# SPECYFIKCJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Nazwa zadania:

Prace konserwacyjne - naprawa gabionu w kompleksie wojskowym m. Ustka Wicko Morskie

Zamawiający:

6 Wojskowy Oddział Gospodarczy

Osiedle Lędowo 1N,

76-271 Ustka

Kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę                            i roboty ziemne

Użytkownik:    Centralny Poligon Sił Powietrznych Ustka

Ustka -  marzec -  2022 r.

- Część ogólna:

  - Nazwa zamówienia.

Roboty konserwacyjne - naprawa gabionu w kompleksie wojskowym m. Ustka - Wicko Morskie

  - Przedmiot i zakres robót:

Zakres prac obejmuje:

- rozebranie pionowych paneli bocznych z jednej strony ścianki gabionu poprzez usunięcie spiralnych prętów skręcanych,

- opróżnienie gabionu typu bastion z istniejącego piasku,

- montaż paneli uprzednio zdemontowanych za pomocą spirali do gabionów ze stali nierdzewnej, twardo ciągnionej o niskiej zawartości węgla i wytrzymałej na ścinanie (minimum 65% wytrzymałości drutu na rozciąganie). Drut powleczony stopem aluminiowo cynkowym (95% Cynku/5% Aluminium, tolerancja  +/- 2%) o średnicy 3,95 mm +/- 0,05 mm i wytrzymałości na rozciąganie minimum 590 N/mm2. Spiralne spoiwa należy wkręcić przez otwory siatki w sąsiednich panelach. Łączenie koszy (kosz składa się z trzech paneli o wymiarach 2.74x1.10m) za pomocą szpilek łączeniowych i haków 
W przypadku spirali niższej niż wysokość gabionu, możliwe łączenie na zakład.

- wymiana geowłókniny nienadającej się do użytku. Zastosować geowłókninę polipropylenową igłowaną, nietkaną, o gęstości minimum 200g/m2  i grubości minimum 1mm, odporna na degradacje spowodowaną promieniowaniem  UV (minimum 65%) oraz odporna względem biologicznych i chemicznych środowisk spotykanych w glebie 
i utlenianie (minimum 75%). Wykazująca równe właściwości  w różnych warunkach klimatycznych, odporna na niskie i wysokie temperatury otoczenia (minimum od -30°C do +50 °C), pozwalająca się formować i utrzymująca stabilność wymiarową względem siebie. Geowłókninę wywinąć na 10 cm ponad kosz gabionu. Przy łączeniach zastosować zakład 50 cm.

- zasypanie mechaniczne i ręczne gabionu wcześniej wydobytym piaskiem.

- uzupełnienie piasku w gabionie, przyjęto warstwę uzupełniającą 15 cm na całej długości.

- wywóz i utylizacja odpadów mieszanych.

Uwaga:

Przeznaczenie geowłókniny i spirali do barier typu HESCO.

Zanim Wykonawca zamontuje geowłókninę winien przedstawić atest / certyfikat celem akceptacji Zamawiającego.

Szczegółowy zakres i materiały, które należy zastosować określa przedmiar robót .

  - Prace towarzyszące i roboty tymczasowe.

## Nie występują roboty towarzyszące i tymczasowe.

1.4.     Informacje o terenie budowy:

  - 1. Organizacja robót budowlanych.

Roboty wykonywane będą na terenie zamkniętym i chronionym.

Na  wykonawcy  spoczywa odpowiedzialność  za ochronę  przekazanego mu                            do naprawy gabionu do chwili ostatecznego wykonania robót. Uszkodzone lub zniszczone mienie wykonawca  odtworzy i  naprawi na  własny koszt.

Prace będą wykonywane w dni robocze od poniedziałku do czwartku w godzinach od 700 do 1530 oraz w piątki w godzinach od 700 do 1300.

Przed przystąpieniem do robót, wykonawca przedłoży zamawiającemu wykaz pracowników i pojazdów przewidzianych do realizacji przedmiotu umowy.

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże protokólarnie plac budowy.

1.4.2.	Zabezpieczenie interesów osób trzecich.

### Interesy osób trzecich nie będą naruszone.

    - Ochrona środowiska.

Wykonawca ma obowiązek znać i  stosować  w czasie  prowadzenia robót wszelkie

przepisy dotyczące ochrony  środowiska naturalnego. Nie palić  papierów i śmieci.

    - Warunki bezpieczeństwa pracy.

Roboty wykonywać zgodnie  z  przepisami BHP i  ppoż.  dla danego rodzaju robót.

Za  wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym  jako  rezultat robót będzie

odpowiedzialny wykonawca.

Przed przystąpieniem do robót należy udzielić pracownikom instruktażu stanowiskowego.

Wykonawca wyposaży pracowników  w  sprzęt  ochrony  osobistej.

Do robót używać sprzętu i narzędzi sprawnych technicznie.

    - Zaplecza dla potrzeb wykonawcy.

Nie przewiduje się organizacji zaplecza budowy. Na zaplecze zostaną wykorzystane 	remontowane pomieszczenia w budynku.

Rozliczenie mediów nastąpi w następujący sposób:

- Zamawiający nieudostępni wykonawcy energii elektrycznej oraz wody. Wykonawca winien korzystać ze swojego agregatu oraz zabezpieczyć potrzeby socjalno-komunalne we własnym zakresie.

- Ostateczny sposób rozliczenia będzie zapisany w protokole przekazania frontu robót.

    - Warunki dotyczące organizacji ruchu.

Nie występują specjalne wymagania dotyczące spełnienia warunków dotyczących organizacji ruchu. Należy przestrzegać znaków drogowych i stosować się do poleceń kierujących ruchem. Na potrzeby budowy wystarczająca  będzie  istniejąca droga dojazdowa  do budynku.

    - Zabezpieczenie terenu budowy – ogrodzenia.

Do  wykonywanych  robót  nie  jest  wymagane  ogrodzenie  ponieważ prace będą prowadzone na zewnątrz na terenie dozorowanym i ogrodzonym.

Wykonawca musi szczególnie zwrócić uwagę na elementy systemu ochrony oraz zabezpieczyć przed uszkodzeniem.

Wszelkie konsekwencje z tytułu nieodpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy

obciążają wykonawcę. Koszt zabezpieczenia terenu nie podlega odrębnej zapłacie.

    - Zabezpieczenia chodników i jezdni.

Nie wjeżdżać środkami transportu na chodniki. W przypadku uszkodzenia wykonawca naprawi szkodę  na własny koszt.

  - W zależności od zakresu robót budowlanych – nazwy i kody:

| Kody CPV | Opis |
| --- | --- |
| 45111200-0 | Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne |

- Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych.

Nie przewiduje się  składowania  dużych  ilości  materiałów  ani  długotrwałego ich

przechowywania. Transport  i  składowanie  materiałów należy wykonywać  zgodnie  
ze wskazaniami producenta.

Miejsce  czasowego składowania materiałów - w obrębie terenu prowadzonych robót.

Wykonawca  zapewni  aby składowane materiały  do czasu, gdy  będą potrzebne do            robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i były

dostępne do kontroli przez przedstawiciela zamawiającego.

Wyroby i materiały muszą być certyfikowane i oznakowane zgodnie                                      z  obowiązującymi przepisami.

Wymagania techniczne odnośnie zastosowanych materiałów określa przedmiar robót . Zastosowanie materiałów zamiennych tylko za zgodą zamawiającego.

- Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn.

Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie  takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i stan dróg, oraz   zanieczyszczenia środowiska.

Sprzęt  musi  być  sprawny technicznie.

- Wymagania dotyczące środków transportu.

Wykonawca  zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu,  które  nie wpłyną niekorzystnie na właściwości przewożonych wyrobów oraz stan nawierzchni drogowych. Środki transportu wykorzystywane  do wykonania robót  muszą być sprawnie technicznie.

- Wymagania dotyczące wykonania robót.

Wszystkie roboty objęte zamówieniem powinny być wykonane zgodnie                                   z obowiązującymi normami, a także wymaganiami technicznymi dla poszczególnych rodzajów robót.

Odpowiedzialność za jakość wykonania wszystkich rodzajów robót wchodzących            w skład zadania w całości ponosi Wykonawca.

- Opis  działań  związanych  z  kontrolą,  badaniami  oraz  odbiorem  wyrobów

i  robót  budowlanych.

Odbioru robót ulegających zakryciu i zanikających w trakcie ich wykonywania dokonywał będzie  na  bieżąco upoważniony przedstawiciel zamawiającego  wskazany  w  umowie na wniosek wykonawcy.

- Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robot.

Wykonane   roboty   będą  podlegały   obmiarom.  Obmiar   wykonywanych    robót

prowadzony   będzie   w   kartach   obmiaru  robót,   które  będą potwierdzone przez przedstawiciela zamawiającego. Potwierdzone obmiary będą podstawą do sporządzenia kosztorysu zamiennego.

Za   wykonanie   przedmiotu   umowy   ustalono   wynagrodzenie   kosztorysowe.

- Opis sposobu odbioru robót budowlanych.

Podstawą  przystąpienia  do końcowego odbioru robót  jest  pisemne  zgłoszenie   	zamawiającemu o gotowości do odbioru na dwa dni  przed zakończeniem robót.

Odbioru  końcowego dokonuje  komisja  powołana  przez  zamawiającego. 
W  komisji odbioru udział biorą przedstawiciele zamawiającego, użytkownika 
i wykonawcy.

Materiały zdemontowane Wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie.

W dniu zgłoszenia  gotowości do odbioru, wykonawca  dostarczy  zamawiającemu:

- karty obmiaru robót potwierdzone przez inspektora nadzoru,

- certyfikaty, aprobaty techniczne lub atesty na wbudowane materiały

i urządzenia,

- kosztorys zamienny sporządzony w oparciu o potwierdzone obmiary.

W przypadku  braku wymaganych dokumentów  lub stwierdzenia usterek komisja

odbioru sporządza na tę okoliczność protokół i wyznacza nowy termin.

- Opis sposobu rozliczenia robót.

Rozliczenie robót  nastąpi na podstawie technicznego odbioru przedmiotu umowy.

- Dokumenty odniesienia.

- założenia kosztorysowe, umowa, dokumenty stwierdzające zgodności                              i dopuszczenie wyrobów do stosowania w budownictwie,

- aktualne normy budowlane,

- warunki techniczne wykonywania i odbioru robót,

- instrukcje montażu i karty techniczne wyrobów.