SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU PRAC

Wykonanie przepony poziomej i pionowej zabezpieczającej przed podciąganiem kapilarnym wilgoci w ścianach fundamentowych i przyziemia

I 1. Wstęp
1.1.	Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej standardowej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) 
są wymagania dotyczące wykonania i odbioru przepony poziomej  ściany piwnicznej 
w pierwszym pomieszczeniu węzła cieplnego ( lewa strona od wejścia ).Wykonanie izolacji poziomej w pomieszczeniu gospodarczym o łącznej  długości ścian około 12 mb oraz ściany na parterze budynku (wejście do Sądu) na długości około 3 m. Prace należy wykonać zgodnie ze schematem na stronie 4 tj. jedna warstwa pachwinowa przyposadzkowa oraz jedna  naścienna – pomieszczenie gospodarcze. Wejście do budynku Sądu: dwa pasy mijankowe 
w wejściu i przy ścianie działowej  oraz naścienna jedna  warstwa i jedna pachwinowa przy posadzkowa na ścianach bocznych.

1.2.	Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi element dokumentów przetargowych 
i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji robót, których przedmiotem w całości lub części jest wykonanie przepony ścian (izolacji poziomej  murów z cegły ceramicznej) przy użyciu odpowiedniego preparatu. SST uwzględnia wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji robót, które są niezbędne do określenia ich standardu i jakości.

1.3.	Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie izolacji poziomej  zabezpieczającej przed podciąganiem kapilarnym wilgoci w ścianach murowanych z cegły, ceglano - kamiennych oraz betonowych metodą iniekcji poprzez nasycenia pasa ściany preparatem krzemianującym i hydrofobizującym  np. Atlas,  AQUAFIN -F. lub innych produktów o podobnych właściwościach.
Uwaga: Przepony, wykonane przy użyciu w/w preparatu jest jednym ze sposobów odtworzenia izolacji poziomej  w istniejącym murze. Ściana po wykonaniu przepony wysycha w tempie zależnym od wielu czynników (pierwotnej wilgotności muru, rodzaju budulca, temperatury i wilgotności otoczenia, stopnia zasolenia muru i innych).
Podczas procesu wysychania muru odparowuje zgromadzona w nim woda.
Na powierzchni wysychającego muru dochodzi często do krystalizacji, zgromadzonych przez lata, szkodliwych soli budowlanych. Sole te podczas krystalizacji wielokrotnie zwiększają objętość- działają destrukcyjnie na tynki oraz sam mur. Konieczne jest wtedy dodatkowe zabezpieczenie ściany tynkiem renowacyjnym.

2.1	Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami 
i oznaczają roboty budowlane- wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem przepony 
zgodnie z ustaleniami w niniejszej dokumentacji ,

Wykonawca- osoba lub organizacja prowadząca roboty budowlane, wykonuje- wszystkie działania przeprowadzane w celu prawidłowego wykonania robót. Procedura- dokument zapewniający jakość; definiujący, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje poszczególne operacje robocze; procedura może być zastąpiona normami, aprobatami technicznymi i instrukcjami producentów, ustalenia- dane opisujące przedmiot i wymagania dla określonego obiektu lub opisujące roboty niezbędne do jego wykonania, tj. przepona (izolacja pozioma) - wytworzona w murze jako bariera zabezpieczająca przed kapilarnym podciąganiem wilgoci. Przykładowy zestaw materiałów i instrukcja wykonania w załączniku nr 1 (przykładowa technologia ATLAS)  oraz schematy wykonania izolacji zawarte 
w rozdziale II pkt. 7.

2.2	Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania prac oraz za zgodność z dokumentami dopuszczenia do stosowania oraz  Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru.

3.	Materiały

3.1.	Roztwór krzemianujący i hydrofobizujący na bazie związków krzemu dalej w treści opisany jako roztwór krzemianowy lub inny o podobnych właściwościach.
Dane techniczne:
Bazy płynne związki krzemu- kolor bezbarwny śr. gęstość 1,2g/cm3 Współczynnik pH- 12,2 Opakowanie pojemnik 25kg lub 5kg
Magazynowanie Zabezpieczony przed mrozem i w zamkniętym pojemniku do 1 roku Zużycie (średnio) 15kg/m2 przekroju poziomego muru
Sposób działania preparatu :
Działanie preparatów polega na tym, że w wyniku reakcji chemicznej (preparat reaguje z wolnymi jonami wapnia oraz dwutlenkiem węgla) powstają nierozpuszczalne związki, które trwale zwężają i zasklepiają kapilary. Dodatkowo roztwór powoduje wewnętrzną hydrofobizacji nasączonego obszaru muru. Powstaje tym samym wewnątrz muru podwójna bariera dla kapilarnego podciągania wody wraz z rozpuszczonymi w niej solami.
3.2.	Zaprawa cementowo – trasowa ( lub inna o tych samych właściwościach). Gotowa zaprawa cementowo - trasowa lub inna renowacyjna do wypełniania pustek w murach i odwiertów po zastosowaniu, czas obróbki 1godzina
,wytrzymałość 4 N/mm2 - po 1 dniu ,  po 7 dniach 10 N/mm2

. Magazynowanie

w suchych warunkach 6 miesięcy (rozpoczęte opakowania dobrze zamykać i zużyć
w możliwie krótkim czasie, przygotowanie: bezpośrednio przed użyciem preparat należy wmieszaćą ( śr/25 kg) w odpowiednim mieszalniku lub w pojemniku plastikowym za pomocą wolnoobrotowej wiertarki i mieszadła,

3.3.	Woda
Do przygotowania zaprawy stosować można wodę odpowiadającą wymaganiom normy dla
„ patrz - Materiały budowlane Woda do betonów i zapraw". Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną
.Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, i oleje .
II  4.Wytyczne realizacyjne  osuszania murów metodą membrany krystalicznej.

Problem zawilgoconych murów opisane w części I 1.1 budynku frontowego i oficyny ( bud B) należy usunąć , bez konieczności naruszania konstrukcji budynku lecz tylko z lekkim skuciem tynku ścian oraz usunięciu zwietrzałych spoin. Zaleca się metodę polegającą na wykonywaniu czy też odtwarzaniu izolacji poziomej  poprzez tzw. iniekcję. Zasada ta polega na wstrzykiwaniu lub nasycaniu metodą grawitacyjną odpowiedniego płynu w głąb muru, który w kontakcie z wodą oraz innymi związkami krystalizuje się, zamykając kapilary i blokując podciąganie wilgoci będącej przyczyną powstawania wykwitów na murach ( np. preparat z firmy Schomburg Aquafin F ; lub inne o podobnych właściwościach ).Iniekcją można odtworzyć izolację  w murze, co oznacza, że problem wilgoci zostanie ograniczony.
Oczyszczone spoiny należy wypełnić np. zaprawą Atlas TRP.

4.1	Wykonanie izolacji  w istniejącym murze metodą iniekcji.

4.2	Przygotowanie podłoża -wywiercone otwory iniekcyjne warstwy wiercone mijankowo (minim 3 poziomy razem z pachwinowym ) powinny mieć rozstaw ok. 10-13 cm, średnicę od 10 do 12 mm oraz głębokość średnio 45 cm (na ok. 75% grubości muru).Pachwinowa pod kątem 70 stopni jak najbliżej poziomu posadzki ,pozostałe  minimum 8- 10 cm nad poprzednim poziomem , wwiercając się pod kątem od 35 do 45 stopni. Poza tym linia otworów musi przecinać najlepiej dwie, a minimum jedną spoinę poziomą. Odległość granicznych otworów od końca muru powinna wynosić nie mniej niż 5 i nie więcej niż 10 cm. Należy również w pachwinie między ścianą a posadzką dokonać nawierty pod kątem nachylenia 60 -70 stopni w rozstawie co10-13 cm i długości 20 cm. po obwodzie ścian.
.
WAŻNE

1: W przypadku dużego zawilgocenia, zaleca się wykonanie drugiego i następnych rzędów otworów, które należy umieścić 8-10 cm powyżej pierwszego rzędu (naprzemiennie w stosunku do wcześniej wywierconych).

5  Aplikacja płynu iniekcyjnego

Wytrasowane otwory należy oznakować przez ponumerowanie
Wywiercone otwory należy oczyścić, a następnie umieścić w nich specjalne lejki do iniekcji. Za ich pośrednictwem dokonuje się aplikacji preparatu do usuwania wilgoci w murze i odtwarzania izolacji pionowej i poziomej. Dla zabezpieczenia przed wyciekiem miejsce wywierconego otworu z końcówką lejka należy uszczelnić, np. znajdującą się w komplecie nakrywką akrylową lub folią z gumką recepturką. Dzięki temu środek wypełni kapilary w murze oraz będzie krystalizował się, blokując tym samym podciąganie kapilarne wilgoci i za tym idący dalszy transport wody.
W zależności od rodzaju muru, jego grubości oraz stopnia zawilgocenia płyn schodzi z lejków do muru przez maksymalnie 48 godzin, dlatego ważna jest jego stała obserwacja i systematyczne uzupełnianie braków preparatu iniekcyjnego. Po tym czasie nawiercone otwory można wypełnić odpowiednią zaprawą uszczelniającą o konsystencji kitu (np. zaprawa Atlas TRP) za pomocą pistoletu do kitów. Zaznacza się konieczność przestrzegania zasad przygotowania zaprawy zgodnie z warunkami podanymi .przez producenta wyrobu.- dotyczy to wszystkich materiałów zawartych w niniejszej SST.

6.Wypełnianie otworów po iniekcji

Po zakończeniu prac nieosłonięty mur należy pozostawić na okres ok. 2 tygodni, aby umożliwić odparowanie nagromadzonej wilgoci. Dodatkowo ścianę należy zabezpieczyć impregnatem przy pomocy środka przeciw wykwitom i wilgoci ( np. Atlas Woder Duo) oraz odtworzyć tynk z dodatkiem trasu ( np. Atlas TR ), a po okresie dojrzewania (2 tygodnie)  pomalować ( farbą Atlas Salta N).
7. Schematy poglądowe wykonania izolacji z membrany krystalicznej metodą grawitacyjną.