# Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót

(STWiOR)/ Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)

Wzmocnienie drogi powiatowej nr 1517W – ul. Piękna w Baranowie”

Część I. Opis przedmiotu zamówienia

- Roboty obejmują wykonanie robót drogowych polegających na wykonaniu wzmocnienia drogi powiatowej nr 1517W ul. Piękna w Baranowie na odcinku o długości 715m.

Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje wykonanie wzmocnienia nawierzchni asfaltowej jezdni na odcinku od drogi powiatowej nr 3832W do skrzyżowania z drogą gminną ul. Spokojną w Baranowie, o łącznej długości 715 mb. Roboty obejmują: frezowanie istniejącej warstwy nawierzchni na średnią grubość 2-3cm, miejscową wymianę warstw konstrukcyjnych poprzez ułożenie podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5mm oraz podbudowy z betonu asfaltowego AC22P dla ruchu KR3 o grubości po zagęszczeniu 5cm, ułożenie po uprzednim oczyszczeniu oraz skropieniu emulsją asfaltową warstwy wiążącej z mieszanki mineralno - asfaltowej AC16W 35/50 dla ruchu KR3 o grubości 5 cm po zagęszczeniu oraz warstwy ścieralnej z mieszanki grysowo-mastyksowej SMA 11 PMB 45/80-55 dla ruchu KR3 o grubości 4 cm po zagęszczeniu. Zakres robót obejmuje również wykonanie obustronnego pobocza z kruszywa łamanego 0/31,5mm grubości 10cm i szerokości 75cm, regulację wysokościową nawierzchni istniejących zjazdów i włączeń w drogi boczne. W ramach realizowanych robót może wystąpić konieczność regulacji elementów urządzeń obcych. Należy wykonać oznakowanie poziome z mas chemoutwardzalnych w technologii grubowarstwowej.

- Roboty przygotowawcze

- Prace pomiarowe winny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Punkty wierzchołkowe, punkty główne, pośrednie trasy muszą mieć oznaczenia określające jednoznacznie w sposób trwały charakterystykę i położenie tych punktów.

- Roboty rozbiórkowe obejmują frezowanie istniejącej nawierzchni, materiał z frezowania stanowi własność zamawiającego, wykonawca dostarczy urobek na teren Bazy PZD w m. Kozerki ul. Marsa 12, 05-825 Grodzisk Mazowiecki.

- Nawierzchnia warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC16W 35/50 dla ruchu KR3 o grubości 5 cm po zagęszczeniu, warstwy ścieralnej z mieszanki grysowo-mastyksowej SMA 11 PMB 45/80-55 dla ruchu KR3 grubości 4 cm po zagęszczeniu. Ułożenie nawierzchni pełną szerokością. Zamawiający nie dopuszcza realizacji robót w technologii „połówkowej”.

- Pobocza – obustronne pobocza z kruszywa łamanego 0/31,5mm grubości 10cm po zagęszczeniu szer. 75cm,

- Urządzenia obce - należy uwzględnić konieczność regulacji elementów urządzeń obcych.

- Oznakowanie pionowe i poziome – zakres robót obejmuje wykonanie oznakowania poziomego z mas chemoutwardzalnych.

- Projekt organizacji ruchu na czas realizacji robót – przed przystąpieniem do robót wykonawca jest zobowiązany do wykonania projektu organizacji ruchu na czas wykonywania robót zgodnie z obowiązującymi przepisami, wraz z wprowadzeniem oraz utrzymaniem oznakowania czasowego robót.

- Warunki realizacji zamówienia

Roboty wykonać zgodnie z:

- Mapa poglądowa w skali 1:500

- Przedmiar robót.

- STWiOR - OPZ.

- Obowiązujące normy i przepisy w zakresie wykonywanych robót budowlanych.

CZĘŚĆ II. Roboty drogowe

- Roboty przygotowawcze

- Roboty pomiarowe

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK. Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Punkty wierzchołkowe, punkty główne, pośrednie trasy muszą mieć oznaczenia określające jednoznacznie w sposób trwały charakterystykę i położenie tych punktów.

- Roboty rozbiórkowe

Obejmują wykonanie frezowania nawierzchni jezdni, miejscową rozbiórkę istniejących warstw konstrukcyjnych.

- Nawierzchnia jezdni.

Zakres robót obejmuje wykonanie:

- warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC16W 35/50 dla ruchu KR3 o grubości 5 cm po zagęszczeniu,

- warstwy ścieralnej z mieszanki grysowo-mastyksowej SMA 11 PMB 45/80-55 dla ruchu KR3 o grubości 4cm po zagęszczeniu.

Nawierzchnię jezdni należy ułożyć pełną szerokością.

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego o grubości 5cm po zagęszczeniu z betonu asfaltowego AC 16W 35/50 dla ruchu KR3. Mieszanka mineralno-asfaltowa musi spełniać wymagania zawarte w Wymaganiach Technicznych Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych WT-2. Zamawiający nie dopuszcza stosowania granulatu asfaltowego do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej i dodatków. Mieszankę mineralno-asfaltową na podbudowę wbudować zgodnie z wymaganiami zawartymi w WT-2 wraz z oczyszczeniem i skropieniem międzywarstwowym emulsją asfaltową niemodyfikowaną, spełniającą wymagania określone w normie PN-EN 13808 Asfalty i Lepiszcza Asfaltowe – Zasady Specyfikacji Kationowych Emulsji Asfaltowych. Mieszankę mineralno-asfaltową należy zaprojektować metodą empiryczną w oparciu o badania składu (uziarnienie mieszanki mineralnej i zawartość lepiszcza do betonu asfaltowego), zawartość wolnych przestrzeni, odporność na deformacje trwałe, odporność na działanie wody. Zamawiający nie dopuszcza stosowania granulatu asfaltowego do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej i kruszyw wapiennych. Recepta na mieszankę mineralno-asfaltową podlega zatwierdzeniu przez przedstawiciela zamawiającego. Do recepty należy załączyć badania materiałów wsadowych oraz próbki materiałów wsadowych (kruszywa, wypełniacz).

- warstwa ścieralna SMA. Warstwę ścieralną o grubości 4 cm po zagęszczeniu, należy wykonać z mieszanki mastyksowo - grysowej SMA 11S PMB 45/80-55 dla ruchu KR3. Mieszanki mineralno-asfaltowe muszą spełniać wymagania zawarte w Wymaganiach Technicznych Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych WT-2. Mieszanki mineralno-asfaltowe należy zaprojektować metodą empiryczną w oparciu o badania typu (uziarnienie mieszanki mineralnej i zawartość lepiszcza do betonu asfaltowego), zawartość wolnych przestrzeni, odporność na deformacje trwałe, odporność na działanie wody. Zamawiający nie dopuszcza stosowania granulatu asfaltowego, kruszyw wapiennych i dodatków do produkcji betonu asfaltowego a SMA należy wykonać na kruszywach twardych gabro, bazalt. Mieszanki mineralno-asfaltowe na warstwę ścieralną wbudować zgodnie z wymaganiami zawartymi w WT-2 wraz oczyszczeniem i skropieniem międzywarstwowym emulsją asfaltową modyfikowaną spełniającą wymagania określone w normie PN-EN 13808 Asfalty i Lepiszcza Asfaltowe – Zasady Specyfikacji Kationowych Emulsji Asfaltowych. Złącza technologiczne (poprzeczne) należy równo obciąć a powierzchnię obciętej krawędzi uszczelnić samoprzylepną taśmą asfaltowo-kauczukową lub masą typu BORNIT.

- Zjazdy i włączenia w drogi boczne – należy uwzględnić wykonanie regulacji wysokościowej nawierzchni istniejących zjazdów i włączeń w drogi boczne.

- Urządzenia obce - należy uwzględnić konieczność regulacji istniejących elementów urządzeń obcych.

- Oznakowanie pionowe i poziome – zakres robót obejmuje wykonanie oznakowania poziomego z mas chemoutwardzalnych.

- Odbiory w trakcie realizacji zamówienia: Zgodnie z OST dla poszczególnego asortymentu robót. Dopuszczenie do przykrycia robót zanikających (wszystkich) wydaje przedstawiciel Zamawiającego. Wyniki badań należy wykonywać w obecności przedstawiciela Zamawiającego. Roboty zanikające należy zgłosić do odbioru wpisem do dziennika budowy i załączyć wyniki badań zgodnie z niniejszą STWiOR.

- Odbiór końcowy. Wykonawca wykona roboty drogowe i zgłosi je do odbioru technicznego.

Po pozytywnym odbiorze technicznym, wpisanym do dziennika budowy (jeżeli dotyczy) przez przedstawiciela zamawiającego należy przygotować operat kolaudacyjny w zakresie wykonanych robót drogowych i złożyć go Zamawiającemu. Operat kolaudacyjny winien zawierać:

- pomiary cech geometrycznych wykonanych warstw: pomiar równości poprzecznej i podłużnej, szerokości zgodnie z OST.

- atesty lub aprobaty techniczne wydane przez uprawnione instytucje na materiały wsadowe mieszanek asfaltowych Badania typu należy przedłożyć inspektorowi nadzoru do akceptacji.

- oświadczenie kierownika budowy - zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego,

- księga obmiaru wykonanych robót,

- sprawozdanie techniczne,

- szczegółowe zestawienie wykonanych robót.

- dokumentacja powykonawcza drogowa

- projekt czasowej organizacji ruchu

- BIOZ zatwierdzony przez przedstawiciela inwestora

- PZJ zatwierdzony przez przedstawiciela inwestora

- Warunki płatności Zgodnie z warunkami określonymi w umowie. Koszty jednostkowe w tabeli kosztowej mają charakter ryczałtowy i obejmują całkowity koszt wykonania kompletnych elementów scalonych robót z nowych materiałów zgodnie z projektem budowlanym, OST, i obowiązującymi normami technicznymi.

- Obowiązki Wykonawcy:

- wykonanie robót drogowych i zgłoszenie ich do odbioru.

- złożenie operatu kolaudacyjny w zakresie wykonanych robót drogowych

- zapewnienie obsługi geodezyjnej zgodnie z obowiązującymi przepisami

- wykonanie projektu organizacji robót na czas wykonywania robót zgodnie z obowiązującymi przepisami, oznakowanie prowadzonych robót zgodnie z projektem organizacji ruchu oraz utrzymanie oznakowania w czasie wykonywania robót. O wprowadzeniu czasowej organizacji ruchu wykonawca powiadomi Wydział Komunikacji Powiatu Grodziskiego, Grodzisk Maz., ul. Daleka 11a z siedmiodniowym wyprzedzeniem

- zorganizowanie zaplecza budowy na koszt Wykonawcy – zamawiający nie wskazuje miejsca zaplecza,

- ochrona mienia budowy – wykonawca ponosi odpowiedzialność za ochronę robót i za wszystkie materiały oraz urządzenia używane do wykonania robót od daty przekazania terenu budowy do daty odbioru końcowego,

- doprowadzenie energii elektrycznej i wody dla potrzeb zaplecza i budowy,

- uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót,

- zapewnienie dojazdu i dojścia pieszym do posesji oraz zapewnienie objazdu dla pojazdów na czas prowadzenia robót nawierzchniowych,

- zawiadomienie właścicieli urządzeń podziemnych o rozpoczęciu robót i protokólarne ustalenie z właścicielami stanu technicznego tych urządzeń. W rejonie urządzeń podziemnych roboty wykonywać w uzgodnieniu z właścicielami urządzeń.

- Wykonawca odpowiada za ochronę wszelkich instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, oraz pokryje koszty ewentualnych ich uszkodzeń w trakcie wykonywanych robót

- za stan bhp na stanowiskach pracy w zakresie prowadzonych robót na terenie budowy odpowiada Wykonawca

- wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim i Zamawiającemu, które powstały w wyniku wykonywanych robót przez Wykonawcę

- wykonane roboty drogowe muszą być zrealizowane w sposób umożliwiający korzystanie z infrastruktury wszystkim, w tym osobom z niepełnosprawnościami

### Warunkiem rozpoczęcia robót jest zatwierdzenie BIOZ i PZJ przez przedstawiciela Zamawiającego, przedstawienie i  wdrożenie zatwierdzonych projektów czasowych organizacji ruchu, oraz spełnienie innych warunków zawartych w umowie.

- Przepisy prawa

- Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska, ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa i higieny pracy, prawa o ruchu drogowym, o drogach publicznych, prawa budowlanego, i inne związane w zakresie wykonywanych prac.

- Wykonawca odpowiada za ochronę wszelkich instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, oraz pokryje koszty ewentualnych ich uszkodzeń w trakcie wykonywanych robót.