Załącznik nr 4

do Umowy nr .......................................................

z dnia ……………………………………………….

## SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WYKONYWANIA i ODBIORU ROBÓT

#### dla

REMONTÓW CZĄSTKOWYCH  DRÓG GMINNYCH O NAWIERZCHNIACH ASFALTOWYCH

W GRANICACH ADMINISTRCYJNYCH GMINY MIASTA PRUSZKÓW

1.  Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej /ST/ są wymagania techniczne i

technologiczne dotyczące wykonania i odbioru Robót związanych z remontem

cząstkowym nawierzchni asfaltowych.

1.1 Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są:

Remonty cząstkowe dróg gminnych o nawierzchniach asfaltowych przy użyciu

masy mineralno – asfaltowej  na gorąco z recyklera.

  - Miejsce wykonywania Robót:

Miejscem wykonywania Robót są:

Drogi gminne w granicach administracyjnych Gminy Miasto Pruszków o nawierzchni

asfaltowej.

1.3 Wykaz dróg gminnych według Załącznika Nr 2  do Umowy.

1.4 Dodatkowo Wykonawca przy wykonywaniu Robót powinien uwzględnić dołączony do

ww. Załącznika Nr 2 do Umowy wykaz nr 1 pozostałych dróg:

a) WYKAZ Nr 1 DRÓG WOJEWÓDZKICH i POWIATOWYCH NA TERENIE GMINY

MIASTA PRUSZKÓW - Uzupełniający

Ww. wykaz Nr 1 stanowi integralną część Załącznika Nr 2 do Umowy.

2. Szacunkowa ilość robót do wykonania w ciągu 3 lat obowiązywania Umowy

wynosi – ok. 7000 m2  w tym:

1) w roku 2024 (listopad, grudzień) ok. 300,00 m2

a)   remont nawierzchni asfaltowej drogi o głębokości ubytku średnio do 6 cm............  100,00 m2

- remont nawierzchni asfaltowej drogi o głębokości wyboju średnio do 10 cm ........  200,00 m2

2) w roku 2025 ok. 2300,00 m2

a)    remont nawierzchni asfaltowej drogi o głębokości ubytku średnio do 6 cm...........  800,00 m2

- remont nawierzchni asfaltowej drogi o głębokości wyboju średnio do 10 cm ........1500,00 m2

3) w roku 2026 ok. 2300,00 m2

a)   remont nawierzchni asfaltowej drogi o głębokości ubytku średnio do 6 cm...........  800,00 m2

- remont nawierzchni asfaltowej drogi o głębokości wyboju średnio do 10 cm....... 1500,00 m2

4) w roku 2027 (do 31.10.2027) ok. 2100,00 m2

a)   remont nawierzchni asfaltowej drogi o głębokości ubytku średnio do 6 cm........... 600,00 m2

b)   remont nawierzchni asfaltowej drogi o głębokości wyboju średnio do 10 cm...... 1500,00 m2

2.1 Przyjęte ilości przedmiarowe Robót są ilościami szacunkowymi.

2.2 Faktyczna ilość Robót w okresie obowiązywania Umowy będzie uzależniona od

bieżących potrzeb Zamawiającego w tym zakresie.

2.3 Zmniejszenie zakresu przedmiotu zamówienia nie będzie stanowić podstaw do

jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych Wykonawcy z tego powodu.

3.   Klasyfikacja wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 45.23.31.42- 6,  45.23.31.41- 9.

4.  Termin realizacji zamówienia:

- od dnia podpisania Umowy – 36 m-cy

5.   Remont cząstkowy nawierzchni dróg asfaltowych będzie polegał na bieżącym

wykonywaniu Robót, związanych z usuwaniem miejscowych uszkodzeń w postaci

ubytków, wybojów, zaniżeń i obłamanych krawędzi jezdni.

5.1 Ubytek – wykruszenie materiału mineralno-bitumicznego na głębokość nie większą niż

grubość warstwy ścieralnej.

5.2 Wybój - wykruszenie materiału mineralno-bitumicznego na głębokość większą niż

grubość warstwy ścieralnej.

6.  Materiały i Technologia wykonywania Robót:

6.1 Masę mineralno – asfaltową Wykonawca uzyskuje na miejscu wykonywanych Robót

przerabiając na gorąco łom asfaltowy dobrej jakości, bez zanieczyszczeń obcych takich jak: gruz betonowy, ziemia, itp.

Wykonawca powinien używać do wykonywania Robót tylko suchego łomu asfaltowego o grubej frakcji w postaci dużych kawałków - brył asfaltu.

Masa jest ogrzewana w maszynie do przerobu zerwanego asfaltu – w tzw. recyklerze.

6.2 Przy wtórnym wykorzystaniu - recyklingu mas mineralno-asfaltowych należy je odpowiednio uzdatnić poprzez dodanie odpowiednich składników w celu przywrócenia wbudowywanym masom nawierzchniowym pożądanych cech eksploatacyjnych.

### 6.3 Wtórne wykorzystanie starej masy asfaltowej tzw. recykling w postaci zerwanego asfaltu tzw. łomu asfaltowego o grubej frakcji  wymaga określenia przez Wykonawcę jego przydatności do wykonywanych Robót oraz określenia cech materiałowych w planowanym uzyskaniu masy mineralno-asfaltowej, pod kątem dodatków regeneracyjnych takich jak: kruszywa i lepiszcza.

### 6.4 Technologia wykonania masy mineralno-asfaltowej metodą recyklingu wymaga od Wykonawcy i pracowników obsługujących recyklery, prowadzenia ciągłego nadzoru  technologicznego pod kątem dodawania odpowiedniej ilości lepiszcza oraz w razie potrzeby kruszywa.

6.5 Zmodyfikowana masa mineralno-asfaltowa, uzyskana w procesie uzdatniania             powinna spełniać następujące wymagania:

1) mieć zbliżone cechy wytrzymałościowe określone w wymaganiach szczegółowych

projektowanej masy tj. zagęszczalność, stabilność, odkształcalność,

2) wykazywać odporność w  warunkach klimatycznych (niskie temperatury)

oraz obciążeń ruchem (koleinowanie)

6.6 Przy typowym dla remontów cząstkowych zakresie robót dopuszcza się ręczne      rozkładanie masy mineralno-asfaltowej na gorąco z recyklera przy użyciu łopat, listwowych ściągaczek (użycie grabi jest wykluczone) i drewnianych listew profilowych.

6.7 Masa mineralno-asfaltowa powinna być jednakowo spulchniona na całej powierzchni             remontowanego miejsca i ułożona z pewnym nadmiarem, by po jej zagęszczeniu

wyremontowana powierzchnia była równa z powierzchnią sąsiadujących części             nawierzchni drogi.

6.8 Różnice w poziomie wyremontowanego miejsca i istniejącej starej nawierzchni            przeznaczonej do ruchu, mierzone łatą 4 metrową nie powinny być większe od:

1)   4 mm - na drodze o dopuszczalnej prędkości ruchu powyżej 60 km/h

2)   6 mm - na drodze o dopuszczalnej prędkości ruchu poniżej 60 km/h

Dopuszcza się indywidualne ustalenia z Wykonawcą w zakresie docelowego poziomu remontowanej nawierzchni jezdni drogi lub chodnika.

6.9 Zabrania się wykonywania Robót w czasie opadów ciągłych deszczu i śniegu oraz przy mokrym podłożu - zalanym wodą oraz w niskich temperaturach poniżej (minus – 10 C).

6.10  Przy remoncie obłamanych skrajnych krawędzi (pasów) nawierzchni dróg asfaltowych należy zapewnić odpowiedni opór boczny np. za pomocą łaty drewnianej dla zagęszczanej warstwy masy w remontowanym ubytku o grubości do 6 cm lub do 10 cm w remontowanym wyboju.

7. Zasady wykonywania remontu cząstkowego:

Przygotowanie uszkodzonego miejsca: ubytku, wyboju lub obłamanych krawędzi nawierzchni drogi do remontu, należy wykonać bardzo starannie w nw. kolejności poprzez:

  - pionowe obcięcie (piłą mechaniczną na mokro) krawędzi ubytku lub

wyboju na głębokość umożliwiającą wyrównanie jego dna z nadaniem kształtu prostej

figury geometrycznej np. prostokąta lub kwadratu.

  - oczyszczenie dna i krawędzi uszkodzonej powierzchni łącznie z  usunięciem słabo

trzymających się (spękanych i luźnych) kawałków masy mineralno – asfaltowej, luźnych

ziaren żwiru, grysu, piasku i pyłu,

  - usunięcie wody, doprowadzając uszkodzone miejsca do stanu powietrzno – suchego,

  - związanie między warstwowe, które należy wykonać przez skropienie dna i ścianek

ubytku lub wyboju gruntującą emulsją bitumiczną (ok. 0,5 l/m2 ) .

Wybór i właściwości gruntującej emulsji bitumicznej do skrapiania powinien być

dostosowany do warunków w jakich jest prowadzony remont cząstkowy, w zależności od

pory roku, temperatury i wilgotności powietrza, otoczenia, typu i porowatości podłoża.

  - ogrzanie w recyklerze pokruszonego suchego łomu asfaltowego o grubej frakcji z

odpowiednim zmodyfikowaniem składu masy mineralno – asfaltowej poprzez dodanie

lepiszcza i ewentualnie kruszywa,

  - układanie masy w ubytkach o głębokości śr. do 6 cm - należy wypełnić masą

mineralno – asfaltową na gorąco z recyklera, a remontowany ubytek powinien się

charakteryzować wykonaniem według nw. wymagań i technologii:

1) masę należy dokładnie ułożyć w ubytku i dobrze zagęszczać mechanicznie

zagęszczarkami płytowymi,

2) spadek wyremontowanego ubytku powinien być zgodny ze spadkiem  nawierzchni drogi,

3) na wyremontowanej powierzchni - ubytku nie może gromadzić się woda,

4) powierzchnia wyremontowanego ubytku  powinna mieć wygląd jednorodny, bez miejsc

niezaasfaltowanych – tzw. raków lub spękań siatkowych,

5) połączenia -szczeliny między nowo układaną warstwą ścieralną (górną) a istniejącą starą

warstwą ścieralną (górną) należy po obwodzie dokładnie zalać - uszczelnić elastyczną

masą bitumiczną oraz zasypać suchym piaskiem.

6) powierzchnia wyremontowanego ubytku powinna mieć właściwości przeciwpoślizgowe,

7) powierzchnia wyremontowanego ubytku powinna wykazywać spójność z

nawierzchnią drogi,

8) każdy ubytek powinien być trwale oznakowany farbą wg. wzoru:

kolejny numer (cyfry arabskie) / miesiąc (cyfry arabskie) na podstawie wcześniej

sporządzonego szkicu Robót,

g) układanie masy w wybojach o głębokości śr. do 10 cm – należy wypełnić masą

mineralno – asfaltową na gorąco z recyklera według nw. technologii:

-  warstwa wiążąca (dolna) – gr. 5cm,

-  warstwa ścieralna (górna)- gr. 5cm,

a remontowany wybój powinien się charakteryzować wykonaniem według nw. wymagań i

technologii:

- wykonać związanie między warstwowe, które należy wykonać przez skropienie dna i ścianek wyboju gruntującą emulsją bitumiczną (ok. 0,5 l/m2  ).

Wybór i właściwości gruntującej emulsji bitumicznej do skrapiania powinien być

dostosowany do warunków w jakich jest prowadzony remont cząstkowy, w zależności

od pory roku, temperatury i wilgotności powietrza, otoczenia, typu i porowatości

podłoża.

- następnie należy dokładnie ułożyć w wyboju warstwę wiążącą i dobrze zagęszczać

mechanicznie zagęszczarkami płytowymi,

- po związaniu warstwy wiążącej wbudować kolejną warstwę – ścieralną i dobrze zagęszczać mechanicznie zagęszczarkami płytowymi,

4)  spadek wyremontowanego wyboju powinien być zgodny ze spadkiem  nawierzchni,

5)  na wyremontowanej powierzchni - wyboju nie może gromadzić się woda,

6)  powierzchnia wyremontowanego wyboju powinna mieć wygląd jednorodny, bez miejsc

niezaasfaltowanych – tzw. raków lub spękań siatkowych,

7) połączenia -szczeliny między nowo układaną warstwą ścieralną (górną) a istniejącą

starą warstwą ścieralną (górną) należy po obwodzie dokładnie zalać - uszczelnić

elastyczną masą bitumiczną oraz zasypać suchym piaskiem.

8) powierzchnia wyremontowanego wyboju powinna mieć właściwości

przeciwpoślizgowe,

9) powierzchnia wyremontowanego wyboju powinna wykazywać spójność z

nawierzchnią drogi,

10) każdy wybój powinien być trwale oznakowany farbą wg. wzoru:

kolejny numer (cyfry arabskie) / miesiąc (cyfry arabskie) na podstawie wcześniej

sporządzonego szkicu Robót,

7.1  Wszystkie materiały użyte przez Wykonawcę do wykonania Robót powinny być

wysokiej jakości i trwałości oraz odpowiadać wymaganiom Polskich Norm.

7.2  Roboty można rozpocząć dopiero po wykonaniu oznakowania i zabezpieczeniu Robót

zgodnie z przepisami prawa podanymi w § 6 ust. 1 pkt. k) Umowy.

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za utrzymanie oznakowania i

zabezpieczenie Robót w trakcie ich wykonywania pod ruchem drogowym.

7.3  Przed oddaniem do ruchu pieszego i pojazdów  wyremontowanego odcinka drogi należy

usunąć z nawierzchni chodnika i jezdni drogi zanieczyszczenia w postaci: kawałków

niewbudowanej masy mineralno – asfaltowej, luźnych ziaren żwiru, grysu, piasku, gruzu

i innych zanieczyszczeń obcych.

7.4 Wykonawca ponosi ryzyko wynikające z prowadzenia Robót bez zamykania ruchu.

Wszelkie roszczenia użytkowników dróg jakie wpłyną do Zamawiającego, związane z

wykonywaniem Robót będących przedmiotem niniejszego zamówienia będą kierowane

do Wykonawcy w celu ich załatwienia i zaspokojenia finansowego - odszkodowawczego.

7.5 Po zakończonym wykonywaniu Robót (remoncie) Wykonawca uporządkuje pas drogowy

tj. jezdnię, chodnik i pobocze z wszelkich urządzeń, narzędzi oraz zbędnych materiałów,

odpadów z niewbudowanej masy, wszelkich śmieci oraz usunie niepotrzebne już

oznakowanie pionowe w postaci pachołków drogowych U-23c

.

7.6 Wykonawca ponosi odpowiedzialność finansową w 100% za zgłoszone szkody na

osobach trzecich i uszkodzonych pojazdach, będących następstwem ewidentnych

zaniedbań ze strony Wykonawcy w wykonywaniu Robót i nie przestrzegania zapisów

zawartych w Umowie oraz pozostałych dokumentach przetargowych.

8.  Wymagany sprzęt.

Szczegółowe wymagania Zamawiającego co do potencjału Technicznego i Ludzkiego do realizacji przedmiotu zamówienia zostały dokładnie określone w  Załączniku Nr 1 do Umowy.

  - RECYKLER - wymagana poj. załadunkowa bębna każdego recyklera – min.1500kg

………………………………………………………………………………………….min. - 2szt.

8.2 SAMOCHÓD CIĘŻAROWY– o ład. min. 6,5  każdy ........................................ min. - 2 szt.

8.3 ZAGĘSZCZARKA PŁYTOWA ...........................................................................min.- 2 szt.

8.4 ZAGĘSZCZARKA PUNKTOWA ( stopa ) .................................................................- 1 szt.

8.5 PIŁA MECH. DO CIĘCIA ASFALTU (na mokro) ...............................................min.- 2 szt.

8.6 MŁOT UDAROWY SPALINOWY………………………........................................min.- 2 szt.

8.7 SAMOCHÓD DOSTAWCZY – (o ład. min. 0,5 t ).......................................................-1szt.

9. Kontrola jakości Robót

9.1 Badania w czasie wykonywania i odbioru Robót polegają na badaniu i kontroli:

- dokładności wycięcia, wykucia i wyczyszczenia powierzchni ubytków i wybojów ze szczególnym zwróceniem uwagi na usunięcie słabo trzymających się kawałków starej masy mineralno-asfaltowej przy obciętych krawędziach otworu,

- dokładności spryskania gruntem bitumicznym podłoża i posmarowania ścianek

bocznych – pionowych ubytku lub wyboju,

c)  struktury i dokładności rozłożenia warstwy lub warstw gorącej masy mineralno-

asfaltowej w ubytku lub wyboju oraz dokładności ich zagęszczenia,

d)   spadku i wysokości powierzchni wyremontowanego ubytku lub wyboju względem

pozostałej nawierzchni jezdni drogi lub chodnika, pod kątem niedopuszczalnego

wystawania ponad otaczającą nawierzchnię jezdni drogi lub chodnika,

e)   spójności i jednorodności powierzchni wyremontowanego ubytku lub wyboju tj.

powierzchnia nie powinna mieć tzw. raków, spękań siatkowych, nieuszczelnionych

krawędzi, nierówności w postaci fałd, odcisków opon pojazdów, stóp itp.

f)   szczelności połączenia - szczeliny między nowo układaną warstwą ścieralną (górną) a

istniejącą starą warstwą ścieralną (górną)

g)   właściwości przeciwpoślizgowych wyremontowanego ubytku lub wyboju,

h)   czytelności i trwałości oznakowania farbą wyremontowanego ubytku lub wyboju

poprzez namalowanie (cyfry arabskie) kolejnego numeru i miesiąca wykonania

remontu na podstawie sporządzonych szkiców roboczych przez Wykonawcę.

10. Obmiar Robót

Jednostką obmiaru Robót jest m2 (metr kwadratowy) remontowanego ubytku lub

wyboju.

10.1 Wykonawca wykonując Roboty prowadzi na bieżąco:

a)  książkę obmiaru – rejestr wykonanych Robót i na każde żądanie Zamawiającego

jest zobowiązany okazywać do wglądu w celu kontroli i oceny postępu w

realizacji Robót,

- sporządzanie roboczych szkiców sytuacyjnych ubytków i wybojów z      przeprowadzanych cyklicznie objazdów (minimum 1 raz w tygodniu)

tj. wykonywania kontroli stanu dróg gminnych o nawierzchniach asfaltowych w granicach administracyjnych Gminy Miasta Pruszków.

### c)   Wykonawca  telefonicznie uzgadnia z Zamawiającym kolejność wykonywania Robót.

### 11.  Odbiór Robót.

### Przedmiotem odbioru będzie przedmiot Zamówienia:

-  Remonty cząstkowe dróg gminnych o nawierzchniach asfaltowych przy użyciu

masy mineralno – asfaltowej  na gorąco z recyklera.

Polegać on będzie na ostatecznej ocenie ilości, jakości i wartości wykonanych Robót w

danym okresie rozliczeniowym (miesiącu) zgłoszonych do odbioru przez Wykonawcę.

11.1Szczegółowe zasady i sposób przeprowadzania odbioru Robót zostały dokładnie

określone w § 8 Umowy.

11.2W odbiorze Robót uczestniczą przedstawiciele obu Stron: Wykonawcy i Zamawiającego.

11.3Wykonawca na żądanie Zamawiającego w oparciu o złożone obmiary Robót i szkice

sytuacyjne z lokalizacji ubytków i wybojów jest zobowiązany wskazać w terenie podczas

trwającego odbioru wszystkie zgłoszone Roboty do odbioru.

12.  Podstawa płatności.

Ceny jednostkowe brutto (z VAT) z Formularza Ofertowego za wykonanie

remontu cząstkowego 1 m2 uszkodzonej nawierzchni asfaltowej drogi gminnej,

przyjęte przez Strony do realizacji przyszłego świadczenia umownego stanowią jedyną

podstawę do obliczania wartości sprzedażnej wykonanych wszystkich Robót.

12.1 Szczegółowe zasady wzajemnych rozliczeń Stron podano w:

- Formularzu Ofertowym - Załączniku Nr …….. do Specyfikacji

Warunków Zamówienia,

- Umowie - Załączniku Nr …….. do Specyfikacji Warunków Zamówienia.

##### PRZEPISY ZWIĄZANE

Normy:

- PN –B-11111/1996     Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni

Drogowych; Żwir i mieszanka

- PN –B-11112/1996     Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni

drogowych.

- PN –B-11113/1996     Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni

Drogowych; Piasek.

4.     PN –C- 96172/1974    Przetwory naftowe, asfalty upłynnione do nawierzchni

drogowych.

5.     PN –S- 04001/1967    Drogi samochodowe, metody badań mas bitumicznych

nawierzchni drogowych

6.     PN –S- 96504/1961    Drogi samochodowe, wypełniacz kamienny do mas

bitumicznych

7.     PN –S- 96025/2000    Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe.

Wymagania.

8.     BN - 74/6771-04         Drogi samochodowe, masa zalewowa.

9.     BN – 68/8931-04         Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni.

Inne dokumenty:

1. Warunki techniczne.        Drogowe kationowe emulsje asfaltowe. Informacje, instrukcje

Zeszyt 60 IBD i M, Warszawa 1999 r.