„ZATWIERDZAM”

KOMENDANT

3 REGIONALNEJ BAZY LOGISTYCZNEJ

płk Mirosław MOLIK

ANEKS DOTYCZĄCY PROCESU LAKIEROWANIA

DO PRZEWODNIKA TECHNOLOGICZNEGO NAPRAWY BIEŻĄCEJ I WYMIANY OLEJU METYLOSILIKONOWEGO W KOTŁACH WARZELNYCH KUCHNI POLOWEJ

„AKCEPTUJĘ”

SZEF WYDZIAŁU MATERIAŁOWEGO                                                      KIEROWNIK

3 REGIONALNEJ BAZY LOGISTYCZNEJ                  REJONOWYCH WARSZTATÓW TECHNICZNYCH

ppłk Waldemar OTRZONSEK                                                     ppłk Robert CHROBOT

3 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA

REJONOWE WARSZTATY TECHNICZNE RZESZÓW I LUBLIN (część)

2020

OPRACOWAŁ:

Ryszard SŁOBODA

Technik

Sekcja remontowa Lublin

|  |  | SPIS TREŚCI |  | Strona |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | INFORMACJE OGÓLNE I WARUNKI TECHNICZNE...........................……………………………………………......... |  |  | 4 |
| II. | KARTA TECHNOLOGICZNA………………………………………………………………………………………………….. |  |  | 6 |
|  | KT Nr 1 |  | KOCIOŁ - MALOWANIE KOTŁA……………………………………………………………………………….. | 7 |
| III. | WARUNKI TECHNICZNE ODBIORU KOTŁA PO LEGALIZACJI (LAKIEROWANIU)………………........................... |  |  | 10 |
| IV. | NORMY ZUŻYCIA MATERIAŁÓW WCHODZĄCYCH W SKŁAD PROCESU LAKIEROWANIA KOTŁÓW WARZELNICZYCH KUCHNI POLOWYCH ……………………………………………………......................................... |  |  | 12 |

I. INFORMACJE OGÓLNE I WARUNKI TECHNICZNE

Przedmiotem niniejszego opracowania jest aneks dotyczący procesu lakierowania (malowania) kotłów w procesie legalizacji kotłów warzelniczych kuchni polowych w Rejonowych Warsztatach Technicznych Rzeszów i Lublin (część) zwanych dalej Rejonowymi Warsztatami Technicznymi (RWT).

Opracowania dokonano na podstawie zdobytych doświadczeń oraz przeprowadzonej szczegółowej analizy możliwości stanowiska lakierniczego oraz stanowiska do przygotowania SpW do nanoszenia powłok lakierniczych, które z uwagi na brak pełnej obsady etatowej są znacznie ograniczone.  W związku z powyższym, należy dokonać korekty w przedmiotowym przewodniku technologicznym                                o numerze bibliotecznym 812/Bs, uwzględniając niżej wymienione warunki techniczne oraz w dalszej części aneks poprzez kartę technologiczną:

1. Rezygnację z obligatoryjnego malowania kotłów warzelnych podczas wymiany oleju metylosilikonowego w kotłach i uzależnienia wykonania operacji malowania od aktualnego stanu powłok lakierniczych kotłów, oznakowania rodzaju zalanego oleju przez przedstawiciela Działu Kontroli.

- Korzyści wynikające z takie zmiany:

- oszczędność materiałów technicznych (farb i lakierów);

- mniejsza czasochłonność wykonania naprawy, a tym samym krótszy czas pozostawania kotłów w naprawie i więcej kotłów naprawionych w tym samym czasie;

- uniknięcie różnych odcieni kuchni i kotłów w przypadku dostarczania do legalizacji kotłów pojedynczych.

2. Zmianę pracochłonności malowania pojedynczych kotłów z 0,5 rbh na 0,5÷1,5 rbh.

a) Konieczność wprowadzenia takiej zmiany wynika z faktu iż powłoka lakiernicza dostarczanych do legalizacji kotłów znajduje się w skrajnie różnym stanie technicznym takich jak niżej wymienione:

- od dobrej, która wymaga tylko nieznacznych poprawek i naniesienia danych o oleju do takiej, która wymaga całkowitego odtworzenia tzn. usunięcia starych, wielowarstwowych, nie łączących się ze sobą powłok;

- naniesienia nowej warstwy lakieru wraz z podkładem;

- Ilość zużywanych rbh (według karty technologicznej nr 1 niniejszego aneksu) byłaby każdorazowo określana przez Kierownika Warsztatu i potwierdzana przez przedstawiciela Działu Kontroli.

3. Opracowane zmiany w aneksie do przewodnika technologicznego nie zakłócą planowania rocznych możliwości naprawy kotłów Warzelnych Sekcji remontowej Lublin, a przyczynią się do realnego planowania i wykonywania napraw.

4. W związku niniejszym aneksem do przewodnika technologicznego naprawy bieżącej i wymiany oleju metylasilikonowego w kotłach warzelniczych kuchni polowych należy anulować kartę technologiczną nr 8 z wyżej wymienionego przewodnika technologicznego ujętego na ewidencji bibliotecznej pod nr 812/Bs;

5. Zmianę przewodnika technologicznego należy wprowadzić poprzez załączenie do niego aneksu uwzględniającego zmienioną operację odtwarzania powłoki malarskiej (karta technologiczna nr 1 w niniejszym aneksie) wraz z wyżej wymienionymi warunkami technicznymi, w których lakierowanie nie będzie konieczne lub też będzie ono wymagało zwiększonej pracochłonności.

Dokumentacja zawiera:

- Warunki techniczne dotyczące wykonania procesu lakierowania kotłów warzelniczych kuchni polowych;

- Karta technologiczna dotyczące wykonania procesu lakierowania kotłów warzelniczych kuchni polowych;

- Warunki techniczne odbioru kotła po naprawie.

- Normy zużycia materiałów wchodzących w skład procesu lakierowania kotłów warzelniczych kuchni polowych;

II. KARTA TECHNOLOGICZNA

| Sprzęt: kuchnia polowa Zespół: kocioł 50L lub 80L lub 110L |  |  | ## Treść: malowanie kotła |  |  | ### KARTA TECHNOLOGICZNA Nr 1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stanowisko: |  |  | Czas na wykonanie: do 1,5 h | Pracochłonność: do 1,5 rbh |  |  | Zakres naprawy: NK |  |  |  |
| ### Numer |  | Wyszczególnienie operacji (czynności) |  |  | Narzędzia i oprzyrządowanie |  |  | Pracochło nność (rbh) | Ilość zatrud nionych | Czas na wykona nie (h) |
| Operacji | Czynności |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 | 6 | 7 |
| 010 | 1 | #### Przygotowanie do malowania oraz pomalowanie powierzchni kotła: Powierzchnie kotła oczyścić przez oszlifowanie łuszczących się warstw starego lakieru i nierówności. Następnie, należy całość powierzchni odtłuścić przy pomocy pędzla lub ścierki. Przygotowane elementy należy pomalować farbą gruntową. Malować emalią ftalową khaki. Pomalowana powierzchnia powinna być równomiernie pokryta bez zacieków i zmarszczek. #### Przygotowanie do malowania: - przed przystąpieniem do napraw powłok lakierniczych kotła należy bardzo dokładnie i starannie wymyć ciepłą wodą z dodatkiem środków powierzchniowoczynnych (np. detergenty, mydła w płynie itp.); - temperatura wody nie powinna przekraczać 55 0C; - wydmuchać sprężonym powietrzem; - po zakończeniu mycia odczekać aż kocioł wyschnie; - mycie oraz suszenie kotła musi odbywać się przy temperaturze otoczenia wyższej 0 0C; - przetransportować kocioł na stanowisko lakiernicze; |  |  | myjka ciśnieniowa HDS-698 lub HDS-798, sprężarka powietrza wózek transportowy |  |  | do 1,5 | 1 | do 1,5 |

| Sprzęt: kuchnia polowa Zespół: kocioł 50L lub 80L lub 110L |  |  | ## Treść: malowanie kotła |  |  | ### KARTA TECHNOLOGICZNA Nr 1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stanowisko: |  |  | Czas na wykonanie: do 1,5 h | Pracochłonność: do 1,5 rbh |  |  | Zakres naprawy: NK |  |  |  |
| ### Numer |  | Wyszczególnienie operacji (czynności) |  |  | Narzędzia i oprzyrządowanie |  |  | Pracochło nność (rbh) | Ilość zatrud nionych | Czas na wykona nie (h) |
| Operacji | Czynności |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 | 6 | 7 |
|  | 2 | - zabezpieczyć przed malowaniem wszystkie elementy i powierzchnie kotła, które nie podlegają malowaniu (okleić papierem i folią malarską); - usunąć łuszczącą się powłokę lakierniczą oraz korozję z wszystkich miejsc skorodowanych przy pomocy szpachli stalowej, szczotki drucianej, papierów ściernych (wnęki szlifować ręcznie); - matować przy użyciu papieru ściernego całą powierzchnię malowaną i niemalowaną aż do wyrównania; - czynność wykonywać ręcznie przy użyciu klocków szlifierskich lub mechanicznie przy użyciu szlifierek o napędzie pneumatycznym lub elektrycznym; - odtłuścić dokładnie całą powierzchnię osłony przy pomocy czyściwa ze szmat zwilżonego rozpuszczalnikiem, a następnie przetrzeć gazą pyłochłonną. Malowanie powierzchni kotła: - zagruntować atrapę jedną warstwą farbą antykorozyjną grubopowłokową czerwoną tlenkową; - pomalować jedną cienką warstwą emalią ftalową khaki; |  |  | szlifierka mimośrodowa, czyszczarka powierzchniowa, szczotka druciana okrągła, szpachla do nakładania, czyściwo, pędzel płaski pistolet do malowania (podkład dysza - 1,4, farba nawierzchniowa – dysza 1,4) |  |  |  |  |  |

| Sprzęt: kuchnia polowa Zespół: kocioł 50L lub 80L lub 110L |  |  | ## Treść: malowanie kotła |  |  | ### KARTA TECHNOLOGICZNA Nr 1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stanowisko: |  |  | Czas na wykonanie: do 1,5 h | Pracochłonność: do 1,5 rbh |  |  | Zakres naprawy: NK |  |  |  |
| ### Numer |  | Wyszczególnienie operacji (czynności) |  |  | Narzędzia i oprzyrządowanie |  |  | Pracochło nność (rbh) | Ilość zatrud nionych | Czas na wykona nie (h) |
| Operacji | Czynności |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 | 6 | 7 |
|  |  | - przed nałożeniem następnej warstwy farby odczekać 1 godzinę; - nałożyć drugą warstwę emalii ftalowej khaki; - pomalowana powierzchnia powinna być równomiernie pokryta bez zacieków; - nałożyć szablon i namalować emalią celulozową białą napis „SILIKON”; - usunąć papier i folię malarską ze wszystkich elementów i powierzchni osłony po malowaniu; - przetransportować kocioł na stanowisko montażowe. |  |  | pistolet do malowania (podkład dysza - 1,4, farba nawierzchniowa – dysza 1,4) |  |  |  |  |  |

III. WARUNKI TECHNICZNE ODBIORU KOTŁA PO LEGALIZACJI (LAKIEROWANIU)

UWAGI WSTĘPNE

  - W celu udokumentowania wykonania legalizacji, uzupełnienia lub wymiany oleju i lakierowaniu, należy wystawić kartę roboczą, którą  zatwierdza Kierownik Sekcji Remontowej RWT Rzeszów filia w Lublinie.

  - Odbiór  kotła po legalizacji, uzupełnienia lub wymiany oleju i lakierowaniu należy dokonać na zgodność z:

- Warunkami Technicznymi kotła po legalizacji, uzupełnienia lub wymiany oleju i lakierowaniu;

- Wytycznymi w zakresie uzupełniania lub wymiany oleju metylosilikonowego w kotłach warzelnych kuchni polowej.

  - Sprawdzenia poprawności i zgodności legalizacji, uzupełnienia lub wymiany oleju i lakierowania kotła warzelnego z obowiązującą technologią naprawy, dokonuje kierownik lub technik warsztatu, który w przypadku braku zastrzeżeń podpisuje kartę roboczą i przekazuje kocioł do magazynu. Fakt przyjęcia kotła do magazynu, magazynier potwierdza wpisem w karcie roboczej.

  - Kocioł po legalizacji, uzupełnieniu lub wymiany oleju i lakierowaniu z kompletem dokumentów komisyjnie przekazuje się upoważnionemu do odbioru przedstawicielowi jednostki wojskowej, zlecającej legalizację kotła.

WARUNKI TECHNICZNE ODBIORU KOTŁA PO LEGALIZACJI (LAKIEROWANIU)

| Lp | Podlega sprawdzeniu | Wymagania techniczne | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dowód kotła i numer kotła | Dowód kotła powinien być czytelnie wypełniony zgodnie z „Wytycznymi w zakresie uzupełniania lub wymiany oleju w kotłach kuchni polowej”. Numer identyfikacyjny kotła powinien być czytelny i przytwierdzony na stałe do ramki kotła. Powinien być zgodny z podanym w dowodzie kotła. |  |
| 2 | Stan techniczny kotła | Kocioł powinien być pomalowany równomiernie bez zacieków i zmarszczek (jeśli jest rezygnacja z obligatoryjnego malowania kotłów warzelnych podczas wymiany oleju metylosilikonowego w kotłach i uzależnienia wykonania operacji malowania od aktualnego stanu powłok lakierniczych kotłów, oznakowania rodzaju zalanego oleju przez przedstawiciela Działu Kontroli) i czysty. Niedopuszczalne są ślady wycieku oleju z zaworu bezpieczeństwa i wskaźnika poziomu oleju. Uszczelki pokrywy i ramki kotła powinny być poprawnie zamontowane. Kocioł powinien posiadać sprawne technicznie uchwyty i zaczepy. |  |

IV. NORMY ZUŻYCIA MATERIAŁÓW WCHODZĄCYCH W SKŁAD PROCESU LAKIEROWANIA KOTŁÓW WARZELNICZYCH KUCHNI POLOWYCH

| Normy średniego zużycia materiałów |  |  |  |  | Kocioł 50L, 80L, 110L |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Indeks | Nazwa materiału | Zamiennik | JM | Norma zużycia na 1 szt | UWAGI |
| 1 | 8010PL0195427 | Emalia ftalowa khaki |  | L | 0,05 |  |
| 2 | 6810PL0036164 | Benzyna do lakierów | Rozp EKO-1 | L | 0,05 |  |
| 3 | 6810PL0010414 | Rozpuszczalnik EKO | Benz do lakier | L | 0,10 |  |
| 4 | 8010PL0195716 | Emalia celulozowa biała |  | L | 0,01 |  |
| 5 | 5350PL0899617 | Płótno ścierne 100 |  | szt. | 2 |  |
| 6 | 5350PL1056823 | Krążek ścierny samoprzylepny PS33K40 150mm |  | szt. | 2 |  |
| 7 | 5350PL1056780 | Krążek ścierny samoprzylepny PS 33K60 150mm |  | szt. | 2 |  |
| 8 | 5350PL1056820 | Krążek ścierny samoprzylepny PS 33K80 150mm |  | szt. | 2 |  |
| 9 | 5350PL1056811 | Krążek ścierny samoprzylepny PS 33K120 150mm |  | szt. | 2 |  |
| 10 | 5350PL1056807 | Krążek ścierny samoprzylepny PS 33K220 150mm |  | szt. | 2 |  |

Opracowano na podstawie:

- Ramy Funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z wymaganiami normy PN EN-ISO 9001:2015-10                                  w 3 RBLog. RWT w Rzeszowie i Lublinie (część);

- Przepisy działalności służby żywnościowej DU/4.21.1(A);

- Wsparcie i zabezpieczenie techniczne SZRP- zasady funkcjonowania DD/4.22(A);

- Instrukcja zarządzania eksploatacją sprzętu wojskowego w SZRP. Zasady ogólne DU/4.22.13(A);

- Wytyczne w zakresie uzupełnienia lub wymiany oleju metylosilikonowego w kotłach warzelnych kuchni polowej;

- Proces technologiczny na NŚ KP-340 na przyczepie jednoosiowej;

- Weryfikacji warsztatowej na poszczególnych stanowiskach naprawczych w RWT Rzeszów i Lublin.

ARKUSZ UZUPEŁNIEŃ