Specyfikacja

- Kajdanki metalowe wykonane w całości ze stali nierdzewnej zgodne z normą PN-EN 10088-1, zgodnie z dyrektywą unijną 76/769/EEC-94/27/EEC.

- Kajdanki są wykonane ze stali nierdzewnej, nieoddziałującej toksycznie na organizm ludzki, nie posiadają powłok galwanicznych na obejmach.

- Kajdanki wytrzymują działanie przyłożonej statycznie siły rozrywającej o wartości 2300N (siłą przyłożone w płaszczyźnie klamry, druga klamra zamocowana w uchwycie) Po ustaniu działania siły kajdanki zachowują swoje właściwości użytkowe.

- Kajdanki wytrzymują działanie przyłożonej statycznie siły zginającej klamrę o wartości 500 N (klamra mocowana w uchwycie od strony mocowania łańcuszka łączącego klamry, siła przyłożona prostopadle do płaszczyzny klamry na jej końcu przeciwległym do miejsca jej mocowania w uchwycie). Siła nie powoduje odkształcenia trwałego klamry.

- Wykonane zgodnie z rys.

- W komplecie 2 szt. kluczyków .

