SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I OBIORU ROBÓT

STB 00. 07

ROBOTY KAMIENIARSKIE

I PRACE ZWIĄZANE Z REMONTEM  NAWIERZCHNI

CPV: 45262510 - 9   CPV 452332207 - 7)

###### SPIS TREŚCI

- WSTĘP

- MATERIAŁY

- SPRZĘT

- TRANSPORT

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT

- KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

- OBMIAR ROBÓT

- ODBIÓR ROBÓT

- PODSTAWA PŁATNOŚCI

- AKTY PRAWNE I NORMY ORAZ PRZEPISY ZWIĄZANE

Opracowanie :

mgr inż arch .  Jadwiga Bartnik

mgr inż. arch. Maria Gajda -Kucharz

27 maja  2024 r

- WSTĘP

- 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót polegających na wykonaniu robót kamieniarskich - okładzina z granitowych płyt kamiennych schodów  i  spocznika oraz opaski z kostki granitowej .

- 1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania i odbioru robót, które zostaną zrealizowane w ramach zadania:

PRZEBUDOWA  I REMONT  SCHODÓW  ZEWNĘTRZNYCH  DO BUDYNKU UNIWERSYTETU  WROCŁAWSKIEGO- MUZEUM  PRZYRODNICZEGO   WRAZ Z ROZBIÓRKĄ ISTNIEJĄCYCH  SCHODÓW

50-335 WROCŁAW  UL. HENRYKA SIENKIEWICZA  21

Jedn . ewid. WROCŁAW  obręb  026401–1,obręb ew. 026401_1.0005 Plac Grunwaldzki, dz nr 25/2 AR_27.25/2

- Układanie płyt granitowych na betonie to proces, wymagający  staranności, precyzji i odpowiednich narzędzi.

- Ustalenia zawarte w  niniejszej specyfikacji dotyczą również zasad prowadzenia robót związanych z układaniem  kostki granitowej i granitowych obrzeży .

II.  UKŁADANIE PŁYT GRANITOWYCH  NA BETONIE I  UKŁADANIE  OBRZEŻA Z KOSTKI

GRANITOWEJ

2.1.  MATERIAŁY

2.1.1. Wymagania ogólne

UWAGA

Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji służą określeniu pożądanego standardu wykonania i określeniu właściwości i wymogów technicznych założonych

w dokumentacji technicznej dla danych rozwiązań.

Dopuszcza się zamienne rozwiązania (w oparciu na produktach innych producentów) pod warunkiem:

- spełnienia tych samych właściwości technicznych

- przedstawieniu zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania)

- uzyskaniu akceptacji projektanta i inżyniera budowy

- 2.1.2. Rodzaj materiału

2.1.2.1.  Materiałem na okładzinę schodów są:

- Płyty z granitu płomieniowanego  gr.4 cm na stopnie i podest oraz gr 3 cm na podstopnice.

Na stopnice należy zastosować płyty ciągłe,  a na podeście o jak największych wymiarach 	układane bezspoinowo.

- Każda płyta stopnic musi być oznaczona , przed końcem stopnia , pasem o innej strukturze na całej długości stopnia

- Elementy płyt  wychodzące poza obrys biegu i spocznika muszą posiadać kapinosy.

UWAGA :

Przed montażem,  należy bezwzględnie przedstawić próbki granitu.  do akceptacji   Inwestora, projektanta  i Konserwatora Zabytków

2.1.2.2.  Materiał do wykonanie fragmentu nawierzchni  granitowej i obrzeża

- Kostka granitowa 6.0 x 6,0  - cięto - łupana

- Obrzeża -granitowe - 6 x 20 cm

- Beton B20

- Sznurek

- Poziomica

III. WYKONANIE ROBÓT

3.1. OKŁADZINA GRANITOWA SCHODÓW  I  SPOCZNIKA

3.1.1.   Podłoże pod okładziny -

Przygotowanie powierzchni betonowej:

- Przed układaniem płyt powierzchnię betonową należy wyrównać,oczyścić i osuszyć.

- Bezpośrednio przed przystąpieniem do układania okładzin kamiennych powierzchnię podłoża należy starannie oczyścić z resztek zaprawy, tłustych plam, kurzu i błota, a następnie

- Zagruntować. specjalistycznymi środkami zgodnie z instrukcją producenta

Jeśli na betonie występują  nierówności lub ubytki, należy  je wyrównać i uzupełnić za 	pomocą  odpowiednich materiałów, takich jak np zaprawy cementowe.

3.1.2  Pomiar i planowanie:

Dokładnie należy zmierzyć obszar, na którym będą  układane  płyty granitowe, aby 	precyzyjnie określić,  ile płyt będzie potrzebnych i jakie będą rozmiary.

3.1.3 .  Przygotowanie płyt granitowych:
	Płyty granitowe powinny być odpowiednio przygotowane przed ułożeniem Muszą być 	oczyszczone i osuszone.

UWAGA

Przy układaniu okładzin należy starannie unikać zabrudzenia płyt zaprawą. Ewentualne 	zacieki należy szybko usunąć i zmyć powierzchnię płyt wodą z mydłem przy użyciu 	szczotek. Prace montażowe należy wykonywać zgodnie z wymaganiami

3.1.4.  Wybór wzoru układania:
	Proponowany prosty układ płyt o jak największych rozmiarach.

3.1.5.  Zastosowanie kleju lub zaprawy:
	Na powierzchnię betonową  należy nałożyć warstwę  specjalistycznego kleju  lub zaprawy

cementowej, która wzmocni  przyczepność płyt granitowych.

3.1.6.  Układanie płyt:

Przed przystąpieniem do zasadniczych robót wykładzinowych należy przygotować wszystkie 	niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt,

- Posegregować płyty według wymiarów, gatunku i odcieni oraz rozplanować sposób układania płyt.

- Położenie płyt należy rozplanować uwzględniając ich wielkość i szerokość spoin.

- Na jednej płaszczyźnie płyty powinny być rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieć jednakową szerokość większą niż połowa płyt.

- Układanie  płyt należy rozpocząć  od jednego z rogów obszaru i postępuj zgodnie z wybranym wzorem

- W celu  zapewnienia równości i dokładności  ułożenia płyt. należy użyć  poziomicy, klinów i gumowych  młotków,

- Należy sprawdzać czy odległości  między płytami są równomierne i  czy płyty są  odpowiednio

przylegające.

3.1.7.  Dociskanie i wyrównywanie:
	Podczas układania płyt, należy dociskać je delikatnie, aby zapewnić dobrą przyczepność do 	podłoża..
	 Można użyć  młotka gumowego w celu  delikatnego wyrównywania płyt na powierzchni 	betonowej.

3.1.8. Spoiny:
	Płyty granitowe należy układać bezspoinowo .
	W razie koniecznego pojawienia się spoin, należy  wypełnić je specjalistycznym  materiałem 	do fug,   w celu  zapewnienia ochrony przed wilgocią  i zabezpieczyć

3.1.9.   Czyszczenie i zabezpieczenie:
	Powierzchnię płyt granitowych, po ułożeniu, należy  oczyść  z ewentualnych resztek kleju czy 	zaprawy. W zależności od rodzaju granitu, należy stosować  specjalistyczne  impregnaty i  	uszczelniacze, 
		
3.1.10. Klejenie

Klejenie płyt granitowych na powierzchni betonowej wymaga zastosowania specjalistycznych  	klei zapewniających  trwałą i mocną przyczepność

Przy wyborze kleju należy wziąć pod uwagę  rodzaj płyty granitowej, warunki środowiskowe  	oraz wszelkie czynniki istniejące i niesprzyjające .

3.1.10.1. Rodzaje klejów do klejenia płyty granitowej na betonie:

- Kleje epoksydowe:

Kleje epoksydowe są wysoce trwałe i odporne na wilgoć oraz zmienne warunki 	atmosferyczne. Są stosowane  do łączenia kamienia naturalnego, w tym granitu, z 	powierzchniami betonowymi.

Kleje epoksydowe zapewniają silną przyczepność i dużą trwałość.

- Kleje na bazie poliuretanu:

Kleje poliuretanowe są elastyczne, odporne na warunki atmosferyczne i działanie 	promieniowania UV. Nadają się  do zastosowań na zewnątrz i w miejscach narażonych na 	zmiany temperatury.

- Kleje cyjanoakrylowe:

znane również jako kleje szybkowiążące. Mogą być stosowane szczególnie

w miejscach o mniejszym obciążeniu. Szybko schną i  dobrą przyczepność.

- Kleje hybrydowe: Kleje hybrydowe łączą cechy klejów epoksydowych i poliuretanowych, zapewniając trwałość, elastyczność i odporność na warunki atmosferyczne.

UWAGA

Należy stosować materiały sprawdzonych firm ściśle  wg instrukcji producenta

3.2.  NAWIERZCHNIA Z KOSTKI GRANITOWEJ I GRANITOWE OBRZEŻA

Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonywania oraz za zgodność z rysunkami, ST i Normami

3.2.1. Wykonanie koryta

- Koryto można wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przykład na poszerzeniach lub w przypadku robót o małym zakresie. Sposób wykonania musi być zaakceptowany przez Inspektora.

- Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkład w miejsce  wskazane przez Inspektora.

- Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny być wcześniej przygotowane.

- Paliki lub szpilki należy ustawiać w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 metrów.

- Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc należy dostosować do rodzaju gruntu, w którym prowadzone są roboty i do trudności jego odspojenia.

3.2. 2.  Profilowanie i zagęszczanie podłoża

- Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeń.

- Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umożliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby rzędne terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża.

UWAGA

Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość zaakceptowaną przez Inspektora, dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania wartości wskaźnika zagęszczenia, określonych w tablicy.

- Do profilowania podłoża należy stosować równiarki. Ścięty grunt powinien być wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora.

- Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. Zagęszczanie podłoża należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy. Wskaźnik zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-77/8931-12 .lub  równoważnym.

Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoża (Is)

|  | Minimalna wartość Is dla: |  |
| --- | --- | --- |
| Strefa | Innych dróg |  |
| korpusu | Ruch ciężki i bardzo ciężki | Ruch mniejszy od ciężkiego |
| Górna warstwa o grubości 20 cm | 1,00 | 1,00 |
| Na głębokości od 20 do 50 cm od powierzchni podłoża | 1,00 | 0,97 |

- W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłoże uniemożliwia przeprowadzenie badania zagęszczenia, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia podłoża według BN-64/8931-02 . Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2.

- Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +10%.

3.2.3. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża

- Podłoże po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie.

- Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozłożenie folii lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora.

- Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania kolejnej warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podłoża Inżynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbędnych napraw. Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę wykona on na własny koszt.

3.2.4.  Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego

- Materiałem do wykonania podbudów z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie powinno być kruszywo łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczaków albo ziarn żwiru większych od 8 mm.

UWAGA:

Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny.

## 3.2.4.1. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki  kruszywa

- Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby jej ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Grubość pojedynczo układanej warstwy nie może przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Rozpoczęcie budowy każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektora.

- Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481(metoda II).lub porównywalne Materiał nadmiernie nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka powinna być zwilżona określoną ilością wody i równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest wyższa od optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę należy osuszyć.

- Wskaźnik zagęszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 lub porównywalnej .

## 3.2.4.2. Utrzymanie podbudowy

- Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w dobrym stanie.  Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inspektora, gotową podbudowę do ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę robót.

3.2.5. Podsypka

- Do wykonania nawierzchni z kostki kamiennej można stosować jeden z następujących rodzajów podsypki:

- podsypka cementowo-żwirowa, cementowo-piaskowa,

- poddsypka bitumiczno-żwirowa,

- podsypka żwirowa lub piaskowa.

- Rodzaj zastosowanej podsypki powinien być zgodny z dokumentacją projektową, SST lub wskazaniami Inżyniera.

- Wymagania dla materiałów stosowanych na podsypkę powinny być zgodne  z PN-S-96026 [12]. lub równoważne

- Grubość podsypki powinna być zgodna z dokumentacją projektową

- Współczynnik wodnocementowy dla podsypki cementowo-piaskowej lub cementowo-żwirowej, powinien wynosić od 0,20 do 0,25, a wytrzymałość na ściskanie  R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa. Podsypka bitumiczno-żwirowa powinna być wykonana ze żwiru odpowiadającego wymaganiom PN-S-96026 [12],lub równoważne , zmieszanego z emulsją asfaltową szybkorozpadową w ilości od 10 do 12% ciężaru kruszywa, spełniającą wymagania określone w WT.EmA-94 [19].

3.2.6. Kostkę  i obrzeża układa się na:

- Podsypce piaskowej i podbudowie z kruszywa łamanego. Rodzaj podbudowy powinien być  zgodny z dokumentacją projektową.

- Podbudowa powinna być przygotowana zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacjach dla odpowiedniego rodzaju podbudowy.

- Po ułożeniu kostki, szczeliny  należy wypełnić piaskiem i zamieść powierzchnię.

UWAGA

Do zagęszczania nawierzchni z kostek granitowych nie wolno używać walca.

- Do obramowania należy  stosować  granitowy  krawężnik  6 x 20 cm  .

- Fragmenty nawierzchni wykonać z kostki granitowej ,  cięto - łupanej , jasno - szarej   6x6 cm zgodnie z projektem

. IV . KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.

- Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien sprawdzić czy producent materiałów kamiennych tj.  kostek,  płyt,  krawężników  i obrzeży, posiada  atesty wyrobów.

- Badania w czasie robót - sprawdzenie podłoża i podbudowy- sprawdzenie podsypki sprawdzenie   wykonania nawierzchni - sprawdzenie szerokości spoin

- sprawdzenie prawidłowości ubijania

- sprawdzenie, czy przyjęty deseń /wzór/ jest zachowany

- sprawdzenie cech geometrycznych  nawierzchni

- nierówności podłużne nawierzchni mierzone łatą  lub planografem zgodnie z normą BN-8931-04

lub równoważną ,nie powinny przekraczać 0,8 cm

- Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową + 0,5 % -

różnica pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie 	 	   powinno  przekraczać + 1 cm

- szerokość nawierzchni nie może różnić się od projektowanej o więcej niż + 5 cm dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać + 1 cm    Zaleca się, aby pomiary cech geometrycznych były przeprowadzane nie rzadziej niż 2 razy na   100 m2 nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz  wszędzie tam, gdzie poleci Inżynier.

V . SPRZĘT.

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w wymaganiach ogólnych ST.

Sprzęt do wykonania przedmiotowych robót powinien uzyskać akceptację Inspektora.

VI. TRANSPORT.

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w wymaganiach ogólnych ST.

- Gotowe kostki granitowe, obrzeża  i krawężniki

Układane są warstwowo na palecie, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym 	stanie.

- Płyty kamienne

Załadunek i wyładunek wyrobów luzem odbywa się ręcznie. Wyroby należy układać ściśle 	    jeden 	obok drugiego, dłuższym bokiem w kierunku jazdy. Wysokość ładunku nie może 	    przekraczać wysokości burt  pojazdu.

Do transportu materiałów należy używać środków transportowych odpowiadających przewożonym materiałom oraz odpowiednich dla nich dróg dojazdowych.

VII. OBMIAR ROBÓT.

Ogólne zasady obmiaru robót podano w wymaganiach ogólnych ST. Jednostką obmiarową jest 1m2 wykonanego i odebranego koryta, podbudowy, nawierzchni i 1 mb krawężników lub  obrzeży.

VIII . ODBIÓR ROBÓT.

8.1.. Ustalenia szczegółowe dotyczące odbioru robót

Wymogi dla uzyskania wymaganej jakości okładzin:

- brak niepożądanych pęknięć powierzchni,

- zachowanie założonych poziomów

- Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją i wymogami Inżyniera jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wynik pozytywny. Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: - przygotowanie podłoża - wykonanie podbudowy - wykonanie podsypki - wykonanie ławy pod krawężniki

IX. PODSTAWA PŁATNOŚCI.

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawczą jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i dokumentacji technicznej ..

9.1.  Cena jednostki obmiarowej obejmuje

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu,

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych umożliwiających wykonanie robót na wysokości  do 4 m,

- ocenę i przygotowanie podłoża wraz z ewentualnym jego zagruntowaniem bądź zastosowaniem odpowiednich środków  zwiększających przyczepność, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej

i szczegółowej specyfikacji technicznej

- zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz innych elementów przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót

- uporządkowanie miejsca wykonywania robót,

- usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów,

- likwidację stanowiska roboczego.

Oraz wszystkie inne roboty nie wymienione, które są niezbędne do kompletnego wykonania robót objętych niniejszą ST przewidzianych w Dokumentacji projektowej.

X. PRZEPISY ZWIĄZANE.

- PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy Boehmego  lub równoważne

- PN-B-06250 Beton zwykły lub równoważne

- PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego lub równoważne

- PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku.Skład, wymagania i ocena zgodności. lub równoważne

- PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. lub równoważne

- BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i   torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża. lub równoważne

- BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego lub równoważne

- BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. lub równoważne

- UWAGA:

Odniesienia do norm

W przypadku odniesienia w dokumentacji do norm dopuszcza się rozwiązania równoważne opisywanym przy pomocy przywołanych norm. Każdorazowo gdy wskazana jest w dokumentacji projektowo-kosztorysowej norma m aprobata, specyfikacja  techniczna lub system odniesienia  należy przyjąć , że w odniesieniu do niej użyto sformułowania lub równoważne .

Przedmiotowe środki dowodowe

W przypadku  odniesienia się w dokumentacji do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 u Pzp, dopuszcza się rozwiązania równoważne opisywanym przy pomocy przywołanych norm. Wykonawca  winien wskazać równoważne produkty, a także normy, oceny techniczne, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych oraz winien dołączyć do oferty przedmiotowe środki dowodowe, o których mowa w art. 104-107 u Pzp, udowadniające, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia w szczególności:

Krajową Ocenę Techniczną, Deklarację Właściwości Użytkowych, Atest higieniczny, Aprobatę techniczna, Krajową Deklarację Właściwości Użytkowych, kartę techniczna doboru urządzenia. Dokumentację Techniczno-Ruchowa, deklarację zgodności, certyfikat zgodności.