SPECYFIKACJA  TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

D.02.03.01  Wykonanie nasypów w gruntach II kat.

1.   WSTĘP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem     niniejszej     specyfikacji technicznej  /ST/ są wymagania wykonania i odbioru nasypów wykonanych w ramach przebudowy.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  /ST/ jest stosowana jako   dokument   przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu  i realizacji robót wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia   zawarte   w   niniejszej  specyfikacji  dotyczą wykonania nasypów (wymiana gruntu) i obejmują:

-wykonanie nasypów z gruntów kat. I-II .

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1. Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona

koroną drogi i skarpami.

1.4.2. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów poza pasem robót drogowych.

1.4.3. Wskażnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg wzoru:

Pd

Is =  ------

Pds

gdzie:

Pd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu [Mg/m3]

Pds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, określona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-88/B-044481 [3], służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, badania zgodne z normą BN-77/8931-12 [12], [Mg/m3].

1.4.4. Wskażnik różniziarnistości - wielkość charakteryzująca  zagęszczalność gruntów niespoistych, określona wg wzoru

d60

U = -------

d10

gdzie:

d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu [mm],

d10 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu [mm].

Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w ST D-M.00.00.00.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST oraz z poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M.00.00.00.

2. MATERIAŁY (GRUNTY)

2.1  Ustalenia ogólne

Grunt na wymianę gruntu korpusu drogowego  (z dokopu) powinien być kat.I-II (żwiry i mieszanki, piaski grube i średnie), o odpowiednio  zróżnicowanych frakcjach. Wskażnik różnoziarnistości powinien spełniać warunek wyrażony wzorem:

U=d60/d10>3

W pierwszej kolejności do wykonania nasypów należy sprawdzić przydatność gruntu z wykopów.

3.  SPRZĘT

3.1. Wymagania ogólne dotyczące sprzętu

Ogólne  wymagania  i ustalenia dotyczące sprzętu określono w ST D-M.00.00.00.

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu zarówno w miejscu jego naturalnego zalegania jak też w czasie odspajania , transportu, wbudowania i zagęszczania.

3.2. Sprzęt do wykonania nasypów

Do wykonania nasypów należy stosować:

- koparki,

- równiarki samobieżne,

- walce ogumione i stalowe, wibracyjne i statyczne,

- płyty wibracyjne.

Sprzęt używany w robotach ziemnych powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru.

4.  TRANSPORT

Ogólne  wymagania  dotyczące  transportu  podano  w ST D-M.00.00.00

Wybór środków transportu oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu, jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz odległości transportu. Wydajność środków transportowych powinna być dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do wbudowania gruntu.

5.  WYKONANIE ROBÓT

5.1 Wykonanie nasypów

5.1.1 Przygotowanie podłoża

Przed  przystąpieniem  do  budowy  nasypu  w  obrębie  jego podstawy należy zakończyć następujące roboty przygotowawcze:

-usunięcia z uzupełnianych poboczy i skarp zanieczyszczeń takich jak: gałęzie, kamienie, liście drzew,

-odwodnienie powierzchni poboczy w przypadku stwierdzenie zastoisk wodnych przez wykonanie rowków odwadniających,

-spulchnienie powierzchni poboczy na gł. 2-3 cm dla dobrego związania skarp,

5.1.2 Zagęszczenie gruntów w podłożu nasypów

Wykonawca   powinien   skontrolować  wskaźnik  zagęszczenia gruntów  rodzimych  zalegających w górnej strefie podłoża nasypu do  głębokości  0,5  metra od powierzchni terenu. Jeżeli wartość wskaźnika  zagęszczenia [Is] jest mniejsza niż 0,95. Wykonawca  powinien  dogęścić podłoże tak aby powyższe wymaganie zostało spełnione.

Jeżeli  wartość wskaźnika zagęszczenia nie  może  być  osiągnięty  przez  bezpośrednie  zagęszczenie podłoża  należy  podjąć  środki w celu ulepszenia gruntu podłoża umożliwiające   uzyskanie    wymaganych    wartości   wskaźnika zagęszczenia.

5.1.3. Zagęszczenie gruntu

5.1.3.1 Ogólne zasady zagęszczania gruntu

Każda  warstwa  gruntu  jak  najszybciej  po jej rozłożeniu powinna  być  zagęszczona  z zastosowaniem sprzętu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz występujących warunków.

Rozłożone  warstwy  gruntu  należy  zagęszczać  od krawędzi nasypu w kierunku jego osi.

5.1.3.2 Grubość warstwy

Grubość  warstwy poddanej zagęszczaniu powinna być ustalona z   uwzględnieniem   współczynnika   spulchnienia   gruntu  oraz założonej    grubości    warstwy   po   osiągnięciu   wymaganego zagęszczenia.

Grubość  zagęszczonego  gruntu  oraz liczbę przejść maszyny zagęszczającej  zaleca  się  określić doświadczalnie dla każdego rodzaju gruntu i typu maszyny.

5.1.3.3 Wilgotność gruntu

Wilgotność  gruntu  w czasie zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej, z tolerancją + - 20 % jej wartości.

Jeżeli   wilgotność   naturalna   gruntu   jest  niższa  od wilgotności   optymalnej  o  więcej  niż  20%  jej  wartości  to wilgotność gruntu należy zwiększyć przez dodanie wody.

Jeżeli   wilgotność   gruntu  jest  wyższa  od  wilgotności optymalnej  o ponad 20 % jej wilgotności, grunt należy osuszyć w sposób  mechaniczny  lub chemiczny.     Sposób    osuszenia przewilgoconego   gruntu   powinien   być   zaakceptowany  przez Inspektora Nadzoru.

Jeżeli     wilgotność    naturalna    odspajanego    gruntu przewidzianego do wbudowania w nasyp jest zbliżona do optymalnej to  Wykonawca  powinien  taki  grunt  wbudować  bezzwłocznie nie dopuszczając do zmiany wilgotności gruntu.

Sprawdzenie   wilgotności   gruntu   należy   przeprowadzać laboratoryjnie z częstotliwością określoną w punkcie 6.3.1.

5.1.3.4 Wymagania dotyczące zagęszczenia

W   zależności   od   uziarnienia   stosowanych  materiałów zagęszczenie   warstwy  należy  określać  za  pomocą  oznaczenia wskaźnika  zagęszczenia  lub  porównania  pierwotnego i wtórnego modułu odkształcenia.

Kontrolę zagęszczenia na podstawie porównania pierwotnego i wtórnego  modułu  odkształcenia,  określonych  zgodnie  z  normą BN-64/8931-02   należy   stosować   tylko   dla   gruntów gruboziarnistych,   dla  których  nie  jest  możliwe  określenie wskaźnika Is według BN-77/8931-12.

Wskaźnik  zagęszczenia  gruntów w nasypach określony według normy  BN-77/8931-12 nie może być mniejszy niż: 0,95

Jeżeli  jako  kryterium  oceny  dobrego zagęszczenia gruntu stosuje   się  porównanie  wartości  modułów  odkształcenia,  to wartość stosunku  wtórnego  do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych  zgodnie  z  normą BN-64/8931-02 nie powinna być większa od 2.2.

Jeżeli  badania  kontrolne  wykażą, że zagęszczenie warstwy nie  jest wystarczające to Wykonawca powinien spulchnić warstwę, doprowadzić   grunt   do   wilgotności  optymalnej  i  powtórnie zagęścić.  Jeżeli  powtórne zagęszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego  wskaźnika  zagęszczenia  Wykonawca  powinien  usunąć warstwę  i wbudować nowy materiał, o ile Inżynier nie zezwoli na ponowienie próby prawidłowego zagęszczenia warstwy.

5.1.4 Dokładność wykonywania nasypów

Przy wykonywaniu nasypów obowiązują następujące wymagania:

-odchyłki spadków poprzecznych poboczy po uzupełnieniu nie powinny przekraczać + - 1% w stosunku do projektowych,

-nierówności poprzeczne i podłużne mierzone przy użyciu łaty nie powinny przekraczać 15 mm,

-krawędzie korony nie powinny mieć wyrażnych załamań,

-szerokość pobocza nie może się różnić od szerokości projektowanej o więcej niż 5 cm,

-pochylenie skarp nasypu nie może się różnić od projektowanego o więcej niż 10% jego wartości,

-maksymalna głębokość lokalnych wklęśnięć na powierzchni skarp nie może przekraczać 10 cm przy pomiarze łatą 3-metrową.

6. Kontrola jakości robót

Ogólne  zasady  kontroli  jakości  robót  podano w  ST D-M.00.00.00.

6.1 Sprawdzenie jakości wykonania nasypów

Sprawdzenie    jakości    wykonania   nasypów   polega   na kontrolowaniu  zgodności z wymaganiami określonymi w niniejszej   specyfikacji   i   dokumentacji  projektowej. Szczególną uwagę należy zwrócić na:

a/ badania przydatności gruntów do budowy nasypów co najmniej jedno badanie przed przystąpieniem do robót lub jedno badanie  z każdej partii przeznaczonej do wbudowania pochodzącej z nowego żródła,

b/ badania zagęszczenia nasypu, co najmniej 2 razy na 1 km uzupełnianych poboczy,

c/ pomiary spadków poprzecznych, co najmniej 2 razy na 100 m,

d/ pomiarów równości poprzecznej i podłużnej poboczy co 50 m,

e/ pomiarów pochylenia skarp i ich równości, co 50 m ,

f/ badanie wilgotności gruntu, co najmniej raz dziennie.

7.0. OBMIAR ROBÓT

Ilość  robót  określa  się w m3 przestrzeni wypełnienia z  uwzględnieniem zmian sprawdzonych w naturze.

8.0 ODBIÓR ROBÓT

Roboty   powinny   być   wykonane   zgodnie   z   projektem technicznym, ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora Nadzoru.

Odbiór  robót  na  zasadach  odbioru  robót  zanikowych lub ulegających zakryciu.

9.0. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Przyjęte  ilości  wykonywanych nasypów będą płatne wg jednostkowej ceny, która obejmuje:

- dostarczenie, przygotowanie i wbudowanie w stanie optymalnej  wilgotności  zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru materiału

- zagęszczenie i uformowanie przewidzianego w projekcie kształtu nasypu

- uporządkowanie terenu

- przeprowadzenie wymaganych pomiarów i badań laboratoryjnych.

10.0. PRZEPISY ZWIĄZANE

| 1. | PN-B-02480:1986 | Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów |
| --- | --- | --- |
| 2. | PN-B-04481:1988 | Grunty budowlane. Badania próbek gruntów |
| 3. | PN-B-04493:1960 | Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej |
| 4. | PN-S-02205:1998 | Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania |
| 5. | PN-ISO10318:1993 | Geotekstylia – Terminologia |
| 6. | PN-EN-963:1999 | Geotekstylia i wyroby pokrewne |
| 7. | BN-64/8931-01 | Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego |
| 8. | BN-64/8931-02 | Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą |
| 9. | BN-77/8931-12 | Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu |

## 10.1. Inne dokumenty

- Wykonanie i odbiór robót ziemnych dla dróg szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa  1978.

- Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,Warszawa 1998.

- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997.

- Wytyczne wzmacniania podłoża gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa 2002.