### „ API  PROJEKT ”,    Biuro   Architektoniczne

91-473 Łódź, Akacjowa 10                               Tel/Fax (042) 655 22 05

NIP: 726-101-11-18                                               REGON:-470543363

KONTO:  BSRz I O. Łódź,        Nr. 16 8784 0003 0003 0010 401719-02

egz. 1

Umowa:	BIN/UŁ-7/2006

Inwestor:	UNIWERSYTET ŁÓDZKI,ul.Narutowicza 65,Łódź

Inwestycja:	„Remont elewacji budynku Wydziału Matematyki UŁ przy ul Matejki 22 w Łodzi

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Nr. ST-III.1-A2

Kod CPV 45410000-4

TYNKOWANIE

TYNKI POCIENIONE

Podpis i pieczęć:

Projektant:			mgr  inz arch Andrzej Pietkiewicz

Adres:				Łódź,ul.Akacjowa 10

Uprawnienia projektowe:	242/74/Łm

Sprawdzajacy:			mgr inz arch Iwona Pietkiewicz

Adres:				Łódź,ul.Akacjowa 10

Uprawnienia projektowe:	7/75 Łm

Data: Marzec 2007

Wszelkie prawa zastrzeżone!

Wykorzystanie tresci niniejszej specyfikacji technicznej dozwolone jest wyłacznie do przygotowania oferty i wykonania robot tej inwestycji. Kopiowanie, przedrukowywanie i rozpowszechnianie całosci lub fragmentów niniejszej publikacji w celach komercyjnych bez pisemnej zgody zabronione.

SPIS TRESCI

1. WSTEP .............................................................................................................. 3

1.1. Przedmiot ST .................................................................................................. 3

1.2. Zakres stosowania ST ..................................................................................... 3

1.3. Zakres robót objetych ST ................................................................................ 3

1.4. Okreslenia podstawowe .................................................................................. 3

1.5. Ogólne wymagania dotyczace robót ............................................................... 3

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje…………………………………………… 3

1.6. Ogólne wymagania dotyczace robót…………………………………………. 4

1.7. Dokumentacja robót tynkowych……………………………………………… 4

1.8. Nazwy i kody…………………………………………………………………. 4

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WŁASCIWOSCI MATERIAŁÓW.................. 4

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI………..  6

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU………………………………. 6

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBÓT……………………… 7

6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT………………………………………………..10

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT………..12

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT…………………………………………………….12

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT…………………………………………. 14

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA………………………………………………… 15

Najważniejsze oznaczenia i skróty:

ST – Specyfikacja Techniczna

SST – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna

ITB – Instytut Techniki Budowlanej

PZJ – Program Zabezpieczenia Jakosci

bhp – bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania robót budowlanych

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogólne dotyczace wykonania i odbioru robót tynki pocienione dla inwestycji: „Remont elewacji budynku Wydziału Matematyki UŁ przy ul Matejki 22 w Łodzi

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. Odstepstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą miec miejsce tylko w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewnosc, że podstawowe wymagania beda spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. Odstepstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą miec miejsce tylko w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewnosc, że podstawowe wymagania beda spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.4. Przedmiot i zakres robót objetych ST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu wykonanie wewnetrznych i zewnetrznych tynków pocienionych z fabrycznie przygotowanych mieszanek tynkarskich.

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnosnie własciwosci materiałów, wymagan w zakresie przygotowania podłoży i sposobów ich oceny, wymagan dotyczacych wykonania tynków pocienionych a także ich odbiorów. Specyfikacja nie obejmuje wymagan dotyczacych wykonania tynków zwykłych, podkładów z tynków zwykłych, tynków szlachetnych, specjalnych (np. akustycznych, przeciwpożarowych), renowacyjnych, stiuków, tynków sgrafitto i suchych tynków.

Wymagania dla tynków zwykłych okreslono w specyfikacji technicznej Tynkowanie.

Kod 45410000. Wykonanie tynków zwykłych wewnetrznych i zewnetrznych. Kod 45411000.

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.

Podłoże – powierzchnia elementu konstrukcyjnego lub podkład, na który nakłada się wyprawe.

Podkład – warstwa ochronna lub wyrównujaca nałożona na powierzchnie elementu budowlanego.

Wyprawa – stwardniała warstwa masy tynkarskiej nałożona na podłożu.

Wyprawa pocieniona – warstwa wyprawy o grubosci od 1 do 3 mm nałożona na podłoże.

Tynk pocieniony – nanoszona recznie lub mechanicznie wyprawa jedno- lub wielowarstwowa (dwu- lub trzywarstwowa) o łacznej grubosci nie przekraczajacej 8 mm, stanowiaca powłoke wyrównawcza, ochronna i dekoracyjna.

Sucha mieszanka tynkarska – mieszanina spoiw mineralnych, wypełniaczy, domieszek lub dodatków modyfikujacych, ewentualnie pigmentów, przygotowana fabrycznie lub na placu budowy.

Masa tynkarska – masa otrzymana przez zarobienie woda lub specjalna substancja suchej mieszanki tynkarskiej.

Pigment – naturalna lub sztuczna substancja barwna badz barwiaca, która nadaje kolor masie tynkarskiej.

Okres przydatnosci mieszanki – okres, w którym sucha mieszanka tynkarska przechowywana w opakowaniu fabrycznym spełnia wymagania odpowiednio do rodzaju mieszanki.

1.6. Ogólne wymagania dotyczace robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za zgodnosc z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczace robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

1.7. Dokumentacja robót tynkowych

Dokumentacje robót tynkowych stanowia:

– projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu zamówienia dla którego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe,

– projekt wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz . U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

– specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (obligatoryjne w przypadku zamówien publicznych), sporzadzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

– dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pózn. zmianami),

– dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobów lub zalecenia producentów dotyczace stosowania wyrobów,

– protokoły odbiorów czesciowych, koncowych i robót zanikajacych, z załaczonymi protokołami z badan kontrolnych,

– dokumentacja powykonawcza czyli wczesniej wymienione czesci składowe dokumentacji robót z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. – Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pózniejszymi zmianami).

Tynki pocienione należy wykonywac na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót tynkowych

1.8. Nazwy i kody:

Grupy robót, klasy robót lub kategorie robót

– Kod CPV 45410000-4 TYNKOWANIE TYNKI POCIENIONE

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WŁASCIWOSCI MATERIAŁÓW

2.1. Ogólne wymagania dotyczace własciwosci materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Materiały stosowane do wykonania tynków pocienionych powinny miec:

– oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna lub krajowa specyfikacja techniczna panstwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznana przez Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi, albo

– deklaracje zgodnosci z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydana przez producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, albo

– oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że sa to wyroby nie podlegajace obowiazkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna, badz uznano za „regionalny wyrób budowlany”,

– okres przydatnosci do użycia podany na opakowaniu.

2.2. Rodzaje materiałów

Wszystkie materiały do wykonania tynków pocienionych powinny odpowiadac wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Suche mieszanki tynkarskie przygotowane fabrycznie powinny odpowiadac

wymaganiom normy PN-B-10109:1998 lub aprobat technicznych.

Tynk mozaikowy	np. Capatect-Buntstein	K2,5

Tynk silikatowy	np. Capatect SI Silikat	127

2.2.2. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych powinny odpowiadac wymaganiom normy PN-B-10106:1997 lub aprobat technicznych.

2.2.3. Zaprawy budowlane używane do przygotowania podłoża pod tynki pocienione oraz ewentualnego wykonania podkładów pod wyprawy pocienione powinny odpowiadac wymaganiom normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe”.

Do zapraw tych należy stosowac:

– piaski odpowiadajace wymaganiom normy PN-EN 13139:2003 i PN-EN 13139:2003/ AC:2004,

– cement odpowiadajacy wymaganiom normy PN-EN 197-1:2002,

– wapno suchogaszone (hydratyzowane) lub gaszone w postaci ciasta

wapiennego otrzymanego z wapna palonego. Ciasto wapienne powinno tworzyc jednolita i jednobarwna mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych; wymagania dla wapna okreslone sa w normie PN-EN 459-1:2003,

– gips odpowiadajacy wymaganiom normy PN-B-30041:1997,

– wode odpowiadajaca wymaganiom normy PN-EN 1008:2004; bez badan

laboratoryjnych może byc stosowana tylko wodociagowa woda pitna.

2.2.4. Masy wyrównawcze i naprawcze do podłoży odpowiadajace wymaganiom aprobat technicznych.

2.3.Warunki przyjecia na budowe wyrobów do robót tynkowych

Wyroby do robót tynkowych moga byc przyjete na budowe, jesli spełniaja nastepujace warunki:

– sa zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej ,

– sa własciwie oznakowane i opakowane,

– spełniaja wymagane własciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

– producent dostarczył dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i

powszechnego lub jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych mieszanek tynkarskich również karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót tynkowych fabrycznie przygotowanych mieszanek tynkarskich nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiałów i wyrobów na budowe powinno byc potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.4.Warunki przechowywania wyrobów do robót tynkowych

Wszystkie wyroby do robót tynkowych pakowane w worki powinny byc przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno byc suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem. Cement, gips i wapno suchogaszone w workach oraz suche mieszanki tynkarskie i masy tynkarskie przygotowane fabrycznie powinny byc przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach, układanych na paletach lub drewnianej wentylowanej podłodze, w ilosci warstw nie wiekszej niż 10.

Cement i wapno suchogaszone luzem należy przechowywac w zasobnikach (zbiornikach) do cementu.

Kruszywa i piasek do zapraw można przechowywac na składowiskach otwartych, w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami lub frakcjami kruszywa oraz nadmiernym zawilgoceniem (np. w specjalnie przygotowanych zasiekach).

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI

3.1. Ogólne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3

3.2. Sprzet do wykonywania robót tynkowych

Roboty tynkowe można wykonywac recznie lub przy użyciu specjalistycznych narzedzi.

Wykonawca jest zobowiazany do używania takich narzedzi, które nie spowoduja niekorzystnego wpływu na jakosc materiałów i wykonywanych robót oraz beda przyjazne dla srodowiska.

Przy doborze narzedzi należy uwzglednic wymagania producenta suchych mieszanek tynkarskich lub mas tynkarskich.

Do mechanicznego wykonania zapraw i robót tynkowych należy stosowac:

– mieszarki do zapraw,

– agregaty tynkarskie,

– betoniarki wolnospadowe,

– pompy do zapraw,

– przenosne zbiorniki na wode,

– tynkarskie pistolety natryskowe,

– zacieraczki do tynków.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogólne wymagania dotyczace transportu podano w ST „Wymagania ogólne”

Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2. Transport materiałów

4.2.1. Wyroby do robót tynkowych moga byc przewożone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego, wodnego i innymi.

Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach, ułożonych na paletach należy prowadzic sprzetem mechanicznym.

Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach, układanych luzem wykonuje się recznie. Reczny załadunek zaleca sie prowadzic przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych takich jak: chwytaki, wciagniki, wózki.

Srodki transportu do przewozu wyrobów workowanych powinny umożliwiac zabezpieczenie tych wyrobów przed zawilgoceniem.

Cement i wapno suchogaszone luzem należy przewozic cementowozami.

Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego można przewozic w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.

Kruszywa można przewozic dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.2.Warunki przystapienia do robót

– Przed przystapieniem do wykonania robót tynkarskich powinny byc zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, wykonane podkłady przewidziane w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej, osadzone oscieżnice drzwiowe i okienne, jeśli nie należa do tzw. stolarki konfekcjonowanej.

– Zaleca sie przystapienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. po upływie 4-6 miesiecy od zakonczenia stanu surowego.

– Bez specjalnych srodków zabezpieczajacych prace tynkarskie w warunkach zimowych moga byc wykonywane tylko wtedy, gdy temperatura powietrza, materiałów oraz podłoża tynku jest nie niższa niż +5°C pod warunkiem, że w ciagu doby nie nastapi spadek temperatury poniżej 0°C. W niektórych przypadkach, okreslonych we wskazówkach producenta mieszanki tynkarskiej, konieczne może stac sie zachowanie wyższych temperatur minimalnych. Przy tynkowaniu wewnetrznych powierzchni, które nie posiadaja jeszcze zewnetrznej izolacji cieplnej należy zwrócic uwage na możliwosc gwałtownego obniżenia temperatury tynkowanego elementu w warunkach zimowych.

– Bez specjalnych osłon ograniczajacych wpływ czynników atmosferycznych tynki pocienione zewnetrzne powinny byc wykonywane przy bezwietrznej i bezdeszczowej pogodzie.

– Wilgotnosc wzgledna powietrza przy wykonywaniu tynków pocienionych barwionych nie może przekraczac 80%.

– Przy wykonywaniu wyprawy pocienionej na powierzchni tynku podkładowego należy zachowac minimalny czas przerwy technologicznej, dostosowany do warunków pogodowych i lokalnej wentylacji, nie krótszy niż 3 tygodnie, o ile wskazówki producenta mieszanki tynkarskiej nie stanowia inaczej.

5.3.Wymagania dotyczace podłoży pod tynki pocienione

Podłożem może byc powierzchnia bezposrednio przeznaczona do otynkowania lub podkład, na który nakłada sie wyprawe.

Tynki pocienione można wykonywac na podłożach:

– z betonów zwykłych (w konstrukcjach monolitycznych i prefabrykowanych),

– z autoklawizowanych betonów komórkowych,

– z zaprawy cementowej marki M4-M7,

– z zaprawy cementowo-wapiennej marki M2-M7,

– z gipsu i płyt kartonowo-gipsowych.

Podłoża powinny byc równe, mocne, jednorodne, równomiernie chłonace wode, szorstkie, suche, nie pylace, wolne od wykwitów, bez rys i pekniec. Powierzchnia ewentualnego tynku podkładowego nie powinna byc wygładzona lub zatarta.

Nadlewki, nacieki i wystajace nierównosci podłoża należy skuc lub zeszlifowac.

Rysy, raki, kawerny i ubytki podłoża należy naprawic zaprawa cementowa lub specjalnymi masami naprawczymi, na które wydane sa aprobaty techniczne.

Zabrudzenia powierzchni smarami, olejami, bitumami, farbami należy usunac, zmywajac odpowiednimi preparatami odtłuszczajacymi albo stosujac srodki mechaniczne (np. piaskowanie).

Z podłoży należy usunac warstwe pylaca oraz odpylic powierzchnie.

Wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny byc zabezpieczone antykorozyjnie. Podłoża z płyt gipsowo-kartonowych powinny miec zaszpachlowane styki płyt i wkrety mocujace.

Podkłady z tynków zwykłych powinny spełniac wymagania PN-70/B-10100, odpowiednie do założonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej – odmiany i kategorii tynku podkładowego.

Uwzgledniajac stan podłoża, wskazówki pochodzace od producenta mieszanki tynkarskiej oraz warunki atmosferyczne, w których nakładana bedzie wyprawa, konieczne może byc wstepne przygotowanie podłoża do tynkowania, poprzez jego zwilżenie woda, zagruntowanie badz zastosowanie srodków zwiekszajacych przyczepnosc tynku do podłoża. Jako srodki zwiekszajace przyczepnosc tynku do podłoża stosowane sa:

– obrzutka wstepna,

– zaprawy i szlamy zwiekszajace przyczepnosc,

– substancje płynne tzw. mostki adhezyjne.

Dobór ewentualnych działan wstepnego przygotowania podłoża musi byc zgodny z zaleceniami producenta mieszanki tynkarskiej oraz wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.

5.4.Wykonanie tynków pocienionych

Rodzaj i typ tynku a także wymagania w zakresie mieszanki tynkarskiej okreslone sa w dokumentacji projektowej.

Tynki pocienione moga byc jedno- lub wielowarstwowe (dwu- lub trzywarstwowe).

Ze wzgledu na technike wykonania i sposób obrobienia powierzchni rozróżnia się nastepujace typy tynków pocienionych:

– cyklinowane – wykonywane przez przetarcie zatartej warstwy wyprawy po wstepnym jej stwardnieniu (około 24 h) cyklina zebata o wysokosci zebów odpowiadajacej wymiarom najgrubszego ziarna,

– zacierane – wykonywane przez zatarcie paca lub szczotka wyprawy do uzyskania gładkiej powierzchni lub w przypadku mas zawierajacych okragłe ziarna, zagłebien w kształcie rowków,

– natryskowe – wykonywane metoda natrysku miotełka, pedzlem, agregatem tynkarskim

lub pistoletem tynkarskim,

– wytłaczane – wykonywane przez modelowanie nałożonej warstwy za pomoca rolki.

Grubosc tynków pocienionych wynosi od 2 do 8 mm.

Przy wykonywaniu tynków pocienionych należy bezwzglednie przestrzegac instrukcji producenta mieszanki tynkarskiej w zakresie przygotowania podłoża i masy tynkarskiej, a

także warunków nakładania masy tynkarskiej oraz jej pielegnacji.

Ponadto przy wykonywaniu tynków należy przestrzegac nastepujacych zasad ogólnych:

– mieszanke tynkarska dobierac tak, by zapewnic zgodnosc założonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej grubosci tynku i jego poszczególnych warstw (tynki wielowarstwowe) z zaleceniami producenta wybranej mieszanki tynkarskiej,

– obowiazkowo stosowac technike wykonywania i reżimy technologiczne (np. minimalne przerwy technologiczne) oraz sposób obrobienia tynku zgodne z procedurami wykonawczymi zawartymi we wskazówkach producenta mieszanki tynkarskiej,

– profile tynkarskie dobierac odpowiednio do ich przyszłej funkcji (profile narożnikowe, stykowe, szczelinowe, dylatacyjne itp.) oraz z uwzglednieniem zgodnosci materiału z którego wykonany jest profil, z przewidywanym rodzajem tynku,

– nie dopuszczac do powstania pustych przestrzeni za profilami tynkarskimi np. listwami narożnikowymi,

– elementy wpuszczane w tynk (np. ramy okienne) osadzac równomiernie na całym obwodzie,

– w miejscach narażonych na pekniecia zakładac siatke,

– naciecia tynku („kontrolowane pekniecia”) wykonywac przed przystapieniem do ostatniego etapu wykonczenia tynku np. zacierania, wygładzania; na scianach zewnetrznych naciecia tynku sa niedozwolone – należy stosowac odpowiednie profile tynkarskie,

– ewentualne zbrojenie tynku siatka należy wykonywac zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej oraz zaleceniami z instrukcji producenta mieszanki tynkarskiej,

– przed całkowitym stwardnieniem tynku należy dokonac jego przeciecia, aż do podłoża, w miejscach fug przewidzianych w dokumentacji projektowej; po upływie niezbednego czasu i przeschnieciu powstałych w wyniku przeciecia szczelin należy je wypełnic odpowiednia masa elastyczna,

– swieże tynki zewnetrzne w okresie letnim powinny byc chronione przed zbyt intensywnym działaniem promieni słonecznych i opadami deszczu, a w okresie zimowym przed mrozem,

– tynki wewnetrzne, po ich nałożeniu, powinny miec zapewniona dobra wentylacje.

5.5.Wymagania dotyczace tynków pocienionych

5.5.1. Przyczepnosc tynku do podłoża polegajaca na mechanicznym połaczeniu się zaprawy z podłożem powinna zapewnic takie przyleganie i zespolenie tynku z podłożem, aby po stwardnieniu zaprawy nie wystepowały odparzenia, pecherze itp. Oznaczenie przyczepnosci tynku do podłoża należy wykonywac wg PN-85/B-04500. Wzajemna przyczepnosc poszczególnych warstw w tynkach wielowarstwowych badana metoda kwadracikowania powinna dawac wynik pozytywny i nie powinna byc mniejsza niż przyczepnosc całego tynku do podłoża.

5.5.2. Odpornosc tynków na uszkodzenia mechaniczne. Miara odpornosci na uszkodzenia jest brak wypadania kwadracików przy badaniu młotkiem Baronnie’go wg pkt. 6.4.2.1. niniejszej ST.

5.5.3. Mrozoodpornosc tynków. Tynki zewnetrzne powinny byc mrozoodporne, tzn. próbki wykonane z zaprawy przeznaczonej do wykonania tynku nie powinny wykazywac zmian po badaniu odpornosci na działanie mrozu wg PN-85/B-04500.

5.5.4. Grubosc gotowych tynków w zależnosci od rodzaju podłoża i mieszanki tynkarskiej, sposobu wykonania oraz liczby warstw, powinna wynosic 2÷8 mm – z tym, że dla tynków jednowarstwowych grubosc ta powinna wynosic 2÷4 mm, a dla wielowarstwowych 3÷8 mm. W tynkach wielowarstwowych grubosc każdej z warstw powinna sie zawierac w granicach 1÷3 mm.

5.5.5. Cechy powierzchni otynkowanych. Powierzchnie tynków powinny byc gładkie lub miec fakture wynikajaca z techniki obrobienia powierzchni, a także odznaczac się jednolita barwa – bez smug i plam oraz przeswitów podłoża. Powierzchnie te nie powinny pylic. Wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztworów soli przenikajacych z podłoża, a także zacieki majace postac trwałych sladów oraz wykwity plesni itp. sa niedopuszczalne.

Nie dopuszcza sie wystepowania pecherzy, rys i spekan na powierzchni tynku. Powierzchnie tynków pokrytych powłoka malarska z farb wodnych lub wodorozcienczalnych powinny pozwalac na ich renowacje bez uszkodzenia (rozmycia) tynku.

5.5.6. Prawidłowosc wykonania powierzchni i krawedzi tynków

Powierzchnie tynków powinny byc tak wykonane, aby tworzyły regularne płaszczyzny pionowe lub poziome zgodnie z zaprojektowanym obrysem. Krawedzie przecinania się powierzchni otynkowanych powinny byc prostoliniowe, a katy dwuscienne utworzone przez te powierzchnie powinny byc katami prostymi lub powinny byc zgodne z katami przewidzianymi w dokumentacji projektowej. Dopuszczalne odchyłki – jak dla tynków wewnetrznych kat. III wg PN-70/B-10100.

Widoczne miejscowe nierównosci lub wgłebienia na gładko otynkowanej powierzchni, nie wynikajace z techniki wykonania, sa niedopuszczalne. Natomiast w przypadku tynków na elementach prefabrykowanych dopuszcza sie widoczne skosy wyrównujace uskoki w płaszczyznie licowej, wynikajace z dopuszczalnych dla tych prefabrykatów odchyłek wymiarowych lub z tolerancji montażu.

5.5.7. Wykonczenie naroży i obrzeży tynków oraz tynków na stykach i przy szczelinach dylatacyjnych.

Naroża oraz wszelkie obrzeża tynków powinny byc wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa. Gzymsy i podokienniki zewnetrzne powinny byc zabezpieczone obróbkami blacharskimi z kapinosem.

Tynki na stykach z powierzchniami inaczej wykonczeniowymi, przy oscieżnicach i podokiennikach, powinny byc zabezpieczone przed peknieciami i odpryskami przez odciecie. W miejscach przebiegu szczelin dylatacyjnych tynk powinien byc przeciety i wykonczony stosownie do wymagan dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakosci robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6

6.2. Badania przed przystapieniem do robót tynkowych

Przed przystapieniem do robót tynkowych należy przeprowadzic badania materiałów, które beda wykorzystywane do wykonywania robót oraz kontrole i odbiór (miedzyoperacyjny) podłoży.

6.2.1. Badania materiałów

Badanie materiałów przeprowadza sie posrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy dotyczacych przyjecia materiałów na budowe oraz dokumentów towarzyszacych wysyłce materiałów przez dostawce, potwierdzajacych zgodnosc użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej robót tynkowych, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia , oraz normami powołanymi w pkt. 2.2. niniejszej specyfikacji technicznej.

6.2.2. Badania przygotowania podłoży

Stan podłoża podlega sprawdzeniu w zakresie:

a) wilgotnosci – poprzez ocene wygladu, próbe dotyku lub zwilżania, ewentualnie w razie potrzeby pomiar wilgotnosci szczatkowej przy pomocy wilgotnosciomierza elektrycznego,

b) równosci powierzchni – poprzez ocene wygladu i sprawdzenie przy pomocy łaty,

c) przywierajacych ciał obcych, kurzu i zabrudzenia – poprzez ocene wygladu i próbe scierania,

d) obecnosci luznych i zwietrzałych czesci podłoża – poprzez próbe drapania (skrobania) i dotyku,

e) zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami – poprzez ocene wygladu i próbe zwilżania,

f) chłonnosci podłoża – poprzez ocene wygladu oraz próbe dotyku i zwilżania,

g) obecnosc wykwitów – poprzez ocene wygladu,

h) złuszczania i powierzchniowego odspajania podłoża – poprzez ocene wygladu. Swieże podkłady z tynku zwykłego podlegaja badaniom zgodnie z PN-70/B-10100.

Wyniki badan powinny byc porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., a nastepnie odnotowane w formie protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robót

Badania w czasie robót tynkowych polegaja na bieżacym sprawdzaniu zgodnosci ich wykonania z dokumentacja projektowa oraz wymaganiami specyfikacji technicznej i instrukcji producenta mieszanki tynkarskiej.

6.4. Badania w czasie odbioru robót

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza sie celem oceny czy spełnione zostały wszystkie wymagania dotyczace wykonanych robót tynkowych, w szczególnosci w zakresie:

– zgodnosci z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wraz z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

– jakosci zastosowanych materiałów i wyrobów,

– prawidłowosci przygotowania podłoża,

– prawidłowosci wykonania tynków pocienionych.

Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywac wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robót i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonanych robót.

Do badan odbiorowych należy przystapic nie pózniej niż przed upływem 1 roku od daty ukonczenia robót tynkowych. Badania w czasie odbioru tynków pocienionych zewnetrznych przeprowadzac należy podczas bezdeszczowej pogody, w temperaturze powietrza nie niższej niż +5°C. Przed przystapieniem do badan przy odbiorze należy sprawdzic na podstawie dokumentów:

a) czy załaczone wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robót potwierdzaja, że przygotowane podłoża nadawały sie do położenia tynku a użyte materiały spełniały

wymagania pkt. 2 niniejszej ST,

b) czy w okresie wykonywania tynku pocienionego temperatura otoczenia w ciagu doby nie spadła poniżej 0°C.

6.4.2. Opis badan

6.4.2.1. Sprawdzenie przyczepnosci tynku do podłoża należy przeprowadzac metoda podana w PN-85/B-04500. Jako badania orientacyjne dopuszcza sie stosowanie opukiwania tynku lekkim drewnianym młotkiem (brak głuchego odgłosu swiadczy o dobrej przyczepnosci). W przypadku tynków gipsowych sprawdzenie należy wykonac na tynkach suchych i po ich zwilżeniu woda. Przyczepnosc miedzywarstwowa tynków wielowarstwowych należy sprawdzic za pomoca przyrzadu zwanego młotkiem Baronnie’go metoda kwadracikowania, tj. próba krzyżowego nacinania wyprawy i poddania jej uderzeniom stempla o cieżarze 250 gramów przy badaniu po 7 dniach od wykonania tynków, a co najmniej 500 gramów – po 28 dniach. Brak wypadania kwadracików pod uderzeniem swiadczy o dostatecznej przyczepnosci.

6.4.2.2. Sprawdzenie odpornosci tynków na uszkodzenia mechaniczne należy przeprowadzac młotkiem Baronnie’go metoda kwadracikowania jak w pkt. 6.4.2.1. niniejszej ST.

6.4.2.3. Sprawdzenie mrozoodpornosci tynków zewnetrznych należy przeprowadzac na podstawie swiadectwa badania wg PN-85/B-04500 odpornosci na działanie mrozu próbek stwardniałej zaprawy.

6.4.2.4. Sprawdzenie grubosci tynków. W pieciu dowolnie wybranych miejscach powierzchni otynkowanej wynoszacej nie wiecej niż 5000 m2 należy wyciac próbki kontrolne o wymiarach 2x2 cm lub o srednicy około 3 cm w taki sposób, aby podłoże zostało odsłoniete lecz nie naruszone. Odsłoniete podłoże należy oczyscic z ewentualnych pozostałosci zaprawy. Pomiar grubosci tynku powinien byc wykonany przymiarem z dokładnoscia do 1 mm. Za przecietna grubosc tynku badanej powierzchni otynkowanej należy przyjmowac wartosc srednia pomiaru w pieciu otworach.

W przypadku badania tynku o powierzchni wiekszej niż 5000 m2 należy na każde rozpoczete 1000 m2 wyciac jeden dodatkowy otwór.

6.4.2.5. Sprawdzenie wygladu i innych własciwosci powierzchni otynkowanych. Wyglad powierzchni otynkowanych (barwa, obecnosc wykwitów, spekan itp.) należy sprawdzic za pomoca ogledzin zewnetrznych. Gładkosc powierzchni oraz brak pylenia należy sprawdzac przez potarcie tynku dłonia.

Odpornosc powierzchni otynkowanych na działanie opadów atmosferycznych lub rozmywanie podczas renowacyjnych robót malarskich należy sprawdzac w sposób nastepujacy:

– powierzchnie tynku należy zwilżyc woda za pomoca pedzla ławkowca i natychmiast przeprowadzic próbe odpornosci na uderzenia metoda kwadracikowania, stosujac uderzenie stempla o cieżarze 250 gramów; próba ta powinna dac wynik dodatni (brak  wypadania kwadracików).

6.4.2.6. Sprawdzenie prawidłowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynków należy przeprowadzic wg PN-70/B-10100.

6.4.2.7. Sprawdzenie wykonczenia tynków na narożach i obrzeżach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych należy przeprowadzic wzrokowo oraz przez pomiar równoczesnie z badaniem wygladu powierzchni otynkowanych wg pkt. 6.4.2.5. niniejszej ST.

Wyniki badan powinny byc porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji technicznej, opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) oraz wykonawcy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót tynkowych

Powierzchnie tynków wewnetrznych scian oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn długosci scian w stanie surowym i wysokosci mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej na stropie do spodu stropu nad pomieszczeniem.

Powierzchnie tynków stropów płaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w swietle scian surowych na płaszczyzne pozioma.

Powierzchnie stropów żebrowych i kasetonowych oblicza sie w rozwinieciu według wymiarów w stanie surowym.

Powierzchnie tynków zewnetrznych scian oblicza sie jako iloczyn długosci scian w rozwinieciu w stanie surowym i wysokosci mierzonej od wierzchu cokołu lub terenu do górnej krawedzi sciany, dolnej krawedzi gzymsu lub górnej krawedzi tynku, jeżeli sciana jest tynkowana tylko do pewnej wysokosci.

Powierzchnie pilastrów, słupów i innych elementów oblicza sie w rozwinieciu tych elementów w stanie surowym.

Z powierzchni tynków nie potraca sie powierzchni nieotynkowanych, ciagnionych, okładzin, obróbek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jeżeli każda z nich jest mniejsza od 0,5 m2. Przy potracaniu powierzchni otworów okiennych i drzwiowych, do powierzchni tynków scian, należy doliczyc powierzchnie oscieży w stanie surowym.

7.3.Można przyjac zasady podane w katalogach zawierajacych jednostkowe nakłady rzeczowe dla robót tynkowych np. zasady wymienione w założeniach szczegółowych do rozdziału 08 i 09 KNR 2-02 lub rozdziału 06 KNNR nr 3.

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2. Odbiór robót zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach tynkowych elementami ulegajacymi zakryciu sa podłoża. Odbiór podłoży musi byc dokonany przed rozpoczeciem nakładania wyprawy (odbiór miedzyoperacyjny).

W trakcie odbioru należy przeprowadzic badania wymienione w pkt. 6.2.2. niniejszej specyfikacji. Wyniki badan dla podłoży należy porównac z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i w pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji.

Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznac, że podłoża zostały prawidłowo przygotowane, tj. zgodnie z dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna  i zezwolic na przystapienie do nakładania wyprawy.

Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podłoża nie powinno byc odebrane. W takim przypadku należy ustalic zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do usuniecia nieprawidłowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac należy ponownie przeprowadzic ocene przygotowania podłoża.

Wszystkie ustalenia zwiazane z dokonanym odbiorem robót ulegajacych zakryciu należy zapisac w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbiór czesciowy

Odbiór czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robót. Odbioru czesciowego robót dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem koncowym. Odbiór czesciowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy. Protokół odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania czesciowego rozliczenia robót, jeżeli umowa taka forme przewiduje.

8.4. Odbiór ostateczny (koncowy)

Odbiór koncowy stanowi ostateczna ocene rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacja projektowa. Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiajacego, na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna okreslac umowa.

Wykonawca robót obowiazany jest przedłożyc komisji nastepujace dokumenty:

− dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót,

− specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót,

− dziennik budowy i ksiażki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, protokoły kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

− dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych materiałów i wyrobów budowlanych,

− protokoły odbiorów robót ulegajacych zakryciu i odbiorów czesciowych,

− instrukcje producenta mieszanki tynkarskiej,

− wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowiazana jest zapoznac sie z przedłożonymi dokumentami, przeprowadzic badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, porównac je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej robót tynkarskich , opracowanej dla odbieranego przedmiotu zamówienia, oraz dokonac oceny wizualnej. Tynki pocienione powinny byc odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badan sa pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sa kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym.

Jeżeli chociażby jeden wynik badan był negatywny tynki pocienione nie powinny być odebrane. W takim przypadku należy wybrac jedno z nastepujacych rozwiazan:

− jeżeli to możliwe należy ustalic zakres prac korygujacych, usunac nieprawidłowosci wykonania tynków pocienionych w stosunku do wymagan okreslonych w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej i przedstawic je ponownie do odbioru,

− jeżeli odchylenia od wymagan nie zagrażaja bezpieczenstwu użytkownika i trwałosci tynku zamawiajacy może wyrazic zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obniżeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

− w przypadku, gdy nie sa możliwe podane wyżej rozwiazania wykonawca zobowiazany jest usunac wadliwie wykonany tynk pocieniony, wykonac go ponownie i powtórnie zgłosic do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentów odbiór może byc dokonany po ich uzupełnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy. Protokół powinien zawierac:

− ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

− ocene wyników badan,

− wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

− stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania tynku pocienionego z zamówieniem.

Protokół odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy zamawiajacym a wykonawca.

8.5. Odbiór po upływie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu tynku pocienionego po użytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, zwiazanych z usuwaniem zgłoszonych wad.

Odbiór po upływie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej tynku pocienionego, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny (koncowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do ewentualnego dokonania potracen wynikajacych z obniżonej jakosci robót.

Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgłosic wykonawcy wszystkie zauważone wady w wykonanych robotach tynkowych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT

9.1. Ogólne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i płatnosci

Rozliczenie robót tynkowych może byc dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów czesciowych robót.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz płatnosci wykonanego i odebranego zakresu robót tynkowych stanowi wartosc tych robót obliczona na podstawie:

– okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robót zaakceptowanych przez zamawiajacego lub

– ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za okreslony zakres robót.

Ceny jednostkowe wykonania tynku pocienionego lub kwoty ryczałtowe obejmujace roboty tynkowe uwzgledniaja:

– przygotowanie stanowiska roboczego,

– dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzedzi i sprzetu,

– obsługe sprzetu nieposiadajacego etatowej obsługi,

– ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umożliwiajacych wykonanie robót na wysokosci do 4 m,

– ocene i przygotowanie podłoża wraz z ewentualnym jego zagruntowaniem bądź zastosowaniem odpowiednich srodków zwiekszajacych przyczepnosc, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej, – zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz innych elementów przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania tynków,

– osiatkowanie bruzd i miejsc narażonych na pekniecia,

– umocowanie profili tynkarskich,

– osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,

– wykonanie tynku jedno- lub wielowarstwowego wraz z ewentualnymi jego zbrojeniem, wykonaniem naciec i fug wypełnianych masa elastyczna, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,

– usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstałych w czasie robót tynkowych,

– usuniecie zabezpieczen stolarki i innych elementów oraz ewentualnych zanieczyszczen na elementach nie tynkowanych,

– uporzadkowanie miejsca wykonywania robót,

– usuniecie pozostałosci, resztek i odpadów materiałów w sposób podany w specyfikacji technicznej,

– likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczałtowych ujete sa również koszty montażu, demontażu i pracy rusztowan niezbednych do wykonania robót pokrywczych na wysokosci ponad 4 m od poziomu terenu.

Przy rozliczaniu robót tynkowych według uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezbednych rusztowan moga byc uwzglednione w tych cenach lub stanowic podstawe oddzielnej płatnosci. Sposób rozliczenia kosztów montażu, demontażu i pracy rusztowan koniecznych do wykonywania robót na wysokosci powyżej 4 m, należy ustalic w postanowieniach pkt. 9 specyfikacji technicznej tynków pocienionych, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia .

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.Normy

PN-86/B-02354 Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Wartosci modularne i zasady koordynacji modularnej.

PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguły.

PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.

PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okreslenia.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-71/B-06280 Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatów żelbetowych. Wymagania w zakresie wykonywania badania przy odbiorze.

PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.

PN-70/B-10026 Sciany monolityczne z lekkich betonów z kruszywa mineralnego porowatego.Wymagania i badania.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych.

PN-B-10106:1997/ Az1:2002 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych (Zmiana Az1).

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałosciowych.

PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.

PN-EN 197-1:2002 Cement – Czesc 1: Skład, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementów powszechnego użytku.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane – Czesc 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.

PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany.

PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.

PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 13139:2003/ AC:2004 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu.

10.2.Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom I, czesc 4) Arkady, Warszawa 1990 r.

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB czesc B: Roboty wykonczeniowe. Zeszyt 1: Tynki. Warszawa 2003 r.

– Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. Kod CPV 45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja – 2005 r.

– Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Tynkowanie. Kod CPV 45410000. Wykonanie tynków zwykłych wewnetrznych i zewnetrznych. Kod CPV 45411000. Wydanie II, OWEOB Promocja – 2005 r.

– Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

– Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

– Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pózn. zmianami).

– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pózn. zmianami).