WT-05.03.23 Elementy betonowe: nawierzchnia, ściek

# 1. WSTĘP

## 1.1. Przedmiot WT

Przedmiotem niniejszego WT są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem robót wymienionych w pkt 1.3.

1.2. Zakres stosowania WT

Zakres stosowania opracowania określa WT 00.00.00.

## 1.3. Zakres robót objętych WT

Ustalenia zawarte w niniejszym opracowaniu dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem:

- nawierzchni kostki betonowej,

- ścieków, rolek z kostki betonowej,

- nawierzchni płytki betonowej  zwykłej, wskaźnikowej,

- nawierzchni lub umocnień z płyty ażurowej,

- innych nawierzchni z elementów betonowych wyżej nie wymienionych.

Elementy typu palisady, murki, ścieki korytkowe, inne odwodnienia liniowe są treścią WT 08.01.01.

Grubości elementów, kolorystyka oraz wymiary powinna wynikać z dokumentacji projektowej. Charakterystykę materiału podano w tabeli w  punkcie 2.5.

[Punkt 1.3 w specyfikacji należy zmodyfikować do faktycznego zakresu robót i rodzaju materiałów. W pkt 2.5 należy uzupełnić tabelę zgodnie z dokumentacją projektową]

1.4. Określenia podstawowe

Betonowa kostka brukowa- prefabrykat betonowy, stosowany jako materiał nawierzchni, który spełnia następujące warunki: w odl. 50mm od każdej krawędzi, żaden przekrój poprzeczny nie powinien wykazać wymiaru poziomego mniejszego niż 50mm; Wymagań nie stosuje się do elementów uzupełniających

Betonowa płyta brukowa- prefabrykat betonowy, stosowany jako materiał nawierzchni, który spełnia następujące warunki: dł. całkowita nie przekracza 1m oraz dł. całkowita płyty podzielona przez jej grubość powinna być większa niż cztery. Wymagań nie stosuje się do elementów uzupełniających

## Betonowe płytki wskaźnikowe - prefabrykowane elementy do wykonywania części nawierzchni chodnikowej przystanków komunikacji zbiorowej, przy przejściach dla pieszych i w innych miejscach gdzie jest to wskazane, posiadające specjalnie ukształtowane powierzchnie rozpoznawalne dotykowo w celu ułatwienia przemieszczania się osób niewidomych i niedowidzących wchodzące w skład systemu nawierzchni bez barier architektonicznych.

- Oznakowanie wskaźnikowe – elementy nawierzchni służące informacji, orientacji, kierowaniu i ostrzeganiu osób  niewidomych i niedowidzących, charakteryzujący się wysokim poziomem kontrastu dotykowego, wizualnego i ewentualnie akustycznego w stosunku do pozostałej części nawierzchni, na której go umieszczono.                                         Typy zastosowań oznakowania wskaźnikowego: pas kierunkowy, pole kierunkowe, pole rozejścia, pas sygnalizacyjny, pole wsiadania, pole uwagi, pas ostrzegawczy, pole martwe. Wszystkie pola są polami decyzyjnymi.

- Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w WT- 00.00.00 “Wymagania ogólne” pkt 1.4.

# 2. materiały

Kształt, wymiary i kolor elementów betonowych przeznaczonych do nawierzchni/ ścieków powinien wynikać z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (jeżeli jest opracowywana).

Typ kostek: fazowane (fazy ok. 5mm), niefazowane, mikrofazowane ( fazy ok 2mm) zależy od tego czy elementy są przemysłowe czy ozdobne. Typ  powinien wynikać z uzgodnionej z Zarządcą drogi dokumentacji projektowej.

Jeżeli w dokumentacji nie podano typu kostki  należy przyjąć do wbudowania kostki z fazą lub mikrofazą dla kostek przemysłowych i dowolne dla kostek ozdobnych.

Przed złożeniem zamówienia Wykonawca powinien upewnić się czy producent materiału dopuszcza zastosowanie do spoinowania swoich wyrobów zapraw na mokro lub sucho.

2.1 Kostki betonowe

- Kostki powinny spełniać wymagania normy  PN-EN 1338.

- Przy zastosowaniu  kostki porozbiórkowej (np. przy przebrukach lub uzupełnieniach) te powinny być bez pęknięć, ubytków i nierówności.  W razie wątpliwości Inżynier może zażądać od Wykonawcy przedstawienie wyników  badań wraz z opinią zgodności materiału z cechami  fizykomechanicznymi podanymi jak niżej.

- Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. Kostki wykonane z dwóch warstw nie mogą się rozwarstwiać

- Tolerancje wymiarów nominalnych powinny być zgodne z właściwą normą.

- Kostki nie mogą zawierać azbestu

- Cechy fizykomechaniczne kostek  winny być określone zgodnie z poszczególnymi załącznikami  normy PN-EN 1338.

| Cecha | Wymaganie | Klasa lub deklaracja |
| --- | --- | --- |
| Odporność na warunki atmosferyczne (odporność na zamrażanie i rozmrażanie) | średni ubytek masy po badaniu nie może być większy 1,0 kg/m2 przy czym żaden pojedyńczy wynik nie może przekroczyć 1,5 kg/m2 | 3 (D) |
| Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu | wytrzymałość charakterystyczna nie powinna być mniejsza niż 3,6 MPa a pojedynczej próbki nie może być mniejsza niż 2,9 MPa i o obciążeniu niszczącym mniejszym niż 250 N/mm długości rozłupywania ) | Zgodna |
| Odporność na ścieranie | (w zależności od rodzaju badania odporność na ścieranie ≤20mm lub nie mniej niż 18000mm3/ 5000mm2) | 4 (I) |
| Nasiąkliwość | wartość średnia ≤6,0 | 2 (B) |
| Odporność na poślizg |  | Zadawalająca |
| Trwałość |  | Zadawalająca |
| Klasa reakcji na ogień | A1 | Zgodna |
| Dodatkowe wymagania dla kostki wskaźnikowej o strukturze wypustkowej | Analogia jak dla płytki wskaźnikowej o strukturze wypustkowej |  |

## 2.2. Płytki betonowe zwykłe lub wskaźnikowe

- W przypadku przebruków stosować oczyszczone płyty betonowe. Nie dopuszcza się zastosowania  płyt z demontażu , które posiadają uszkodzenie warstwy ścieralnej.

- Płyty nowe powinny spełniać wymagania  PN-EN 1339.  Krawędzie powierzchni prostopadłych mogą być ścięte skośnie lub zaokrąglone, przy czym wymiary zaokrąglenia w pionie i poziomie nie mogą być większe niż 2 mm. Przy skosach większych producent winien opisać je jako fazowane.

- Dopuszczalne odchyłki wymiarów płyt betonowych oraz maksymalne różnice między przekątnymi, wypukłości   powinny być zgodne z normą PN-EN 1339 – przyjmuje się 2P (odchyłki wymiarów) i 2K (odchyłki przekątnych).

| Cecha | Wymaganie | Klasa lub deklaracja |
| --- | --- | --- |
| Odporność na warunki atmosferyczne (odporność na zamrażanie i rozmrażanie | średni ubytek masy po badaniu nie może być większy 1,0 kg/m2 przy czym żaden pojedynczy wynik nie może przekroczyć 1,5 kg/m2 | 3 (D) |
| Wytrzymałość na zginanie | wytrzymałość charakterystyczna nie powinna być mniejsza niż 5,0 MPa a minimalna: 4 MPa | 3 (U) |
| Odporność na ścieranie | (w zależności od rodzaju badania odporność na ścieranie ≤20mm lub nie mniej niż 18000mm3/ 5000mm2) | 4 (I) |
| Nasiąkliwość | wartość średnia ≤6,0 | 2 (B) |
| Odporność na poślizg |  | Zadawalająca |
| Trwałość |  | Zadawalająca |
| Klasa reakcji na ogień | A1 | Zgodna |
| Obciążenie niszczące | Charakterystyczne obciążenie niszczące/ Minimalne obciążenie niszczące: Obszary ruchu pieszego i rowerowego – 4,5kN/ 3,6 kN (klasa 45) Obszary ruchu pieszego z możliwością sporadycznych wjazdów samochodów do 3,5 tony -14 kN/ 11,2 kN (klasa 140) W przypadku zastosowania innych obciążeń – projektant uzupełnia powyższe wymagania |  |
| Dodatkowe wymagania dla płyt wskaźnikowych o strukturze żebrowanej | Kolorystyka zgodnie z dokumentacją projektową. Krawędzie żeber winny być zaokrąglone - odległość pomiędzy wierzchołkami sąsiadujących żeber: 30 do 50mm - szerokość żeber (na płaszczyźnie pomiaru) : 5 do 15mm ( dla pól martwych 5 do 10mm) - odległość pomiędzy żebrami (na płaszczyźnie pomiaru): 25 do 35mm ( dla pól martwych 30 do 40mm) - 4 do 5mm Dopuszczalne odchyłki do a,b,c,d : +/-0,5mm. - krawędź górna; 2-płaszczyzna pomiaru; 3-podstawa |  |
| Dodatkowe wymagania dla płyt wskaźnikowych o strukturze wypustkowej | Kolorystyka zgodnie z dokumentacją projektową - ortogonalna odległość pomiędzy środkami sąsiadujących wypustek: 50 do 75mm - szerokość wypustek na płaszczyźnie pomiaru) : 20 do 30mm - ortogonalna odległość pomiędzy wypustkami(na płaszczyźnie pomiaru): 30 do 50mm - diagonalna odległość pomiędzy środkami sąsiadujących wypustek: 35 do 53 mm - wysokość wypustek od podstawy do krawędzi górnej 4 do 5mm, przy czym wysokość wypustek w postaci czasz kuli stosowanych na zewnątrz musi wynosić min. 4,5mm. Odległość pomiędzy dwiema wypustkami na płaszczyźnie podstawy nie powinna być w żadnym miejscu mniejsza niż 12mm Dopuszczalne odchyłki do a,b,c,d, h: +/-0,5mm. 1-krawędź górna; 2-płaszczyzna pomiaru; 3-podstawa Wykonawca musi zwrócić uwagę na ułożenie wypustek na płycie. Płyty z wypustkami ustawionymi pod kątem 45 stopni układa się w polach rozejścia i polu wskazującym na zmianę wysokości, końca chodnika lub zasygnalizowania przeszkody lub niebezpieczeństwa. W przypadku pasów ułatwiających odnalezienie miejsc przejścia, wypustki powinny być ułożone pod kątem prostym jak poniżej. Powyższe wymagania są zgodne z DIN 32984. Jeżeli Projektant ustali z odpowiednimi jednostkami miasta inne usytowanie płyt – to powyższe wymagania należy zmienić i umieścić w WTWIORB lub dokumnetacji technicznej |  |

## 2.3.  Płyty ażurowe typu MEBA

Płyty ażurowe powinny być zgodne z PN-EN 1339, bez zawartości azbestu. Wymiary i kolorystyka płyty zgodnie z dokumentacją projektową oraz niniejszym opracowaniem.

Dopuszczalne odchyłki wymiarów płyt betonowych oraz maksymalne różnice między przekątnymi, wypukłości   powinny być zgodne z normą PN-EN 1339 – przyjmuje się 2P (odchyłki wymiarów) i 2K (odchyłki przekątnych).

| Cecha | Wymaganie | Klasa lub deklaracja |
| --- | --- | --- |
| Odporność na warunki atmosferyczne (odporność na zamrażanie i rozmrażanie | średni ubytek masy po badaniu nie może być większy 1,0 kg/m2 przy czym żaden pojedynczy wynik nie może przekroczyć 1,5 kg/m2 | 3 (D) |
| Wytrzymałość na zginanie | wytrzymałość charakterystyczna nie powinna być mniejsza niż 3,5 MPa a minimalna: 2,8 MPa wytrzymałość charakterystyczna nie powinna być mniejsza niż 4,0 MPa a minimalna: 3,2 MPa wytrzymałość charakterystyczna nie powinna być mniejsza niż 5,0 MPa a minimalna: 4,0 MPa | 1(S)- umocnienia skarp 1:1,5 2 (T) -ciągi piesze i rowerowe; umocnienia skarp 1:1 3(U)- parkingi |
| Odporność na ścieranie | (w zależności od rodzaju badania odporność na ścieranie ≤20mm lub nie mniej niż 18000mm3/ 5000mm2) | 4 (I) |
| Nasiąkliwość | wartość średnia ≤6,0 | 2 (B) |
| Odporność na poślizg |  | Zadawalająca |
| Trwałość |  | Zadawalająca |
| Klasa reakcji na ogień | A1 | Zgodna |
| Obciążenie niszczące | Charakterystyczne obciążenie niszczące/ Minimalne obciążenie niszczące: Obszary ruchu pieszego i rowerowego lub umocnienie skarp– 4,5kN/ 3,6 kN (klasa 45) – grubość płyty co najmniej 8cm. Obszary ruchu pieszego z możliwością sporadycznych wjazdów samochodów do 3,5 tony 7kN/ 5,6kN (klasa 70)- grubość płyty co najmniej 8 cm Obszary ruchu samochodowego 14 kN/ 11,2 kN (klasa 140) – grubość płyty co najmniej 10cm W przypadku zastosowania innych obciążeń – projektant uzupełnia powyższe wymagania |  |
| Informacje do określenia powierzchni biologicznie czynnej oraz do obliczeń wykorzystania materiału wypełniającego otwory | Powierzchnia otworów jednej płyty - 36% (0,0864 m2) Powierzchnia betonu na jedna płytę - 64% (0,1536 m2) Powierzchnia całkowita jednej płyty - 0,24m2 Grubość płyt: 8, 10, 12 cm |  |

## 2.4.  Materiały prefabrykowane inne

# [ jeżeli występują – punkt do uzupełnienia]

## 2.5. Materiały na podsypkę i  do spoinowania

Materiały na podsypki  związane i niezwiązane  oraz wymagania dla podsypek , w tym orientacyjne wytrzymałości na ściskanie opisano w WT- 08.01.01.

[Uwaga- Projektant ustala rodzaj wykonania podsypki jej grubość, wytrzymałość i sposób wypełnienia spoin, w zależności od rodzaju nawierzchni, obciążenia i indywidulanego doświadczenia. Dane należy wpisać w tabeli  jak niżej. Wartości podane poniżej są  przykładowe nie  wzorcowe i nie należy ich kopiować do swoich opracowań]

| Nawierzchnia | Rodzaj materiału | Podsypka | Kolorystyka | Szerokość spoiny* | Wypełnienie spoiny | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chodniki | Kostka 20x20x8 | grys (3) 2/5 | Grafitowy | 3-5mm | Piasek suchy drobny do 2mm bazaltowy |  |
| Ścieki /rolki | Kostka16x16x16 | Nie występuje- kostka położona bezpośrednio na ławie | Szary | do 10mm | Zaprawa nieprzepuszczalna >40MPa |  |
| Opaska | Płyta 35x35x5 | ppc (3) 1:3 | Szary | Jw. | Zaprawa nieprzepuszczalna >15MPa | Zalecana zaprawa trasowa |
| Skarpy | Płyta ażurowa 40x60x8 | ppc (3-5) 1:8 | Szary | Jw. | Jw. | Otwory wypełnić betonem C12/15 |
| Przepuszczalna -chodniki | Płyta ażurowa 40x60x8 | piasek lub miał (3) | Czerwony | Jw. | Zaprawa przepuszczalna >25MPa | Otwory wypełnić żwirem 2/8 |
| Wskaźnikowa | Kostka 10x20x8 lub płytka 35x35x5 | ppc (3) 1:6 | Żółty | 3-5mm | Zaprawa nieprzepuszczalna >30MPa sucha |  |
| Przebruk | Kostka istniejąca | piasek lub miał (3) | Różny | 3-5mm | Piasek suchy drobny, płukany, kwarcowy |  |

* w przypadku zastosowania zapraw gotowych, szerokość fugi określa producent zaprawy (najczęściej jest to 5mm); wartość podaną w kolumnie należy traktować orientacyjnie,

Spoiny  w nawierzchni z kostki / płyty co do zasady powinny być wypełnione następująco:

- kostka na podsypce piaskowo-cementowej: szczelne zaprawy na mokro lub sucho na bazie cementu, polimerowe  lub żywiczne epoksydowe lub poliuretanowe.

- kostka na podsypce piaskowej lub innym kruszywie:  piaskowanie piaskiem płukanym (kwarcowym), piaskiem polimerowym (piasek skalibrowany +spoiwo), zasypka bazaltowa, granitowa  lub inne kruszywa drobne do bruku, przepuszczalne zaprawy żywiczne.

Frakcja piasku i innych kruszyw przeznaczonych do fugowania nie przekracza zazwyczaj 2mm. Zawartość pyłu nie powinna być wyższa niż 6%.

Zaprawy do spoinowania natomiast powinny charakteryzować się następującymi cechami:

- wytrzymałość na ściskanie nie powinna być niższa niż:

| Minimalna wytrzymałość zaprawy na ściskanie po 28 dniach | Obciążenie lub rodzaj powierzchni |
| --- | --- |
| 15MPa | chodniki, opaski, umocnienia skarp -powierzchnie nieobciążone ruchem samochodowym |
| 25MPa | chodniki sporadycznie obciążone ruchem samochodowym. |
| 37MPa | KR 0-4, place, |
| 45 MPa | KR 5-7; nawierzchnie tramwajowe i autobusowe niezależnie od KR. |
| różna | ścieki, rolki, obramowania (np. krawężniki) - w zależności od ww. obciążeń |

- mrozoodporne i odporne na sól stosowaną przy odladzaniu,

- mogą być jedno-, dwu- lub wieloskładnikowe,

- łatwe do czyszczenia,

- dobrane kolorystycznie do fugowanej powierzchni.

[ Rodzaj zaprawy i wytrzymałość docelowe określa projektant. Uwaga -  zaprawy na bazie samego piasku i cementu nie uzyskają wysokich wytrzymałości a spoiny będą sztywne i kruche]

Należy zaznaczyć, że sposób uzupełnienia spoin uzależniony jest rodzaju, przeznaczenia i obciążenia nawierzchni, szerokości i kształtu spoin, stabilności podłoża, funkcji nawierzchni (np. drenarska), warunków atmosferycznych.

Poniżej podano przykładowe wady i zalety stosowania wypełnienia spoin w odniesieniu do podsypki związanej i niezwiązanej spoiwem. [Projektant ustala sposób uzupełniania spoin po uwzględnieniu wyżej i niżej wymienionych czynników; w przypadku wątpliwości metodę uzupełnienia spoin uzgadnia Zarządcą drogi].

| Rodzaj | Wypełnienie spoin kruszywem | Wypełnienie spoin zaprawą |
| --- | --- | --- |
| Podsypka kruszywowo -cementowa | Zalety: - wyższa trwałość w stosunku do podsypki z kruszywa - niższy koszt wypełnienia - do nawierzchni obciążonych sporadycznym ruchem do 3,5tony - mniejszy nakład przy ewentualnej rozbiórce Wady: - zmniejszona przepuszczalność wody podsypki od 1:4 wzwyż najczęściej powoduje cykliczne zamarzanie i odmarzanie a w konsekwencji rozluźnianie elementów nawierzchni i pękanie kostki. W takim przypadku zalecane by było zmniejszenie ilości cementu do proporcji 1:6, 1:8 lub 1:12 - wady jak przy podsypce z kruszywa | Zalety: - większa trwałość niż w przypadku wypełnienia kruszywem, - do nawierzchni obciążonych ruchem ciężkim i średnim - wyższy koszt wykonania Wady: - konieczność szlamowania ( w przypadku metody na mokro) lub aplikacji na sucho, czyszczenia nawierzchni, mogą pojawić się wykwity wapienne, - nie nadaje się do każdej faktury nawierzchni - przesztywnienie- konieczność wykonania dylatacji - niekontrolowane pęknięcia nawierzchni w miejscu osiadania lub w wyniku nieszczelności - w przypadku zaprawy drenażowej musi być zapewnienie odprowadzenie wody z podsypki i kolejnych warstw konstrukcji - większy nakład pracy przy ewentualnej rozbiórce |
| Podsypka z kruszywa | Zalety: - przepuszczalne (pod warunkiem że nie ma za dużo frakcji pylastej) - nie ma potrzeby dylatować powierzchni - mniejszy nakład przy ewentualnej rozbiórce - niższy koszt wypełnienia - raczej do nawierzchni nieobciążonych ruchem samochodowym Wady: - wymywanie - konieczność co jakiś czas uzupełnienia - brak stabilności i osiadanie - utrata mrozoodporności lub/i pęcznienie, jeżeli powierzchnia zostanie zanieczyszczona ziemią - zarastanie trawą i mchem, - mrowiska, - trzeba zapewnić przepuszczalną podbudowę inaczej może dojść do tworzenia soczewek lodowych pod warstwą ścieralną. | Zalety: - większa trwałość niż w przypadku wypełnienia kruszywem, nawet jeśli dojdzie do osiadania podsypki - brak wad, które są przy wypełnieniu spoin kruszywem, chyba że dojdzie do rozszczelnienia konstrukcji. - do nawierzchni obciążonych sporadycznym ruchem do 3,5tony Wady: - konieczność szlamowania ( w przypadku metody na mokro) lub aplikacji na sucho, czyszczenia nawierzchni, mogą pojawić się wykwity, - nie nadaje się do każdej faktury nawierzchni - konieczność wykonania dylatacji - niekontrolowane pęknięcia nawierzchni w miejscu osiadania lub w wyniku nieszczelności - w przypadku zaprawy drenażowej musi być zapewnienie odprowadzenie wody z podsypki i kolejnych warstw konstrukcji - większy nakład przy ewentualnej rozbiórce |

## 2.6. Materiały do wypełnienia spoin dylatacyjnych

Jak w WT 08.01.01.

2.7. Beton

W przypadku ścieków – mieszanka betonowa  jak w WT 08.01.01.

# 3. Sprzęt

## 3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WT -00.00.00 “Wymagania ogólne” pkt 3.

Wykonawca przystępujący do wykonania powierzchni  może zastosować następujący sprzęt:

- -   ładowarki : do przewozu materiału wewnątrz  placu budowy, wózki widłowe,

- -   samochody z HDS,

- -  ubijaki do ubijania kostki,

- -  wibratory płytowe z osłoną i lekkich walców wibracyjnych, do ubijania kostki

- -  sprzęt i narzędzia brukarskie,

- -  przyssawki

- -  układarki kostek – wykorzystanie  przy dużych powierzchniach i jednolitym kształcie kostek,

- -  inny jeśli Wykonawca uzna że jest niezbędny i takim dysponuje

# 4. transport

## 4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

## Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WT 00.00.00 “Wymagania ogólne” pkt 4.

## 4.2. Transport prefabrykatów, kruszyw

- Jak w WT 08.01.01.

- W przypadku stosowania elementów bezfazowych producenci mogą stosować ochronę przed przerysowaniem i uszkodzeniem krawędzi  kostki poprzez przekładki z agrowłókniny lub innego miękkiego materiału.

# 5. wykonanie robót

## 5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w WT 00.00.00 “Wymagania ogólne” pkt 5.

- Szczeliny dylatacyjne wykonuje się tam, gdzie pracują materiały o różnej rozszerzalności cieplnej, usytuowane na podłożu związanym cementem.

- Nawierzchnie z kostki lub płyt układane na podsypce cementowo-piaskowej, ze spoiną sztywną powinny być dylatowane co 6-8m lub o powierzchni 35-40 m2 (w przypadku podbudów sztywnych dylatacje powinny być wykonane gęściej  co 3-5m lub 25-30m2).

- Szczeliny dylatacyjne w ściekach na podsypce cementowo- piaskowej ze spoiną sztywną podano w dalszej części opisu.

- Szczeliny dylatacyjne powinny być oczyszczone, odpylone i uzupełnione w górnej części (1/3 ) materiałem  o którym mowa w WT 08.01.01. W dolnej części zastosować wilgotną mieszankę cementowo –piaskową 1:3 lub 1:2. Szczeliny można wypełnić na pełnej wysokości płyty lub kostki materiałem  o ktorym mowa w WT 08.01.01.

- Przed uzupełnieniem szczelin dylatacyjnych ich krawędzie należy zabezpieczyć przed zabrudzeniem. Menisk  powinien być wklęsły –  nie więcej niż 3-4mm.

## 5.2. Przygotowanie podłoża i podbudowy

- Warunki przygotowania podłoża i podbudowy powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w odpowiednich WT dotyczących przygotowania podłoża i podbudowy z uwzględnieniem między innymi parametrów równości, grubości, zagęszczenia i nośności. Warunki wykonania ławy betonowej pod ściek i rolkę odpowiadają wymaganiom dotyczącym układania elementów liniowych. Temperatura powietrza i podłoża w trakcie wykonywania robót - podano w WT 08.01.01.

- Rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek lub płytek  od 3 do 5 m; przy podsypkach z kruszywa długość odcinków nie powinny przekraczać 20m. Przy planowaniu frontu robót należy uwzględnić warunki atmosferyczne i możliwość wystąpienia opadów, które przyspieszą wiązanie cementu albo spowodują upłynnienie podsypki.

## 5.3. Roboty nawierzchniowe

5.3.1 Układanie nawierzchni z kostki betonowej z wypełnieniem spoin zaprawą lub kruszywem

- Przed ułożeniem podsypki rozłożyć prowadnice, kątowniki lub rurki stalowe o średnicy lub wysokości umożliwiającej ostatecznie uzyskanie odpowiedniej grubości po ściągnięciu.

- Grubość podsypki po rozłożeniu określa dokumentacja projektowa. Zazwyczaj jest to od 3 do 5 cm (po zagęszczeniu nawierzchni) z tolerancją +/-1cm, przy czym grubość zależy od rodzaju prefabrykatu i obciążenia nawierzchni.

- Spadek podsypki powinien być zgodny z podbudową i nawierzchnią i nie mniejszy niż 1%.

- Kostkę należy układać (maszynowo lub ręcznie) w taki sposób, aby szczeliny między kostkami wynosiły od 3 do 5 mm (jeżeli kostka posiada wypustki dystansowe do nie należy układać kostek na ścisk).

- Deseń nawierzchni, jeżeli nie podaje dokumentacja projektowa lub aktualne standardy miasta Wrocławia, proponuje zależnie od rodzaju kostki Wykonawca, przy czym Inżynier powinien zatwierdzić wzór.

- Kierunek układania kostki  powinien gwarantować dobre powiązanie, brak przesunięć kostki. Jeżeli kostka ma przekrój prostokątny zalecane jest aby dłuższy bok kostki układać prostopadle lub po przekątnej do kierunku jazdy.

- Kostkę należy układać ok. 1- 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. Wskazane jest aby po zagęszczeniu nawierzchni, wystawała co najmniej 0,5 cm (lecz nie więcej niż 1cm nad krawędź krawężnika/obrzeża usytuowanego niżej w przekroju poprzecznym danej nawierzchni. Wykonawca może wykonać odcinek próbny dla sprawdzenia osiadania kostki pod wpływem zagęszczenia.

- W przypadku ułożenia kostki w obrębie włazu, kratki ściekowej itp. – właz (lub inny element obrabiany) powinien być usytuowany na równi z zagęszczoną nawierzchnią.

- Przy kostkach typu "kość psa" lub innych nieforemnych wskazane jest wykonanie obróbki zwieńczeń za pomocą pierścienia pojedynczego lub podwójnego z kostki. Przykład poniżej. W przypadku kostek betonowych prostokątnych lub kwadratowych nie ma potrzeby wykonania pierścieni. Jeżeli grubość kostki przekracza wysokość włazu, wówczas elementy należy przyciąć i zamontować je na elastycznej, wysokowytrzymałej zaprawie klejowej do nawierzchni zewnętrznych.

- Należy zwrócić uwagę na to, aby pierwszy rząd kostki został ułożony prostopadle. Następnie trzeba układać ją w sposób nie powodujący przesuwania rzędów kostki na podsypce. Stanowisko pracy powinno się znajdować na już ułożonej kostce, a dalsze układanie rozpoczyna się z tego właśnie miejsca.

- Dla uniknięcia zróżnicowania odcieni kolorystycznych kostek na powierzchni bruku, należy pobierać kostkę na przemian, z min.2- 3 różnych pakietów.

- Mniej więcej co 2 m należy sprawdzać za pomocą sznurka prawidłowość przebiegu linii spoin bruku. Jeżeli linie nie są równe, to trzeba położenie rzędów wyrównać poprzez rozsunięcie kostek jazonem. Należy również sprawdzić prostopadłość linii.

- Do uzupełnienia przestrzeni przy krawężnikach, obrzeżach i studzienkach należy stosować elementy kostkowe wykończeniowe w postaci tzw. połówek i dziewiątek, mających wszystkie krawędzie równe i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby kształtek o nietypowych wymiarach, wolną przestrzeń należy uzupełnić kostką ciętą, przycinaną na budowie specjalnymi narzędziami tnącymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczą itp.).

- Kostkę, której spoiny będą niezwiązane można wstępnie przed zagęszczeniem zaklinować piaskiem lub grysem ok. 1/2 -2/3 wysokości, a następnie zamieść powierzchnię ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni.

- Spoinowanie zaprawą na sucho ze względu na różne techniki należy wykonać zgodnie z instrukcją producenta. Jeżeli producent nie podaje inaczej, należy przyjąć, że spoiny należy wypełnić na pełną głębokość.

- Jeżeli spoinowanie odbywa się przy pomocy mieszanki piaskowo-cementowej to po uzupełnieniu spoin i zwilżeniu nawierzchni, niezwłocznie należy przystąpić do czyszczenia kostki wodą lub użyć środków dedykowanych do czyszczenia bruku z zaprawy pod warunkiem, że nie wpłyną niekorzystnie na barwę kostki.

Czyszczenie kostki należy prowadzić ostrożnie. Zbyt duża ilość wody i ciśnienie jej podawania, może

powodować wymywanie fug, utratę ich wytrzymałości i w konsekwencji trwałe zabrudzenie kostki.

- W przypadku nawierzchni spoinowanych na mokro należy postępować zgodnie z instrukcją producenta.

- Niezależnie od rodzaju zastosowanego materiału do spoinowania, dla efektywnego wykonania tych czynności zaleca się prowadzenie szczotek lub/ i rakli pod skosem do fugi.

- Do zagęszczenia ułożonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Płytę roboczą zagęszczarki przed rozpoczęciem pracy należy oczyścić. Płyta nie powinna być zniekształcona, gdyż może to spowodować uszkodzenie kostki. Nawierzchnia z kostki powinna być sucha i przed zagęszczeniem oczyszczona z resztek piasku. W ten sposób uniknie się miejscowego nacisku na kostkę. Zbyt wąskie płyty robocze zagęszczarki należy zaopatrzyć w dodatkowe płyty boczne, poszerzające szerokość roboczą.

- Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek, do momentu uzyskania równej powierzchni.                                                                     Zagęszczenie należy prowadzić  w taki sposób, aby nie ubijać kostek, tylko powodować tzw. płynięcie podsypki. Dlatego zagęszczarka płytowa nie powinna poruszać się zbyt wolno, aby uniknąć nadmiernego ubijania w jednym miejscu (5000 obrotów/min). Ilość przejść zagęszczarki należy sprawdzić na budowie. Zwykle są to 2-4 przejścia.

- Po zagęszczeniu nawierzchni przeznaczonej do spoinowania piaskiem należy ponownie uzupełnić spoiny do pełnej wysokości a nadmiar piasku usunąć. Jeżeli nawierzchnie będą od razu używane lub piasek zwykły nierównomiernie wypełnił spoiny wówczas zaleca się zmyć nawierzchnię wodą. Nawierzchnie spoinowane piaskiem zwykłym nie wymagają pielęgnacji - może być zaraz oddana do ruchu. Natomiast w przypadku fug cementowych, żywicznych, piasku polimerowego – wg zaleceń producenta. W razie konieczności nawierzchnie  zabezpieczyć przed pękaniem fug, warstwą wilgotnego piasku rozłożonego przez co najmniej 7 dni.

- Długość ewentualnych przebrukówna powiązaniu nawierzchni nowo budowanej z istniejącą należy ustalić z Inżynierem Budowy.

- Kostka po ostatecznym wypełnieniu fug piaskiem lub innym kruszywem musi być sztywno osadzona.

5.3.2. Układanie ścieków, rolek z wypełnieniem spoin zaprawą

- Układanie ścieków lub rolek z kostki betonowej przebiega analogicznie jak  układania nawierzchni, z wyjątkiem sposobu zagęszczania. Kostki należy układać pod sznurek i zagęszczać pojedyńczo ręcznie, przy użyciu młotków brukarskich  gumowych, podkładki gumowej i deski.

- Podsypkę cementowo – piaskową lub warstwę betonu drobnoziarnistego o parametrach równych mieszance z których wykonana jest ława, rozłożyć bez szalowania.

- Szerokość spoin pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosić nie więcej niż 8-10 mm.                        Po ułożeniu kostek spoiny należy wypełnić zaprawą cementowo-piaskową, spełniającą wymagania WT.

- Szczeliny dylatacyjne ścieków i ław (12mm) wykonać analogicznie jak innych elementów liniowych (WT 08.01.01), co 10-15m. Dylatacje należy wykonać również przed połączeniem ścieku ze zwieńczeniem wpustów, w odległości 0,5-1.0m przed wpustem. Uzupełnienie spoin dylatacyjnych nie może utrudniać przepływu wody.

- Przed rozpoczęciem wypełniania spoin i szczelin kostka powinna być oczyszczona i dobrze zwilżona wodą z dodatkiem 1% cementu w stosunku objętościowym, a boki uszczelnione gęstą zaprawą.

- Po wypełnieniu spoin zaprawą, powierzchnię kostki należy starannie oczyścić. Powierzchnia powinna tworzyć monolit.

- Pielęgnacja nawierzchni kostkowej, której spoiny wypełnione są zaprawą polega na polaniu nawierzchni wodą w kilka godzin po zalaniu spoin i utrzymaniu jej w stałej wilgotności przez okres jednej doby. Następnie nawierzchnię należy przykryć piaskiem i utrzymywać w stałej wilgotności przez okres 7 dni. Po upływie od 2 do 3 tygodni - w zależności od warunków atmosferycznych, nawierzchnię należy oczyścić dokładnie z piasku i można wykonywać dalsze roboty.

5.3.3 	Układanie nawierzchni z płyt betonowych z wypełnieniem spoin zaprawą lub kruszywem

- Układanie nawierzchni z kostki betonowej przebiega analogicznie jak układania nawierzchni z kostki z wyjątkiem zagęszczania i usytuowania płyt względem elementów ograniczających.

- Płyty przy krawężnikach należy układać w taki sposób, aby ich górna krawędź znajdowała się powyżej górnej krawędzi krawężnika na wysokość 0,5 cm po zagęszczeniu .

- Przy urządzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego płyty odpowiednio docięte należy układać w jednym poziomie, regulując wysokość urządzeń naziemnych do poziomu nawierzchni. Przestrzenie między  płytami a urządzeniami należy wypełnić  gotową zaprawą brukarską o wysokich parametrach wytrzymałosciowych.

- Płyty można docinać. Nie dopuszcza się montażu płyt z uszkodzonymi, postrzępionymi krawędziami.

- Płyty na łukach o promieniu do 30 m powinny być układane w odcinkach prostych, łączących się przy użyciu trójkątów lub trapezów wykonanych z płyt odpowiednio docinanych. Wielkość trójkątów dostosować należy do szerokości nawierzchni i promienia łuku. Płytek nie należy zagęszczać płytami, chyba że Wykonawca posiada na wyposażeniu płyty wibracyjne rolkowe przeznaczone do zagęszczania płyt. Niezależnie od zastosowanej metody zagęszczenia płyty uszkodzone i popękane należy wymienić na nowe.

- Prawidłowo ułożona płyta, podobnie jak kostka nie może klawiszować.

- Przy montażu płyt wskaźnikowych istotne jest umieszczenie w danym polu lub pasie w odpowiednim kierunku żeber lub kopułek, tak aby osoby niedowidzące mogły odczytać kierunek przemieszania się w przestrzeni miejskiej.

- Szerokość spoiny między płytkami uzależniona jest podobnie jak przy kostce od rodzaju zastosowanego wypełnienia i wielkości płyt. Zalecane 3-5mm dla małych płyt do 50cm; do 10mm -duże płyty.

- Na łukach w najszerszym miejscu wachlarza nie powinna przekraczać 15mm. Dylatacje wykonać jak dla nawierzchni z kostki.

5.3.4 	Układanie nawierzchni z płyt betonowych ażurowych

- Układanie nawierzchni z kostki betonowej przebiega analogicznie jak układania nawierzchni z płyt pełnych. Sposób uzupełnienia spoin lub jego brak uzależniony jest od rodzaju nawierzchni i obciążenia.

- Płyty powinny być układane prostopadle długim bokiem do kierunku wjazdu lub postoju samochodu. Mogą być układane mijankowo (przesunięcie co 1/2 płyty) lub rzędami. W miejscach gdzie nie ma możliwości wbudowania płyty (np zbyt małe zakończenia) powierzchnię wolną należy uzupełnić w zależności czy jest przepuszczalna czy nie, np kostką betonową lub granitową, mieszanką betonową klasy co najmniej C25/30, kruszywem 0/31 a w górnej warstwie żwirem granulacji.

- Ze względu na brak czytelności i nieznaczna trwałość oznakowania poziomego, w przypadku miejsc postojowych, miejsca te powinny być separowane co najmniej jednym rzędem kostki betonowej 20x10 innego koloru niż płyta (najczęściej grafitowa lub czerwona) na ławie betonowej C16/20 lub podsypce w proporcji nie mniejszej niż 1:3.

- Do uzupełniania otworów płyt można użyć:

- dla nawierzchni nieprzepuszczalnych: mieszanki betonowe lub zaprawy

- dla nawierzchni przepuszczalnych: żwir, grys ozdobny granitowy, bazaltowy, dolomitowy itp., piasek, pospółka 0/8, ziemia urodzajna+ obsiew trawy, mieszanki żywiczne przepuszczalne, beton jamisty

[Projektant ustala rodzaj wypełnienia przy czym musi  uwzględnić estetykę, funkcję i  trwałość nawierzchni. W zależności od rodzaju wypełnienia należy podać cech zastosowanego materiału.

Jeżeli płyty muszą by odseparowane od podbudowy lub warstw podłoża geowłókniną lub innym geosyntetykiem to tak informację należy uwzględnić w niniejszym opracowaniu a wymagania dla geosyntetyku podać w dokumentacji lub/i specyfikacji technicznej  (patrz WT 02.03.01)

- Po uzupełnieniu otworów, materiały, które ulegają zagęszczeniu należy dogęścić w otworach ręcznie lub poprzez zraszanie wodą. Ostatecznie otwory powinny być odpowiednio wypełnione; przy wypełnieniu otworów ziemią należy uwzględnić jej pęcznienie; nadmiar kruszywa, który może powodować odprysk i uszkodzenie samochodów należy usunąć.

5.3.5 Umocnienie skarp i dna rowów lub nasypów prefabrykatami

- Zasady układania prefabrykatów jako umocnienie skarp nie odbiegają od zasad ustalonych dla wykonania nawierzchni: na przygotowaną podsypkę lub warstwę podbudowy należy zamontować elementy betonowe z zachowaniem odpowiedniej szerokości spoin. Ewentualne ograniczenia powierzchni należy wykonać wg WT  08.01.01.

- Zasady wykonania wykopów i nasypów podano w odrębnych wytycznych. Jeżeli umocnienie skarp odbywa się przy stałym napływie wód, wówczas Wykonawca powinie zapewnić tymczasowe odwodnienie, przekierowanie wody, uszczelnienia wykopu wypraskami. Czynności te muszą być poprzedzone wykonaniem np. dokumentacji technologicznej, projektem geotechnicznym itp.

- Umacnianie dna rowu powinno nastąpić przed umocnieniem skarp. Elementy betonowe na skarpie  rozpoczyna się od układania od najniższego punktu tj. od podłoża skarpy do góry. Przy wysokich skarpach należy korzystać z drabin lub z prefabrykatów wykonać platformy robocze.

- Blokowanie prefabrykatów przed osunięciem lub wyparciem podłoża, można wykonać przy zastosowaniu docelowym lub traconym: szpilek stalowych lub z tworzywa sztucznego.

- Pierwsze rzędy płyt układane wzdłuż podstawy skarpy, powinny być wypełnione betonem lub zaprawą o wytrzymałości co najmniej 15MPa. Jeżeli pochylenie skarp jest strome (1:1 i bardziej strome), skarpy są wysokie, istnieje ryzyko rozmycia, otwory wypełnione będą np. ziemią lub kruszywem, zaleca się stosowanie dodatkowych punktowych umocnień płyt mieszanką betonową.

- Po uzupełnieniu otworów nadmiar usunąć a płyty oczyścić.

# 6. kontrola jakości robót

## 6.1	Ogólne zasady kontroli jakości robót

## Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w WT -00.00.00 “Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2 	Badania przed przystąpieniem do robót

Jak w WT D-08.01.01

## Badania w czasie robót

Poniżej podano minimalny zakres badań, które powinny być przeprowadzone podczas trwania prac i po ich zakończeniu.                                                                                                                                                                                            Zastrzega się, że częstotliwość kontroli może być zmieniona przez Inżyniera stosownie do faktycznej ilości robót.

Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót

| Lp. | Wyszczególnienie badań i pomiarów | Częstotliwość badań i wartości dopuszczalne |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A) Nawierzchnia z kostki lub płyt betonowych; umocnienia skarp | B) Rolka lub ściek z kostki betonowej | C) Opaska | D) Chodnik z kostki lub płytek |
| 1 | Sprawdzenie podłoża i koryta | nośność, zagęszczenie, nierówności zgodnie z WT dotyczącą przygotowania podłoża |  2,0 cm na 100 mb |  2,0 cm na 100 mb | szerokość koryta +/-5cm |
| 2 | Sprawdzenie podsypki (przymiarem liniowym, łatą lub metodą niwelacji) | odchyłka od grubości podsypki +/-1cm. Częstotliwość -2 razy na 100m2 i w punktach charakterystycznych | Nie dotyczy | odchyłki od projektowanej grubości ±2 cm co 100 mb | odchyłka od grubości podsypki +/-1cm. Częstotliwość -2 razy na 100m2 i w punktach charakterystycznych |
| 3 | Badania wykonywania nawierzchni /ścieku |  |  |  |  |
| 4 | a) zgodność z dokumentacją projektową | Sukcesywnie na każdej działce roboczej | - Sukcesywnie na każdej działce roboczej | - Sukcesywnie na każdej działce roboczej | - Sukcesywnie na każdej działce roboczej |
| - 5 | b) położenie osi w planie (sprawdzone geodezyjnie) | położenie osi w planie co 100m i we wszystkich punktach charakterystycznych dopuszczalne przesunięcie od osi projektowanej do 2 cm. | krawędź zewnętrzna –dopuszczalna odchyłka ±2 cm na 100 mb | zgodnie z położeniem obrzeży i krawężników: ±2 cm na 100mb, | nie dotyczy |
| - 6 | c) rzędne wysokościowe (pomierzone instrumentem pomiarowym) | - 2 raz na 100m2 + punkty - charakterystyczne niwelety lub przekroju poprzecznego Odchylenia:+1 cm ; -2 cm | niweleta ścieku ± 1 cm od projektowej/na każde 100m wykonanego ścieku lub rolki | - 50 m na obrzeżu i odjęcie światła – opaska z płytek - Odchylenia:+1 cm; -2 cm | wg rzędnych krawężnika /obrzeża |
| - 7 | d) równość w profilu podłużnym mieszona łatą 4-metrową | - 2 razy na 100m2 i w punktach charakterystycznych niwelety lub przekroju poprzecznego lub co 25 mb w osi , przy krawędzi i w punktach charakterystycznych. - Nierówności do ± 8mm | 2 miejsca na 100 mb prześwit między łatą 4m a ściekiem do 5mm | - 1 raz na 150-300m2 nie rzadziej niż co 50 mb + miejsca wątpliwe - Nierówności do ±10mm | - 1 raz na 150-300m2 lecz nie rzadziej niż co 50 mb (w przypadku chodników) Nierówności do ± 8mm |
| - 8 | e) równość w przekroju poprzecznym (sprawdzona łatą profilową z poziomnicą i pomiarze prześwitu klinem cechowanym oraz przymiarem liniowym względnie metodą niwela-cji) | 2 razy na 100m2 i w punktach charakterystycznych niwelety lub przekroju poprzecznego Nierówności do ± 8mm | - nie dotyczy | - nie dotyczy | - 1 raz na 150-300m2 lecz nie rzadziej niż co 50 mb (w przypadku chodników) - Nierówności do ± 8mm |
| - 9 | f) spadki poprzeczne (sprawdzone metodą niwelacji lub poziomnicą z odczytem elektronicznym) | - 2 razy na 100m2 i w punktach charakterystycznych niwelety lub przekroju poprzecznego - Odchyłki od dokumentacji projektowej +/- 0,3% | sprawdzenie poziomicą pochylenia porzecznego zgodnie z pochyleniem jezdni – 2 razy na 100m | - częstotliwość jw - Odchyłki od dokumentacji projektowej do 0,3% - opaska | co najmniej raz na każde 150 do 300 m2 chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynoszą ± 0,3%. |
| - 10 | g) spadki podłużne (sprawdzone metodą niwelacji) | w odległościach/ miejscach zapewniających stwierdzenie prawidłowego spływu wody, w tym w obszarze wpustów | w odległościach zapewniających stwierdzenie prawidłowego spływu wody w tym na przełamaniach i przy każdym wpuście Spadek z tolerancją +/-0,05% lecz nie mniejszy niż określono w WR-D-71-2 | w odległościach zapewniających stwierdzenie prawidłowego spływu wody w tym w obszarze wpustów | w punktach charakterystycznych jednak nie rzadziej niż 100m Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach załamania niwelety nie mogą przekraczać ± 3 cm. |
| - 11 | h) szerokość nawierzchni (sprawdzona przymiarem liniowym) | 2 razy na 100m2 i w punktach charakterystycznych niwelety lub przekroju poprzecznego Odchyłki od dokumentacji projektowej do ±5 cm | - Nie dotyczy | - Nie dotyczy | - Nie dotyczy |
| - 12 | i) szerokość i głębokość wypełnienia spoin i szczelin | Nawierzchnie z kostki –ocena wizualna Nawierzchnia z płytek – 3 miejsca na 200m2 – usuniecie spoin na dł. 10 cm. | Co 50 mb ścieku –ocena wizualna lub usunięcie spoiny na długość kostki | Usunięcie szczelin dł. 10 cm w 2 miejscach / 100 mb | Chodnik z kostki –ocena wizualna Chodnik z płytek – 3 miejsca na 200m2 – usuniecie spoin na dł. kostki |
| - 13 | j) sprawdzenie koloru kostek i desenia ich ułożenia | Kontrola bieżąca- zgodność wg dokumentacji projektowej | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Kontrola bieżąca- zgodność wg dokumentacji projektowej |
| - 14 | k) sprawdzenie równoległości spoin ( zachowanie wzoru) | Wizualne -ewentualnie przy pomocy sznurków i przymiaru milimetrowego – Częstotliwość wg Inżyniera | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Wizualne -ewentualnie przy pomocy sznurków i przymiaru milimetrowego – Częstotliwość wg Inżyniera |
| - 15 | l) Sprawdzenie ubicia | Wizualnie czy nie ma zapadnięć/ wybrzuszeń Ocena po przeprowadzeniu kontroli nierówności | Wizualnie czy nie ma zapadnięć/ wybrzuszeń Ocena po przeprowadzeniu kontroli nierówności | Wizualnie czy nie ma zapadnięć/ wybrzuszeń Ocena po przeprowadzeniu kontroli nierówności | Wizualnie czy nie ma zapadnięć/ wybrzuszeń Ocena po przeprowadzeniu kontroli nierówności |

.

Sprawdzenie właściwości mieszanki betonowej lub zapraw w WT 08.01.01.

# 7. obmiar robót

## 7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady wykonania obmiaru robót podano w WT D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt  7.

W przypadku wykonania obmiaru przyjmuje się:

- 1m2 powierzchni  z elementów betonowych

- 1mb ścieku z kostki lub płytki betonowej

- 1mb rolki z kostki betonowej

# 8. odbiór robót

## 8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w WT D -00.00.00 “Wymagania ogólne” pkt 8.

# Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, WT, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. jeżeli jakość robót nie jest zadawalająca i nie ma możliwości wprowadzenia programu naprawczego, wykonawca musi się liczyć z konsekwencjami np. ryzykiem potrącenia wynagrodzenia, ewentualnym wydłużeniem gwarancji itp.

# 9.  PODWTAWA PłatnośCI

## 9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności i zakresu robót

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  i zakresu robót podano w WT D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

Cena obejmuje wykonanie wszelkich prac związanych z wykonaniem czynności i robót ujętych w niniejszym opracowaniu, dokumentacji projektowej, uzgodnieniach oraz określonych wymogach formalnoprawnych.

Ułożenie 1m2  powierzchni z kostki betonowej, płyt betonowych obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- zabezpieczenie, oznakowanie robót,

- zakup i dostarczenie materiałów,

- ułożenie i zagęszczenie podsypki,

- ułożenie i ubicie kostki/płytek

- wypełnienie spoin ( w przypadku płyt ażurowych –również otworów) oczyszczenie

- regulację zwieńczeń studni, jeżeli nie są objęte oddzielną pozycją rozliczeniową.

- wykonanie dylatacji i uzupełnienie

- pielęgnację nawierzchni,

- przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej

- naprawy ewentualnych ubytków,

- przeprowadzenie badań i pomiarów,

- inne czynności wynikające ze specyfiki robót, wymagań niniejszego opracowania, zaleceń producenta.

Ułożenie 1mb  rolki lub ścieku  z kostki lub płytki  betonowej  obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- zabezpieczenie, oznakowanie robót,

- zakup i dostarczenie materiałów,

- ułożenie i zagęszczenie podsypki, jeżeli występuje,

- wykonanie ławy betonowej, jeżeli występuje,

- ułożenie i ubicie kostki/ płytki z docinaniem,

- wykonanie dylatacji,

- wypełnienie spoin, oczyszczenie

- ewentualne wykonanie elementów przejściowych,

- wypełnienie otworów gruntem, kruszywem lub zaprawą, jeżeli czynności te nie stanowią odrębnej pozycji obmiarowej - dotyczy elementów ażurowych,

- pielęgnację powierzchni i fug związanych,

- naprawy ewentualnych ubytków, wykonanie ewentualnych elementów przejściowych,

- przeprowadzenie badań i pomiarów,

- inne czynności wynikające ze specyfiki robót, wymagań niniejszego opracowania, zaleceń producenta.

# 10. przepisy związane

# 10.1. Normy

Wg WT 08.01.01

| PN-EN 1339 | Betonowe płyty brukowe. Wymagania i metody badań |
| --- | --- |
| PN-EN 1338 | Betonowa kostka brukowa. Wymagania i metody badań |
| PN-S- 02204 | Drogi samochodowe . Odwodnienie dróg. |

10.2 Opracowania inne

- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych - załącznik do zarządzenia  nr 30 GDDKIA z dnia 16.06.2014

- WT 02.00.00; WT 08.01.01

- WR-D-71-2 Wytyczne projektowania urządzeń do odwodnienia dróg zamiejskich i ulic cz 2 Odwodnienie powierzchniowe  i wgłębne

| Numer wydania Data | Opis zmiany |
| --- | --- |
| V01 03.03.2025 | Utworzenie dokumentu |

Opracowanie : Wrocławskie Inwestycje sp.zo.o