# WT-08.01.01 Elementy betonowe- liniowe prefabrykowane

# 1. WSTĘP

## 1.1.Przedmiot WT

## Przedmiotem niniejszego WT są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem robót wymienionych w pkt 1.3

## 1.2. Zakres stosowania WT

## Zakres stosowania opracowania określa WT 00.00.00.

## 1.3. Zakres robót objętych WT

Ustalenia zawarte w niniejszym opracowaniu  dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z:

- ustawieniem krawężników betonowych lub oporników na ławie betonowej,

- ustawieniem obrzeży betonowych na ławie betonowej,

- ustawienie innych elementów liniowych na ławie betonowej np. korytek ściekowych, palisad, murków  prefabrykowanych itp.[Punkt 1.3 w specyfikacji uzupełnia lub modyfikuje projektant]

[W przypadku wykonania elementów liniowych maszynowo w systemie ciągłym  -niniejsze opracowanie wymaga uzupełnienia, uzyskanie zgody zarządcy drogi i zamawiającego (po przedstawieniu SST) na wykonanie elementów ww. metodą].

Ścieki z kostki betonowej lub płyt betonowych są treścią WT 05.03.23.

## 1.4. Określenia podstawowe

Krawężnik, obrzeże, opornik - prefabrykat betonowy lub element kamienny, jako oddzielny element lub w połączeniu z innymi elementami, przeznaczony do oddzielenia powierzchni znajdujących się na tym samym poziomie lub na różnych poziomach, stosowany w celu ograniczenia albo wyznaczenia granicy rzeczywistej lub wizualnej oraz jako oddzielenie pomiędzy powierzchniami poddanymi różnym rodzajom ruchu drogowego.

Ława - warstwa nośna z betonu służąca do umocnienia elementu liniowego oraz przenosząca obciążenie tego elementu na podłoże gruntowe.

Podsypka - warstwa wyrównawcza lub odcinająca ułożona bezpośrednio na podłożu pod ławą, na ławie, pod warstwą ścieralną z elementów betonowych lub kamiennych. Podsypka może być niezwiązana (np. z piasku, miału kamiennego, żwiru) lub związana (np. piaskowo- cementowa, zaprawy cementowo -trasowe itp.)

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w WT 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

## 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WT D -00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

# 2. MATERIAŁY

## 2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w  WT -00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2 Krawężniki  lub oporniki betonowe

2.2.1 Kształt i wymiary

Krawężniki lub oporniki betonowe do zewnętrznych nawierzchni drogowych wg PN-EN 1340 o następujących właściwościach fizykomechanicznych:

- dopuszczalne odchyłki płaskości i prostoliniowości – wg tablicy 1 PN-EN 1340 załącznik C

- odporność na ścieranie  – klasa 4(I) - pomiar na tarczy szerokiej zał. G -badanie podstawowe: ≤20mm; Boehmego zał. H -badanie alternatywne ≤ 18 000mm2/ 5000m2

- odporność na zamrażanie/rozmrażanie - ubytek masy po badaniu: wartość średnia ≤ 1,0 kg/m2, przy czym każdy pojedynczy wynik < 1,5 kg/m2 – klasa 3(D)

- wytrzymałość na zginanie – klasa 3 (U);

- odporność na poślizg/poślizgnięcie – deklarowana

- trwałość ( ze względu na wytrzymałość) - deklarowana

- w przypadku krawężników peronowych betonowych: klasa wytrzymałości co najmniej C35/45 (XF4, XA3, XD3, XC4); powierzchnia górna antypoślizgowa (odporność na poślizg powinna być określona wg normy DIN 51130- nie gorsza niż R12 (kąt poślizgu 27-35 stopni) lub DIN 51097 klasa C lub określenie szorstkości wahadłem angielskim wg normy PN-EN 1436 lub PN-EN 1339, gdzie szorstkość (USRT) powinna być wyższa niż 55.

Wymiary, kolorystyka, tekstura  krawężników lub oporników według dokumentacji projektowej. Dopuszczalne odchyłki od wymiarów podaje producent.

2.2.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Powierzchnia, tekstura, zabarwienie obrzeży oceniana jest zgodnie z załącznikiem J normy PN-EN 1340.  Zgodność elementów ocenianych na podstawie w/w załącznika powinna być ustalona o ile nie ma znaczących różnic tekstury, zabarwienia przy porównaniu próbek dostarczonych przez producenta a zatwierdzonymi przez odbiorcę. Powierzchnie elementów betonowych powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu. Krawędzie elementów powinny być równe i proste. W krawężnikach/ opornikach dwuwarstwowych nie dopuszcza się rozwarstwień.

Naloty wapienne zwane potocznie wykwitami są dopuszczalne.

2.2.3. Składowanie

- Krawężniki betonowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane według typów, rodzajów, odmian i wielkości. Krawężniki betonowe należy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek

## 2.3. Obrzeże betonowe

- Wymiary, kolorystyka, tekstura według dokumentacji projektowej. Dopuszczalne odchyłki od wymiarów podaje producent.

- Wymagania fizykomechaniczne jak dla krawężników przy czym wytrzymałość na zginanie powinna być klasy co najmniej 2 (T) z zastrzeżeniem jak niżej. Jeżeli ciąg pieszo-rowerowy, rowerowy lub pieszy będzie obciążony poprzez przejazd lub postój samochodów powyżej 3,5 tony wówczas wytrzymałość na zginanie obrzeży powinna być co najmniej klasy 3(U).

- Jeżeli obrzeża układane są jako umocnienie skarp lub obramowanie ciągów wyłącznie pieszych (tzn. nie przewiduje się odśnieżania i oczyszczenia ciągu z użyciem sprzętu mechanicznego, nie ma potrzeby utrzymania oświetlenia, z chodnika nie korzystają rowerzyści) dopuszcza się zastosowanie wyrobów o klasie 1(S).

- Ograniczenie opasek lub zabruków usytuowanych wzdłuż jezdni - klasa wyrobu uzależniona jest od obciążenia i czynników o których mowa powyżej, przy czym nie może być niższa niż 2(T)

- Dopuszczalne wady i uszkodzenia oraz  składowanie - jak w przypadku krawężników.

## 2.4. Podsypka

- Wskazane jest aby ława betonowa nie była wykonywana bezpośrednio na podłożu gruntowym G 2-4. Podsypka piaskowa lub z miału (uziarnienie np. 0/5, 0/4, 0/2) stanowiąca warstwę odcinająco-wyrównującą powinna mieć grubość co najmniej 5 cm. Grubość uzależniona jest od spełnienia warunku mrozoodporności, rodzaju gruntu i ciężaru elementu liniowego. Materiał na podsypkę mineralną opisano w opracowaniu dotyczącym mieszanek niezwiązanych. Jeżeli dokumentacja projektowa nie wskazuje inaczej, nie ma potrzeby wykonywania podsypki piaskowej pod elementami stanowiącymi wygrodzenie trawników tzw. zębów rekina.

Jeżeli elementy liniowe są układane na nasypie/ w wykopie G1 lub warstwie ulepszonego podłoża, stosowanie podsypki mineralnej  nie jest konieczne.

- Od kilku lat rezygnuje się z układania podsypki piaskowo-cementowej a liniowe elementy prefabrykowane układane są bezpośrednio na mieszance betonowej. Jeżeli zarządca drogi dopuścił (uzgodnił) dokumentację projektową, w której zastosowano podsypkę piaskowo- cementową, to Wykonawca powinien dostosować się do poniższych wymagań.

- Jeżeli dokumentacja projektowa nie ustala inaczej, to należy na podsypkę cementowo- piaskową stosować następujące materiały:

- gotowe suche zaprawy lub betony o wytrzymałości na ściskanie nie gorszej niż klasa wytrzymałości betonu ławy,

- cement powszechnego użytku wg normy PN-EN-197-1;

- piasek średni lub gruby klasyfikowany wg PN-EN ISO 14688-1 spełniający wymagania norm jak niżej kategorii uziarnienia GF80 i zawartości pyłów f3 (kruszywo do spoin lub obsypek f6);

- kruszywo 1/4, 2/5 lub 2/8, wg normy PN-EN 13242 lub PN-EN 13139 lub PN-EN 12620 kategorii uziarnienia GC80-20 i zawartości pyłów zawartości  pyłów f3

- zaleca się stosować wodę pitną z wodociągu, która nie wymaga badań; w przypadku czerpania wody z innych źródeł, woda musi spełniać wymagania normy PN-EN 1008.

Orientacyjna wytrzymałość na ściskania podsypki zależnie od proporcji cement: piasek podano poniżej, przy czym wpływ na ostateczną wytrzymałość ma ilość wody i rodzaj cementu:

Tabela 1

| lp | Proporcja | Orientacyjna wytrzymałość 28 dniowa | Orientacyjna wytrzymałość 7 dniowa |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1:2 | 25 MPa | 16MPa |
| 2 | 1:3 | 20MPa | 14MPa |
| 3 | 1:4 | 15MPa | 10MPa |
| 4 | 1:6 | 10 MPa | 6,5MPa |
| 5 | 1:15 | 2,5MPa | 1,6MPa |
| 6 | 1:20 | 1,5 MPa | 1,0MPa |

np. jeżeli na ławę  C12/15 układana jest warstwa ppc to powinna być ona  co najmniej w proporcji 1:4. Dla ław C16/20 proporcja materiałów wynosi 1:3.

- Niezależnie od zastosowanych proporcji ilość wody powinna być tak dobrana aby współczynnik w/c wynosił od 0,25 do 0,35. W praktyce, wilgotność układanej podsypki powinna być taka, aby po ściśnięciu podsypki w dłoni podsypka nie rozsypywała się i nie było na dłoni śladów wody, a dopiero po naciśnięciu palcami podsypka powinna się rozsypać.

- W przypadku gdy:

- roboty prowadzone są w terenie miejskim ( w zabudowie) ,

- zakres robót jest znaczny,

- nie ma możliwości przygotowania podsypki na miejscu budowy,

podsypkę należy dostarczyć z węzła betoniarskiego.

- Inżynier może zażądać od Wykonawcy wykonania badań materiałów składowych oraz wytrzymałości na ściskanie dostarczonej lub wykonanej na budowie podsypki, jeżeli jej jakość lub/i przedstawione dokumenty (np. deklaracje, metryki dostawy, itp) budzą poważne wątpliwości.

## 2.5. Zaprawy

- Do ewentualnych napraw i ubytków użyć gotowych zapraw mrozoodpornych lub epoksydowych mas szpachlowych o wytrzymałości na ściskanie (28 dni) co najmniej równej wytrzymałości na ściskanie betonu z którego wykonano prefabrykat lecz nie mniej niż 35MPa. Zaprawy należy stosować zgodnie z wymaganiami producenta. Jeśli przygotowanie powierzchni wymaga oczyszczenia i gruntowania, to należy stosować materiały odpowiednie kompatybilne środki i materiały dedykowane do powierzchni betonowej.

## 2.6. Materiały do spoinowania i do dylatacji

- Jeżeli konieczne jest wykonanie spoinowania elementów prefabrykowanych można zastosować dowolne mrozoochronne masy uszczelniające gotowe zaprawy jednoskładnikowe lub inne materiały elastyczne służące do fugowania zewnętrznych powierzchni elementów betonowych. Zaprawy powinny być wysokiej wytrzymałości na ściskanie zależnie od obciążenia nawierzchni ( patrz WT 05.03.23), natomiast masy uszczelniające powinny mieć parametry nie gorsze niż te przeznaczone do uzupełnienia dylatacji.

- Do spoinowania krawężników peronowych należy użyć dedykowanych przez producenta elementów betonowych, zapraw.

- Do uzupełnienia szczelin dylatacyjnych ławy stosować zaproponowane dowolne mrozoochronne masy zalewowe. mogą to być np. masa na gorąco wg PN-EN 14188-1 typ N1, poliuretanowe materiały uszczelniające itp. które służą do powierzchni zewnętrznych. Szczeliny dylatacyjne można wypełnić wkładkami styropianowymi o których mowa w dalszej części niniejszego opracowania.

- Do uzupełnienia szczelin dylatacyjnych między krawężnikami zastosować wysokowytrzymałe i wysokoplastyczne masy syntetyczne np. poliuretanowe wg PN-EN 15651-4 (utrata objętości <=10%; brak uszkodzeń (NF) przy rozciąganiu, rozdzieraniu, wydłużaniu w słonej wodzie i zimnym klimacie tj. -30˚C) lub inne wg krajowej oceny technicznej o porównywalnych właściwościach. [Projektant może przyjąć dodatkowe lub inne właściwości materiałów do spoinowania lub uzupełnienia dylatacji.]

- Materiały do spoinowania i do dylatacji elementów liniowych lub nawierzchni powinny mieć kolor odpowiadający kolorowi spoinowanego elementu.

2.7 Beton

- Do wykonania ław betonowych należy stosować odpowiednio betony o klasie wytrzymałości podanej w dokumentacji projektowej. Klasa  ekspozycji  X0 o  konsystencji  odpowiadającej gęsto plastycznej lub półsuchej.

- Wszelkie nadbudowy, dobudowy, uzupełnienia lub wykonania odcinków przejściowych elementów betonowych, jeżeli dokumentacja projektowa nie określa, należy wykonywać z betonu klasy co najmniej C30/37 (KR0-4) a w warunkach pracy znacznego obciążenia C35/45 (KR 5-7). Wymagania dla takich betonów należy przyjąć zgodnie z tablicą 11.4  katalogu typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych.

- Kruszywo do betonu powinno spełniać wymagania  wg PN-EN 12620 kategorii:

- grube Gc90/15,f 4, F2, Sr40,

- drobne GF85, zawartość pyłów do 3% (f3).

- Beton  należy dostarczyć na budowę z wytwórni.

[Uwaga dla projektanta.  Zgodnie z nieaktualnym Katalogiem Standardów Nawierzchni Chodników dla Wrocławia będącego wytyczną ZDIUM  Wrocław, do ław  należy stosować mieszankę betonową C16/20. Do czasu uaktualnienia katalogu,  należy przyjąć że klasę betonu projektuje i uzgadnia ze ZDIUM  projektant ]

2.8 Zasady przechowywania materiałów sypkich

- Zasady przechowywania kruszywa i jego właściwości zgodnie z wymaganiami WT dotyczącą mieszanek niezwiązanych.

- Cement w workach, jeżeli producent nie ustalił inaczej, można przechowywać na paletach w osłonie foliowej w miejscach zadaszonych na otwartym terenie na podłożu twardym i suchym (podłoże w razie konieczności odizolować od podciągania wody) lub w suchych pomieszczeniach zamkniętych. Termin trwałości cementu podaje producent. Sposób układania worków i magazynowania pozostawia się organizacji pracy Wykonawcy, przy czym istotne jest zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników.

2.9 Prefabrykaty inne

2.9.1 Korytka prefabrykowane

- Wymiary i kształt powinien wynikać z dokumentacji projektowej. Jeżeli normą zharmonizowaną dla korytek jest PN-EN 1339, wówczas parametry należy przyjąć jak dla płytek betonowych z wyjątkiem: wytrzymałość na zginanie: Klasa 3(U)- jeżeli korytko będzie narażone na obciążenie samochodem; Klasa 2(T)- pozostałe przypadki.

- Zgodnie z WR-D71-2  pkt 4.6.4 (14) elementy ścieków prefabrykowanych powinny się  spełniać co najmniej następujące wymagania:

- klasa ekspozycji - co najmniej XF2 a jeżeli element pełni istotną rolę - XF4

- mrozoodporność F150

- odporność na środki odladzające -FT1

- wytrzymałość  na rozciąganie przy rozłupywaniu -min 3,0MPa (KR0-4); min 3,5MPa (KR5-7)

[ Inne cechy uzupełnia Projektant]

2.9 Woda

Woda użyta do pielęgnacji betonu lub wykonania zapraw powinna pochodzić z sieci wodociągowej, bez zanieczyszczeń lub wg PN-EN 1008.

# 3. SPRZĘT

## 3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WT 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

## 3.2. Sprzęt

Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu:

- wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych,

- sprzęt do przewozu materiałów: ładowarki z widłami, wózki widłowe,

- łopaty, taczki, pasy, kleszcze, zawiesia, łomy, sprzęt brukarski,

- listwy do ław, ubijaki, łaty profilujące,

- samochody z HDS,

- inny jeśli Wykonawca uzna za niezbędny do ustawienia prefabrykatu i takim dysponuje.

# 4. TRANSPORT

## 4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WT D -00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

## 4.2. Transport prefabrykatów

- W/w materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi, ułożone na paletach, zabezpieczone taśmami stalowymi lub polipropylenową i folią.

Materiały powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie transportu, a górna warstwa nie powinna wystawać poza ściany środka transportowego więcej niż 1/3 wysokości tej warstwy.

## 4.3. Transport pozostałych materiałów

- Transport cementu i betonu powinien się odbywać w samochodach zamkniętych lub pod przykryciem w celu ochrony przed rozpylaniem, przesuszeniem bądź zawilgoceniem – w zależności od warunków atmosferycznych.

- Kruszywa można przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami oraz pyleniem.

- Materiały inne typu zaprawy, zalewy itp. przewozić w opakowaniach producenta, zabezpieczone przed rozlaniem, wywróceniem itp.

4.4 Planowanie prac

- Wykonawca przed rozpoczęciem prac związanych z układaniem prefabrykatów musi rozplanować front robót, uwzględnić zmienność warunków pogodowych, zapewnić sukcesywnie dostawę mieszanki betonu w ilości niezbędnej do ułożenia zaplanowanej dziennie ilości elementów prefabrykowanych. Czas wbudowania mieszanki, bez utraty jej właściwości i konsystencji, od momentu załadunku określa producent. Najczęściej jest to 90 minut od momentu załadunku (wydłużony czas uzależniony jest od podania dodatków opóźniających wiązanie cementu)

W temperaturze otoczenia powyżej 20˚C czas skraca się do 60 minut. Mieszanki z dodatkami przyspieszającymi wiązanie cementu należy wbudować do 30 minut od momentu załadunku.

- Nie dopuszcza się wbudowywania mieszanki, która wykazuje wyraźne oznaki przetrzymywania od momentu wyładunku do wbudowania.

# 5. WYKONANIE ROBÓT

## 5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w WT 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

## 5.2. Wykonanie koryta pod ławy i poszczególnych warstw

- Wymiary koryt pod krawężniki powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna wykopu ewentualnie konstrukcji szalunku. Wskaźnik zagęszczenia dna wykonanego koryta pod ławę powinien być zgodny ze wskaźnikiem zagęszczenia podłoża lub warstwy konstrukcyjnej na której będzie wykonywana ława i układany prefabrykat.

- Na przygotowanym podłożu G2-4 należy ułożyć i zagęścić warstwę odcinającą z piasku. Rozmieszczenie szpilek powinno umożliwić naciąg linek.

## 5.3. Wykonanie ław

- Prace związane z ustawieniem elementów prefabrykowanych na ławach z mieszanki betonowej należy prowadzić w temperaturze otoczenia nie niższej niż 5˚C. Inżynier może wyrazić zgodę na prowadzenie prac w temperaturze niższej przy czym muszą być spełnione warunki:

- zastosowanie dodatków przyspieszających wiązanie w niskich temperaturach

- zastosowanie osłon lub mat izolacyjnych  chroniących mieszankę przed wychłodzeniem,

- nie prowadzić prac w trakcie opadów atmosferycznych,

- zastosowanie tuneli przestawnych i nagrzewnic.

- Ławy należy wykonać zgodnie z wymiarami podanymi w dokumentacji projektowej, łącznie z ustawieniem krawężników tj. bezpośrednio na wilgotnej, świeżej i niestężonej mieszance betonowej.

- Ławy betonowe bez oporu wykonuje się bez szalowania w gruntach spoistych a ławy betonowe z oporem wykonuje się w szalowaniu. Szalunek można wykonać z desek, akr lub stosować deskowania przestawne. Do pokrycia szalunków można stosować ogólnodostępne środki antyadhezyjne, które nie wpłyną negatywnie na jakość betonu i nie spowodują uszkodzenia samej ławy.

- Jeżeli krawężnik ustawiany jest na warstwie ulepszonego podłoża lub innej dolnej warstwie konstrukcji nawierzchni, to szerokość tej warstwy powinna być odpowiednio poszerzona poza opór.

- Beton rozścielony w szalowaniu lub bezpośrednio w korycie powinien być wyrównywany i zagęszczony warstwami ręcznie ubijakiem lub mechanicznie lekką płytą. Powierzchnia zagęszczonej warstwy powinna mieć prawidłowy przekrój poprzeczny i jednolity wygląd.

- Przy ułożeniu betonu pod krawężniki należy stosować co 50 m szczeliny dylatacyjne (szer.10-12mm) wypełnione przekładkami ze styropianu (wys. do 1/3 wysokości ławy, styropian ułożony na całej szerokości ławy). Wypełnienie szczelin dylatacyjnych można wykonać z innego materiału o którym mowa w niniejszym opracowaniu.

- Warstwę wyrównawczą wykonuje się w jednej warstwie. Te ostatnie 3-5 cm powinno być na tyle luźne aby móc ustawić i dobić prefabrykat.

- Wilgotność mieszanki betonu podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją + /-2% jej wartości.

- Ławę należy pielęgnować w zależności od warunków atmosferycznych;

- przykrycie na okres 7 do 10 dni nieprzepuszczalną folią z tworzywa sztucznego lub geowłókniną, ułożoną na

zakład co najmniej 30 cm i zabezpieczoną przed zerwaniem z powierzchni podbudowy przez wiatr,

- przykrycie matami lub włókninami i spryskiwanie wodą przez okres 7 do 10 dni,

- przykrycie warstwą piasku i utrzymanie jej w stanie wilgotnym przez okres  7 do 10 dni.

- polewanie wodą przez 7-10 dni

- można zastosować inne zabezpieczenia wg uznania Wykonawcy zapewniające skuteczność ochrony.

Pielęgnację należy wydłużyć do 14 dni, jeżeli prognozy pogody wskazują na wzrost temperatury powietrza powyżej 25˚C.

## 5.4. Ustawienie krawężników/oporników betonowych

5.4.1. 	Zasady ustawiania krawężników

- Światło (odległość górnej powierzchni krawężnika od jezdni) krawężników podano w dokumentacji projektowej.

- Na łukach w planie o promieniu R ≤ 12 m należy ustawiać krawężniki/oporniki łukowe o promieniu najbardziej zbliżonym do projektowanego. W wyjątkowych przypadkach Inżynier może dopuścić zastosowanie krawężników/oporników krótkich, odpowiednio dociętych za pomocą zatwierdzonego przez Inżyniera sprzętu.

Na promieniach o łuku R ≤ 5m nie dopuszcza się używania krawężników/oporników prostych. Nie dopuszcza się układania prefabrykatów połamanych lub ciętych inną metodą niż zatwierdzona.

- Spoiny dylatacyjne między krawężnikami powinny  znajdować się w linii dylatacji ławy. Wypełnienie szczelin w tym miejscu należy wykonać za pomocą materiałów elastycznych opisanych w niniejszym opracowaniu. Szerokość spoiny dylatacyjnej powinna wynosić  nie więcej niż 1,2 cm.

5.4.2 	Wypełnianie spoin

- Krawężniki na odcinku prostym należy układać na szerokość dystansu. Jeżeli prefabrykat produkowany jest z gładką powierzchnią boczną szerokość spoiny powinna wynosić co najmniej 5mm i nie więcej niż 10mm. W przypadku zastosowania szerokości spoiny od 5 do 10mm , wskazane jest  wypełnienie spoin na pełną głębokość. Wypełnienie musi tworzyć monolit z krawężnikiem.

- Spoiny przed wypełnieniem należy oczyścić i zmyć wodą z dodatkiem 1 % cementu (objętościowo). Krawędzie zabezpieczyć dla potrzeb uzyskania równej, nierozwarstwionej fugi.

- Po wypełnieniu spoin, krawężniki należy oczyścić z resztek zaprawy lub masy.

5.5. Ustawienie obrzeży

5.5.1. Zasady ustawiania obrzeży

- Obrzeża ustawić  ze „światłem” podanym w dokumentacji projektowej, analogicznie jak krawężniki.

5.5.2 Wypełnianie spoin

- Spoiny nie powinny przekraczać 5 mm. Przy szczelinie większej niż 0,5 (np. przy łukach) zastosować wypełnienie  analogiczne jak przy krawężniku.

5.6. Ustawienie innych prefabrykatów

5.6.1 Ścieki korytkowe

- Ścieki korytkowe należy układać analogicznie jak krawężniki.

- W ściekach (zgodnie  z WR-D-71-2 pkt 4.6.4 (13) )wykonuje się szczeliny dylatacyjne umożliwiające kompensację  odkształceń termicznych. Szczeliny te zaleca się stosować co 6-8m i w odległości od 0,5 do 1,0m od wpustu  deszczowego. Szczeliny uzupełnić materiałem analogicznym jak w przypadku krawężników.

- Jeżeli ścieki usytuowane są przy nawierzchni bitumicznej to co najmniej na wysokość warstwy ścieralnej zastosować uszczelnienie taśmę bitumiczną lub masą zalewową drogową. Na dalszej głębokości można zastosować uzupełnienie masą jw.  lub zaprawą piaskowo cementową 2:1; wypełnienie wykonać  na pełną głębokość spoiny.

5.6.2 Palisady

5.6.3 Murki oporowe

.......

[Uzupełnia projektant jeśli występują.]

# 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

## 6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

## Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w WT 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

## 6.2. Badania przed przystąpieniem do robót

6.2.1. Badania elementów betonowych

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przedstawić Inżynierowi do akceptacji wyniki badań materiałów przeznaczonych do wbudowania, deklaracje właściwości użytkowych, krajowe oceny techniczne, metryki z dowozu podsypki i mieszanki betonowej, inne jeżeli będzie wymagał Inżynier.

Sprawdzenia wyglądu zewnętrznego, kształtu i wymiarów należy do czynności Inżyniera.

Jeżeli Wykonawca będzie korzystał z oferty różnych producentów elementów betonowych, wówczas przed złożeniem zamówienia, powinien dostarczyć Inżynierowi do akceptacji po co najmniej jednej próbce prefabrykatu od każdego producenta.

Brak informacji w karcie technicznej lub deklaracji właściwości użytkowych zobowiązuje Wykonawcę do pozyskania dodatkowych informacji od producenta, o właściwościach funkcjonalno-użytkowych lub cechach materiału o których mowa w niniejszym opracowaniu.

6.3. Badania w czasie robót

Poniżej podano minimalny zakres badań, które powinny być przeprowadzone podczas trwania prac i po ich zakończeniu.                                                                                                                                                                                            Zastrzega się, że częstotliwość kontroli może być zmieniona przez Inżyniera stosownie do faktycznej ilości robót.

6.3.1.	 Sprawdzenie koryta pod ławę

Nie przewiduje się odrębnego sprawdzenia wskaźnika zagęszczenia podłoża pod ławę ze względu na wykonanie pełnych robót ziemnych w obrębie jezdni i ciągów. Inżynier może jednak wskazać kontrolnie konieczność sprawdzenia zagęszczenia w śladzie przyszłego usytuowania prefabrykatu. Wskaźnik zagęszczenia podano w WT dotyczącym wykonania wykopów.

Jeżeli koryto pod ławę będzie wykonane ( dotyczy np. wygrodzeń tzw. zębów rekina, ścianek oporowych) to tolerancja dla szerokości wykopu wynosi +/-2cm.

W miejscach gdzie konieczne jest ułożenie podsypki piaskowej, pełniącej funkcję warstwy odcinającej/wyrównującej,  grubość podsypki nie powinna być mniejsza niż 10% wartości projektowej. Kontrolę można przeprowadzić  min. 1 raz na 100m układanego obramowania, ścieku lub innego elementu

6.3.2.	 Sprawdzenie usytuowania prefabrykatów

| lp | Wymagania | Krawężniki, oporniki, ścieki, palisady, ścianki, murki, ścieki itp. | Obrzeża |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Profil podłużny ławy |  1 cm na każde 100 m ławy. |  |
| 2 | Grubość podsypki piaskowo- cementowej (w przypadku wykonania) | tolerancja  10% wysokości projektowanej Kontrola Kontrola co 100m , w min. dwóch dowolnie wybranych miejscach |  |
| 3 | Wymiary i zagęszczenie ławy. | - dla wysokości  10% wysokości projektowanej, - dla szerokości  10% szerokości projektowanej. - dla grubości  10% szerokości projektowanej. Kontrola co 100m , w min. dwóch dowolnie wybranych miejscach |  |
| 4 | Odchylenie linii elementów betonowych od projektowanego kierunku (w poziomie) |  1 cm na każde 100 m |  2 cm na każde 100 m |
| 5 | Odchylenie niwelety górnej płaszczyzny krawężnika od niwelety projektowanej |  1 cm na każde 100 m |  |
| 6 | Równość górnej powierzchni elementu betonowego | sprawdzane przez przyłożenie w dwóch punktach na każde 100 m elementu, 3 metrowej łaty, przy czym prześwit pomiędzy górną powierzchnią elementu i przyłożoną łatą nie może przekraczać 10 mm. W przypadku obrzeży, ścieków należy zastosować 4 metrową łatę- prześwit nie powinien być większy niż 8mm |  |
| 7 | Spoiny i dylatacje | Co najmniej 2 razy na 50m- ocena czy spoiny i dylatacje wypełnione są na pełną głębokość, najlepiej w dniu wykonania wypełnienia jeszcze przed związaniem. Dylatacje ławy sprawdzić co najmniej 1 raz na 100m |  |
| 8 | Jakość ław | Ocenę jakości ław należy ocenić wizualnie. Jeżeli ławy zostały osłonięte np gruntem kontrolnie w dowolnych miejscach należy usunąć grunt i sprawdzić czy beton nie uległ pęknięciom i innym uszkodzeniom. |  |

W przypadku ścieków należy sprawdzić zgodność spadku z dokumentacją projektową co najmniej 1 raz na 50 m; oraz losowo w miejscach przełamań i przy każdym wpuście. Tolerancja w stosunku do spadku projektowego +/-0,05% lecz spadek podłużny dna ścieku nie powinien być mniejszy (bez tolerancji) niż określony w WR-D-71-2 tj:

- ścieki zamknięte i z kostki :0,5% (na krótkich odcinkach wododziałowych dopuszcza się 0,2-0,5%)

- ścieki korytkowe i trójkątne: 0,5% wyjątkowo w terenie płaskim 0,3%.

6.3.3.	 Sprawdzenie właściwości  betonu, zapraw i podsypki piaskowo -cementowej

Badanie właściwości składników mieszanki betonowej jak i właściwości samej mieszanki należy do zadań Producenta i winna być zgodna z PN-EN 206 i norm w niej powołanych.

Konieczność badania  mieszanki betonowej uzależniona jest od obszaru robót  i decyzji Inżyniera.                                                  Co do zasady próbki do badań powinny być sprawdzone z każdej partii przywiezionej mieszanki z wytwórni.                                                             Jeżeli Wykonawca zapewnia dostawę z jednej wytwórni, Inżynier może zdecydować o pobieraniu próbek w określonym odstępie czasu. Zasady pobierania próbek i częstotliwość należy ustalić z Inżynierem.

Zakres badań powinien objąć co najmniej: wytrzymałości na ściskanie  i ewentualnie mrozoodporność (stopień mrozoodporności co najmniej F50)– min. 1 seria -6 próbek (badanie po 7 i 28 dniach/ 500mb ławy).                                                                                   W wyjątkowych i uzasadnionych sytuacjach zakres badań decyzją Inżyniera może zostać rozszerzony.

Parametry i cechy mieszanki muszą być zgodne z metryką dostawy danej partii materiału.

Każdy dowód dostawy powinien składać się co najmniej z następujących danych:

## nazwa wytwórni,

## numer dowodu dostawy,

## numer rejestracyjny betonowozu,

## data załadunku,

## godzina załadunku (czas pierwszego kontaktu cementu z wodą), nabywca,

## nazwa miejsca budowy, lokalizacja,

## ilość mieszanki betonowej w metrze sześciennym,

## deklaracja zgodności z  powołaniem na normę lub specyfikację, godzina dostawy na miejsce,

## godzina rozpoczęcia rozładunku,

## godzina zakończenia rozładunku,

## inne istotne dane, np. posiadane certyfikaty jakości.

## klasę wytrzymałości,

## uwagi producenta,

## konsystencję, klasy ekspozycji, uziarnienie.

Wykonawca zobowiązany jest poinformować Inżyniera - jaki czas wbudowania określił producent mieszanki betonowej od momentu załadunku.

Badania podsypki piaskowo- cementowej - patrz punkt 2.5

Badania zapraw - w przypadkach wątpliwych na żądanie Inżyniera.

# 7. OBMIAR ROBÓT

## 7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

## Ogólne zasady podano w WT  00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

# W przypadku wykonania obmiaru przyjmuje się:

# 1metr  krawężnika, opornika, obrzeża lub innego elementu liniowego.

# 1m2 lub 1m muru, palisady

# 8. ODBIÓR ROBÓT

## 8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w WT 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, WT, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. Jeżeli jakość robót nie jest zadawalająca i nie ma możliwości wprowadzenia programu naprawczego, Wykonawca musi się liczyć z konsekwencjami np. ryzykiem potrącenia wynagrodzenia, ewentualnym wydłużeniem gwarancji itp.

# 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

## 9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności i rozliczenia robót podano w WT 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

Cena obejmuje wykonanie wszelkich prac związanych w wykonaniem czynności określonych w niniejszym opracowaniu dokumentacji projektowej oraz określonych wymogach formalno-prawnych.

9.2. Zakres robót

Ustawienie 1m krawężnika, opornika, obrzeża i innych elementów liniowych obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- zabezpieczenie, oznakowanie robót,

- zakup i dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania,

- wykonanie koryta pod ławę jeśli występuje, zagęszczenie,

- wykonanie szalunku ( montaż i demontaż szalunku),

- rozłożenie warstwy odcinającej na gruntach G2-4,

- wykonanie ławy,

- wykonanie dylatacji,

- ustawienie prefabrykatu, z docinaniem

- pielęgnacja ław betonowych i fug związanych,

- obsypanie ław,

- wypełnienie, wyczyszczenie krawężników po uzupełnieniu spoin,

- naprawy ewentualnych ubytków, wykonanie ewentualnych elementów przejściowych,

- przeprowadzenie badań i pomiarów,

- inne czynności wynikające ze specyfiki robót, wymagań niniejszego opracowania, zaleceń producenta.

# 10. PRZEPISY ZWIĄZANE

## 10.1. Normy

| PN-S-02205 | Drogi Samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania |
| --- | --- |
| PN-EN 206 | Beton. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność |
| PN-EN13043 | Kruszywo do mieszanek bitumicznych powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu |
| PN-EN 13242 | Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym. |
| PN-EN 12620 | Kruszywa do betonu. |
| PN-EN 13139 | Kruszywo do zapraw |
| PN-EN 1340 | Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań |
| PN-B-10021 | Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych |
| PN-EN13198 | Prefabrykaty z betonu. Elementy małej architektury ulic i ogrodów. |
| PN EN 13369 | Wspólne wymagania dla prefabrykatów z betonu |
| PN-EN 1008 | Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu |
| PN-EN-197-1 | Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku |
| BN-68/8931-04 | Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. |
| PN-EN 14188-1 | Wypełniacze złączy i zalewy -- Część 1: Specyfikacja zalew na gorąco. |
| PN-EN 14188-2 | Wypełniacze szczelin i zalewy -- Część 2: Specyfikacja zalew na zimno. |
| PN-EN 15651-4 | Kity niestrukturalne stosowane w złączach budynków i przejściach dla pieszych-Część 4: Kity do przejść dla pieszych |
| PN-EN ISO 14688-1 | Rozpoznanie i badania geotechniczne -- Oznaczanie i klasyfikowanie gruntów -- Część 1: Oznaczanie i opis |
| DIN 51130 | Prufung von Bodenbela- gen; Bestimmung der rutschhemmenden Eigenschaft; Arbeitsraume und Arbeitsbere- iche mit erhóhter Rutschgefahr; Begehun- gsverfahren; Schiefe Ebene. |
| DIN 51097 | Prufung von Bodenbela- gen; Bestimmung der rutschhemmenden Eigenschaft; NaBbelastete BarfuBbereiche; Begehungsverfahren; Schiefe Ebene. |
| PN-EN1436 | Materiały do poziomego oznakowania dróg -- Wymagania dotyczące poziomych oznakowań dróg dla użytkowników oraz metody badań |

## 10.2. Opracowania inne

- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych - załącznik do zarządzenia  nr 30 GDDKIA z dnia 16.06.2014

- WT 02.00.00; WT 05.03.023

- WR-D-71-2 Wytyczne projektowania urządzeń do odwodnienia dróg zamiejskich i ulic cz 2 Odwodnienie powierzchniowe  i wgłębne

| Numer wydania Data | Opis zmiany |
| --- | --- |
| V01 03.03.2025 | Utworzenie dokumentu |

Opracowanie : Wrocławskie Inwestycje sp. z o. o