#### WT-05.03.01 Elementy kamienne: nawierzchnia, ściek, inne elementy nieliniowe

## WSTĘP

## 1.1. Przedmiot WT

## Przedmiotem niniejszego WT są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem robót wymienionych w pkt 1.3.

## 1.2. Zakres stosowania WT

## Zakres stosowania opracowania określa WT 00.00.00.

## 1.3. Zakres robót objętych WT

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem:

- nawierzchni  z kostki kamiennej,

- nawierzchnia z płyt kamiennych,

- rolki /ścieku z kostki kamiennej,

- innych powierzchni z elementów kamiennych wyżej nie wymienionych np. umocnienie skarp itp.

Rodzaj materiału kamiennego: granit [ Projektant może zmienić rodzaj materiału np. sjenit, gabro, piaskowiec itd. , przy czym należy uwzględnić właściwości fizyczne i mechaniczne zastosowanego materiału.]

Grubości/wymiary elementów, kolorystyka, faktura  oraz wymiary powinna wynikać z dokumentacji projektowej. Charakterystykę materiału podano w tabeli w  punkcie 2.5.

[Punkt 1.3 w specyfikacji należy zmodyfikować do faktycznego zakresu robót i rodzaju materiałów. W pkt 2.5 należy uzupełnić tabelę zgodnie z dokumentacją projektową. Projektant określa fakturę kostki o czym mowa w dalszej części opracowania ]

Elementy liniowe takie jak krawężniki, obrzeża kamienne opisano w WT 05.03.01.

1.4 Określenia podstawowe

Kostka kamienna –element brukowy z kamienia naturalnego o wymiarach między 50- 300mm , którego żaden wymiar powierzchni na ogół nie przekracza podwójnej grubości. Ze względu na obróbkę powierzchni, faktura kostki może być gruba (różnica między wypukłościami i wklęsłościami większymi niż 2mm - uzyskanie przez groszkowanie, promieniowanie, śrutowanie, obróbkę narzędziami) lub drobnoziarnista (powyższa różnica wynosi max 0,5 mm – uzyskane przez polerowanie, szlifowanie, piłowanie).

Kamienne płytki wskaźnikowe - elementy do wykonywania części nawierzchni chodnikowej przystanków komunikacji zbiorowej, przy przejściach dla pieszych i w innych miejscach gdzie jest to wskazane, posiadające specjalnie ukształtowane powierzchnie rozpoznawalne dotykowo w celu ułatwienia przemieszczania się osób niewidomych i niedowidzących wchodzące w skład systemu nawierzchni bez barier architektonicznych.

Powierzchnia obrabiana: powierzchnia elementu kamiennego uzyskana w wyniku jednokrotnej lub wielokrotnej mechanicznej lub termicznej  obróbce  powierzchni np. cięcie, polerowanie, szlifowanie, piłowanie, groszkowanie, płomieniowanie.

Powierzchnia ciosana: powierzchnia po rozłupaniu, nieobrobiona metodami jak wyżej.

Górna powierzchnia- powierzchnia elementu kamiennego, która jest widoczna od góry podczas użytkowania

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w WT-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.4.

## 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WT 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.5 .

# 2. MATERIAŁY

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w  WT 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 2.

2.1  Kostka kamienna

2.1.1 Kostka staroużyteczna

- W przypadku zastosowania kostki staroużytecznej (rzędowej, regularnej, nieregularnej) należy wykonać następujące czynności:.

- oczyszczona z gruzu i ziemi oraz przesegregowana

- powierzchnia kostki powinna być gładka (niełupana) aby móc uzyskać jednolitą nawierzchnię,

- na tyle regularna  jednorodna i równa, że można wykonać spoiny o odpowiedniej szerokości.

- bez pęknięć i ubytków, które mogą mieć wpływ  na zniszczenie i pęknięcia nawierzchni oraz wykruszanie spoin.

- Jeżeli kostka porozbiórkowa granitowa należy z zasobu ZDIUM lub z rozbiórki ulic Wrocławia, nie ma konieczności kontroli kostki granitowej, jeżeli materiał nie budzi wątpliwości.

- Jeżeli kostka porozbiórkowa pochodzi z zasobów dostarczanych przez Wykonawcę wówczas powinna być przebadania pod kątem:

  - wytrzymałości na ściskanie w stanie suchym co najmniej 160 MPa,

  - nasiąkliwości do 0,5 %,

  - porowatość otwarta do 1%,

  - pomiar nieregularności powierzchni co najmniej 1mm, a w przypadku wartości mniejszej to oznaczenie poślizgu  przy czym wartość SRT ta nie powinna być  niższa od 50 jednostek.

Inżynier może zwolnić Wykonawcę z badań, jeżeli kostka  jest granitowa  i nie budzi zastrzeżeń  pod względem wizualnym i bezpieczeństwa użytkowania ( dopuszcza się ewentualne uszorstnienie, jeżeli powierzchnia jest zbyt gładka; metodą płomieniowania lub groszkowania).

- Przed wbudowaniem należy  wykonać ocenę kostki  porozbiórkowej na podstawie, której należy sporządzić protokół z oględzin w którym powinny znaleźć się co najmniej następujące dane:

  - wymiar  i kształt kostki,

  - opis  stanu kostki,

  - pochodzenie (miejsce wcześniejszego wbudowania a w przypadku braku danych –miejsce

  - zakupu/pozyskania kostki),

  - informacje czy kostka została zakwalifikowana do wbudowania i w jakiej ilości lub procencie w

odniesieniu do weryfikowanej kostki,

  - załącznik z badań kostki,

  - datę, miejsce sporządzenia, dane i podpisy osób uczestniczących w oględzinach, dane osoby i

  - podpis sporządzającej

W przypadku zastosowania kostki porozbiórkowej w zależności od jej wymiarów, regularności i stanu, należy ustalić z Inżynierem szerokość spoin między kostkami.

2.1.2  Kostka kamienna nowa

Kostka granitowa spełniająca wymagania normy PN-EN 1342 przy czym:

| Cecha | Wymaganie | Norma |
| --- | --- | --- |
| Odchyłki od nominalnych wymiarów |  | PN-EN 1342 |
| Odchyłki od nominalnej grubości | Klasa 2 | PN-EN 1342 |
| Odchyłki od nierówności powierzchni | Klasa 2 | PN-EN 1342 |
| Odporność na warunki atmosferyczne (odporność na zamrażanie i rozmrażanie) | Wg normy :Odporne- <=20%zmiany wytrzymałości na ściskanie (po 48 cyklach) Wymagane: Odporne- <=15%zmiany wytrzymałości na ściskanie (po 56 cyklach) Zmiana wytrzymałości na zginanie po 56 cyklach nie większa niż 15 % Wizualnie: brak ubytków , próbka nienaruszona | PN-EN 12371 klasa F1 |
| Wytrzymałość na ściskanie | nie mniej niż 160MPa. | PN-EN 1926 |
| Wytrzymałość na zginanie | co najmniej 14 MPa. | PN-EN 12372 |
| Odporność na ścieranie | Odporność na ścieranie metodą Boehmego (metoda B ) –zmniejszenie objętości po 16 cyklach ścierania: określa producent; ubytek wysokości próbki nie powinien przekraczać 2mm; ubytek objętości nie powinien przekraczać 10082mm3 | PN-EN 14157 |
| Nasiąkliwość wodą przy ciśnieniu atmosferycznym | Nie więcej niż 0,50% | PN-EN 13755 |
| Porowatość otwarta | Nie więcej niż 1,0% |  |
| Odporność na poślizg | min.50 lub chropowatość powyżej 1mm | PN-EN 14231 |

Kostki pod względem wykończenia dzielimy na:

- o powierzchni obrobionej wg pkt 1.4

- o powierzchni ciosanej tj. łupanej.

Za kostkę ciętą z płyt uważa się kostkę, która:

- ma wszystkie powierzchnie cięte – jest to typowa kostka cięta,

- ma  co najmniej jedną  powierzchnie ciętą  (np. góra) a pozostałe  ciosane(np. boki i dół) – jest to kostka powszechnie nazywana  cięto-łupaną.

Powierzchnie cięte mogą być dodatkowo obrabiane( uszorstniane),  otaczane (wyokrąglone krawędzie- bębnowanie, postarzenie powierzchnie).

Poniżej zestawienie przykładowych kostek o podobnych wymiarach

| Kostka cięto-łupana | Kostka cięta | Kostka surowo łupana |
| --- | --- | --- |
| 10x10x10 lub 10x10x8 -- oznacza stały wymiar w wszystkich boków w dopuszczalnej odchyłce. | 10x10x10- oznacza stały wymiar w wszystkich boków w dopuszczalnej odchyłce. | 8/11 - oznacza że wymiary każdego boku i powierzchni mieszczą sie w przedziale 8-11cm a grubość jest zmienna |
| Zamawiana w m2 -kostka pod względem ceny pośrednia | Zamawiane w m2 -kostka najdroższa | Zamawiana w tonach -kostka najtańsza |
| Obróbka powierzchni: zalecane groszkowanie, płomieniowanie, śrutowanie | Obróbka powierzchni: zalecane groszkowanie, płomieniowanie, śrutowanie | Obróbka powierzchni: nie dotyczy |
| Norma PN-EN 1342 nie określa gatunków kostki. |  |  |

- Rodzaj obróbki kostki określa dokumentacja projektowa, z uwzględnieniem wymagań Zarządcy Drogi i opinii lub decyzji WKZ , jeżeli była wydana. [Projektant w przypadku kostki cięto- łupanej określa  ilość boków ciętych i ewentualne cięcie podstawy oraz rodzaj uszorstnienia]

- Przy zamówieniu ilości kostki należy uwzględnić szerokość fug.

- W przypadku zabruku nawierzchni  w wachlarzach Wykonawca powinien uwzględnić w zamówieniu (oprócz rodzaju i wymiarów kostki ) odpowiednią ilość kostek trapezowych i podłużnych.

- Kostki skrajne układane przy nawierzchni z innego materiału niż kamienny muszą mieć równe boki i krawędzie aby można było:

- zastosować uszczelnienie taśmą dylatacyjną lub zalewą drogową -dotyczy nawierzchni z MMA

- uzyskać równe połączenie na krawędziach, bez pęknięć i odprysków kostki lub warstwy ścieralnej.

- Nie  dopuszcza się zastosowania kostki surowo- łupanej do nawierzchni i zabruków powierzchni, po których odbywa się lub może odbywać się ruch pieszy, rowerowy lub samochodowy.

Wyjątkiem są powierzchnie, które:

- stanowią uzupełnienie  koszy zwieńczeń studni teletechnicznych, innych  nawierzchni , przy czym przy wykonaniu tych robót należy w pierwszej kolejności uwzględnić aspekt wizualny i kompozycyjny z nawierzchniami sąsiadującymi oraz,

- wynikają z wymogu Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków lub/ i Zarządcy drogi.

2.2  Płyta granitowa

Kostka granitowa spełniająca wymagania normy PN-EN 1341, przy czym:

| Cecha | Wymaganie | Norma |
| --- | --- | --- |
| Odchyłki od nominalnych wymiarów | klasa P1 | PN-EN 1341 |
| Odchyłki od nominalnej grubości | Klasa T2 | PN-EN 1341 |
| Odchyłki od przekątnej - dotyczy plyt regularnych | Klasa D2 | PN-EN 1341 |
| Odporność na warunki atmosferyczne (odporność na zamrażanie i rozmrażanie) | Wg normy :Odporne- <=20%zmiany wytrzymałości na ściskanie (po 48 cyklach) Wymagane: Odporne- <=15%zmiany wytrzymałości na ściskanie (po 56 cyklach) Zmiana wytrzymałości na zginanie po 56 cyklach nie większa niż 15 % Wizualnie: brak ubytków , próbka nienaruszona klasa F1 | PN-EN 12371 |
| Wytrzymałość na ściskanie | nie mniej niż 160MPa. | PN-EN 1926 |
| Wytrzymałość na zginanie | Zależnie od obciążenia niszczącego: 9,0MPa (klasa 4)- tereny spacerowe , place 14MPa(klasa 5) - obszary ruchu pieszego z dopuszczeniem ruchu samochodowego 25MPa (klasa 6)- drogi i ulice | PN-EN 12372 |
| Odporność na ścieranie | Jak przy kostkach. | PN-EN 14157 |
| Nasiąkliwość wodą przy ciśnieniu atmosferycznym | Nie więcej niż 0,50% | PN-EN 13755 |
| Porowatość otwarta | Nie więcej niż 1,0% | PN-EN 1936 |
| Odporność na poślizg | min.50 lub chropowatość powyżej 1mm | PN-EN 14231 |

2.3 Płyta lub kostka granitowa  wskaźnikowa

Kopułki lub żeberka płyt wskaźnikowych -analogicznie jak przy elementach betonowych wg WT -05.03.23.

2.4  Materiały kamienne inne

[ jeżeli występują – punkt do uzupełnienia]

2.5 Materiały na podsypkę i do spoinowania

Materiały na podsypki  związane i niezwiązane  oraz wymagania dla podsypek , w tym orientacyjne wytrzymałości na ściskanie opisano w WT- 08.01.01 i WT 05.03.23.

[Uwaga- Projektant ustala rodzaj wykonania podsypki jej grubość, wytrzymałość i sposób wypełnienia spoin, w zależności od rodzaju nawierzchni, obciążenia i indywidulanego doświadczenia. Dane należy wpisać w tabeli jak niżej. Wartości podane poniżej są  przykładowe nie  wzorcowe i nie należy ich kopiować do swoich opracowań]

| Nawierzchnia | Rodzaj materiału | Podsypka | Kolorystyka | Szerokość spoiny* | Wypełnienie spoiny | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chodniki | Kostka cięta płomieniowana 8x8x8 cm + Płyty granitowe cięte płomieniowane 60x60x8 | grys (3) 2/4 | Kostka Szary jasny Płyty czerwony | 10mm 5mm | piasek 0/2 kwarcowy - na 2/3 grubości ; dopełnienie żwirek 1/4 |  |
| Ścieki | Kostka15/17 Surowo-łupana | Nie występuje- kostka położona bezpośrednio na ławie | Szary | 10mm | Zaprawa nieprzepuszczalna >30MPa |  |
| Rolka | Kostka staroużyteczna 16x32 | Jw. | Szary | 12mm | Zaprawa nieprzepuszczalna >30MPa |  |
| Zabruk nieprzejezdny | Kostka łupana 8/11 | ppc (3) 1:3 | Szary i czarny | 10mm | Zaprawa nieprzepuszczalna >15MPa | Zalecana zaprawa trasowa |
| Skarpy | Jw. | ppc (3-5) 1:8 | Szary | Jw. | Jw. |  |
| Przepuszczalna -chodniki | Kostka cięto-łupana 10x10x10 | grys (3) 2/4 (3) | Czerwony | Jw. | Zaprawa przepuszczalna >25MPa |  |

* w przypadku zastosowania zapraw gotowych, szerokość fugi określa producent zaprawy (najczęściej jest to 5mm); wartość podaną w kolumnie należy traktować orientacyjnie.

2.6. Materiały do wypełnienia spoin dylatacyjnych

# Jak w WT 08.01.01.

2.7. Beton

# W przypadku ścieków – mieszanka betonowa  jak w WT 08.01.01.

# 3. SPRZĘT

## 3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WT 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 3 oraz  WT-05.03.23.

# 4. TRANSPORT

## 4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WT D -00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 4. oraz  WT-05.03.23.

# 5. WYKONANIE ROBÓT

## 5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w WT D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 5. oraz  WT-05.03.23.

5.2. Przygotowanie podłoża i podbudowy

Jak w WT-05.03.23

5.3. Roboty nawierzchniowe

5.3.1 Układanie nawierzchni z kostki kamiennej z wypełnieniem spoin zaprawą lub kruszywem.

- Zasady układania układania kostki z wypełnieniem spoin zaprawą  lub kruszywem są takie same jak w przypadku nawierzchni z kostki betonowej.  W przypadku  zabruku  jezdni o  spadku dwustronnym , środkowy pas  szerokości 2-3 powinien być wyokrąglony lub paraboliczny.

- Skrajne kostki, które będą układane wzdłuż szyny i wymagają podcięcia ze względu na przytwierdzenie szyn, powinny być położone na  wytrzymałej zaprawie elastycznej, która pracuje wraz z konstrukcją przytwierdzenia (pasy  szer. do 50 cm ułożone  wzdłuż zewnętrznych krawędzi szyn są najsłabszą częścią nawierzchni).

- Kostki w nawierzchni zleca się układać w przesunięciu 1/2-1/4 kostki. Deseń nawierzchni w strefie konserwatorskiej uzależniony jest od opinii konserwatorskiej, wymagań Zarządcy Drogi, dokumentacji projektowej oraz obciążenia nawierzchni, jakości i rodzaju kostki.

- Jeżeli nie określono wzoru nawierzchni, Wykonawca przed rozpoczęciem robót przedstawi do akceptacji Inżynierowi propozycję wzorów ułożenia kostki.  Od sposobu (kierunku, powiązania) kostki i wypełnienia spoin zależy trwałość nawierzchni.

- Szerokość fug uzależniona jest od tego czy boki kostki są obrobione czy ciosane oraz dopuszczalnych odchyłek.

Na szerokość fug ma wpływ również rodzaj wypełnienia. Poniżej przedstawiono optymalną szerokość fug.

| Rodzaj kostki | Szerokość fugi na odcinkach prostych nie powinna przekraczać |
| --- | --- |
| surowo-łupane 15x17, kamień murowy | 15mm |
| surowo-łupane 7-15cm | 12mm |
| cięto-łupana niezależnie od wielkości | 10-12cm |
| cięta niezależnie od wielkości | 10mm |

- Występowanie szerszej fugi np. przy kostce staroużytecznej  lub na łukach do uzgodnienia z Inżynierem.

- Szczeliny dylatacyjne: nie więcej niż 8-15mm w zależności od rodzaju  i rozmiaru kostki. Materiał do uszczelnień podano w WT -08.01.01, natomiast rozstaw szczelin w WT 05.03.23.

- W przypadku usytuowania kostki wzdłuż szyny tramwajowej, jeżeli szyna nie jest otulona wkładką przyszynową na pełną wysokość lub sprężystą otuliną elastomerową, szerokość szczeliny dylatacyjne powinna być tak dobrana  aby  uwzględniały współczynniki rozszerzalności cieplnej  stali i granitu oraz dynamiczną pracę szyny.                             Szerokość dylatacji  przy szynach powinna wynosić   co najmniej 3 -4 cm z każdej strony szyny.

- Wypełnienie spoin powinno być  masą zalewową o trwałej sprężystości i właściwościach jak niżej:

- samopoziomująca,

- jedno lub dwukomponentowa,

- odporna na cykliczne obciążenia dynamiczne od pojazdów autobusowych, tramwajowych ,

- zapewniająca  ochronę przed prądami błądzącymi

- zapewniająca  trwałą przyczepność do asfaltu, betonu, stali, kamienia

- odporny na działanie środków odladzających, wody , olejów i benzyny, promieni UV

- zakres prac  w przedziale temperatur od -35do +90 °C, w wysokich temperaturach masa powinna być stabilna i nie wypływać.

Minimalne  wymagania właściwości użytkowych powinny wynikać z dokumentacji projektowej. Ogólnie przyjmuje się że:

- wydłużenie przy zerwaniu  nie mniej niż 120%,

- twardość Shore'a  A   po 28 dniach : 50 -70,

- wytrzymałość na rozciąganie: nie mniej niż 1,5MPa,

- wytrzymałość  na odrywanie od podłoża stalowego, betonowego  kamiennego : co najmniej 1MPa.

- Przed uzupełnieniem , szczeliny należy oczyścić i zagruntować.

[Inne parametry masy podaje Projektant]

- Kostka po zagęszczeniu powinna być na równi z szyną  z tolerancją 0;-3mm poniżej główki szyny.

5.3.2. Układanie ścieków,  rolek z wypełnieniem spoin zaprawą

Jak dla kostki betonowej - wg WT 05.03.23.

5.3.3. Układanie nawierzchni z płyt betonowych z wypełnieniem spoin zaprawą  lub kruszywem

Jak dla kostki betonowej - wg WT 05.03.23.

5.3.4. Umocnienie skarp i dna rowów lub nasypów prefabrykatami

Jak dla kostki betonowej - wg WT 05.03.23.

# 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

## 6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w WT -00.00.00 “Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2 	Badania przed przystąpieniem do robót

Jak w WT 05.03.23.

  - Badania w czasie robót

Jak w WT 05.03.23.

# 7. OBMIAR ROBÓT

## 7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

## Ogólne zasady obmiaru robót podano w WT -00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 7.

## W przypadku wykonania obmiaru przyjmuje się:

# 1m2-nawierzchnie

# 1mb lub 1m2 – ściek/ rolka

# 8. ODBIÓR ROBÓT

## 8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w WT D- 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 8  ora WT 05.03.23

# 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

## 9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności i zakresu robót

Ogólne zasady płatności za roboty podano w WT D- 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 9.

Cena obejmuje wykonanie wszelkich prac związanych z wykonaniem czynności i robót ujętych w niniejszym opracowaniu, dokumentacji projektowej, uzgodnieniach oraz określonych wymogach formalnoprawnych.

Ułożenie 1m2 nawierzchni  z kostki kamiennej  lub płyty kamiennej  obejmuje:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- dostarczenie materiałów ( badania kostki kamiennej porozbiórkowej, jeżeli kostkę dostarcza wykonawca),

- ułożenie podsypki,

- ułożenie kostki/płyty, zagęszczenie (ubicie),  wypełnienie spoin,

- oczyszczenie kostki lub płyty,

- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej,

- wykonanie dylatacji i uszczelnienie

- cięcie i dopasowanie materiału kamiennego

- obróbka włazów i skrzynek,

- regulacja zwieńczeń studni i skrzynek, jeśli są w obrębie nawierzchni a nie stanowią odrębnej pozycji rozliczeniowej

- uporządkowanie miejsca prowadzonych robót.

Ułożenie 1mb lub 1m2  ścieku (rolki) z kostki kamiennej  obejmuje:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- dostarczenie materiałów,

- ułożenie podsypki lub/ i betonu,

- ułożenie kostki, zagęszczenie (ubicie),  wypełnienie spoin

- oczyszczenie kostki,

- cięcie i dopasowanie materiału kamiennego

- obróbka włazów i skrzynek, regulacja - jeśli są w obrębie powierzchni  a nie stanowią odrębnej pozycji rozliczeniowej

- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej,

- wykonanie dylatacji i uszczelnienie ścieku lub rolki,

- uporządkowanie miejsca prowadzonych robót.

# 10. PRZEPISY ZWIĄZANE

## 10.1. Normy

| PN-EN 1341 | Płyty z kamienia naturalnego do zewnętrznych nawierzchni drogowych Wymagania i metody badań |
| --- | --- |
| PN-EN 1342 | Kostka brukowa z kamienia naturalnego do zewnętrznych nawierzchni drogowych |
| PN-EN 771-6 | Wymagania dotyczące elementów murowych. Część 6 Elementy murowe z kamienia naturalnego. |
| PN-EN 12371 | Metody badań kamienia naturalnego -- Oznaczanie mrozoodporności |
| PN-EN 1926 | Metody badań kamienia naturalnego -- Oznaczanie jednoosiowej wytrzymałości na ściskanie |
| PN-EN 1936 | Metody badań kamienia naturalnego -- Oznaczanie gęstości i gęstości objętościowej oraz całkowitej i otwartej porowatości |
| PN-EN 12372 | Metody badań kamienia naturalnego -- Oznaczanie wytrzymałości na zginanie pod działaniem siły skupionej |
| PN-EN 14157 | Metody badań kamienia naturalnego -- Oznaczanie odporności na ścieranie |
| PN-EN 13755 | Metody badań kamienia naturalnego -- Oznaczanie nasiąkliwości przy ciśnieniu atmosferycznym |
| PN-EN 14231 | Metody badań kamienia naturalnego -- Oznaczanie odporności na poślizg z użyciem przyrządu wahadłowego |

10.2 Opracowania inne

- WT 02.00.00; WT 08.01.01, WT-05.03.23

| Numer wydania Data | Opis zmiany |
| --- | --- |
| V01 03.03.2025 | Utworzenie dokumentu |

Opracowanie : Wrocławskie Inwestycje sp. z o. o