WT-02.00.00 Roboty ziemne- wykopy

# WSTĘP

## 1.1. Przedmiot WT

Przedmiotem niniejszego WT są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem robót wymienionych w pkt 1.3.

## 1.2. Zakres stosowania WT

Zakres stosowania opracowania określa WT 00.00.00.

## 1.3. Zakres robót objętych WT

Ustalenia zawarte w niniejszym opracowaniu  dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem:

- robót ziemnych polegających na wykonaniu wykopów lub   koryta z profilowaniem i zagęszczeniem  podłoża pod warstwy konstrukcyjne  nawierzchni, wyrównaniem i uzupełnieniem podłoża,

- rowów,

- wykonanie wykopów wąskoprzestrzennych pod przewody oraz jamiste pod studnie, ręczne i mechaniczne, z wywozem - przy czym wymagania maja charakter uzupełniający do opracowań branżowych.

- wymiana gruntów ( grunty na wymianę opisano w WT 02.03.01)

Niniejsze opracowanie powiązane jest   z WT 02.03.01

## 1.4. Określenia podstawowe

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi dokumentami i definicjami podanymi w WT 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1 oraz WT dotyczącą nasypów.

Budowla ziemna – budowla wykonana w gruncie lub materiale antropogenicznym albo z gruntu lub z materiału antropogenicznego, powstała w następstwie przeprowadzenia robót ziemnych, spełniająca warunki stateczności i odwodnienia, zapewniająca przejęcie obciążenia od środków transportowych i urządzeń inżynierskich obciążających korpus drogowy.

Ciągły pomiar zagęszczenia – (ang. Continuous Compaction Control – CCC) wykorzystanie do kontroli stanu zagęszczenia warstwy walców wibracyjnych wyposażonych w system umożliwiający pomiar i dokumentowanie, dynamicznego parametru, charakteryzującego zagęszczenie warstwy ze wskazaniem lokalizacji miejsca.

Gęstość objętościowa szkieletu – stosunek masy suchego szkieletu gruntu lub materiału antropogenicznego do objętości próbki.

Głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczonych w osi wykopu.

Korpus drogowy – cały nasyp oraz ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i wewnętrznymi skarpami rowów.

Moduł odkształcenia gruntu – wielkość charakteryzująca nośność na powierzchni warstwy gruntu lub materiału antropogenicznego, badana zgodnie z Załącznikiem 2 (procedura według PN-S-02205, załącznik B), określana według wzoru:

gdzie:

Ei moduł odkształcenia gruntu [MPa],

Δp przyrost obciążenia jednostkowego [MPa],

Δs przyrost osiadania odpowiadający przyrostowi obciążenia jednostkowego [mm],

D średnica płyty [mm].

Niweleta robót ziemnych (spód konstrukcji nawierzchni) - poziom górnej powierzchni materiału nasypowego w nasypie lub poziom górnej powierzchni gruntu rodzimego w wykopie lub poziom górnej powierzchni warstwy ulepszonego podłoża nawierzchni, o ile taka warstwa występuje. Lokalizację powierzchni robót zimnych pokazano na rysunku poniżej

Obliczeniowa głębokość przemarzania - umowna głębokość przemarzania w danym rejonie, będąca głębokością przemarzania zredukowaną w zależności od obciążenia ruchem samochodowym i warunków gruntowo-wodnych.

Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy nasypów oraz innych prac związanych z trasą drogową.

Podłoże gruntowe budowli ziemnej (nasypu lub wykopu) – strefa gruntu rodzimego poniżej spodu budowli ziemnej, której właściwości mają wpływ na projektowanie, wykonanie i eksploatację budowli ziemnej.

Podłoże gruntowe nawierzchni - strefa gruntu rodzimego lub nasypowego poniżej spodu konstrukcji nawierzchni, której właściwości mają wpływ na projektowanie, wykonanie i eksploatację nawierzchni.

Wilgotność – stosunek masy wody zawartej w próbce do masy szkieletu gruntu lub materiału antropogenicznego.

Wilgotność optymalna – wilgotność gruntu lub materiału antropogenicznego, w której użycie konkretnej energii zagęszczania powoduje uzyskanie maksymalnej gęstości objętościowej szkieletu

Wskaźnik różnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych, określona wg wzoru:

gdzie:

d60	-	średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu wysuszonego, (mm),

d10	-	średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu wysuszonego, (mm).

Wskaźnik odkształcenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg wzoru:

gdzie:

E1 - moduł odkształcenia gruntu oznaczony w pierwszym obciążeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-02205, E2 -moduł odkształcenia gruntu oznaczony w powtórnym obciążeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-02205

Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg wzoru:

gdzie:

rd	-	gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu w nasypie lub podłożu, (g/cm3) określona wg BN-77/8931-12 ( metoda do wyboru pierścienia lub cylindra, objętościomierz piaskowy lub wodny)

rds	-	maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, zgodnie z PN-B-04481 (badanie w aparacie Proctora)służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych w warunkach laboratoryjnych, (g/cm3).

Objętościomierz piaskowy i wodny stosuje się do wszystkich gruntów o uziarnieniu d90 ≤ 20 mm , a cylinder (pierścień) wciskany – do gruntów drobnoziarnistych ( d90 ≤ 2 mm ), gdzie d90 oznacza średnicę zastępczą ziarna, poniżej której w gruncie zawarte jest wagowo 90 % ziarn.  Objętościomierza wodnego nie zaleca się stosować do gruntów ściśliwych.

Wykop - budowla ziemna wykonana w obrębie pasa drogowego, w postaci odpowiednio ukształtowanej przestrzeni powstałej w wyniku usunięcia z niej gruntu. Wykop niski  to wykop, którego głębokość jest niższa niż 1 m (wykopy od 1 do 3m są wykopami średnimi; powyżej 3m  wykopami głębokimi)

## 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WT D -00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

# Niniejsze opracowanie nie zawiera wymagań dotyczących bezpieczeństwa prowadzenia robót ziemnych oraz ich organizacji, gdyż są one treścią programu zapewnienia jakości robót  oraz  planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

# MATERIAŁY

  - Humus

Nie dotyczy - usunięcie humusu z powierzchni jest  treścią odrębnego opracowania.

2.2 Wykopy (korytowanie)

- Należy dążyć do wykorzystania materiału z wykopu do wbudowania  w nasyp, uzupełnień, zasypek itp. pod warunkiem  wykonania oceny przydatności o której mowa w opracowaniu dotyczącym budowy nasypu.

- Grunty nieprzydatne należy wywieźć  na:

- składowisko odpadów i zutylizować,

- odkład, jeżeli wynika to z decyzji środowiskowej dokumentacji projektowej, decyzji zarządcy drogi, Inwestora lub jednostek uzgadniających dokumentację projektową.

## 2.3. Grunty i kruszywa do wykonania nasypów lub uzupełnień nasypów

Grunty i kruszywa  wykorzystywane do wykonania nasypów, uzupełnień, wymiany  gruntu opisano w odrębnym opracowaniu.

## 2.4. Grunty i kruszywa do zasypek  infrastruktury podziemnej

Do wykonania robót związanych z zasypaniem infrastruktury podziemnej  stosować materiały zgodnie z  opracowaniami lub/i dokumentacją projektową danej branży oraz odpowiadające wymogom WT 02.03.01 oraz PN-S 02205.

# 3. SPRZĘT

## 3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WT 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

## 3.2. Sprzęt do wykonania robót

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych, profilowania podłoża, humusowania powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

- do odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, zrywarki, koparki, koparki do gruntów nawodnionych, ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

- do jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki, urządzenia do hydromechanizacji itp.),

- do transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, wozidła, taśmociągi itp.),

- zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.),

- do ręcznego odspajania gruntów,

- do układania geosyntetyków, o ile jest wymagany.

- sprężarki, młoty, zrywarki, wiertnice – w przypadku gruntów skalistych.

W przypadku prowadzenia robót w rejonie  Strefy Ochrony Drzew lub w pobliżu obiektów kubaturowych  lub fundamentów ogrodzeń  wskazane jest prowadzenie  robót ręcznie  lub przy zastosowaniu urządzeń Air Spade  (lanca + kompresor)do rozluźnienia  i napowietrzenia  struktury gleby przy wykorzystaniu strumienia sprężonego powietrza.

Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża. Rodzaj sprzętu uzależniony jest od powierzchni  terenu robót.

3.2.1 Dobór sprzętu zagęszczającego

W tablicy poniżej  podano, dla różnych rodzajów gruntów, orientacyjne dane przy doborze sprzętu zagęszczającego. Faktyczną ilość przejść Wykonawca ustala na odcinkach próbnych.

Tabela 1 Orientacyjna ilość przejść sprzętu dla potrzeb osiągnięcia odpowiedniego zagęszczenia

| Rodzaje urządzeń zagęszczających | Rodzaje gruntu |  |  |  |  |  | Uwagi o przydatności maszyn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | niespoiste: piaski, żwiry, pospółki |  | spoiste: pyły gliny, iły |  | gruboziarniste i kamieniste |  |  |
|  | grubość warstwy [ m ] | liczba przejść n *** | grubość warstwy [ m ] | liczba przejść n *** | grubość warstwy [ m ] | liczba przejść n *** |  |
| Walce statyczne gładkie * | 0,1 do 0,2 | 4 do 8 | 0,1 do 0,2 | 4 do 8 | 0,2 do 0,3 | 4 do 8 | 1) |
| Walce statyczne okołkowane * | - | - | 0,2 do 0,3 | 8 do 12 | 0,2 do 0,3 | 8 do 12 | 2) |
| Walce statyczne ogumione * | 0,2 do 0,5 | 6 do 8 | 0,2 do 0,4 | 6 do 10 | - | - | 3) |
| Walce wibracyjne gładkie ** | 0,4 do 0,7 | 4 do 8 | 0,2 do 0,4 | 3 do 4 | 0,3 do 0,6 | 3 do 5 | 4) |
| Walce wibracyjne okołkowane ** | 0,3 do 0,6 | 3 do 6 | 0,2 do 0,4 | 6 do 10 | 0,2 do 0,4 | 6 do 10 | 5) |
| Zagęszczarki wibracyjne ** | 0,3 do 0,5 | 4 do 8 | - | - | 0,2 do 0,5 | 4 do 8 | 6) |
| Ubijaki szybkouderzające | 0,2 do 0,4 | 2 do 4 | 0,1 do 0,3 | 3 do 5 | 0,2 do 0,4 | 3 do 4 | 6) |
| Ubijaki o masie od 1 do 10 Mg zrzucane z wysokości od 5 do 10 m | 2,0 do 8,0 | 4 do 10 uderzeń w punkt | 1,0 do 4,0 | 3 do 6 uderzeń w punkt | 1,0 do 5,0 | 3 do 6 uderzeń w punkt |  |

*) Walce statyczne są mało przydatne w gruntach kamienistych.

**) Wibracyjnie należy zagęszczać warstwy grubości ³ 15 cm, cieńsze warstwy należy zagęszczać statycznie.

***) Wartości orientacyjne, właściwe należy ustalić na odcinku doświadczalnym.

Uwagi: 1) Do zagęszczania górnych warstw podłoża. Zalecane do codziennego wygładzania (przywałowania) gruntów spoistych w miejscu pobrania i w nasypie.

2) Nie nadają się do gruntów nawodnionych.

3) Mało przydatne w gruntach spoistych.

4) Do gruntów spoistych przydatne są walce średnie i ciężkie, do gruntów kamienistych -  walce bardzo ciężkie.

5) Zalecane do piasków pylastych i gliniastych, pospółek gliniastych i glin piaszczystych.

6) Zalecane do zasypek wąskich przekopów

# 4. TRANSPORT

## 4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WT -00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

## 4.2. Transport materiałów z korytowania

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do rodzaju gruntu (materiału), jego objętości, sposobu odspajania i załadunku oraz do odległości transportu. Wydajność środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiału).

# 5. WYKONANIE ROBÓT

## 5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w WT D -00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

## 5.2. Zasady prowadzenie robót w wykopie

- Na wykonanym podłożu tzn. wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie powinien odbywać się ruch budowlany, niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy konstrukcyjnej. Za zgodą Inżyniera może odbywać się sporadyczny ruch innych pojazdów, o ile nie spowodują uszkodzeń powierzchni. Nie należy dopuszczać ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubość warstwy gruntu (nadkładu) powyżej niwelety robót ziemnych jest mniejsza niż 0,3 m. Naprawa uszkodzeń powierzchni robót ziemnych, wynikających z niedotrzymania podanych powyżej warunków obciąża Wykonawcę robót ziemnych.

- Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podłoża w planie i profilu powinny być wcześniej przygotowane. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót.

- Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc należy dostosować do rodzaju gruntu, w którym prowadzone są roboty i do trudności jego odspojenia.

- Powierzchnię pod warstwy konstrukcyjne można wykonywać ręcznie, gdy jej szerokość nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przykład na poszerzeniach lub w przypadku robót o małym zakresie lub gdy roboty prowadzone są w Strefie Ochrony Drzew.

- Profilowanie i zagęszczenie podłoża należy wykonać zgodnie z zasadami określonymi w dalszej części opracowania.

- Wykonywanie wykopów można wstrzymać na dowolnym etapie, pod warunkiem zachowania minimum 0,3 m grubości warstwy gruntu powyżej rzędnych spodu konstrukcji nawierzchni. Dotyczy to głównie spodziewanych opadów deszczu.

- Wykonawca powinien wykonywać wykopy w taki sposób, aby grunty, skały i materiały o różnym stopniu przydatności do budowy nasypów były odspajane oddzielnie, w sposób uniemożliwiający ich wymieszanie. Odstępstwo od powyższego wymagania jest możliwe jedynie za zgodą Inżyniera. Łączne odspajanie gruntów, skał lub materiałów o zróżnicowanych właściwościach jest dopuszczalne jeżeli ich wymieszanie nie spowoduje pogorszenia przydatności lub gdy wskutek celowego wymieszania nastąpi poprawa ich właściwości.

- Robót w wykopie nie należy rozpoczynać zanim powierzchnia terenu, na której będzie wznoszony nasyp, miejsce odkładu lub miejsce czasowego składowania odspojonego gruntu, skały lub materiału nie zostanie przygotowane i zaakceptowane. Odspojone grunty, skały lub materiały przydatne do wykonania nasypów powinny być bez zbędnej zwłoki wbudowane w nasyp lub przewiezione na odkład. Odspojonego gruntu, skały lub materiału nie można przewozić jeżeli w miejscu wbudowania nie zapewniono odpowiedniego sprzętu do układania i zagęszczania warstw nasypu lub odkładu. O ile Inżynier  dopuści czasowe składowanie odspojonych gruntów, skał lub materiałów należy je odpowiednio zabezpieczyć przed nadmiernym zawilgoceniem.

- Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie prowadzenia robót oraz użytkowania, a naprawa uszkodzeń, wynikających z nieprawidłowego ukształtowania skarp wykopu, ich podcięcia lub innych odstępstw od dokumentacji projektowej obciąża Wykonawcę. Wysokość i pochylenie skarpy wykopu w czasie robót muszą uwzględniać stan gruntu, skały lub materiału i ich rzeczywiste właściwości w czasie prowadzenia robót. Zabezpieczenie skarp wykopu należy wykonać jak najszybciej.

- Strome skarpy powstałe w czasie odspajania koparką gruntu lub innego materiału nie powinny być pozostawione na dłuższy okres czasu. Jeżeli proces wykonywania wykopu nie jest ciągły, strome skarpy muszą być doprowadzone do bezpiecznego pochylenia do czasu wznowienia robót. Wysokość stromych skarp ukształtowanych w wyniku pracy koparek nie powinna być większa niż 5 metrów. Skarpy takie muszą być zabezpieczone od góry tymczasowym ogrodzeniem lub pryzmą gruntu.

- Wykonawca nie powinien dopuścić do odspojenia gruntu poza pasem wynikającym z dokumentacji projektowej ani na głębokość większą niż określono w dokumentacji projektowej. Jeżeli zaistnieje taka sytuacja należy odtworzyć zbędnie usunięte strefy z materiału o nie gorszych właściwościach niż materiał rodzimy, który został odspojony. W razie potrzeby należy ocenić wpływ nadmiernego odspojenia gruntu na stateczność budowli ziemnej. Szczególną uwagę należy zwrócić przy odspajaniu  gruntów w sąsiedztwie obiektów budowlanych: budynków, konstrukcji i ogrodzeń.

- Wszelkie roboty ziemne prowadzone w terenie objętym procesami geodynamicznymi, należy zaplanować i prowadzić ze szczególną ostrożnością oraz starannością. [W przypadku prowadzenia robót w terenie osuwiskowym, trudnym hydrologicznie  lub gdzie przewiduje sie intensywny napływ wody lub jeśli  odspojenie gruntów wymaga użycia materiałów wybuchowych -  niniejsze opracowanie wymaga uzupełnienia lub sporządzenia innej dokumentacji o ktorej mowa w WT 02.03.01.]

- [Jeżeli w podłożu występują skały przed wykonaniem górnych warstw konstrukcji należy wykonać warstwę reprofilacyjno-odprężającą- sposób wykonania wykopów w gruntach skalistych wymaga uzupełnienia lub odrębnego opracowania].

- Ostatecznie ukształtowana powierzchnia podłoża gruntowego nawierzchni nie może być narażona na działanie wody i mrozu. Jeżeli warunek ten nie zostanie spełniony, powierzchnia wymaga sprawdzenia i oceny i ewentualnych napraw (powtórne profilowanie i zagęszczenie, stabilizacja, wymiana).

- Ostateczne ukształtowanie niwelety robót ziemnych w wykopie powinno być wykonane w takim okresie, aby po zakończeniu prac można było przystąpić bezzwłocznie do wykonania pierwszej warstwy nawierzchni.

## 5.3. Odkład

- Grunty lub inne materiały powinny być przewiezione na odkład, jeżeli:

- stanowią nadmiar objętości w stosunku do objętości gruntów przewidzianych do wbudowania,

- są nieprzydatne do budowy nasypów oraz wykorzystania w innych pracach, związanych z budową trasy drogowej,

- ze względu na harmonogram robót nie jest ekonomicznie uzasadnione oczekiwanie na wbudowanie materiałów pozyskiwanych z wykopu.

- wynika to z decyzji i postanowień o których mowa w pkt 2.2.

- Jeżeli pozwalają na to właściwości materiałów przeznaczonych do przewiezienia na odkład, materiały te powinny być przede wszystkim wykorzystane do wyrównania terenu, zasypania dołów i sztucznych wyrobisk oraz do ewentualnego poszerzenia nasypów.

- Miejsce odkładu wskazuje Wykonawca, przy czym wymaga to akceptacji Inżyniera.

Jeżeli odkład czasowy zlokalizowany jest na terenie prywatnym lub poza pasem drogowym na działkach gminy, Wykonawca musi uzyskać zgodę (podpisać umowę) właściciela lub zarządcy terenu.

- Jeżeli odkłady są zlokalizowane wzdłuż odcinka trasy przebiegającego w wykopie, to:

- odkłady można wykonać z obu stron wykopu, jeżeli pochylenie poprzeczne terenu jest niewielkie, przy czym odległość podnóża skarpy odkładu od górnej krawędzi wykopu powinna wynosić:  nie mniej niż 3 m w gruntach przepuszczalnych oraz   nie mniej niż 5 m w gruntach nieprzepuszczalnych,

- przy znacznym pochyleniu poprzecznym terenu, jednak mniejszym od 20%, odkład należy wykonać tylko od górnej strony wykopu, dla ochrony od wody spływającej ze zbocza,

- przy pochyleniu poprzecznym terenu wynoszącym ponad 20%, odkład należy zlokalizować poniżej wykopu,

- na odcinkach zagrożonych przez zasypywanie drogi śniegiem, odkład należy wykonać od strony najczęściej wiejących wiatrów, w odległości ponad 20 m od krawędzi wykopu. Wykonany odkład musi być stateczny, w szczególności nie może obniżać stateczności skarp wykopu.

- Jeżeli nie określono inaczej, to odkład powinien być uformowany w pryzmę o wysokości do 1,5 m, o pochyleniu skarp 1:1,5 lub bardziej łagodnym i spadku korony od 2% do 5%.

- Odspajanie materiału przewidzianego do przewiezienia na odkład powinno być przerwane, o ile warunki atmosferyczne lub inne przyczyny uniemożliwiają jego wbudowanie zgodnie z wymaganiami sformułowanymi w tym zakresie w dokumentacji projektowej, SST lub przez Inżyniera

- Odkład powinien być tak ukształtowany, aby harmonizował z otaczającym terenem. Powierzchnie odkładu powinny być zrekultywowane (obsiane trawą, obsadzone krzewami lub drzewami) albo zagospodarowane w inny sposób, (na przykład przeznaczone na użytki rolne lub leśne), zgodnie z dokumentacją projektową.

- Jeśli odkład zostanie wykonany w nieuzgodnionym miejscu lub niezgodnie z wymaganiami, to zostanie on usunięty przez Wykonawcę na jego koszt, według wskazań Inżyniera/Inspektora nadzoru. Konsekwencje finansowe i prawne, wynikające z ewentualnych uszkodzeń środowiska naturalnego wskutek prowadzenia prac w nieuzgodnionym miejscu, obciążają Wykonawcę.

## 5.4. Odwodnienie pasa robót  ziemnych

## Jak w WT 02.03.01 .Ponadto:

- Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania wykopów, aby powierzchniom gruntu nadawać w całym okresie trwania robót spadki ( >4% gruntu spoiste,  >2% grunty niespoiste) zapewniające prawidłowe odwodnienie.

- Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia robót w zakresie odwodnienia terenu poprzez wykonywanie ich „na bieżąco” tj. dostosowywanie sposobu wykonywania odwodnienia odpowiednio do intensywności napływającej wody, z uwzględnieniem warunków pogodowych oraz innych przeszkód i trudności wynikających z ukształtowania podłoża. Wykonawca powinien dołożyć wszelkich starań, aby prowadzone odwodnienie minimalizowało negatywne skutki oddziaływania wody na podłoże gruntowe. Należy uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i sposobu odspajania gruntów oraz terminów wykonywania innych robót na spełnienie wymagań dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu robót ziemnych.

- Szczególnej uwagi pod względem odwodnienia robót wymagają odcinki przejściowe między wykopami i nasypami.

- Źródła wody odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w dreny, lub w inny sposób zaproponowany przez Wykonawcę.  Wody opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych.                        Jeżeli Wykonawca zdecyduje o wykonaniu tymczasowych rowów odwadniających, to należy wykonać je w taki sposób aby nie stanowiły zagrożenia stateczności budowli ziemnych oraz nie zalewały terenów osób trzecich. Wypełnienie takich rowów powinno nastąpić niezwłocznie, kiedy przestaną być potrzebne.

- Jeżeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwałą nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami przydatnymi lub osuszyć grunt środkami chemicznymi.

- Odprowadzenie wód do istniejących urządzeń odwadniających musi być poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. Jeżeli w podłożu stwierdzono wahania poziomu wody gruntowej należy bezwzględnie monitorować jej stan za pomocą piezometrów i odpowiednio reagować na nagłe zmiany poziomu.

## 5.5. Profilowanie i zagęszczanie podłoża lub warstwy

- Uzyskanie przez grunty w budowli ziemnej wymaganych cech nośności sprawdza się przez badania wskaźnika zagęszczenie i wtórnego modułu odkształcenia.

- Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeń.

Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umożliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby rzędne terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża.

- Wilgotność gruntu w czasie zagęszczania powinna być jak najniższa, jednak umożliwiająca właściwe zagęszczenie. Zaleca się aby wilgotność gruntu była równa optymalnej z tolerancją 0%/-2%. Poniżej podano orientacyjne wartości wilgotności optymalnej przy maksymalnej gęstości różnych gruntów.

- Wskaźnik zagęszczenia Is należy określić w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych do głębokości 0,5 metra (gdy brak warstwy ulepszonego podłoża) lub do głębokości równej warstwie ulepszonego podłoża od spodu konstrukcji nawierzchni. Poniżej podano minimalne wartość zagęszczenia podłoża w wykopie i miejscu zerowym. Wartość wskaźnika zagęszczenia dla nasypu podano w odrębnym opracowaniu.

- Oceny zagęszczenia dokonuje się na podstawie wskaźnika zagęszczenia Is (normy na podstawie, których należy wykonać badania podano w definicjach)

- Dopuszcza się kontrolę i ocenę stanu zagęszczenia warstw gruntów lub materiałów na podstawie wskaźnika odkształcenia Io. Dopuszczenie tej metody wymaga potwierdzenia na odcinku próbnym i akceptacji przez Inżyniera wartości wskaźnika odkształcenia, stanowiących kryterium akceptacji stanu zagęszczenia, w odniesieniu do gruntów i materiałów stosowanych w konkretnym przypadku, przy czym wartości te nie mogą być wyższe niż podane poniżej. W przypadku gruntów niejednorodnych lub innych gruntów nieokreślonych jak niżej, wskaźnik  odkształcenia powinien być  określony doświadczalnie.

Tabela 2  Maksymalne wartości wskaźnika odkształcenia w drogowych robotach ziemnych

| Grunt lub materiał | Maksymalna wartość wskaźnika odkształcenia Io |
| --- | --- |
| Grunty niespoiste oraz wymagane Is ≥ 1.0 | 2,2 |
| Grunty niespoiste oraz wymagane Is< 1.0 | 2,5 |
| Grunty ulepszane spoiwami do 12h od zakończenia zagęszczania | 2,2 |
| Grunty drobnoziarniste o równomiernym uziarnieniu | 2,0 |
| Grunty o zróżnicowanym uziarnieniu | 3,0 |
| Grunty kamieniste | 4,0 |
| Grunty lub materiały antropogeniczne | wartość należy określić na podstawie badań |

- Wskaźnik odkształcenia należy obliczać według wzoru określonego w definicjach w niniejszym opracowaniu. Wartości modułów można uznać za miarodajne, jeżeli wilgotność gruntu/materiału warstwy w czasie badania nie jest wyższa od wilgotności jaką miał on w czasie zagęszczania oraz jest od niej niższa nie więcej niż o 2%.

- W przypadku badania warstwy o wilgotności poza wymienionym przedziałem należy wprowadzić odpowiednie współczynniki korygujące wartości modułów. Zagęszczenie uznaje się za wystarczające, jeżeli jednocześnie jest spełnione wymaganie dotyczące maksymalnej wartości wskaźnika odkształcenia Io oraz minimalnej wartości wtórnego modułu odkształcenia E2.

- Przy badaniu gruntu w podłożu płytą statyczną VSS (PN-S 02205 zał. B)  końcowe obciążenie należy doprowadzić do 0,25MPa, natomiast gdy podłoże jest ulepszone spoiwem : do 0,45MPa.

- Jeżeli podłoże gruntowe nawierzchni (grunt rodzimy lub warstwa ulepszonego podłoża) w wykopach i miejscach zerowych nie spełnia wymagań w zakresie minimalnej wartości wskaźnika zagęszczenia, to przed ułożeniem pierwszej warstwy konstrukcji nawierzchni należy je dogęścić do wartości IS. Jeżeli niemożna osiągnąć wymaganego zagęszczenia to należy ocenić  przyczynę i podjąć środki  w celu ulepszenia podłoża. Możliwe do zastosowania środki przedstawia do akceptacji Inżynierowi, Wykonawca robót.

- Inżynier  może dopuścić kontrolę zagęszczenia po ułożeniu i zagęszczeniu wyżej leżącej warstwy.

W takiej sytuacji wyżej leżąca warstwa zostanie w niezbędnym zakresie usunięta w celu określenia osiągniętego wskaźnika zagęszczenia Is warstwy leżącej poniżej. Jeżeli wymagana wartość wskaźnika zagęszczenia zostanie osiągnięta, wówczas warstwa zostanie zaakceptowana. Jeżeli wartość wskaźnika zagęszczenia nie zostanie osiągnięta, wówczas ta warstwa oraz warstwa ułożona na niej, zostaną usunięte i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

- Za zgodą Inżyniera, przy spełnieniu określonych warunków i korelacji metod, o których mowa w niniejszym opracowaniu, dopuszcza się ocenę stanu  zagęszczenia gruntów z zastosowaniem:

- urządzeń do ciągłego pomiaru zagęszczenia,

- lekkiej płyty dynamicznej  LPD,

- sond dynamicznych ( tylko w przypadku wykonania nasypów z gruntów niespoistych).

5.5.1 Urządzenie do ciągłego pomiaru zagęszczenia

Do bieżącej kontroli zagęszczenia dopuszcza się stosowanie systemów umożliwiających ciągłą kontrolę stanu zagęszczenia, zainstalowanych na walcach wibracyjnych, po przeprowadzeniu kalibracji na odcinku o długości 100 metrów. Metodami referencyjnymi do określania wskaźnika zagęszczenia gruntów oraz wtórnego modułu odkształcenia jest w tym przypadku procedura oznaczenia maksymalnej gęstości objętościowej laboratoryjnej i gęstości objętościowej gruntu w podłożu lub nasypie.

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inżyniera sprzęt i metodę, która ma być wykorzystana i wykaże jej przydatność w istniejących warunkach.

Nie należy przeprowadzać pomiarów z zastosowaniem systemów umożliwiających ciągłą kontrolę stanu zagęszczenia, zainstalowanych na walcach wibracyjnych, jeżeli woda gruntowa występuje płycej niż 1,00 metr od powierzchni warstwy oraz jeżeli jest ona wykonana z gruntu lub materiału o zawartości frakcji ≤0,063 mm powyżej 15%.

5.5.2 Lekka płyta dynamiczna (LPD)

- Badanie Lekką Płytą Dynamiczną (LPD) można stosować wyłącznie w kontroli warstw wykonanych z gruntów i materiałów niespoistych. Należy stosować płytę o średnicy 30 cm.

- Głębokość oddziaływania LPD jest równa średnicy płyty. Oznacza to, że w przypadku stosowania płyty o średnicy 30 cm nie należy poddawać badaniu warstw grubszych niż 30 cm. W przypadku badania warstw cieńszych niż średnica płyty należy wykluczyć możliwość wpływu warstwy leżącej niżej na wynik oznaczenia.

- W przypadku stosowania płyt LPD o różnych konstrukcjach korelację należy ustalić dla każdego typu urządzenia.

- Zawsze trzeba uwzględnić właściwe dla tej metody ograniczenia w zakresie jej stosowalności. Płytę dynamiczną można stosować wyłącznie dla gruntów niespoistych o uziarnieniu do 63 mm i w zakresie modułu dynamicznego 15-70MPa.

- Wartość modułu Evd można uznać za miarodajną, jeżeli wilgotność gruntu/materiału warstwy w czasie badania nie jest nie jest wyższa od wilgotności jaką miał on w czasie zagęszczania oraz jest od niej niższa nie więcej niż o 2%. W przypadku badania warstwy o wilgotności poza wymienionym przedziałem należy wprowadzić odpowiednie współczynniki korygujące wartość modułu.

- Stosując lekką płytę dynamiczną LPD należy zwiększyć liczbę badań w stosunku do określonej częstotliwości wykonywania referencyjnego badania tj. wskaźnika zagęszczenia Is.

W takim przypadku konieczne jest potwierdzenie na odcinku próbnym i akceptacja przez Inżyniera korelacji wartości wskaźnika zagęszczenia Is z wartościami modułu dynamicznego Evd w odniesieniu do gruntów i materiałów stosowanych w konkretnym przypadku. Poniżej podano przykładową  procedurę korelacji.

Badania należy wykonać na poletku doświadczalnym min. 500 m2, w przypadku jeżeli nie będzie to możliwe (krótkie i wąskie odcinki, drogi lokalne, remonty) wielkość odcinka testowego powinna być ustalona indywidualnie Ze względu na ograniczenia czasowe (badania powinny być wykonane w tym samym dniu przy możliwie zbliżonych warunkach) oraz konieczność zastosowania przeciwwagi do wykonania badań płytą VSS należy wyznaczyć min. 6 punktów badawczych wg  proponowanego schematu:

W każdej lokalizacji należy wykonać oznaczenie:

- wtórnego modułu odkształcenia E2 oraz wskaźnika odkształcenia Io płytą VSS;

- 6 pomiarów dynamicznego modułu odkształcenia Evd płytą dynamiczną wokół wyznaczonego punktu.

- za wynik badania należy przyjąć średnią arytmetyczną z 6 pomiarów.

- Jeżeli jeden z modułów Evd różni się znacząco (>20% od średniej arytmetycznej z pozostałych 5 pomiarów) można go odrzucić i przyjąć średnią z 5 pomiarów. Wyniki badań wtórnego modułu E2 oraz wskaźnika odkształcenia Io służące do opracowania korelacji muszą spełniać wymagania określone w niniejszym opracowaniu. W przypadku uzyskania negatywnych wyników oznaczeń należy ponownie przygotować poletko próbne i przeprowadzić pomiary.

Po zakończonych badaniach polowych, należy sporządzić zestawienie tabelaryczne oraz graficzne uzyskanych wyników badań (wykres zależności dynamicznego modułu odkształcenia Evd do wskaźnika odkształcenia Io oraz wykres zależności dynamicznego modułu odkształcenia Evd do wtórnego modułu odkształcenia E2), wyznaczyć linię trendu i wyznaczyć wartość współczynnika korelacji, który będzie podstawą akceptacji ustalonej współzależności.

Inżynier może  dopuścić inne metody korelacji np:

- wg interpretacji wyjściowej tj. tabeli z instrukcji ZTVA-StB 97,

- wg instrukcji załączonej do płyty dynamicznej,

- w przypadku określenia zagęszczenia poprzez wykorzystanie wzorów podanych w dalszej części opracowania.

- wg opracowań i badań wykonanych na zlecenie GDDKIA w zakresie korelacji badań innych niż opracowania IBDIM,

- wg interpretacji lub tabel podanych przez Laboratorium Zamawiającego.

Dla orientacyjnego rozeznania nośności podłoża  przyjmuje się powszechnie, że moduł dynamiczny jest w przybliżeniu (w uproszczeniu) mniejszy  o połowę od modułu wtórnego statycznego – przy czym zaznacza się, że takie oznaczenie bez wykonania korelacji nie ma wartości dokumentacyjnej i nie może służyć do odbioru warstw.

Tabela 3a  Zależność wskaźnika zagęszczenia Is od wtórnego modułu odkształcenia ( tabela stanowi wyciąg z opracowania podanego w przepisach związanych w pkt 10.)

| Rodzaj gruntu | Moduł wtórnego obciążenia gruntu E2 w MPa | Wskaźnik zagęszczenia Is |
| --- | --- | --- |
| Grunty spoiste | 20 | 0,92 |
| Grunty spoiste | 30 | 0,97 |
| Piaski równoziarniste | 45 | 0,95 |
| Piaski równoziarniste | 60 | 1,00 |
| Pospółki różnoziarniste | 70 | 0,95 |
| Pospółki różnoziarniste | 100 | 1,00 |
| Pospółki różnoziarniste | 120 | 1,03 |

Tabela 3b Wartości wtórnego modułu odkształcenia i wskaźnika zagęszczenia Is w funkcji modułu  dynamicznego Evd w zależności od rodzaju gruntu sypkiego ( tabela stanowi wyciąg z opracowania podanego w przepisach związanych w pkt 10.)

5.5.3 Sonda dynamiczna (DPL)

Do dodatkowej kontroli zagęszczenia nasypów wykonanych z gruntów niespoistych można stosować sondy dynamiczne. Procedura wykonywania badania sondą dynamiczną zawarta jest w normie PN-B-04452. Orientacyjną wartość wskaźnika zagęszczenia IS można określić na podstawie zależności korelacyjnej:

gdzie:

ID     - stopień zagęszczenia gruntów niespoistych wyznaczony w oparciu o liczbę uderzeń młota (NK) potrzebną do zagłębienia końcówki o 0,1 m (sondy DPL, DPM, DPH), 0,2 m (DPSH) na podstawie wzorów:

- DPL        ID = 0,071+0,429 log NK

- DPM      ID = 0,176+0,431 log NK

- DPH       ID = 0,271+0,441 log NK

- DPSH     ID = 0,196+0,441 log NK

Wyniki sondowania należy interpretować dopiero poniżej głębokości krytycznej (tc) wynoszącej dla

sondy DPL tc=0,6 m, dla sond DPM oraz DPH tc=1,0 m, dla sondy DPSH tc=1,5 m.

5.5.5 Płyta statyczna (VSS)

Procedura oznaczania modułu odkształcenia podłoża z zastosowaniem płyty obciążonej statycznie zawarta jest w załączniku B do normy PN-S-02205. W przypadku badań płytą VSS grubość ocenianych warstw powinna być nie mniejsza niż dwie średnice płyty.

Oznaczenie modułu odkształcenia odnosi się do nośności warstwy w chwili przeprowadzenia badania.

Wartość modułu można uznać za miarodajną w odniesieniu do kryteriów określonych w niniejszym opracowaniu, jeżeli wilgotność gruntu/materiału warstwy w czasie badania nie jest wyższa od wilgotności jaką miał on w czasie zagęszczania oraz jest od niej niższa nie więcej niż o 2%.

W przypadku badania warstwy o wilgotności poza wymienionym przedziałem należy wprowadzić odpowiednie współczynniki korygujące wartość modułu.

5.5.6 Nieinwazyjne  metody diagnostyki konstrukcji nawierzchni i podłoża

W wyjątkowych sytuacjach Inżynier może dopuścić do badań zastosowanie nieinwazyjnych metod radarowych, przy czym należy zastrzec, że metody te w przypadku badań podłoża,  będą traktowane jako pomocnicze w stosunku do metod tradycyjnych.

Georadar można wykorzystać do:

- identyfikacji grubości i jednorodności poszczególnych warstw konstrukcji nawierzchni,

- wykrywania sieci niezinwentaryzowanych na mapach,

- wykrywania uszkodzeń tych warstw,

- lokalizacji pustek powstałych w wyniku wymywania lub niewłaściwego zagęszczenia,

- monitorowania stanu podłoża.

Wykonawca w przypadku uzyskania zgody Inżyniera na badania nieinwazyjne, powinien zapewnić  oprócz  samego badania, analizę danych zakończone wnioskami i porównaniem do metod tradycyjnych (jeśli dotyczą).

Badania  i analizę należy prowadzić przy udziale i w konsultacji z zespołem Inżyniera budowy.

## 5.6. Ocena nośności podłoża gruntowego

- Po odsłonięciu podłoża gruntowego nawierzchni  w wykopach lub po wyrównaniu i uzupełnieniu podłoża/nasypu, przed wykonaniem warstwy ulepszonego podłoża (WUP)  lub pierwszej w-wy konstrukcyjnej  nawierzchni, należy przeprowadzić badanie kontrolne weryfikujące założenia dokumentacji projektowej  dotyczące nośności podłoża.

Jeżeli w dokumentacji projektowej użyto pojęcia " grupa nośności podłoża" lub oznaczenie "G" to przyjmuje się że  minimalne  wartości modułu wtórnego wynoszą:

Tabela 4 Wartość wskaźnika nośności i wtórnego modułu odkształcenia zależnie od grupy nośności

- warunki badania  przyjąć wg normy PN-S02205

- Jeżeli badania kontrolne wykażą, że nośność jest gorsza niż podana w dokumentacji wówczas należy odpowiednio  lub  dodatkowo wzmocnić podłoże (dotyczy sytuacji gdy założona w dokumentacji WUP jest niewystarczająca do osiągnięcia  wymaganego modułu wtórnego).

- Jeżeli badania kontrolne wykażą zwiększoną nośność podłoża gruntowego w stosunku do założeń projektowych, to nie należy wprowadzać żadnych zmian w projekcie, chyba że w dokumentacji projektowej dopuszczono taką możliwość.

- Nośność podłoża gruntowego nawierzchni należy określić na podstawie oceny wartości wtórnego modułu odkształcenia E2. Poniżej podano minimalne wartości nośności.

- Podane schematy uwzględniają typowe rozwiązania katalogowe. W przypadku rozwiązań indywidualnych wymagania dla nośności muszą być określone w dokumentacji projektowej.

| NOŚNOŚĆ DLA WYKOPÓW KR 1-2 + ciągi obciążone ruchem samochodowym | Nośność na ciągach pieszych/rowerowych nieobciążonych ruchem samochodowym wynosi co najmniej 50MPa |
| --- | --- |
| NOŚNOŚĆ DLA WYKOPÓW KR 3-4 |  |
| NOŚNOŚĆ DLA WYKOPÓW KR 5-7 +torowiska wspólne z jezdną |  |
| Legenda | GWN -górna warstwa nasypu, UPG- ulepszone podłoże gruntowe, H(GWN)- grubość górnej warstwy nasypu, H(UPG)- grubość warstwy ulepszonego podłoża gruntowego. |

## 5.7. Utrzymanie wyprofilowanego, wyrównanego (uzupełnionego) i zagęszczonego podłoża

- Podłoże po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie.

- Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem lub nawodnieniem, na przykład przez rozłożenie folii, odpompowanie, itp.

- Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania kolejnej warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu i sprawdzeniu jego stanu .

- Osuszenie można przeprowadzić w sposób mechaniczny lub chemiczny, poprzez wymieszanie z wapnem palonym albo hydratyzowanym.

- W okresie deszczowym nie należy pozostawiać nie zagęszczonej warstwy do dnia następnego. Jeżeli warstwa gruntu niezagęszczonego uległa przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w stanie osuszyć jej i zagęścić, to wówczas należy wymienić grunt.

- Niedopuszczalne jest wykonywanie robót ziemnych w temperaturze przy której nie jest możliwe osiągnięcie  wymaganego wskaźnika zagęszczenia gruntów.

- Nie dopuszcza się wbudowania gruntów zamarzniętych lub gruntów przemieszanych ze śniegiem lub lodem.

- Jeżeli warstwa niezagęszczonego gruntu zamarzła, to nie należy jej przed rozmarznięciem zagęszczać ani układać na niej następnych warstw.

## 5.8. Odcinek próbny

- Wykonanie odcinka  próbnego ma na celu:

- stwierdzenie, czy sprzęt budowlany do rozkładania i zagęszczania jest właściwie dobrany,

- określenie grubości warstwy materiału w stanie luźnym koniecznej do uzyskania wymaganej grubości po

- zagęszczeniu,

- ustalenia korelacji pomiędzy wielkościami oznaczonymi różnymi metodami badawczymi lub pomiarowymi.

- ustalenie liczby przejść sprzętu zagęszczającego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaźnika

zagęszczenia

- Odcinek próbny może być zlokalizowany w miejscu docelowym korpusu ziemnego, lub poza docelowym korpusem ziemnym.

- Odcinek dla próbnego zagęszczenia gruntu w nasypie (materiału) o ustalonej powierzchni w m2, powinien być wykonany na terenie oczyszczonym z humusu, na którym należy ułożyć grunt  przeznaczony na nasyp czterema pasmami o szerokości od 3,5 do 4,5 m każde.  Poszczególne warstwy układanego gruntu powinny mieć w każdym pasie inną grubość z tym, że wszystkie muszą mieścić się w granicach właściwych dla danego sprzętu zagęszczającego. Wilgotność gruntu powinna być równa optymalnej z tolerancją określoną w wytycznych dla wykopu i nasypu. Grunt (materiał) ułożony na odcinku próbnym według podanej wyżej zasady powinien być następnie zagęszczony, a po każdej serii przejść maszyny należy określić wskaźniki zagęszczenia, dopuszczając stosowanie innych, szybkich metod pomiaru (na przykład lekka płyta dynamiczna po skalibrowaniu w warunkach terenowych).

- Powierzchnia dla potrzeb odcinka próbnego w wykopie powinna być  dostosowana do możliwości terenowych  i potrzeb prowadzonego przez Wykonawcę badania.  Przyjmuje się, że powierzchnia odcinka powinna wynosić od 400 do 800m2.

- Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia należy wykonać co najmniej w 4 punktach, z których co najmniej 2 powinny umożliwić ustalenie wskaźnika zagęszczenia w dolnej części warstwy. Na podstawie porównania uzyskanych wyników zagęszczenia dokonuje się wyboru sprzętu i ustala się potrzebną liczbę przejść oraz grubość warstwy rozkładanego gruntu.

- Inżynier może odstąpić od wymagania wykonania odcinka próbnego w przypadku posiadania przez Wykonawcę dokumentów (badań) potwierdzających możliwość uzyskania wymaganej jakości wbudowania zgodnej z wymaganiami dla stosowanego materiału. Od wymagania wykonania odcinka próbnego można również odstąpić w przypadku stosowania przez Wykonawcę w czasie zagęszczania warstwy ciągłej kontroli zagęszczenia z zastosowaniem mierników zainstalowanych na walcach wibracyjnych lub zakres (powierzchnia) robót  jest nieznaczny bądź nie ma technicznej możliwości wykonania odcinka próbnego (np. zbyt mały zakres robót  itd.)

5.9. Wymiana gruntu

- Wykonawca przystąpi do wykonywania wymiany gruntu na danym obszarze po zakończeniu robót przygotowawczych, wytyczeniu zakresu wymiany i wyrażeniu zgody przez Inżyniera.

- Wykonawca jest zobowiązany do ciągłej kontroli warunków gruntowo – wodnych doboru odpowiedniego sprzętu do ewentualnego odwadniania wykopów.

- Jeżeli na terenie robót stwierdzi się występowanie urządzeń podziemnych nie przewidzianych w dokumentacji projektowej wówczas roboty należy wstrzymać, powiadomić o tym Inżyniera, a dalsze prace prowadzić dopiero po uzgodnieniu trybu postępowania z instytucjami sprawującymi nadzór nad tymi urządzeniami.

- W przypadku natrafienia w wykonywanym wykopie na materiały nadające się do dalszego użytku, grunty zasadniczo odmienne niż wskazane w dokumentach przekazanych przez Zamawiającego i w dokumentacji projektowej, kurzawkę lub wystąpienie innych sytuacji nietypowych lub nieprzewidzianych, roboty ziemne należy przerwać (wstrzymać) i powiadomić Inżyniera w celu ustalenia odpowiednich sposobów dalszego postępowania. Każdorazowo, w sytuacji nietypowej lub nieprzewidzianej, decyzję o kontynuacji robót podejmie Inżynier.

- Po wykonaniu wymiany, przed rozpoczęciem budowy nasypu, Wykonawca zinwentaryzuje geodezyjnie górną powierzchnię wbudowanego gruntu. Pomiary należy wykonać w przekrojach zgodnych z poprzeczkami zawartymi w dokumentacji projektowej

W jednej poprzeczce należy wykonać przynajmniej 3 pomiary, w osi drogi oraz pod zewnętrznymi krawędziami nasypów. Gdy wymiana gruntów wykonywana jest jedynie pod częścią nasypu drogowego, pomiary należy wykonać na jej (wymiany) krawędziach oraz w osi drogi. Wyniki pomiarów geodezyjnych górnej powierzchni wymiany w postaci operatu należy dołączyć do dokumentacji powykonawczej.

- Zapewnienie bezpieczeństwa budowli i konstrukcji znajdujących się na przyległym do robót ziemnych terenie (w bezpośrednim sąsiedztwie oddziaływania robót) należy do obowiązków Wykonawcy.

Metoda wykonania oraz zabezpieczenia wykopów powinna być dobrana w zależności od wielkości robót, głębokości wykopu, ukształtowania terenu, rodzaju gruntu, warunków wodnych oraz odpowiadającego sprzętu.

- Zakłada się, że roboty ziemne związane z wymianą gruntów słabonośnych zostaną wykonane w tymczasowych wykopach szerokoprzestrzennych, bez umocnienia. [ Jeżeli wymiana wymaga wykorzystania ścianek szczelnych (grodzic) to niniejsze  opracowanie wymaga uzupełnienia lub wykonania odrębnej specyfikacji oraz projektu technologicznego ]

- Usunięcie gruntów słabonośnych zalegających poniżej poziomu wody gruntowej należy wykonać poprzez bagrowanie. W celu uniknięcia ryzyka utraty stateczności skarp, wymiana powinna być wykonywana krótkimi odcinkami umożliwiającymi natychmiastowe wypełnienie wykopu i zagęszczenie gruntu zasypowego.

- Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie prowadzenia robót, a naprawa uszkodzeń wynikających z nieprawidłowego ukształtowania skarp wykopu, ich podcięcia lub innych odstępstw obciąża Wykonawcę robót ziemnych. Stan skarp należy sprawdzać okresowo w zależności od występowania czynników niekorzystnych (opady atmosferyczne, mróz itp.).

- Wydobycie słabego gruntu należy prowadzić do osiągnięcia poziomu stropu warstw nośnych, zwracając uwagę na całkowite usunięcie takich gruntów ze wskazanych obszarów wymiany, przy jednoczesnym nienaruszeniu struktury gruntu nośnego na osiągniętym poziomie. Ponieważ struktura gruntów (zwłaszcza spoistych) może być łatwo naruszona przy wykonywaniu robót ziemnych za pomocą sprzętu mechanicznego poruszającego się po dnie wykopu, należy zorganizować roboty tak, aby zminimalizować taką możliwość. Można to osiągnąć np. poprzez wykonywanie robót małymi odcinkami przy sprzęcie poruszającym się poza obrębem wykopu lub też można pozostawić nienaruszoną warstwę gruntu (30÷50 cm) ponad poziomem dna i warstwę tę usunąć możliwie na krótko przed przystąpieniem do wykonywania zasypki. W przypadku przegłębienia wykopów poniżej przewidzianego poziomu należy porozumieć się z Inżynierem celem podjęcia odpowiednich działań.

- Naprawa uszkodzeń powierzchni robót ziemnych, wynikających z niedotrzymania podanych powyżej warunków, obciąża Wykonawcę robót. W miejscach, gdzie będzie to możliwe, w gruncie mineralnym należy wykonać stopnie o wysokości od 0.5 do 1.0 m, zgodnie z wymaganiami normy PN-S-02205

- Bezpośrednio po wykonaniu wykopów należy dno wykopu zabezpieczyć przed negatywnymi skutkami czynników atmosferycznych, mechanicznych, itp. Sposób zabezpieczenia zaproponuje Wykonawca.

Nie należy dopuszczać do pozostawienia otwartego wykopu po wybraniu gruntu nienośnego bez uzupełnienia wymaganym materiałem zasypowym; należy dążyć do natychmiastowego wypełniania wykopu z zagęszczaniem gruntu zasypowego. W wypadku, gdy Wykonawca pozostawi wykop niezabezpieczony, a parametry gruntu w podłożu wykopu ulegną pogorszeniu, koszt doprowadzenia gruntu do wymaganych parametrów lub koszt dodatkowej wymiany obciąża Wykonawcę.

- Odspojone i wydobyte z wykopów grunty, nie nadające się do wbudowania w nasyp, należy odwieźć na składowisko odpadów.

- Wbudowanie gruntu nośnego winno nastąpić po sprawdzeniu czy cały wykop jest pozbawiony gruntów słabych podlegających wymianie, a dno wykopu jest bez zanieczyszczeń obcych. Ponadto należy sprawdzić, czy grunty zalegające pod warstwą nienośną są zgodne z podanymi w dokumentach przekazanych przez Zamawiającego.

- Do zasypywania należy użyć gruntów określonych w odrębnych wytycznych dotyczących nasypów.

- Nie dopuszcza się wbudowywania w jedynym wykopie gruntów niespoistych i spoistych.

- Wykopy należy zasypywać do poziomu wskazanego w dokumentacji projektowej, a jeżeli nie jest jednoznacznie wskazany, to do poziomu terenu istniejącego, z którego grunt był usuwany. Górna, ostatnia warstwa zasypki wykopów, o grubości 50 cm, stanowi podłoże (podstawę) wznoszonych nasypów drogowych.

- W przypadku zastosowania do zasypek mieszanek gruntowo- spoiwowych, niezależnie od sposobu mieszania Wykonawca zapewni jednorodność mieszanki. Niedopuszczalna jest sytuacja powstania warstw gruntów spoistych niezastabilizowanych w obrębie wymiany gruntów.

- Bezpośrednio po wykonaniu rozkopu należy ocenić zgodność zastanych warunków gruntowo-wodnych z dokumentacją geologiczną przy udziale geologa/geotechnika z odpowiednimi uprawnieniami. Na każdej warstwie wymiany należy wykonać badanie VSS zgodnie z PN-S-02205 zał. B.

- W przypadku występowania wysokiego poziomu wód gruntowych i trudności z wykonaniem wymiany gruntu w wykopie, wzmocnienie podłoża należy przeprowadzić według następujących zasad:

- Usunięcie warstwy humusu – jeśli istnieje - przykrywającej grunty słabonośne.

- Grunty słabonośne należy usuwać mechanicznie od czoła przy użyciu koparek (podsiębiernych, chwytakowych lub zbierakowych), zwracając szczególną uwagę na dokładność wymiany, aby nie zostawiać w podłożu „gniazd” gruntów słabonośnych. Na bieżąco należy kontrolować rodzaj wybieranego gruntu. Wskazane jest przeciążanie czoła nasypu chwilowo deponowanym materiałem ziemnym. Wysokość takiego nasypu przeciążającego wynosi około 1.5÷2.0m. W miejscach gdzie będzie to możliwe, w gruncie mineralnym należy wykonać stopnie o wysokości od 0.5 do 1.0 m, zgodnie z wymaganiami normy PN-S-02205.

- Grunt nienośny należy odwieźć w miejsce składowania.

- Powstałe wykopy, po stwierdzeniu, że w podłożu nie ma już gruntów słabonośnych, należy sukcesywnie wypełniać od czoła niespoistym gruntem zasypowym o dobrej zagęszczalności.

- Do wymiany i nadsypania terenu należy użyć gruntu niespoistego – żwiru, pospółki, piasku grubego, średniego. Nie dopuszcza się do zastosowania piasku pylastego i drobnego

- Wbudowywanie gruntu zasypowego należy prowadzić do poziomu góry platformy roboczej, zlokalizowanej minimum 0.5 m powyżej poziomu wody gruntowej.

- Należy przeprowadzić badania kontrolne, których celem jest potwierdzenie prawidłowości wykonanej wymiany - odwierty oraz sondowania w siatce o orientacyjnym rozstawie 15×15 m (1 badanie na 225 m2 powierzchni wymiany). W przypadku prowadzenia wymiany gruntów na dużych powierzchniach Inżynier może dopuścić zwiększenie rozstawu badań kontrolnych do 25x25 m. Badania powinny zagłębiać się w warstwę gruntu rodzimego na głębokość minimum 1,0 m.

- W przypadku stwierdzenia pozostawienia soczewek gruntów organicznych, miejsca te należy okonturować (zagęszczając odpowiednio badania kontrolne), po czym wykonać ponownie wymianę lub dodatkowo wzmocnić podłoże metodą wibrowymiany (kolumny żwirowe oraz ewentualne przeciążenie nasypem). Projekt dodatkowego (technologiczny) wzmocnienia wykonuje Wykonawca.

- Po wykonaniu wymiany należy grunt zasypowy dogęścić stosując metodę pozwalającą na uzyskanie wymaganego zagęszczenia. W miejscach, gdzie będzie to możliwe z uwagi na poziom wody gruntowej, wbudowany materiał należy zagęszczać za pomocą walców lub płyt wibracyjnych.

W przypadku wymiany pod poziomem zwierciadła wody gruntowej materiał ten należy zagęszczać za pomocą wibroflotacji lub metodą zagęszczania dynamicznego. Rozstawy punktów zagęszczania lub wibroflotacji określi Wykonawca w projekcie technologicznym. Projekt taki powinien uwzględniać wyniki kontrolnych badań zagęszczenia po wymianie oraz parametry sprzętu do zagęszczania. W razie potrzeby należy wykonać poletko próbne, na którym przeprowadzone zostaną badania odpowiedniej metody (lub parametrów) zagęszczenia.

- Po wykonaniu zagęszczenia wgłębnego (wibroflotacja, zagęszczanie dynamiczne) powstałe leje w podłożu należy zasypać gruntem nasypowym, teren wyrównać i zagęścić powierzchniowo za pomocą walców drogowych.

- Należy przeprowadzić badania kontrolne zagęszczonego podłoża - sondowania dynamiczne (sondą lekką, średnią lub ciężką) lub statyczne (CPT lub CPTU) w siatce o orientacyjnym rozstawie 15×15 m

(1 badanie na 225 m2 powierzchni wymiany). W przypadku prowadzenia wymiany gruntów na dużych powierzchniach Inżynier może dopuścić zwiększenie rozstawu badań kontrolnych zagęszczonego podłoża do 25x25 m. Na górnej powierzchni wymiany należy wykonać badania kontrolne zagęszczenia wbudowanego gruntu, a także badania statyczne płytą o średnicy 300 mm, w celu określenia wtórnego modułu odkształcenia podłoża E2 oraz wskaźnika odkształcenia Io.

- Po wykonaniu wymiany, uzyskaniu pozytywnych wyników badań oraz wykonaniu inwentaryzacji geodezyjnej górnej powierzchni wbudowanego gruntu można przystąpić do budowy nasypu zgodnie z dokumentacją projektową. W przypadku, gdy przewiduje to dokumentacja projektowa, należy wykonać dodatkowe przeciążenie nadnasypem (nasypem przeciążeniowym).

- zagęszczenie i nośność wymienionego gruntu przyjmuje się jak dla nasypu z gruntu niespoistego. Wskaźnik odkształcenia  Io <=2,5 ( dla Is<1,0) lub Io <=2,2 ( dla Is>=1,0).

5.10.  Zasypki wykopów po ułożeniu sieci podziemnej

- W przypadku wykopów wąskoprzestrzennych zasady wykonania są analogiczne jak w przypadku wykopów drogowych. W trakcie robót należy zadbać o oznakowanie i zabezpieczenie wykopu, odwodnienie wykopu, szalunek i zabezpieczenie sieci obcej, poprzez tymczasowe podwieszenie, przykrycie czy obudowę.

- W przypadku występowania zinwentaryzowanych urządzeń podziemnych oraz na tych powierzchniach, gdzie zgodnie z dokumentacją projektową wymagana jest nienaruszona struktura gruntu podłoża, wykopy należy wykonać lub ostatecznie ukształtować ich powierzchnię sposobem ręcznym. Urobek z wykopów wykonywanych ręcznie należy odkładać na powierzchni terenu w bezpiecznej odległości od krawędzi wykopu, nie zagrażającej stateczności wykopu oraz zapewniającej, że wydobyty grunt nie zsypie się ponownie do wykopu. Wydobyty grunt powinien stanowić zabezpieczenie przed możliwym spływem wody opadowej do wykopu.

- Jeżeli nie wskazano w opracowaniach branżowych, rury sieci sanitarnej zasypuje się piaskiem lub pospółką o ziarnach nie większych niż 2 cm na wysokość co najmniej 30 cm nad rurę  a następnie gruntem rodzimym lub piaskiem do spodu konstrukcji lub spodu warstwy ziemi urodzajnej.

- W przypadku kabli i przepustów - kable i przepusty układa się na warstwie piasku gr. co najmniej 10 cm i obsypuje również warstwą piasku gr. 10 cm. Następnie wykop uzupełnia się piaskiem lub gruntem rodzimym, w taki sposób aby co najmniej  25 cm (lecz nie więcej niż 35 cm) nad kablem/przepustem  ułożyć folię ochronną znakującą przebieg  kabla/przepustu. Zamiast piasku do obsypki dopuszcza się stosowanie mieszaniny piasku i cementu( w stosunku13:1)

Jeżeli w dokumentacji projektowej nie określono, przyjmuje się że piasek lub inny materiał do zasypek powinien mieć co najmniej:

- uziarnienie  Gf85,

- zawartość ziarn większych od 2mm, co najmniej 5%,

- mrozoodporność F10,

- zawartość pyłu UF6,

- wskaźnik piaskowy co najmniej 35,

- wskaźnik CBR co najmniej 25% (KR1-2) i co najmniej 35 (KR3-.7)

- zawartość zanieczyszczeń obcych i organicznych nie więcej niż 0,5%

- Jeżeli konieczne jest zastosowanie do obsypki  żwiru, a dokumentacja nie określa parametrów kruszywa , należy zastosować  żwir:

- frakcji np. 8/16,

- uziarnienie Gc 85/20 lub Gc 85/15;

- nasiąkliwość poniżej 2%;

- zawartość związków siarki nie więcej niż 0,05%;

- pozostałe parametry jak dla piasku; jeżeli zasypka ma pełnić funkcję drenażu to nie może mieć zanieczyszczeń obcych czy domieszek gliny).

- Zasypki wokół studni powinny być wykonane z piasku, pospółki lub mieszaniny. Studnie i studzienki muszą być wykonane na ławach betonowych, niezależnie czy posadowione są w gruntach niewysadzinowych czy wątpliwych.

- Zasypkę należy układać warstwami równomiernie po obu stronach przewodu i zagęszczać poszczególne warstwy (maks 30 cm) ręcznie przy pomocy ubijaka lub mechanicznie przy użyciu ubijaka lub płyty wibracyjnej. Moc sprzętu musi być dobrana do szerokości wykopu, grubości zagęszczanej warstwy oraz wytrzymałości zasypywanego materiału.

- Zasypki wąskoprzestrzennych przekopów poprzecznych i podłużnych przez jezdnie (w tym pobocza), powinny uzyskać do głębokości 1,2 m (poniżej niwelety robót ziemnych) wskaźnik zagęszczenia zależnie od kategorii ruchu.  Wartości wskaźnika zagęszczenia, dla robót sieciowych (pokazano na schemacie w wymaganiach dla nasypu WT 02.03.01) wynoszą odpowiednio nie mniej:

KR0÷KR2, zjazdy, chodniki, ścieżki itp: 0,97 ( 1,00 na warstwie ulepszonego podłoża, jeśli występuje)

KR3÷KR4 : 1,00

KR5÷KR7: 1,00.

Wskaźnik zagęszczenia sieci w trawniku, jeżeli gestor sieci, zarządca terenu lub norma nie określi inaczej, należy przyjąć nie mniej niż  0,95.

- Należy uważać, by przy zagęszczeniu nie spowodować przemieszczenia  i uszkodzenia przewodu. W przypadku braku możliwości uzyskania zagęszczenia jw. możliwe do zastosowania środki zaproponuje Wykonawca i przedstawi je akceptacji Inżyniera.

- W przypadku zasypki przyczółków lub konstrukcji oporowych, rzędne zagęszczonej zasypki po przeciwległych stronach budowli nie powinny w trakcie jej wykonywania różnić się od siebie więcej niż o 0,5 m, jeżeli nie ma to wpływu na statykę budowli.

5.10. Wykonanie rowu

5.10.1 Roboty ziemne w zakresie wykonania rowów

- Rowy powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową

- Szerokość dna i głębokość rowu nie mogą różnić się od wymiarów projektowanych o  więcej niż  5cm

- Pochylenie podłużne dna rowu nie powinno różnić się od projektowanego o więcej niż 0,05%.

- Dokładność wykonania skarp rowów jest analogiczna jak wykonania wykopów

- Wykonawca jest zobowiązany utrzymywać drożność rowów w czasie realizacji inwestycji w zakresie wynikającym z wpływu robót na funkcjonowanie istniejącego układu odwodnienia.

- Skarpy rowów powinny być odpowiednio wyprofilowane i zagęszczone, aby zapewnić ich stateczność oraz odporność na osiadanie i erozję.

- Zagęszczanie skarp powinno być wykonane warstwowo, z użyciem odpowiedniego sprzętu mechanicznego, dostosowanego do rodzaju gruntu.

- W miejscach o wysokim ryzyku rozmywania skarp należy stosować dodatkowe zabezpieczenia, np. geowłókniny, geokraty, narzut kamienny lub płyty betonowe.

- Dno rowu powinno być odpowiednio zagęszczone i stabilne, aby zapobiegać zapadaniu się gruntu i powstawaniu nierówności utrudniających odpływ wody.

- W przypadku występowania gruntów słabonośnych lub organicznych należy przewidzieć ich wymianę na stabilne podłoże, zgodnie z dokumentacją projektową.

- Jeżeli rowy wykonywane są w obszarach podmokłych, konieczne jest zastosowanie odpowiednich warstw filtracyjnych lub drenażu zabezpieczającego przed nawodnieniem skarp.

- Na terenach o wysokiej zawartości cząstek gliniastych lub pyłowych, skarpy rowów powinny zostać dodatkowo wzmocnione, np. poprzez dodanie warstwy kruszywa stabilizującego.

- Po zakończeniu prac ziemnych należy przeprowadzić kontrolę wykonania rowów pod względem zgodności z projektem, ocenić kąt nachylenia skarp, stopień zagęszczenia oraz jakość zastosowanych umocnień.

5.10.2 Zadarnienie i ochrona rowów przed erozją

- Powierzchnia rowów powinna zostać obsiana trawą lub innymi roślinami trawiastymi zgodnie z dokumentacją projektową, aby zapewnić jednolity i trwały porost.

- Zadarnienie powinno być wykonane w sposób zapewniający równomierne pokrycie całej powierzchni skarp i dna rowu, bez przerw i obszarów bez roślinności.

- Należy stosować trawy odporne na warunki hydrologiczne oraz dostosowane do lokalnego środowiska glebowego, zapewniające szybki wzrost i trwałą stabilizację gruntu.

- Zabrania się pozostawiania rowów z niekontrolowanym porostem roślinności inwazyjnej oraz chwastów – po zakończeniu robót roślinność powinna być jednolita, wolna od gatunków niepożądanych.

- W przypadku wystąpienia obszarów bez roślinności należy przeprowadzić dosiew trawy lub zastosować maty biodegradowalne przyspieszające ukorzenienie.

- Na terenach o dużym nachyleniu skarp lub podatnych na erozję należy dodatkowo zabezpieczyć roślinność poprzez stosowanie siatek przeciwerozyjnych, mat kokosowych lub geosyntetyków wzmacniających porost trawy.

Parametry geosyntetyków powinny być określone w dokumentacji projektowej lub/i specyfikacji technicznej.

- W miejscach narażonych na silny przepływ wody, dla ochrony przed wymywaniem gruntu, dopuszcza się zastosowanie umocnień w postaci narzutu kamiennego, płyt betonowych lub geokraty obsianej trawą itp.

# 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

## 6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w WT  00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

Obowiązkiem Wykonawcy , jeżeli nie wskazano inaczej w dokumentach umowy,  przez cały  okres trwania robót jest prowadzenie monitoringu geologicznego, geotechnicznego i hydrologicznego. Niezależnie czy monitoring będzie prowadzony siłami własnymi czy przy udziale  nadzoru geotechnicznego zapewnionego przez Wykonawcę , ocenę cech/ jakości gruntu lub kruszywa w podłożu ( w tym in situ), kontrolę wyników badań, ocenę zasadności i zakresu dodatkowych badań należy konsultować na bieżąco z zespołem Inżyniera budowy.

## Badania  przydatności  gruntu dowiezionego na uzupełnienia, zasypki, nasyp określono w odrębnej WT dot. nasypów.

Odbiór wykopu podłoża skalistego, poprzez weryfikację oraz potwierdzenie właściwych warunków podłoża, powinien odbywać się przy udziale geologa z odpowiednimi uprawnieniami oraz przy uczestnictwie Inżyniera.

Sprawdzenie odkładu polega na ocenie wizualnej:

- prawidłowe usytuowanie i kształt geometryczny odkładu,

- odpowiednie wbudowanie gruntu,

- odwodnienie,

- właściwe zagospodarowanie odkładu.

## 6.2. Badania  podczas wykonania wykopów

Kontrola podczas wykonywania wykopów polega na sprawdzeniu zgodności robót i wykonanej budowli ziemnej z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i niniejszych wytycznych

W czasie kontroli robót w wykopach szczególną uwagę należy zwrócić na:

- oznakowanie i zabezpieczenie wykopów w terenie miejskim,

- sposób odspajania gruntów nie pogarszający ich właściwości,

- zapewnienie stateczności skarp i umocnienie ścian wykopu

- odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu,

Sprawdzić wypełnienie zasypywanych przestrzeni ( przy obiektach inżynierskich, przepustach,  instalacjach podziemnych) w sposób wizualny. Ponadto sprawdzić:

- zachowanie w czasie robót pochylenia skarpy ograniczającej zasypywaną przestrzeń,

- zgodność wyboru materiałów do zasypki ze specyfikacją i dokumentacją projektową,

- uzyskanie przy wykonywaniu nasypów i zasypek wymaganego wskaźnika zagęszczenia Is

Minimalna częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących robót  ziemnych podaje tablica poniżej, przy czym zastrzega się że częstotliwość może zostać zmieniona przez Inżyniera, w zależności od zakresu i jakości wykonanych robót.

Tabela 5 Minimalna częstotliwość  badań i pomiarów

| Lp. | Wyszczególnienie badań i pomiarów | Minimalna częstotliwość badań i pomiarów | Tolerancja i uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Szerokość korpusu drogowego | Pomiar taśmą, szablonem, łatą o długości 3 m i poziomicą lub niwelatorem, - w odstępach co 200 m na prostych, - w punktach głównych łuku, - co 100 m na łukach o R  100 m - co 50 m na łukach o R  100 m oraz w miejscach, które budzą wątpliwości | nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +/-10cm |
| 2 | Odchylenie osi korpusu ziemnego |  |  5cm. |
| 3 | Szerokość dna rowu |  |  5cm. |
| 4 | Rzędne powierzchni korpusu drogowego |  | Nie więcej niż -3 cm lub +1 cm wykopy pod drogi Nie więcej niż -2 cm lub +1 cm dla niewielkich korytowanych powierzchni lub ciągów. |
| 5 | Pochylenie i równość skarp |  | <=10% wartości pochylenia projektowanego Nierówności skarp pod ziemią urodzajną<  10 cm. Nierówności ziemi urodzajnej<  5 cm. Sprawdzenie wizualnie czy nie ma uszkodzeń erozyjnych. |
| 6 | Równość górnej powierzchni korpusu drogowego |  | ≤ 3 cm wykopy pod drogi <=2cm dla niewielkich korytowanych powierzchni lub ciągów. |
| 7 | Spadek podłużny powierzchni korpusu drogowego lub dna rowu | Pomiar niwelatorem rzędnych w odstępach co 100 m oraz w punktach wątpliwych | Nie więcej niż -3 cm lub +1 cm wykopy pod drogi Nie więcej niż -2 cm lub +1 cm dla niewielkich korytowanych powierzchni lub ciągów. |
| 8 | Pochylenie poprzeczne górnej powierzchni korpusu drogowego |  |  0,5%. |
| 9 | Zagęszczenie | GWN oraz w wykopach - nie mniej niż 1 badanie na każde 1000 m2 powierzchni zagęszczonej warstwy, jednak co najmniej 2 badania na dziennej działce roboczej. Dla pozostałych partii nasypu – nie mniej niż 1 badanie na każde 2000 m2 powierzchni zagęszczonej warstwy, jednak co najmniej 2 badania na dziennej działce roboczej. Ponadto wskaźnik zagęszczenia należy wykonać w miejscach wątpliwych wskazanych przez Inżyniera. W przypadku chodników, ścieżek lub innych ciągów - nie mniej niż jeden raz na 600m2 | Jak w WT |
| 10 | Nośność | Nie mniej niż jeden raz na 1000 m2 powierzchni w przypadku badania na powierzchni podłoża gruntowego nawierzchni, Nie mniej niż jeden raz na 2000 m2 powierzchni w pozostałych przypadkach, W miejscach wskazanych przez Inżyniera W przypadku chodników, ścieżek lub innych ciągów - nie mniej niż jeden raz na 600m2 | Jak w WT |

Badanie parametrów pomocniczych do określenia zagęszczenia i nośności  takich jak:

- CBR,

- wilgotność naturalną,

- wilgotność optymalną,

- maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego,

podano w wymaganiach dotyczących budowy nasypu.

6.3  Badania zagęszczenia dla sieci  sanitarnej: kanalizacyjnej, deszczowej, ogólnospławnej

- Badanie zagęszczenia podsypki, obsypki i zasypki powinno być przeprowadzane co najmniej raz między studzienkami kanalizacyjnymi.

- Przy każdej studzience należy wykonać dodatkowe badanie zagęszczenia.

- Jeżeli odległość między studzienkami przekracza 50 m, należy wykonać minimum dwa badania.

- Dla przykanalików jedno badanie podsypki, obsypki i zasypki  zagęszczenia między kanałem głównym a wpustem deszczowym.

6.4 Badania zagęszczenia dla sieci wodociągowej,  gazociągowej, ciepłociągowej

- Badanie zagęszczenia podsypki, obsypki i zasypki należy wykonać co najmniej raz między węzłami.

- W przypadku dłuższych odcinków powinno się wykonywać jedno badanie podsypki, obsypki i zasypki na każde 50 m długości przewodu.

6.5 Badania zagęszczenia dla sieci pozostałych lub przepustów

- Badania wskaźnika zagęszczenia zasypek  należy wykonywać jeżeli nie określono w specyfikacjach branżowych: co najmniej trzy pomiary na 500 m 3 objętości zasypki, lecz nie rzadziej niż 1 raz dla każdego  przepustu oraz co 50 m dla zasypki wykopów na instalacje lub inne sieci. W przypadku studni teletechnicznych, elektroenergetycznych, w rejonie skrzynek itp.  zagęszczenie obsypki powinno być sprawdzone dla każdego elementu zamontowanego w pasie drogowym.

## 6.6 Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównanie i powtórne zagęszczenie.

# 7. OBMIAR ROBÓT

## 7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w WT -00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

## 7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową   jest:

- 1m2 profilowania i zagęszczenia powierzchni,

- 1m3 - wykop, wymiana gruntu,

- 1m3- zasypki

- 1m3 lub 1m2 wykonania koryta [ w drugim przypadku w przedmiarze podać głębokość]

- 1mb rowu

- 1mb lub 1m3 – wykopy wąskoprzestrzenne

# 8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w WT 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, WT i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne.

# 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

## 9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

## Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w WT 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

## Cena obejmuje wykonanie wszelkich prac związanych z wykonaniem czynności i robót ujętych w niniejszym opracowaniu, dokumentacji projektowej, uzgodnieniach oraz określonych wymogach formalnoprawnych.

Wykonanie 1m 3 wykopu lub 1m2 koryta obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robót,

- wykonanie koryta/wykopu mechanicznie lub/ i ręcznie,

- wykonanie przekopów kontrolnych mechanicznie lub/  i ręcznie,

- transport urobku na odkład lub bezpośrednio na składowisko z poniesieniem kosztów składowania*,

- dostarczenie materiału do ewentualnych uzupełnień i wykonanie uzupełnień,

- roboty tymczasowe i towarzyszące**

- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, kontrola robót,

- wszelkie inne czynności związane z prawidłowym wykonaniem robót zgodnie z niniejszym opracowaniem lub STWIORB

- dodatkowo: nadzór geotechniczny, projekt robót ziemnych, projekt geotechniczny, projekt technologiczny monitoring osiadania, dodatkowe pale lub kolumny, metody badań inne niż tradycyjne itp.-  jeżeli nie stanowią  osobnej pozycji rozliczeniowej.

* Koszt wywozu, składowania lub/i utylizacji może stanowić odrębną cenę rozliczeniową w zależności od agregacji przyjętej w przedmiarze robót. Jeżeli pozycja ta nie występuje samodzielnie wówczas oznacza to, że  należy ją ująć w cenie jednostkowej danej roboty podstawowej.

**Do robót towarzyszących i tymczasowych w zakresie robót ziemnych niepodlegających odrębnemu rozliczeniu należą: zabezpieczenie wykopów, zabezpieczenie ścian wykopów, odwodnienie wykopów z ewentualnym projektem odwodnienia,  podwieszenie kabli i rurociągów, ew. założenie osłon na kable w miejscach kolizji tylko  jeżeli nie stanowią oddzielnej pozycji w przedmiarze, zabezpieczenie zaworów sieci, dodatkowe pomiary geodezyjno – inwentaryzacyjne, przesunięcia elementów i demontaże tymczasowe, wykonanie dojazdowych dróg tymczasowych.

Wykonanie  1m3 zasypki   -analogia do robót związanych z nasypem.

Profilowanie 1m2 powierzchni  obejmuje:

- prace pomiarowe i oznakowanie,

- profilowanie i zagęszczenie podłoża,

- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,

Wymiana 1m3 gruntów  obejmuje łącznie czynności związane z wykonaniem  wykopu, nasypu i wywozem gruntu  z utylizacją.

Wykonanie 1mb rowu lub wykopu wąskoprzestrzennego : obejmuje wszystkie czynności jak w przypadku wykopu. Jeżeli rowy będą umacniane darniną, elementami betonowymi, kamiennymi, geosyntetykiem – to roboty te podlegają odrębnemu rozliczeniu.

[Powyżej podano minimalny zakres czynności - jeżeli Projektant uważa że  nie wyczerpuje on  całego zakresu robót - należy go uzupełnić]

# 10. PRZEPISY ZWIĄZANE

| PN-EN ISO 14688-1 | Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntów. Część 1: Oznaczanie i opis. |
| --- | --- |
| PN-EN ISO 14688-2 | Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntów. Część 2: Zasady klasyfikowania. |
| PN-EN ISO 14689-2 | Rozpoznanie i badania geotechniczne. Oznaczenie opis i klasyfikacja skał |
| PN-EN ISO 17892-1 | Rozpoznanie i badania geotechniczne. Badania laboratoryjne gruntów. Część 1: Oznaczanie wilgotności naturalnej. |
| PN-EN ISO 17892-4 | Rozpoznanie i badania geotechniczne. Badania laboratoryjne gruntów. Część 4: Badanie uziarnienia gruntów |
| PN-EN ISO 17892-11 | Rozpoznanie i badania geotechniczne. Badania laboratoryjne gruntów. Część 11: Badanie filtracji przy stałym i zmiennym gradiencie hydraulicznym |
| PN-EN ISO 17892-12 | Rozpoznanie i badania geotechniczne. Badania laboratoryjne gruntów. Część 12: Oznaczanie granic Atterberga. |
| BN-68/8931-04 | Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą |
| BN-77/8931-12 | Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu |
| BN-64/8931-01 | Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego |
| PN-B-04481 | Grunty budowlane. Badania próbek gruntu |
| PN-B-04493 | Oznaczenie kapilarności biernej |
| PN-B-04492 | Grunty budowlane. Badania właściwości fizycznych. Oznaczenie wskaźnika wodoprzepuszczalności. |
| PN-B-02480 | Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów |
| PN-S-02205 | Drogi Samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania |
| PN-S-02204 | Drogi Samochodowe. Odwodnienie dróg |
| PN-EN-13285 | Mieszanki niezwiązane. Wymagania . |
| PN-EN 933-1 | Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 1: Oznaczanie składu ziarnowego. Metoda przesiewania. |
| PN-EN 933-8 | Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 8: Ocena zawartości drobnych cząstek. Badanie wskaźnika piaskowego. |
| PN-EN 1097-5 | Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw Część 5: Oznaczanie zawartości wody przez suszenie w suszarce z wentylacją |
| PN-EN 13286-2 | Mieszanki niezwiązane i związane hydraulicznie. Część 2: Metody badań laboratoryjnych gęstości na sucho i zawartości wody. Zagęszczanie metodą Proctora |
| PN-EN 13286-47 | Mieszanki niezwiązane i związane hydraulicznie. Część 47: Metoda badania do określenia kalifornijskiego wskaźnika nośności, natychmiastowego wskaźnika nośności i pęcznienia liniowego |
| PN-EN-14227-15 | Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym -- Specyfikacje -- Część 15: Grunty stabilizowane hydraulicznie |
| PN-EN 1997-1 | Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne . Część 1: Zasady ogólne. |
| PN-EN 1744-1 | Badania chemicznych właściwości kruszyw. Analiza chemiczna |
| PN-EN 1997-2 | Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne . Część 2: Rozpoznanie i badanie podłoża gruntowego. |
| PN-B-06714-37 | Kruszywa mineralne -- Badania -- Oznaczanie rozpadu krzemianowego |
| PN-B-06714-38 | Kruszywa mineralne -- Badania -- Oznaczanie rozpadu wapniowego |
| PN-B-06714-39 | Kruszywa mineralne -- Badania -- Oznaczanie rozpadu żelazawego |
| PN-EN 16907-3 | Roboty ziemne. Procedury budowlane |
| PN-EN 16907-5 | Roboty ziemne. Kontrola Jakości |
| PN-EN 13242 | Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym |
| PN-EN ISO 10318 | Geosyntetyki - Terminy i definicje |
| PN-EN 13251 | Geotekstylia i wyroby pokrewne. Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych w robotach ziemnych, fundamentowaniu i konstrukcjach oporowych |
| PN- EN 13252 | Geotekstylia i wyroby pokrewne – Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych w systemach drenażowych |
| PN-EN 13249 | Geotekstylia i wyroby pokrewne – Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych do budowy dróg i innych powierzchni obciążonych ruchem (z wyłączeniem dróg kolejowych i nawierzchni asfaltowych) |
| PN-EN 13253 | Geotekstylia i wyroby pokrewne -- Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych w zabezpieczeniach przeciwerozyjnych (ochrona i umocnienia brzegów) |

Badanie i ustalenie zależności korelacyjnych dla oceny stanu zagęszczenia i nośności gruntów niespoistych płytą dynamiczną – opracowanie IBDIM na zlecenie GDDKIA, Warszawa listopad 2005- tabela 4

Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych, IBDiM, Warszawa, 1998

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. Załącznik do zarządzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r

Wytyczne wykonywania badań podłoża gruntowego na potrzeby budownictwa drogowego. Załącznik do zarządzenia nr 22 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 27.06.2019 r

WT 02.03.01 Roboty ziemne-nasypy, geosyntetyki

| Numer wydania Data | Opis zmiany |
| --- | --- |
| V01 03.03.2025 | Utworzenie dokumentu |
| V02 24.06.2025 | Korekty formalne. Uściślenie wskaźników zagęszczenia dla robót sieciowych. |

Opracowanie : Wrocławskie Inwestycje sp. z o.o