WT-02.03.01  Roboty ziemne- nasypy, geosyntetyki

# WSTĘP

## 1.1. Przedmiot WT

Przedmiotem niniejszego WT są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem robót wymienionych w pkt 1.3.

## 1.2. Zakres stosowania WT

Zakres stosowania opracowania określa WT 00.00.00.

## 1.3. Zakres robót objętych WT

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem:

- uzupełnień lub dobudowy  nasypów oraz ich wykonania,

- ułożenia geosyntetyków - [ określić tu funkcję jaką mają pełnić: patrz punkt 2.3]

- warstwy ulepszonego podłoża lub/i mrozoochronnej z gruntu (warstwa ulepszonego podłoża wykonana z kruszywa - opisano w odrębnym opracowaniu).

[W SST wpisać tylko te których dotyczy opracowanie].

Roboty związane z wykonaniem wykopów ujęte są w odrębnym opracowaniu.

[W przypadku zastosowania do budowy nasypów mieszanek z popiołów lotnych, popiołowo-żużlowych, odpadów hutniczych itp. – wytyczne wymagają uzupełnienia przez projektanta/ wykonawcę .

Jeżeli nie występuje ułożenie geosyntetyków lub innych  robót opisanych w opracowaniu – to tekst w danym punkcie  należy usunąć  tekst i wpisać „ nie występuje” lub „nie dotyczy”.]

[Jeżeli w zadaniu występuje tylko geowłóknina pełniąca np. funkcję separacyjną to tytuł specyfikacji zmienić na" Roboty ziemne - geosyntetyki".

## 1.4. Określenia podstawowe

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi dokumentami i definicjami podanymi w WT 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1 ora WT dotyczącą wykopów.

Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone poza pasem robót drogowych.

Górna warstwa nasypu – warstwa nasypu znajdująca się bezpośrednio pod najniżej położoną warstwą konstrukcji nawierzchni i wykonana z gruntów niewysadzinowych lub stabilizowanych hydraulicznie o określonych właściwościach. Grubość górnej warstwy nasypu nie może być mniejsza niż odpowiadająca głębokość przemarzania dla zaprojektowanej konstrukcji nawierzchni

Grunt organiczny – grunt z zawartością substancji organicznej większą od 2,0 %.

Grunt kamienisty – wg PN-86/B-02480 grunt, którego zawartość ziaren o średnicy większej niż 40 mm wynosi więcej niż 50% ( d50 > 40 mm);

Grunt gruboziarnisty - wg PN-86/B-02480 grunt, którego zawartość ziaren o średnicy większej niż 2 mm wynosi więcej niż 90% (d90 > 2 mm) oraz zawartość ziaren o średnicy mniejszej niż 40 mm wynosi więcej niż 50% (d50 ≤ 40 mm) .

Grunt drobnoziarnisty - wg PN-86/B-02480 grunt, którego zawartość ziaren o średnicy mniejszej niż 2 mm wynosi powyżej 90%.

Korona drogi – część przekroju poprzecznego drogi, obejmująca jezdnie z poboczami i pasem dzielącym, pasy awaryjnego postoju, chodniki, zatoki oraz ewentualne inne elementy, położona pomiędzy górnymi krawędziami skarp.

Materiał antropogeniczny – materiał powstały w wyniku bezpośredniej lub pośredniej działalności człowieka (na przykład grunt ulepszony, odpad przemysłowy, materiał z recyklingu).

Materiał nasypowy – grunt lub materiał antropogeniczny użyty do budowy nasypu.

Materiał nieprzydatny – grunt lub materiał antropogeniczny, którego właściwości uniemożliwiają wykorzystanie go jako materiał nasypowy. Nieprzydatność może być trwała, związana z niezmiennymi cechami materiału lub czasowa, związana ze stanem materiału lub innymi właściwościami, które wymagają poprawienia.

Materiał przydatny – grunt lub materiał antropogeniczny, którego właściwości umożliwiają wykorzystanie go jako materiał nasypowy bez stosowania dodatkowych zabiegów.

Materiał ulepszony – grunt lub materiał antropogeniczny, którego właściwości zostały zmienione, w efekcie czego spełnia on wymagania wynikające z przewidzianego zastosowania.

Miejsce zerowe robót ziemnych (przekrój zerowy robót ziemnych) - granica pomiędzy nasypem i wykopem. Przekrój przejściowy, w którym powierzchnie nasypu i wykopu w przekroju poprzecznym są równe (charakter robót ziemnych zmienia się z wykopu na nasyp lub odwrotnie).

Nasyp – budowla ziemna wykonana w obrębie pasa drogowego poprzez wbudowanie materiału nasypowego w kontrolowany sposób polegający na układaniu i zagęszczaniu kolejnych warstw powyżej powierzchni terenu.                    Nasyp niski to nasyp, którego wysokość wynosi poniżej 1 m ( nasypy od 1 do 3 m są nasypami średnimi, powyżej 3m nasypami wysokimi)

Niweleta robót ziemnych (spód konstrukcji nawierzchni) - poziom górnej powierzchni materiału nasypowego w nasypie lub poziom górnej powierzchni gruntu rodzimego w wykopie lub poziom górnej powierzchni warstwy ulepszonego podłoża nawierzchni, o ile taka warstwa występuje. Lokalizację powierzchni robót zimnych pokazano na rysunku poniżej

Pochylenie skarpy lub zbocza - kąt nachylenia powierzchni skarpy lub zbocza do rzutu poziomego skarpy lub zbocza.

Skarpa – zewnętrzna boczna powierzchnia nasypu lub wykopu o kształcie i nachyleniu określonym w Dokumentacji Projektowej, spełniająca warunki stateczności i odwodnienia, zabezpieczona przed erozją.

Strefa nasypu – wydzielona część nasypu, na przykład podstawa lub górna część korpusu ziemnego, w odniesieniu do której zostały określone indywidualne wymagania.

Ukop – miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone w obrębie pasa robót drogowych

Wysokość nasypu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu

## 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WT 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. Niniejsze opracowanie nie zawiera wymagań dotyczących bezpieczeństwa prowadzenia robót ziemnych oraz ich organizacji, gdyż są one treścią programu zapewnienia jakości robót  oraz  planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

# MATERIAŁY

W robotach ziemnych wykorzystuje się grunty i materiały antropogeniczne. Grunty i materiały antropogeniczne wymagają oceny ze względu na wymagania wynikające z dokumentacji projektowej. Poniżej określono ogólne wymagania dla materiałów przeznaczonych do budowy nasypu.

W przypadku innych parametrów niż określono w specyfikacji  należy dokonać modyfikacji poniższego punktu.

## 2.1. Grunty i kruszywa do wykonania nasypów lub uzupełnienia  nasypów

W przypadku gdy grunt  z wykopu nie nadaje się do wykonania lokalnego podniesienia niwelety robót ziemnych lub budowy nasypów lub gdy zajdzie konieczność  wymiany gruntu , wówczas należy zastosować grunty

określone w PN-S-02205 z uwzględnieniem zapisów niniejszych wytycznych.  Grunty  lub materiały  antropogeniczne muszą mieć potwierdzoną przydatność w tym:

- właściwości stałych (wewnętrznych) związanych z pochodzeniem (np. uziarnienie, stopień plastyczności, wskaźnik plastyczności, zawartość części organicznych, stabilność fizyczna i chemiczna związana ze składem chemicznym i fazowym materiału),

- właściwości zmiennych, związanych ze stanem (np. wilgotność, gęstość).

Wykonawca musi uwzględniać w ocenie gruntu lub materiału, czy stwierdzone właściwości (stałe lub zmienne) umożliwiają wbudowanie go w strefę nasypu, do których został przewidziane.

Poza gruntami określonymi w powyższej normie do wbudowania w nasyp nie nadają się :

- organiczne (tj. o zawartości substancji organicznych ponad 2 %),

- równoziarniste (o wskaźniku jednorodności uziarnienia Cu<2,5,

- spoiste granicy płynności WL większej od 60 % oraz iły – grunty te należy traktować jako grunty nieprzydatne o charakterze trwałym (dla gruntów tych należy przewidzieć wywóz na odkład),

- zasolone (o zawartość soli powyżej 2 %),

- zawierające substancje szkodliwe dla środowiska naturalnego w ilościach większych niż dopuszczono w obowiązujących przepisach,

- w stanie zamarzniętym,

- przewilgocone i nawodnione,

- podatne na samozapalenie (tj. nieodwęglone – zawierające powyżej 20% części palnych), z wyjątkiem przepalonych odpadów z węgla kamiennego,

- antropogeniczne podatne na przeobrażenia fizyko-chemiczne, w wyniku których dochodzi do zmian objętościowych;

- grunty trudnozagęszczalne, których maksymalna gęstość objętościowa szkieletu jest mniejsza niż 1,6 g/cm3 (nie dotyczy żużli i popiołów)

Tabela 1. Podział gruntów pod względem wysadzinowości

| Lp. | Wyszczególnienie właściwości | Jednostki | Grupy gruntów |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | niewysadzinowe | wątpliwe | wysadzinowe |
| 1 | Rodzaj gruntu wg PN88/B-04481 |  | - rumosz niegliniasty - żwir - pospółka - piasek gruby - piasek średni - piasek drobny - żużel nierozpadowy | - piasek pylasty - zwietrzelina gliniasta - rumosz gliniasty - żwir gliniasty - pospółka gliniasta | mało wysadzinowe - glina piaszczysta zwięzła, glina zwięzła, glina pylasta zwięzła - ił, ił piaszczysty, ił pylasty bardzo wysadzinowe - piasek gliniasty - pył, pył piaszczysty - glina piaszczysta, glina, glina pylasta - ił warwowy |
| 2 | - Zawartość cząstek - £ 0,063 mm lub 0,075 mm - £ 0,02 mm | - % | - < 15 - < 3 | - od 15 do 30 - od 3 do 10 | - > 30 - > 10 |
| - 3 | - Wskaźnik piaskowy SE | - % | - > 35 | - od 25 do 35 | - < 25 |

Procedury oznaczenia uziarnienia  i wskaźnika piaskowego podano w pkt 6.

Procedurę do badania współczynnika filtracji  na etapie akceptacji materiałów określić według:

- PN-B-04492:1955,

- PN-EN ISO 17892-11

Natomiast na etapie badań kontrolnych  można zastosować metodę oceny właściwości filtracyjnych gruntów gruboziarnistych (wg klasyfikacji PN-EN ISO 14688-2) na podstawie obliczenia współczynnika filtracji k z zastosowaniem wzorów  empirycznych w zależności od uziarnienia:

Tabela 2. Określenie właściwości filtracyjnych - orientacyjnie na podstawie wzorów.

| Rodzaj gruntu | Uziarnienie | Wzór na współczynnik filtracji k [m/s] | Objaśnienia |
| --- | --- | --- | --- |
| piaski drobno i średnioziarniste) | 0,01 mm≤d20≤2,0 mm | amerykański | d20 - średnica zastępcza [mm], odpowiadająca zawartości 20% ziaren na krzywej uziarnienia gruntu. |
| Żwiry, piaski | 2,0 mm <d20≤5,0 mm | Schlichtera | d10 - średnica zastępcza [mm], odpowiadająca zawartości 10% ziaren na krzywej uziarnienia gruntu. m-współczynnik liczbowy zależny od porowatości gruntu określony wg PN-B 02481. n- współczynnik lepkości dynamicznej - ƞ = 0,0131 dla temperatury wody 10oC |

W przypadku pozyskania gruntu z dokopu, zasady wykonania dokopu i jego rekultywacji powinny być zgodne z normą PN-S-02205.

Przy ocenie charakteru wysadzinowości gruntów, w przypadku rozbieżności  oceny wg różnych kryteriów decydują wyniki najmniej korzystne.

[Uwaga: w przypadku zastosowania gruntów  antropogenicznych lub lekkich (keramzyt) lub konieczności odspojenia/wywozu materiałów niebezpiecznych  - wytyczne lub specyfikacja techniczna wymaga uzupełnienia przez projektanta/wykonawcę ]

2.2 Zasady wykorzystania gruntów  do budowy nasypów

- Grunty uzyskane podczas wykonania wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w maksymalnym stopniu do budowy nasypów. Zakres wykorzystania gruntów z wykopów Wykonawca każdorazowo przedstawi w projekcie robót ziemnych lub dokumentacji projektowej.

- Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być wywiezione poza teren budowy, za zezwoleniem lub na polecenie Inżyniera, tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i nie zostaną zagospodarowane na placu budowy.

- Jeżeli grunty przydatne, uzyskane podczas wykonania wykopów, nie będąc nadmiarem objętości robót ziemnych, zostały za zgodą Inżyniera wywiezione przez Wykonawcę poza teren budowy z przeznaczeniem innym niż budowa nasypów lub wykonanie prac objętych umową, Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia na własny koszt równoważnej objętości gruntów przydatnych ze źródeł własnych, zaakceptowanych przez Inżyniera.

- Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów oraz materiały przydatne po ulepszeniu, które jednak nie są przewidziane do ulepszenia, powinny być wywiezione przez Wykonawcę na odkład lub składowisko odpadów  i zutylizowane.

- Sposób dokumentowania wywozu i utylizacji nie może odbiegać od wytycznych określonych przez Zarządcę drogi i jednostki miejskie.

- Zapewnienie terenów na ewentualny odkład należy do obowiązków Wykonawcy, o ile nie określono tego inaczej w umowie, Wykonawca proponuje i przedstawia do akceptacji Inżyniera sposób zagospodarowania gruntów przeznaczonych na odkład wraz z miejscem odkładu oraz przedstawia wszelkie umowy i zgody z właścicielem terenu na którym składowany będzie odpad. Inżynier może nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntów, których czasowa nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności.  Jeśli odkład zostanie wykonany w nieuzgodnionym miejscu lub jego wykonanie narusza prawa osób trzecich, to zostanie on usunięty przez Wykonawcę na jego koszt. Konsekwencje finansowe i prawne, wynikające z ewentualnych uszkodzeń środowiska naturalnego wskutek prowadzenia prac w nieuzgodnionym miejscu lub niezgodnie ze sztuką budowlaną, obciążają Wykonawcę.

- O ile jest to uzasadnione bilansem robót ziemnych albo innymi względami, do budowy nasypów mogą być wykorzystane materiały odpadowe oraz materiały pochodzące z recyklingu. Zastosowanie takich materiałów wymaga jednoznacznego ustalenia dopuszczalności ich użycia w świetle obowiązujących przepisów prawa oraz wiarygodnego określenia parametrów geotechnicznych, z uwzględnieniem ewentualnej ich zmiany w okresie eksploatacji budowli ziemnej.

- Przydatność gruntów z wykopów do budowy nasypów we wstępnej fazie powinna zostać oceniona makroskopowo, natomiast przeznaczenie ich do dedykowanej warstwy powinno odbyć się na podstawie parametrów zbadanych metodami laboratoryjnymi.

- W górnej warstwie nasypu, do głębokości przemarzania, należy stosować materiały nasypowe odporne na działanie mrozu - grunty niewysadzinowe lub odporne materiały antropogeniczne (na przykład inne grunty po ulepszeniu, żużle nierozpadowe, kruszywa pochodzące z recyklingu nawierzchni betonowych).

- Ocenę wysadzinowości należy przeprowadzić na podstawie ustaleń punktu 2.1.                                                                                Jako głębokość przemarzania należy przyjąć obliczeniową głębokość przemarzania, określoną zgodnie z zasadami podanymi w aktualnych katalogach nawierzchni.

- Zastosowanie materiałów antropogenicznych wymaga jednoznacznego ustalenia dopuszczalności ich użycia w świetle obowiązujących przepisów prawa. W szczególności konieczne jest spełnienie warunku ograniczonej wymywalności związków chemicznych i metali ciężkich do wód gruntowych. Wymagania oraz zasady stosowania materiałów antropogenicznych powinny być określone w Projekcie Geotechnicznym, o ile występuje, lub w dokumentacji projektowej.

- Wykonawca powinien we własnym zakresie przygotować i zapewnić oddzielne składowanie gruntów i materiałów przydatnych oraz gruntów i materiałów przydatnych po ulepszeniu przewidzianych do wykorzystania. Składowanie gruntów i materiałów przez Wykonawcę nie może powodować zagrożenia stateczności wykopów i nasypów. Jeżeli Wykonawca tymczasowo składuje grunt lub materiał przydatny, jest zobowiązany chronić je przed negatywnym wpływem czynników atmosferycznych w celu uniknięcia ich degradacji.

2.3 Geosyntetyki

- Właściwości geosyntetyków stosowanych w robotach ziemnych powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-EN 13251 oraz szczegółowymi wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej.

- Geosyntetyki  przewidziane do użycia powinny posiadać dokumenty potwierdzające wprowadzenie do obrotu lub udostępniane na rynku krajowym zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych.

- Geowłókniny i geotkaniny  powinny bez rozdarć, dziur i przerw ciągłości z dobrą przyczepnością do gruntu.

- Geowłókniny powinien być wykonany z polipropylenu, jako igłowany, nietkany, aby materiał posiadał właściwości dyfuzyjne, pozwalające na swobodny przepływ wody.

- Właściwości materiałów geosyntetycznych powinny pozostać niezmiennymi w stanie suchym jak i wilgotnym oraz zapewnić wieloletnią (do 80 lat) żywotność, w tym odporność na agresywnie środowiska chemiczne, gnicie i grzyby.

- Warunki przechowywania i ochrony podaje producent geosyntetyku, wobec czego Wykonawca  zobowiązany jest do przekazania takich danych Inżynierowi.

- Do przytwierdzenia geowłókniny do podłoża stosuje się szpilki lub klamry z prętów stalowych o średnicy ok. 12÷16 mm. Koniec pręta służący do wbijania w podłoże powinien być zaostrzony i mieć długość min. 30 cm. Element mocujący powinien mieć część poziomą, dociskającą geowłókninę do podłoża, np. odgięcie w kształcie litery U, przyspawany kawałek blachy lub  inne zakończenie nieuszkadzające materiał.

- Do przytwierdzenia innych geosyntetyków zastosować dedykowane dla nich szpilki lub klamry.

[Jeżeli w dokumentacji projektowej nie podano danych zastosowanego geosyntetyku , wówczas  minimalne  wymagania  należy umieścić poniżej  (w tym określić numer normy).  Nie wystarczy podanie gramatury. Właściwości uzależnione są od rodzaju geosyntetyku i funkcji jaką pełnią w budowli. Dane podać w formie tabeli z określeniem norm  badania, przy czym tytuły  norm dopisać do punktu 10]

- Zastosowanie do wyboru: warstwa separacyjna ,izolacyjna, separacyjno-filtracyjna (dotyczy również muld i zbiorników), filtracyjna,  drenażowa, zbrojenie nasypu lub inne wzmocnienie, zabezpieczenie przeciwerozyjne, izolacja(uszczelnienie),  itp.

- nr normy …………

- wytrzymałość na rozciąganie,

- wydłużenie  przy zastosowaniu maksymalnej siły  rozciągającej,

- siła przebicia stemplem,

- próba przebicia stożkiem,

- wielkość otworów ,

- przepływ przy słupie wody 10 cm,

- szybkość przepływu,

- przepuszczalność  wody w zależności od obciążenia...

- wytrzymałość długoterminowa …..

Np. Do warstwy odcinającej  stosować geowłókninę separacyjną o parametrach co najmniej jak niżej:

Tabela 1a  Minimalne wymagania dla warstwy odcinającej

| Lp | Właściwość | Jednostka | Wymagania | Metoda badań |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Masa powierzchniowa | g/m2 | ≥400 |  |
| 2 | Wytrzymałość na rozciąganie | kN/m | ≥ 10 | PN-EN ISO 10319 |
| 3 | Wydłużenie przy maksymalnym obciążeniu | % | ≤ 100 | PN-EN ISO 10319 |
| 4 | Przebicie statyczne (metoda CBR) | kN | ≥ 2,5 | PN-EN ISO 12236 |
| 5 | Charakterystyczna wielkość porów O95 | mm | ≤ 0,15 | PN-EN ISO 12236 |

Dla każdego rodzaju geosyntetyku zastosowanego w projekcie, proszę wykonać odpowiednie tabele –przykład jw. ]

Przykładowe zastosowania geosyntetyku jak niżej.

# 3. SPRZĘT

## 3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WT 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3 oraz w WT 02.00.00.

# 4. TRANSPORT

## 4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WT-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

oraz w  WT 02.00.00.

Wykonawca powinien zadbać, aby transport, przenoszenie i przechowywanie geosyntetyków były wykonywane w sposób oraz w warunkach nie powodujących mechanicznych lub chemicznych uszkodzeń.

Producent określa wymaganie, dotyczące maksymalnego okresu czasu, w którym geosyntetyk może być poddany oddziaływaniu promieniowania ultrafioletowego i powinien być zakryty poprzez wbudowanie. Geosyntetyki nie zakryte poprzez wbudowanie we wskazanym czasie należy usunąć z placu budowy.

# 5. WYKONANIE ROBÓT

## 5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w WT 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

## 5.2. Warunki przystąpienia do robót

- Przed przystąpieniem do budowy nasypu należy, w obrębie jego podstawy, zakończyć roboty przygotowawcze określone w dokumentacji projektowej.

- Ruch środków transportowych, dowożących grunt, skałę lub inny materiał do budowy nasypu oraz maszyn rozkładających powinien być tak zorganizowany, aby powodował równomierne oddziaływanie i zagęszczanie warstw, bez tworzenia kolein.

- Jeżeli Wykonawca przewiduje użycie powierzchni korony uformowanego nasypu jako drogi tymczasowej dla ruchu budowlanego, to powinien na powierzchni wykorzystywanej przez pojazdy wykonać nasyp o wysokości co najmniej 0,3 m większej, niż wynika to z rzędnych niwelety robót ziemnych. Ruch budowlany powinien odbywać się w odległości nie mniejszej niż 2,0 m od krawędzi korony wykonanego nasypu.

- Podłoże gruntowe w obrębie niskich nasypów, w przypadku których po usunięciu humusu grunt rodzimy znajduje się nie więcej niż 0,3 m od projektowanej niwelety robót ziemnych, nie powinno być używane do ruchu pojazdów. Jeżeli według Wykonawcy użycie wymienionych powierzchni do ruchu budowlanego jest konieczne, to wcześniej należy wykonać na nich nasyp o wysokości co najmniej 0,3 m większej niż to wynika z rzędnych niwelety robót ziemnych.

- Dodatkowa warstwa nasypu, zostanie usunięta podczas ostatecznego kształtowania korony nasypu. Jeżeli okaże się wówczas, że wskutek działania ruchu budowlanego jest konieczne przeprowadzenie napraw w obrębie korony robót ziemnych, to Wykonawca przeprowadzi te prace według wskazań Inżyniera, na własny koszt.

- Z chwilą przystąpienia do ostatecznego profilowania korony robót ziemnych w nasypie dopuszcza się po niej ruch jedynie maszyn wykonujących tę czynność budowlaną oraz maszyn niezbędnych do wykonania pierwszej warstwy nawierzchni. Za zgodą Inżyniera może odbywać się sporadyczny ruch innych pojazdów, o ile nie spowodują uszkodzeń powierzchni korpusu ziemnego

5.3 Warunki ogólne budowy nasypów.

- Nasypy powinny być wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podłużnego, które określono w Dokumentacji Projektowej

- Podłoże na którym będzie układana pierwsza warstwa nasypu powinno być zagęszczone i wyprofilowane do odpowiednich spadków podłużnych i poprzecznych.   Podłoże pod nasypy powinno być tak przygotowane aby podczas funkcjonowania drogi nie nastąpiło zbytnie jego osiadanie a tym samym nasypu. Obliczeniowe osiadanie końcowe powierzchni nasypu po wykonaniu podbudowy zasadniczej nie powinno przekraczać 10cm.

- Nasypy należy wykonywać metodą warstwową, równomiernie na całej szerokości. Grubość warstwy w stanie luźnym powinna być odpowiednio dobrana w zależności od rodzaju gruntu lub innego materiału i sprzętu używanego do zagęszczania. Przyjęta technologia zagęszczania powinna zapewniać uzyskanie wymaganego zagęszczenia warstwy w całej jej miąższości. Każda wykonana warstwa nasypu musi być poddana procedurze odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. Przystąpienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypu może nastąpić dopiero po stwierdzeniu przez Inżyniera/ Inspektora nadzoru prawidłowego wykonania warstwy poprzedniej.

- Grunty o różnych właściwościach należy wbudowywać w oddzielnych warstwach, o jednakowej grubości na całej szerokości nasypu. Grunty spoiste należy wbudowywać w dolne partie nasypu poniżej głębokości przemarzania, a grunty niespoiste na dowolnym poziomie nasypu, również w górne warstwy, powyżej głębokości przemarzania.

Grunt rozłożony równomiernie powinien posiadać wilgotność wn zbliżoną do wilgotności optymalnej, lecz w tolerancji o której mowa w dalszej części wytycznych.

W przypadku braku miarodajnych danych dotyczących sposobu zagęszczania powinno być przeprowadzone zagęszczanie próbne maszynami przewidzianymi do zastosowania na budowie.

Szczególną uwagę należy zwrócić na zagęszczenie nasypu w sąsiedztwie budowli betonowych. Należy tam wykonać zagęszczanie gruntu również za pomocą lekkich maszyn zwiększając o 50% liczbę przejazdów po jednym śladzie lub zmniejszając o połowę grubość warstwy zagęszczanej.

- Warstwy gruntu przepuszczalnego należy wbudowywać poziomo, a warstwy gruntu mało przepuszczalnego (o współczynniku k1010-5 m/s) ze spadkiem górnej powierzchni (ok. 3- 5%). Ukształtowanie powierzchni warstwy powinno uniemożliwiać lokalne gromadzenie się wody.

- Jeżeli w okresie zimowym następuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a górna powierzchnia jest wykonana z gruntu spoistego to jej spadki porzeczne powinny być ukształtowane ku osi nasypu, a woda odprowadzona poza nasyp z zastosowaniem ścieku. Takie ukształtowanie górnej powierzchni gruntu spoistego zapobiega powstaniu potencjalnych powierzchni poślizgu w gruncie tworzącym nasyp.

- Górną warstwę nasypu należy wykonać z gruntów o przepuszczalności i wskaźniku jednorodności określonych poniżej Grubość górnej warstwy nasypu musi być co najmniej taka, aby zostały spełnione wymagania w odniesieniu do nośności podłoża nawierzchni, przyjęte w projekcie konstrukcji nawierzchni oraz aby zapewnić odporność na powstawanie wysadzin konstrukcji nawierzchni, która będzie ułożona na nasypie.

Górną warstwę nasypu (GWN), o grubości minimum 20 cm, zaleca się  wykonać z gruntów niewysadzinowych o współczynniku filtracji k10 ≥ 6  10–5 m/s (5,2 m/d) i wskaźniku jednorodności uziarnienia Cu ≥ 5,0.

- Grunty niewysadzinowe o mniejszym wskaźniku jednorodności uziarnienia (3,0 ≤ Cu ≤ 5,0) można stosować do wykonania górnej warstwy nasypu, jeżeli próby na odcinku próbnym wykażą możliwość uzyskania wymaganego zagęszczenia i nośności.

Jeżeli brak gruntu niewysadzinowego o wymaganych właściwościach, dopuszcza się wykonanie górnej warstwy nasypu z innego gruntu, który zostanie ulepszony poprzez stabilizację spoiwem. Warstwę GWN stabilizowaną spoiwami należy traktować jako warstwę ulepszonego podłoża (WUP) . W przypadku jeśli do w/w stabilizacji został zastosowany grunt inny niż niewysadzinowy, to powinny być spełnione warunki:

- minimalna grubość warstwy wynosi 25 cm;

- warstwa WUP  jest uwzględniona w typowych rozwiązaniach  dolnych warstw nawierzchni i warstwy ulepszonego podłoża – patrz aktualne katalogi nawierzchni;

- w przypadku wykonania WUP stabilizowanej spoiwami zgodnie z przytoczonymi powyżej typowymi rozwiązaniami katalogowymi dodatkowo powinna zostać wykonana warstwa mrozoochronna.

Rozwiązanie określa Wykonawca i przedstawia Inżynierowi do akceptacji.

- Grunty o wskaźniku jednorodności uziarnienia z przedziału 2,5≤Cu<3,0 można stosować do kolejnych warstw  nasypu, pod warunkiem wykazania możliwości uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia Is (wykonawca wskazuje metodę doprowadzenia   gruntów  do wymaganego wskaźnika zagęszczenia i przedstawia Inżynierowi do akceptacji, wraz z wynikami badań). Jeżeli grunty o wskaźniku uziarnienia jw. będą stosowane do budowy skarp, należy dodatkowo zastosować poza humusowaniem, dodatkowe przeciwerozyjne wzmocnienie skarp oraz dodatkowo sprawdzić obliczeniowo czy jest spełniony warunek stateczności skarp.

- Na terenach o wysokim stanie wód gruntowych dolne warstwy nasypu, o grubości co najmniej 0,5 m powyżej najwyższego poziomu wody, należy wykonać z gruntu naturalnego, mineralnego, przepuszczalnego o współczynniku filtracji k10 ≥ 6  10–5 m/s  Do tych prac absolutnie nie należy stosować materiałów pochodzenia antropogenicznego.

- Do wymiany stosować grunty lub kruszywa:

- zawartość cząstek >120mm -0%,

- zawartość cząstek >2mm -<50% ,

- wskaźnik nośności CBR >=10%,

- zawartość substancji organicznej <=2%,

- współczynnik filtracji >=6 m/dobę,

- wskaźnik różnoziarnistości - nie mniej niż 3,0,

- wskaźnik krzywizny uziarnienia: 1-3 , przy czym dopuszcza się powyżej 3, jeżeli na odcinku próbnym Wykonawca wykaże uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia Is oraz wtórnego modułu odkształcenia podłoża E2 i wskaźnika odkształcenia Io określonych płytą statyczną VSS.

- gęstość szkieletu gruntowego - >=1,6 g/cm3,

- wskaźnik piaskowy >=35%,.

- pozostałe wartości jak dla nasypów.

- Do wymiany dopuszcza się zastosowanie gruntów spoistych pod warunkami:

- uszlachetnienia spoiwami hydraulicznymi,

- wbudowania powyżej zwierciadła wody gruntowej (tj. w suchym wykopie),

- wymiana jest wykonywana tylko w obrębie gruntów spoistych (podłoże oraz skarpy wykopu pod wymianę zbudowane litologicznie z gruntów spoistych),

- nie dopuszcza się sytuacji, gdzie mogłyby powstać obszary bezodpływowe dla naturalnego obiegu i przenikania wód gruntowych (zapory), jeśli taki naturalny przepływ wody miał miejsce przed wykonaniem wymiany gruntów.

- wykonawca udokumentuje ( projekt technologiczny, ziemny, geotechniczny, ekspertyzy, wyniki badań, obliczenia - forma dokumentacji do uzgodnienia z Inżynierem) że nie nastąpi osiadanie lub utrata stateczności budowli/ obiektu a wyniki badań na odcinku próbnym potwierdzają uzyskanie wymaganych parametrów. Uszlachetnienie gruntu spoistego spoiwem hydraulicznym nie może mieć negatywnego wpływu na zieleń, jeżeli taka występuje w sąsiedztwie robót lub roboty odbywają się w Strefie Ochrony Drzew.

- Do warstwy ulepszonego podłoża (WUP) lub mrozoochronnej oprócz kryteriów ogólnych dla nasypów o których mowa w niniejszym opracowaniu stosować grunty (kruszywa opisano w odrębnym opracowaniu) jak :

Tabela 3. Zakres stosowania i wymagania dotyczące gruntów niewysadzinowych (naturalnych lub antropogenicznych) do warstw konstrukcji nawierzchni i warstwy ulepszonego podłoża

- Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien być bezzwłocznie wbudowany w nasyp. Jeżeli grunt składowany będzie czasowo na odkładzie, wówczas wskazanym jest, zabezpieczenie go przed nadmiernym zawilgoceniem.

- Nie należy wbudowywać w nasyp gruntów kamienistych, gruzu betonowego i innych podobnych, twardych materiałów w tych miejscach, gdzie przewiduje się formowanie lub wbicie pali albo budowę konstrukcji i urządzeń.

- W celu uzyskania prawidłowego zagęszczenia w całym przekroju nasypu oraz zminimalizowania skutków erozji skarp, powodowanej opadami w czasie budowy nasypu, nasyp należy formować jako minimum 0,5 m szerszy z każdej strony w stosunku do przekroju określonego w Dokumentacji Projektowej. Po wykonaniu korpusu ziemnego nadmiar materiału należy usunąć w czasie ostatecznego profilowania powierzchni skarp. Należy dążyć do takiej organizacji robót, by pozyskany w ten sposób materiał wykorzystać do budowy innego nasypu.

- Wykonawca zastosuje etapową budowę nasypu lub podda kontroli tempo jego wznoszenia. Wykonawca zainstaluje wszystkie niezbędne elementy, konieczne do kontroli procesu wznoszenia nasypu i będzie monitorował wskazane parametry (np. osiadanie, poziom wód gruntowych itp.) , w zakresie i w sposób, które określa dokumentacja projektowa.

- Jeżeli nasyp lub jego część są wykonywane z popiołów lotnych lub innego materiału wrażliwego na działanie wody to sposób wbudowania takich materiałów, zapewniający ochronę przed dostępem i oddziaływaniem wody musi być określony w dokumentacji projektowej. Przy wykonywaniu nasypu lub jego części z mieszanek popiołowych należy uwzględnić wyniki analizy stateczności oraz ocenę możliwości potencjalnego zanieczyszczenia powierzchni ziemi szkodliwymi substancjami.

- Skarpy na czas robót należy w miarę możliwości chronić przed rozmyciem i spływem.

Przykładowe zabiegi chroniące lub minimalizujące erozję to:

- właściwe wyprofilowanie i zagęszczenie,

- nadmiar  humusu i ściągniecie z dociskiem skarpy łyżką,

- unikanie wbudowania w skarpy piasku drobnego, pylastego i gruntów mało spoistych (pyły i  piaski gliniaste),

- układanie rur z brewkami,

- stosowanie geosyntetyków lub lokalnie narzutów,

- sukcesywny obsiew lub hydroobsiew, albo stosowanie gotowych płatów darni.

Wszelkie uszkodzenia skarp powinny być usuwane na bieżąco, szczególnie w sytuacji gdy podmyciu  ulegają warstwy konstrukcyjne.

- Nasypy z gruntów skalistych wykonać zgodnie z normą PN-S-02205.

5.4 Wykonywanie nasypów w okresie deszczów

- Wykonywanie nasypów należy przerwać, jeżeli wilgotność gruntu przekracza wartość dopuszczalną, to

znaczy jest większa od wilgotności optymalnej o więcej niż 10% jej wartości.

- Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno układać następnej warstwy gruntu.

- Osuszenie można przeprowadzić w sposób mechaniczny, chemiczny lub naturalny.

- W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem, poszczególne jego warstwy oraz korona nasypu po zakończeniu robót ziemnych powinny być równe i mieć spadki potrzebne do prawidłowego odwodnienia.

- W okresie deszczowym nie należy pozostawiać nie zagęszczonej warstwy do dnia następnego.

5.5 Wykonywanie nasypów w okresie mrozów

- Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypów w temperaturze, przy której nie jest możliwe osiągnięcie w nasypie wymaganego wskaźnika zagęszczenia gruntów.

- Nie dopuszcza się wbudowania w nasyp gruntów zamarzniętych lub gruntów przemieszanych ze śniegiem lub lodem.

- W czasie dużych opadów śniegu wykonywanie nasypów powinno być przerwane. Przed wznowieniem prac należy usunąć śnieg  z powierzchni wznoszonego nasypu.

- Jeżeli warstwa niezagęszczonego gruntu zamarzła, to nie należy jej przed rozmarznięciem zagęszczać ani układać na niej następnych warstw.

5.6 Wykonywanie nasypów na dojazdach do obiektów mostowych

- Do wykonania nasypów na dojazdach do obiektów mostowych, należy stosować grunty niespoiste o wskaźniku jednorodności uziarnienia CU  5,0 i współczynniku filtracji k10  6x10-5 m/s.

- Nasyp należy wykonać na długości co najmniej równej długości klina odłamu. Długość ta powinna być określona w dokumentacji projektowej. Należy zapewnić takie wykonanie robót, by nie wystąpiły nierównomierne osiadania między częścią nasypu w obrębie dojazdu do obiektu mostowego, a dalszą jego częścią.

- W części nasypu przylegającej do ściany przyczółka należy wykonać elementy odwodnienia, określone w dokumentacji projektowej.

- Wskaźnik zagęszczenia gruntu Is powinien być nie mniejszy niż 1,00 na całej wysokości nasypu w obrębie dojazdu do obiektu mostowego.

- W czasie wykonywania nasypu na dojazdach do obiektów mostowych należy spełnić zasady ogólne, sformułowane w niniejszych wytycznych.

5.7  Wykonywanie nasypów w obrębie przepustów

- Przepusty powinny być wykonane wcześniej niż nasyp.

- Dopuszcza się wykonanie przepustów w przekopie o ile określono tak w dokumentacji projektowej lub Wykonawca uzyskał zgodę Inżyniera.

- Nasypy w obrębie przepustów należy wykonywać jednocześnie z obu stron przepustu z jednakowych, dobrze zagęszczonych poziomych warstw gruntu. Wysokość nasypu w czasie prowadzenia robót powinna być z obu stron przepustu taka sama. Wykonanie nasypu, a w szczególności praca sprzętu zagęszczającego, nie mogą spowodować przesunięcia, odkształcenia lub uszkodzenia przepustu.

- W tym przypadku wykonania przepustu w przekopie (wcince) podczas odtworzenia nasypu w obrębie przekopu należy uwzględnić wymagania, dotyczące połączenia starej i odtwarzanej części nasypu, w odniesieniu do wykonywania poszerzeń nasypu.

5.8  Wykonywanie poszerzeń nasypu

- Przy poszerzeniu istniejącego nasypu należy wykonywać w jego skarpie stopnie. Szerokość stopni powinna być dobrana z uwzględnieniem pochylenia skarpy istniejącego nasypu oraz grubości warstw gruntu, skały lub materiału, z których będzie formowane poszerzenie korpusu ziemnego i nie powinna przekraczać 1,0 m.

- Spadek górnej powierzchni stopni powinien wynosić 4% 1% w kierunku zgodnym z pochyleniem skarpy.

- Wycięcie stopni obowiązuje zawsze przy wykonywaniu styku dwóch przyległych części nasypu, wykonanych z gruntów, skał lub materiałów o różnych właściwościach lub w różnym czasie.

5.9  Wykonywanie nasypu na zboczu

- Każdorazowo należy ocenić ryzyko rozwoju ruchów masowych/osuwisk, którymi mogą być objęte grunty rodzime zalegające pod wykonywanym na zboczu nasypem. Ocena stabilności podłoża gruntowego na zboczach powinna być obligatoryjnym elementem projektu geotechnicznego lub dokumentacji projektowej.

- W przypadku budowy nasypu na zboczu o pochyleniu poprzecznym od 1:5 do 1:2 minimalne zabezpieczenie nasypu przed zsuwaniem się obejmuje: wycięcie w zboczu stopni w obrębie podstawy nasypu lub/i wykonanie rowu stokowego powyżej nasypu.

- W przypadku pochylenia poprzecznego zbocza większego niż 1:2 należy rozważyć zabezpieczenie stateczności nasypu przez podparcie go murem oporowym lub wykorzystanie technologii gruntu zbrojonego. Przy ocenie konieczności wykonania zabezpieczenia oraz przy wyborze zabezpieczenia należy uwzględnić wyniki analizy stateczności.

5.10  Wykonywanie nasypu z gruntów skalistych lub materiałów gruboziarnistych

- Jeżeli nasyp gruntów, skał lub materiałów gruboziarnistych ma być wykonany powyżej konstrukcji, na przykład przepustu, należy wcześniej ułożyć na niej i zagęścić warstwę gruntu, skały lub materiału antropogenicznego drobnoziarnistego lub średnioziarnistego, o łącznej grubości od 0,5 do 1,0 metra.

- Wykonywanie nasypu z gruntów, skał lub materiałów gruboziarnistych z wypełnieniem wolnych przestrzeni polega na układaniu warstw materiałów gruboziarnistych, o grubości nie większej niż 30 cm i przykrywaniu ich warstwą gruntu, skały lub materiału drobnoziarnistego. Materiał drobnoziarnisty należy zagęszczać, najlepiej sprzętem wibracyjnym, wskutek czego wypełni on wolne przestrzenie miedzy grubymi ziarnami. Przy tym sposobie budowy nasypu można stosować skały i materiały gruboziarniste, które są miękkie, natomiast jako wypełnienie sypkie grunty (żwir, pospółka, piasek) i materiały drobnoziarniste.

- Nasyp z gruntów, skał lub materiałów gruboziarnistych bez wypełnienia wolnych przestrzeni wykonuje się poprzez układanie kolejnych warstw i ich zagęszczanie. Do budowy nasypu należy użyć gruntów, skał lub materiałów gruboziarnistych odpornych na działanie mrozu. Część nasypu wykonana tą metodą nie może sięgać wyżej niż 1,2 m od projektowanej niwelety robót ziemnych. Część nasypu wykonana bez wypełniania wolnych przestrzeni musi być oddzielona od podłoża oraz wyżej leżącej części nasypu z zastosowaniem warstwy materiału ziarnistego lub geotekstyliów.

- Strefę nasypu wykonaną z gruntów, skał lub materiałów gruboziarnistych bez wypełnienia wolnych przestrzeni można oddzielić od przylegającego gruntu około 10- centymetrową warstwą żwiru, pospółki lub nieodsianego kruszywa łamanego, które zawierają od 25% do 50% ziaren mniejszych od 2 mm i spełniają warunek:

4 d85 ≥ D15 ≥ 4 d15

gdzie: d85 i d15 średnica oczek sita, przez które przechodzi 85% i 15% gruntu przylegającego do strefy nasypu wykonanej bez wypełnienia wolnych przestrzeni (mm), D15 średnica oczek sita, przez które przechodzi 15% gruntu skalistego lub materiału gruboziarnistego (mm).

- Strefę nasypu wykonaną z gruntów, skał lub materiałów gruboziarnistych bez wypełnienia wolnych przestrzeni można oddzielić od przylegającego gruntu warstwą geotekstyliów o odpowiednich właściwościach mechanicznych, uniemożliwiających jej przebicie oraz o odpowiednich właściwościach filtracyjnych, dostosowanych do uziarnienia przylegających warstw.

- Rozdrobnione grunty skaliste twarde oraz grunty zwietrzelinowe kamieniste są przydatne do wbudowania w dolne warstwy nasypów bez zastrzeżeń, natomiast rozdrobnione grunty skaliste miękkie są przydatne do wbudowania w dolne warstwy nasypów pod warunkiem, gdy pory w gruncie skalistym będą wypełnione gruntem lub materiałem drobnoziarnistym. Dlatego podczas zagęszczania należy używać ciężkiego sprzętu typu walce okołkowane, aby w jak największym stopniu rozdrobnić skałę. Przestrzenie pomiędzy fragmentami skały powinny być wypełnione drobną frakcją powstałą z rozdrobnienia skały lub gruntami zwietrzelinowymi naturalnie występującymi w wykopie. Dopuszcza się stosowanie gruntów zawierających kamienie o wymiarach do 500 mm pod warunkiem wypełnienia przestrzeni między nimi gruntem o drobniejszym uziarnieniu.

- W przypadku wykonywania nasypów z gruntów kamienistych w postaci zwietrzeliny gliniastej lub rumoszu gliniastego należy wbudowywać je w miejsca suche lub zabezpieczone od wód gruntowych, co można zrealizować poprzez zastosowanie warstw odcinających (mieszanych ze spoiwem) nad i pod warstwą lub poprzez uszlachetnienie samej warstwy.

- W celu dodatkowego zabezpieczenia przed podciąganiem kapilarnym w uzasadnionych przypadkach należy zastosować uszlachetnienie spoiwami hydraulicznymi warstwy leżącej bezpośrednio na podłożu nasypu, którą można pominąć w przypadku uszlachetnienia podłoża pod nasyp.

- W obliczeniach stateczności nasypów i prowadzonej analizie osiadań nasypu, należy uwzględnić czynnik zwiększonego parcia wynikający ze zwiększonych ciężarów właściwych gruntów skalistych stosowanych do budowy nasypów.

5.11  Odwodnienie pasa  robót ziemnych

- Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, ujętych w dokumentacji projektowej, Wykonawca jest zobowiązany, o ile wymagają tego warunki terenowe, do wykonania urządzeń, które zapewnią skuteczne odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. W tym celu Wykonawca powinien przedstawić projekt odwodnienia placu budowy. Forma, zakres i konieczność wykonania projektu odwodnienia placu budowy, zostaną ustalone między Wykonawcą a Inżynierem. Projekt odwodnienia placu budowy podlega zatwierdzeniu przez Inżyniera.

- Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchni gruntu, skały oraz innych materiałów nadawać w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie.

- Jeżeli wskutek zaniedbania Wykonawcy lub niewłaściwego zaplanowania robót, grunty lub materiały do budowy nasypu ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwałą nieprzydatność. Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów lub materiałów i zastąpienia ich gruntami lub materiałami przydatnymi, na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te czynności, jak również za dowieziony grunt lub materiały. Dopuszcza się uzdatnienie przewilgoconych gruntów lub materiałów za zgodą Inżyniera, jeżeli zaproponowany przez Wykonawcę sposób jest poprawny technicznie i zapewni przywrócenie właściwości umożliwiających wbudowanie gruntów lub materiałów.

- Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi być poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami i uwzględnione w projekcie odwodnienia placu budowy.

5.12 Układanie geosyntetyków

- Geosyntetyki należy układać zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, instrukcją producenta oraz niniejszymi wytycznymi. Szerokość geosyntetyku uzależniona jest od miejsca wbudowania przy czym w konstrukcji jezdni wskazane jest stosowanie jak najszerszych pasm (5m) i minimalizowanie połączeń.

W przypadku zastosowania w konstrukcji jezdni wąskich pasm o szer. 1,5-3,0 m, Wykonawca przedstawi  Inżynierowi do akceptacji plan układania geosyntetyku, określający co najmniej: wymiary pasm, kierunek postępu robót, kolejność układania pasm, szerokość zakładów, sposób łączenia.

- Jakość użytych geosyntetyków musi być potwierdzona Deklaracją Właściwości Użytkowych oraz innymi dokumentami, określającymi dodatkowe właściwości geosyntetyku, o ile jest to wymagane ze względu na funkcję jaką pełni geosyntetyk.

- Warstwa, na której przewiduje się ułożenie geosyntetyku powinna być równa i pozbawiona ostrych elementów, mogących spowodować uszkodzenie geosyntetyku w czasie układania lub pracy. Metoda układania powinna zapewnić przyleganie geosyntetyku do warstwy, na której jest układany, na całej jej powierzchni. Geosyntetyków nie należy naciągać lub powodować ich zawieszenia na wzgórkach (garbach) lub nad wklęsłościami terenu. Warstwa geosyntetyków po ułożeniu powinna być pozbawiona fałd, załamań oraz rozdarć.

- Pasma geosyntetyków należy układać łącząc je na zakład, z ewentualnym kotwieniem do podłoża. Jeżeli brak takiej informacji, wówczas Wykonawca zaproponuje do akceptacji przez Inżyniera sposób połączenia pasm geosyntetyku. Wielkość zakładu pasm geosyntetyku, układanych na stabilnym podłożu, jeżeli nie ustalono w dokumentacji projektowej lub nie wynika to z zaleceń producenta, nie powinna być mniejsza niż 30 cm a w przypadku geowłókniny 50cm.

W przypadku obniżonej nośności warstwy, na której jest układany geosyntetyk, wielkość zakładu powinna być odpowiednio zwiększona, aby w całym okresie wykonania i eksploatacji budowli ziemnej została zachowana ciągłość warstwy geosyntetyku. [Uwaga: kierunek układania pasm geosyntetyku podaje Projektant].

- W przypadku uszkodzenia geosyntetyku, pełniącego funkcję warstwy odcinającej należy, w uzgodnieniu z Inżynierem, przykryć uszkodzone miejsce pasem geosyntetyku na długości i szerokości większej o co najmniej 1 metr od obszaru uszkodzonego.

- W przypadku uszkodzenia geosyntetyku pełniącego funkcję zbrojenia sposób postępowania należy ustalić w porozumieniu z Projektantem.

- Aby zapobiec przemieszczaniu  geosyntetyku np. przez wiatr, pasma należy przymocować (np. wbitymi w grunt prętami w kształcie U) lub chwilowo obciążyć (np. pryzmami gruntu, workami z gruntem itp.).

W uzasadnionych przypadkach wymagane jest łączenie pasm, najczęściej na budowie za pomocą zszycia, połączeń specjalnych itp. Należy zwracać uwagę, aby nie uszkodzić geosyntetyku.

- Nie dopuszcza się ruchu pojazdów bezpośrednio po ułożonych geosyntetykach. Warstwę geosyntetyków należy, niezwłocznie po ułożeniu, przykryć gruntem lub materiałem stosowanym do budowy nasypu. W przeciętnych warunkach minimalna grubość warstwy, ułożonej na warstwie geosyntetyków, umożliwiająca dopuszczenie ruchu pojazdów wynosi 20 cm, chyba że producent zaleci inaczej.

## 5.13. Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod nasyp i korpus

- Jeżeli pochylenie poprzeczne terenu w stosunku do osi nasypu jest większe niż 1:5 należy, dla zabezpieczenia przed zsuwaniem się nasypu, wykonać w zboczu stopnie o spadku górnej powierzchni, wynoszącym około 4%  1%. Szerokość i wysokość stopni należy dopasować do stosowanego sprzętu. Orientacyjna szerokość stopni wynosi od 1,0 do 2,5 metra.

- Jeżeli na powierzchni terenu na której ma być posadowiony nasyp występują zastoiska wody, to należy ją usunąć. Po oczyszczeniu powierzchnia w obrębie podstawy nasypu powinna być wyprofilowana i zagęszczona. Należy skontrolować wskaźnik zagęszczenia Is gruntów rodzimych, zalegających w strefie podłoża nasypu, do głębokości 0,5 metra od powierzchni terenu. Jeżeli wartość wskaźnika zagęszczenia jest mniejsza niż określona poniżej . należy dogęścić podłoże tak, aby powyższe wymaganie zostało spełnione.

- Jeżeli warunki w podłożu nasypu sprawiają, że zdjęcie darniny i humusu oraz przeprowadzenie prac wymienionych powyżej spowodowałoby pogorszenie podparcia podstawy nasypu, wówczas przygotowanie podłoża w obrębie podstawy nasypu i ewentualne wykonanie wzmocnionego podłoża nasypu musi być przeprowadzone według indywidualnych zasad, określonych na podstawie Projektu Geotechnicznego, o ile występuje, lub na podstawie dokumentacji projektowej.

- W przypadku zalegania w podłożu gruntów organicznych, przygotowanie podłoża nasypu musi wynikać z indywidualnych wymagań, wynikających z obliczeń stateczności  i osiadań korpusu zawartych w opracowaniach o których mowa powyżej.

- Podłoże pod nasypem należy wyprofilować  i zagęścić do wskaźnika jak niżej.

Zagęszczenie poszczególnych warstw nasypu powinno wynosić nie mniej niż:

- Dopuszcza się kontrolę i ocenę stanu zagęszczenia warstw gruntów lub materiałów na podstawie wskaźnika odkształcenia Io. Dopuszczenie tej metody wymaga potwierdzenia na odcinku próbnym i akceptacji przez Inżyniera wartości wskaźnika odkształcenia, stanowiących kryterium akceptacji stanu zagęszczenia, w odniesieniu do gruntów i materiałów stosowanych w konkretnym przypadku, przy czym wartości te nie mogą być wyższe niż maksymalne podane  w wytycznych dotyczących wykonania wykopu.

5.14 Zasady zagęszczania warstw nasypu

- Każda warstwa gruntu, skały lub innego materiału użytego do budowy nasypu powinna być zagęszczona jak najszybciej po jej rozłożeniu, z zastosowaniem sprzętu odpowiedniego dla rodzaju gruntu (skały, materiału) oraz występujących warunków i zatwierdzonego przez Inżyniera.

- Rozłożone warstwy należy zagęszczać od krawędzi nasypu w kierunku jego osi.

- Grubość warstwy poddanej zagęszczaniu powinna być ustalona z uwzględnieniem spulchnienia gruntu (skały, materiału) oraz założonej grubości warstwy po osiągnięciu wymaganego zagęszczenia. Grubość warstwy zagęszczonego gruntu (skały, materiału) oraz liczbę przejść maszyny zagęszczającej zaleca się określić doświadczalnie dla każdego rodzaju gruntu (skały, materiału) i typu maszyny

- Orientacyjne wartości, dotyczące grubości warstw różnych gruntów oraz liczby przejazdów różnych maszyn stosowanych do zagęszczania podano w wytycznych dotyczących wykonania wykopów.

- W czasie zagęszczania warstwy, wilgotność gruntu lub innego materiału użytego do budowy nasypu powinna być równa wilgotności optymalnej, z tolerancją określoną  jak niżej

Tabela 4. Dopuszczalne odchyłki wilgotności optymalnej

| Wilgotność optymalna WOPT | Wilgotność gruntu (materiału) w warstwie poddanej zagęszczaniu |  |
| --- | --- | --- |
|  | minimalna | maksymalna |
| < 10% | WOPT - 2% | WOPT + 1% |
| ≥ 10% | 0,8 WOPT | 1,1 WOPT1 |

- Sprawdzenie wilgotności należy przeprowadzać laboratoryjnie, z częstotliwością określoną w punkcie 6.

W przypadkach uzasadnionych stosowaną technologią zagęszczania gruntu (materiału antropogenicznego) dopuszcza się odstępstwa od wymagań określonych powyżej. W takiej sytuacji Wykonawca przed rozpoczęciem robót przedstawi zmienione (dostosowane do przyjętej technologii) wymagania odnoszące się do wilgotności w czasie zagęszczania oraz dopuszczalne tolerancje.

- Jeżeli wilgotność gruntu, skały lub innego materiału przewidzianego do budowy nasypu jest zbyt niska lub wysoka w stosunku do tolerancji określonej powyżej, to wilgotność należy zwiększyć lub zmniejszyć poprzez zastosowanie odpowiednich zabiegów.

- Wartości zagęszczenia dla nasypu podano w niniejszym opracowaniu. Są one wiążące również dla branż towarzyszących tj. sieci usytuowanych pod konstrukcjami jezdni i ciągów niezależnie od tego czy sieci położone będą w wykopie czy nasypie.

5.15. Ocena nośności podłoża pod nasypem i poszczególnych warstw nasypu.

- Nośność na poszczególnych warstwach bezpośrednio pod konstrukcją drogi nie powinna być niższa niż wartości podane poniżej. Podane schematy uwzględniają typowe rozwiązania katalogowe. W przypadku rozwiązań indywidualnych wymagania dla nośności muszą być określone w dokumentacji projektowej.

| NOŚNOŚĆ DLA NASYPÓW KR 1-2 + ciągi obciążone ruchem samochodowym | Nośność na ciągach pieszych/rowerowych nieobciążonych ruchem samochodowym wynosi co najmniej 50MPa |
| --- | --- |
| NOŚNOŚĆ DLA NASYPÓW KR 3-4 |  |
| NOŚNOŚĆ DLA NASYPÓW KR 5-7 +torowiska wspólne z jezdną |  |
| Legenda | GWN -górna warstwa nasypu, UPG- ulepszone podłoże gruntowe, H(GWN)- grubość górnej warstwy nasypu, H(UPG)- grubość warstwy ulepszonego podłoża gruntowego. |

[Uwaga- nośność może zostać zwiększona przez Projektanta. W przypadku KR5-7 ostatni schemat , WUP wymaga doprecyzowania nośności w projekcie).

- W przypadku wątpliwości co nośności poszczególnych warstw należy korzystać z aktualnego katalogu nawierzchni typowych.

- Należy skontrolować nośność podłoża, na którym ma być posadowiony nasyp, poprzez określenie wartości wtórnego modułu odkształcenia E2 na powierzchni. Minimalna wartość E2 na górnej powierzchni podłoża gruntowego pod nasypem wynosi 30 MPa, niezależnie od kategorii ruchu KR.

- Jeżeli wartość wskaźnika zagęszczenia Is oraz/lub wartość wtórnego modułu odkształcenia E2 nie mogą być osiągnięte pomimo zagęszczania, to należy określić tego przyczynę i podjąć działania w celu ulepszenia gruntu podłoża w stopniu umożliwiającym spełnienie wymagań. Możliwe do zastosowania środki zaproponuje Wykonawca i przedstawi do akceptacji Inżyniera.

Poszczególne warstwy nasypu powinny mieć nośność co najmniej:

Tabela 5. Wartości nośności na poszczególnych warstwach

| Strefa nasypu pod powierzchnią (niweletą) robót ziemnych | Minimalna wartość E2 na powierzchni poszczególnych warstw nasypu |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Kategoria ruchu |  |  |
|  | KR1-KR2, zjazdy, chodniki, ścieżki rowerowe, ciągi pieszo-jezdne itp. | KR3-KR4 | KR5-KR7 |
| do głębokości równej grubości górnej warstwy nasypu lub równej grubości warstwy ulepszonego podłoża o ile występuje | Jak na schematach powyżej . |  |  |
| niżej do głębokości 1,2 m | 30MPa - grunty spoiste 40MPa - grunty niespoiste |  | 50 MPa |
| 1,2 m – 2,0 m |  |  | 50 MPa |
| Poniżej 2,0 m |  |  | 30MPa - grunty spoiste 40MPa - grunty niespoiste |

Ocenę nośności i zagęszczenia należy wykonać analogicznie jak w podłożu wykopów.

## 5.16. Utrzymanie wyprofilowanego, wyrównanego (uzupełnionego) i zagęszczonego korpusu nasypów

## Analogicznie jak podłoże wykopu opisane w WT-02.00.00.

## 5.17. Odcinek próbny

## Analogicznie jak podłoże wykopu opisane w WT-02.00.00.

# 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

## 6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w WT  00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

Obowiązkiem Wykonawcy , jeżeli nie wskazano inaczej w dokumentach umowy,  przez cały  okres trwania robót jest prowadzenie monitoringu geologicznego, geotechnicznego i hydrologicznego. Niezależnie czy monitoring będzie prowadzony siłami własnymi czy przy udziale  nadzoru geotechnicznego zapewnionego przez Wykonawcę , ocenę cech/ jakości gruntu lub kruszywa ( w tym in situ), kontrolę wyników badań, ocenę zasadności i zakresu dodatkowych badań należy konsultować na bieżąco z zespołem Inżyniera budowy.

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:

- przedstawić Inżynierowi  do akceptacji źródła poboru materiałów;

- uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu materiału znakiem CE lub znakiem budowlanym B, Certyfikat Zgodności ZKP/Stałości Właściwości Użytkowych, deklarację właściwości użytkowych, KOT/EOT, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.).

Zastrzega się że w DWU  nie zawsze występują istotne parametry materiału wynikające z dokumentacji projektowej, wytycznych czy STWIORB- Wykonawca zobowiązany jest do pozyskania informacji na temat danych, które nie są treścią DWU lub/i zlecić wykonanie odpowiednich badań wynikających z powyższych opracowań.  Koszty tych badań musi uwzględnić w cenie robót podstawowych.

- ew. wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, określone przez Inżyniera,

- orzeczenie jakości gruntu potwierdzone odpowiednimi badaniami, wystawione przez laboratorium drogowe.  Laboratorium do badań wskazuje Wykonawca, przy czym musi otrzymać akceptację Inżyniera budowy.

- przedstawić do zatwierdzenia projekt robót ziemnych ( dotyczy dużych inwestycji np. obwodnic lub gdzie uzasadnione jest  przeprowadzenie bilansu mas ziemnych, oceny wpływu robót ziemnych na środowisko, organizacji robot ziemnych i oceny ryzyka związanego z tymi robotami, wynika z projektu geotechnicznego itp. Projekt robót ziemnych wskazany jest również w przypadku gdy dokumentacja projektowa nie wyczerpuje  w całości sposobu wykonania robót ziemnych).

- Kontrola ewentualnego ukopu/dokopu jeżeli wykonane będą w obszarze pasa drogowego- polega na sprawdzeniu kształtu zboczy, zapewniającego stateczność ukopu/dokopu; odwodnienia; zagospodarowania terenu po zakończeniu eksploatacji ukopu/dokopu.

- Sprawdzenie jakości wykonania nasypów podczas budowy polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i SST opracowanej na podstawie niniejszych wytycznych (lub wytycznych jeżeli specyfikacja nie będzie opracowywana).

- W czasie kontroli robót ziemnych w nasypach szczególną uwagę należy zwrócić na:

- badania przydatności gruntów, skał lub materiałów do budowy nasypów,

- badania prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu,

- badania zagęszczenia nasypu i ocenę według zasad określonych w wytycznych,

- badanie nośności na powierzchni podłoża pod nasypami, na poszczególnych warstwach nasypu, na powierzchni robót ziemnych,

- pomiary kształtu nasypu,

- odwodnienie nasypu.

- Badania przydatności gruntów (materiałów) do budowy nasypu powinny być przeprowadzone na próbkach pobranych z każdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, w przypadku każdej zmiany rodzaju lub źródła materiału do wykorzystania jako materiał nasypowy, jednak nie rzadziej niż jeden raz na 3000 m3  .

- Ocenie należy poddać materiał nasypowy dowieziony w miejsce wbudowania. W każdym badaniu w zależności od rodzaju gruntu należy określić następujące właściwości:

Tabela 5. Określenie właściwości zastosowanego materiału do budowy nasypów

| lp | Właściwości | Norma | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Skład granulometryczny (analiza sitowa i areometryczna) | PN-B-04481 lub | (metoda referencyjna)- dotyczy uziarnienia gruntów |
|  |  | PN-EN ISO 17892-4 | dotyczy gruntów |
|  |  | PN-EN 933-1 | dotyczy mieszanek kruszyw |
| 2 | Wilgotność naturalna | PN-B-04481 lub | (metoda referencyjna)- dotyczy uziarnienia gruntów |
|  |  | PN-EN ISO 17892-1 | dotyczy gruntów |
|  |  | PN-EN 1097-5 | dotyczy mieszanek kruszyw |
| 3 | Wilgotność optymalna i maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego | PN-B-04481 pkt 8 | dotyczy gruntów - należy stosować badanie Proctora i energię zagęszczania dobraną odpowiednio do stosowanej metody badawczej. |
|  |  | PN-EN 13286-2 | dotyczy mieszanek kruszyw – uwaga jw. |
| 4 | Zawartość substancji organicznych | PN-B-04481 lub PN-EN 1744-1 | za metodę referencyjną uznaje się wg PN-B- 04481 |
| 5 | Granica płynności ( granica plastyczności Wp i granica płynności WL | PN-B-04481 lub PN-EN ISO 17892-12 | Nie dotyczy gruntów i materiałów niespoistych za metodę referencyjną uznaje się wg PN-B- 04481. Określić wskaźnik plastyczności(spoistość) gruntu. |
| 6 | Wskaźnik nośności gruntu CBR i pęcznienie liniowe | PN-S-02205 zał. A | dotyczy – gruntów. Wilgotność materiału do uformowania próbek należy określić według zasady podanej w załączniku A do normy PN-S-02205. W czasie pomiaru pęcznienia próbkę należy nasycać wodą przez 4 doby. Badanie pęcznienia wykonać bez obciążenia i w obciążeniu. |
|  |  | PN-EN 13286-47 | dotyczy mieszanek kruszyw – uwaga jw. |
| 7 | Wskaźnik piaskowy | BN-64/8931-01 | dotyczy – gruntów. Można zastosować również oznaczenie wg normy PN-EN 933-8 pod warunkiem określenia kryterium oceny wyniku oznaczenia dla nowej normy. |
|  |  | PN-EN 933-8 | dotyczy mieszanek kruszyw – oznaczenie SE4 |
| 8 | Współczynnik filtracji | PN-B-04492 lub PN-EN ISO 17892-11 | Procedurę podano w niniejszym opracowaniu |

- Inżynier może zażądać wykonania analizy aerometrycznej i badań wykazujących  jakość oraz  ilość frakcji ilastej, jeżeli wyniki badań podanych w tabeli powyżej  (pkt. 4-8) znajdują się na granicy wymaganych wartości.

- Uzupełnieniem badać wykazanych w tabeli 5 jest analiza makroskopowa obejmująca określenie co najmniej:

- barwy,

- wilgotności,

- plastyczności i spoistości (próba wałeczkowania),

- zwięzłość  i twardość,

- zawartość części organicznych,

- obecność  i rodzaj inkluzji.

- W przypadku wykonania warstw ulepszonego podłoża, mrozoochronnej, odcinającej z kruszywa  WT 04.04.02  należy traktować jak  uzupełnienie niniejszego opracowania.

- Jeżeli  w gruncie posadowione będą  elementy narażone  na korozje chemiczne grunty/kruszywa muszą mieć przeprowadzoną analizę chemiczną. W szczególnych przypadkach pozyskania gruntów z ukopów/ dokopów z rejonów np. stacji benzynowych, oczyszczalni itp. za zgodą Inżyniera dopuszcza się stosowanie badań geochemicznych gruntu, przy czym Wykonawca winien zapewnić  wykonanie badań i dokonać interpretacji wyników  zwłaszcza spektrometrycznych, w konsultacji z Inżynierem.

- Sprawozdania z badań  powinno zawierać co najmniej:

- lokalizację i charakterystyka terenu badań,

- charakterystykę prac terenowych,

- zakres prac laboratoryjnych lub/ i terenowych,

- wyniki badań laboratoryjnych lub/i terenowych z określeniem podstawy badań,  normy, wymaganego wyniku,

- analiza wyników badań  jw.,

- wnioski i podsumowania,

- zalecenia, uwagi,

- jeżeli sprawozdanie ma na celu potwierdzenie  jakości  i przydatności materiału do budowy  nasypu, zasypek lub innych warstw konstrukcyjnych wówczas należy wskazać  i potwierdzić przydatność gruntu/ kruszywa w  danej warstwie,

- dane: zlecający, inwestor, data wykonania sprawozdania, data wykonania badań, dane osób sporządzających badania,  wyniki, sprawozdanie.

## 6.2. Badania w czasie robót

6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w zakresie wykonania robót ziemnych

Badania kontrolne prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu polegają na sprawdzeniu:

- prawidłowości rozmieszczenia gruntów o różnych właściwościach w nasypie,

- odwodnienia każdej warstwy i korpusu, w tym ujęcie i odprowadzenie wód  opadowych i wysięków oraz  ocena sposobu prowadzenia prac ziemnych (np. czy niewłaściwe prowadzenie robót  powoduje nawodnienie gruntów)

- grubości każdej warstwy i jej wilgotności przy zagęszczaniu; badania należy przeprowadzić nie rzadziej niż jeden raz na 1000 m2 warstwy,

- nadania spadków warstwom z gruntów spoistych,

- przestrzegania ograniczeń dotyczących wbudowania gruntów w okresie deszczów i mrozów,

- ocena jakości wykonania umocnienia skarp,

- inne jeżeli Inżynier widzi zasadność wykonania.

Sprawdzenie zagęszczenia nasypu oraz podłoża nasypu polega na skontrolowaniu zgodności wartości wskaźnika zagęszczenia IS z wartościami określonymi w niniejszym opracowaniu.

Częstotliwość badań dotyczących zagęszczenia, nośności oraz cech  nasypu / wykopu  określono w wytycznych dotyczących wykopów.

Kontrola ułożenia geosyntetyku polega na ocenie wizualnej: lokalizacja, zgodność z instrukcją producenta i dokumentacją projektową, uszkodzenia i naprawy, zakłady, mocowanie, ocena wizualna rozłożenia, przestrzeganie ograniczeń ruchu pojazdów.

## 6.2.2 Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w niniejszym opracowaniu  powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównanie i powtórne zagęszczenie.

# 7. OBMIAR ROBÓT

## 7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w WT 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

## 7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową   jest:

- 1m3 - nasyp lub uzupełnienie nasypu.

- 1m2 -warstwa ulepszonego podłoża lub mrozoochronna z gruntu, o danej grubości,

- 1m2 - ułożenie geosyntetyku.

# 8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w WT 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, WT i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne.

# 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

## 9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

## Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w WT 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

## Cena obejmuje wykonanie wszelkich prac związanych z wykonaniem czynności i robót ujętych w niniejszym opracowaniu, dokumentacji projektowej, uzgodnieniach oraz określonych wymogach formalnoprawnych.

## 9.2. Zakres robót

Wykonanie  lub uzupełnienie 1m3  nasypu  obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robót,

- pozyskanie i dowóz materiału do wbudowania,

- wykonanie badań materiału(gruntu)

- zapewnienie odpowiedniej wilgotności optymalnej,

- przygotowanie podłoża pod nasyp,

- wbudowanie materiału (gruntu),

- zagęszczenie poszczególnych warstw do wymaganego poziomu zagęszczenia i nośności,

- profilowanie skarp,

- utrzymanie skarp nasypu, tymczasowe umocnienia przed rozmyciem,

- kontrola robót, przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych,

- zagospodarowanie nadmiaru gruntu,

- wszelkie inne czynności związane z prawidłowym wykonaniem robót zgodnie z niniejszym opracowaniem lub/i SST

- dodatkowo: nadzór geotechniczny, projekt robót ziemnych, projekt geotechniczy, projekt technologiczny monitoring osiadania, dodatkowe pale lub kolumny itp.-  jeżeli nie stanowią  osobnej pozycji rozliczeniowej.

**Do robót towarzyszących i tymczasowych w zakresie robót ziemnych niepodlegających odrębnemu rozliczeniu należą: odwodnienie na czas robót z ew. przygotowaniem projektu odwodnienia, podwieszenie kabli i rurociągów, ew. założenie osłon na kable w miejscach kolizji tylko jeżeli nie stanowią oddzielnej pozycji w przedmiarze, zabezpieczenie zaworów sieci, dodatkowe pomiary geodezyjno – inwentaryzacyjne, przesunięcia elementów i demontaże tymczasowe, wykonanie dojazdowych dróg tymczasowych.

Wykonanie 1m2  warstwy ulepszonego podłoża lub mrozoochronnej z gruntu obejmuje  czynności i materiał  jak dla wykonania nasypu

Rozłożenie 1m2 geosyntetyku obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- pozyskanie i dowóz materiału do wbudowania,

- montaż geosyntetyku z mocowaniem - sposób mocowania uzależniony od funkcji jaką ma spełnić,

- kontrola robót, przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych,

- wszelkie inne czynności związane z prawidłowym wykonaniem robót zgodnie z niniejszym opracowaniem lub/i SST.

[Powyżej podano minimalny zakres czynności - jeżeli Projektant uważa że  nie wyczerpuje on  całego zakresu robót lub  - należy go uzupełnić]

# 10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Jak w WT 02.00.00

Ponadto:

PN-EN ISO 10319 Geotekstylia – Badanie wytrzymałości na rozciąganie metodą szerokich próbek

PN-EN ISO 12236 Geotekstylia i wyroby pokrewne – Badanie na przebicie statyczne (metoda CBR)

PN-EN ISO 12956 Geotekstylia i wyroby pokrewne – Wyznaczenie charakterystycznych wymiarów porów

| Numer wydania Data | Opis zmiany |
| --- | --- |
| V01 03.03.2025 | Utworzenie dokumentu |

Opracowanie : Wrocławskie Inwestycje sp. z o.o