WT-04.04.02 – Mieszanki niezwiązane

# 1. WSTĘP

## 1.1. Przedmiot WT

Przedmiotem niniejszego WT są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem robót wymienionych w pkt 1.3.

1.2 Zakres stosowania WT

Zakres stosowania opracowania określa WT 00.00.00.

## 1.3. Zakres robót objętych WT

Ustalenia zawarte w niniejszym opracowaniu  dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem warstw z kruszywa:

- mrozoochronnej  (WM) lub  odsączającej,

- odcinającej, jeżeli warstwa wykonana jest z kruszywa,

- podbudowy,

- nawierzchni,

- uzupełnień przestrzeni między elementami  liniowymi lub innymi z kruszyw o uziarnieniu od 0/8 do 0/63.

- warstwy ulepszonego podłoża (WUP)

W dokumentacji projektowej zastosowano następujące warstwy:

[Poniżej wypełnić tabele zgodnie z dokumentacją projektową – kursywą zaznaczono przykładowe uzupełnienie tabeli]

| Lp | Warstwa | Frakcja | Występowanie i uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Warstwa mrozoochronna | 0/16 | KR 4 – jezdnia główna ; KR 3- miejsca postojowe i jezdnia manewrowa |
| 2 | Warstwa odsączająca | - | Nie występuje |
| 3 | Warstwa odcinająca | 0/4 | Chodnik, ścieżka – warstwa wyrównująca |
| 4 | Podbudowa zasadnicza | 0/31,5 | KR4- jezdnia główna ; KR 3- miejsca postojowe i jezdnia manewrowa; chodnik , ścieżka, ciąg pieszo-rowerowy |
| 5 | Podbudowa pomocnicza | 0/63 | KR 4- jezdnia główna |
| 6 | Nawierzchnia | 0/31,5+0/5 | Pobocza jezdni głównej |
| 7 | Uzupełnienia | 0/8 | Przestrzeń między ogrodzeniem a obrzeżem chodnika |
| 8 | Warstwa ulepszonego podłoża | 0/63 | KR4- jezdnia główna ; KR 3- miejsca postojowe i jezdnia manewrowa; chodnik , ścieżka, ciąg pieszo-rowerowy |

Grubości warstw  po zagęszczeniu podano  w dokumentacji technicznej.

## Mieszanki niezwiązane do warstw jw. powinny spełniać wymagania krajowe, przenoszące zapisy normy PN-EN-13285, które zostały uszczegółowione w dokumentach: WT-4 2025 , oraz katalogach nawierzchni podatnych, półsztywnych i sztywnych (również dla ruchu lekkiego KR0 oraz ciągów).

## 1.4.Określenia podstawowe

Ciągi - gdziekolwiek w opracowaniu pojawi się słowo " ciąg" należy przez to rozumieć drogę dla rowerów, drogę dla pieszych, drogę dla pieszych i rowerów, itp.

Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegający na odpowiednim zagęszczeniu w optymalnej wilgotności kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu.

Kruszywo drobne – oznaczenie kruszywa o wymiarach  ziarn d = 0 oraz D ≤6,3mm

Kruszywo grube - oznaczenie kruszywa o wymiarach  ziarn d ≥1mm oraz D >2mm

Kruszywo o ciągłym uziarnieniu – kruszywo stanowiące mieszankę kruszyw drobnych i grubych w której D>6,3mm i d=0

Kategoria - charakterystyczny poziom właściwości kruszywa lub mieszanki niezwiązanej, wyrażony jako przedział wartości lub wartość graniczna. Nie ma zależności między kategoriami różnych właściwości. Właściwości oznaczone symbolem NR oznaczają, że nie jest wymagane badanie danej cechy.

Kruszywo – ziarnisty materiał stosowany w budownictwie; kruszywo może być naturalne, sztuczne lub z recyklingu.

Kruszywo naturalne – kruszywo pochodzenia mineralnego, które poza obróbką mechaniczną nie zostało poddane innej obróbce.

Kruszywo sztuczne – kruszywo pochodzenia mineralnego, uzyskane w wyniku procesu przemysłowego obejmującego termiczną lub inną modyfikację.

Kruszywo z recyklingu – kruszywo powstałe w wyniku przeróbki materiału zastosowanego poprzednio w budownictwie (np. kruszywo z recyklingu betonu lub kruszywo z recyklingu nawierzchni mineralno-asfaltowej).

Kruszywo z recyklingu betonu – materiał pochodzący z przekruszenia betonu cementowego z warstw nawierzchni betonowych, betonowych elementów konstrukcji budowlanych lub drogowych albo gruzu betonowego, o określonym uziarnieniu.

Kruszywo z recyklingu nawierzchni mineralno-asfaltowej - materiał pochodzący z przekruszenia warstw nawierzchni mineralno-asfaltowych, o określonym uziarnieniu.

Wymiar kruszywa – oznaczenie kruszywa poprzez określenie dolnego(d) i górnego (D) wymiaru sita

jako d/D (nie mniejszy niż 1,4).Oznaczenie dopuszcza obecność pewnej ilości ziarn, które pozostają na górnym sicie (nadziarno- kruszywo pozostaje na większym z granicznych sit) i pewnej ilości ziarn które mogą przejść przez dolne sito (podziarno -kruszywo przechodzi przez mniejsze z granicznych sit). Wymiar dolnego sita d może wynosić 0.

Mieszanka niezwiązana – ziarnisty materiał, zazwyczaj o określonym składzie ziarnowym (od d=0 do D), który jest stosowany do wykonania warstw konstrukcji nawierzchni oraz nawierzchni drogowej. Mieszanka niezwiązana może być wytworzona z kruszyw naturalnych lub mieszaniny tych kruszyw z kruszywami sztucznymi i z recyklingu w określonych proporcjach.

Nawierzchnia z kruszywa niezwiązanego - nawierzchnia drogowa, której wierzchnia warstwa, poddawana bezpośredniemu oddziaływaniu ruchu i czynników atmosferycznych, wykonana jest z mieszanki kruszyw niezwiązanych o uziarnieniu ciągłym.

## Kategoria - charakterystyczny poziom właściwości kruszywa lub mieszanki niezwiązanej, wyrażony, jako przedział wartości lub wartość graniczna. Nic ma zależności pomiędzy kategoriami różnych właściwości. Właściwości oznaczone symbolem kategorii NR oznaczają, że nie jest wymagane badanie danej cechy.

## Kategoria ruchu – jeden z przedziałów określających ruch projektowy od KR0 do KR7 w zależności od sumarycznej liczby osi równoważnych 100 kN w okresie projektowym.

## Partia - wielkość produkcji, wielkość dostawy, dostawę dzieloną (np. ładunek wagonowy, ładunek samochodu ciężarowego, ładunek barki) lub hałdę, która została wyprodukowana w okresie występowania jednakowych warunków. Przy ciągłym procesie produkcyjnym, jako partię należy przyjmować ilość wyprodukowaną w ustalonym czasie.

Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże. Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

Podbudowa pomocnicza - warstwa tworząca platformę umożliwiającą prawidłowe wbudowanie podbudowy zasadniczej, a w czasie eksploatacji nawierzchni wspomagająca warstwy górne konstrukcji nawierzchni w rozłożeniu naprężeń od kół pojazdów oraz ochronę nawierzchni przed wysadzinami powodowanymi przez szkodliwe działanie mrozu.

Podbudowa zasadnicza - warstwa konstrukcji nawierzchni spełniająca podstawową funkcję w rozłożeniu naprężeń od kół pojazdów. Podbudowa zasadnicza może być jednowarstwowa lub dwuwarstwowa.

Pyły - cząstki kruszywa przechodzące przez sito 0,063 mm.

Warstwa mrozoochronna – warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed wysadzinami powodowanymi przez szkodliwe działanie mrozu i zwiększenie nośności warstw dolnych konstrukcji nawierzchni.

W szczególnych przypadkach (bliskie sąsiedztwo zwierciadła wody gruntowej od spodu konstrukcji nawierzchni) warstwa mrozoochronna, wykonana z gruntu niewysadzinowego lub z mieszanki niezwiązanej, może pełnić funkcję warstwy odsączającej.

Warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania cząstek drobnych gruntu do warstwy nawierzchni leżącej powyżej. Jej grubość nie jest wliczana do konstrukcji do ustalenia mrozoodporności konstrukcji. Warstwa ta powinna spełniać warunek szczelności (D15/d85 ≤ 5).

Warstwa odsączająca – warstwa zapewniająca odprowadzenie wody przedostającej się do spodu nawierzchni.

Rolę warstwy odsączającej może pełnić warstwa mrozoochronna albo warstwa ulepszonego podłoża. Aby warstwy te mogły pełnić funkcję warstwy odsączającej muszą być wykonane z materiału ziarnistego (mieszanki niezwiązanej lub z gruntu niewysadzinowego) o odpowiednim uziarnieniu i o współczynniku filtracji.

## Zakładowa Kontrola Produkcji (ZKP) stała wewnętrzna kontrola produkcji wykonywana przez Producenta, podczas której wszystkie elementy, wymagania i postanowienia przyjęte przez Producenta powinny zostać przez niego udokumentowane w usystematyzowany sposób w formie zapisanej polityki i procedur.

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w WT -00.00.00 „ Wymagania ogólne”

# 2. MATERIAŁY.

## 2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w   WT D-00.00.00

Wykonawca powinien zapewnić miejsce składowania kruszywa w uzgodnieniu z Inżynierem  Budowy.

## 2.2. Rodzaje materiałów i wymagania ogólne

- Jeżeli w dokumentacji projektowej nie podano inaczej to przyjmuje się, że do mieszanek można stosować następujące rodzaje kruszyw:

- kruszywa naturalne

- kruszywa sztuczne

- kruszywo z recyklingu

pod warunkiem, że:

kruszywa przeznaczone do wytwarzania mieszanki niezwiązanej, zależnie od rodzaju wykonywanej warstwy , spełniają  wymagania tablicy nr 1 WT -4 2025 i innych wynikających z niniejszego opracowania. Ponadto muszą być spełnione przypisy i  uwagi dotyczące ww. tabeli.

Jeżeli warstwa ulepszonego podłoża (WUP) będzie pełniła poza wzmocnieniem również funkcję  warstwy  mrozoochronnej/odsączającej to, należy przyjąć  wymagania dla WUP jak dla tych warstw. W przeciwnym wypadku parametry  mieszanki niezwiązane nie mogą odbiegać od  tych określonych w  WT-02.03.01.

[Projektant określa w specyfikacji lub/i dokumentacji projektowej rodzaj kruszywa zastosowanego do mieszanki kruszywa].

Uwaga. Wymagania WT 4 2005 traktowane są jako minimum. Oznacza to że projektant może zastosować w dokumentacji projektowej mieszanki o wyższych parametrach.

W przypadkach, kiedy podbudowa zasadnicza lub pomocnicza może być narażona na działanie wody gruntowej, należy zapewnić odwodnienie konstrukcji nawierzchni przez zastosowanie warstwy odsączającej. Wtedy warstwa ta powinna być wykonana z mieszanki odpornej na działanie mrozu, która po zagęszczeniu do wymaganego wskaźnika zagęszczenia Is=1,00 powinna charakteryzować się wodoprzepuszczalnością mierzoną współczynnikiem filtracji k10 ≥ 5 m/dobę.]

- Mieszanka kruszyw powinna być tak wyprodukowana aby zachować jej jednorodność, ciągłość uziarnienia i równomierną wilgotność oraz spełniać wymagania

- Mieszanki powinny być wykonane w centralnych wytwórniach zlokalizowanych możliwie blisko miejsca wbudowania, aby zminimalizować rozsegregowanie mieszanki podczas transportu.

W przypadku rozsegregowania mieszanki Wykonawca należy je ponownie wymieszać tak aby jej uziarnienie było zgodne z deklarowanymi przez producenta/dostawcę.

- Do skropienia podbudowy z kruszywa będącej częścią nawierzchni bitumicznej należy zastosować kationową  emulsję asfaltową. Zakres prac i opis zastosowanych materiałów  ujęto w odrębnym opracowaniu.

- W przypadku  gdy kruszywo w składzie posiada  związki chemiczne, należy podać dopuszczalne ilości oraz wskazać podstawę normową lub ustawową, z których to dopuszczalne ilości wynikają.

2.2.1 Kruszywa z recyklingu.

W przypadku gdy w dokumentacji projektowej dopuszczono zastosowanie  do wbudowania kruszywa z recyklingu wówczas Wykonawca powinien zgodnie z WT- 4 zapewnić opracowanie oceny ekologicznej kruszywa.

Oprócz parametrów o których mowa w tabeli 1 w ocenie powinny znaleźć się co najmniej:

- określenie składu chemicznego z podaniem metodologii badań, zawartości procentowej i stężeń poszczególnych składników  w odniesieniu do ilości dopuszczalnych określonych w przepisach ochrony środowiska,

- określenie wytrzymałości na ściskanie i na zginanie – dotyczy kruszyw  z przekruszu gruzu betonowego,

- określenie składu i   masy wydzielonych grup z obliczeniem  procentowej zawartości w całej masie mieszanki. Zawartość  poszczególnych składników nie powinna przekraczać wartości określonej w WT-4 2010.

Poniżej wyciąg z opracowania:

Ocena powinna uwzględniać również przydatność wbudowania  materiału do poszczególnych warstw w zależności od uzyskanych wyników oraz ocena ryzyka wbudowania materiału. Istotne jest sprawdzenie uziarnienia, zawartości pyłów, nadziarna, wskaźnika piaskowego, zanieczyszczeń, odporności na rozdrabnianie, mrozoodporność, CBR itd.

Ocenę nośności i zagęszczenia należy przeprowadzić na budowie na poletku próbnym.

[Dodatkowe kryteria określa Projektant w uzupełnieniu w dokumentacji projektowej lub SST].

2.3 Wymagania dla mieszanek kruszyw

Tabela 1 Wymagania dla mieszanek kruszyw

| Rozdział W PN-EN 13285 | Właściwości | Wymagane właściwości mieszanki niezwiązanej przeznaczonej do: |  |  |  | Badanie wg normy | Odniesienie do tabeli w PN-EN 13285 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | w. mrozoochronna/ odsączająca (KR 0-7)*** | podbudowy pomocniczej (PP)* KR 3 - 7 | podbudowy zasadniczej (PZ) KR 0 - 7 | Nawierzchnia KR0-2/ pobocza KR 0 - 7 |  |  |
| 4.3.1 | Uziarnienie mieszanek | Frakcja uziarnienia zgodnie z dokumentacją projektową. Kruszywa wg PN-EN 13242 i tabeli nr 1 WT -4 2025 (1) Krzywe uziarnienia podano w WT 4 2025 |  |  |  | PN-EN 933-1 | Tabela 1 |
| 4.3.2 | Maksymalna zawartość pyłów: kategoria UF | UF15-warstwa mrozoochronna UF6 – warstwa odsączająca | UF12 | UF9 | UF15- pow. nieprzepuszczalne UF6 – pow. przepuszczalna | PN-EN 933-1 | Tabela 2 |
| 4.3.2 | Minimalna zawartość pyłów: kategoria LF | LFNR | LFNR | LFNR | LF8 LF6- pow. przepuszczalna | PN-EN 933-1 | Tabela 3 |
| 4.3.3 | Zawartość nadziarna: kategoria OC | OC90 | OC90 | OC90 | OC90 | PN-EN 933-1 | Tabela 4 i 6 |
| 4.3.4.1 | Wymagania wobec uziarnienia | Krzywe uziarnienia Rys 2-8 WT 4 2025 | Krzywe uziarnienia Rys 9-11 WT 4 2025 | Krzywe uziarnienia Rys 12-14 WT 4 2025 | Krzywe uziarnienia Rys 15-17 WT 4 2025 | PN-EN 933-1 | Tabela 5 i 6 |
| - | Kształt kruszywa grubego (≥4 mm) wydzielonego z mieszanki a) maksymalne wartości wskaźnika płaskości | FINR | FINR | FI50 | FI50 | PN-EN 933-3 | - |
|  | lub b) maksymalne wartości wskaźnika kształtu | SINR | SINR | SI55 | SI55 | PN-EN 933-4 | - |
| 4.3.4.2 | Wymagania wobec jednorodności uziarnienia poszczególnych partii – porównanie z deklarowaną przez producenta wartością (MDV) | Brak wymagań | Wg tab. 3 WT4 2025 | Wg tab. 6 WT4 2025 | Brak wymagań | PN-EN 933-1 | Tablica 7 |
| 4.3.4.2 | Wymagania wobec jednorodności uziarnienia na sitach kontrolnych – różnice w przesiewach | Brak wymagań | Wg tab. 4 WT4 2025 | Wg tab. 7 WT4 2025 | Brak wymagań | PN-EN 933-1 | Tablica 8 |
|  | Kategorie procentowej zawartości ziaren o powierzchniach przekruszonych w kruszywie grubym lub w kruszywie grubym (≥ 4 mm) wydzielonym z mieszanki | CNR | CNR | C90/3 (2) C50/30 ((2) | nawierzchnie C90/3 pobocze C90/3 (2) C50/30 (2) | PN-EN 933-5 | - |
| 4.3.6 | Wrażliwość na mróz; wskaźnik piaskowy SE 4(3), co najmniej | 35 | 40 | 45 | 40 | PN-EN 933-8 5-cio krotne zagęszczenie wg Proctora PN-EN 13286-2 |  |
|  | Odporność na rozdrabnianie (dotyczy frakcji 10/14 mm odsianej z mieszanki) kat. nie wyższa niż | LANR | LA40 | LA35 | LA40 | PN-EN 1097-2 |  |
|  | Odporność na ścieranie (dotyczy frakcji 10/14 mm odsianej z mieszanki) kat. MDE | deklarowana | deklarowana | deklarowana | deklarowana | PN-EN 1097-1 |  |
|  | Mrozoodporność (dotyczy frakcji kruszywa 8/16 mm odsianej z mieszanki)- kat. nie niższa | F deklarowana <=10 | F deklarowana <=7 | F4 | F4 | PN-EN 1367-1 |  |
|  | Wartość CBR po zagęszczeniu do wskaźnika zagęszczenia IS=1,0 i moczeniu w wodzie 96 h, co najmniej | WM: ≥ 25% (KR 0-2) WM: ≥ 35% (KR3-7) WUP≥20%(KR0-7) W przypadku gruzu betonowego niezależnie od kategorii ruchu > 40% | ≥ 60% | ≥ 60%(KR 0-2) ≥ 80%(KR3-7) | ≥ 60% | PN-EN13286-2 (moczenie w wodzie 96h) PN-EN13286-47 |  |
| 4.5 | Wodoprzepuszczalność mieszanki w warstwie odsączającej po zagęszczeniu metodą Proctora do wskaźnika zagęszczenia IS=1,0; wsp. filtracji ”k”, co najmniej | (5m/d) | Brak wymagań | Brak wymagań | Brak wymagań z wyjątkiem nawierzchni przepuszczalnej (5m/d) | PKN-CEN ISO/TS 17892-11 + zał. WT 4 2025 + wzory empiryczne patrz WT 02.00.00 |  |
|  | Zawartość wody w mieszance zagęszczanej; % (m/m) wilgotności optymalnej wg metody Proctora | 70-100 | 80-100 | 80-100 | 80-100 | PN-EN 13286-2 |  |
|  | Stałość objętości żużla stalowniczego | V5 | V5 | V5 | V5 | PN-EN 1744-1, rozdział 19.3 |  |
|  | Rozpad wapniowy żużla stalowniczego | <=1% | <=1% | <=1% | <=1% | PN-B-06714- 38 |  |
|  | Rozpad żelazawy żużla stalowniczego | <=1% | <=1% | <=1% | <=1% | PN-B-06714- 39 |  |
|  | Rozpad krzemianowy w żużlu wielkopiecowym kawałkowym | Brak rozpadu | Brak rozpadu | Brak rozpadu | Brak rozpadu | PN-EN 1744-1 p. 19.1 |  |
|  | Rozpad żelazawy w żużlu wielkopiecowym kawałkowym | Brak rozpadu | Brak rozpadu | Brak rozpadu | Brak rozpadu | PN-EN 1744-1 p. 19.2 |  |
| 4.5 | Inne cechy środowiskowe | Większość substancji niebezpiecznych określonych w dyrektywie Rady 76/769/EWG zazwyczaj nie występuje w źródłach kruszywa pochodzenia mineralnego. Jednak w odniesieniu do kruszyw sztucznych i odpadowych należy badać czy zawartość substancji niebezpiecznych nie przekracza wartości dopuszczalnych wg odrębnych przepisów oraz WT-4 2025. Przydatność kruszyw sztucznych i odpadowych musi być potwierdzona odpowiednimi badaniami, oceną jakości kruszywa ze wskazaniem możliwości wbudowania materiału w danej konstrukcji (zalecana jest opinia Państwowego Zakładu Higieny oraz opinia niezależnej jednostki laboratoryjnej lub/i naukowej). W przypadku wątpliwości co do pochodzenia i składu kruszywa naturalnego każdorazowo na życzenie Inżyniera, należy wykonać czynności i zakres badań jak w przypadku kruszyw sztucznych i odpadowych. |  |  |  |  |  |
|  | Dodatkowe wymagania | W przypadku wykorzystania materiałów z recyklingu – należy dodatkowo oznaczyć parametry o których mowa w WT-4- 2010 – załącznik A (Przykładowe opisy mieszanek kruszyw z recyklingu). Wyciąg z tabeli podano w niniejszym opracowaniu |  |  |  |  |  |

*   podbudowa pomocnicza KR 0-2 nie występuje w rozwiązaniach katalogowych; w przypadku rozwiązań indywidualnych, które wynikają z

dokumentacji  projektowej,  wymagania dla podbudowy pomocniczej KR 0-2 przyjąć  jak dla  podbudowy pomocniczej KR 3-7

** nawierzchnia  dróg KR3- KR7 nie występuje w rozwiązaniach katalogowych w przypadku występowania nawierzchni  KR-3 i wyżej parametry przyjąć jak dla poboczy KR3-7.

***oprócz wymienionych warstw  wymagania dotyczą warstwy WUP, jeżeli pełni funkcję mrozoochronna, odsączającą  lub odcinającą.

**** w przypadku ciągów o nieokreślony obciążeniu należy  stosować parametry jak  dla KR0-2. Ciągi przecinające  zjazdy lub drogi  danej KR przyjmują parametry dla tego KR.

- Mieszanki 0/45 i 0/63 w poboczu dopuszcza się wyjątkowo, w wypadku przewidywanego wykonania powierzchniowego utrwalenia na nawierzchni z tych mieszanek, w ciągu najbliższego sezonu budowlanego

- Kategoria w zależności od przyjętego rozwiązania konstrukcyjnego, dla podbudowy zasadniczej dla kategorii ruchu ≤KR2 dopuszcza się stosowanie kruszywa o kategorii CNR.

- Badanie wskaźnika piaskowego SE4 wg PN-EN 933-8 należy wykonać na próbce przygotowanej zgodnie z Załącznikiem „E” WT -4 2025.

[Uwaga projektant może wykonać zmiany treści tabeli jak wyżej  za zgodą Zamawiającego przy czym musi określić o który punkt konkretnie chodzi i uzasadnić].

- Wykonawca  do zatwierdzenia  kruszywa oprócz Deklaracji Właściwości Użytkowych przedstawia  dodatkowe badania  o których mowa w powyższej tabeli,  z odniesieniem do norm wg których prowadzono badania.

- Mieszanki bez frakcji 0-4 powinny wykazywać uziarnienie w krzywych granicznych wskazanych w WT 4 2025 w odpowiednich przedziałach uziarnienia, chyba że Wykonawca przedstawi opinię lub ekspertyzę laboratorium producenta  uzasadniającą „wyjście” poza  krzywe graniczne i potwierdzi, że Wykonawca uzyska oczekiwaną w dokumentacji projektowej zagęszczenie i nośność.

- Mieszanki będące produktem ubocznym z odsiewu lub kruszenia nadziarna ( np. miał kamienny)  niepodlegające  normom muszą mieć sporządzone orzeczenie jakości kruszywa, z określeniem parametrów  w tabeli 1 WT 4 2025 oraz tabeli nr 1 niniejszych wytycznych, chyba że w  dokumentacji  projektowej zawarto inaczej.

[ Projektant może tu określić  które parametry  są mało istotne dla warstwy i których nie ma potrzeby zbadać, deklarować]

2.4. Woda

- Do zraszania kruszywa należy stosować wodę niezawierającą składników wpływających szkodliwie na mieszankę kruszywa (patrz PN-EN 1008), umożliwiającą właściwe zagęszczenie mieszanki niezwiązanej.

2.5 Kontrola produkcji

2.5.1 System oceny zgodności

Zgodnie z wymaganiami prawnymi i normowymi, producent kruszywa powinien dokonać oceny zgodności wyrobu wg systemu 2+ lub 4, w zależności od zamierzonego zastosowania kruszywa. System 2+ powinien być stosowany do oceny zgodności kruszyw grubych oraz kruszyw o ciągłym uziarnieniu (0/31,5mm, 0/45mm lub 0/63mm) do mieszanek niezwiązanych do podbudowy zasadniczej dróg obciążonych ruchem KR5 – KR7. System 4 powinien być stosowany do oceny zgodności innych kruszyw do pozostałych zastosowań zgodnie z WT-4 2025.

2.5.2 Kontrola procesu produkcyjnego oraz oznaczenie mieszanek

Kontrolę procesu produkcyjnego oraz oznaczenie mieszanek opisano w WT-4 2025.

Uwaga.

Jeżeli kruszywo o ciągłym uziarnieniu będzie stosowane bez mieszania z innym kruszywem jako „mieszanka niezwiązana”, producent powinien znakować swój wyrób (kruszywo o ciągłym uziarnieniu) znakiem CE na zgodność z PN-EN 13242+A1, a wykonawca powinien potwierdzić wszystkie parametry tego wyrobu, który uzyskuje nazwę „mieszanka niezwiązana”, zgodnie z Tabelą 10 WT-4 2025 na podstawie badań własnych lub badań dostarczonych przez producenta kruszywa. Jeżeli wykonawca będzie komponował mieszankę niezwiązaną z kruszyw dostarczanych przez producenta lub producentów (z deklaracjami CE dla poszczególnych kruszyw), powinien on dodatkowo deklarować wszystkie parametry wyprodukowanej „mieszanki niezwiązanej” zgodnie z tabelą 1 niniejszego opracowania, na podstawie badań własnych. Badania własne wykonawca  wykonuje za pośrednictwem laboratorium drogowego wskazanego przez siebie, zatwierdzonym przez  Inżyniera budowy.

# 3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WT D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

## 3.2. Sprzęt do wykonania robót

Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

- równiarek, układarek do rozkładania mieszanki lub koparek z szeroką łyżką, belek profilujących, ładowarek,

- walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania. W miejscach trudno dostępnych powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne.

- mieszarek stacjonarnych (zlokalizowanych w pobliżu palcu budowy) do wytwarzania mieszanki kruszyw, wyposażone w urządzenia dozujące wodę. Mieszarki powinny zapewnić wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotności optymalnej. Wymaganie to jest zbędne w przypadku, gdy producent kruszywa gwarantuje dostawy jednorodnej mieszanki o wymaganym uziarnieniu i odpowiedniej wilgotności.

# 4. TRANSPORT

## 4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WT -00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

## 4.2. Transport materiałów

Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem, zawilgoceniem oraz pyleniem podczas przewozu.

Wodę, jeżeli nie ma możliwości  podpięcia do sieci wodociągowej,  przewozić w cysternach. Na placu budowy  przechowywać w zbiornikach lub cysternach stacjonarnych.

# 5. WYKONANIE ROBÓT

## 5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w WT -00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

## 5.2. Przygotowanie podłoża

- Podłoże powinno spełniać wymagania określone w dokumentacji projektowej. Paliki lub szpilki do kontroli ukształtowania warstwy muszą być wcześniej przygotowane, odpowiednio zamocowane i utrzymane w czasie robót przez Wykonawcę. Rozmieszczenie palików lub szpilek musi umożliwiać naciąganie sznurków lub linek do wytyczenia robót.

- Przed wykonaniem warstwy wszelkie koleiny i miękkie miejsca podłoża oraz powierzchnie nieodpowiednio zagęszczone lub wykazujące odchylenia wysokościowe od założonych rzędnych, powinny być naprawione przez spulchnienie, doziarnienie, dodanie wody,  albo osuszenie poprzez mieszanie, do osiągnięcia wilgotności optymalnej, powtórnie wyrównane i zagęszczone.

- Warstwa musi być wytyczona w sposób umożliwiający jej wykonanie zgodnie z dokumentacją projektową.

- Materiały niezwiązana stosowane do wykonania podbudowy lub warstw niżej leżących  w miejscu gdzie nie ma zastosowanej stabilizacji cementowej lub innej mieszanki związanej , powinny spełniać wymagania dotyczące nieprzenikania cząstek pomiędzy podbudową oraz podłożem zgodnie z zależnością:

D15/d85≤ 5, gdzie

D15 -	wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub warstwy odsączającej/mrozoochronnej/ odcinającej, w milimetrach,

d85 -	wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoża, w milimetrach.

- Jeżeli warunek nie może być spełniony to należy ułożyć dodatkowo warstwę odcinającą: poprzez dobranie odpowiedniej geowłókniny separującej (w razie konieczności również o funkcji filtracyjnej) lub ułożenie warstwy  z mieszanki związanej niepogarszającej istniejącej nośności i zagęszczenia podłoża.

- Jeżeli w dokumentacji projektowej przewidziano wykonanie warstwy odcinającej (grubość warstwy nie powinna być mniejsza niż 10cm) z mieszanki niezwiązanej  a  warunek przenikania cząstek drobnych nie  będzie spełniony, wówczas należy zastosować środki o których mowa powyżej. Ze względu na możliwe zanieczyszczenie warstwy odcinającej z piasku przez cząstki gruntu wątpliwego lub wysadzinowego jej grubość nie wlicza się do sumarycznej grubości warstw konstrukcji nawierzchni i warstwy ulepszonego podłoża w ocenie odporności nawierzchni na wysadziny.

## 5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

- Przed przystąpieniem do robót w terminie uzgodnionym z Inżynierem, Wykonawca dostarczy do akceptacji projekt składu mieszanki kruszywa niezwiązanego oraz wyniki badań laboratoryjnych poszczególnych składników i próbki materiałów pobrane w obecności Inżyniera do wykonania badań kontrolnych. Projektowanie polega na doborze kruszywa do mieszanki oraz zawartości wody.

- Procedura projektowania powinna być oparta na próbkach laboratoryjnych i/lub polowych przeprowadzonych na tych samych składnikach, z tych samych źródeł i o takich samych właściwościach, jak te które będą stosowane do wykonania podbudowy

- Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy wytwarzać w mieszarkach stacjonarnych gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze względu na konieczność zapewnienia jednorodności materiału nie dopuszcza się wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczególnych frakcji na drodze. Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy wytwarzać w mieszarkach, gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki.

- Mieszarki (wytwórnie mieszanek kruszywa) stacjonarne lub mobilne powinny zapewnić ciągłość produkcji zgodną z receptą laboratoryjną. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania w sposób przeciwdziałający segregacji i nadmiernemu wysychaniu.

5.4. Odcinek próbny

- Zasady wykonania odcinka próbnego nie odbiegają o tych podanych  dla wykopu  WT 02.00.00.

Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inżyniera.

Po wykonaniu odcinka próbnego Wykonawca umożliwi Inżynierowi przeprowadzenie dodatkowych badań kontrolnych.

Po akceptacji przez Inżyniera przystąpi do zasadniczych robót związanych z wykonaniem kolejnych warstw.

## 5.5. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki

- Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby jej ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Grubość pojedynczo układanej warstwy nie powinna przekraczać 20 cm po zagęszczeniu walcem ogumionym i wibracyjnym oraz 15 cm przy walcach statycznych gładkich. W miejscach trudno dostępnych lub o nieznacznej powierzchni zastosować płyty wibracyjne, ubijaki.

- Zagęszczanie walcami o przekroju daszkowym powinno rozpocząć się od krawędzi i przesuwać się pasami podłużnymi w stronę osi jezdni lub ciągu. Zagęszczanie na warstwach o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocząć się od dolnej krawędzi i przesuwać się pasami podłużnymi w stronę górnej krawędzi warstwy.

- Jeżeli układana konstrukcja składa się z więcej niż jednej warstwy kruszywa, to każda warstwa powinna być wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych.                                                                                       W przypadku gdy ułożona i zagęszczona warstwa miejscami jest „ niezamknięta” należy zastosować doziarnienie kruszywem o mniejszym ziarnie w celu zaklinowania.

- Zawartość wody w mieszance zagęszczonej musi być zgodna z granicami podanymi w tabeli 1.

Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według próby Proctora, wg PN-EN 13286-2 oraz PN-EN 1097-6. Mieszanka o większej wilgotności powinna zostać osuszona przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od wartości podanej w niniejszym opracowaniu, mieszanka powinna być zwilżona określoną ilością wody i równomiernie wymieszana.

- Rozścieloną mieszankę kruszywa należy sprofilować do spadków poprzecznych i pochyleń podłużnych ustalonych w dokumentacji projektowej. W czasie profilowania należy wyrównać lokalne wgłębienia. W miejscach, gdzie widoczna jest segregacja kruszywa należy przed zagęszczeniem wymienić kruszywo na materiał o odpowiednich właściwościach.

- Zagęszczenie w-wy należy wykonać do osiągnięcia odpowiedniego wskaźnika zagęszczenia i nośności. Szczególnie należy zadbać o zagęszczenie warstw z mieszanek niezwiązanych w obrębie wpustów, studni, zaworów, ze względu na możliwość osiadania i zniszczenia nawierzchni w obrębie urządzeń obcych.

## 5.5. Sprawdzenie zagęszczenia i nośności

- Zagęszczenie każdej warstwy  powinno odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego wskaźnika zagęszczenia.

Ocenę zagęszczenia i nośności należy wykonać poprzez:

- określenie wskaźnika zagęszczenia Is i sprawdzenia nośności E2 wg obciążenia płytą  statyczną (VSS) lub

- określenie wskaźnika odkształcenia wg obciążenia płytą statyczną (VSS).

przy czym sposób oceny należy przed wykonaniem robót uzgodnić z Inżynierem.

- Zagęszczenie uznaje się za prawidłowe gdy stosunek wtórnego modułu odkształcenia E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E1 , lub wskaźnik zagęszczenia IS i nośność warstwy E2 jest zgodny z tabelą poniżej.

- Jeżeli Inżynier wyrazi wątpliwość co do jakości materiału lub wykonanych czynności zagęszczenia wówczas może wskazać ocenę zagęszczenia i nośności metodą a) lub/i b).

Tabela 2 Zestawienie wartości wskaźników zagęszczenia, odkształcenia i wtórnego modułu.

| Badanie | Ciągi* | KR0-2 | KR3-4 | KR5-6 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| WSKAŹNIK ZAGĘSZCZENIA (Is) |  |  |  |  |
| Nawierzchnia ( w tym pobocza) | ≥1,00 | ≥1,00 | ≥1,00 | ≥1,00 |
| Podbudowa zasadnicza i pomocnicza | ≥1,00 | ≥1,00 | ≥1,00 | ≥1,03 |
| Mrozoochronna/odsączająca/odcinająca | ≥1,00 | ≥1,00 | ≥1,00 | ≥1,03 |
| Warstwa ulepszonego podłoża | W zależności od miejsca wbudowania wykop/nasyp patrz WT- 02.00.00 i WT- 02.03.01 |  |  |  |
| WSKAŹNIK ODKSZTAŁCENIA (IO) |  |  |  |  |
| Nawierzchnia ( w tym pobocza) | ≤2,20 | ≤2,20 | ≤2,20 | ≤2,20 |
| Podbudowa zasadnicza i pomocnicza |  |  |  |  |
| Mrozoochronna/odsączająca/odcinająca |  |  |  |  |
| Warstwa ulepszonego podłoża | ≤2,20 | ≤2,20 | ≤2,20 | ≤2,20 |
| MODUŁ WTÓRNY ODKSZTAŁCENIA (E2) |  |  |  |  |
| Nawierzchnia | ≥100MPa | ≥130MPa | nie występuje | nie występuje |
| Pobocza | Nie występuje | ≥100MPa | ≥100MPa | ≥130MPa |
| Podbudowa zasadnicza (dotyczy nawierzchni podatnych i półsztywnych) | ≥80MPa | ≥130MPa | ≥160MPa | ≥180MPa |
| Podbudowa zasadnicza (dotyczy nawierzchni sztywnych) | ≥80MPa | ≥180MPa |  |  |
| Podbudowa pomocnicza | Nie występuje | ≥80MPa | ≥100MPa | ≥120MPa |
| Warstwa mrozoochronna /odsączająca/odcinająca | ≥80MPa | ≥80MPa | ≥100MPa ; jeżeli w konstrukcji występuje podbudowa pomocnicza to dopuszcza się ≥80MPa | ≥100MPa |
| Wtórny moduł odkształcenia- warstwa ulepszonego podłoża(E2)** | ≥80MPa lub ≥50MPa | ≥80MPa lub ≥50 MPa | ≥50MPa | ≥50MPa lub inny określony w projekcie |

*dotyczy ciągów o konstrukcji nie gorszej niż katalogowa w której uwzględniono sporadyczny wjazd pojazdów wykorzystywanych w zimowym utrzymaniu oraz samochodów osobowych i o masie całkowitej do 3,5 tony. W przypadku wykorzystywania ciągów do parkowania lub wjazdu samochodów o większym obciążeniu- nośność powinna być ustalona indywidualnie, lecz nie powinna być niższa od ustalonej  dla KR0-2.

**Wartość modułu wtórnego dla WUP uzależniona jest od zastosowanej konstrukcji (patrz wymagania dla wykopów i nasypów)

[Projektant lub osoba opracowująca specyfikację musi wpisać  wartość modułu wtórnego dla WUP według projektu  konstrukcji]

- Wskaźnik zagęszczenia Is, wyznacza się na podstawie badań gęstości objętościowej mieszanki na próbkach pobranych z budowy oraz maksymalnej gęstości objętościowej szkieletu mieszanki określanej laboratoryjnie (badanie Proctora). Badanie laboratoryjne gęstości referencyjnej  wykonuje się   wg PN-EN 13286-2, natomiast gęstości próbki pobranej na budowie należy  określić jedną z metod podanych w normie  BN-77/8931-12.

- Przy badaniu warstw  z mieszanki niezwiązanej płytą statyczną VSS,  końcowe obciążenie należy doprowadzić do 0,45MPa. Badanie wykonać wg PN-S 02205 zał. B, przy czym można zastosować aparaturę z jedno lub trzypunktowym pomiarem przemieszczenia płyty. Przeciwwagą może być samochód ciężarowy lub walec o odpowiednim obciążeniu. Temperatura badanej warstwy musi być wyższa od 0°C.

- Alternatywnie dopuszcza się kontrolę oraz ocenę zagęszczenia i nośności na powierzchni warstwy materiału na podstawie oznaczenia wartości modułu dynamicznego Evd z zastosowaniem płyty dynamicznej. Dopuszczenie tej metody wymaga wykonania korelacji zgodnie z Załącznikiem D WT 2025.

Badanie płytą statyczną VSS jest badaniem rekomendowanym i w przypadkach wątpliwych badaniem rozstrzygającym. W przypadku braku możliwości wykonania badań płytą statyczną VSS wraz z korelacją dla umocnienia poboczy kruszywem, dopuszcza się za zgodą Inżyniera, kontrolę oceny nośności na powierzchni badanej warstwy na podstawie oznaczenia wartości dynamicznego modułu odkształcenia przy wymaganiu: wartość pojedynczego Evd ≥ 50 MPa (KR0-4) i 65 MPa (KR5-7).

## 5.6. Utrzymanie warstwy

- Warstwa  po wykonaniu, powinna być utrzymywana w dobrym stanie.  Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inżyniera, gotową warstwę do ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia warstwy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania warstwy obciąża Wykonawcę robót.

# 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

## 6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w WT 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

Badania obejmują:

- pobranie próbek,

- zapakowanie próbek do wysyłki,

- transport próbek z miejsca pobrania do placówki wykonującej badania,

- przeprowadzenie badania,

- sprawozdanie z badań

- w zależności od rodzaju i uziarnienia mieszanki przeznaczonej do wbudowania: sporządzenie opinii, ekspertyzy, orzeczenia lub innych dokumentów potwierdzających przydatność mieszanki do wbudowania.

Pomiary obejmują terenową weryfikację cech warstwy.

Zakres badań i pomiarów Wykonawcy powinien być:

- nie mniejszy niż określony w Zakładowej Kontroli Produkcji dla dostarczanych na budowę materiałów i wyrobów budowlanych,

- nie mniejszy niż zakres i częstotliwość badań i pomiarów kontrolnych określony w niniejszym opracowaniu, chyba że Inżynier zadecyduje inaczej.

Uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w niniejszym opracowaniu.                                                        Próbki należy pobierać z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem lub ze stosu składowego. Ilość i sposób pobrania powinien wynikać z odpowiednich procedur normowych dotyczących poboru próbek jaki i zastosowanych metod badawczych. Wyniki badań powinny być na bieżąco przekazywane Inżynierowi.

## 6.1. Badania przed przystąpieniem do robót

- Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:

- przedstawić Inżynierowi do akceptacji źródła poboru mieszanki oraz wszystkich dodatkowych materiałów, dołączając wszystkie dokumenty potwierdzające jakość materiałów składowych;

- uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu materiału znakiem CE lub znakiem budowlanym B, Certyfikat Zgodności ZKP/Stałości Właściwości Użytkowych, deklarację właściwości użytkowych, KOT/EOT, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.),

- w zależności od rodzaju kruszywa i uziarnienia przedstawić orzeczenie jakości kruszywa, opinie, ekspertyzy i inne o których mowa w tabeli 1.

- opracować receptę laboratoryjną dla mieszanki kruszywa oraz przedstawić Inżynierowi wraz z wynikami badań do zatwierdzenia;

- wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót.

Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości materiałów określone w pkt. 2.

- Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji. Ważność wykonanych przez producenta mieszanki pełnych badań materiałów wsadowych, w trakcie złożenia do akceptacji razem z receptą nie może przekroczyć pół roku od dnia wykonania tych badań.

6.3. Badania w czasie robót

6.3.1	Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów

Poniżej podano minimalną częstotliwość badań i pomiarów. W zależności od rodzaju warstwy, powierzchni lub długości odcinka Inżynier może zmienić częstotliwość

Tablica 3 Częstotliwość oraz zakres badań

| Lp. | Wyszczególnienie badań | Częstotliwość badań |
| --- | --- | --- |
| 1 | Uziarnienie mieszanki Zawartość wody w mieszance | Decyzję o konieczności przeprowadzenia badań kontrolnych uziarnienia pozostawia się Inżynierowi jeżeli przedstawione przez Wykonawcę wyniki ZKP są niewystarczające lub kruszywo wizualnie wskazuje na wątpliwą jakość. Inżynier ma prawo zawsze zlecić wykonanie badań kontrolnych niezależnemu lub własnemu laboratorium, zwłaszcza gdy Wykonawca stosuje różne kruszywa z różnych kopalni. Zalecana częstotliwość badań: - min. jednego badania kontrolnego uziarnienia i wilgotności na jeden rodzaj kruszywa zastosowanego do wbudowania, lub/i - min. 1 badanie na działce roboczej przy czym maksymalny odcinek to 400m lub maksymalna powierzchnia to 3000m2 na jedno badanie. - Jeżeli warstwa z mieszanki niezwiązanej nie jest odcięta od podłoża warstwą stabilizacji lub odcinającą wówczas należy sprawdzić czy nie ma przenikania drobnych cząstek z podłoża do warstwy– wykonawca powinien przedstawić Inżynierowi krzywe uziarnienia oraz określić czy warunek szczelności jest spełniony a w przypadku negatywnego wyniku przedstawić propozycję zastosowania konkretnej warstwy odcinającej. Zastrzega się, że w razie wątpliwości co do dostarczonego i wbudowanego kruszywa do podbudowy, Inżynier może zdecydować o wykonaniu kompletnego badania uziarnienia, w tym określenia zawartości frakcji ilastej. |
| 3 | Badanie właściwości innych niż uziarnienie mieszanki | przy zatwierdzeniu materiału i przy każdej istotnej zmianie jego właściwości, zmianie złoża, zmianie producenta oraz w razie wątpliwości co do jakości wbudowywanej mieszanki. |
| 4 | Zagęszczenie warstwy i nośność | Badanie wskaźnika zagęszczenia + moduł wtórny lub /i oznaczenie stosunków modułów odkształcenia E2/E1 - min. 2 badania na działce roboczej przy czym maksymalny odcinek to 800m lub maksymalna powierzchnia to 6000m2 na jedno badanie. |

## 6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych warstwy z mieszanki niezwiązanej

    - Częstotliwość oraz zakres pomiarów

O zwiększeniu (lub zmniejszeniu) ilości i rodzaju pomiarów decyduje Inżynier.

Tablica 4. Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej warstwy mineralnej

| Lp. | Wyszczególnienie badań i pomiarów | Minimalna częstotliwość pomiarów | Pomiar i Odchyłki |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Szerokość warstwy | co 100 m lub 10 razy na km | - w stos. do szerokości projektowej nie może się różnić o więcej niż+10, -5 cm, dla pojedynczego wyniku (dotyczy jezdni) - Dla wartości średniej elementu podlegającego odbiorowi od 0,0 do +10,0 cm (dotyczy jezdni) - w stos. do szerokości projektowej nie może się różnić o więcej niż+10, - 5 cm, (dotyczy ciągów) - projektowana warstwa powinna być szersza od w-wy leżącej na niej w przypadku braku obramowania krawężnikiem- 25 cm; jeżeli krawężnik usytuowany jest na projektowanej warstwie to ta powinna być szersza o min. 10 cm od oporu krawężnika (wyjątek: gdy krawężnik usytuowany jest blisko innego obiektu i nie można poszerzyć warstwy) - pomiar taśmą mierniczą |
| 2 | Równość podłużna | W sposób ciągły lub co 20 metrów na każdym pasie ruchu ; ciągi co 20 m | - podbudowa zasadnicza zależnie od klasy drogi odchyłki wg WR-D-64; - podbudowa zasadnicza dla ciągów: nie więcej niż 15mm - podbudowa pomocnicza i pozostałe warstwy: nie więcej niż 15mm - w sposób ciągły na każdym pasie ruchu łatą długości 4m lub metodą równoważną (planografem) |
| 3 | Równość poprzeczna | 10 razy na km | - jw. przy czym pomiar łatą długości 2m+ klin lub metoda profilometryczna wg W-D-64. |
| 4 | Spadki poprzeczne*) | Jw. | - na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją  0,5 %. - pomiar łatą z poziomicą elektroniczną lub niwelatorem |
| 5 | Rzędne wysokościowe | dla każdej jezdni: co 20m na odcinkach prostych i co 10m na łukach-w osi jezdni i na jej krawędziach; ciągi: wzdłuż niwelety miejsca charakterystyczne lecz nie rzadziej niż co 20m | - -2 cm / +1 cm – podbudowa pomocnicza + pozostałe warstwy mineralne - -1 cm / +0 cm – podbudowa zasadnicza - pomiar niwelatorem |
| 6 | Ukształtowanie osi w planie*) | 10 razy na km lub co 100m | - Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż  5 cm. |
| 7 | Grubość podbudowy | Podczas budowy: w 3 punktach na każdej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż raz na 400m2 | - ±10% - podbudowa zasadnicza, podbudowa pomocnicza, pozostałe warstwy mineralne - pomiar niwelatorem lub miarką |

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w punktach głównych łuków poziomych.

## 6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi warstwami

6.5.1. 	Niewłaściwe cechy geometryczne warstwy

- Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia od  określonych w niniejszym opracowaniu powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

- Jeżeli szerokość warstwy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 5 cm i nie zapewnia podparcia warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien na własny koszt poszerzyć warstwę przez spulchnienie warstwy na pełną grubość do połowy szerokości pasa ruchu, dołożenie materiału i powtórne zagęszczenie.

6.5.2.	 Niewłaściwa grubość

- Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona naprawę warstwy. Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednią głębokość, zgodnie z decyzją Inżyniera, uzupełnione nowym materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównane i ponownie zagęszczone. Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena grubości warstwy, według wyżej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3.	 Niewłaściwa nośność

- Jeżeli nośność w-wy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności. Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca tylko wtedy, gdy zaniżenie nośności warstwy  wynikło z niewłaściwego wykonania robót przez Wykonawcę lub Wykonawca zapewnił dostarczenie materiału niezgodnie z przedstawionymi  do zatwierdzenia dokumentami.

# 7. OBMIAR ROBÓT

## Ogólne zasady obmiaru robót podano w WT 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

Jednostką obmiaru jest m2 warstwy z mieszanki niezwiązanej.

W przypadku uzupełnień, których nie można określić powierzchniowo ze względu na niejednolitą grubość warstwy - należy przyjąć m3.

# 8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w WT 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.

# Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, WT i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne

9. PODWTAWA PŁATNOŚCI

## 9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w WT 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

Cena obejmuje wykonanie wszelkich prac związanych z wykonaniem czynności i robót ujętych w niniejszym opracowaniu, dokumentacji projektowej, uzgodnieniach oraz określonych wymogach formalnoprawnych.

Ułożenie 1m2 warstwy z mieszanki niezwiązanej  obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robót,

- przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z receptą w kopalni,

- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania, lub pośrednio na odkład a potem na miejsce wbudowania,

- rozłożenie mieszanki,

- zagęszczenie rozłożonej mieszanki,

- sprawdzenie warunku szczelności w przypadku gdy warstwa usytuowana jest bez warstwy odcinającej, bezpośrednio na podłożu gruntowym; w przypadku nieprawidłowego wyniku rozłożenie warstwy odcinającej,

- uzupełnienie kruszywem w-wy w miejscach, gdzie niema zamkniętej struktury.

- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w specyfikacji technicznej i przywołanych normach,

- utrzymanie warstwy w czasie robót

- roboty wykończeniowe jeżeli nie ujęto w odrębnych pozycjach przedmiaru

- inne czynności wynikające z wszelkie inne czynności związane z prawidłowym wykonaniem robót zgodnie z niniejszym opracowaniem lub STWIORB.

[Powyżej podano minimalny zakres czynności - jeżeli Projektant uważa że  nie wyczerpuje on  całego zakresu robót - należy go uzupełnić]

# 10. PRZEPISY ZWIĄZANE

| PN-B-04481 | Grunty budowlane. Badania próbek gruntu |
| --- | --- |
| PN-EN-1008 | Woda zarobowa do betonu |
| PN-EN 13242 | Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym |
| PN-EN 13285 | Mieszanki niezwiązane - Wymagania |
| PN-EN 933-1 | Badania geometrycznych właściwości kruszyw -- Oznaczanie składu ziarnowego -- Metoda przesiewania |
| PN-EN 933-3 | Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie kształtu ziaren za pomocą wskaźnika płaskości |
| PN-EN 933-4 | Badania geometrycznych właściwości kruszyw -- Oznaczanie kształtu ziaren – Wskaźnik kształtu |
| PN-EN 1097-6 | Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw -- Część 6 Oznaczanie zawartości wody przez suszenie w suszarce z wentylacją |
| PN-EN 933-5 | Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie procentowej zawartości ziaren o powierzchniach powstałych w wyniku przekruszenia lub łamania kruszyw grubych |
| PN-EN 933-9 | Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Ocena zawartości drobnych cząstek – Badania błękitem metylenowym |
| PN-EN 1097-2 | Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Metody oznaczania odporności na rozdrabnianie |
| PN-EN 1097-5: | Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw -- Część 5: Oznaczanie zawartości wody przez suszenie w suszarce z wentylacją |
| PN-EN 13285 | Mieszanki niezwiązane – wymagania` |
| PN-EN 13286-1 | Mieszanki mineralne niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym . Część 1 Metody badań dla ustalonej laboratoryjnie referencyjnej gęstości i wilgotności – Wprowadzenie i wymagania ogólne |
| PN-EN 13286-2 | Mieszanki mineralne niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym . Część 2. Metody badań dla ustalonej laboratoryjnie gęstości i wilgotności – Zagęszczenie aparatem Proctora. |
| PN-EN 13286-46 | Mieszanki mineralne niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym . Część 46. Metody badań dla określenia nośności, kalifornijski wskaźnik nośności CBR, natychmiastowy wskaźnik nośności i pęcznienia liniowego |
| PN-EN 1367-1 | Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników atmosferycznych – Część 1:Oznaczanie mrozoodporności |
| PN-EN 1367-3 | Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników atmosferycznych – Część 3: Badanie bazaltowej zgorzeli słonecznej metodą gotowania |
| PN-EN 1744-1: | Badania chemicznych właściwości kruszyw -- Analiza chemiczna |
| PN-S-02205: | Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania |
| PN-S-06102: | Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie |
| BN-64/8931-04 | Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. |
| BN-77/8931-12 | Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. |
| PN-EN ISO 17892-11 | Rozpoznanie i badania geotechniczne. Badania laboratoryjne gruntów. Część 11: Badanie filtracji przy stałym i zmiennym gradiencie hydraulicznym |

- W zależności od zastosowanego kruszywa  -normy przywołane w WT -4 2025

- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych – załącznik do zarządzenia nr 31  GDDKIA z dnia 16.06.2014

- WT-4 2010. Mieszanki niezwiązane do dróg krajowych. Wymagania techniczne. Załącznik Nr 3 do Zarządzenia nr 102 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 19 listopada 2010r – wersja archiwalna

- WT-4 2025. Mieszanki niezwiązane do dróg krajowych. Wymagania techniczne (https://www.gov.pl/web/gddkia/dokumenty-techniczne---ogolne)

- Rozwój innowacji drogowych –Załącznik nr 9.6 –Wykorzystanie materiałów pochodzących z recyklingu nawierzchni betonowych- GDDKIA 30.04.2018.

- Rozwój innowacji drogowych –Załącznik nr 9.2.1 –Wykorzystanie materiałów pochodzących z recyklingu – wytyczne pozyskania  i oceny przydatności destruktu i granulatu asfaltowego do recyklingu na gorąco w otaczarkach GDDKIA 30.04.2018.

| Numer wydania Data | Opis zmiany |
| --- | --- |
| V01 03.03.2025 | Utworzenie dokumentu |
| V02 24.06.2025 | Uaktualnienie opracowania w związku z wydaniem przez GDDKiA kwietniu 2025 |

Opracowanie : Wrocławskie Inwestycje sp. z o.o