# WSTĘP

## 1.1 Przedmiot WT

Przedmiotem niniejszego WT są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem robót wymienionych w pkt 1.3.

## Zakres stosowania WT

Zakres stosowania opracowania określa WT 00.00.00.

## Zakres robót objętych WT

## Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z :

- przygotowaniem podłoża do oczyszczenia

- wykonaniem połaczeń międzywarstwoych

## Określenia podstawowe

## Emulsja asfaltowa  – emulsja , w której fazą zdyspergowaną jest asfalt (fazą może być też upłynniacz), a fazą ciekłą woda lub roztwór wodny,

## Emulsja asfaltowa kationowa – emulsja, w której emulgator nadaje dodatnie ładunki cząstkom zdyspergowanego asfaltu

Podłoże pod warstwę asfaltową - powierzchnia przygotowana do ułożenia warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowej.

## Emulsja asfaltowa modyfikowana – emulsja, w której asfalt jest modyfikowany polimerami albo emulsja modyfikowana jest lateksem kationowym.

Związania międzywarstwowe – wykonanie na miejscu budowy aplikacji określonego zestawu materiałów, której celem jest trwałe zespolenie warstw nawierzchni drogowej.

## Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w WT 00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 1.4. oraz w WT dotyczącej podbudowy z  mieszanek niezwiązanych   i warstw bitumicznych

## 1.5  	Ogólne wymagania dotyczące robót

## Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WT- 00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 1.5.

# materiały

## 2.1	Ogólne wymagania dotyczące materiałów

## Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w WT- 00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 2.

## Emulsja kationowa

Do połączeń międzywarstwowych należy stosować następujące materiały:

- kationowe emulsje asfaltowe niemodyfikowane wg Załącznika Krajowego NA do PNEN 13808 – do warstw

asfaltowych dróg kategorii KR 1-2 i do podbudów z mieszanek niezwiązanych i związanych hydraulicznie,

- kationowe emulsje asfaltowe modyfikowane polimerami wg Załącznika Krajowego NA do PN-EN 13808 – do warstw asfaltowych dróg kategorii KR 3-7.

Spośród rodzajów emulsji wymienionych w Załączniku Krajowym NA do normy PN-EN 13808, należy stosować emulsje oznaczone kodem ZM. Należy stosować emulsje według aktualnego wydania Załącznika Krajowego.

Warunki  przechowywania  emulsji nie   mogą  powodować  utraty  cech   lepiszcza  i  obniżenia   jego   wartości. Należy je  przechowywać   w  zbiornikach  stalowych   wyposażonych  w  urządzenia   grzewcze  i   zabezpieczonych  przed   dostępem   wody  i   zanieczyszczeniem.

Asfalt  do emulsji powinno spełniać wymagania PN-EN 12591. W przypadku zastosowania asfaltów z dodatkiem polimerów –wg normy PN-EN 14023. Polimer zgodnie z norma PN-EN 13308 może być dodawany również osobno przed, podczas lub po emuglowaniu.

Można zrezygnować ze skropienia, jeżeli warstwy układane są  w jednym cyklu technologicznym –sposób rozliczenia robót strony umowy ustalają między sobą.

# sprzęt

## Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WT -00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 3.

Wykonawca przystępujący do robót powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

- szczotek mechanicznych,

- sprężarek, młotów pneumatycznych,

- zbiorników z wodą,

- szczotek ręcznych.

Do skrapiania warstw nawierzchni należy używać skrapiarki lepiszcza lub remontera z lancą. Skrapiarka powinna być wyposażona w urządzenia pomiarowo-kontrolne pozwalające na sprawdzanie i regulowanie następujących parametrów:

- temperatury rozkładanego lepiszcza,

- ciśnienia

- obrotów pompy dozującej lepiszcze,

- prędkości poruszania się skrapiarki (3-6 km/h),

- wysokości i długości kolektora do rozkładania lepiszcza,

- dozatora lepiszcza.

Wykonawca powinien przedstawić Inżynierowi protokoły kalibracji skrapiarki  w zakresie równomierności skrapiania wydatku emulsji na m2 wg metody PN-EN 12272-1.

Skrapiarka powinna zapewnić rozkładanie lepiszcza z tolerancją +/- 10% od ilości założonej.

Skrapiarka winna zapewnić jednolitość spryskiwania na całej szerokości skrapianej warstwy przy wydajności od 0,4 do 2,0 kg/m2. Skrapiarka winna być wyposażona w termicznie izolowany zbiornik, system grzewczy, mierniki temperatury, oraz skalibrowane układy pozwalające na prawidłowe dozowanie lepiszcza.

Tylko przy małych powierzchniach lub gdy nie ma możliwości zastosowania samobieżnych skrapiarek z rampą opryskową, dopuszcza się zastosowanie ręcznych  urządzeń do spryskiwania.

# transport

## Ogólne wymagania dotyczące transportu

- Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WT -00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 4.

Emulsja może być transportowana w cysternach, autocysternach, skrapiarkach, beczkach i innych opakowaniach pod warunkiem, że nie będą korodowały pod wpływem lepiszcza i nie będą powodowały jej rozpadu. Cysterny przeznaczone do przewozu emulsji powinny być przedzielone przegrodami, dzielącymi je na komory o pojemności nie większej niż 1 m3, a każda przegroda powinna mieć wykroje w dnie umożliwiające przepływ emulsji. Cysterny, pojemniki i zbiorniki przeznaczone do transportu lub składowania emulsji powinny być czyste i nie powinny zawierać resztek innych lepiszczy.

# wykonanie robót

## Ogólne zasady wykonania robót

- Ogólne zasady wykonania robót podano w WT- 00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 5.

## Przygotowanie podłoża

5.2.1 Oczyszczenie podłoża

- Przed wykonaniem skropienia, podłoże należy odpowiednio wcześniej przygotować poprzez:

- usunąć ewentualne oznakowanie, dokonać frezowania nawierzchni – w przypadku robót remontowych

- wykonane w podłożu wypełnienia (łaty) z materiału o mniejszej sztywności np. łaty z asfaltu lanego w betonie asfaltowym należy usunąć, a powstałe w ten sposób ubytki wypełnić materiałem o właściwościach zbliżonych do materiału podstawowego np. wypełnić betonem asfaltowym. Nie dotyczy to przypadku, gdy układana na podłożu warstwa będzie miała sztywność zbliżoną do materiału występującego w łatach (np. łaty z asfaltu lanego i warstwa ścieralna z asfaltu lanego),

- na podłożu wykazującym uszkodzenia w postaci siatki spękań zmęczeniowych należy stosować warstwy (membrany) przeciwspękaniowe lub inne rozwiązania techniczne.

Przed skropieniem podłoże z mieszanki mineralno-asfaltowej należy oczyścić.

W przypadku zanieczyszczonej warstwy dodatkowo oczyścić poprzez zabieg szczotkowania i mycie pod ciśnieniem. Przy używaniu szczotek mechanicznych należy zwrócić uwagę, aby nie została uszkodzona warstwa błonki asfaltowej na powierzchni ziaren kruszyw stanowiących górną powierzchnię warstwy.

W przypadku zanieczyszczenia podłoża olejami, paliwem lub chemikaliami należy użyć specjalnych absorbentów do zebrania zanieczyszczeń a następnie zmyć powierzchnię wodą pod ciśnieniem.

Oczyszczona nawierzchnia bezpośrednio przed skropieniem powinna być sucha bez zawilgoceń.

- 5.2.2 Temepatura skropienia

- Temperatura podłoża powinna w czasie skrapiania wynosić nie mniej niż +5C. Nie dopuszcza się skrapiania podczas opadów atmosferycznych lub przed opadami. Czasookres skropienia należy tak zaplanować, aby nie wystąpiły opady atmosferyczne wcześniej niż po całkowitym rozpadzie emulsji.

- Wykonawca przekaże Inspektorowi Nadzoru kopię protokołu kalibracji skrapiarki (równomierności skrapiania oraz wydatku emulsji przy ustalonej prędkości przejazdu). Skrapiarka powinna zapewniać rozkładanie lepiszcza z tolerancją ±10 % w stosunku do ilości założonej. Skrapiarka, dla której nie wykonano kalibracji nie może zostać dopuszczona do wykonana skropienia.

- Temperatura napełnienia skrapiarek, przechowywania i użycia emulsji powinna mieścić się w następujących temperaturach:

- emulsja asfaltowa min. 50- max 85C ,

- emulsji modyfikowanej polimerem min. 60- max 85 C.

- 5.2.3 Skropienie  warstwy niezwiązanej  lub związanej spoiwem

- W przypadku skropienia w-wy z kruszyw związanych  hydraulicznie i niezwiązanych, po okresie długotrwałych opadów deszczu, Inżynier zadecyduje czy powierzchnia jest na tyle sucha (bez zastoisk wody i bez znajwiska nasączenia wodą) aby mogła penetrować warstwę i czy warstwa jest matowo-wilgotna. Jeżeli poziom zawilgocenia jest zbyt duży należy wstrzymać się ze skrapianiem do czasu przesuszenia podłoża.

Jeżeli Inżynier zadecyduje o konieczności wykonania odcinka próbnego to co najmniej na 3 dni przed rozpoczęciem robót Wykonawca wykona odcinek próbny w celu: sprawdzenia czy użyty sprzęt jest właściwy, ustalenia poprawności dozowanej emulsji, ustalenia poprawności dozowania podsypki z kruszywa ( na kruszywie niezwiązanym  lub związanym hydraulicznie). Do takiej próby Wykonawca użyje sprzęt i materiały, takie same jakie zostaną użyte do właściwych robót. Długość i lokalizację odcinka próbnego należy ustalić z Inżynierem Budowy. Kontrolę  ilości lepiszcza oraz dozowanie kruszywa na drodze należy wykonać wg PN-EN 12272-1.

- Ilość pozostałego lepiszcza określa się ze wzoru: X=100xL/P gdzie: X-ilość emulsji lub asfaltu upłynnionego jaką powinno się zadozować aby uzyskać pożądaną ilość lepiszcza pozostałego L; P- zawartość procentowa czystego lepiszcza w emulsji lub asfalcie upłynnionym

Zalecanie ilości emulsji (zadozowanej)  do skropienia warstw niezwiązanych lub związanych hydraulicznie podano poniżej:

Tabela 1

| Rodzaj podłoża | Emulsja asfaltowa |  |
| --- | --- | --- |
|  | Ilość | Rodzaj |
| Warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej | 0,5 ÷ 0,7 | C 60B10 ZM/R |
| Warstwa podbudowy z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym | 0,3 ÷ 0,7 | C 60B10 ZM/R zalecane pH ≥ 3,5 |

- 5.2.4 Skropienie  warstw bitumicznych

Zalecane ilości emulsji asfaltowej (zadozowanej) do skropienia podłoża z mieszanki mineralno-asfaltowej [kg/m²] (uwaga - przyjęto dla emulsji kationowej o zawartości asfaltu 60% wg PN-EN 13808:2013 Załącznik Krajowy NA, rodzaje: C60B3 ZM, C60BP3 ZM)podano poniżej

Tabela  2

Optymalną ilość emulsji asfaltowej do skropienia należy ustalić na odcinku próbnym układania mieszanki mineralno-asfaltowej.

Skropieniu podlega na całej powierzchni:  podbudowy, w-wa wiążącej..

Odsepstwo od skropienia dopuszczalne jest w przypadku gdy warstw ułożone są w jednym cyklu technologicznym tzn zastosowano połączenie kompaktowe.

Przed rozpoczęciem skrapiania należy strefy przyległe do skrapianych powierzchni jak np.: krawężniki, ścieki, wpusty itp. odpowiednio osłonić, zabezpieczając przed zabrudzeniem lub zalaniem emulsją.

W   razie   stwierdzenia  uszkodzeń  powierzchni   Wykonawca   zobowiązany   jest   je   naprawić

Skropienie powinno być wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na odparowanie wody lub ulotnienie upłynniacza; orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi co najmniej:

- 8 h    przy ilości powyżej 1,0 kg/m2 emulsji,

- 2 h    przy ilości od 0,5 do 1,0 kg/m2 emulsji,

- 0,5 h przy ilości od 0,2 do 0,5 kg/m2 emulsji.

Skropienie  musi mieć wygląd jednorodne i równomierny. Wyraźnym znakiem zakończenia rozpadu jest zmiana barwy z brązowej i ciemnobrązowej na czarną na całej powierzchni skropionej.

Przed wykonaniem następnego zabiegu technologicznego należy odczekać minimum 30 minut od momentu zmiany koloru pokrytej lepiszczem warstwy na czarny.

W miejscach  przebitumowanych   nadmiar   lepiszcza  należy   usunąć   przez  posypanie  ich   gorącym   piaskiem  i zeszczotkowanie.

- Nie dopuszcza się stosowania emulsji kationowej zwykłej i polimerowej oraz gorącego lepiszcza asfaltowego do wykonania uzupełnień spoin i połączeń z innymi rodzajami nawierzchni oraz urządzeniami znajdującymi się w jezdni, krawężnikami itp.

## 5.4. Ochrona  powierzchni skropionej

Przed   ułożeniem   warstwy  bitumicznej  Wykonawca  powinien   zabezpieczyć   skropioną   warstwę   konstrukcyjną  przed   uszkodzeniem    dopuszczając   na  niej   tylko   niezbędny   ruch   budowlany.

- Dla drog kategorii KR4-7 zaleca siestosowanie warstwy ochronnej poprez użycie mleczka wapiennego wg stężęnia i dozowania określonego w WT 2 cz. 2 (pkt 7.3.4).

- Za zgodą Inżyniera dopuszcza się  stosowanie środków ochronnych innych niż mleczko wapienne , które uniemożliwiają przyczepianie emulsji lub kruszywa do kół pojazdów pod warunkiem że Wykonawca przedstawi referencje Zarządów dróg  o wykorzystaniu preparatów (środków) z powodzeniem na konkretnych drogach, ponadto dostarczy dokumenty i krajową ocenę techniczną potwierdzającą działanie preparatu lub środka. Preparat/środek nie może pogarszać właściwości przyczepności pomiędzy warstwami.

- 5.5  Wymagania dla połączeń międzywarstwowych

Wytrzymałość na ścinanie wszystkich połączeń jest warunkiem uzyskania odpowiedniej sztywności konstrukcji, a tym samym trwałości konstrukcji. Jest warunkiem, który jest zakładany do obliczenia grubości warstw na etapie wymiarowania nawierzchni i musi być spełniony.

- Metodyka badania wytrzymałości na ścinanie zgodnie z „Instrukcją laboratoryjnego badania sczepności międzywarstwowej warstw asfaltowych wg metody Leutnera i wymagania techniczne sczepności. 2014”, z zastosowaniem próbek Ø 100 mm lub Ø 150mm”. Badaniem referencyjnym jest badanie na próbkach Ø 150 mm.

- Badanie połączenia międzywarstwowego jako badanie kontrolne, powinno być wykonywane w nawierzchniach dróg KR4÷7. Częstość wykonywanych badań powinna wynosić nie rzadziej niż jeden punkt na 15 000 m2 wykonanej nawierzchni. W odniesieniu do dróg KR1÷3 badania kontrolne połączenia międzywarstwowego nie są obligatoryjne, jednak należy je wykonywać w przypadkach budzących wątpliwości co do jakości wykonanych robót.

| - Połączenie między warstwami | - Wymagana minimalna wytrzymałość na ścinanie, na próbkach Ø 150 mm (Ø 100 mm) [MPa] |
| --- | --- |
| ścieralna - wiążąca a) | 1,0 |
| - wiążąca – podbudowa | - 0,7 |
| - podbudowa - podbudowa b) | - 0,6 |
| - cienka warstwa ścieralna (grubość projektowa ≤ 3,5 cm) – warstwa wiążąca - cienka warstwa ścieralna (grubość projektowa ≤ 3,5 cm) – warstwa ścieralna | - 1,3c) |
| - a) Nie dotyczy asfaltowych warstw kompaktowych - b) Jeśli podbudowa składa się z kilku warstw asfaltowych - c) Nie dotyczy jeżeli zawartość wolnych przestrzeni w warstwie ścieralnej przekracza 14% |  |

# kontrola jakości robót

## Ogólne zasady kontroli jakości robót związanych z połączeniem warstw

- Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w WT-D-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 6.

Ocena jakości  lepiszczy stosowanego do skropienia powinna być oparta na deklaracji właściwości użytkowych wystawionej przez producenta emulsji.

Przed przystąpieniem do skropienia należy:

- sprawdzić czystość podłoża, przygotowanego do skropienia ( Inżynier dokona odpowiednich zapisów w dzienniku budowy o stwierdzonej czystości i dopuszczeniu do skropienia),

- sprawdzić w/w dokumenty  i dokonać oceny wizualnej zastosowanej emulsji,

- przeprowadzić próbne skropienie warstwy w celu określenia optymalnych parametrów pracy skrapiarki i określenia wymaganej ilości lepiszcza  na 1m2 powierzchni, w zależności od rodzaju i stanu warstwy przewidzianej do skropienia.

# Zaleca się przeprowadzenie minimum 1 badania kontrolnego na każde 2000m2 ( przy czym nie mniej niż dwukrotnie na odcinku drogi). Dopuszczalne odchylenie ilości dozowanej emulsji na 1m2: ± 10%. Dopuszczalne odchylenia szerokości dozowanej warstwy emulsji ± 10cm.

# Inżynier może zadecydować od odstąpienia wykonania próbnego skrapiania jeżeli odcinek drogi jest niewielki a Wykonawca posiada pozytywne doświadczenie przy zastosowaniu danego lepiszcza, kruszywa lub mma oraz dozowania (Wykonawca powinien przedstawić odpowiednie dokumenty).

W przypadku dróg KR1-3  gdy:

- istnieją wątpliwości co do ilości zadozowanej emulsji,

- Inżynier  nie  mógł uczestniczyć przy skropieniu próbnym nawierzchni,

- zastosowano powłoki ochronne na spryskane powierzchnie,

zaleca się sprawdzenie związań międzywarstwowych poprzez wykonanie badania ścinającego rdzeni wyciętych z nawierzchni,  metodą Leutnera

Rdzenie do określenia połączeń międzywarstwowych mogą służyć również do określenia takich cech jak: grubość, zawartość wolnych przestrzeni, zagęszczenia, składu przy uwzględnieniu właściwych odchyłek dla mma z próbek wyciętych.

Po wykonaniu odwiertu należy oczyścić otwór, dokonać uszczelnienia i uzupełnić otwór mma. Mieszanka powinna być tak rozłożona aby po zagęszczeniu w otworze nie znajdowała się poniżej ani powyżej warstwy bitumicznej.

# 7.  obmiar robót

## Ogólne zasady obmiaru robót

- Ogólne zasady  obmiaru robót podano w WT- 00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 7.

- Jednostką obmiarową jest 1m2 połaczenia międzywarstwowego dla jednej warstwy.

# 8.  ODBIÓR ROBÓT

- Ogólne zasady odbioru robót podano w WT- 00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 8.

- Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, niniejszym opracowaniem, specyfikacją techniczną, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 i dokumentów normowych dały wyniki pozytywne.

# podstawa płatności

Cena obejmuje wykonanie wszelkich prac związanych z wykonaniem czynności i robót ujętych w niniejszym opracowaniu, dokumentacji projektowej, uzgodnieniach oraz określonych wymogach formalnoprawnych.

Zakres robót przypadajacy na wykonanie 1m2 połączenia międzywarstwowego  obejmuje:

- roboty pomiarowe

- roboty przygotowawcze podłoża: oczyszczenie

- oznakowanie robót

- zakup i dostarczenie materiału

- wykonanie odcinka próbnego

- skropienie powierzchni emulsją,

- ewentualnie  zastosowanie w-wy ochronnej

- przeprowadzenie pomiarów i badań oraz kontroli dozowania,wynikających z WT.

# przepisy związane

## Normy

| PN-EN 13043 | Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu |
| --- | --- |
| PN-EN ISO 4259 | Przetwory naftowe. Wyznaczanie i stosowanie precyzji metod badania. |
| PN-EN 12272-1 | Powierzchniowe utrwalenie-Metody badań –część 1: dozowanie i poprzeczny rozkład lepisz kruszywa |
| PN-EN 12272-3 | Powierzchniowe utrwalenie. Wymagania techniczne. Część 3. Dozowanie i dokładność dozowania lepiszcza i kruszywa. |
| PN-EN : 13808 | Asfalty i lepiszcza asfaltowe- Zasady klasyfikacji kationowych emulsji asfaltowych |

## Inne dokumenty

1 WT-2 2016 – część II Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych. Wymagania techniczne.

2. Instrukcja laboratoryjnego badania sczepności międzywarstwowej warstw asfaltowych wg. metody Leutnera i wymagania techniczne sczepności” Politechnika Gdańska 2014.

| Numer wydania Data | Opis zmiany |
| --- | --- |
| V01 03.03.2025 | Utworzenie dokumentu |

Opracowanie : Wrocławskie Inwestycje sp.z o.o