WT-04.05.01 – Mieszanki związane i grunty stabilizowane spoiwem hydraulicznym

## 1. WSTĘP

## 1.1. Przedmiot WT

Przedmiotem niniejszego WT są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem robót wymienionych w pkt 1.3.

1.2. Zakres stosowania WT

Zakres stosowania opracowania określa WT 00.00.00.

## 1.3. Zakres robót objętych WT

Ustalenia zawarte w niniejszym  opracowaniu dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem:

- warstwy ulepszonego podłoża,

- warstwy mrozoochronnej lub odcinającej,

- podbudowy pomocniczej,

- podbudowy zasadniczej.

poprzez zastosowanie:

- mieszanki gotowej związanej,

- grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym.

zgodnie z poniższą tabelą.

[Poniżej wypełnić tabele  zgodnie z dokumentacją projektową – kursywą zaznaczono przykładowe uzupełnienie tabeli. W opracowanej przez Projektanta specyfikacji należy   ująć powyżej tylko te warstwy które faktycznie występują ]

| Lp | Warstwa | Oznaczenie wytrzymałości | Materiał związany | Występowanie i uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Warstwa ulepszonego podłoża | C0,4/0,5 | grunt | Wszystkie konstrukcje poza chodnikiem, ścieżką i miejscami postojowymi |
| 2 | Warstwa ulepszonego podłoża | C1,5/2,0 | grunt | Chodniki i ścieżki |
| 3 | Warstwa mrozoochronna | C1,5/2,0 | mieszanka | Miejsca postojowe (KR2) |
| 4 | Warstwa odcinająca | - | - | Nie występuje- WUP i WM pełni rolę warstwy odcinającej |
| 5 | Podbudowa zasadnicza | C8/10 | mieszanka | ul. Kowalska (KR5) |
| 6 | Podbudowa pomocnicza | C3/4 | mieszanka | ul. Gałczyńskiego (KR3) |
| 7 | Inne – uzupełnienia | C1,5/2,0 | grunt | Przestrzeń między ogrodzeniem a obrzeżem chodnika |

## 1.4. Określenia podstawowe

Grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym – zagęszczona mieszanka: gruntu ( naturalnego, przemysłowego lub z recyklingu lub dowolna kombinacja tych składników), spoiwa hydraulicznego (cementu, żużla wielkopiecowego, popiołów lotnych) i wody dobranych w optymalnych ilościach, a w razie potrzeby dodatkowych składników, która wiąże i twardnieje w wyniku reakcji hydraulicznej.

Grunt stabilizowany wapnem – zagęszczona mieszanka: gruntu, wapna i wody dobranych w optymalnych ilościach, charakteryzującą się poprawą natychmiastową właściwości użytkowych przez np. osuszenie wilgotnych gruntów i/lub zwiększenie nośności i/lub zmniejszenie plastyczności.

Mieszanka związana spoiwem hydraulicznym – mieszanka składająca się z kruszywa o kontrolowanym uziarnieniu i spoiwa, wymieszana  w sposób zapewniający uzyskanie jednorodnej mieszanki,  w której następuje wiązanie i twardnienie na skutek reakcji hydraulicznych.

Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w WT-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 1.4 oraz pozostałych wytycznych.

## 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WT-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

# 2. MATERIAŁY

## 2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w WT-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 2.

- Poszczególne rodzaje materiałów powinny pochodzić ze źródeł zatwierdzonych przez Inżyniera.

Wykonawca przedłoży Inżynierowi do zatwierdzenia receptę. Na materiały składowe lub spoiwa należy przedłożyć deklaracje właściwości użytkowych a w razie wątpliwości KOT lub/i  dokumenty potwierdzające przeprowadzenie badań wraz z wynikami oraz dopuszczalnymi wartościami oraz opinię laboratorium dotyczącą potwierdzenia przydatności materiału  do wbudowania.

- Wraz z deklaracją właściwości użytkowych spoiwa hydraulicznego lub wapna, powinna być dostarczona karta charakterystyki o substancjach zawartych w wyrobie budowlanym, o których mowa odpowiednio w art. 31 lub art. 33 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów. Oznakowanie wyrobu budowlanego, stanowiącego mieszaninę niebezpieczną według rozporządzenia REACH, powinno być zgodne z wymaganiami Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz.450) i rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniającego i uchylającego dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1907/2006.

## 2.2 Grunty

2.2.1 Grunty do stabilizacji wapnem

Do stabilizacji wapnem nadają się grunty spoiste zawierające minerały ilaste, które wchodzą w reakcję z dodanym wapnem. Grunty do stabilizacji wapnem powinny spełniać wymagania podane poniżej. Grunty nie powinny zawierać siarczanów ani innych substancji, które mogłyby spowodować pęcznienie, co po dodaniu wapna mogłoby spowodować pęcznienie mieszanki w stopniu przekraczającym wartość dopuszczalną podaną w niniejszym opracowaniu. Przydatność gruntów do stabilizacji wapnem należy ocenić na podstawie wyników badań laboratoryjnych.

Tabela 1  Grunty  do stabilizacji wapnem

2.2.2 Grunty do stabilizacji cementem

Do wykonania stabilizacji cementem nadają się grunty spełniające wymagania podane w tabeli poniżej.

Przydatność gruntów do stabilizacji cementem należy ocenić na podstawie wyników badań laboratoryjnych.

Tabela 2 Grunty do stabilizacji cementem

Grunty niespełniające wymagań określonych powyżej mogą być poddane stabilizacji po uprzednim ulepszeniu chlorkiem wapniowym, wapnem, popiołami lotnymi.

Grunty o granicy płynności od 40 do 60 % i wskaźniku plastyczności od 15 do 30 % mogą być stabilizowane cementem pod warunkiem użycia specjalnych maszyn lub wstępnego ulepszenia wapnem.

Do stabilizacji cementem zaleca się użycie gruntów o:

- wskaźniku piaskowym od 20 do 50,

- zawartości ziaren pozostających na sicie # 2 mm co najmniej 30 %,

- zawartość ziaren przechodzących przez sito 0,075 mm  lub 0,063mm– nie więcej niż 15 %.

Decydującym sprawdzianem przydatności gruntu do stabilizacji są wyniki:

- wytrzymałości na ściskanie próbek gruntu stabilizowanego cementem,

- mrozoodporność – w przypadku stabilizacji gruntu, gdzie projektowana warstwa  jest  podbudową lub warstwą

mrozoochronną . W przypadku wykonania warstwy ulepszonego podłoża  w  gruncie wątpliwym lub   wysadzinowym sprawdzenie mrozoodporności jest wskazane.

- innych ustalonych przez  Inżyniera, w razie wątpliwości co do jakości gruntu  lub przedstawionej recepty.

Grunt można uznać za przydatny do stabilizacji cementem wtedy, gdy wyniki badań określone powyżej  są zgodne z podanymi w niniejszym opracowaniu.

[Projektant może ustalić  inne kryteria  sprawdzenia przydatności gruntu do stabilizacji, jeśli uzna że powyższe są nie wystarczające]

2.2.3 Grunty do stabilizacji popiołami lotnymi

Do wykonania stabilizacji popiołami lotnymi nadają się grunty mało i średnio spoiste spełniające wymagania podane poniżej. Przydatność gruntów do stabilizacji popiołami lotnymi należy ocenić na podstawie wyników badań laboratoryjnych.

Tabela 3 Grunty do stabilizacji cementem

Grunty o wskaźniku plastyczności mniejszym od 3 można doziarnić gruntem spoistym lub stosować dodatki ulepszające: cement, chlorek wapniowy lub wodorotlenek sodu.

Decydującym sprawdzianem przydatności gruntu do stabilizacji są wyniki badań parametrów  o których mowa przy stabilizacji cementem.

[Projektant może ustalić  inne kryteria  sprawdzenia przydatności gruntu do stabilizacji]

2.2.4 Grunty do stabilizacji granulowanym żużlem

Do stabilizacji granulowanym żużlem wielkopiecowym nadają się grunty o właściwościach podanych poniżej  i jednocześnie  o krzywej uziarnienia leżącej w obszarze uziarnienia:

Tabela 4 Grunty do stabilizacji granulowanym  żużlem

Rys 1. Pole dobrego uziarnienia  dla gruntów stabilizowanych granulowanym żużelm

Decydującym sprawdzianem przydatności gruntu do stabilizacji są wyniki badań parametrów  o których mowa przy stabilizacji cementem.

[Projektant może ustalić  inne kryteria  sprawdzenia przydatności gruntu do stabilizacji]

2.2.5 Grunty do stabilizacji hydraulicznym spoiwem drogowym

Właściwości użytkowe konkretnego hydraulicznego spoiwa drogowego decydują o jego przeznaczeniu do wykonania stabilizacji określonych rodzajów gruntów. Przydatność gruntów do stabilizacji hydraulicznym spoiwem drogowym należy ocenić na podstawie wyników badań laboratoryjnych.

Decydującym sprawdzianem przydatności gruntu do stabilizacji są wyniki badań parametrów  o których mowa przy stabilizacji cementem.

[Projektant może ustalić  inne kryteria  sprawdzenia przydatności gruntu do stabilizacji]

## 2.3. Spoiwa hydrauliczne

Tabela 5  Zestawienie norm do spoiw stosowanych do mieszanek związanych i  do gruntów stabilizowanych

| lp | Spoiwo hydrauliczne stosowane do mieszanek związanych i gruntów stabilizowanych | Norma odniesienia |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cement | PN-EN 197-1 |
| 2 | Granulowany żużel wielkopiecowy | PN-EN 15167-1 – dotyczy żużla mielonego PN-EN14227-2 zał. A- dotyczy żużla częściowo zmielonego |
| 3 | Popiół lotny krzemionkowy lub wapienny | PN-EN 14227-4 |
| 4 | Hydrauliczne spoiwo drogowe | PN-EN 13281-1- szybko wiążące PN-EN 13282-2 normalnie wiążące lub krajowe oceny techniczne |

2.4 Wapno

Do stabilizacji gruntu wapnem należy stosować wapno wapniowe 90 oznaczone symbolem CL90 lub wapno wapniowe 80 oznaczone symbolem CL80 spełniające wymagania PN-EN 459-1, które może być w postaci (jako produkt): wapna palonego lub wapna hydratyzowanego.

Wymagania w odniesieniu do właściwości użytkowych wapna palonego, takich jak:

- reaktywność, wymagania: R4,R5 – CL90; R3,R4 – CL80,

- rozkład wielkości ziaren, wymaganie P1 lub P4.

Decydującym sprawdzianem przydatności gruntu do stabilizacji są wyniki badań wytrzymałość na ściskanie lub  wartość wskaźnika CBR – w zależności od parametru określonego w dokumentacji projektowej.

2.5 Kruszywa

Do mieszanek można stosować następujące rodzaje kruszyw:

a) kruszywo naturalne lub sztuczne,

b) kruszywo z recyklingu,

c) połączenie kruszyw wymienionych w punktach a) i b) z określeniem proporcji kruszyw z a) i b) z dokładnością ± 5% m/m

Do mieszanek związanych należy użyć  kruszyw spełniających wymagania tablicy 1.1 WT 5 2010.

Kruszywo nie może zawierać/ uwalniać szkodliwych związków chemicznych (również promieniotwórczych) w ilości przekraczającej dopuszczalne wielkości  podawane przez normy i ustawy (również akty wykonawcze) dot. ochrony środowiska i odpadów.

W przypadku  gdy mieszanka w składzie posiada  związki chemiczne, należy podać dopuszczalne ilości oraz wskazać podstawę normową lub ustawową, z których to dopuszczalne ilości wynikają. Szczegóły istotnych cech środowiskowych podano w WT 04.04.02.

## 2.3. Woda

Woda stosowana do stabilizacji gruntu i ewentualnie do pielęgnacji gruntu stabilizowanego powinna odpowiadać wymaganiom PN-EN 1008. Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną.

2.4  Dodatki , domieszki i aktywatory

Jako dodatki i aktywatory mogą być stosowane materiały, które regulują przebieg reakcji hydraulicznej i/lub poprawiają urabialność mieszanki gruntowo-spoiwowej. Jeżeli w mieszance przewiduje się zastosowanie środków przyspieszających lub opóźniających wiązanie, należy to uwzględnić przy projektowaniu składu mieszanki.

Domieszki powinny być zgodne z PN-EN 934-2 .

2.5. Materiały do pielęgnacji stabilizacji

Preparaty powłokowe, folie z tworzyw sztucznych, geowłóknina zraszana wodą, piasek bez zanieczyszczeń, woda.

2.6. Składowanie materiałów

Składowanie kruszywa powinno odbywać się w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami lub frakcjami kruszywa.

Przechowywanie cementu dostarczonego luzem – przechowuje się w magazynach specjalnych (zbiornikach stalowych, betonowych, silosach) przystosowanych do pneumatycznego załadowania i wyładowania. Przechowywanie cementu w workach a także innych spoiw – zgodnie z zaleceniami producenta lub wytwórcą odpadu.

# 3. TRANSPORT

## 3.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 4.

## 3.2. Transport mieszanki związanej

Mieszankę kruszynowo-spoiwową można przewozić dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, rozsegregowaniem i wysuszeniem lub nadmiernym zawilgoceniem. Warunki przewozu muszą wynikać z zaleceń producenta mieszanki.

## 3.2. Transport materiałów do wykonania stabilizacji „in situ”

Spoiwo hydrauliczne lub wapna luzem przewozi się w zbiornikach (wagonach, samochodach) w sposób zabezpieczający przed zanieczyszczeniem i zawilgoceniem, zgodnie z prawem przewozowym.

Woda może być dostarczana przewoźnymi zbiornikami - cysternami wody.

4. SPRZĘT

Ogólne zasady wyk. robót podano w WT-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 4.

Wykonawca przystępujący do wykonania warstwy ulepszonego podłoża stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub wapnem powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

- mieszarki do wymieszania na miejscu gruntu ze spoiwem hydraulicznym lub wapnem zapewniającej głębokość mieszania minimum 25 cm,

- rozsypywarki z osłonami przeciwpylnymi i szczeliną o regulowanej szerokości otwarcia, do rozsypywania spoiwa hydraulicznego lub wapna,

- równiarki lub spycharki do spulchnienia gruntu,

- przewoźne zbiorniki na wodę, z urządzeniami do równomiernego i kontrolowanego dozowania wody,

- walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne,

- płyty wibracyjne lub ubijaki mechaniczne do zagęszczania w miejscach trudnodostępnych.

W przypadku układania mieszanki gotowej: sprzęt jak w przypadku gruntu związanego z pominięciem mieszarek i rozsypywarek.

Wybór urządzeń do zagęszczenia pozostawia się Wykonawcy w zależności od jego możliwości, warunków terenowych, szerokości zagęszczanej warstwy.

Sprzęt mechaniczny musi być sprawny a jego wydajność tak dobrana aby zachować czas wbudowania, wymagania jakościowe dla mieszanki i odpowiednie zagęszczenie/nośność/wytrzymałość gotowej warstwy.

# 5. WYKONANIE ROBÓT

## 5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wyk. robót podano w WT-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 5.

## 5.2. Warunki przystąpienia do robót

Warstwa nie może być wykonywana (ułożona) wtedy, gdy podłoże jest zamarznięte i podczas obfitych opadów deszczu.

Nie należy rozpoczynać stabilizacji gruntu, jeżeli prognozy meteorologiczne wskazują na możliwy spadek temperatury poniżej 5oC w czasie najbliższych 7 dni.  Jeżeli grunt stabilizowany jest cementem to temperatura  powietrza  nie powinna przekroczyć +25 oC .

Szczegółowe warunki ułożenia  gotowych mieszanek uściśla producent.

5.3. Projektowanie gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub wapnem

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przedłożyć Inżynierowi, z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym, projekt składu  gruntu stabilizowanego spoiwem lub wapnem wraz z wynikami badań laboratoryjnych poszczególnych składników.

Inżynier akceptuje lub odrzuca przedłożone dokumenty po ich weryfikacji.

Projektowanie gruntu stabilizowanego spoiwem polega na ustaleniu niezbędnej zawartości spoiwa hydraulicznego lub wapna pozwalającej uzyskać wytrzymałość jak niżej:

## Tabela 6 Grunty i mieszanki związane

| ## lp | ## Rodzaj mieszanki lub gruntu związanego | ## Klasa wytrzymałość na ściskanie * |
| --- | --- | --- |
| ## 1 | ## Grunty stabilizowane: ## cementem ## granulowanym żużlem wielkopiecowym ## hydraulicznym spoiwem drogowym | ## C 0,4/0,5 ≤ 2,0 MPa (odpowiednik wg PN-S-96012 to Rm=1,5MPa [0,5-1,5MPa]) |
| ## 2 | ## Grunty stabilizowane wapnem | ## C 0,4/0,5 |
| ## 3 | ## Mieszanki związane | ## C1,5/2,0 ≤ 4,0 MPa (odpowiednik wg PN-S-96012 to Rm=2,5MPa [1,5-2,5MPa] przy czym nie mniej niż 2,0 MPa) |
| ## 4 | ## Mieszanki związane | ## C3/4 ≤6MPa (odpowiednik wg PN-S-96012 to Rm=5MPa [2,5-5,0MPa] przy czym nie mniej niż 4,0 MPa) |
| ## 5 | ## Mieszanki związane | ## C5/6 ≤ 10MPa |
| ## 6 | ## Mieszanki związane | ## C8/10≤ 20MPa |

## *w tabeli podano klasę wytrzymałości w odniesieniu do cementu i wapna. Jeżeli do stabilizacji zastosowane będą żużle, popioły , spoiwa hydrauliczne  wówczas oznaczenia wytrzymałości należy przyjąć zgodnie z WT-5 2010.

## Jeżeli w dokumentacji projektowej zastosowano w warstwie ulepszonego podłoża lub mrozoochronnej mieszanki związane gotowe o  wytrzymałości C1,5/2,0 i wyżej, a  Wykonawca  będzie chciał dokonać   zmiany wykonania sposobu stabilizacji tj. „in situ” wówczas należy spełnić łącznie  warunki:

- uzyskać zgodę Inżyniera,

- uzyskać zgodę  projektanta konstrukcji  za pośrednictwem Inżyniera ( jeżeli w dokumentacji lub innym opracowaniu nie zastrzeżono że projektant takiej zgody nie wyraża – to ostatecznie decyzja należy do Inżyniera),

- zadeklarować pisemnie, że parametry fizyczne zostaną zachowane jak w przypadku mieszanek gotowych ( w przypadku niedotrzymania parametrów – warstwy będą rozebrane a na ich miejsce przywrócona mieszanka gotowa),

- dokonać czynności jak dla gruntów stabilizowanych,

- uzasadnić pisemnie konieczność lub chęć zmiany,

- przedstawić  korzyści jakie będzie miał  Zamawiającego, w tym przedstawienie porównawczej  analizy ekonomicznej pomiędzy  rozwiązaniem podstawowym i zamiennym.

Dla gruntów stabilizowanych na miejscu powinny być  sprawdzone co najmniej:

## Badania wytrzymałości na ściskanie należy wykonać zgodnie z PN-EN 13286-41 na próbkach zagęszczonych metodą wg PN-EN 13286-50 w formach walcowych H/D=1 (H/D=0,8÷1,21). Sposób pielęgnacji próbek oraz czas określania wytrzymałości na ściskanie należy dostosować do właściwości zastosowanego spoiwa tj. po  7 dni po: 7 dniach (w przypadku wapna), 28 dniach (w przypadku cementu), 42 dniach (w przypadku popiołów lotnych), 90 dniach (w przypadku granulowanego żużla wielkopiecowego). Próbki do badań należy pobierać z miejsc losowo wybranych na warstwie związanej,  przed zagęszczeniem . Wartość wytrzymałości  po 3,7,14, 28 itd. dniach, zależnie od rodzaju mieszanki należy określić w recepcie.

## Pęcznienie objętościowe Gv gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub wapnem oznaczone

## wg PN-EN 13286-49 nie powinno przekraczać 5 %.

## Wskaźnik nośności natychmiastowej oznaczony wg PN-EN 13286-47 gruntu stabilizowanego wapnem powinien być – kategoria IPI10.

## Stopień rozdrobnienia gruntu spoistego po wymieszaniu z wapnem i/lub spoiwem hydraulicznym oznaczony wg PN-EN 13286-40 – kategoria P60.

- Mrozoodporność warstwy z  gruntu stabilizowanego, należy określić  w przypadku stabilizacji gruntów wątpliwych i wysadzinowych, podbudowy pomocniczej, zasadniczej i warstwy mrozoochronnej oraz na życzenie Inżyniera. Wskaźnik mrozoodporności należy określić  jak dla mieszanki związanej wg WT-5 2010.  Mrozoodporność dla podbudowy zasadniczej: ≥ 0,7 ; dla podbudowy pomocniczej lub innej warstwy :≥ 0,6.

- Ocena makroskopowa (minimalny zakres podano w WT 02.03.01).

## 5.3.1  Recepta

Recepta powinna zawierać co najmniej:

| 1 | Numer identyfikacyjny |
| --- | --- |
| 2 | Rodzaj dokumentu odniesienia |
| 3 | Dane opracowującego i autoryzującego receptę |
| 4 | Informacja o przeznaczeniu (na jakiej budowie) |
| 5 | Producent mieszanki/ wykonawca robót |
| 6 | Rodzaj warstwy |
| 7 | Grubość warstwy po zagęszczeniu |
| 8 | Projektowana klasa wytrzymałości |
| 9 | Energia zagęszczenia wg Proctora oraz wymiary próbek |
| 10 | Typ spoiwa, klasa |
| 11 | Rodzaj dodatków |
| 12 | Zestawienie załączników z materiałami składowymi (uziarnienie bez spoiw, udział % , uziarnienie mieszanki materiałów) |
| 13 | Parametry gruntu poddanego ulepszeniu |
| 14 | Uziarnienie mieszanki + określenie zestawu sit |
| 15 | Zawartość części organicznych gruntu |
| 16 | Zawartość siarczanów w przeliczeniu na SO3 |
| 17 | Odczyn gruntu |
| 18 | Parametry pozwalające ocenić wskaźnik zagęszczenia |
| 19 | Optymalna ilość cementu, wapna lub innego spoiwa w stosunku do mieszanki gruntowo-spoiwowej wraz z optymalizacją ( co najmniej 3 wartości dodatku cementu lub spoiwa) |
| 20 | Wytrzymałość na ściskanie po 7 dniach i po „x” dniach w zależności od zastosowanego spoiwa (jeżeli Inżynier zdecyduje można określić również badanie kontrolnie po 3 ,14 itd. dniach pielęgnacji – częstotliwość należy ustalić z Inżynierem przed rozpoczęciem robót) |
| 21 | Wskaźnik mrozoodporności |
| 22 | Procentowa zawartość składników w kg/m2 przy podanej grubości warstwy lub kg/ m3 w zależności od dozowania. Cement, wapno podać w % w stosunku do suchej mieszanki grunto-spoiwowej |
| 23 | Inne wynikające z niniejszego opracowania . |

## 5.4. Projektowanie mieszanki związanej gotowej

Przed przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z Inżynierem  Wykonawca dostarczy Inżynierowi do akceptacji projekt składu mieszanki związanej oraz  niezbędne wyniki badań laboratoryjnych.

Projektowanie mieszanki polega na doborze kruszywa do mieszanki zgodnie z krzywymi uziarnienia,  ilości cementu, ilości wody.

Procedura projektowa powinna być oparta na próbach laboratoryjnych i/lub polowych przeprowadzonych na tych samych składnikach, z tych samych źródeł i o takich samych właściwościach, jak te które będą stosowane do wykonania podbudowy. Skład mieszanek projektuje się ze względu na wytrzymałość na ściskanie próbek (system I), zagęszczanych metodą Proctora wg PN-EN 13286-50 w formach walcowych H/D = 1 (H/D = 0,8 -1,2).

Określone w badaniu progowe ilości wody powinny uwzględniać właściwe zagęszczenie i oczekiwane parametry mechaniczne mieszanki. Należy określić procentowy udział składników w stosunku do całkowitej masy mieszanki w stanie suchym oraz uziarnienie i gęstość objętościową. Proporcję należy określić laboratoryjnie lub/i na podstawie praktycznych doświadczeń z mieszankami wykonywanymi z tych samych składników i w tych samych warunkach, spełniające wymagania niniejszego opracowania.

## 5.4.1 Uziarnienie  mieszanki mineralnej

Sprawdzenie uziarnienia mieszanki mineralnej należy wykonać zgodnie z metodą wg PN-EN 933-1. Do analizy stosuje się zestaw sit podstawowy + 1, składający się z następujących sit o oczkach kwadratowych w mm: 0,063; 0,25; 0,50; 1,0; 2,0; 4,0; 5,6; 8,0; 11,2; 16,0; 22,4; 31,5; 45,0.

Krzywa uziarnienia mieszanki powinna zawierać się w obszarze między krzywymi granicznymi uziarnienia przedstawionych w WT-5 pkt 1.2.

## 5.4.2. Zawartość spoiwa i wody

Zawartość spoiwa (cementu) w mieszance powinna być określona na podstawie procedury projektowej i/lub doświadczenia z mieszankami wyprodukowanymi przy użyciu proponowanych składników. Zawartość spoiwa  w mieszance nie powinna być mniejsza niż (PN-EN 14227-1):

- dla kruszywa o nominalnym wymiarze od 8 do 31,5 mm : 3%

- dla kruszywa od 2 do 8 mm : 4%

- dla kruszywa do 2mm : 5%.

Dopuszczalne jest zastosowanie mniejszej ilości spoiwa niż podano powyżej, jeśli podczas procesu produkcyjnego stwierdzone zostanie, że zachowana jest zgodność z wymaganiami niniejszego opracowania.

Zawartość wody w mieszance powinna być określona na podstawie procedury projektowej wg metody Proctora i/lub doświadczenia z mieszankami wyprodukowanymi przy użyciu proponowanych składników. Zawartość wody należy określić zgodnie z PN-EN 13286-2.

## 5.4.3 Warunki przygotowania  i pielęgnacji próbek z mieszanek gotowych

Próbki walcowe zagęszczane ubijakiem Proctora, powinny być przygotowane zgodnie z PN-EN 13286-50.

Próbki należy przechowywać przez 14 dni w temperaturze pokojowej z zabezpieczeniem przed wysychaniem (w komorze o wilgotności powyżej 95% - 100% lub w wilgotnym piasku) i następnie zanurzyć na 14 dni do wody o temperaturze pokojowej.

Nasycanie próbek wodą odbywa się pod ciśnieniem normalnym i przy całkowitym ich zanurzeniu w wodzie.                        Badanie wytrzymałości na ściskanie (system I) należy przeprowadzić na próbkach walcowych przygotowanych metodą Proctora zgodnie z PN-EN 13286-50, przy wykorzystaniu metody badawczej zgodniej z PN-EN 13286-41.

5.4.4. Wytrzymałość na ściskanie

Wytrzymałość na ściskanie warstw z mieszanek gotowych – wymagania są  jak  przypadku gruntów stabilizowanych pkt 5.3a

Orientacyjny przyrost wytrzymałości mieszanek związanych  można przedstawić za pomocą procentowego udziału wytrzymałości osiąganej w poszczególnych dniach jak niżej

Tabela 7

| Lp | Dzień | Przyrost wytrzymałości na ściskanie w stosunku do oczekiwanej |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 dni | 10-30% wytrzymałości 28 -dniowej |
| 2 | 3 dni | 30-50% wytrzymałości 28 -dniowej |
| 3 | 7 dni | 60-70% wytrzymałości 28 -dniowej |
| 4 | 14 dni | 75-85% wytrzymałości 28 -dniowej |
| 5 | 28 dni | 80-100% wytrzymałości 28 -dniowej |
| 6 | 90 dni | 110-120% wytrzymałości 28 -dniowej |

Szczegółową wartość wytrzymałości na ściskanie  w poszczególnych dniach, zależnie od rodzaju mieszanki oraz  prowadzonej kontroli przez Inżyniera,  powinien podać producent mieszanki lub określić  w recepcie.

5.4.5  Mrozoodporność

Wskaźnik mrozoodporności mieszanki związanej określany jest stosunkiem wytrzymałości na ściskanie próbki po  okresie pielęgnacji (zależnie od rodzaju mieszanki: 28 dni, 42 dni lub 90 dni )i  po 14 dniach zamrażania i odmrażania do wytrzymałości na ściskanie Rc próbki po  okresie  pielęgnacji jak wyżej.

Zasady wykonania badania mrozoodporności  mieszanki związanej podano w WT 5.  Wartość wskaźnika określono w

5.4.6  Szczelność  mieszanki gotowej

Szczelność określa się dla mieszanek związanych gotowych.

Szczelność mieszanki przed związaniem definiuje się jako stosunek objętości ziaren do objętości mieszanki zawierającej ziarna i wolne przestrzenie między nimi.

Szczelność należy obliczyć w oparciu o poniższy wzór:

C = (γm/100) x (a/γA + b/γB + c/γC …) gdzie,

C-      szczelność;

γm-  maksymalna gęstość objętościowa mieszanki w stanie suchym (Mg/m3 );

γA-  gęstość objętościowa ziaren składnika A (Mg/m3 );

γB-  gęstość objętościowa ziaren składnika B (Mg/m3 );

γC - gęstość objętościowa ziaren składnika C (Mg/m3 );

a-    zawartość składnika A w masie mieszanki (%);

b-    zawartość składnika B w masie mieszanki (%);

c-    zawartość składnika C w masie mieszanki (%);

Maksymalną gęstości objętościową mieszanki (γm) należy określić zmodyfikowaną metodą Proctora wg PN-EN 13286-2.

Gęstość ziaren składników (γA, γB, γC, …) należy określić w zależności od wielkości ziaren zgodnie z normą PN-EN 1097-6 załącznik A (gęstość wstępnie osuszonych ziaren) lub normy PN-EN 1097-7.

Poniżej przykład obliczenia szczelności dla mieszanki związanej cementem.

W przypadku innych mieszanek należy doliczyć odpowiednio zawartości i gęstość  objętością  kruszyw i dodatków  wchodzących w skład mieszanki.

Szczelność mieszanki niezależnie od zastosowanego materiału oraz kategorii ruchu   nie powinna być niższa niż 0,80.

5.4.7  Pozostałe parametry mieszanek związanych

W przypadku zastosowania mieszanek na bazie  żużli, popiołów lub spoiw innych niż cement  należy  określić dodatkowo następujące parametry wynikające z  WT-5 2010.:

- żużel wielkopiecowy: aktywność hydrauliczna

- popioły w zależności od składu chemicznego: aktywność pucolanowa, aktywność hydrauliczna,  straty przy prażeniu, zawartość SO3 i  CaO, stałość objętości (rozszerzalność, pęcznienie), zawartość wody,

- określenie  procentowej zmiany  wskaźnika CBR,

- natychmiastowy wskaźnik nośności IPI

- inne wynikające z właściwości zastosowanych materiałów oraz WT 5 2010.

5.5. Odcinek próbny

Przed planowanym rozpoczęciem robót, Wykonawca wykona odcinek próbny w celu:

- stwierdzenia, czy sprzęt budowlany do mieszania, rozkładania i zagęszczania warstwy ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem  lub  rozłożenia gotowej mieszanki jest właściwy,

- sprawdzenie w warunkach budowy przydatność zastosowanych spoiw do ulepszenia gruntów,

- sprawdzenia dokładności rozsypywania spoiwa na jednostkę powierzchni warstwy,

- określenia grubości warstwy w stanie luźnym, koniecznej do uzyskania wymaganej grubości warstwy po zagęszczeniu,

- ustalenia liczby przejść sprzętu zagęszczającego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia,

- sprawdzenia nośności warstwy.

Na odcinku próbnym Wykonawca powinien użyć takich materiałów oraz sprzętu, jakie będą stosowane do wykonania warstwy na budowie. Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosić od 400 do 800 m2 a długość nie mniej 100m

( mogą być krótsze odcinki i mniejsze powierzchnie  jeżeli zakres robót jest niewielki).

Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Wykonawca może przystąpić do

wykonania warstwy po zaakceptowaniu odcinka próbnego przez Inżyniera.

5.6 Wykonanie w technologii mieszania na miejscu  warstwy z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub wapnem

- Do wykonania warstwy ulepszonego podłoża w technologii mieszania na miejscu należy użyć specjalistycznych mieszarek wieloprzejściowych lub jednoprzejściowych.

- Stabilizację należy  wykonać w taki sposób aby finalnie po zagęszczeniu osiągnąć grubość warstwy nie mniejszą niż określoną w dokumentacji projektowej-  spulchnienie i mieszanie odbywa się  na większej głębokości niż grubość zakładanej  warstwy o co najmniej 5-10 cm.

- Po spulchnieniu gruntu należy sprawdzić jego wilgotność i w razie potrzeby ją zwiększyć w celu ułatwienia rozdrobnienia. Woda powinna być dozowana przy użyciu przewoźnych zbiorników zapewniających równomierne i kontrolowane dozowanie. Grunt z wodą powinien być dokładnie wymieszany.

- Jeżeli wilgotność naturalna gruntu jest większa od wilgotności optymalnej o więcej niż 10% jej wartości, grunt powinien być osuszony przez mieszanie i napowietrzanie w czasie suchej pogody. Spoiwo hydrauliczne lub wapno należy dodawać do rozdrobnionego gruntu w ilości ustalonej w recepcie laboratoryjnej, przy użyciu rozsypywarki ze szczeliną o regulowanej szerokości otwarcia.

- Grunt powinien być wymieszany w sposób zapewniający jednorodność na określoną głębokość, gwarantującą uzyskanie projektowanej grubości warstwy po zagęszczeniu. Po wymieszaniu gruntu ze spoiwem należy sprawdzić jego wilgotność.

- Jeżeli wilgotność jest mniejsza od optymalnej o więcej niż 20%, należy dodać odpowiednią ilość wody i grunt ponownie dokładnie wymieszać. Wilgotność gruntu przed zagęszczeniem nie może różnić się od wilgotności optymalnej o więcej niż ±10%, jej wartości.

- Po zakończeniu mieszania należy powierzchnię warstwy wyrównać i wyprofilować do wymaganych w dokumentacji projektowej rzędnych oraz spadków poprzecznych i podłużnych.

- Po wyprofilowaniu należy przystąpić do zagęszczania warstwy. Czas od momentu rozłożenia cementu na gruncie do momentu zakończenia mieszania nie powinien być dłuższy niż 2 godziny.

- W przypadku wykonywania stabilizacji z zastosowaniem wapna palonego grunt nie może być zagęszczany bezpośrednio po wymieszaniu z wapnem, ponieważ hydratacja wapna mogłaby uszkodzić zagęszczoną warstwę. Czas, w którym należy rozpocząć zagęszczenie, powinien być określony przez laboratorium i mieścić się w granicach od 6 do 48 godzin. Przy użyciu wapna hydratyzowanego grunt może być zagęszczany bezpośrednio po wymieszaniu z wapnem.  Czas rozpoczęcia zagęszczania gruntu stabilizowanego innymi spoiwami należy ustalić doświadczalnie.

- Zagęszczanie warstwy z gruntu stabilizowanego spoiwem lub wapnem należy prowadzić przy użyciu walców ogumionych, a w końcowej fazie walców stalowych. Zagęszczanie ulepszonego podłoża o przekroju daszkowym powinno rozpocząć się od krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się w stronę osi jezdni. Zagęszczenie warstwy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocząć się od niżej położonej krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się, w stronę wyżej położonej krawędzi. Pojawiające się w czasie zagęszczania zaniżenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady, muszą być natychmiast naprawiane przez wymianę warstwy na pełną głębokość, wyrównanie i ponowne zagęszczenie. Powierzchnia zagęszczonej warstwy powinna mieć prawidłowy przekrój poprzeczny i jednolity wygląd.

- Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wymaganego wskaźnika zagęszczenia. Specjalną uwagę należy poświęcić zagęszczaniu warstwy  w sąsiedztwie spoin roboczych podłużnych i poprzecznych oraz wszelkich urządzeń obcych. Wszelkie miejsca luźne, rozsegregowane, spękane podczas zagęszczania lub w inny sposób wadliwe, muszą być naprawione przez zerwanie warstwy na pełną grubość, wbudowanie nowej o odpowiednim składzie i ponowne zagęszczenie. Roboty te są wykonywane na koszt Wykonawcy.

- Po wykonaniu warstwy z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub wapnem należy zabezpieczyć ją przed wyparowaniem wody. Sposoby pielęgnacji wykonanej warstwy, zaproponowane przez Wykonawcę muszą być zaakceptowane przez Inżyniera.

## 5.7. Wytwarzanie i wbudowanie mieszanki gotowej

- Mieszankę kruszywa związanego cementem o ściśle określonym składzie zawartym w recepcie laboratoryjnej należy wytwarzać w wytwórniach (mieszarkach) stacjonarnych lub mobilnych zapewniających ciągłość produkcji i gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki.

- Zawartość wody w mieszance  dowiezionej  na budowę oraz szczegółowe warunki wbudowania  mieszanki określa producent. Wilgotność mieszanki związanej powinna być  jak najmniejsza, jednak umożliwiająca właściwe zagęszczenie. Jeżeli producent nie określi warunków wbudowania i  tolerancji, przyjmuje się, że wilgotność  mieszanki powinna być równa optymalnej z tolerancją 0%/-2%.

- Mieszarka powinna być wyposażona w urządzenia do wagowego dozowania kruszywa i cementu oraz objętościowego dozowania wody. Przy produkcji mieszanek należy prowadzić kontrolę produkcji zgodnie z PN-EN 14227–1: Załącznik B.

- Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania, w sposób zabezpieczony przed segregacją i nadmiernym wysychaniem.

- Mieszanka dowieziona z wytwórni powinna być układana przy pomocy układarek lub równiarek.

- Zasady wykonania profilowania i zagęszczenia  warstwy są analogiczne jak w przypadku układania gruntu stabilizowanego spoiwem.

- Przy układaniu mieszanki za pomocą równiarek wskazane  jest stosowanie prowadnic. Jeśli warstwa mieszanki kruszywa ma być układana w prowadnicach, to należy je ustawić na podłożu tak, aby wyznaczały ściśle linie krawędzi układanej warstwy według dokumentacji projektowej.

Wysokość prowadnic powinna odpowiadać grubości warstwy mieszanki kruszywa w stanie niezagęszczonym. Prowadnice powinny być ustawione stabilnie, w sposób wykluczający ich przesuwanie się pod wpływem oddziaływania maszyn użytych do wykonania warstwy.

- Od użycia prowadnic można odstąpić przy zastosowaniu technologii gwarantującej odpowiednią równość warstwy, po uzyskaniu zgody Inżyniera. Paliki lub szpilki do kontroli ukształtowania warstw powinny być wcześniej odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie robót przez Wykonawcę. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót i nie powinno być większe, niż co 10 m.

- Grubość układania mieszanki powinna zapewniać uzyskanie wymaganej grubości warstwy po zagęszczeniu.

- Gdy wymagana jest większa grubość, to do układania drugiej warstwy można przystąpić po odbiorze pierwszej warstwy przez Inżyniera.

- Natychmiast po wyprofilowaniu mieszanki należy rozpocząć jej zagęszczanie, które należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia określonego w niniejszym opracowaniu.

- Wartość maksymalnej gęstości objętościowej mieszanki powinna być określona na etapie projektowania mieszanki w celu przyrównywania do gęstości objętościowej szkieletu z warstwy.

Zagęszczenie powinno być zakończone przed rozpoczęciem czasu wiązania cementu. Czas  wiązania mieszanek związanych innych niż cementem – określa producent  danej mieszanki.  W przypadku braku danych sposób wykonania zagęszczenia i oznaczenia czasu wiązania należy określić doświadczalnie na odcinku próbnym.

- Wszelkie miejsca luźne, rozsegregowane, spękane podczas zagęszczania lub w inny sposób wadliwe, muszą być naprawione.

5.8 Ocena zagęszczenia  warstwy związanej

- Bezpośrednio po zakończeniu zagęszczania warstwy z mieszanki lub gruntu stabilizowanego należy w ułożonej warstwie wykonać otwory, każdy o objętości co najmniej 1 l. Wybraną z każdego otworu mieszankę należy zważyć, oznaczyć wilgotność próbki, a objętość otworu pomierzyć piaskiem kalibrowanym, lub inną sprawdzoną metodą oraz obliczyć gęstość objętościową zagęszczonej mieszanki w warstwie. Gęstość tą należy porównać do referencyjnych próbek oznaczonych w laboratorium (metoda Proctora wg  PN-EN 13286-2 – dotyczy mieszanki z kruszyw; PN-04481 – dotyczy gruntów).

- Nie przewiduje się badania nośności i pośredniej oceny zagęszczenia przy użyciu płyty statycznej (VSS), ponieważ wyniki badań na warstwach z gruntów i mieszanek związanych są niemiarodajne i należy do nich podchodzić z dużą ostrożnością.  Wykonawca dla swoich celów może prowadzić kontrolnie badania płytą w celu  kontroli przyrostu nośności, przy czym badania takie wykonuje się do  72h od zakończenia zagęszczenia .

Jeżeli Inżynier zadecyduje o dopuszczeniu alternatywnej metody oceny zagęszczenia/ nośności to badanie powinno być wykonane najdalej do 24h od zakończenia zagęszczenia.

Zasady prowadzenia  pomiarów  płytą statyczną oraz określenia  stosunku modułów odkształcenia E2/E1 nie odbiegają od tych określonych w opracowaniu dotyczącym wykonania wykopów, z zastrzeżeniem że dla stabilizacji końcowe obciążenie należy doprowadzić do 0,45 MPa.

Wskaźnik odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2.

5.9 Przeciwdziałanie spękaniom odbitym

- Wykonawca powinien  organizować  roboty w sposób unikający podłużnych spoin roboczych.

- W warstwie podbudowy zasadniczej albo pomocniczej należy wykonać szczeliny dylatacyjne w rozstawie i warunkami  podanymi  Katalogu nawierzchni podatnych i półsztywnych (poniżej wyciąg z opracowania - tabela).

- Jeśli jednak w dolnej warstwie podbudowy występują spoiny robocze, to spoiny w górnej warstwie podbudowy powinny być względem nich przesunięte o co najmniej 30 cm dla spoiny podłużnej i 1 m dla spoiny poprzecznej.

Tabela 8

| Lp | Grubość warstw asfaltowych nad podbudową | Minimalne odstępy między szczelinami w podbudowie |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | C3/4 | C5/6 | C8/10 |
| 1 | >14 cm | 3m | 3m | 4m |
| 2 | <=14cm | 2,5m | 2,5m | 2,5m |

- Nie przewiduje się wykonania szczelin w warstwach innych niż podbudowy, chyba że w  dokumentacji  projektowej przewidziano inaczej.

- Nie wykonuje się szczelin w podbudowie zasadniczej z mieszanki związanej cementem w przypadku nawierzchni sztywnych.

Szczeliny można wykonać w następujący sposób:

- w świeżej mieszance, poprzez wykonanie rowków z zastosowaniem specjalistycznego sprzętu, w trakcie wbudowywania warstwy. W rowkach umieszcza się wkładki z tworzywa sztucznego lub wypełnia się je masą zalewową według PN-EN 14188-1 lub PN-EN 14188-2 . Następnie warstwa podbudowy jest zagęszczana.

- w stwardniałej warstwie, poprzez wykonanie nacięć bezpośrednio po uzyskaniu minimalnej wytrzymałości ( od 6 do 48 godzin).

Do nacinania stosuje się piły tarczowe, takie jakich używa się w wykonywaniu szczelin w nawierzchniach betonowych. Głębokość nacięć wynosi najczęściej około 1/3 grubości warstwy.

## 5.10. Pielęgnacja warstwy

Pielęgnacja powinna być przeprowadzona według jednego z następujących sposobów:

- skropienie warstwy emulsją asfaltową w ilości od 0,5 do 1,0 kg/m2 posiadającą KOT,

- skropienie specjalnymi preparatami powłokotwórczymi posiadającymi KOT wydaną przez uprawnioną jednostkę,

- utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie wodą w ciągu dnia, w czasie co najmniej 7 dni,

- przykrycie na okres 7-10 dni nieprzepuszczalną folią z tworzywa sztucznego, ułożoną na zakład o szerokości  co najmniej 30 cm i zabezpieczoną przed zerwaniem z powierzchni warstwy przez wiatr,

- przykrycie warstwą piasku lub grubej włókniny technicznej i utrzymywanie jej w stanie wilgotnym w czasie co najmniej 7-10 dni

- inne wg propozycji Wykonawcy, do zatwierdzenia przez Inżyniera.

Nie należy dopuszczać ciężkiego ruchu pojazdów i maszyn po stabilizacji w okresie 7 do 14 dni.                                                    W przypadku mieszanki gotowej, warunki korzystania z warstwy podaje producent  tejże mieszanki.

Jeżeli producent nie ustali warunków obciążenia wykonanej warstwy, wówczas warunki dopuszczenia ruchu budowlanego należy uzgodnić z Inżynierem Budowy.

Pożądane jest aby warstwa gruntu stabilizowanego spoiwem lub z gotowej mieszanki niezależnie od funkcji jaką pełni w konstrukcji przed przykryciem kolejną warstwą osiągnęła wymaganą wytrzymałość na ściskanie.

W szczególnym przypadku Inżynier może zdecydować o wcześniejszym przykryciu związanych warstw ulepszonego podłoża, jeżeli nie zostaną utracone właściwości tej warstwy i takie działanie nie wpłynie niekorzystnie na nośność całej konstrukcji nawierzchni.

[Projektant może uszczegółowić lub zmienić warunki  dopuszczenia  ruchu budowlanego i zakrycia warstw o ile uzgodni je z Zamawiającym]

## 5.11. Utrzymanie wykonanej w-wy

Wzmocnienie po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w dobrym stanie.

Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, gotową w-wę do ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia, spowodowane przez ten ruch. Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia bieżących napraw w-wy uszkodzonej wskutek oddziaływania czynników atmosferycznych, takich jak opady deszczu i śniegu oraz mróz.

Wykonawca jest zobowiązany wstrzymać ruch budowlany po okresie intensywnych opadów deszczu, jeżeli wystąpi możliwość uszkodzenia stabilizacji.

Warstwa stabilizowana powinna być przykryta przed zimą warstwą nawierzchni lub zabezpieczona przed niszczącym działaniem czynników atmosferycznych.

# 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

## 6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w WT-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 6.

Obowiązkiem Wykonawcy , jeżeli nie wskazano inaczej w dokumentach umowy,  przez cały  okres trwania robót jest prowadzenie monitoringu geologicznego, geotechnicznego i hydrologicznego. Niezależnie czy monitoring będzie prowadzony siłami własnymi czy przy udziale  nadzoru geotechnicznego zapewnionego przez Wykonawcę , ocenę cech/ jakości gruntu przeznaczonego do ulepszenia, kontrolę wyników badań, ocenę zasadności i zakresu dodatkowych badań należy konsultować na bieżąco z zespołem Inżyniera budowy.

Badania obejmują:

- pobranie próbek,

- zapakowanie próbek do wysyłki,

- transport próbek z miejsca pobrania do placówki wykonującej badania,

- przeprowadzenie badania,

- sprawozdanie z badań

Pomiary obejmują terenową weryfikację cech warstwy.

Zakres badań i pomiarów Wykonawcy powinien być:

- nie mniejszy niż określony w Zakładowej Kontroli Produkcji dla dostarczanych na budowę materiałów i wyrobów budowlanych,

- nie mniejszy niż zakres i częstotliwość badań i pomiarów kontrolnych określony w niniejszym opracowaniu, chyba że Inżynier zadecyduje inaczej.

## 6.2. Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:

 uzyskać wymagane dokumenty dopuszczające zastosowane wyroby budowlane do obrotu i stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych oraz karty charakterystyki dotyczące stosowanego spoiwa,

 wykonać badania gruntu,

 opracować receptę laboratoryjną gruntu stabilizowanego spoiwem (mieszanie „in situ),

 przedstawić  receptę mieszanki gotowej.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań materiałów wsadowych i receptę Wykonawca przedkłada Inżynierowi.

W przypadku mieszania gruntu ze spoiwem na miejscu, Inżynier zatwierdza receptę po uzyskaniu pozytywnych wyników badań i pomiarów na odcinku próbnym.

W przypadku gotowej mieszanki, odcinek próbny należy wykonać na życzenie Inżyniera.

## 6.3. Badania w czasie robót i po zakończonych robotach

Minimalną częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie wykonywania stabilizacji i po jej zakończeniu podano w tablicy poniżej. Zastrzega się, że Inżynier może zmienić  częstotliwość badań.  Lokalizację miejsca  badań  lub pobrania próbek wskazuje Inżynier.

Tabela 9

| Lp. | Wyszczególnienie badań i pomiarów | Minimalna częstotliwość badań i pomiarów | Tolerancja |
| --- | --- | --- | --- |
| Badania mieszanki gotowej lub/i gruntu stabilizowanego |  |  |  |
| 1 | Wytrzymałość na ściskanie (dotyczy mieszanek i gruntów) | 1 seria próbek (min. 3 próbki) na każde 3000 m2 wbudowanej warstwy, lecz nie rzadziej niż raz na dziennej działce roboczej | Wynik jak w ST .Zalecane jest badanie po 7 dniach i po x dniach, w zależności od rodzaju spoiwa. |
| 2 | Mrozoodporność (dotyczy mieszanek i gruntów) Szczelność (dotyczy mieszanek związanych) | Przy projektowaniu, na etapie odcinka próbnego i w przypadkach wątpliwych, na zlecenie Inżyniera | Jw. |
| 3 | Wilgotność gruntu oraz gruntu ze spoiwem Wilgotność mieszanki związanej | Min. ilość badań na dziennej działce roboczej :2 Maksymalna powierzchnia na jedno badanie : 3000m2 ( w przypadku ciągów 600m2) | Jw. |
| 4 | Jednorodność i głębokość wymieszania oraz stopień rozdrobnienia (dotyczy gruntu stabilizowanego spoiwem) | Jw. | Ocena wizualna - Głębokość przemieszania powinna być taka, aby po zagęszczeniu odpowiadała grubości warstwy zaprojektowanej, głębokość wymieszania mierzy się w odległości min. 0,5 m od krawędzi warstwy ulepszonego podłoża Stopień rozdrobnienia gruntu spoistego po wymieszaniu z wapnem lub spoiwem hydraulicznym należy sprawdzać wg PN-EN 13286-40. |
| 5 | Ilość dozowanego spoiwa na 1 m2 powierzchni warstwy (dotyczy gruntu stabilizowanego spoiwem) | Jw. |  |
| 6 | Pęcznienie objętościowej (dotyczy gruntu stabilizowanego spoiwem) | Jw. |  |
| 7 | Wskaźnik nośności natychmiastowej (dotyczy gruntów stabilizowanych wapnem) | Jw. |  |
| 8 | Uziarnienie mieszanki gotowej | Min. ilość badań na dziennej działce roboczej :1 Maksymalna powierzchnia na jedno badanie : 3000m2 ( w przypadku ciągów 600m2) |  |
| 9 | Badanie właściwości innych niż uziarnienie mieszanki gotowej | przy zatwierdzeniu materiału i przy każdej istotnej zmianie jego właściwości, zmianie złoża, zmianie producenta oraz w razie wątpliwości co do jakości wbudowywanej mieszanki. |  |
| 10 | Właściwości kruszywa | Dla każdej partii kruszywa i przy każdej zmianie kruszywa |  |
| Badania gotowej warstwy |  |  |  |
| 1 | Szerokość | 10 razy na 1 km | - w stos. do szerokości projektowej nie może się różnić o więcej niż+10, -5 cm, dla pojedynczego wyniku (dotyczy jezdni) - Dla wartości średniej elementu podlegającego odbiorowi od 0,0 do +10,0 cm (dotyczy jezdni) - w stos. do szerokości projektowej nie może się różnić o więcej niż+10, - 5 cm, (dotyczy ciągów) - projektowana warstwa powinna być szersza od w-wy leżącej na niej w przypadku braku obramowania krawężnikiem- 25 cm; jeżeli krawężnik usytuowany jest na projektowanej warstwie to ta powinna być szersza o min. 10 cm od oporu krawężnika (wyjątek: gdy krawężnik usytuowany jest blisko innego obiektu i nie można poszerzyć warstwy) pomiar taśmą mierniczą |
| 2 | Równość podłużna | W sposób ciągły lub co 20 metrów na każdym pasie ruchu ; ciągi co 50 m | - podbudowa zasadnicza zależnie od klasy drogi odchyłki wg WR-D-64; - podbudowa zasadnicza dla ciągów: nie więcej niż 15mm - podbudowa pomocnicza i pozostałe warstwy: nie więcej niż 15mm - w sposób ciągły na każdym pasie ruchu łatą długości 4m lub metodą równoważną (planografem) |
| 3 | Równość poprzeczna | 10 razy na 1 km | jw. przy czym pomiar łatą długości 2m+ klin lub metoda profilometryczna wg W-D-64. |
| 4 | Spadki poprzeczne*) | 10 razy na 1 km | - projektową, z tolerancją  0,5 %. - pomiar łatą z poziomicą elektroniczną lub niwelatorem |
| 5 | Rzędne wysokościowe | dla każdej jezdni: co 25m na odcinkach prostych i co 10m na łukach-w osi jezdni i na jej krawędziach; ciągi: wzdłuż niwelety miejsca charakterystyczne lecz nie rzadziej niż co 25m | - -2 cm / +1 cm – podbudowa pomocnicza + pozostałe warstwy - -1 cm / +0 cm – podbudowa zasadnicza - pomiar niwelatorem |
| 6 | Ukształtowanie osi w planie*) | 10 razy na 1 km | Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż  5 cm. |
| 7 | Grubość zagęszczonej warstwy | w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 2000m2 ( w przypadku ciągów 1/200mb) | -  10%. w stosunku do projektowanej (dopuszcza się pomiar niwelacyjny w odległości co najmniej 50 cm od krawędzi lub wycinkę próbki z w-wy) |
| 8 | Wskaźnik zagęszczenia **) | Min. ilość badań na dziennej działce roboczej :2 Maksymalna powierzchnia na jedno badanie : 3000m2 ( w przypadku ciągów 600m2) | Badanie wskaźnika zagęszczenia - analogia do WT 04.04.02, przy czym badanie przeprowadzić bezzwłocznie po zakończeniu zagęszczenia warstwy. Wskaźnik zagęszczenia nie powinien być niższy od 1,0. Patrz punkt „Ocena zagęszczenia” |
| 9 | Nośność warstwy | 3 razy na każde 2000m2 ( w przypadku ciągów 600m2) | Patrz punkt „Ocena zagęszczenia” |

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w punktach głównych łuków poziomych.

**) Wskaźnik zagęszczenia w przypadku  wykonania warstw z  gruntów stabilizowanych spoiwem należy określić również na odcinku  próbnym przed zatwierdzeniem recepty. Inżynier w uzasadnionym przypadku może zrezygnować z wykonania badań po wykonaniu warstwy, jeśli uzna że wyniki badań na odcinku próbnym są wystarczające  do oceny jakości  warstwy i prawidłowego zagęszczenia.

### 6.4 Sprawdzenie ilości dozowanego spoiwa na 1 m2 powierzchni warstwy w przypadku  gruntu stabilizowanego spoiwem.

Ilości dozowanego spoiwa na 1 m2 powierzchni warstwy należy sprawdzać co najmniej dwa razy na dziennej działce roboczej. Sprawdzenia należy dokonać za pomocą kontrolnego ważenia ilości dozowanego spoiwa na kontrolowanych powierzchniach podczas  jednego przejazdu rozsypywarki na działce roboczej.

Do pomiaru należy użyć co najmniej siedem kwadratowych tacek pomiarowych. Tacki pomiarowe należy równomiernie rozmieścić na odcinku roboczym, którego szerokość odpowiada szerokości rozsypywarki. Na zdjęciach poniżej pokazano poszczególne czynności związane z wykonaniem pomiaru ilości dozowanego spoiwa, w którym wykorzystywane są kwadratowe tacki pomiarowe z brezentu o wymiarach 1 m x 1 m i kwadratowy szablon - ramka z lekkiego metalu o wymiarach: 0,71 m x 0,71 m x 0,10 m.

Ilość dozowanego spoiwa na 1 m2 kontrolowanego odcinka dziennej działki roboczej nie powinna być mniejsza od wartości podanej w recepcie: nie więcej niż 5 % dla średniej z pomiarów i nie więcej niż 10 % dla pojedynczego pomiaru.

### Przy wykonaniu  pomiaru ilości dozowanego spoiwa bezwzględnie  należy stosować  środki ochrony osobistej  wymienione w karcie charakterystyki  substancji  chemicznej  dotyczącej  stosowanego spoiwa.

### 6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami

Jeżeli wytrzymałość średnia próbek będzie mniejsza od dolnej granicy określonej w niniejszym opracowaniu lub zagęszczenie i grubość  będzie niedostateczne, to warstwa wadliwie wykonana zostanie zerwana i wymieniona na nową, chyba że Inżynier dopuści wprowadzenie  przez Wykonawcę programu naprawczego, z uwzględnieniem zmian w terminie gwarancji lub innych ustalonych między stronami kwestii.  W przypadku  przekroczenia pozostałych parametrów, należy postępować analogicznie.

# 7. OBMIAR ROBÓT

## 7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w WT-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 7.

Jednostką przedmiarową jest 1m2 powierzchni  z mieszanki związanej spoiwem lub gruntu stabilizowanego spoiwem

Obmiaru dokonuje się w metrach kwadratowych przyjmując długość odcinka po osi drogi lub chodnika, szerokość po prostej prostopadłej do osi drogi z uwzględnieniem poszerzeń na łukach i na skrzyżowaniach.

# 8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w WT-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 8.

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, niniejszymi wymaganiami SST jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

# 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

## 9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności i rozliczenia robót podano w WT-00.00.00.

„Wymagania ogólne” pkt 9.

Cena obejmuje wykonanie wszelkich prac związanych z wykonaniem czynności i robót ujętych w niniejszym opracowaniu, dokumentacji projektowej, uzgodnieniach oraz określonych wymogach formalnoprawnych.

Ułożenie  1m2 mieszanki związanej obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robót,

- zapewnienie projektu składu mieszanki,

- zakup i transport mieszanki z wytwórni na miejsce wbudowania – dot. mieszanki gotowej

- dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materiałów i urządzeń pomocniczych,

- rozłożenie i zagęszczenie mieszanki lub wykonanie stabilizacji na miejscu,

- wykonanie spoin/szczelin jeżeli są konieczne,

- pielęgnacja wykonanej warstwy,

- wykonanie sączków, jeżeli warstwa stabilizacji zamyka szczelnie podbudowę lub warstwę odsączająca,

- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych,

- wszelkie inne czynności związane z prawidłowym wykonaniem robót zgodnie z niniejszym opracowaniem lub/i SST

- dodatkowo: nadzór geotechniczny jeżeli nie stanowią  osobnej pozycji rozliczeniowej.

**Do robót towarzyszących i tymczasowych w zakresie robót ziemnych niepodlegających odrębnemu rozliczeniu należą: odwodnienie na czas robót z ew. przygotowaniem projektu odwodnienia, podwieszenie kabli i rurociągów, ew. założenie osłon na kable w miejscach kolizji tylko jeżeli nie stanowią oddzielnej pozycji w przedmiarze, zabezpieczenie zaworów sieci, dodatkowe pomiary geodezyjno – inwentaryzacyjne, przesunięcia elementów i demontaże tymczasowe, wykonanie dojazdowych dróg tymczasowych.

# 10. PRZEPISY ZWIĄZANE

## Normy

| PN-EN 13282-1 | Hydrauliczne spoiwa drogowe Część 1: Hydrauliczne spoiwa drogowe szybko wiążące. Skład , wymagania i kryteria zgodności |
| --- | --- |
| PN-EN 13282-2 | Hydrauliczne spoiwa drogowe Część 2: Hydrauliczne spoiwa drogowe normalnie wiążące. Skład , wymagania i kryteria zgodności |
| PN-EN 459-1 | Wapno Budowlane. Wymagania |
| PN-EN 1008 | Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badania i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu |
| PN-EN13242 | Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym |
| PN-EN 14227:1 | Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym Wymagania cz1. Mieszanki związane cementem 5 |
| PN-EN 1097-1 | Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw -- Część 1: Oznaczanie odporności na ścieranie (mikro-Deval) |
| PN-EN 1097-6 | Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw -- Część 6: Oznaczanie gęstości ziarn i nasiąkliwości |
| PN-EN 1097-7 | Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw -- Część 7: Oznaczanie gęstości wypełniacza -- Metoda piknometryczna |
| PN-EN 1097-5 | Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 5: Oznaczanie zawartości wody przez suszenie w suszarce z wentylacją. |
| PN-EN 933-8 | Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Badanie wskaźnika piaskowego. |
| PN-EN 933-1 | Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu ziarnowego. Metoda przesiewania |
| PN-EN 13286-2 | Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym – Część 2: Metody określania gęstości i zawartości wody-zagęszczanie metodą Proctora. |
| PN-EN 13286-50 | Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym – Część 50: Metoda sporządzania próbek związanych hydraulicznie za pomocą aparatu Proctora lub zagęszczania na stole wibracyjnym |
| PN-EN 13286-48 | Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym. Część 48: Metoda badawcza określania stopnia rozdrobnienia |
| PN-EN 13286-47 | Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym. Część 47: Metody badań dla nośności, kalifornijski wskaźnik nośności CBR, natychmiastowy wskaźnik nośności i pęcznienia liniowego |
| PN-EN 13286-41 | Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym – Część 41: Metoda oznaczania wytrzymałości na ściskanie mieszanek związanych spoiwem hydraulicznym |
| PN-EN 13286-40 | Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym -- Część 40: Metoda oznaczania wytrzymałości na rozciąganie bezpośrednie mieszanek mineralnych związanych spoiwem hydraulicznym |
| PN-S-02205: | Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania |
| PN-EN 197-1 | Cement. Część1 Skład, wymagania i ocena zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku |
| PN-EN 450-1 | Popiół lotny do betonu -- Część 1: Definicje, specyfikacje i kryteria zgodności |
| PN-EN 15167-1 | Mielony granulowany żużel wielkopiecowy do stosowania w betonie, zaprawie i zaczynie. |
| PN-EN 14227-4 | Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym - Wymagania -. Część 4: Popiół lotny. |
| PN-EN 14227-2 | Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym. Specyfikacje. Część 2: Mieszanki żużlowe |
| PN-EN 14227-15 | Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym. Specyfikacje. Część 15: Grunty stabilizowane hydraulicznie |
| PN-EN 14188-1 | Wypełniacze szczelin i zalewy drogowe -- Część 1: Wymagania wobec zalew drogowych na gorąco |
| PN-EN 14188-2 | Wypełniacze szczelin i zalewy -- Część 2: Specyfikacja zalew na zimno |
| PN-B-04481 | Grunty budowlane. Badania próbek gruntów |
| PN-B-06714-15 | Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego |
| PN-B-06714-26 | Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń organicznych |
| PN-B-06714-28 | Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą bromową |
| PN-EN 934-2 | Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu – Domieszki do betonu – Definicje i wymagania |
| BN-8931-04 | Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. |
| BN-8931-01 | BN-8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego |
| BN-8931-12 | BN-8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. |
| PN-S-96012 | Drogi samochodowe -- Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem |
| PN-S-96011 | Drogi samochodowe Stabilizacja gruntów wapnem do celów drogowych |

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. Załącznik do zarządzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r

WT5 2010   Mieszanki związane spoiwem do dróg krajowych

Normy ujęte specyfikacji dotyczącej podbudów i nawierzchni z kruszywa.

| Numer wydania Data | Opis zmiany |
| --- | --- |
| V01 03.03.2025 | Utworzenie dokumentu |

Opracowanie : Wrocławskie Inwestycje sp. z o.o