WT-04.07.01 Mieszanka mineralno-asfaltowa (AC) - podbudowa, warstwa wiążąca, warstwa ścieralna

# WSTĘP

Wytyczne  opracowano w oparciu o aktualne wytyczne GDDKIA WT1 i WT2 2014, które zostały wprowadzone  zarządzeniami  nr 46 i 54/ 2014  oraz WT2 cz 2 2016 (nr zarządzenia 7/2016) przez Generalnego Dyrektora  Dróg Krajowych i Autostrad do stosowania na drogach krajowych. W przypadkach wątpliwych co do treści niniejszego opracowania należy się posiłkować ww. wytycznymi dostępnymi na stronie: https://www.gov.pl/web/gddkia/dokumenty-techniczne---ogolne

1.1 Przedmiot WT

Przedmiotem niniejszego WT są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem robót wymienionych w pkt 1.3.

## Zakres stosowania WT

Zakres stosowania opracowania określa WT 00.00.00.

## Zakres robót objętych WT

## Ustalenia zawarte w niniejszym opracowaniu dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z:

## ułożeniem warstwy z mieszanki mineralno- asfaltowej AC o których mowa poniżej [należy wykreślić  mieszanki i kategorie ruchu oraz uziarnienia  które nie występują na zadaniu; w razie zastosowania innego uziarnienia  lub lepiszcza tabelę należy uzupełnić ].

## rozłożenia siatki na połączeniu warstwy istniejącej z nowo -projektowaną na warstwie........

| Warstwa | Typ mieszanki wg normy z serii PN-EN 13108-x | Lepiszcze asfaltowe stosowane do kategorii ruchu KR |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | DDR , DPR | KR1-2 | KR3-4 | KR5-7 |
| Ścieralna | AC 8S | 50/70 | 50/70 | PMB 45/80-55 PMB 65/105-80 | - |
|  | AC11S | 50/70 | 50/70 | PMB 45/80-55 PMB 65/105-80 | PMB 45/80-55 PMB 45/80-80 PMB 65/105-80 |
|  | SMA 8S | - | - | PMB 45/80-55 | PMB 45/80-55 PMB 45/80-55 PMB 65/105-80 |
|  | SMA 11S | - | - | PMB 45/80-55 | PMB 45/80-55 PMB 45/80-55 PMB 65/105-80 |
| Wiążąca | AC 16W | 35/50 | 35/50 | 35/50 (KR3)* PMB 25/55-60 (KR4) PMB 45/80-80 (KR4) | PMB 25/55-60 PMB 45/80-80 |
| Podbudowa | AC 16P | 35/50 | 35/50 | 35/50 (KR3)* PMB 25/55-60 (KR4) PMB 45/80-80 (KR4) | PMB 45/80-80 PMB 25/55-60** PMB 65/105-80 |
|  | AC 22P | 35/50 | 35/50 | 35/50 (KR3)* PMB 25/55-60 (KR4) PMB 45/80-80 (KR4) | PMB 45/80-80 PMB 25/55-60** PMB 65/105-80 |

* jeżeli na  drogach KR3 ruch będzie ekstremalny lub/i powolny wskazane jest zastosowanie polimeroasfaltu jak dla  KR4

** jeżeli na drogach KR 5-7 ruch będzie ekstremalny lub/i powolny wskazane jest stosowanie polimeroasfaltu o wyższej wartości penetracji.

Uwaga. Kursywą oznaczono lepiszcze alternatywne jakie należy zastosować w przypadku gdy nie ma możliwości osiągnięcia wymaganych właściwości MMA przy zastosowaniu lepiszcza podstawowego

[Jeżeli Projektant widzi potrzebę zastosowania innych lepiszczy - tabelę należy uzupełnić].

Grubość poszczególnych warstw podano w dokumentacji projektowej

WT dotyczy również warstw wyrównujących powstałych na powiązaniu nawierzchni nowo budowanej z istniejącą.

## Określenia podstawowe

## Mieszanka mineralna (MM) - mieszanka kruszywa i wypełniacza mineralnego o określonym składzie i uziarnieniu.

## Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) - mieszanka mineralna z odpowiednią ilością asfaltu lub polimeroasfaltu, wytworzona na gorąco, w określony sposób, spełniająca określone wymagania.

## Środek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna, która poprawia adhezję asfaltu do materiałów mineralnych oraz zwiększa odporność błonki asfaltu na powierzchni kruszywa na odmywanie wodą; może być dodawany do asfaltu lub do kruszywa.

## Podłoże pod warstwę asfaltową - powierzchnia przygotowana do ułożenia warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowej.

## Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w wodzie.

Beton asfaltowy (AC) - mieszanka mineralno-asfaltowa w której mieszanka kruszywa o uziarnieniu ciągłym lub nieciągłym tworzy wzajemnie klinującą się strukturę.

Podłoże pod warstwę asfaltową - powierzchnia przygotowana do ułożenia warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowej.

Kategoria ruchu (KR) – obciążenie drogi ruchem samochodowym, wyrażone w osiach obliczeniowych (100 kN) na obliczeniowy pas ruchu na dobę.

Kruszywo grube – kruszywo z ziaren o wymiarze: D ≤ 45 mm oraz d > 2 mm.

Kruszywo drobne – kruszywo z ziaren o wymiarze: D ≤ 2 mm, którego większa część pozostaje na sicie 0,063 mm.

## Odcinek próbny – odcinek warstwy nawierzchni (o długości co najmniej 50m) wykonany w warunkach zbliżonych do warunków budowy, w celu sprawdzenia pracy sprzętu i uzyskiwanych parametrów technicznych robót.

## Próba technologiczna – wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej w celu sprawdzenia, czy jej właściwości są zgodne z receptą laboratoryjną.

Podbudowa – górny element konstrukcyjny nawierzchni. Może być ułożona w jednej warstwie lub w kilku warstwach określanych jako górna lub dolna

Warstwa technologiczna –konstrukcyjny element nawierzchni układany w pojedynczej operacji

Warstwa ścieralna –górna warstwa nawierzchni będąca w bezpośrednim kontakcie z ruchem

Warstwa wiążąca –w-wa nawierzchni  pomiędzy warstwą ścieralną a podbudową.

Warstwa wyrównawcza – w-wa o zmiennej grubości układana na istniejącej warstwie w celu uzyskania odpowiedniego profilu do układania pozostałych warstw

Wejściowy skład mieszanki- skład mieszanki zawierający materiały składowe podane w % wagowych, krzywą uziarnienia i procentową zawartość lepiszcza całkowitego w stosunku do MMA (walidacja laboratoryjna)

Wyjściowy skład mieszanki – skład mieszanki zawierający materiały składowe, uśrednione wyniki uziarnienia, zawartość lepiszcza rozpuszczalnego  oznaczonego laboratoryjnie wg PN-EN 12697-1 (wynik walidacji produkcji)

Wymiar kruszywa – wielkość ziaren kruszywa, określona przez dolny (d) i górny (D) wymiar sita.

Dodatek- materiał , który może być dodany do mieszanki  w małych ilościach do 5% : tj włókna, polimery, asfalty naturalne lub polimery – dodane w celu poprawy cech mechanicznych mieszanki , jej urabialności lub koloru.

Domieszka-materiał który może być dodawany do mieszanki w ilości powyżej 5% w celu poprawy własciwościu użytkowych np. barwy i powinien być uwzględniony w obliczeniach wolumetrycznych.

Pył – kruszywo z ziaren przechodzących przez sito 0,063 mm.

Wypełniacz – kruszywo, którego większa część przechodzi przez sito 0,063 mm.

Wypełniacz mieszany – kruszywo, które składa się z wypełniacza pochodzenia mineralnego i wodorotlenku wapnia.

Wypełniacz dodany – wypełniacz pochodzenia mineralnego, wyprodukowany oddzielnie).

Granulat asfaltowy – przetworzony destrukt asfaltowy o udokumentowanej jakości stosowany jako materiał składowy w produkcji MMA w technologii na gorąco

Destrukt asfaltowy- MMA, która jest uzyskiwana w wyniku frezowania w-w bitumicznych, z rozkruszania płyt   wyciętych z nawierzchni asfaltowej, brył uzyskiwanych z płyt, oraz z MMA odrzuconej lub będącej nadwyżką produkcji. Wielkość ziarna kruszywa w destrukcie wyrażona jest jako d/D, natomiast wielkość kawałków destruktu  oznaczona jest wymiarem sita U co oznacza maksymalną wielkość kawałków MMA w destrukcie asfaltowym

Mieszanka drobnoziarnista- mieszanka MA do warstwy wiążącej i podbudowy, w której wymiar D jest nie mniejszy niż 16 mm.

Mieszanka gruboziarnista -  mieszanka MA do warstwy ścieralnej ,wiążącej i podbudowy  w której wymiar D jest mniejszy niż 16 mm.

Minimalna zawartość asfaltu B min –ilość asfaltu, która dodana do optymalnej mieszanki kruszywa pozwala uzyskać  projektowane właściwości MMA.

Skład mieszanki (badanie typu) –skład MMA podany jako skład docelowy: może być podany jako wejściowy lub wyjściowy skład mieszanki

Złącza podłużne i poprzeczne- połączenie tego samego materiału wbudowanego w różnym czasie.

Spoiny – połączenie róznych materiałów ( np. LA i AC) oraz w-w bitumicznych z urządzeniami obcymi lub ograniczającymi nawierzchnie.

Odchyłka – jest to różnica wartości bezwzględnej pomiędzy procentową zawartością ziaren w wyekstrahowanej mieszance mineralnej uzyskaną z badań laboratoryjnych a procentową zawartością ziaren w mieszance mineralnej podaną w Badaniu Typu (%).

## Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w 
WT 00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 1.4. oraz w przepisach o których mowa w pkt 10.

Oznaczenia:

| ACP, ACW, ACS | - beton asfaltowy do kolejno: warstwy podbudowy, w-wy wiążącej, w-wy ścieralnej |
| --- | --- |
| WMS | - wysoki moduł sztywności |
| PMB | - polimeroasfalt, |
| D | - górny wymiar sita (przy określaniu wielkości ziaren kruszywa), |
| d | - dolny wymiar sita (przy określaniu wielkości ziaren kruszywa), |
| C | - kationowa emulsja asfaltowa, |
| NPD | - właściwość użytkowa nie określana (ang. No Performance Determined; producent może jej nie określać), |
| TBR | - do zadeklarowania (ang. To Be Reported; producent może dostarczyć odpowiednie informacje, jednak nie jest do tego zobowiązany) |
| IRI | - (International Roughness Index) międzynarodowy wskaźnik równości, |
| U | - wielkość kawałków destruktu/granulatu asfaltowego wyrażona przez najmniejszy wymiar sita wmm, przez które przechodzi 100% kawałków destruktu/granulatu |
| RA/GRA | - destrukt asfaltowy/granulat asfaltowy |

## 1.5      Ogólne wymagania dotyczące robót

## Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WT-D-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 1.5.

# materiały

## Ogólne wymagania dotyczące materiałów

## Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w WT- 00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 2.

Poszczególne rodzaje materiałów powinny pochodzić ze źródeł zatwierdzonych przez Inżyniera.

W przypadku wystąpienia zmian w materiałach składowych (rodzaj, kategoria, typ petrograficzny, gęstość, zmiana złoża) należy postępować zgodnie z zasadami określonymi w punkcie 4.2. normy PN-EN 13108-20.

## Rodzaje materiałów

Tabela  1a  Rodzaje materiału do mieszanki mineralno-asfaltowej  (podbudowa)

| Lp | Rodzaj materiału | Wymagania wg/dokument odniesienia |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | KR 1-2 | KR 3-4 | KR 5-7 |
| 1 | Kruszywo grube | WT-1 Kruszywa 2014, tabela 4 |  |  |
| 2 | Kruszywo drobne lub o ciągłym uziarnieniu D≤8 | WT-1 Kruszywa 2014, tabela 5 i 6 |  |  |
| 3 | Kruszywo o ciągłym uziarnieniu | WT-1 Kruszywa 2014, tabela 6a |  |  |
| 4 | Wypełniacz | WT-1 Kruszywa 2014, tabela 7 |  |  |
| 5 | Lepiszcze | Jak w pkt 1.3 |  |  |
| 6 | Granulat asfaltowy | pkt. 2.3. niniejszych WT, PN-EN 13108-8, |  |  |
| 7 | Środek adhezyjny | wg p. 4.1 PN-EN 13108-1 |  |  |
| 8 | MMA | WT-2 2014– część I pkt 8.2.1.2 tab. 6 i pkt 8.2.1.3. tab. 7a) | WT-2 2014– część I pkt 8.2.1.2 tab. 6 i pkt 8.2.1.3. tab. 8 a) | WT-2 2014– część I pkt 8.2.1.2 tab. 6 i pkt 8.2.1.3. tab. 9 a) |
| a) grubość płyty w badaniu odporności na deformacje trwałe : AC 16 - 60 mm, AC 22 - 80 mm, AC 32 – 80 mm; badanie ITSR wg Załącznika 1 do WT-2 2014 cz. I Jeżeli stosowana jest mieszanka kruszywa drobnego niełamanego i łamanego, to należy przyjąć proporcję kruszywa łamanego do niełamanego co najmniej 50/50. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej wg WT-2 2014 – część I pkt. 8 W przypadku stosowania granulatu asfaltowego należy na etapie projektowania mieszanki mineralno-asfaltowej stosować się do wytycznych opisanych w Załączniku nr 9.2.1, Załączniku 9.2.2 i Załączniku nr 9.2.3 RID I/6o których mowa w pkt 10. |  |  |  |  |

Tabela  1b  Rodzaje materiału do mieszanki mineralno-asfaltowej  (warstwa wiążąca)

| Lp | Rodzaj materiału | Wymagania wg/dokument odniesienia |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | KR 1-2 | KR 3-4 | KR 5-7 |
| 1 | Kruszywo grube | WT-1 Kruszywa 2014, tabela 8 |  |  |
| 2 | Kruszywo drobne lub o ciągłym uziarnieniu D≤8 | WT-1 Kruszywa 2014, tabela 9 i 10 |  |  |
| 3 | Wypełniacz | WT-1 Kruszywa 2014, tabela 11 |  |  |
| 4 | Lepiszcze | Jak w pkt 1.3 |  |  |
| 5 | Granulat asfaltowy | pkt. 2.3. niniejszych WT, PN-EN 13108-8, |  |  |
| 6 | Środek adhezyjny | wg p. 4.1 PN-EN 13108-1 |  |  |
| 7 | MMA | WT-2 2014– część I pkt 8.2.1.2 tab. 11 i pkt 8.2.2.3. tab. 12a) | WT-2 2014– część I pkt 8.2.2.2 tab. 11 i pkt 8.2.2.3. tab. 13 a) | WT-2 2014– część I pkt 8.2.2.2 tab. 11 i pkt 8.2.2.3. tab. 14 a) |
| a) grubość płyty w badaniu odporności na deformacje trwałe : AC 16 - 60 mm, AC 22 - 80 mm, AC 32 – 80 mm; badanie ITSR wg Załącznika 1 do WT-2 2014 cz. I W zaprojektowanej mieszance mineralnej należy zapewnić, aby obliczona proporcja frakcji 0/2 (z wyłączeniem wypełniacza) kruszywa drobnego łamanego (w przypadku stosowania mieszanki łamanej o uziarnieniu ciągłym o D≤8 mm do obliczeń należy przyjąć wyłącznie procentową zawartość frakcji 0/2mm w tym kruszywie) do kruszywa drobnego niełamanego, stanowiła co najmniej 50/50. Dla kategorii KR 1-2 dopuszcza się stosowanie w mieszance mineralnej do 100% kruszywa drobnego niełamanego. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej wg WT-2 2014 – część I pkt. 8 W przypadku stosowania granulatu asfaltowego należy na etapie projektowania mieszanki mineralno-asfaltowej stosować się do wytycznych opisanych w Załączniku nr 9.2.1, Załączniku 9.2.2 i Załączniku nr 9.2.3 RID I/6 o których mowa w pkt 10. |  |  |  |  |

Tabela  1c  Rodzaje materiału do mieszanki mineralno-asfaltowej  (warstwa ścieralna)

| Lp | Rodzaj materiału | Wymagania wg/dokument odniesienia |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | KR 1-2 | KR 3-4 | KR 5-7 |
| 1 | Kruszywo grube | WT-1 Kruszywa 2014, tabela 12 |  |  |
| 2 | Kruszywo drobne niełamane lub o ciągłym uziarnieniu D≤8 | WT-1 Kruszywa 2014, tabela 13 i 14 |  |  |
| 3 | Wypełniacz | WT-1 Kruszywa 2014, tabela 15 |  |  |
| 4 | Lepiszcze | Jak w pkt 1.3 |  |  |
| 5 | Granulat asfaltowy | pkt. 2.3. niniejszych WT, PN-EN 13108-8, |  |  |
| 6 | Środek adhezyjny | wg p. 4.1 PN-EN 13108-1 |  |  |
| 7 | MMA | WT-2 2014– część I pkt 8.2.3.2 tab. 16 i pkt 8.2.3.3. tab. 18 | WT-2 2014– część I pkt 8.2.3.2 tab. 17 i pkt 8.2.3.3. tab. 19 a) | WT-2 2014– część I pkt 8.2.3.2 tab. 17 i pkt 8.2.3.3. tab. 20 a) |
| a) grubość płyty w badaniu odporności na deformacje trwałe : AC 8 - 40 mm, AC 11 - 40 mm,; badanie ITSR wg Załącznika 1 do WT-2 2014 cz. I |  |  |  |  |

## Granulat  asfaltowy

Granulat asfaltowy należy stosować zgodnie z wymaganiami podanymi w normie PN-EN 13108-8 oraz WT-2 . Mieszanki mineralno-asfaltowe zawierające granulat asfaltowy muszą posiadać parametry odpowiadające ich rodzajowi oraz przeznaczaniu, zgodnie z wymaganiami niniejszego opracowania.

Zakres stosowania granulatu asfaltowego w mieszankach mineralno-asfaltowych typu AC P i ACW, zależy od następujących czynników:

- pochodzenia granulatu asfaltowego,

- jakości granulatu asfaltowego, a w szczególności właściwości lepiszcza, właściwości kruszywa i jednorodności

granulatu,

- rodzaju nowego lepiszcza,

- technologii stosowanej do recyklingu na gorąco (metoda dozowania granulatu na zimno/na gorąco).

Ogólne zasady wykorzystania granulatu asfaltowego podano w WT -2.

Procentowe zawartości granulatu asfaltowego określa się na podstawie maksymalnej wartości wskaźnika zastąpienia lepiszcza BR [%], obliczanego następująco:

BR = (a x b)/c

gdzie:

BR – wskaźnik zastąpienia lepiszcza [% (m/m)],

a – zawartość lepiszcza rozpuszczalnego w granulacie asfaltowym [% (m/m)],

b – udział granulatu asfaltowego w mieszance mineralno-asfaltowej [% (m/m)],

c – całkowita zawartość lepiszcza rozpuszczalnego w mieszance mineralno-asfaltowej [% (m/m)].

Dopuszczalne wartości  wskaźnika BR [%] w mieszance AC P i AC W  w przypadku  dozowania granulatu w otaczarce nie powinna przekroczyć wartości poniżej:

- metoda na zimno : 20 %

- metoda na gorąco 30%

Ponieważ dodatek granulatu asfaltowego może wywrzeć niekorzystny wpływ na odporność mieszanek mineralno-asfaltowych na spękania niskotemperaturowe, należy w przypadku mieszanek AC P i W o podwyższonej wartości wskaźnika BR, przy dozowaniu granulatu asfaltowego metodą na gorąco, przeprowadzić badania służące ocenie odporności tych mieszanek na spękania niskotemperaturowe.

Jeżeli w projektowanej mieszance mineralno-asfaltowej przewidziano użycie:

- asfaltu modyfikowanego,

- granulatu asfaltowego zawierającego asfalt modyfikowany i w projektowanej mieszance mineralno-asfaltowej przewidziano użycie zwykłego asfaltu drogowego,

zastosowanie granulatu asfaltowego może nastąpić na zasadzie indywidualnego dopuszczenia (wg zasad opisanych w Załączniku nr 9.2.1, Załączniku 9.2.2 i Załączniku nr 9.2.3 RID I/6 o których mowa w pkt 10 WT.).

Tabela 2. Wymagane właściwości granulatu asfaltowego stosowanego do MMA typu AC

| Właściwość granulatu |  | Wymagania | Dokument odniesienia |
| --- | --- | --- | --- |
| Zawartość materiałów obcych |  | Kategoria FM1 | PN-EN 13108-8 pkt. 4.1 |
| Właściwości lepiszcza odzyskanego w granulacie asfaltowym a) | PiK | Kategoria S70 Wartość średnia temperatury mięknienia nie może być wyższa niż 70oC. Pojedyncze wartości temperatury mięknienia nie mogą przekraczać 77oC. | PN-EN 13108-8 pkt. 4.2 PN-EN 13108- 20 Załącznik A |
|  | Pen. | Kategoria P15 Wartość średnia nie może być mniejsza niż 15x0,1mm. Pojedyncze wartości penetracji nie mogą być mniejsze niż 10x0,1mm. |  |
| Jednorodność |  | Wymagana jednorodność określona na podstawie dopuszczalnego rozstępu wyników badań określonych właściwość | WT -2 tabela 4 |
| Zawartość asfaltu Uziarnienie kruszywa |  | PN-EN 13108-20 Załącznik A Właściwości kruszywa z granulatu powinny spełniać wymagania określone dla kruszywa w danej mieszance mienralno-asfaltowej. Dopuszcza się deklarowanie właściwości kruszywa mineralnego w granulacie asfaltowym na podstawie zadeklarowanego, wcześniejszego zastosowania. W przypadku braku możliwości takiego zadeklarowania jakości kruszywa w granulacie, oraz wątpliwości co do właściwości fizycznych lub mechanicznych, należy przeprowadzić badania kruszywa w wymaganym przez Zamawiającego zakresie. |  |
| a) do sklasyfikowania lepiszcza odzyskanego w granulacie asfaltowym należy oznaczyć następujące właściwości w zależności od wskaźnika BR: - BR≤15% : temperaturę mięknienia PiK. lub penetrację, - BR>15% : temperaturę mięknienia PiK. i penetrację. |  |  |  |

Właściwości lepiszcza asfaltowego oraz kruszywa, które powstaną z połączenia starych i nowych składników, muszą spełniać wymagania stawiane tym materiałom, ze względu na typ i przeznaczenie mieszanki mineralno-asfaltowej.

Wykonawca może deklarować właściwości kruszyw pochodzących z destruktu na podstawie wcześniejszego ich zastosowania w poszczególnych warstwach asfaltowych pod warunkiem akceptacji przez Inżyniera.

W przypadku gdy Wykonawca nie będzie mógł pozyskać dokumentacji lub nie uzyska na ich podstawie akceptacji, potwierdzenie właściwości kruszyw będzie możliwe na podstawie własnych badań kruszyw w zakresie jak niżej:

- mrozoodporność w wodzie (frakcja 4-8 lub 8-16mm),

- odporność na rozdrabnianie wg normy PN-EN 1097-2 (frakcja 4-8, 8-11 lub 10- 14mm),

- grube zanieczyszczenia lekkie wg normy PN-EN 1744-1 pkt 14.2,

- ocena zawartości drobnych cząstek - badanie błękitem metylenowym wg normy PNEN 933-9

Wyniki badań powinny spełniać wymagania podane w WT-1 (dla każdej w wymienionej frakcji).

## 2.4 Materiały do połączeń  technologicznych

Do uszczelniania połączeń technologicznych (złączy podłużnych i poprzecznych ) w warstwach  wykonywanych metodą "gorące przy zimnym" , niezależnie od kategorii ruchu  należy stosować elastyczne taśmy + środek gruntujący wg zaleceń producenta taśm.

Podstawą dopuszczenia do wbudowania elastycznych taśm bitumicznych stosowanych do uszczelnienia połączeń technologicznych są wyniki badań określone wg tabeli  10 WT-2 2016 – część II.

## 2.5 Lepiszcze do skropienia podłoża

Lepiszcze do skropienia podłoża powinno spełniać wymagania podane PN-EN 13808 i WT 04.03.01.

## 2.6 Dodatki do MMA

## Za zgodą Zamawiającego mogą być stosowane dodatki stabilizujące lub modyfikujące. Pochodzenie, rodzaj i właściwości dodatków powinny być deklarowane.

## Skuteczność stosowanych dodatków i modyfikatorów powinna być udokumentowana zgodnie z PN-EN 13108-1 pkt 4.1.

## Zaleca się stosowanie do MMA, dodatku środka obniżającego temperaturę produkcji i układania – nie dotyczy to jednak produkcji MMA z dozowaniem granulatu asfaltowego w technologii „na zimno”.

## Do mieszanek mineralno-asfaltowych może być stosowany dodatek asfaltu naturalnego, jeżeli spełnia wymagania podane w PN-EN 13108-4 Załącznik B.

## 2.6 Dostawa i składowanie  materiałów

## Za dostawy materiałów odpowiedzialny jest Wykonawca robót, jeżeli jest jednocześnie producentem mieszanek mineralno-asfaltowych. Do obowiązku Wykonawcy należy takie zorganizowanie dostaw materiałów do wytwarzania MMA, aby zapewnić nieprzerwaną pracę otaczarki w trakcie wykonywania dziennej działki roboczej. Jakość każdej dostawy kruszywa i wypełniacza musi być potwierdzona deklaracją producenta (oznakowanie CE).

## Do każdej partii granulatu asfaltowego należy dołączyć dokumenty określone w normie PN-EN 13108-8 pkt. 6

Jeżeli Wykonawca jest jednocześnie wytwórcą MMA, wówczas winien zapewnić odpowiednie składowanie materiału:

- kruszywa:  na odwodnionym i utwardzonym podłożu, zabezpieczone  przed zanieczyszczeniem  i zmieszaniem z innymi kruszywami lub gruntem;

- lepiszcza: zgodnie  z zasadami  podanymi w pkt 8.3 WT-2 2014 cz 1 z zachowaniem maksymalnych temperatur asfaltu określonych w tabeli 41 ww. wytycznych;

- wypełniacz: silosy wyposażone w urządzenia aeracji;

- środek adhezyjny: w oryginalnych opakowaniach, przechowywanie wg instrukcji producenta;

- granulat: zabezpieczenie przed segregacją (formowanie stożków do 10m wysokości), zmieszaniem z innymi frakcjami i zanieczyszczeniem oraz zawilgoceniem. Granulat do dozowania na "zimno" przechowywać pod zadaszeniem.

# sprzęt

## Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WT- 00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 3.

## Sprzęt do wykonania warstwy nawierzchni z mieszanki

## Wykonawca przystępujący do wykonania warstwy nawierzchni z mieszanki powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

- wytwórni (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym do wytwarzania MMA  z automatycznym podawaniem składników mieszanki. Wytwórnia musi być w pełni zautomatyzowana z rejestrem komputerowym dającym możliwość kontroli w każdym etapie cyklu technologicznego w ilości min. 100 ton/ godzinę

WMA powinna prowadzić system ZKP (Zakładowa Kontrola Produkcji) zgodnie z wymaganiami PN-EN 13108-21, certyfikowany przez jednostkę notyfikowaną.

Dozowanie wszystkich składników powinno odbywać się wagowo, dopuszcza się objętościowe dozowanie środka adhezyjnego.

Wytwórnia powinna być wyposażona w automatyczny system sterowania produkcją, z możliwością rejestracji danych produkcyjnych dla każdego zarobu, ich odtworzenia i drukowania w cyklu dziennym. W przypadku wykorzystania destruktu asfaltowego w technologii „na gorąco”, Wykonawca musi mieć dostępną wytwórnię mieszanek mineralno-asfaltowych, doposażoną w instalację do recyklingu w technologii „na gorąco” z równoległym bębnem do dozowania granulatu asfaltowego- metoda „równoległego bębna”.

- układarek -układanie mieszanki powinno odbywać się możliwie największą szerokością, przy użyciu mechanicznej układarki do układania mieszanki mineralno-asfaltowej lub zespołem układarek pracujących równolegle z przesunięciem roboczym umożliwiającym ułożenie stykających się warstw asfaltowych na gorąco, posiadającej następujące urządzenia: automatyczne sterowanie (pozwalające na ułożenie warstwy zgodnie z założoną niweletą i grubością) oraz urządzenie do wstępnego zagęszczenia mieszanki z systemem podgrzewania. Mieszanki mineralno-asfaltowe można rozkładać specjalną maszyną drogową z podwójnym zestawem rozkładającym do układania dwóch warstw technologicznych w jednej operacji (tzw. asfaltowe warstwy kompaktowe).

- skrapiarek umożliwiającej wykonanie skropienia w wymaganej ilości lepiszcza pozostawionego.

- walców stalowych gładkich (trójkołowe, tandemowe), ogumionych.

Ze względu na masę: średnich, ciężkich. Walce mogą być wyposażone w wibrację (choć nie zawsze będzie wykorzystywana)

- samochodów samowyładowczych z przykryciem lub termosów,

- szczotek mechanicznych i /lub innych urządzeń czyszczących.

- inny jeśli Wykonawca uzna, ze jest niezbędny

Wybór rodzaju zestawu walców pozostawia się Wykonawcy pod warunkiem osiągnięcia wymaganego wskaźnika zagęszczenia dla danej warstwy bitumicznej o określonej grubości i szerokości.

Efekty osiągane proponowanym zestawem walców muszą być dokładnie sprawdzone na odcinku

próbnym jeżeli jest możliwość jego wykonania. Plan pracy walców dla każdej warstwy winien być przygotowany przez Wykonawcę i  przedstawiony nadzorowi do akceptacji.

Mieszankę betonu asfaltowego należy przewozić pojazdami samowyładowczymi wyposażonymi w pokrowce brezentowe o ładowności nie mniejszej niż 10 ton. Skrzynie wywrotek winny być dostosowane do współpracy z układarką w czasie rozładunku, szczególnie kiedy to układarka pcha przed sobą wywrotkę na podjeździe i na zjeździe.

# transport

## Ogólne wymagania dotyczące transportu

- Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WT- 00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 4.

## Transport materiałów

- Mieszanki należy przewozić samochodami samowyładowczymi z przykryciem w czasie transportu i podczas oczekiwania na rozładunek. Powierzchnia burt samochodów powinna być czysta, a do zwilżenia powierzchni należy stosować środki antyadhezyjne, nie mające wpływu na skład i jakość mieszanki. Zabrania się skrapiania skrzyń olejem napędowym lub innymi środkami ropopochodnymi.

- Warunki i czas transportu mieszanki od momentu produkcji do wbudowania, powinny być tak zachowane aby utrzymać temperaturę w wymaganym w wytycznych przedziale temperatur. Nie dotyczy to przypadków użycia dodatków obniżających temperaturę produkcji i wbudowania, lepiszczy zawierających takie środki lub specjalnych technologii produkcji i wbudowywania w obniżonej temperaturze tj. z użyciem asfaltu spienionego.

- Mieszanki mineralno-asfaltowe powinny być dowożone na budowę odpowiednio do postępu robót, tak aby zapewnić ciągłość wbudowania. Podczas transportu i postoju przed wbudowaniem mieszanki powinny być zabezpieczone przed ostygnięciem i dopływem powietrza (przykrycie, pojemniki termoizolacyjne lub pojazdy ogrzewane itp.).

- Po załadowaniu mieszanki należy dokonać kontroli temperatury i wizualnej oceny mieszanki. Należy zwrócić uwagę na:

- „niebieski dym”- mieszanka przepalona,  przegrzana w temp. > 200stopni należy  traktować jako odpad ( skutek – wykruszanie z nawierzchni)

- rozpływanie mieszanki  w skrzyni – przyczyny: przeasfaltowanie, brak  frakcji  z któreś z komór otaczarki , nadmiar środka adhezyjnego lub innego dodatku

- uformowanie w „ostry stożek” zamiast kopuły – zbyt niska temperatura – brak urabialności

- niedostateczne otoczone kruszywo- przyczyna: mało asfaltu, zbyt chłonne kruszywo

- pęcherze asfaltu ma kruszywie tzw. kipienie asfaltu – przyczyna: mokre kruszywo ( po opadach lub kruszywo o dużej nasiąkliwości – skutek: obmywanie lepiszcza z kruszywa)

- mieszanka o kolorze bez połysku, matowa - przyczyna: mało asfaltu, niska temp mieszanki lub skład recepturowy,

- zanieczyszczenia mieszanki – przyczyna: zanieczyszczenie silosa po starej mieszance lub skrzyni samochodu.

Nie dopuszcza się wjazdu na warstwy bitumiczne, samochodów  samowyładowczych  oraz ruchu samochodowego bez sprawdzenia czystości kół.

# wykonanie robót

## Ogólne zasady wykonania robót

- Ogólne zasady wykonania robót podano w WT-D-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 5.

  - Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

W terminie 3 tygodni przed rozpoczęciem robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi  do zatwierdzenia projekt MMA (Badanie Typu) oraz wszystkie dokumenty potwierdzające jakość materiałów składowych MMA i reprezentatywne próbki materiałów .

MMA powinna być zaprojektowana zgodnie z pkt. 8.1 i 8.2.1 WT-2 2014 – część I w zależności od kategorii ruchu.                    W przypadku stosowania granulatu asfaltowego należy na etapie projektowania mieszanki mineralno-asfaltowej stosować się do wytycznych określonych w WT-2 cz1. Wykonawca powinien zapewnić, aby podczas opracowywania Badania Typu MMA, były zastosowane w pełni reprezentatywne próbki materiałów składowych, które zostaną użyte do wykonania robót.

## Wytwarzanie mieszanki MMA

Dozowanie wszystkich składników powinno odbywać się wagowo, dopuszcza się objętościowe dozowanie środka adhezyjnego. W przypadku stosowania granulatu asfaltowego do produkcji MMA należy:

- stosować się do wytycznych WT 2 cz1,

- przekazywać lub udostępniać Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru wydruki z WMB potwierdzające, że ilość

zadozowanego granulatu asfaltowego jest zgodna z zaakceptowanym przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru Badaniem Typu.

Temperatury technologiczne wytwarzania MMA powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w p. 8.3 WT-2 2014 część I (Tabela 42) lub zgodnie z zaleceniami producenta, jeżeli zastosowano inne lepiszcze niż asfalt zwykły. Mieszankę MMA zaleca się wbudowywać bezpośrednio po wyprodukowaniu bez magazynowania na zapas. Przechowywanie wyprodukowanej MMA w silosie może mieć miejsce tylko w sytuacjach awaryjnych.

Jeżeli mieszanka mineralno-asfaltowa jest dostarczana z kilku wytwórni lub od kilku producentów, to należy zapewnić zgodność typu i wymiaru mieszanki oraz spełnienie wymagań dokumentacji projektowej.

## Przygotowanie podłoża – oczyszczenie, wyrównanie i skropienie podłoża

- Oczyszczenie, wyrównanie i skropienie podłoża pod ułożenie warstw bitumicznych opisano w

odrębnej specyfikacji.

- Z podłoża należy zapewnić odpływ wody.

- Jeżeli nierówności poprzeczne są większe aniżeli dopuszczalne, w przypadku podłoża pod warstwy asfaltowe wałowane, należy odpowiednio wyrównać podłoże poprzez frezowanie lub ułożenie warstwy wyrównawczej.

Dopuszczalne odchylenia nierówności podłużnej i poprzecznej podłoża pod warstwę podbudowy asfaltowej  wynoszą:

- klasa drogi  GP : 12mm

- klasa drogi G,Z : 15mm

- L, D, place, parkingi: 18mm

Nierówności podbudowy z kruszywa pod warstwą ścieralną lub wiążącą dróg rowerowych i  dróg pieszo-rowerowych usytuowanych poza drogami, nie powinny być większe niż  9mm.

Brzegi krawężników i innych urządzeń przylegających do nawierzchni powinny zostać połączone z MMA za pomocą past , taśm opisanych w niniejszym opracowaniu.

## Warunki przystąpienia do robót

- Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego może być układana, gdy temperatura otoczenia w ciągu doby (pomiar 3 x dziennie) nie mniejszej niż 0°C (dopuszcza się do -3°C po uprzednim uzyskaniu zgody Inżyniera/Inspektora Nadzoru)

- Temperatura otoczenia może być niższa w wypadku stosowania ogrzewania podłoża i obramowania (np. promienniki podczerwieni, urządzenia mikrofalowe).

- W przypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem umożliwiającym obniżenie temperatury mieszania i wbudowania (mieszanki na ciepło) lub zastosowania specjalnych technologii produkcji i wbudowywania w obniżonej temperaturze, należy indywidualnie określić wymagane warunki otoczenia.

- Temperatura podłoża  nie może być niższa niż +5oC

- Nie dopuszcza się układania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrym podłożu, podczas opadów atmosferycznych oraz silnego wiatru przekraczającego 16m/s.

5.6. Próba technologiczna i odcinek próbny

- Wykonawca przed przystąpieniem do produkcji MMA na żądanie Inżyniera jest zobowiązany do przeprowadzenia próby technologicznej. Nie dopuszcza się oceniania dokładności pracy otaczarki oraz prawidłowości składu mieszanki mineralnej na podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi na segregację kruszywa. Na podstawie uzyskanych wyników Inżynier podejmuje decyzję o wykonaniu odcinka próbnego. Tolerancje zawartości składników MMA względem składu zaprojektowanego powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w niniejszych WT.

- Wykonawca ma obowiązek wykonać odcinek próbny o długości przynajmniej 100 m na całej szerokości jednej jezdni, w celu:

- zdefiniowania parametrów produkcyjnych MMA,

- sprawdzenia czy sprzęt użyty do rozkładania i zagęszczania mieszanki jest właściwy,

- określenia grubości warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przed zagęszczeniem, koniecznej do uzyskania

- wymaganej ostatecznej grubości warstwy,

- określenia potrzebnej liczby przejść walców dla uzyskania prawidłowego zagęszczenia warstwy.

- Do wykonania odcinka próbnego, Wykonawca powinien zastosować takie same materiały oraz sprzęt, jakie będą stosowane do wykonania warstwy z MMA podczas robót. W przypadku mieszanek  dostarczonych z różnych wytwórni odcinki próbne powinny być wykonane dla każdej mieszanki.

- Lokalizacja odcinka próbnego musi  zaakceptować Inżynier.  Dopuszcza się akceptację wykonanego odcinka próbnego w ramach innego zadania pod warunkiem, że został wbudowany ten sam typ mieszanki mineralno-asfaltowej oraz zastosowano ten sam sprzęt do wbudowania i zagęszczenia warstwy.

- Wykonawca rozpocznie wykonywanie warstwy dopiero po otrzymaniu akceptacji Inżyniera, wydanej na podstawie testów oraz pomiarów dokonanych na odcinku próbnym. W przypadku nieprawidłowych parametrów warstwy i nie zatwierdzeniu przez Inżyniera odcinka próbnego, Wykonawca ma obowiązek usunąć odcinek próbny na własny koszt.

- Jeżeli zakres robót dotyczy ciągów, krótkich odcinków dróg, warunki wykonania odcinków próbnych jest utrudnione technicznie lub w innych uzasadnionych przypadkach, Inżynier może zdecydować o niewykonywaniu odcinka próbnego.

## 5.7.Wykonanie warstw bitumicznych

## Mieszanka  powinna być wbudowywana układarką wyposażoną w układ z automatycznym sterowaniem grubości warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokumentacją projektową. Elementy układarki rozkładające i dogęszczające powinny być podgrzane przed rozpoczęciem robót.

- Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna być niższa od minimalnej temperatury mieszanki  określonej w WT-2 2014.

- Dzienna działka robocza powinna być jak najdłuższa (min. 200m)

Przed przystąpieniem do robót należy ocenić stan sprzętu (głównie stan deski wibracyjnej: ogrzewanie, wibracja, czystość, sprawność elektroniki sterującej pochyleniem deski wibracyjnej)

- należy dążyć do uzyskania monolitycznej konstrukcji- układanie całą szerokością jezdni (jeśli nie ma takiej możliwości należy zastosować kilka rozkładarek obok siebie z odpowiednim przesunięciem lub w dwóch etapach –przy dużej szerokości), optymalnie grubymi w-wami.

- przed rozłożeniem mieszanki należy ustalić kolejność ułożenia pasów roboczych w poszczególnych w-wach tak aby spoiny się nie pokrywały,

- unikać częstej zmiany szerokości roboczej rozkładarki

- przy układaniu mieszanki ręcznie w miejscach trudno dostępnych, dosypywanie kolejnych w-w należy wykonać przez spulchnienie grabiami powierzchni, tak aby nastąpiło dobre związanie mieszanki wcześniej ułożonej z nowo ułożoną

- istniejące urządzenia infrastruktury technicznej należy zabezpieczyć np. przez przykrycie płytami stalowymi.

- w przypadku przesuwania mieszanki podczas wałowania (po dolnej w-wie) należy odczekać do obniżenia temperatury mieszanki.

Układarka powinna być stale zasilana w mieszankę tak, aby w zasobniku zawsze znajdowała się odpowiednia jej ilość, a kosz, transporter i stół były zawsze gorące i nie stygły. W miejscach niedostępnych dla sprzętu dopuszcza się wbudowywanie ręczne.

Zagęszczanie mieszanki powinno odbywać się bezzwłocznie, zgodnie ze schematem przejść walca ustalonym na odcinku próbnym, jeżeli taki był wykonany.

- 5.8 Połączenia technologiczne

- 5.8.1 Złącza

- Złącza (tzw. styki nawierzchni z tego samego rodzaju wykonywanego w różnym czasie )w nawierzchni

powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi drogi.

- Złącza powinny być całkowicie związane, szczelne a przylegające warstwy powinny być w jednym poziomie.

- Złącza poprzeczne między działkami roboczymi układanych pasów kolejnych warstw technologicznych należy przesunąć względem siebie o co najmniej 3,0 m w kierunku poprzecznym,

- Złącza podłużne w konstrukcji wielowarstwowej należy przesunąć względem siebie w kolejnych warstwach technologicznych o co najmniej 30 cm w kierunku poprzecznym do osi jezdni

- Złącze podłużne nie należy umiejscawiać w śladach kół

- Niezależnie od rodzaju zastosowanego materiału łączącego, krawędzie złączy muszą być czyste i suche

- Metoda rozkładania mieszanki "gorące przy gorącym"  ma zastosowanie w przypadku wykonywania złącza podłużnego. Metoda ta jest stosowana w sytuacji gdy układanie MMA odbywa się przez minimum dwie rozkładarki pracujące obok siebie z przesunięciem. Wydajności wstępnego zagęszczania deską rozkładarek muszą być do siebie dopasowane. Aby uzyskać poprawne połączenie należy ustawić rozkładarki tak, aby odległość między układanymi pasami nie była większa  niż długość rozkładarki oraz druga w kolejności rozkładarka nadkładała mieszankę na pierwszy pas.

- Walce zagęszczające mieszankę za każdą rozkładarką powinny być o zbliżonych parametrach. Zagęszczanie każdego z pasów należy rozpoczynać od zewnętrznej krawędzi pasa i stopniowo zagęszczać pas w kierunku złącza.                           Przy tej metodzie nie stosuje się dodatkowych materiałów do złączy..

- Wykonanie złączy metodą „gorące przy zimnym” stosuje się w przypadkach, gdy ze względu na ruch, względnie z innych uzasadnionych powodów konieczne jest wykonywanie nawierzchni w odstępach czasowych.

- Krawędź złącza w takim przypadku powinna być wykonana w trakcie układania pierwszego pasa ruchu. Krawędź złącza nie może być pionowa, lecz powinna być ukośna (pochylenie około 3:1 tj. pod kątem 70-80˚ w stosunku do warstwy niżej leżącej).

- Skos wykonany „na gorąco”, powinien być uformowany podczas układania pierwszego pasa ruchu, przy zastosowaniu rolki dociskowej lub noża talerzowego. Jeżeli skos nie został uformowany „na gorąco”, należy uzyskać go przez frezowanie zimnego pasa, z zachowaniem wymaganego kąta.

- Powierzchnia styku powinna być czysta i sucha. Przed ułożeniem sąsiedniego pasa całą powierzchnię styku należy pokryć taśmą przylepną. Drugi pas powinien być wykonywany z zakładem 2-3 cm licząc od górnej krawędzi złącza, zachodzącym na pas wykonany wcześniej.

- Przed przyklejeniem taśmy w metodzie „gorące przy zimnym”, krawędzie „zimnej” warstwy na całkowitej grubości, należy zagruntować środkiem gruntującym zgodnie z zaleceniami producenta taśmy.

- W przypadku warstwy wiążącej  i podbudowy taśma bitumiczna o grubości 10 mm powinna być wstępnie przyklejona do zimnej krawędzi złącza na 2/3 wysokości warstwy licząc od górnej powierzchni warstwy podbudowy lub w-wy wiążącej. Minimalna wysokość taśmy 4 cm.

- W przypadku warstwy ścieralnej taśma  przed wałowaniem powinna wystawać do 5mm lub wg zaleceń producenta,

- Przed przyklejeniem taśmy w metodzie „gorące przy zimnym”, krawędzie „zimnej” warstwy na całkowitej grubości, należy zagruntować środkiem gruntującym zgodnie z zaleceniami producenta taśmy.

Rys. 1 Fazy zagęszczenia spoiny podłużnej.

- 5.8.2 Zakończenie działki roboczej

Zakończenie działki roboczej należy wykonać w sposób i przy pomocy urządzeń zapewniających uzyskanie nieregularnej powierzchni spoiny (przy pomocy wstawianej kantówki lub frezarki). Zakończenie działki roboczej wykonuje się prostopadle do osi drogi. Krawędź działki roboczej jest równocześnie krawędzią poprzeczną złącza. Złącza poprzeczne między działkami roboczymi układanych pasów kolejnych warstw technologicznych należy przesunąć względem siebie o co najmniej 3 m w kierunku podłużnym do osi jezdni.

5.8.3 Spoiny

- Spoiny wykonywane na połączeniu nawierzchni z różnych materiałów (np. asfalt lany i beton asfaltowy) oraz na połączeniu w MMA z urządzeniami obcymi lub ja ograniczającymi (ścieki ,krawężniki, wpusty).

- Spoiny wykonuje się z użyciem  taśm  bitumicznych. Wyjątkowo tam gdzie nie można zastosować taśm lub ich skuteczność będzie niska, za zgodą Inżyniera dopuszcza się zastosowanie zalew drogowych na gorąco (N1) lub past o których mowa w WT-2 cz II 2016

- Grubość elastycznej taśmy bitumicznej do spoin powinna wynosić: ‒ nie mniej niż 10 mm w warstwie ścieralnej, ‒ nie mniej niż 15 mm w warstwie wiążącej.

5.8.4 Krawędzie boczne warstw

Przy urządzeniach ograniczających w-wa nawierzchni ścieralnej powinna wynosić po zagęszczeniu  od 0,5 cm do 1 cm nad elementem lub urządzeniem ograniczającym np. ściek, wpust itd.

W przypadku ułożenia warstw z mieszanki wałowanej bez urządzeń ograniczających (np. krawężników) krawędziom należy nadać spadki o nachyleniu nie większym niż 2:1 za pomocą np. zamontowanych na walcu drogowym elementów wykańczających i dociskających.

Jeżeli  krawędzie nie zostały  uformowane na gorąco, wówczas należy wyfrezować  je na zimno.

Ponieważ jezdnia ograniczona jest najczęściej obustronnymi poboczami gruntowymi (ulepszonymi z kruszywa lub ziemnymi) nieuszczelnione krawędzie jezdni są narażone na wnikanie wody i w konsekwencji na pęknięcia podłużne i siatkowe nawierzchni, wobec czego uszczelnienie krawędzi należy wykonać z obu stron niezależnie czy jezdnia ma spadek dwustronny czy jednostronny.

Krawędzie należy pokryć jak najszybciej przed zabrudzeniem, gorącym lepiszczem (asfaltem polimerowym lub wielorodzajowym) w ilości 4,0 kg/m2 w przypadku krawędzi zewnętrznej  i 1,5 kg/m2 w przypadku odsadzek.

Krawędź kolejnych warstw może być uszczelniona  jednocześnie, jeżeli kolejne warstwy układane są jedna po drugiej oraz jeśli zabezpieczy się krawędzie przed zanieczyszczeniem. Jeżeli krawędź położona wyżej jest uszczelniana warstwowo, to przylegającą powierzchnie odsadzki dolnej warstwy należy również uszczelnić na szerokość co najmniej 10 cm.

- 5.8.5 Regulacja włazów studziennych lub skrzynek

- W przypadku konieczności wykonania regulacji włazów studziennych lub skrzynek zaworowych, znajdujących się w obrębie jezdni nie dopuszcza się wykonania regulacji poprzez wycinanie w-w bitumicznych i tworzenia łat w obrębie regulowanego elementu.

- 5. 9     Ogólne warunki zagęszczania mieszanek bitumicznych

- Ustawienie walców tyłem do kierunku układania nawierzchni tj. za rozkładarką jako pierwsze są koła napędowe (odwrotne ustawienie spowoduje wybrzuszenie w-wy) Wyjątek: zagęszczanie na wzniesieniu.

- Początek zagęszczenia działki roboczej: w pierwszej kolejności zagęszczenie 10 cm pasa w-wy gorącej na styku z w-wą zimną (starą, frezowaną itd.) prostopadle do kierunku układania mieszanki.

- Zagęszczenie należy rozpocząć od krawędzi nawierzchni ku środkowi (na najwolniejszym biegu walca, przejścia bardzo płynne).

W przypadku układania mieszanki na połowie jezdni należy wykonać zagęszczenie wzdłuż łączenia działek roboczych a potem przejazdy kontynuować od krawędzi jezdni. Przy dwóch rozkładarkach poruszających się jednocześnie z przesunięciem zwałowanie zaczyna się od krawędzi zewnętrznych ku środkowi

- Przemieszczanie walca na poszczególne pasy powinno odbywać się jak najdalej od rozkładarki czyli w strefie najbardziej zagęszczonej i zimnej

- Zagęszczenie na zakrętach należy rozpoczynać od najniżej położonej, wewnętrznej krawędzi drogi

( łuk wewnętrzny)

- Wałowanie walcem ogumionym rozpoczynać przy niskim ciśnieniu w oponach, podwyższając je w miarę wałowania a następnie gładkim.

- Mieszanki z elastomeroasfaltem należy zagęszczać walcami statycznymi stalowymi

- Pierwsze wałowanie należy przeprowadzić bez wibracji. Wibracje należy włączać podczas jazdy do przodu, przy powrocie należy wyłączać.

- Prędkość przejazdu walca powinna być jednostajna w granicach 2 od 4 km/h na początku i w granicach od 4 do 6 km/h w dalszej fazie wałowania,

- Zabrania się używania walców ogumionych z zużytymi lub bieżnikowanymi oponami i nie posiadających możliwości zmiany ciśnienia,

- Zabrania się zostawiania walca w spoczynku lub na wibracji na gorącej lub świeżo wykonanej w-wie

- Zwilżanie wodą walca należy prowadzić w miarę oszczędnie, tylko w ilości uniemożliwiającej przyleganie mieszanki do kół

- Należy stosować sposób zagęszczania opracowany i sprawdzony na odcinku próbnym w dostosowaniu do konkretnego zestawu sprzętu.  Zagęszczenie należy zakończyć do czasu zniknięcia z powierzchni warstwy śladów  po walcach,

- Brzegi nawierzchni asfaltowych najczęściej nieograniczone stanowią obszar nie dogęszczony stąd należy zadbać o właściwe wykonanie boczny krawędzi  poprzez:

- ukształtować skośnie krawędzie (pochylenie 2:1) w-wy poprzez osprzęt  profilujący założony na rozkładarce lub dociskający na walcu.

- uszczelnienie powierzchni brzegu nawierzchni gorącym lepiszczem ( 4kg/m2 powierzchni bocznej)

- dobre połączenia między w-wami konstrukcyjnymi w strefie przykrawędziowej.

Warstwa ścieralna powinna mieć jednorodną teksturę i strukturę dostosowaną do przeznaczenia.

5.10 Powiązanie ze stanem istniejącym

Na odcinkach gdzie będzie konieczne połączenie warstwy ścieralnej nowo wykonywanej z w-wą istniejącą usytuowaną niżej, połączenie należy wykonać  poprzez sfrezowanie nawierzchni istniejącej  na długości co najmniej i=125xw ( gdzie w to grubość w-wy ścieralnej nowej) i głębokości od 0 do w i ułożenie nowej warstwy o stałej grubości. Należy zapewnić odpowiednie powiązanie międzywarstwowe oraz zabezpieczenie krawędzi materiałem uszczelniającym.

Inny sposób połączenia  między konstrukcjami nową i istniejącą  to cięcie warstwy bitumicznej i rozebranie wg schematu poniżej lub wg dokumentacji projektowej

5.11 Geosyntetyk

Jeżeli w dokumentacji projektowej nie określono inaczej na połączeniu warstw bitumicznych istniejących i projektowanych zaleca się zastosować geosyntetyk. [ Parametry określa  projektant]

Sposób połączenia należy wykonać zgodnie z zaleceniami producenta. Montaż siatki lub innego geosyntetyku wykonuje się między podbudową a warstwą wiążącą. Szerokość geosyntetyku 2m. Geosyntetyk nie powinien pogarszać szczepienia międzywarstwowego.

Rozłożony geosyntetyk nie może tworzyć pęcherzy, fal i załamań. Nie dopuszcza sie ruchu samochodów po ułożonym geosyntetyku. [W razie  zastosowania geosyntetyku – punkt uzupełnić , jeżeli  geosyntetyk nie będzie stosowany wpidać „ nie dotyczy”]

- 6. KONTROLA  JAKOŚCI ROBÓT.

  - Ogólne zasady kontroli jakości robót

- Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w D- 00.00.00 „Wymagania ogólne”

- Badania mieszanki mineralno-asfaltowej należy wykonywać zgodnie z normami podanymi w pkt. 8.2.1. WT-2 2014 Nawierzchnie Asfaltowe (Tabela 7, 8, 9 w zależności od kategorii ruchu).

- Badania i pomiary dzielą się na:

- badania i pomiary Wykonawcy – w ramach własnego nadzoru

- badania i pomiary kontrolne – w ramach nadzoru Zamawiającego.

W uzasadnionych przypadkach w ramach badań i pomiarów kontrolnych dopuszcza się wykonanie badań i pomiarów kontrolnych dodatkowych lub badań i pomiarów arbitrażowych.

Badania obejmują:

– pobranie próbek,

– zapakowanie próbek do wysyłki,

– transport próbek z miejsca pobrania do placówki wykonującej badania,

– przeprowadzenie badania,

– sprawozdanie z badań.

Pomiary obejmują terenową weryfikację cech nawierzchni.

- Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przedstawić Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru do akceptacji źródła poboru kruszyw oraz wszystkich dodatkowych materiałów, dołączając wszystkie dokumenty potwierdzające jakość materiałów składowych.

- 6.2 Badania i pomiary przed przystąpieniem  do robót

- Przed przystąpieniem do robót, w terminie ustalonym  z  Inżynierem, Wykonawca  przedstawi Inżynierowi do akceptacji:

- projekt  MMA(Badanie Typu)

- źródła poboru kruszyw oraz wszystkich dodatkowych materiałów,

- wszystkie dokumenty potwierdzające jakość materiałów składowych,

- próbki reprezentatywne w ilości ustalonej z Inżynierem.

- Mieszanka  mineralno-asfaltowa  powinna być zaprojektowana zgodnie z  WT-2 2014 – część 1, w zależności od kategorii ruchu.

- Wykonawca powinien zapewnić, aby podczas opracowywania Badania Typu MMA, były zastosowane w pełni reprezentatywne próbki materiałów składowych, które zostaną użyte do wykonania robót.

- 6.3 Badania i pomiary  w trakcie robót

- pomiar temperatury powietrza,

- pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni,

- ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,

- wykaz ilości materiałów lub grubości wykonanych warstw.

- 6.4 Badania i pomiary po wykonaniu warstwy

- pomiar spadku poprzecznego poszczególnych warstw asfaltowych,

- pomiar równości warstwy,

- pomiar właściwości przeciwpoślizgowych (dotyczy warstwy ścieralnej dróg G i GP),

- pomiar rzędnych wysokościowych i pomiary sytuacyjne,

- badania zagęszczenia warstwy i zawartości wolnej przestrzeni,

- pomiar sczepności warstw  asfaltowych (dotyczy KR4-7),

- ocena wizualna  jednorodności powierzchni warstwy,

- ocena wizualna jakości  wykonania połączeń  technologicznych,

- ewentualnie kontrola uziarnienia  i zawartości lepiszcza z próbki odwierconej oraz określenie temperatury mięknienia lepiszcza odzyskanego  i nawrotu sprężystego w przypadku polimeroasfaltu.

- 6.5 Badania dotyczące  jakości MMA i gotowej warstwy

- Do oceny  jakości MMA ( kontrola uziarnienia, zawartości lepiszcza rozpuszczonego, zawartość wolnych przestrzeni) można zastosować wyniki badań:

- mieszanki pobranej w ramach Zakładowej Kontroli produkcji wg PN-EN 13108-21,

- mieszanki pobranej na budowie z kosza rozkładarki lub zza rozkładarki.

- Wartościami referencyjnymi są te określone w recepcie ( Badaniu Typu).

- Próbki pobrane w trakcie produkcji, służą do ustalenia:

- produkcyjnego poziomu zgodności i częstości pobierania próbek oraz badań w następnym tygodniu wytwórni ,

- do kontroli  jakości produkowanej  mieszanki

- Dla potrzeb sprawdzenia  jakości wbudowywanej MMA należy ustalić z Inżynierme skąd będzie pobrana próbka: na wytwórni  czy na budowie ( z kosza rozkładarki lub zza rozkładarki).

- Niezależnie od miejsca pobrania mieszanki mineralno-asfaltowej dopuszczalne odchyłki dla MMA podano dalej.

- Do oceny jakości warstwy  ( zawartość wolnych przestrzeni i wskaźnik zagęszczenia) określa się na próbkach wyciętych. W uzasadnionych przypadkach można określić zawartość lepiszcza rozpuszczonego i uziarnienia z próbek wyciętych, przy czym należy stosować odchyłki określone w dalszej części opracowania.

- Tabela 3  Minimalne częstotliwości badań

| - lp | - Wyszczególnienie badań | - Częstość badań | - Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| - BADANIE MATERIAŁÓW |  |  |  |
| - 1 | - Uziarnienie i właściwości kruszywa | - 1 raz na 2000ton i w przypadku wątpliwości lub wg ZKP i Badania Typu | - Wg wymagań WT 1 i WT2 |
| - 2 | - Uziarnienie wypełniacza | - 1 raz na 200 ton lub wg ZKP i Badania Typu | - Jw. |
| - 3 | - Właściwości asfaltu: - Penetracja w 25 C lub temperatura mięknienia wg PIK ; | - 1 raz na każde 300 ton dostawy lub wg ZKP Badania Typu | - Jw. |
| - BADANIE MIESZANKI |  |  |  |
| - 4 | - Temperatura mieszanki | - Każdy samochód przy załadunku lub wyładunku mieszanki | - Pomiar przy użyciu termometru z dokładnością  2oC |
| - 5 | - Temperatura mięknienia lepiszcza odzyskanego (+nawrót sprężysty w przypadku PMB) | - 1 badanie podczas próby technologicznej oraz w razie wątpliwości lub 1 raz na 6000m2 warstwy | - WT 2 2016 cz2 pkt 8.1.1 |
| - 6 | - Zawartość asfaltu i uziarnienie | - 2 razy na km jezdni lecz nie rzadziej 1 raz na 6000m2 | - PN-EN 12697-1 - zawartość lepiszcza - PN-EN 12697-2 - uziarnienie - Dopuszczalne odchyłki wg tabeli 1. W przypadku odwiertu: wg niniejszego opracowania |
| - 7 | - Wolne przestrzenie w próbkach Marshalla | - 2 razy na km jezdni lecz nie rzadziej 1 raz na 6000m2 - Zawartość wolnych przestrzeni nie może przekroczyć wartości podanych w WT-2 2014 dla projektowanej warstwy w zależności od kategorii ruchu. | - PN-EN 12697-8. - Gęstość MMA wg PN-EN 12697-5 metoda A w wodzie. - Gęstość objętościowa próbek – wg PN-EN 12697-6. |
| - BADANIE WARWTWY |  |  |  |
| - 8 | - Grubość | - 2 razy na km jezdni lecz nie rzadziej 1 raz na 6000m2- w przypadku odwiertów; - Nie rzadziej niż co 100m – w przypadku pomiarów elekromagnetycznych; - Nie rzadziej niż co 50m – w przypadku kontroli z rzędnych wysokościowych | - Dopuszczalne odchyłki wg niniejszego opracowania |
| - 9 | - Wskaźnik zagęszczenia, | - 2 razy na km jezdni lecz nie rzadziej 1 raz na 6000m2 | - PN-EN 13108-20 załącznik C4 - Porównanie gęstości objętościowej referencyjnej do rzeczywistej - zagęszczenie >=98% |
| - 10 | - Wolna przestrzeń w warstwie | - Jw. | - PN-EN 12697-8 - Dopuszczalne odchyłki wg niniejszego opracowania. |
| - 11 | - Sczepność warstw (dotyczy KR4-7; w przypadku wątpliwości KR0-3) | - Nie rzadziej niż 1 raz na 15000m2 | - Metoda Leutnera: - Połączenie ścieralna –wiążąca >=1,0MPa - Połączenie wiążąca – podbudowa >= 0,7MPa; - Połączenie podbudowa –podbudowa >=0,60MPa |
| - 12 | - Szerokość w-wy | - 1raz na każde rozpoczęte 100m, w łukach i w miejscach budzących wątpliwości ;pomiar taśmą mierniczą | - +/-5 cm w stosunku do projektowanej |
| - 13 | - Równość podłużna warstwy | - Na każdym pasie ruchu-pomiar profilografem (wskaźnik IRI –w. ścieralne dróg klasy G i powyżej) lub metodą ciągłą: planografem bądź łata 4m+klin (wszystkie warstwy niezależnie od klasy) | - Nierówności wg kryteriów określonych w WR-D-64 z wyłączeniem ścieżek rowerowych i ciągów z AC lub SMA. |
| - 14 | - Równość poprzeczna warstwy | - Metoda profilometryczna – w. ścieralna dla dróg klasy G ; dla wszystkich pozostałych warstw niezależnie od klasy – metoda profilometryczna lub łata 2m+ klin ( nie rzadziej niż co 5 m) | - Nierówności wg kryteriów określonych w WR-D-64 z wyłączeniem ścieżek rowerowych i ciągów z AC lub SMA. |
| - 15 | - Spadki poprzeczne w-wy | - 2 metrowa łata +pochyłomierz lub pomiary geodezyjne: 1 raz na każde rozpoczęte 50 długości każdego pasa ruchu oraz w punktach głównych łuków poziomych i w miejscach budzących wątpliwości ;ewentualnie profilograf co 10m | - +/-0,5% w stosunku do projektowanych; |
| - 16 | - Rzędne wysokościowe w-wy | - Co 20 m na odcinkach prostych i co 10m na łukach- w osi i na krawędzi jezdni | - Nie powinny przekraczać 1cm w stosunku do projektowanych |
| - 17 | - Ukształtowanie osi w planie | - Jw. | - +/-5 cm w stosunku do projektowanej |
| - 18 | - Spoiny, złącza | - Cała długość | - Równe i związane |
| - 19 | - Krawędź, obramowanie w-wy | - Cała długość | - Warstwa nad elementami ograniczającymi 3-5mm. Pokrycie krawędzi nieobramowanych nie mniej niż 2mm. |
| - 20 | - Wygląd warstwy | - Cały odcinek | - Jednolita tekstura, bez miejsc pofałdowanych, porowatych, przeasfaltowanych, łuszczących się, bez spękań |
| - 21 | - Właściwości poślizgowe (drogi klasy G i wyżej) – tylko warstwy ścieralne | - Pomiar zgodnie z WR D -64 | - Wg kryteriów określonych w WR-D-64 |
| - 22 | - Ułożenie geosyntetyku | - Cały odcinek | - Ocena organoleptyczna; kontrola ułożenia i mocowania, brak podwinięć uszkodzeń geosyntetyku, niedopuszczenie ruchu po geosiatce |

- Częstotliwości badań mogą zostać zmienione przez Inżyniera.

6.5 Zawartość  lepiszcza rozpuszczonego

- Badanie polega na wykonaniu ekstrakcji lepiszcza, zgodnie PN-EN 12697-1, z próbki pobranej z mieszanki mineralno-asfaltowej na budowie lub wytworni (miejsce pobrania do ustalenia z Inżynierem).

- Jakości wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowej należy ocenić na podstawie:

- wielkości odchyłki obliczonej dla wartości średniej (średnia arytmetyczna wszystkich wyników z całej drogi dla danego typu MMA i danej warstwy asfaltowej) z dokładnością do 0,01 %,

- wielkości odchyłki obliczonej dla pojedynczego wyniku (próbki) z dokładnością do 0,1 %. Wyżej wymienione kryteria należy stosować jednocześnie (oba podlegają ocenie jakości MMA).

Wyżej wymienione kryteria należy stosować jednocześnie (oba podlegają ocenie jakości MMA).

- Odchyłka jest to wartość bezwzględna różnicy pomiędzy procentową zawartością lepiszcza rozpuszczalnego uzyskaną z badań laboratoryjnych a procentową zawartością lepiszcza rozpuszczalnego podaną w Badaniu Typu (%).

- Tabela 4. Dopuszczalne odchyłki do odbioru dla wartości średniej arytmetycznej wyników z danej warstwy nawierzchni i pojedynczego wyniku

| - Oceniany parametr | - Wielkość odchyłki dla wartości średniej ; % - policzonej z dokładnością 0,01% |  | - Wielkość odchyłki dla pojedynczego wyniku ; % - policzonej z dokładnością 0,1% |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - KR 3-7 | - KR 1-2 | - KR1-7 |
| - wartość lepiszcza rozpuszczalnego S – niedomiar | - 0,20 | - 0,20 | - 0,3 |
| - wartość lepiszcza rozpuszczalnego S – nadmiar | - 0,20 | - 0,20 | - 0,3 |

- W przypadku konieczności wykonania  badania próbki odwierconej  zawartość lepiszcza rozpuszczonego (z dokładnością 0,1% dla próbki pojedynczej) wynosi +/-0,40%.

6.6  Zawartość uziarnienia

- Po wykonaniu ekstrakcji lepiszcza należy  przeprowadzić kontrolę uziarnienia mieszanki kruszywa mineralnego wg PN-EN12697-2. Jakość wbudowanej mieszanki należy ocenić  na podstawie:

- wielkości odchyłki obliczonej dla wartości średniej (średnia arytmetyczna wyników z  danej warstwy nawierzchni, dla danego typu MMA z dokładnością do 0,1%

- wielkość odchyłki obliczona dla pojedynczego wyniku z dokładnością do 0,1% dla sita 0,063 i z dokładnością do 1% dla pozostałych sit.

- Wyżej wymienione kryteria należy stosować jednocześnie (oba podlegają ocenie jakości MMA).

- Odchyłka jest to wartość bezwzględna różnicy pomiędzy procentową zawartością ziaren w wyekstrahowanej mieszance mineralnej uzyskaną z badań laboratoryjnych a procentową zawartością ziaren w mieszance mineralnej podaną w Badaniu Typu (%).

- Tabela 5 Kontrola uziarnienia mieszanki kruszywa mineralnego  po wykonaniu ekstrakcji lepiszcza z MMA

| - Przechodzi przez sito #,mm | - AC S |  |  | - AC W, AC P, SMA S |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - poj. wynik |  | - średnia arytmetyczna | - poj. wynik |  | - średnia arytmetyczna |
|  | - KR 3-4 | - KR 1-2 | - KR 1-4 | - KR 3-7 | - KR 1-2 | - KR 1-7 |
| - D | - 7 | - 8 | - 5,0 | - 7 | - 8 | - 5,0 |
| - D/2 lub sito charakterystyczne | - 6 | - 7 | - 4,0 | - 6 | - 7 | - 4,0 |
| - 2,0mm | - 5 | - 6 | - 3,0 | - 5 | - 6 | - 3,0 |
| - 0,125mm | - 4 | - 5 | - 2,0 | - 4 | - 5 | - 2,0 |
| - 0,063mm | - 2,5 | - 3,0 | - 1,50 | - 2,5 | - 3,0 | - 1,50 |

- Wymagania dotyczące udziału kruszywa grubego, drobnego i wypełniacza powinny być spełnione jednocześnie

- W przypadku konieczności wykonania analizy kontrolnej składu MMA z próbki odwierconej z w-wy należy stosować tolerancje jak w tabeli jn.

- Tabela 6 Kontrola uziarnienia mieszanki kruszywa mineralnego  po wykonaniu ekstrakcji lepiszcza z próbki odwierconej

| - Przechodzi przez sito #,mm | - AC W, AC P, AC S, SMA S |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - poj. wynik |  | - średnia arytmetyczna |
|  | - KR 3-7 | - KR 1-2 | - KR 1-7 |
| - D | - 7 | - 8 | - Nie występuje |
| - D/2 lub sito charakterystyczne | - 7 | - 7 | - Jw. |
| - 2,0mm | - 6 | - 6 | - Jw. |
| - 0,125mm | - 4 | - 5 | - Jw. |
| - 0,063mm | - 3,0 | - 3,0 | - Jw. |

6.7 Grubość warstwy

- Grubości wykonanej warstwy należy określać na wyciętych próbkach (nie wycinać próbek na obiektach mostowych wiertnicą mechaniczną) lub metodą elektromagnetyczną z częstotliwością określoną w niniejszych WT .

Wymagana średnia  grubość dla poszczególnych warstw asfaltowych oraz wymagana  średnia grubość  dla całego pakietu tych warstw powinna być zgodna z grubością przyjętą w dokumentacji projektowej.

Jedynie w przypadku pojedynczych wyników pomiarów grubości  w budowanej warstwy, dopuszcza się różnice w stosunku do grubości przyjętej w dokumentacji  projektowej wg tabeli poniżej.

Tabela 7  Odchyłki grubości warstwy

| Rodzaj warstwy/ Grubość warstwy | Pakiet: WS+WW+WP | Warstwa ścieralna (WS) | Warstwa wiążąca (WW) | Warstwa podbudowy (WP) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dla wartości średniej grubości wbudowanej warstwy z całego odcinka budowy | Nie dopuszcza się zaniżenia grubości |  |  |  |
| Dla wartości pojedynczych wyników pomiarów grubości wbudowanej w-wy | 0-10%, lecz nie więcej niż 1,0cm | 0-5% | 0-10% | 0-10% |

- Odchyłka w zakresie grubości danej warstwy lub pakietu warstw z MMA  jest to procentowe przekroczenie w dół projektowanej grubości warstwy lub pakietu  i obliczona z dokładnością do 1%.

6.8  Zawartość wolnych przestrzeni

- Zawartość wolnych przestrzeni – objętość  pustek  powietrznych w  zagęszczonej próbce MMA  wyrażona  jako procent  całkowitej objętości próbki. Jej wartość w próbkach wyciętych powinna być zgodna z wymaganiami  WT-2 część 2 2016 (poniżej wyciąg z WT2):

- Tabela 8 Zawartość wolnych przestrzeni  określona z próbki wyciętej

| - Rodzaj i uziarnienie mieszanki | - Podbudowa zasadnicza | - Warstwa wiążąca | - Warstwa ścieralna |
| --- | --- | --- | --- |
| - SMA 5 | - nie dotyczy | - nie dotyczy | - KR1-2: 1,0-5,0 %; KR3-7: 1,0-5,0% |
| - SMA 8 | - nie dotyczy | - nie dotyczy | - KR1-2: 1,0-5,0% - KR3-4: 1,0-5,0% - KR5-7: 2,0-5,0% |
| - SMA 11 | - nie dotyczy | - nie dotyczy | - KR1-2: nie występuje KR3-4: 1,0-5,0% - KR5-7: 2,0-5,0% |
| - AC 5 | - nie dotyczy | - nie dotyczy | - KR1-2: 1,0-5,0 %; KR3-7 nie występuje |
| - AC 8 | - nie dotyczy | - nie dotyczy | - KR1-2: 1,0-4,5 %; KR3-7: 2,0-5,0% |
| - AC 11 | - nie dotyczy | - KR1-2: 2,0-7,0 %; KR3-7: nie występuje | - KR1-2: 1,0-4,5 %; KR3-7: 2,0-5,0% |
| - AC 16 | - KR1-2: 3,0-9,0 %; KR3-7: 3,0-8,0% | - KR1-2: 2,0-7,0 %; KR3-7: 3,0-8,0% | - nie dotyczy |
| - AC 22 | - KR1-2: 3,0-9,0 %; KR3-7: 3,0-8,0% | - KR1-2: nie występuje; KR3-7: 3,0-8,0% | - nie dotyczy |

- 6.9 Wskaźnik zagęszczenia

- Wskaźnik zagęszczenia niezależnie od uziarnienia i rodzaju warstwy powinien być nie mniejszy niż 98%. Wskaźnik zagęszczenia określa się ze stosunku gęstości objętościowej próbki odwierconej  i gęstości  objętościowej referencyjnej próbki wykonanej z tej samej MMA w laboratorium.

- 6.10 Pozostałe badania

- W pozostałym zakresie : Wykonanie warstw i złączy/spoin, połączeń międzywarstwowych właściwości materiałów itp.  przyjmować wg wymagań GDDKIA:

- WT 1 Kruszywa ( w tym zmiana 09.05.2016)

- WT2 cz. 1 Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych – Mieszanki mineralno-asfaltowe

- WT2 cz. 2 Nawierzchnie asfaltowe  na drogach krajowych – Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych

- Ocenę równości i właściwości przeciwpoślizgowych wykonać w oparciu o Wzorce i standardy rekomendowane przez Ministra ds. transportu WR-D-64 „ Wytyczne określenia cech powierzchniowych  nawierzchni jezdni i innych części dróg”. W przypadkach wątpliwych należy korzystać z wyżej wymienionych WT i WR-D-64.

- 6.11 Dodatkowe wymagania   dla ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych

- W zakresie równości warstw ścieralnej dla dróg dla  pieszych/rowerów  należy przestrzegać  wymagań  ZDIUM i BZM:

- a) Równość podłużna:
Do oceny równości podłużnej warstwy jw. należy stosować metodę ciągłego pomiaru (początek każdego pomiaru łatą w miejscu zakończenia poprzedniego) z wykorzystaniem 2-metrowej łaty i klina. Odchylenie mierzone jako największa odległość (prześwit) pomiędzy krawędzią łaty a warstwą nawierzchni. 
Wartość odchylenia równości podłużnej nie może przekraczać 4 mm.
W każdym pojedynczym pomiarze 2-metrową łatą dopuszcza się jedno odchylenie równości podłużnej.

- b) Równość poprzeczna:
Do oceny równości poprzecznej warstwy ścieralnej należy stosować metodę pomiaru z wykorzystaniem 2-metrowej łaty i klina
Wartość odchylenia równości poprzecznej należy wyznaczać nie rzadziej niż co 5 m oraz we wszystkich miejscach budzących wątpliwość co do równości. 
Wartość odchylenia równości poprzecznej nie może przekraczać 4 mm.

- c) Wysokość progów i uskoków nie powinna przekraczać 6mm.

- Wartość odchylenia równości  poprzecznej / podłużnej dla warstw wiążących lub podbudów MMA, występujących w drogach dla pieszych/rowerów, nie powinna przekraczać 6mm.

- d) Na styku obrzeża/krawężnika (lub innego elementu liniowego)  i warstwy ścieralnej układać taśmę bitumiczną gr. 1cm. Wysokość, jeżeli nie określono w dokumentacji, należy przyjąć nie mniejszą niż grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu , z uwzględnieniem naddatku określonego przez producenta.

- OBMIAR ROBÓT

## Ogólne zasady obmiaru robót

- Ogólne zasady  obmiaru robót podano w WT-D-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 7.

Jednostką obmiarową  jest 1m2 ułożonej warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowej / geosyntetyku.

# ODBIÓR ROBÓT

Jeżeli wystąpią wyniki negatywne dla materiałów i robót (nie spełniające wymagań określonych w dokumentacji projektowej, WT i przywołanych w nich wytycznych, to Inżynier wydaje Wykonawcy polecenie przedstawienia programu naprawczego, chyba że na wniosek jednej ze stron umowy zostaną wykonane badania/ pomiary kontrolne dodatkowe lub arbitrażowe, a ich wyniki będą pozytywne.

- Wykonawca w programie tym jest zobowiązany dokonać oceny wpływu na trwałość konstrukcji nawierzchni i przedstawić sposób naprawienia wady lub wnioskować o zredukowanie ceny umownej lub jednostkowej – naliczenie potrąceń według zasad określonych przez Zamawiającego. Zastrzega się, że nie stosuje się potraceń do pojedynczych wyników.

Na zastosowanie programu naprawczego wyraża zgodę Inżynier.

W przypadku braku zgody Inżyniera na zastosowanie programu naprawczego wszystkie materiały i roboty nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji zostaną odrzucone. Wykonawca wymieni materiały na właściwe i wykona prawidłowo roboty na własny koszt.

Jeżeli wymiana materiałów niespełniających wymagań lub wadliwie wykonane roboty spowodowują szkodę w innych, prawidłowo wykonanych robotach, to również te roboty będą wykonane przez Wykonawcę na jego koszt.

# podstawa płatności

## 9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

- Ogólne ustalenia dotyczące w/w zagadnień podano w WT-D-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 9.

Cena obejmuje wykonanie wszelkich prac związanych z wykonaniem czynności i robót ujętych w niniejszym opracowaniu, dokumentacji projektowej, uzgodnieniach oraz określonych wymogach formalnoprawnych.

Wykonanie 1m2 warstwy z mieszanki mineralno- asfaltowej obejmuje

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robót, zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu,

- oczyszczenie i przygotowanie podłoża

- zakup i dostarczenie mieszanki  i jej transport na miejsce wbudowania,

- uszczelnienie w obrębie  urządzeń obcych obrzeży, krawężników, itp. taśmą bitumiczną

- rozłożenie i zagęszczenie mieszanki,

- obcięcie krawędzi i uszczelnienie,

- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,

- uprzątnięcie terenu robót.

- inne wynikające ze specyfiki robót, niniejszego opracowania i dokumentacji projektowej.

Rozłożenie 1m2 geosyntetyku obejmuje: przygotowanie podłoża, rozłożenie geosyntetyku z mocowaniem zgodnei z instrukcją producenta, ewentualne naprawy, kontrola robót.

Skropienie i oczyszczenie opisano w odrębnym opracowaniu WT.

# przepisy związane

  - Normy

|  | 55. PN-EN 15381 Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wymagania w odniesieniu do wyrobów stosowanych w nawierzchniach i nakładkach asfaltowych |
| --- | --- |

## 10.2 Inne dokumenty

- Ustawa o odpadach

- Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków utraty statusu odpadów dla odpadów destruktu asfaltowego (Dz.U. 2021 poz. 2468)

- WT-1 2014 Kruszywa do nawierzchni drogowych i powierzchniowych utrwaleń na drogach krajowych

- WT-2 2014 – część I Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania Techniczne. Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych.

- WT-2 2016 – część II Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych. Wymagania techniczne.

- Instrukcja laboratoryjnego badania sczepności międzywarstwowej warstw asfaltowych wg  metody Leutnera i wymagania techniczne sczepności” Politechnika Gdańska 2014.

- Instrukcja DP-T 14 Ocena jakości na drogach krajowych. Część I-Roboty drogowe.

- Projekt RID I/6 Wykorzystanie materiałów pochodzących z recyklingu:

Załącznik nr 9.2.1 " Wytyczne pozyskania i oceny przydatności destruktu i granulatu asfaltowego do recyklingu na gorąco w otaczarkach" (GDDKiA_2.04.2019).

Załącznik nr 9.2.2  "Zalecenia w zakresie produkcji mieszanek mineralnoasfaltowych z granulatem asfaltowym w otaczarkach o działaniu cyklicznym"(GDDKIA_2.04.2019).

Załącznik nr 9.2.3 "Wytyczne cząstkowe w zakresie wymagań i projektowania mieszanek mineralno-asfaltowych z granulatem asfaltowym produkowanych na gorąco" (GDDKIA _2.04.2019).

## 10.3  Opracowania pomocnicze

- K.Błażejowski SMA. Teoria i Praktyka  wyd 2007. Warszawa

- K. Błażejowski, S.Styk . Technologia warstw asfaltowych wyd.2004 WKŁ Warszawa

| Numer wydania Data | Opis zmiany |
| --- | --- |
| V01 03.03.2025 | Utworzenie dokumentu |

Opracowanie : Wrocławskie Inwestycje sp. zo.o