WT-05.03.13 Mieszanka grysowo-mastyksowa (SMA) – warstwa ścieralna

# WSTĘP

Wytyczne  opracowano w oparciu o aktualne wytyczne GDDKIA WT1 i WT2 2014, które zostały wprowadzone  zarządzeniami  nr 46 i 54/ 2014  oraz WT2 cz 2 2016 (nr zarządzenia 7/2016) przez Generalnego Dyrektora  Dróg Krajowych i Autostrad do stosowania na drogach krajowych. W przypadkach wątpliwych co do treści niniejszego opracowania należy się posiłkować ww. wytycznymi dostępnymi na stronie: https://www.gov.pl/web/gddkia/dokumenty-techniczne---ogolne

1.1 Przedmiot WT

Przedmiotem niniejszego WT są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem robót wymienionych w pkt 1.3.

## Zakres stosowania WT

Zakres stosowania opracowania określa WT 00.00.00.

## Zakres robót objętych WT

## Ustalenia zawarte w niniejszego opracowania  dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z:

## wykonaniem warstwy ścieralnej z mieszanki mastyksowo-grysowej SMA . Uziarnienie  oraz lepiszcze należy przyjąć wg tabeli  w pkt 1.3 WT 04.07.01. [należy wykreślić  mieszanki i kategorie ruchu oraz uziarnienia  które nie występują na zadaniu; w razie zastosowania innego uziarnienia  lub lepiszcza tabelę należy uzupełnić ].

Wymagania dotyczące skropienia i oczyszczenia warstw leżących poniżej warstwy ścieralnej, podano w WT 04.03.01

## Określenia podstawowe

## Mieszanka mastyksowo-grysowa (SMA)- mieszanka mineralno- asfaltowa o nieciągłym uziarnieniu, składająca się z grubego łamanego szkieletu kruszynowego związanego zaprawą mastyksową.

## Mieszanka mineralna (MM) - mieszanka kruszywa i wypełniacza mineralnego o określonym składzie i uziarnieniu.

Stabilizator mastyksu – dodatek do mieszanki SMA (np. polimer, włókno celulozowe, mineralne), zapobiegający jej rozsegregowaniu.

## Środek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna, która poprawia adhezję asfaltu do materiałów mineralnych oraz zwiększa odporność błonki asfaltu na powierzchni kruszywa na odmywanie wodą; może być dodawany do asfaltu lub do kruszywa.

## Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w 
WT D-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 1.4. oraz w  WT-04.07.01.

## 1.5      Ogólne wymagania dotyczące robót

## Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WT-D-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 1.5

# materiały

## Ogólne wymagania dotyczące materiałów

## Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w WT-D-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 2.

SMA  należy wykonać  na bazie polimetoasfaltu ……………………… (uzupełnić) zgodnie z PN-EN 14023.

Tabela  1 Rodzaje materiału do mieszanki mineralno-asfaltowej

| Lp | Rodzaj materiału | Wymagania wg/dokument odniesienia |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | KR 1-2 | KR 3-4 | KR 5-7 |
| 1 | Kruszywo grube | WT-1 Kruszywa 2014, tabela 16 2) |  |  |
| 2 | Kruszywo drobne | WT-1 Kruszywa 2014, tabela 17 |  |  |
| 3 | Wypełniacz | WT-1 Kruszywa 2014, tabela 18 |  |  |
| 4 | Lepiszcze | WT-2 2014 – część I pkt. 8.2.5.1 tab. 25, PN-EN 14023, PN-EN 12591, PN-EN 13924-22 |  |  |
| 5 | Granulat asfaltowy | Nie przewiduje się do warstwy ścieralnej |  |  |
| 6 | Środek adhezyjny | wg p. 4.1 PN-EN 13108-5 |  |  |
| 7 | Stabilizator mastyksu | Jw. |  |  |
| 8 | Kruszywo do uszorstnienia | WT-2 2016- część II pkt 7.1.3 |  |  |
| 9 | MMA | WT-2 2014– część I pkt. 8.2.5 tab. 26 i 271) | WT-2 2014– część I pkt. 8.2.5 tab. 26 i 281) | WT-2 2014– część I pkt. 8.2.5 tab. 26 i 291) |
| 1 ) badanie ITSR wg Załącznika 1 do WT-2 2014 cz. I Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej wg WT-2 2014 – część I pkt. 8. |  |  |  |  |

Dostawa i składowanie materiału oraz pozostałe materiały składowe jak w WT-04.07.01 i podanych w tabeli opracowań.

# 3.  SPRZĘT

## 3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WT-D-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 3  oraz w

WT -04.07.01.

# TRANSPORT

## Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WT-D-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 4 oraz w

WT -04.07.01.

# 5. WYKONANIE ROBÓT

## Ogólne zasady wykonania robót

- Ogólne zasady wykonania robót podano w WT-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 5.

W terminie 3 tygodni przed rozpoczęciem robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia projekt MMA (Badanie Typu) oraz wszystkie dokumenty potwierdzające jakość materiałów składowych MMA i reprezentatywne próbki materiałów. MMA powinna być zaprojektowana zgodnie z pkt. 8.1 i 8.2.5 WT-2 2014 – część I w zależności od kategorii ruchu.

Zasady wykonania warstwy ścieralnej są analogiczne jak w przypadku wykonania podbudowy asfaltowej, warstwy wiążącej i ścieralnej z AC.

- Dopuszczalne odchylenia nierówności podłużnej i poprzecznej podłoża pod warstwę ścieralną tj. warstwy wiążącej opisano w  odrębnej WT.

- Przed ułożeniem  w-wy ścieralnej należy wykonać regulację włazów i skrzynek jeżeli takie znajdują się w pasie nawierzchni. Nie dopuszcza się wycinania nawierzchni i wykonania regulacji po ułożeniu warstwy ścieralnej. Zwieńczenia studni w ułożonej w nawierzchni powinny być ułożone w poziomie nawierzchni z tolerancją . 0,0/-0,3 cm

Zgodnie z wytycznymi Zarządcy drogi do regulacji stosować tylko pierścienie dystansowe polimerowe.

- Na styku warstwy ścieralnej z innymi warstwami lub elementami drogowymi stosować materiał uszczelniający o  którym mowa w WT 04.07.01.

5.9 Uszorstnienie warstw SMA

Warstwa ścieralna powinna mieć jednorodną teksturę i strukturę. Uszorstnienie należy wykonać bezpośrednio po ułożeniu warstwy ścieralnej w początkowym okresie jej zagęszczania.

Kruszywo do uszorstnienia warstwy powinno spełniać wymagania podane określone w tabeli 1.

Nanoszenie kruszywa uszorstniającego powinno odbywać się maszynowo, a jedynie w miejscach trudno dostępnych dopuszcza się wykonywanie ręczne.

Kruszywo posypki należy lekko przywałować walcem stalowym.

Niezwiązaną posypkę należy usunąć po ostygnięciu warstwy.

Wymagana ilość kruszywa do uszorstnienia: mieszanki typu SMA: 1 do 2 kg/m2 dla kruszywa o uziarnieniu 2/4 lub 2/5 mm; dopuszcza się zastosowanie kruszywa o uziarnieniu 1/3 mm.

W przypadku uszorstnienia mieszanki typu SMA przy zastosowaniu kruszywa 1/3 mm, jego ilość do uszorstnienia warstwy należy dobrać metodą doświadczalną.

# 6. KONTROLA  JAKOŚCI ROBÓT

## Ogólne zasady kontroli jakości robót

- Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w WT-D-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 6  oraz w WT-04.07.01

- Badania materiałów, mieszanki mineralno-asfaltowej i gotowej warstwy oraz dopuszczalnych odchyłek na poszczególnych sitach, są analogiczne jak w przypadku mieszanek na warstwy wiążącą i podbudowę. Zawartość wolnych przestrzeni podano poniżej.

- Minimalne częstotliwości badań ze strony Wykonawcy - jak W D-04.07.01 z  wyjątkiem wartości dla równości warstwy wiążącej (poprzecznej i podłużnej).

- Sposób wykonania pomiaru równości  oraz oczekiwane wartości  określono w  pkt 8.5 WT 2 2016 cz 2.

- Równość poprzeczną ( dla dróg Z i niżej) określa się nie rzadziej niż co 5m.

- Zawartość wolnych przestrzeni w SMA  powinna mieścić się w przedziale:

- 1,5-5,0% (SMA11  przyjęto dla KR1-4).

- 2,0-5,0% (SMA11  przyjęto dla KR5-6).

- Właściwości  przeciwpoślizgowe  warstwy ścieralnej dla dróg klasy  G i wyżej należy określić wg pkt 8.6 WT 2 2016 cz 2.

- Grubość warstwy ścieralnej wg WT 2 cz2.  pkt 8.2. Dla wartości pojedynczych wyników  pomiarów  grubości wbudowanej warstwy maksymalna wartość  różnicy grubości  dla warstwy ścieralnej wynosi 0-5%. W przypadku pakietu  warstw (warstwa ścieralna + wiążąca + podbudowa asfaltowa razem)  0-10% lecz nie więcej niż 10%.

- Zwiększenie grubości może być zaliczone jako wyrównanie ewentualnych niedoborów warstw leżących poniżej.

# 7. OBMIAR  ROBÓT

## Ogólne zasady obmiaru robót

- W przypadku wykonania obmiaru jednostką obmiarową jest m2 w-wy ścieralnej  z SMA

# ODBIÓR ROBÓT

Jak w WT-04.07.01

# 9.podstawa płatności

Jak w WT-04.07.01

# 10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Jak w WT-04.07.01

| PN-EN 13108-5 | Mieszanki mineralno-asfaltowe Wymagania część 5:Mieszanka SMA |
| --- | --- |

| Numer wydania Data | Opis zmiany |
| --- | --- |
| V01 03.03.2025 | Utworzenie dokumentu |

Opracowanie : Wrocławskie Inwestycje sp. z o.o