SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D - 05.03.03

NAWIERZCHNIA Z BETONOWYCH PŁYT AŻUROWYCH

# 1. Wstęp

## 1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem nawierzchni z betonowych płyt ażurowych.

## 1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

## 1.3. Zakres robót objętych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem nawierzchni z betonowych płyt ażurowych 60x40 grub. 10 cm wypełnionych kamieniem płukanym o frakcji 2/8 mm i wskaźniku wodoprzepuszczalności k10=20m/dobę lub wypełnionych ziemią urodzajną i obsiane trawą układanych na podsypce z pospółki o frakcji 0/8mm o wskaźniku wodoprzepuszczalności k10=8m/dobę oraz wskaźniku różnoziarnistości U>5 gr 4cm lub innych elementów wskazanych w kosztorysie i niezbędnych do prowadzenia robót budowlanych.

## 1.4. Określenia podstawowe.

1.4.1. Nawierzchnia z płyt betonowych - nawierzchnia, której warstwa ścieralna jest wykonana z  ażurowych płyt betonowych.

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

## 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót .

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

# 2. Materiały

## 2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów.

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.

## 2.2. Płyty betonowe.

Do budowy nawierzchni z płyt betonowych stosuje się płyty betonowe ażurowe o wym. 60 x 40 cm gr. 10 cm.

2.2.1. Wymagania.

Płyty drogowe, stosowane do wykonania  nawierzchni powinny odpowiadać wymaganiom PN-EN 1339:2005 [1]. Beton, z którego wykonana jest płyta, powinien spełniać wymagania dla klasy wytrzymałości minimum C20/25 oraz spełniać wymogi PN-EN 206+A1:2016-12 [5] oraz PN-B-06265:2004 [6].

Wymagane właściwości użytkowe płyt betonowych ażurowych:

| Zasadnicze charakterystyki | Właściwości użytkowe | Zharmonizowana specyfikacja techniczna |
| --- | --- | --- |
| Wytrzymałość na zginanie | Klasa T (2) | PN-EN 1339:2005 PN-EN 1339:2005 AC:2007 |

| - Odporność na warunki atmosferyczne |  |  | PN-EN 1339:2005 - PN-EN 1339:2005 AC:2007 |
| --- | --- | --- | --- |
| - Nasiąkliwość | - Nasiąkliwość % masy |  |  |
|  | - ≤ 5% |  |  |
| - Odporność na zamrażanie/rozmrażanie - z udziałem soli odladzających | - Ubytek masy po badaniu zamrażania/rozmrażania kg/m2 |  |  |
|  | - Wartość średnia ≤ 1,0 przy czym żaden pojedynczy wynik > 1,5 |  |  |
| - Oporność na ścieranie | - ≤ 20 mm |  |  |
| - Obciążenie niszczące - Min. klasa 70 - Oznaczenie 7 | - Charakterystyczne obciążenie - niszczące kN | - Minimalne obciążenie niszczące kN |  |
|  | - 7,0 | - 5,6 |  |

## 2.2.2. Typy, rodzaje i odmiany płyt

W zależności od konstrukcji i przeznaczenia rozróżnia się następujące typy płyt drogowych:

- żelbetowe wielootworowe -  60x40x10cm

2.2.3. Kształt i wymiary płyt żelbetowych

Najczęściej stosowane wymiary płyt żelbetowych:

- 3,00 x 1,25 x 0,12 m,

- 3,00 x 1,00 x 0,12 m,

- 3,00 x 1,00 x 0,18 m.

- 0,60 x 0,40 x 0,10 m

2.2.4. Wygląd zewnętrzny

Powierzchnie płyt powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy lub zatartej, zgodne z wymaganiami. Krawędzie płyt powinny być równe i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi płyt betonowych i żelbetowych nie powinny przekraczać wartości podanych w tablicach 2 i 3.

Tablica 2. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi płyt betonowych

| Rodzaj wad i uszkodzeń |  |  | Dopuszczalna wielkość wad i uszkodzeń |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Gatunek 1 | Gatunek 2 |
| Wklęsłość lub wypukłość powierzchni górnej, wichrowatość powierzchni i krawędzi, mm |  |  | 2 | 3 |
| Szczerby i uszkodzenia | ograniczających powierzchnie górne (ścieralne), mm | niedopuszczalne |  |  |
| krawędzi i naroży | ograniczających pozostałe powierzchnie: |  |  |  |
|  | liczba, max |  | 2 | 2 |
|  | długość, mm, max |  | 20 | 40 |
|  | głębokość, mm, max |  | 6 | 10 |

Tablica 3. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi płyt żelbetowych

| Rodzaj wad i uszkodzeń |  | Dopuszczalna wielkość wad i uszkodzeń |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Gatunek 1 | Gatunek 2 |
| Wklęsłość lub wypukłość powierzchni górnej, wichrowatość powierzchni i krawędzi, mm |  | 3 | 4 |
| Szczerby i uszkodzenia | liczba, max | 3 | 4 |
| krawędzi i naroży | długość, mm, max | 20 | 30 |
|  | głębokość, mm, max | 5 | 7 |

Dopuszczalne odchyłki wymiarów płyt żelbetowych nie powinny przekraczać wartości podanych w tablicy 4.

Tablica 4. Dopuszczalne odchyłki wymiarów płyt betonowych i żelbetowych

| Rodzaj wymiaru |  | Dopuszczalna odchyłka mm |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Gatunek 1 | Gatunek 2 |
| Płyty betonowe | a, e, h (grub.) |  2 |  3 |
| wg rysunku 1 | b, c, d |  3 |  4 |
| Płyty żelbetowe | długość |  10 |  16 |
|  | szerokość |  6 |  10 |
|  | grubość |  3 |  3 |

## 2.3. Krawężniki.

Krawężniki stosowane do obramowania nawierzchni z płyt betonowych powinny odpowiadać wymaganiom wg PN-EN 1340.

## 2.4. Cement.

Cement stosowany do betonu powinien być cementem portlandzkim - klasy 32,5 i odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 197-1 [2].

Transport i przechowywanie cementu wg BN-88/6731-08 [4].

## 2.5. Piasek na podsypkę i kruszywo do wypełnienia otworów płyt.

Piasek na podsypkę piaskową powinien być gatunku 1 wg PN-EN 13242 oraz PN-EN 12620. Warstwa podsypki piaskowej z pospółki charakteryzować ma się uziarnieniem  0/8mm, wskaźnikiem wodoprzepuszczalności k10=8m/dobę oraz wskaźniku różnoziarnistości U>5 gr 4cm.

Do wypełnienia otworów płyt należy stosować kamień płukany o frakcji 2/8 mm i wskaźniku wodoprzepuszczalności k10=20m/dobę.

## 2.6. Woda.

Woda do zaprawy cementowej powinna odpowiadać wymaganiom PN-EN 1008 [3].

# 3. 	Sprzęt

## 3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu.

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

## 3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni z płyt.

Układanie nawierzchni z płyt betonowych wykonuje się ręcznie.

Do wytwarzania zaprawy stosuje się betoniarki, do zagęszczania warstwy z piasku ubijaki ręczne lub mechaniczne oraz drobny sprzęt pomocniczy do wypełniania spoin i szczelin dylatacyjnych.

3.3. Sprzęt do wykonania zieleni.

Wykonawca przystępujący do wypełnienia płyt ażurowych ziemią urodzajną i obsiania trawą powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: - wału gładkiego do zakładania trawników, - kosiarki mechanicznej do pielęgnacji trawników, - sprzętu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gąsienicowej, koparki).

# 4. 	Transport

## 4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu.

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

## 4.2. Transport płyt i składowanie.

Płyty betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi po osiągnięciu przez beton wytrzymałości minimum 0,5 R. W czasie transportu płyty betonowe powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami, a górna warstwa nie powinna wystawać poza ściany środka transportu więcej niż 1/3 wysokości tej warstwy.

Płyty betonowe mogą być składowane na otwartej przestrzeni, na podłożu wyrównanym i odwodnionym, z zastosowaniem podkładek i przekładek ułożonych w pionie jedna nad drugą. Płyty betonowe należy układać na płask w stosach, po 10 warstw w stosie.

4.3. Transport nasion traw.

Nasiona traw można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed zawilgoceniem.

# 5. 	Wykonanie robót

## 5.1. Ogólne zasady wykonania robót.

Ogólne zasady wykonania robót podano w D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

## 5.2. Podłoże.

Podłoże może stanowić grunt rodzimy lub nasypowy, na którym zostanie ułożona podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie.

Grunt podłoża powinien być jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami przemarzania. Wskaźnik zagęszczenia gruntu oznaczony wg PN-S-02205 [11] powinien wynosić Is  1,0.

Podłoże gruntowe pod nawierzchnię powinno być przygotowane zgodnie z wymogami określonymi w D-04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża”.

## 5.3. Podbudowa.

Podbudowę pod ułożenie nawierzchni z płyt betonowych ażurowych stanowi:

- podbudowa z kruszywa łamanego z recyklingu 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie gr. 25 cm.

Warunki wykonania podbudowy powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w D-04.04.02 „Podbudowa z kruszywa łamanego”. Otwory płyt ażurowych należy wypełnić ziemią urodzajną i obsiać trawą.

## 5.4. Obramowanie nawierzchni.

Do obramowania nawierzchni z płyt betonowych należy stosować krawężniki betonowe uliczne lub betonowe drogowe wg PN-EN 1340.

Rodzaj stosowanych krawężników powinien być zgodny SST lub wskazaniami Inspektora Nadzoru.

Wymagania dotyczące ustawiania krawężników powinny być zgodne z SST  D-08.01.01 „Krawężniki betonowe”.

## 5.6. Układanie płyt.

5.6.1. Sposób układania płyt.

Sposób (deseń) układania płyt betonowych na odcinkach prostych i łukach powinien być zgodny ze wskazaniami Inspektora Nadzoru.

## 5.7. Wypełnienie spoin.

Wypełnienie spoin przez zamulanie - piasek powinien zawierać od 3 do 8% frakcji mniejszej od 0,05 mm, a zamulenie powinno być wykonane na pełną wysokość płyt pospółką (kruszywo płukane) o frakcji 2/8 mm i wskaźniku wodoprzepuszczalności k10=20m/dobę.

# 6. 	Kontrola jakości robót

## 6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót.

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

## 6.2. Badania przed przystąpieniem do robót.

Płyty betonowe powinny być badane w zakresie badań pełnych i zwykłych.

Badania pełne przeprowadza producent płyt.

Badania zwykłe należy przeprowadzać przy każdym odbiorze płyt, według następującego zakresu:

- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,

- sprawdzenie kształtu i wymiarów,

- sprawdzenie wytrzymałości na ściskanie.

Sposób pobierania próbek, badania i ocena wyników badań powinny być zgodne z normami.

Badania pozostałych materiałów stosowanych do wykonania nawierzchni z płyt betonowych powinny obejmować wszystkie właściwości, które zostały określone w normach podanych dla odpowiednich materiałów wg pkt 2.3 do 2.7.

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przedstawić Inspektorowi Nadzoru do akceptacji wyniki badań materiałów przeznaczonych do wykonania nawierzchni z płyt betonowych.

## 6.3. Badania w czasie robót.

6.3.1. Badanie podłoża.

Należy sprawdzić, czy przygotowane podłoże odpowiada wymaganiom wg pkt 5.2.

6.3.2. Sprawdzenie konstrukcji nawierzchni.

Konstrukcję i grubość podbudowy wg pkt 5.3 należy sprawdzać w jednym miejscu na każde 50 m2 powierzchni oraz w miejscach budzących wątpliwości.

6.3.3. Sprawdzenie obramowania nawierzchni.

Należy przeprowadzić ocenę wizualną obramowania nawierzchni na całej długości budowanego odcinka.

6.3.4. Sprawdzenie ułożenia płyt.

Sprawdzenie prawidłowości ułożenia płyt należy przeprowadzać przez dokonanie oceny wizualnej na całej długości budowanego odcinka, czy jest zgodne z warunkami podanymi w pkt 5.6.

6.3.5. Sprawdzenie spoin.

Sprawdzenie wypełnienia spoin wykonuje się co najmniej w trzech losowo wybranych miejscach na:

- każdych pełnych lub rozpoczętych 100 m2 placu.

Sprawdzenie wypełnienia spoin wykonuje się przez usunięcie materiału wypełniającego na długości około 10 cm oraz zbadaniu, czy wypełnienie spoin jest zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 5.7.

6.3.6. Sprawdzenie szczelin dylatacyjnych.

Rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych jeżeli nawierzchnia tego wymaga należy sprawdzić przez oględziny na całej długości budowanego odcinka lub całej powierzchni placu.

Sprawdzenie wypełnienia szczelin dylatacyjnych wykonuje się w taki sam sposób jak spoin, w zgodności z wymaganiami wg pkt 5.8.

## 6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni.

6.4.1. Równość.

Nierówności podłużne nawierzchni należy mierzyć 4-metrową łatą.

Nierówności podłużne nawierzchni nie powinny przekraczać 1,0 cm. W przypadku stwierdzenia nierówności przekraczających powyższą wartość, wadliwie wykonaną nawierzchnię należy rozebrać i ułożyć ponownie.

6.4.5. Szerokość nawierzchni.

Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż  5 cm.

6.4.7. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów.

Równość nawierzchni należy badać co najmniej 1 raz na każde 50 m2 wykonanej nawierzchni.

Szerokość nawierzchni należy badać w miejscach wskazanych przez Inspektora Nadzoru.

# 7. Obmiar robót

## 7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.

Ogólne zasady obmiaru robót podano w D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

## 7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z płyt betonowych.

# 8. Odbiór robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pkt 6 dały wyniki pozytywne.

## 8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających  zakryciu.

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:

- przygotowanie podłoża lub podbudowy,

Zasady ich odbioru są określone w D-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

# 9. 	Podstawa płatnoścI

## 9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności.

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

## 9.2. Cena jednostki obmiarowej.

## Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z płyt betonowych obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robót,

- dostarczenie materiałów,

- ułożenie płyt na pospółce 0/8mm,

- wypełnienie spoin i szczelin dylatacyjnych kruszywem płukanym 2/8mm,

- pielęgnację nawierzchni,

- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej.

# 10. 	Przepisy związane

## 10.1. Normy

| 1. | PN-EN 12620 | Kruszywa do betonu |
| --- | --- | --- |
| 2. | PN-EN197-1 | Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności |
| 3. 4. | PN-EN 1008 PN-EN 13242 | Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw Kruszywo do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym |
| 5. | BN-69/6731-08 | Cement. Transport i przechowywanie |
| 6. | BN-74/6771-04 | Drogi samochodowe. Masa zalewowa |
| 7. | PN-EN 1340 | Elementy kamienne. Krawężniki uliczne, mostowe i drogowe |
| 8. | PN-EN 1339 | Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania |
| 9. | BN-80/6775-03/02 | Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Płyty drogowe |
| 10. | BN-80/6775-03/04 | Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża |
| 11. | BN-68/8931-04 | Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą |
| 12. | BN-77/8931-12 | Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntów. |