SST 015 – POSADZKI

Katowice, WRZESIEŃ 2023

SPIS TREŚCI

WSKAZÓWKI METODYCZNE

1. CZĘŚĆ OGÓLNA

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH I PRAC

TOWARZYSZĄCYCH

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Najważniejsze oznaczenia i skróty:

ST – Specyfikacja Techniczna

SST – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna

ITB – Instytut Techniki Budowlanej

PZJ – Program Zabezpieczenia Jakości

- CZĘŚĆ OGÓLNA

  - „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z wbudowanym garażem podziemnym wielostanowiskowym, zagospodarowaniem terenu, w tym: lokalizacją odwiertów dla dolnego źródła na cele gruntowych pomp ciepła,  zjazdem z ulicy Polnej, wraz z wyburzeniem istniejącego budynku mieszkalnego 2-u kondygnacyjnego i budynków gospodarczych, oraz zewnętrznymi instalacjami wewnętrznymi: wodna, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej i cieplnej, zlokalizowanego w Szczekocinach, przy ul. Polnej”.

WSTĘP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót posadzkarskich.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót.

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną.

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie:

- posadzek z wykładziny PCV rulonowej,

- posadzek z wykładziny PCV rulonowej antyelektrostatycznej

- taśma miedziana do odprowadzania ładunków elektrostatycznych

1.4. Określenia podstawowe.

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i z danymi zawartymi w materiałach informacyjnych producentów proponowanych materiałów.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową ST i poleceniami Inspektora. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze częściowym i końcowym robót posadzkowych reguluje norma PN-63/B-1 0145. Posadzki powinny być wykonane zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją techniczną uwzględniającą wymagania norm. Odstąpienia od wymagań dokumentacji powinny być udokumentowane zapisem w dzienniku budowy, potwierdzonym przez nadzór techniczny lub innym równorzędnym dowodem.

2. MATERIAŁY.

Wykładzina PVC powinna posiadać:

- Posadzki z wykładzin PCV w pomieszczeniach mokrych

| DANE TECHNICZNE | NORMY |  | Granit Multisafe |
| --- | --- | --- | --- |
| Klasyfikacja |  |  |  |
| Klasa użytkowa | ISO 10874 (EN 685) |  | Klasy: 31 |
| Typ wykładziny | ISO 10581 |  | Homogeniczne winylowe pokrycie podłogowe przeznaczone do pomieszczeń mokrych. Typ I. |
| CHARAKTERYSTYKA |  |  |  |
| Grubość całkowita | ISO 24346 (EN 428) |  | 2.50mm |
| Grubość warstwy użytkowej | ISO 24340 (EN 429) |  | 2.00mm |
| Waga całkowita | ISO 23997 (EN 430) |  | 3010 g/m2 |
| WŁAŚCIWOŚCI TECHNNICZNE |  |  |  |
| Wgniecenie resztkowe | średnia wartość zmierzona |  | 0.02mm |
| ISO 24343-1 (EN 433) |  | ≤ 0.10mm |  |
| Stabilność wymiarów | ISO 23999 (EN 434) |  | 0.40% |
| Reakcja na ogień | EN 13501-1 |  | Bfl s1 |
| EN ISO 9239-1 |  | ≥8 kW/m2 |  |
| EN ISO 11952-2 |  | Nie dotyczy |  |
| Antypoślizgowość | DIN 51130 |  | R10 |
| EN 13893 |  | ≥ 0.30 |  |
| Test gołej stopy | DIN 51097 |  | Klasa C (27°) |
| Właściwości elektrostatyczne | EN 1815 |  | ok. 10¹º Ω |
| EN 1081 |  | < 2kV |  |
| Odporność na światło | EN ISO 105-B02 |  | ≥6 |
| Odporność chemiczna | ISO 26987 (EN 423) |  | Bardzo dobra |
| Odporność przeciw grzybom i bakteriom | IOS 846: Część C |  | Dobra, nie sprzyja wzrostowi |
| Przewodzenie cieplne | EN ISO 10456 |  | 0.13m2 K/W |

Posadzki z wykładzin PCV

| DANE TECHNICZNE | NORMY |  | Acczent Excellence 70 Topaz |
| --- | --- | --- | --- |
| Klasyfikacja |  |  |  |
| Klasa użytkowa | ISO 10874 (EN 685) |  | Klasy: |
| Komercyjna |  | 34 |  |
| Przemysłowa |  | 43 |  |
| CHARAKTERYSTYKA |  |  |  |
| Grubość całkowita | ISO 24346 (EN 428) |  | 2.50mm |
| Grubość warstwy użytkowej | ISO 24340 (EN 430) |  | 0.70mm |
| Waga całkowita | ISO 23997 (EN 430) |  | 2900g/m2 |
| Zabezpieczenie powierzchni | - |  | TopClean |
| Grupa ścieralności | EN 660-2 |  | Grupa T: ≤ 2mm³ |
| WŁAŚCIWOŚCI TECHNNICZNE |  |  |  |
| Wgniecenie resztkowe | Średnia wartość zmierzona |  | ≤0.10mm |
| ISO 24343-1 (EN 433) |  |  |  |
| Reakcja na ogień | EN 13501-1 |  | Cfl s1 |
| Antypoślizgowość | DIN 51130 |  | R10 |
| EN 13893 |  | μ ≥ 0.30 |  |
| Stabilność wymiarów | ISO 23999 (EN 434) |  | ≤ 0.10% |
| Oddziaływanie nóżek mebli | EN 424 |  | Brak uszkodzeń |
| Oddziaływanie kółek krzeseł | ISO 4918 (EN 425) |  | Brak uszkodzeń |
| Zwijanie pod wpływem ciepła | ISO 23999 (EN 434) |  | ≤ 8mm |
| Właściwości elektrostatyczne | EN 1815 |  | ≤ 2kV |
| EN 1081 |  | R1 > 10⁹ Ω |  |
| Odporność chemiczna | ISO 26987 (EN 423) |  | Bardzo dobra |
| Higiena | - |  | Dobra, nie przyczynia się do rozprzestrzeniania infekcji |
| Przewodzenie cieplne | EN 12667/ |  | 0.02m2K/W |
| Odporność na światło | EN ISO 105-B02 |  | ≥ 6 |
| Redukcja dźwięków | EN ISO 10140-8 EN ISO 717/2 |  | 13dB |

Posadzki z wykładzin PCV prądoprzewodząca, antyelektrostatyczna

| DANE TECHNICZNE | NORMY |  | iQ Toro SC |
| --- | --- | --- | --- |
| Klasyfikacja |  |  |  |
| Typ wykładziny | ISO 10581 |  | Prądoprzewodząca homogeniczna wykładzina winylowa. Typ I. |
| Klasa użytkowa | ISO 10581 (EN 649) - winylowa |  | Klasy: |
| Komercyjna |  | 34 |  |
| Do przemysłu lekkiego |  | 43 |  |
| CHARAKTERYSTYKA |  |  |  |
| Grubość całkowita | ISO 24346 (EN 428) |  | 2.00mm |
| Grubość warstwy użytkowej | ISO 24340 (EN 429) |  | 2.00mm |
| Waga całkowita | ISO 23997 (EN 430) |  | 2950 g/m2 |
| Zabezpieczenie powierzchni | - |  | iQ PUR |
| WŁAŚCIWOŚCI TECHNNICZNE |  |  |  |
| Wgniecenie resztkowe | Średnia wartość zmierzona |  | 0.02mm |
| ISO 24343-1 (EN 433) |  | ≤ 0.10mm |  |
| Reakcja na ogień | EN 13501-1 |  | Bfl s1 |
| EN ISO 9239-1 |  | ≥8 kW/m2 |  |
| EN ISO 11952-2 |  | Nie dotyczy |  |
| Antypoślizgowość | DIN 51130 |  | R9 |
| EN 13893 |  | ≥ 0.30 |  |
| Oddziaływanie kółek krzeseł | ISO 4918 (EN 425) |  | Brak uszkodzeń |
| Przewodzenie cieplne | EN ISO 10456 (EN 12524) |  | 0.01m2K/W |
| Odporność na światło | EN ISO 105-B02 |  | ≥ poziom 6 |
| Izolacja elektryczna | VDE 0100, Part 600 |  | Ri ≤ 5 x 10⁴ Ω |
| Właściwości elektrostatyczne | EN 1815 |  | <2kV |
| Opór elektryczny | ESD-zaakceptowane SP-metoda 2472 EN 1081 EN/IEC 61340-4-1 EN/IEC 61340-4-5 |  | R≤10⁹ Ω R1 5 x 10⁴≤R≤10⁶ Ω R2 5 x 10⁴≤R≤10⁶ Ω 5x10⁴≤R≤10⁶ Ω ≤3.5 x 10⁷ Ω |
| Odporność chemiczna | ISO 26987 (EN 423) |  | Bardzo dobra |
| Odporność przeciw grzybom i bakteriom | IOS 846: Część C |  | Dobra, nie sprzyja wzrostowi |

- taśma miedziana do posadzki przewodzącej

3. SPRZĘT.

Roboty mogą być wykonywane mechanicznie bądź ręcznie. Roboty można wykonywać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora.

4. TRANSPORT.

Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora, w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem. Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed

spadaniem lub przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBÓT.

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich roboty będą wykonywane.

5.1. Opis ogólny

Podkład powinien być wykonywany gdy temperatura w czasie 3 dni od wykonania podkładu nie spadnie poniżej 5°C. Podkłady pod posadzki z wykładziny powinny mieć wytrzymałość na ściskanie min. 12 MPa. W podkładzie cementowych należy wykonać

szczeliny dylatacyjne przeciwskurczowe, dzielące powierzchnię podkładu na pola ok. 6x6 m, o głębokości 1/3 - 1/2 grubości podkładu. Jeżeli przewiduje spadek posadzki, podkład powinien być wykonany z założonym spadkiem. Zaprawę samopoziomującą należy przygotować przez mechaniczne zmieszanie składników wg określonej receptury.

Zaprawa powinna mieć gęstą konsystencję. Zaprawę samopoziomującą gr.5 mm należy układać niezwłocznie po przygotowaniu między listwami kierunkowymi o wys. Równej wysokości podkładu z zastosowaniem ręcznego lub mechanicznego zagęszczania z równoczesnym zatarciem i wyrównaniem powierzchni. Odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej (lub pochylonej dla podkładu ze spadkiem) nie powinny przekraczać 2mm/m i 5mm na całej długości lub szerokości. Do układania posadek można przystąpić po zakończeniu robót budowlanych stanu surowego i robót tynkarskich. Temperatura przy układaniu posadzek powinna wynosić 5° - 35°. Pod posadzkę przewodzącą do podłoża przykleić klejem przewodzącym taśmę miedzianą,

którą połączyć przewodem DY 4 mm2 z uziemieniem ogólnym budynku. Przed układaniem wykładziny powinna ona zostać rozłożona w temperaturze pokojowej w celu usunięcia ewentualnych zagięć. Temperatura przy układaniu posadzki powinna wynosić 150 - 350 . Wykładzinę do podłoża należy przykleić rozprowadzając klej packą stalową. Po przyklejeniu wykładziny należy zgrzać styki prętem spawalniczym. Cokoliki należy wykonać poprzez wywinięcie wykładziny na ściany na wysokość 10 cm, naroża zabezpieczyć przed łamaniem wklejając w naroże izoklin systemowy.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.

6.1. Zasady ogólne.

Kontrola winna przebiegać zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w ST, a sprawdzenie i odbiór robót winny być wykonane zgodnie z normami i wskazaniami oraz instrukcjami użycia producenta wybranych materiałów.

6.2. Warunki szczegółowe.

Sprawdzenie robót polega na skontrolowaniu ich zgodności z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji, w Dokumentacji Projektowej, normach i instrukcjach producentów materiałów.

6.2.1. Badania

Badanie materiałów należy przeprowadzać na podstawie zapisów w dzienniku budowy i załączonych zaświadczeń (atestów) z kontroli, stwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z powołanymi normami. Materiały użyte do wykonania posadzek i okładzin nie mające dokumentów stwierdzających ich jakość powinny być zbadane, jeżeli budzą jakiekolwiek wątpliwości.

6.2.2. Badanie posadzki powinno obejmować sprawdzenie:

a) prawidłowości wykonania powierzchni,

b) prostoliniowości spoin,

c) związania posadzki lub okładziny z podkładem,

d) grubości spoin i ich wypełnienia,

e) wykończenia.

6.2.3. Opis badań

Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni. Sprawdzenie odchylenie powierzchni od płaszczyzny należy przeprowadzać za pomocą łaty kontrolnej długości 2 m, przykładanej w dwóch różnych kierunkach, w dowolnym miejscu. Prześwit między łatą, a powierzchnią posadzki należy zmierzyć z dokładnością do 1 mm. Sprawdzenie odchyleń od poziomu lub od wymaganego projektem spadku należy przeprowadzić łatą i poziomnicą. Sprawdzenie wykończenia należy przeprowadzić wzrokowo.

6.3. Ocena wyników badań.

Jeżeli wszystkie przewidziane badania dadzą wynik dodatni, wykonaną posadzkę należy uznać za zgodną z wymaganiami normy. W przypadku, gdy chociaż jedno badanie da wynik ujemny, całą posadzkę lub jej część należy uznać za niezgodną z wymaganiami normy

7. OBMIAR ROBÓT.

Jak w przedmiarze robót

8. ODBIÓR ROBÓT,

8.1. Zgodność robót z Projektem i Specyfikacją.

Roboty winny być wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu przeprowadzić zgodnie z ST . Podstawą dokonania oceny ilości i jakości robót ulegających zakryciu i zanikających są następujące dane i dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy i akceptowanymi przez Inspektora,

- atesty użytych materiałów budowlanych

- Dziennik Budowy,

- uzasadnienie zmian w dokumentacji.

- Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie:

- Przygotowania podłoża dla ułożenia płytek,

8.3. Odbiór końcowy.

Odbiór końcowy robót przeprowadzić zgodnie z ST . Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty:

- wyniki wszystkich wymaganych pomiarów i badań,

- protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Jak w założeniach ogólnych pkt 9

10. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE.

PN-63/B-10145. Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-75/B-1 0121. Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania. Materiały. Właściwości i wymagania

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne

PN-EN 12002:2003 (U) Kleje do płytek Oznaczanie odkształcenia poprzecznego dla klejów cementowych I zapraw do spoinowania

PN-EN 12808-1 :2000 Kleje i zaprawy do spoinowania płytek. Oznaczanie odporności chemicznej zapraw na bazie żywic reaktywnych

PN-EN 138882004 Zaprawy do spoinowania płytek Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 101: 1994 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie twardości powierzchni wg skali Mohsa

PN-EN ISO 10545-11999 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru

PN-EN ISO 10545-2.1999 Płytki i płyty ceramiczne Oznaczanie wymiarów i