KOESTER Polska Sp. z o.o., 31-670 Kraków, ul. Powstańców 127/14,  tel. 012/ 411 49 94

# Kraków 15.11.2019

# Opis uszczelnienia budynku i osuszenia ścian piwnic w technologii KOSTER

# Obiekt: Szpital wojskowy w Szczecinie

Zakres robót hydroizolacyjnych i renowacyjnych obejmuje:

1. Wykonanie hydroizolacji zewnętrznej ścian piwnic

2. Iniekcja strukturalna ścian piwnic do których nie ma dostępu od zewnątrz – żel KOSTER Injektionsgel G4

3. Odtworzenie izolacji poziomej w ścianach piwnic w technice iniekcji ciśnieniowej – Mautrol 2K

4. Wykonanie hydroizolacji podposadzkowej piwnic z samoprzylepnej izolacji bitumiczno-kauczukowej KÖSTER KSK SY 15

5. Wykonanie w piwnicach systemu tynków renowacyjnych KOSTER Sanierputz szary, odpornego na zasolenia i zawilgocenia.

6. Hydroizolacja stropodachów – KOSTER TPO 2.0

I. Hydroizolacja zewnętrzna ścian piwnic

1.1 Przygotowanie podłoża

Ściany piwnic należy odkopać do głębokości posadowienia.

Wykopy wykonać w formie wykopów umocnionych do głębokości posadowienia - odcinkowych z zachowaniem stateczności budynku.  Podkopywanie budynku jest zabronione. Skarpę wykopu należy umocnić w celu zapobiegnięcia obsuwaniu się ziemi.

Mury fundamentowe po odkopaniu należy staranie odczyścić z zabrudzeń, ziemi mechanicznie z użyciem szczotek drucianych. Luźne niezwiązane elementy odkuć, usunąć. Odpylić podłoże za pomocą sprężonego powietrza.

Na styku ławy fundamentowej oraz ściany piwnic należy wykonać fasetę z zaprawy wodoszczelnej  KOSTER Sperrmortel WU.

Powierzchnię ściany należy wyrównać oraz ubytki w podłożu należy uzupełnić przy użyciu zaprawy wodoszczelnej  KOSTER Sperrmortel WU.

W przypadku podłoża mocno zawilgoconego lub zasolonego, należy je zagruntować preparatem głębokopenetrujacym na bazie polimerowo-krzemianowej KOSTER POLYSIL TG 500, który dodatkowo wzmacnia podłoże i wiąże sole w podłożu.

Następnie należy nanieść dwie warstwy szlamu uszczelniającego KOSTER NB 1  z 10% dodatkiem emulsji KOSTER SB Haftemulsion do wody zarobowej w celu osuszenia i przygotowania podłoża do nakładania masy bitumicznej KOSTER Bikuthan 2K.

Po wyschnięciu warstw wyrównawczych podłoże należy zagruntować za pomocą emulsji bitumicznej KOSTER Bitumenemulsion rozcieńczoną wodą w proporcji 1:4 i wykonać dwie warstwy hydroizolacji bitumicznej KOSTER Bikuthan 2 K na grubość 4 mm po wyschnięciu.  W pierwszej świeżej warstwie masy bitumicznej należy zatopić tkaninę zbrojącą KOSTER Armierungsgewebe.

Zużycie: KÖSTER BIKUTHAN 2K –  ok. 5,0 l/m2 (gr. izolacji 4 mm po wyschnięciu, izolacja przeciwwodna)

Grubość naniesionej warstwy bitumicznej po wyschnięciu powinna wynosić minimum 4 mm. Masa izolacyjna osiąga swoje ostateczne właściwości po pełnym związaniu i wyschnięciu. Dopiero po zakończonym procesie związania i wyschnięcia masy izolacyjnej można przystąpić do wykonania warstwy ochronnej.

Warstwę izolacji bitumicznej należy chronić przed uszkodzeniem w czasie zasypywania wykopów, stosując np. płyty termoizolacyjne ze styropianu ekstrudowanego, klejone do podłoża za pomocą masy bitumicznej KOSTER BIKUTHAN 2K, zużycie BIKUTHAN 2K do klejenia płyt: ok. 1,5 l/m2.

Płyty termoizolacyjne od strony gruntu  zabezpieczyć np. folią wytłaczaną KOSTER przed zasypaniem wykopu.

KÖSTER Bikuthan 2K jest dwuskładnikową, modyfikowaną tworzywami sztucznymi masą bitumiczną (KMB) o bardzo dobrej przyczepności do powierzchni suchych i lekko zawilgoconych. Bikuthan 2K jest elastyczny, pokrywa rysy, a także jest przyjazny dla środowiska, gdyż nie zawiera rozpuszczalników. Dodatek polistyrenu zapewnia bardzo łatwą obróbkę i kontrolę grubości nakładanej warstwy. Już w krótkim czasie po nałożeniu na ścianę materiał jest odporny na opady deszczu.

Baza materiałowa		emulsja bitumiczna modyfikowana dodatkiem tworzyw sztucznych i polistyrenu

Gęstość po zmieszaniu				0,91 g/cm3

Odporność na zginanie w niskich temperaturach	0°C (R=15 mm, bez rys)

Odporność na wysokie temperatury			do +70°C

Wodoszczelność (po utwardzeniu) 			7 bar (zgodnie z normą DIN 1048 część 5)

Mostkowanie rys 					> 2 mm

Klasyfikacja ogniowa 				E

Odporność na zginanie w niskich temperaturach 	0°C (R=15 mm, bez rys)

Odporność na wysokie temperatury 		do +70°C, brak spływania

Warstwa ochronna i ocieplenie ścian

Warstwę hydroizolacji izolacji należy chronić przed uszkodzeniem w czasie zasypywania wykopów, stosując np. płyty termoizolacyjne ze styropianu ekstrudowanego, grubość 5 cm, klejone do podłoża np. za pomocą masy bitumicznej KOSTER Bikuthan 2K, zużycie masy do klejenia płyt ok. 1,5 l/m2.

Płyty termoizolacyjne od strony gruntu  zabezpieczyć np. folią kubełkową.

Jeżeli nie jest przewidziane docieplanie ścian piwnic jako ochronę hydroizolacji należy zastosować folię ochronno-drenażową KÖSTER SD 3-250. Folię należy ułożyć po wyschnięciu hydroizolacji,  przed zasypaniem wykopu.

II. Opcjonalnie, w razie potrzeby:

Iniekcja strukturalna ścian piwnic do których nie ma dostępu od zewnątrz żelem akrylowym KOSTER Injektiongel G4

Iniekcja wypełniająca pustki

Przed rozpoczęciem iniekcji sprawdzić czy w murze nie występują ukryte pustki, rury, przepusty itp. W przypadku występowania pustych przestrzeni w ścianie budynku najpierw należy wykonać  iniekcję wypełniającą za pomocą zaprawy iniekcyjnej KÖSTER Iniektionsleim (zużycie 1,6 kg/1dm3).

Iniekcja strukturalna żelem akrylowym KÖSTER Injektiongel G4

Otwory w uszczelnianej ścianie należy wiercić na głębokość ok. 2/3 grubości ściany (przy ścianach o większej grubości pozostaje ok. 30 cm muru nie przewiercone). Otwory o średnicy 10-18 mm należy wiercić na siatce kwadratu o boku 40 cm, a następnie wykonać jeszcze jeden otwór w środku.

W dolnej części ściany, w środku pomiędzy otworami wykonać dodatkowe odwierty, skośnie w dół, pod kątem ok. 30-45 stopni, aby uszczelnić połączenie ściany z podłożem.

W otworach należy osadzić pakery iniekcyjne np. KÖSTER Superpacker.  Ubytki w ścianach należy uzupełnić zaprawą szybkowiążącą KÖSTER Sperrmörtel WU.

Należy wykonać uszczelnienie powierzchni ściany przed iniekcją dla uniknięcia strat materiału i zwiększenia skuteczności iniekcji. Uszczelnienie powierzchni ściany należy wykonać przez nałożenie dwóch warstw krystalizującego szlamu uszczelniającego KOSTER NB 1.

Następnie wykonywana jest iniekcja zwykle kilkustopniowa, aż do wysycenia muru płynem iniekcyjnym.

Iniekcja wykonywana jest zwykle w kilku krokach roboczych przez każdego pakera aby uzyskać odpowiednie zużycie materiału na m2 i pełne wysycenie ściany materiałem iniekcyjnym.

Iniekcję należy prowadzić począwszy od najniżej położonych pakerów (od dołu do góry). Po zakończeniu iniekcji należy usunąć pakery iniekcyjne, oczyścić otwory i  wypełnić je zaprawą wodoszczelną KÖSTER Sperrmörtel-fix.

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących wykonywania iniekcji należy skontaktować się z działem technicznym KÖSTER.

Wykonawca robót powinien posiadać doświadczenie w wykonywaniu iniekcji strukturalnej w technice iniekcji ciśnieniowej oraz posiadać certyfikat od producenta preparatu iniekcyjnego. Iniekcję  żelem  KÖSTER Injektiongel G4 należy wykonywać przy użyciu dwukomponentowej pompy KÖSTER Acrylatgel-Pumpe. z możliwością płukania głowicy wodą.

Charakterystyka materiałowa

Żel akrylowy KÖSTER Injektiongel G4 na bazie wodnej, ma niską lepkość początkową i zachowuje elastyczność po utwardzeniu. Może wiązać wodę w czasie reakcji. Po związaniu przy kontakcie z wodą ma zdolność pęcznienia do 10%. W  suchym otoczeniu może wysychać i zmniejszać objętość, po kontakcie z wodą wraca do początkowej objętości. Z uwagi na niską lepkość produkt może być iniektowany w materiały o małych porach.

Żel akrylowy KÖSTER Injektiongel G4 stosowany jest do wykonywania uszczelnienia ścian zewnętrznych mających kontakt z gruntem metodą iniekcji kurtynowej (iniekcja w grunt), do iniekcji powierzchniowej/ strukturalnej mocno porowatych lub zarysowanych elementów budowli oraz do wykonywania przepon poziomych w ścianach. Materiał nadaje się także do uszczelnienia tuneli, kanałów, pustek, spoin w elementach murowanych i betonowych.

Dane techniczne:

- klasa wyrobu wg PN EN 1504-5:			S, wyrób iniekcyjny pęczniejący,

- wodoszczelność:				7 bar,

- wrażliwość na cykle wilgotnościowe:		spełnia wymagania normy EN 1504-2

- gęstość:					1,05 g/cm³,

- Lepkość					4 mPa.s / + 20 °C

- Temperatura stosowania				> + 5 °C

- Czas reakcji: początek wzrostu lepkości		4 minuty / + 20 °C

- Czas żelowania					6 minut / + 20 °C

- Końcowe utwardzenie				15 minut / + 20 °C

Minimalne zużycie (wartości orientacyjne):

Podane zużycia odnoszą się do gotowej do użycia mieszanki iniekcyjnej (po wymieszaniu z wodą w proporcji 1:1):

Iniekcja strukturalna: od 4,0 kg / m² na 10 cm grubości ściany (np. dla ściany o gr. 50 cm przyjmuje się do kalkulacji zużycie 20 kg/m2). Zużycie żelu zależy od chłonności i grubości ściany oraz sposobu i warunków wykonania, dokładne zużycie możliwe są do uzyskania jedynie na podstawie iniekcji próbnej.

Rys. 3 Iniekcja strukturalna ścian piwnic do których nie ma dostępu od zewnątrz

III. Odtworzenie izolacji poziomej w ścianach wewnętrznych i zewnętrznych piwnic w technice iniekcji ciśnieniowej preparatem iniekcyjnym KÖSTER Mautrol 2K

Iniekcja ciśnieniowa preparatem KÖSTER Mautrol 2K jest technologią odtworzenia izolacji poziomej w ścianach, która zapewnia:

- jak najmniejszą ingerencję w konstrukcję ścian– niewielka średnica wierconych otworów (12 mm)

- zastosowanie materiału odcinającego podciąganie kapilarne wilgoci oraz wzmacniającego strukturalnie materiał z którego wykonano ściany piwnic

- użycie materiału pozwalającego na pracę przy wysokim stopniu zawilgocenia i zasolenia ( do 95% zawilgocenia bez konieczności wstępnego osuszania)

- użycie materiału , który podczas aplikacji jest w stanie uszczelnić rysy, mikropęknięcia, mniejsze pustki występujące w podłożu – materiał wstępnie żelujący w podłożu

KOSTER Mautrol 2K jest 2-składnikowym płynem iniekcyjnym o małej lepkości na bazie krzemianów i estrów.

Z powodu żelującego działania preparat iniekcyjny KOSTER Mautrol 2K może być stosowany również w mocno zawilgoconych częściach budowli bez uprzedniego suszenia. KOSTER Mautrol 2K spełnia kryteria WTA dla materiałów iniekcyjnych do ścian przy zawilgoceniu do 95% (Raport z badań nr 5.1/14-017-1). Oprócz wytworzenia warstwy uszczelnienia poziomego Mautrol 2K zwiększa wytrzymałość betonu i muru i zapewnia dodatkową ochronę, preparat nie wywołuje korozji zbrojenia w konstrukcjach.

Stosowany jest do iniekcji niskociśnieniowej w celu odtworzenia izolacji poziomej przeciw wilgoci podciąganej kapilarnie w ścianach z betonu lub murowanych, a także w celu wzmocnienia ścian murowanych z cegły lub kamienia naturalnego. Można go stosować zarówno od wewnątrz budynku jak i od zewnątrz.

### Dane techniczne

Składnik A		Składnik B

Baza materiałowa		krzemiany / silikonaty	estry

Barwa				lekko niebieska		przezroczysta

Gęstość				1,16 g/cm3		1,09 g/cm3

Proporcje mieszania (wagowo)	100	         :		9

Gęstość po zmieszaniu		1,15 g/cm3

Czas wypływu (wg PN-EN ISO 2431:1999) : 	24 s  (±2)

Odczyn PH			11 (± 1)

Lepkość początkowa		ok. 30 mPa·s

Czas otwarty			ok. 30÷60 minut (w zależności od temperatury)

Sposób działania			zwężanie porów / hydrofobizacja

Wykonanie robót:

1. Wywiercenie otworów.

Otwory należy wiercić w ścianach budynku od wewnątrz, w poziomie posadzki, poziomo lub pod kątem ok. 10 stopni. Otwory o średnicy 12 mm powinny być krótsze o ok. 5 cm od grubości muru, wywiercone w dwóch rzędach w odstępach osiowych co 15 cm, z przesunięciem w pionie, odstęp między rzędami 6-8 cm.

Po oczyszczeniu otworów sprężonym powietrzem należy zamontować pakery wbijane KOSTER 12 x 70

2. Uszczelnienie pasa iniekcji ok. 30 cm powyżej posadzki

- Gruntowanie KÖSTER POLYSIL TG 500, zużycie 0,15 kg/m2

- Dwie warstwy krystalizującego szlamu uszczelniającego KÖSTER NB 1, zużycie 2,5 kg/m2

3. Obydwa składniki preparatu KOSTER Mautrol 2K należy zmieszać w proporcji 100:9 aż do uzyskania jednolitej konsystencji. Preparat iniekcyjny KOSTER Mautrol 2K należy wtłaczać pod ciśnieniem w ścianę przy użyciu pompy iniekcyjnej (np. pompa membranowa KOSTER 1K) poprzez zamontowane pakery aż do pełnego wysycenia ściany.

Iniekcję należy wykonać dwustopniowo przez każdego pakera. Iniekcja wtórna jest możliwa aż do rozpoczęcia fazy żelowania, która występuje po ok. 45-60 min od oadnia iniektu przez pakera..

Łączne zużycie preparatu iniekcyjnego Mautrol 2K: ok. 15 kg/m2 przekroju poprzecznego ściany, w zależności od chłonności podłoża

4. Zamykanie otworów

Po usunięciu pakerów otwory zamknąć zaprawą KÖSTER Sperrmortel.

Zużycie: 1,8 kg/1l gotowej zaprawy

Rys. 1 Odtworzenie izolacji poziomej w ścianach wewnętrznych piwnic

Rys. 2 Odtworzenie izolacji poziomej w ścianach zewnętrznych piwnic

Uwaga! Przeponę poziomą w technice iniekcji ciśnieniowej praparatem KOSTER Mautrol 2K należy wykonać już po planowanym obniżeniu poziomu posadzek w piwnicy!

IV. Wykonanie hydroizolacji podposadzkowej piwnic z samoprzylepnej izolacji bitumiczno-kauczukowej KÖSTER KSK SY 15

1. Na styku ściany piwnicy z posadzką należy wykonać fasetę wyoblającą umożliwiające wykonanie izolacji bez załamań za pomocą zaprawy KÖSTER Sperrmortel WU

Zużycie: KOESTER Sperrmortel -   ok. 1,5 kg/mb fasety

2. Podłoże zagruntować preparatem KÖSTER KSK Voranstrich BL, zużycie 0,3 kg/m2

3. Po wyschnięciu powłoki gruntującej należy wykonać izolację podposadzkową z samoprzylepnej izolacji bitumiczno-kauczukowej KÖSTER KSK SY 15. Izolację KSK SY 15 należy kleić z zakładami o szerokości 10 cm, oraz wyprowadzić ją na ściany na wysokość odpowiadającą grubości warstw posadzkowych.

Właściwości

KÖSTER KSK SY 15 składa się z bardzo odpornej na rozrywanie, dwukrotnie laminowanej folii polietylenowej

z plastyczną bitumiczno-kauczukową masą uszczelniającą. Membrana KSK SY 15 jest samoprzylepna, bardzo elastyczna, natychmiast wodoszczelna i odporna na opady deszczu, pokrywa rysy podłoża. KÖSTER KSK SY 15 jest szczelna na przenikanie gazów: radonu i metanu. Produkt jest zgodny z normą PN EN 13969: 2005 (U).

Dane techniczne

Grubość (wg DIN EN 1849-12)							1,5 mm

Klasyfikacja ogniowa (wg DIN EN 13501-1)						klasa E

Wytrzymałość na rozciąganie (wg DIN EN 12311-1)					250 ± 50 N / 50 mm

Wydłużenie przy zerwaniu (wg DIN EN 12311-1)					200% ± 50%

Wodoszczelność 60 kPa (wg DIN EN 1928)						spełnia

Odporność na obciążenia statyczne (wg DIN EN 12730 procedura B)			> 20 kg

Odporność na sztuczne starzenie (zgodnie z DIN EN 1296 i 1928 proc. B – ciś. 60 kPa)	spełnia

Odporność na działanie chemikaliów (zgodnie z DIN EN 1847 i 1928 typ B – ciś. 60 kPa)

10% NaCl; mleko wapienne; kwas siarkowy 6%					spełnia

Współczynnik oporu dyfuzyjnego μ							< 130 000

Odporność na rozrywanie wzdłużne / poprzeczne (wg DIN EN 12310-1)		150 N ± 50 N

Odporność na zginanie w niskich temperaturach (wg DIN EN 1109)			≤ -30ºC

Odporność na ścinanie na połączeniu (wg DIN EN 12317-1)				130 N ± 30 N / 50 mm

Sposób użycia

Do cięcia membrany używać ostrego noża, nóż zwilżać wodą dla uniknięcia sklejania. Nie ciąć izolacji przy pełnym nasłonecznieniu oraz w wysokich temperaturach. Papier ochronny usunąć dopiero po przycięciu izolacji. Izolację przycinać na drewnianym podłożu (np. sklejka). Membrany bitumicznej KÖSTER Bikuplan KSK SY 15 nie należy stosować w temperaturach poniżej +5°C.

## V. Wykonanie systemu tynków renowacyjnych KÖSTER Sanierputz szary na ścianach piwnic – tam gdzie przewidziane jest wykonanie tynków renowacyjnych

1. Przygotowanie podłoża

Istniejący zawilgocony i zasolony tynk należy usunąć do wysokości ok. 80 cm powyżej widocznej granicy zawilgocenia. Słabą, zmurszałą zaprawę ze spoin należy  wyskrobać na głębokość ok. 2 cm. Gruz usunąć z budowy, powierzchnię muru oczyścić z resztek zaprawy, luźnych części.

2. Gruntowanie podłoża

Oczyszczone powierzchnie zagruntować preparatem POLYSIL TG 500 dla związania istniejących rozpuszczalnych w wodzie soli. Zużycie preparatu: ok. 0,15 kg/m2.

3. Hydroizolacja mineralna KÖSTER NB 1

Wykonać 2 warstwy krystalizującego szlamu uszczelniającego KÖSTER NB 1 (zużycie 3,0 kg/m2).

Szlam uszczelniający KÖSTER NB 1 należy nakładać natryskiem lub pędzlem wcierając go mocno w podłoże.

4. Obrzutka renowacyjna

Na powierzchnie świeżo zagruntowane preparatem POLYSIL TG 500 nanieść obrzutkę renowacyjną nie w pełni kryjąco (na ok. 50 % powierzchni ściany).

Obrzutkę wykonać z tynku renowacyjnego KÖSTER Sanierputz szary z 10% dodatkiem emulsji KÖSTER SB Haftemulsion do wody zarobowej.

Zużycie materiałów: Sanierputz szary - ok. 3,0 kg/m2

Emulsja SB Haftemulsion – ok. 0,05 kg/m2

5. Tynk renowacyjny KÖSTER Sanierputz szary

Po ok. 24 godz. nanieść tynk renowacyjny KÖSTER Sanierputz szary na grubość min. 2 cm.

Przy większych grubościach tynk nanosić warstwami po ok.1,5 cm z zachowaniem przerwy technologicznej. Przestrzegać czasu wysychania tynku, zgodnie z instrukcją WTA: 1 dzień na 1 mm grubości tynku.

Zużycie tynku renowacyjnego: ok. 24 kg/m2/2,0 cm grubości tynku.

KÖSTER Sanierputz szary jest fabrycznie przygotowanym, hydrofobowym tynkiem renowacyjnym o bardzo dobrych właściwościach wykonawczych. Przeznaczony jest do tynkowania murów o dużym zawilgoceniu i zasoleniu. Dzięki wysokiej porowatości i hydrofobowości tynk renowacyjny KÖSTER Sanierputz szary umożliwia wolne od szkód wysychanie i odsalanie murów, nawet przy wysokim poziomie zasolenia. Zabezpiecza przed tworzeniem się wody kondensacyjnej i poprawia izolacyjność termiczną. Produkt jest łatwy w obróbce – łatwo i szybko miesza się z wodą.

Tynk można nakładać ręcznie lub stosować technikę maszynową. Tynk może być nakładany w jednej lub w kilku warstwach. Fabryczne przygotowanie tynku gwarantuje jego stałą jakość. Produkt posiada Atest Higieniczny PZH Nr HK/B/0417/01/2015. Produkt spełnia wymagania instrukcji WTA oraz normy europejskiej EN 998-1.

Dane techniczne

Gęstość świeżej zaprawy			1,3 kg/dm3

Zawartość porów (w świeżej zaprawie)	34% objętościowo

Wytrzymałość na ściskanie		ok. 5,0 N/mm2

Wytrzymałość na zginanie			ok. 2,5 N/mm2

Porowatość				ok. 41% objętościowo

Początek wiązania			po ok. 3 godz.

Głębokość wnikania wody			< 5 mm

Nasiąkliwość kapilarna 			> 0,3 kg/m2

Współczynnik oporu dyfuzyjnego µ 		< 12

6 Opcjonalnie : Dla uzyskania gładkiej powierzchni nanieść szpachlę renowacyjną KOSTER Feinputz na grubość 2,0 mm, zużycie KOESTER Feinputz  ok. 1,4 kg/m2/1mm

7 System tynków renowacyjnych KOESTER Sanierputz należy pomalować farbami o wysokiej paroprzepuszczalności, gwarantującymi wysychanie ścian np. farba KOESTER Silikonfarbe.

Uwaga!

W miejscach gdzie nie są przewidziane tynki na ścianach należy dokładnie oczyścić cegłę, zaimpregnować preparatem KOSTER POLYSIL TG 500 (penetruje w głąb cegły, wzmacnia ją powierzchniowo i chroni przed wystąpieniem wykwitów solnych, nie tworzy błony na powierzchni cegły), zużycie 0,15 -0,20 kg/m2.

Następnie wykonać spoinowanie cegieł tynkiem renowacyjnym KOSTER Sanierputz szary.

Dla prawidłowego procesu osuszania ścian piwnic konieczne jest zapewnienie skutecznej wentylacji pomieszczeń piwnicznych.

VI. Wykonanie pokrycia dachów płaskich z folii dachowej KOSTER TPO 2,0

1. Prace przygotowawcze i warstwy spadkowe

Powierzchnia stropu żelbetowego musi być równa, mocna bez ubytków, nierówności i nacieków zaprawy i betonu

2. Paroizolacja bitumiczna na stropie

Warstwę spadkową należy zagruntować emulsją bitumiczną KOSTER KSK Voranstrich BL, a następnie wykonać samoprzylepną hydroizolację KOSTER KSK SY 15.

3. Termoizolacja oraz warstwa oddzielająca

Należy wykonać termoizolację tarasu np. ze styropianu EPS 120 o grubości zgodnej z dokumentacją i aktualnie obowiązującymi normami w tym zakresie.

Zalecany spadek na dachu płaskim wynosi 2%. Przy mniejszych spadkach na dachu może być utrudniony odpływ wody z dachu.

Na warstwie styropianu ułożyć warstwę oddzielającą – tkaninę techniczną z włókna szklanego 120 g/m2

4. Wykonanie hydroizolacji stropodachu – folia dachowa KOSTER TPO 2.0

4.1 Mocowanie mechaniczne membrany do konstrukcji nośnej dachu

Folię dachową należy ułożyć na tkaninie technicznej z włókna szklanego i zamocować łącznikami mechanicznymi do konstrukcji nośnej.

Należy stosować łączniki mechaniczne posiadające stosowne dopuszczenia i badania, przeznaczone do robót dachowych, produkowane przez renomowane firmy  (np. Ejot, KOELNER). Łączniki mechaniczne gwarantują trwałość połączenia oraz docisk folii dachowej do powierzchni dachu. Ilość łączników mechanicznych, ich rodzaj i rozmieszczenie zależy od konstrukcji budynku i obciążenia wiatrem i musi być zgodne z projektem mocowania folii dachowej.

Zakłady folii przy mocowaniu mechanicznym na brzegach powinny wynosić co najmniej 11 cm. Podłoże pod folię musi być równe, czyste, gładkie i wolne od ostrych wypukłości.

4.2. Zgrzewanie połączeń, zasady ogólne.

Temperatura zgrzewania powinna wynosić od +350°C do +620°C, w zależności od warunków atmosferycznych. Fachowe zgrzanie połączeń gorącym powietrzem gwarantuje powstanie jednorodnego i szczelnego połączenia.

Minimalna wielkość zakładu przy zgrzewaniu ręcznym i maszynowym to 5 cm, przy ustalaniu szerokości zakładu uwzględnić dodatkowo sposób montażu. Przeciwny układ zakładów folii do spływu wody jest dopuszczalny przy połączeniach i zakończeniach folii dachowej, a także przy elementach uzupełniających. Zgrzewanie folii KOSTER TPO 2.0 należy wykonywać w temperaturze otoczenia nie niższej niż 0ºC.

4.3. Zgrzewanie ręczne.

Przy ręcznym zgrzewaniu połączeń należy najpierw wykonać wstępne zgrzewanie montażowe. Jedną ręką należy prowadzić zgrzewarkę, a drugą ręką dociskać folię dachową. W ten sposób powstaje poduszka powietrzna, w której przy docelowym zgrzewaniu utrzymuje się wysoka temperatura, co ułatwia prawidłowe wykonanie połączenia.

Po ustawieniu folii ręczna zgrzewarka jest równomiernie prowadzona jedną ręką nad obszarem zakładu. Drugą ręką dociskamy mocno obszar zakładu do podłoża za pomocą rolki silikonowej. Lekkie wypłynięcie roztopionego materiału jest pomocne dla optycznej kontroli poprawności wykonania zgrzewu (średnica roztopionego wałka materiału powinna mieć ok. 1 mm).

Przy zgrzewaniu połączeń należy uważać na to, aby silikonowa rolka przy dociskaniu była prowadzona równolegle do brzegu folii TPO. Rolkę należy dociskać ze stałą siłą, nie wolno dopuścić do zbyt dużego wypływu materiału.

4.4. Zgrzewanie maszynowe.

Przy dachach o większych powierzchniach połączenia należy zgrzewać przy użyciu automatów. Automat do zgrzewania nagrzewa folię do odpowiedniej temperatury i jednocześnie dociska zgrzewany obszar. Przy kablach zasilających o długości > 50 m (230V), oraz > 100 m (400V) zaleca się stosowanie agregatów prądotwórczych dla uniknięcia spadku napięcia.

4.5. Zgrzewanie próbne.

Na budowie należy przeprowadzić zgrzewanie próbne, aby ustawić odpowiednią temperaturę zgrzewania. Przy zmiennych warunkach atmosferycznych może okazać się także konieczna korekta temperatury zgrzewania w trakcie pracy. Kontrolę jakości zgrzewu należy przeprowadzać nie wcześniej niż po 24 godz. od jego wykonania. Zgrzew należy kontrolować przy użyciu np. śrubokręta z zaokrągloną końcówką. Temperatura folii podczas kontroli zgrzewu < 20°C.

4.6. Zakończenia i łączenie rolek.

Końcówki rolek folii TPO należy zgrzewać dokładnie tak samo jak zakłady rolek w kierunku wzdłużnym. Narożniki pasów folii dachowej (np. na końcu rolki) należy zaokrąglić za pomocą nożyc. Tę czynność należy wykonać zarówno dla górnego jak i dla dolnego pasa folii dachowej.

4.7. Połączenia i styki typu T.

Połączenia gdzie stykają się trzy pasy folii (połączenia typu T) muszą zostać zgrzane szczególnie starannie aby uniknąć powstania „rurki kapilarnej”. W tym celu należy zukosować brzegi folii w obszarze gdzie występuje połączenie typu T. Jakość zgrzewu w obszarze połączenia typu T należy zbadać próbnikiem po 24 godz. od wykonania prac.

Połączenia krzyżowe (gdzie stykają się cztery pasy folii) są zawsze słabym miejscem i należy stosować taki układ pasów folii na dachu aby je wyeliminować. Należy tak rozmieścić rolki aby nie wystąpiły połączenia krzyżowe, lub stosować dodatkowe pasy folii TPO w tych obszarach.

4.8 Maty na ścieżki komunikacyjne

Po wykonaniu właściwego pokrycia dachu płaskiego z folii KOSTER TPO należy wyznaczyć planowane ścieżki komunikacyjne na dachu.

Do wykonania ścieżek komunikacyjnych należy stosować matę KOSTER Gehwegbahn (szerokość 1,0 m, grubość 3 mm, długość rolki 10 mb, klasa antypoślizgowości R10).

Matę KOSTER Gehwegbahn należy dogrzać przy użyciu gorącego powietrza (zgrzewarka ręczna np. Leister) do pokrycia dachowego z folii KOSTER TPO.

Matę komunikacyjną należy podzielić na odcinki nie dłuższe nie niż 3,30 cm. Przerwa między odcinkami powinna wynosić min. 2-3 cm

4.9 Elementy uzupełniające:

Należy stosować systemowe wpusty dachowe z kołnierzem z KOSTER TPO o średnicy odpływu DN 75, DN 110 , DN 125. Wpusty dachowe należy zamontować w najniższych punktach stropodachu.

Szczelność na styku ściany z membraną jest zapewniona przez montaż listwy dociskowej mocującej folię dachową oraz uszczelnienie styku masą elastyczną Ecoseal BIO HM.

Szczegółowy opis wykonania hydroizolacji dachu płaskiego z użyciem folii TPO znajduje się w poradniku wykonania KOSTER TPO.

W czasie wykonywania prac naprawczych oraz układania hydroizolacji należy stosować się do zaleceń zawartych w instrukcjach technicznych produktów KOSTER oraz do ogólnych reguł sztuki budowlanej.

KÖSTER BAUCHEMIE AG specjalizuje się już od 30 lat w produkcji materiałów hydroizolacyjnych i systemów uszczelnień, które chronią wartościowe obiekty budowlane na całym świecie. Produkty firmy KOESTER wytwarzane są z zachowaniem ostrych reżimów kontroli produkcji, co poświadcza przyznany firmie certyfikat ISO 9001.

Marek Sarliński

Dział techniczny

KOESTER Polska Sp. z o.o.

601 44 13 58

www.koester.pl