Kołbaskowo, dn. 12.01.2022 r.

Wszyscy Wykonawcy

Odpowiedź na zestaw pytań Nr 6 złożony w dniu 09.01.2022 r.

Dot. postępowania przetargowego pn.: „Budowa drogi gminnej łączącej drogę powiatową Nr 3926 w Ostoi z ulicą Zbójnicką w Szczecinie”

Pytanie nr 1:

Dotyczy rodzajów lepiszcza

Wykonawca prosi o dopuszczenie do stosowania w warstwie SMA 11 innych rodzajów lepiszcza, zgodnych z przywoływanym dokumentem WT-2 2014. Pozwoli to na wykonanie konstrukcji o odpowiednich parametrach wytrzymałościowych, przy zachowaniu wymaganej trwałości zmęczeniowej

Odpowiedź na pytanie nr 1

Zamawiający informuje, że do wykonania mieszanki SMA 11 dopuszcza się zastosowanie również asfaltu modyfikowanego PMB 45/50-55.

………………………………