Kołbaskowo, dn. 12.01.2022 r.

Wszyscy Wykonawcy

Odpowiedź na zestaw pytań Nr 7 złożony w dniu 09.01.2022 r.

Dot. postępowania przetargowego pn.: „Budowa drogi gminnej łączącej drogę powiatową Nr 3926 w Ostoi z ulicą Zbójnicką w Szczecinie”

Pytanie nr 1:

Dotyczy D.04.07.01a, pkt.2.2. Do zaprojektowania mieszanki AC22P,KR3-4 wskazano lepiszcze 50/70. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie asfaltu 35/50? Proponowane rozwiązanie jest zgodne z dokumentem przywołanym w pkt.10.2.82 tj. WT2-2014 oraz pozwoli zwiększyć odporność mm-a na deformacje trwałe, a w konsekwencji wydłużyć okres eksploatacji nawierzchni.

Odpowiedź na pytanie nr 1

Zamawiający informuje, że do wykonania mieszanki AC22P,KR3-4 dopuszcza się zastosowanie asfaltu 35/50

Pytanie nr 2:

Dotyczy D.05.03.05b, pkt.2.2. Do zaprojektowania mieszanki AC16W wskazano asfalt 50/70 przy jednoczesnym spełnieniu wysoko postawionego wymagania odporności na deformacje trwałe na poziomie PRDAIR7,0 ( tab.22,Lp.2 ) , co może okazać się niemożliwe do spełnienia. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie lepiszcza 35/50, co jest zgodne z dokumentem przywołanym w pkt. 10.3.82, tj. WT2-2014. Proponowana zmiana pozwoli sprostać postawionym w SST wymaganiom dla gotowego wyrobu w zakresie odporności mieszanki na deformacje trwałe, a w konsekwencji wydłużyć okres eksploatacji nawierzchni.

Odpowiedź na pytanie nr 2

Zamawiający informuje, że do wykonania mieszanki A16W dopuszcza się zastosowanie asfaltu 35/50.

Pytanie nr 3:

Dotyczy D.05.03.13a, pkt.2.2. Do zaprojektowania mieszanki SMA11, KR3-4 wskazano wysokomodyfikowany asfalt PMB 45/80-65 do zastosowań specjalnych, co w przypadku drogi gminnej jest nieuzasadnione technologicznie i niepotrzebnie podnosi koszt inwestycji. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie asfaltu o niższym stopniu modyfikacji, tj. PMB 45/80-55, pod warunkiem spełnienia wszystkich właściwości użytkowych dla końcowego wyrobu , podanych w SST?

Odpowiedź na pytanie nr 3

Zamawiający informuje, że do wykonania mieszanki SMA11 dopuszcza się zastosowanie asfaltu modyfikowanego PMB  45/50-55.

………………………………