OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – ZADANIE  PIERWSZE

1. Pojemniki  na odpady biodegradowalne   – 200  szt.

2. Pojemność 0,24 m3, ładowność min. 100   kg

4. Wykonany z polietylenu niskociśnieniowego  wysokiej gęstości (HDPE).

5.Wysoka odporność na starzenie się materiału, uszkodzenia  mechaniczne, niskie i wysokie

temperatury, niszczące działanie promieni słonecznych i związków chemicznych

6.  Części  metalowe odporne na korozję

7. Kolor –  brązowy

8.  Przystosowany do współpracy z typowymi pojazdami do wywozu odpadów

wyposażonymi w listwę grzebieniową.

9.  Dwa koła jezdne o średnicy 200 mm w pełni  ogumione

10. Oś  kołowa  z ocynkowanej stali.

11. Na ścianie czołowej :

-  logo „ MPGK KATOWICE , tel. 32 3587 611” wykonane techniką

termodruku.   Logo w kolorze białym wg wzoru Zamawiającego.

-     napis :   ODPADY   BIO   w kolorze  białym wykonany  techniką  termodruku, wysokość

napisu  min. 50  mm

12.   W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego Wykonawca musi przedstawić atest higieniczny wydany przez Państwowy Zakład Higieny oraz jeden z poniższych certyfikatów/znaków jakości:

a) certyfikat wydany przez stowarzyszenie producentów pojemników GGAWB potwierdzający zgodność produktów z wymaganiami technicznymi norm PN- EN 840 i RAL-GZ 951/1,

b) certyfikat wydany przez niezależną jednostkę certyfikującą TÜV SÜD potwierdzający zgodność produktów z wymaganiami technicznymi norm PN- EN 840 i RAL-GZ 951/1,

c) inny certyfikat wydany przez uprawnioną do certyfikowania jednostkę potwierdzającą zgodność produktów z wymaganiami technicznymi norm PN- EN 840 i RAL-GZ 951/1.

15.  Na pokrywie pojemnika  lub korpusie oznakowanie :

rok produkcji, znak CE   oznaczenie  normy EN-840,  pojemność i dopuszczalną masę w kg.

16.  Wzmocnione dno oraz przednia i tylna ściana pojemnika na całej wysokości.

17.   Pod dnem pojemnika krawędź o wysokości 5-10 mm

18.   Rok produkcji – 2023