Załącznik nr 4 do SWZ_PO ZMIANACH

Załącznik nr 1 do umowy nr NZ.280.29.3.2022

# Formularz cenowo – techniczny  dla zadania nr 3

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy rękawic diagnostycznych do procedur o podwyższonym ryzyku - sekcyjnych,  zwanych dalej wyrobami.

2. Wykonawca gwarantuje, że wszystkie wyroby objęte przedmiotem zamówienia  spełniać będą wszystkie - wskazane  w niniejszym załączniku - wymagania eksploatacyjne - techniczne                         i jakościowe.

3. Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych – odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych – opakowaniach (jednostkowych, zbiorczych), na których umieszczona będzie informacja w języku polskim, zawierająca co najmniej następujące dane:

-  nazwa wyrobu, nazwa producenta,

-  kod partii lub serii wyrobu,

-  wyraźnie oznakowany rozmiar,

-  oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach,

-  oznakowanie CE,

-  inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów.

Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 24 miesiące od dnia dostawy do siedziby zamawiającego.

4. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej.

5. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 2 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek na etapie realizacji zamówienia.

6. Poszczególne dostawy częściowe wyrobów będą realizowane w terminie do …. dni roboczych od daty złożenia zamówienia za pośrednictwem faksu na nr…………………………  lub poczty elektronicznej na adres e-mail: ………………………………………….

7. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zamówienia za cenę .................................... złotych zgodnie z poniższą kalkulacją:

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | PRODUCENT/ Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6= 4 x 5 | 7 | 8= 9/4 | 9 = 6 + 7 | 10 |
|  | Rękawice diagnostyczne do procedur o podwyższonym ryzyku - sekcyjne: Rękawice diagnostyczne, ochronne, nitrylowe, bezpudrowe, do procedur wysokiego ryzyka, kształt uniwersalny, , mankiet rolowany lub, dostępne w rozmiarach S–XL, po 100 sztuk w opakowaniu, teksturowane min. na końcach palców, długość minimalna 270 mm, grubości: na palcu min. 0.15 mm, na dłoni min. 0.11 mm, siła zrywu przed starzeniem min. 6N, rękawice bez protein lateksu, AQL 1.0. Rękawice będące zarówno wyrobem medycznym klasy I jak i środkiem ochrony indywidualnej kategorii III typ B, zgodne z normami: EN 455 (1-4), EN ISO 15223-1, EN 1041, EN 420, odporność chemiczna wykazana zgodnie z EN ISO 374-1 & EN 16523-1 i EN 374-4 (przebadane min. 12 substancji chemicznych), EN 374-2, odporność na bakterie, grzyby i wirusy wykazana zgodnie z EN ISO 374-5 & ASTM F1671 & ISO 16604, odporność na cytostatyki potwierdzona zgodnie z ASTM D 6978 (przebadane min. 15 substancji cytostatycznych). Rękawice odpowiednie do kontaktu z każdym rodzajem żywności zgodnie z prawodawstwem europejskim 1935/2004 (WE) & 2023/2006 (WE), normatywne, fabrycznie oznakowane na opakowaniu. Na opakowaniu rękawic fabryczne oznakowanie – rękawice diagnostyczne i ochronne, zgodność z normami: EN 455 (1-4), EN ISO 15223-1, EN 1041, EN 420, EN ISO 374-1 & EN 16523-1 & EN 374-4 (lista substancji chemicznych wraz z poziomem odporności (level) oraz % degradacji), EN 374-2, EN ISO 374-5 & ASTM F1671 & ISO 16604 | op | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | (odporność na bakterie, grzyby i wirusy), ASTM D6978 (lista substancji cytostatycznych wraz z czasem ochrony), oznakowany fabrycznie wymagany poziom AQL, ozna-kowane datą produkcji, ważności i numerem serii. Opakowanie wyposażone w 3 bigi – pionowe załamania w okienku perforacji – umożliwiające „uchylenie” okienka, bez konieczności otwarcia go w całości, nie wpływające na łatwość otwierania opakowania - rozwiązanie wpływające na ograniczenie zjawiska kontaminacji. LUB* rękawice diagnostyczne nitrylowe niejałowe z przedłużonym mankietem do wysokiego ryzyka koloru niebieskiego o długości 290 ± 10 mm. Średnia grubość na pojedynczej ściance palca 0,14 mm, dłoni 0,10 mm, mankiecie 0,08 mm. AQL 1.0 (fabrycznie naniesiona informacja na opakowaniu). Siła zrywania min. 8 N, zgodnie z EN 455-2. Kształt uniwersalny pasujący na prawą i lewą dłoń. Równomiernie rolowany brzeg mankietu. Powierzchnia zewnętrzna teksturowana na końcach palców. Dające się łatwo i pojedynczo wyciągać z opakowania. Otwór dozujący zabezpieczony dodatkową folią bakteriobójczą chroniącą zawartość przed kontaminacją. Zarejestrowane jako wyrób medyczny w klasie I oraz środek ochrony osobistej w kategorii III. Typ B wg EN ISO 374-1. Odporne na przenikanie min. 20 substancji chemicznych zgodnie z EN 374-3, ASTM F739 i 16523-1 (w tym odporne przez min. 10 min. na Izopropanol 99% i etanol 99,5%) oraz przebadane na penetrację min. 12 cytostatyków zgodnie z ASTM D 6978. Odporne na penetrację wirusów zgodnie z EN ISO 374-5. Produkowane zgodnie z normą ISO 13485, ISO 9001, ISO 14001 potwierdzone certyfikatami jednostki notyfikowanej. Rozmiary XS-XL, oznaczone kolorystycznie minimum na 5-ciu ściankach dyspensera, pakowane po 100 sztuk (XL po 90 sztuk). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Rękawice diagnostyczne, ochronne, lateksowe, bezpudrowe, do procedur wysokiego ryzyka, kształt uniwersalny, mankiet rolowany lub z podwójnym brzegiem, dostępne w rozmiarach S–XL, po 50 sztuk w opakowaniu, teksturowane na całej powierzchni, długość min.270mm, grubości: na palcu min.0,33mm, na dłoni min.0,32mm, siła zrywu przed starzeniem min. 28N, poziom protein lateksu <20µg/g, AQL 1.0. Rękawice będące zarówno wyrobem medycznym klasy I jak i środkiem ochrony indywidualnej kategorii III typ B, zgodne z normami: EN 455 (1-4), EN ISO 15223-1, EN 1041, EN 420, odporność chemiczna wykazana zgodnie z EN ISO 374-1 & EN 16523-1 & EN 374-4 (przebadane min. 16 substancji chemicznych), EN 374-2, odporność na bakterie, grzyby i wirusy wykazana zgodnie z EN ISO 374-5 & ASTM F1671 & ISO 16604, odporność na cytostatyki potwierdzona badaniami zgodnie z ASTM D6978 (przebadane min. 15 substancji cytostatycznych). Rękawice odpowiednie do kontaktu z żywnością zgodnie z prawodawstwem europejskim 1935/2004 (WE) & 2023/2006 (WE), normatywne, fabrycznie oznakowane na opakowaniu. Rękawice odpowiednie do kontaktu z żywnością zgodnie z restrykcyjnym prawodawstwem włoskim (dekret 21.03.1973) oraz francuskim (paragraf 9/11/1994(f)) – zgodnie z deklaracją producenta. | op | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | Na opakowaniu rękawic fabryczne oznakowanie: - rękawice diagnostyczne i ochronne, zgodność z normami: EN ISO 15223-1, EN 1041, EN 455 (1-4), EN 420, EN ISO 374-1 & EN 16523-1 & EN 374-4 (lista substancji chemicznych wraz z poziomem odporności (level) oraz % degradacji), EN 374-2, ASTM D6978 (lista substancji cytostatycznych wraz z czasem ochrony), EN ISO 374-5 & ASTM F1671 & ISO 16604 (odporność na bakterie, grzyby i wirusy), oznakowany fabrycznie wymagany poziom AQL, oznakowane datą produkcji, ważności i numerem serii. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM: |  |  |  |  |  |

*Wykonawca zobowiązany jest do jednoocznego wskazania parametrów oferowanego wyrobu poprzez usunięcie bądź przekreślanie parametrów, których nie oferuje