**SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA**

**TECHNICZNA**

**ZAKUP I DOSTAWA SOLI KAMIENNEJ**

**DO ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG**

**1. Wstęp**

**1.1. Przedmiot SST**

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące zakupu i dostawy soli drogowej do zimowego utrzymania dróg powiatowych.

**1.2. Zakres stosowania SST**

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postępowaniach prowadzonych na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2022.1710 z późn. zm.) i kontraktów przy zlecaniu i realizacji dostaw.

**1.3. Zakres prac objętych SST**

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania prac związanych z zakupem i dostawą soli do Zarządu Dróg Powiatowych we Włoszczowie.

**1.4. Ogólne wymagania dotyczące dostawy**

Dostawca jest odpowiedzialny za jakość i terminowość dostarczonego materiału.

**2. Materiały**

**Sól drogowa *–*** jako materiał objęty niniejszą specyfikacją musi spełniać następujące wymagania:

Skład chemiczny:

Na Cl - 90,0 % min.

SO4-2  - 3,0 % max

H2 O - 3,0 % max

części nierozpuszczalne w wodzie – 8,0 % max

granulacja: ziarna powyżej 6 mm – 10 % max

 ziarna poniżej 1 mm – 30 % max

Dopuszcza sięmożliwość podwyższoną zawartość ziaren poniżej 1 mm.

3. Sprzęt

Wskazane ręczne narzędzia do pełnego oczyszczenia skrzyni ładunkowej.

4. Transport

4.1 Sól może być przewożona samochodami samowyładowczymi, sprawnymi technicznie.

4.2 Dostawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie

 wpłyną niekorzystnie na jakość przewożonego materiału, a w szczególności na jego

 zawilgocenie. powinien dostosować się do obowiązujących ograniczeń odnośnie obciążeń osi

 pojazdów podczas transportu materiału po drogach publicznych.

4.3 Ilość i wydajność środków transportu winna gwarantować terminowość wykonania
 dostaw.

**5. Wykonanie dostawy**

 5.1. Dostawy będą się odbywać cyklicznie, na każde zlecenie Zamawiającego przekazane Dostawcy mailem lub faxem na adres wskazany w złożonej ofercie.

5.2 O przygotowaniu do wysyłki Dostawca ma obowiązek zawiadomić Zamawiającego

 z 1 dniowym wyprzedzeniem przed ustalonym terminem dostawy.

* 1. Dostarczony materiał (sól), Dostawca winien rozładować własnym staraniem w miejscu wskazanym przez Zamawiającego (plac składowy w siedzibie Zamawiającego).

6. Kontrola jakości

6.1. W trakcie realizacji zamówienia na żądanie Zamawiającego Wykonawca złoży badania
 techniczne soli oraz dokument potwierdzający, że dostarczana sól jest dopuszczona do
 posypywania dróg.

6.2. Zamawiający dokonuje kontroli dostarczonego materiału oraz ocenia stan fizyczny dostawy.

6.3 Odbiorca w przypadkach spornych lub wątpliwych zleci badanie soli na koszt Dostawcy.

6.4 Zamawiający zastrzega sobie prawo wykorzystania dostarczonej soli nie spełniającej wymogów SST do prowadzenia akcji zimowej w przypadku takiej konieczności. W takim przypadku wynagrodzenie za dostawę będzie pomniejszone o karę za nienależyte wykonanie umowy. W pozostałych przypadkach wykonawca ma obowiązek zabrania na swój koszt soli nie spełniającej wymogów SST z terenu Zarządu Dróg Powiatowych we Włoszczowie

 (ul. Jędrzejowska 81, Włoszczowa), w ciągu 2 dni/48 godzin od chwili wysłania do niego informacji dot. niezgodności dostarczonych materiałów z SST. W przypadku nie odebrania soli w tym terminie Zamawiający usunie dostarczoną sól kosztami obciążając Dostawcę.

 W takim przypadku Zamawiający nie zapłaci za dostawę soli nie spełniającą wymogów SST a Wykonawca nie będzie rościł z tego tytułu zapłaty od Zamawiającego.

7. Obmiar materiału.

7.1 Jednostka obmiarową jest 1 tona materiału.

7.2 Dostawca określa w dokumencie przewozowym trasę pojazdu i masę ładunku.

7.3 Odbiorca zastrzega sobie prawo do wykonania kontrolnych ważeń pojazdu na wadze atestowanej zlokalizowanej od miejsca rozładunku w odległości do 10 km.

 Koszt dojazdu i ważenia obciąża Dostawcę.

8. Odbiór dostawy.

8.1 Odbiór dokonywany jest zgodnie z warunkami umowy oraz SST.

8.2 Podstawą do oceny wykonanej dostawy są wyniki badań i pomiarów w zakresie jakości i ilości określonej niniejszą specyfikacją.

9. Podstawa płatności.

 Płatność za 1 tonę dostarczonego materiału zgodnie z obmiarem i oceną materiału.

10. Przepisy związane.

PN – 86/C-84081/02