Załącznik nr 1.3

ZESTAWIENIE WYNAJMOWANEGO ASORTYMENTU

| L.p. | OPIS WYNAJMOWANEGO ASORTYMENTU | Zamawiana szacunkowa ilość w okresie 1 miesiąca szt. | Numer odpowiadający l.p. w załączniku nr 1.1 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Powłoka na kołdrę rozmiar min. 160cm x 210cm (+/-3cm) w kolorze białym, wykonane z tkaniny o gramaturze min. 140 g/m2 max. 150 g/m2. z wtkanym w strukturę tkaniny ozdobnym paskiem (odcień paska inny dla powłok i prześcieradeł) ułatwiającym identyfikację elementu pościeli i przyspieszającym właściwe pobranie konkretnego rodzaju wyrobu. Powłoka w kształcie worka (bez zakładek i guzików), dwustronna – bez konieczności przewracania na lewą stronę. Na górnym szwie zamocowania uniemożliwiające wysunięcie się kołdry/koca. Osnowa tworzy przędzę bawełnianą 30 tex, wątek tworzy przędza poliestrowa 30 tex. Tkanina elanobawełniana o minimalnym składzie bawełny 50%, liczba nitek po osnowie min. 300 nitek/dm, po wątku min. 270 nitek/dm. Wytrzymałość na rozciąganie w kierunku wzdłużnym min. 800N, w kierunku poprzecznym min. 480N, odporna na pilling i wybarwienia. Temperatura prania 95°C, wykurcz do 4%. Każda sztuka wyrobu zaopatrzona w chip (TAG-UHF*) pozwalający na kontrolę rotacji wyrobu między klientem a pralnią, umożliwiający zbieranie informacji o kolejnych cyklach prania. Dokumenty dotyczące tkaniny, które należy dołączyć do oferty jako przedmiotowe środki dowodowe: Certyfikat niezależnego laboratorium potwierdzający zgodność ze specyfikacją CEN/TS 14237 Certyfikat Oeko-Tex Standard 100 klasa I z niezależnego laboratorium Karta Danych Technicznych na tkaniny i wyroby. | 3 100 | 2.1 |
|  | Powłoczka na poduszkę rozmiar min. 70cm x 80cm (+/- 1,5cm) Komplety pościeli w kolorze białym, wykonane z tkaniny o gramaturze min. 140 g/m2 max. 150 g/m2. z wtkanym w strukturę tkaniny ozdobnym paskiem ułatwiającym identyfikację elementu pościeli i przyspieszającym właściwe pobranie konkretnego rodzaju wyrobu. Powłoczka w kształcie worka (bez zakładek i guzików), dwustronna – bez konieczności przewracania na lewą stronę. Na górnym szwie zamocowania uniemożliwiające wysunięcie się poduszki. Tkanina elanobawełniana o minimalnym składzie bawełny 50%, liczba nitek po osnowie min. 300 nitek/dm, po wątku min. 270 nitek/dm. Wytrzymałość na rozciąganie w kierunku wzdłużnym min. 800N, w kierunku poprzecznym min. 480N, odporna na pilling i wybarwienia. Temperatura prania 95°C, wykurcz do 4%. Każda sztuka wyrobu zaopatrzona w chip (TAG-UHF*) pozwalający na kontrolę rotacji wyrobu między klientem a pralnią, umożliwiający zbieranie informacji o kolejnych cyklach prania. Dokumenty dotyczące tkaniny, które należy dołączyć do oferty jako przedmiotowe środki dowodowe: Certyfikat niezależnego laboratorium potwierdzający zgodność ze specyfikacją CEN/TS 14237 Certyfikat Oeko-Tex Standard 100 klasa I z niezależnego laboratorium Karta Danych Technicznych na tkaniny i wyroby. | 2 600 | 2.2 |
|  | Prześcieradło rozmiar min. 160 cm x 280 cm (+/-2cm) w kolorze białym, wykonane z tkaniny o gramaturze min. 140 g/m2 max. 150 g/m2 z wtkanym w strukturę tkaniny ozdobnym paskiem ułatwiającym identyfikację elementu pościeli i przyspieszającym właściwe pobranie konkretnego rodzaju wyrobu. Tkanina elanobawełniana o minimalnym składzie bawełny 50%, liczba nitek po osnowie min. 300 nitek/dm, po wątku min. 270 nitek/dm. Wytrzymałość na rozciąganie w kierunku wzdłużnym min. 800N, w kierunku poprzecznym min. 480N, odporna na pilling i wybarwienia. Temperatura prania 95°C, wykurcz do 4%. Każda sztuka wyrobu zaopatrzona w chip (TAG-UHF*) pozwalający na kontrolę rotacji wyrobu między klientem a pralnią, umożliwiający zbieranie informacji o kolejnych cyklach prania. Dokumenty dotyczące tkaniny, które należy dołączyć do oferty jako przedmiotowe środki dowodowe: Certyfikat niezależnego laboratorium potwierdzający zgodność ze specyfikacją CEN/TS 14237 Certyfikat Oeko-Tex Standard 100 klasa I z niezależnego laboratorium Karta Danych Technicznych na tkaniny i wyroby. | 3 100 | 2.3 |
|  | Dziecięca powłoka na kołdrę rozmiar min. 140 cm x 115 cm, wykonane z tkaniny z nadrukiem dziecięcym (np. kolorowa, kaczuszki, misie, żyrafy) o gramaturze 150 g/m2 ± 10 g/m2, z wtkanym w strukturę tkaniny napisem z logo wykonawcy. Tkanina bawełniana posiadająca apreturę bakteriostatyczną, która hamuje namnażanie bakterii: liczba nitek po osnowie min 260 nitek/dm a po wątku min. 220 nitek/dm, wytrzymałość na rozciąganie w kierunku wzdłużnym min. 420N, w kierunku poprzecznym min. 380N, odporna na pilling i wybarwienia. Temperatura prania 95°C, wykurcz do 4%. Każda sztuka wyrobu zaopatrzona w chip (TAG-UHF*) pozwalający na kontrolę rotacji wyrobu między klientem a pralnią, umożliwiający zbieranie informacji o kolejnych cyklach prania. Dokumenty dotyczące tkaniny, które należy dołączyć do oferty jako przedmiotowe środki dowodowe: Certyfikat niezależnego laboratorium potwierdzający zgodność ze specyfikacją CEN/TS 14237 Certyfikat Oeko-Tex Standard 100 klasa I z niezależnego laboratorium Certyfikat niezależnego laboratorium potwierdzający zgodność z normą PN EN ISO 20743 Karta Danych Technicznych na tkaniny i wyroby. | 60 | 2.4 |
|  | Dziecięca poszewka na poduszkę rozmiar min. 62 cm x 50 cm, wykonane z tkaniny z nadrukiem dziecięcym (np. kolorowa, kaczuszki, misie) o gramaturze 150 g/m2 ± 10 g/m2, z wtkanym w strukturę tkaniny napisem z logo wykonawcy. Tkanina bawełniana posiadająca apreturę bakteriostatyczną, która hamuje namnażanie bakterii: liczba nitek po osnowie min 260 nitek/dm a po wątku min. 220 nitek/dm, wytrzymałość na rozciąganie w kierunku wzdłużnym min. 420N, w kierunku poprzecznym min. 380N, odporna na pilling i wybarwienia. Temperatura prania 95°C, wykurcz do 4%. Każda sztuka wyrobu zaopatrzona w chip (TAG-UHF*) pozwalający na kontrolę rotacji wyrobu między klientem a pralnią, umożliwiający zbieranie informacji o kolejnych cyklach prania. Dokumenty dotyczące tkaniny, które należy dołączyć do oferty jako przedmiotowe środki dowodowe: Certyfikat niezależnego laboratorium potwierdzający zgodność ze specyfikacją CEN/TS 14237 Certyfikat Oeko-Tex Standard 100 klasa I z niezależnego laboratorium Certyfikat niezależnego laboratorium potwierdzający zgodność z normą PN EN ISO 20743 Karta Danych Technicznych na tkaniny i wyroby. | 60 | 2.5 |
|  | Dziecięce prześcieradło rozmiar min. 140 cm x 120 cm, wykonane z tkaniny z nadrukiem dziecięcym (np. kaczuszki, misie, żyrafy) o gramaturze 150 g/m2 ± 10 g/m2, z wtkanym w strukturę tkaniny napisem z logo wykonawcy. Tkanina bawełniana posiadająca apreturę bakteriostatyczną, która hamuje namnażanie bakterii: liczba nitek po osnowie min 260 nitek/dm a po wątku min. 220 nitek/dm, wytrzymałość na rozciąganie w kierunku wzdłużnym min. 420N, w kierunku poprzecznym min. 380N, odporna na pilling i wybarwienia. Temperatura prania 95°C, wykurcz do 4%. Każda sztuka wyrobu zaopatrzona w chip (TAG-UHF*) pozwalający na kontrolę rotacji wyrobu między klientem a pralnią, umożliwiający zbieranie informacji o kolejnych cyklach prania. Dokumenty dotyczące tkaniny, które należy dołączyć do oferty jako przedmiotowe środki dowodowe: Certyfikat niezależnego laboratorium potwierdzający zgodność ze specyfikacją CEN/TS 14237 Certyfikat Oeko-Tex Standard 100 klasa I z niezależnego laboratorium Certyfikat niezależnego laboratorium potwierdzający zgodność z normą PN EN ISO 20743 Karta Danych Technicznych na tkaniny i wyroby. | 60 | 2.6 |
|  | Dziecięce prześcieradło rozmiar min. 120 cm x 70 cm, wykonane z tkaniny z nadrukiem dziecięcym (np. kaczuszki, misie, żyrafy) o gramaturze 150 g/m2 ± 10 g/m2, z wtkanym w strukturę tkaniny napisem z logo wykonawcy. Tkanina bawełniana posiadająca apreturę bakteriostatyczną, która hamuje namnażanie bakterii: liczba nitek po osnowie min 260 nitek/dm a po wątku min. 220 nitek/dm, wytrzymałość na rozciąganie w kierunku wzdłużnym min. 420N, w kierunku poprzecznym min. 380N, odporna na pilling i wybarwienia. Temperatura prania 95°C, wykurcz do 4%. Każda sztuka wyrobu zaopatrzona w chip (TAG-UHF*) pozwalający na kontrolę rotacji wyrobu między klientem a pralnią, umożliwiający zbieranie informacji o kolejnych cyklach prania. Dokumenty dotyczące tkaniny, które należy dołączyć do oferty jako przedmiotowe środki dowodowe: Certyfikat niezależnego laboratorium potwierdzający zgodność ze specyfikacją CEN/TS 14237 Certyfikat Oeko-Tex Standard 100 klasa I z niezależnego laboratorium Certyfikat niezależnego laboratorium potwierdzający zgodność z normą PN EN ISO 20743 Karta Danych Technicznych na tkaniny i wyroby. | 5 | 2.7 |
|  | Koc w rozmiarze 150 x 200 cm, spełniające wymóg dotyczący prania preparatem piorąco-dezynfekującym w temperaturze minimum 40°C do 95°C. Każda sztuka wyrobu zaopatrzona w chip (TAG-UHF)pozwalający na kontrolę rotacji wyrobu między klientem, a pralnią i umożliwiający zbieranie informacji ilości cykli prania. | 970 | 2.8 |
|  | Poduszka w rozmiarze 70 x 80 cm (min. 1100g) wykonane z wytrzymałych surowców, zapewniających neutralność alergiczną. Tkanina zewnętrzna – mikrofaza 100% poliester o gramaturze 130 g/m2, kolor biały, tkanina pikowana. Wypełnienie: poduszka – poliestrowe kulki el-ball – sztuczny puch. Temperatura prania do 95°C. Każda sztuka wyrobu zaopatrzona w chip (TAG UHF*) pozwalający na kontrolę rotacji wyrobu między klientem, a pralnią i umożliwiający zbieranie informacji ilości cykli prania. Dokumenty dotyczące tkaniny, które należy dołączyć do oferty jako przedmiotowe środki dowodowe: Certyfikat Oeko-Tex Standard 100 klasa I | 490 | 2.9 |
|  | Serwety operacyjne zielone i niebieskie wymiary 230 cm x 160cm, wykonane z tkaniny elanobawełnianej, o gramaturze min. 150 g/m2, zawartość bawełny min. 64%. Tkanina spełniająca wymagania Oeko-Tex Standard 100 lub równoważne potwierdzona certyfikatem z niezależnego laboratorium. Każda sztuka oznaczona chipem (TAG UHF*). | 500 | 2.10 |
|  | Bluza operacyjna w kolorze zielonym/niebieskim/czerwonym oznaczone znakiem CE i spełniające wymagania dla wyrobu medycznego zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 (MDR) oraz zgodnie z wymaganiami normy PN EN 13795. Odzież wykonana ze specjalnej paroprzepuszczalnej (min. 3700 g/m²/24h) i chłonnej tkaniny elanobawełnianej. Gramatura tkaniny min. 140 g/m2-150 g/m2 zawartość bawełny min. 60%, tkanina wykończona w taki sposób, aby nie gromadziła ładunków elektrycznych. Odzież posiadająca w widocznym i łatwo dostępnym miejscu kolorowe oznaczenia identyfikujące rozmiar (umożliwiające łatwą identyfikację rozmiaru nawet przy wyrobie złożonym). Każda sztuka oznaczona chipem (TAG UHF*). Bluza - krótki rękaw, z przodu wycięcie w szpic, rozporki po bokach, 3 kieszenie. Dostępna w rozmiarze: S-XXXL Dokumenty dotyczące tkaniny, które należy dołączyć do oferty jako przedmiotowe środki dowodowe: Certyfikat niezależnego laboratorium potwierdzający pełną zgodność z normą PN EN 13795 Certyfikat Oeko-Tex Standard 100 klasa II z niezależnego laboratorium Karta Danych Technicznych na tkaniny i wyroby | 1 400 | 2.11 |
|  | Spodnie operacyjne w kolorze zielonym/niebieskim/czerwonym oznaczone znakiem CE i spełniające wymagania dla wyrobu medycznego zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 (MDR) oraz zgodnie z Dyrektywą Medyczną 93/42/EEC oraz zgodne z wymaganiami normy PN EN 13795. Odzież wykonana ze specjalnej paroprzepuszczalnej (min. 3700 g/m²/24h) i chłonnej tkaniny elanobawełnianej. Gramatura tkaniny min. 140 g/m2-150 g/m2 zawartość bawełny min. 60%, tkanina wykończona w taki sposób, aby nie gromadziła ładunków elektrycznych. Odzież posiadająca w widocznym i łatwo dostępnym miejscu kolorowe oznaczenia identyfikujące rozmiar (umożliwiające łatwą identyfikację rozmiaru nawet przy wyrobie złożonym). Każda sztuka oznaczona chipem (TAG UHF*). Spodnie długie, proste wykończone paskiem, w którym znajduje się kolorowy trok identyfikujący rozmiar spodni. Każda sztuka oznaczona chipem (TAG UHF*). Dostępne w rozmiarze: S-XXXL Dokumenty dotyczące tkaniny, które należy dołączyć do oferty jako przedmiotowe środki dowodowe: Certyfikat niezależnego laboratorium potwierdzający pełną zgodność z normą PN EN 13795 Certyfikat Oeko-Tex Standard 100 klasa II z niezależnego laboratorium karta Danych Technicznych na tkaniny i wyroby. | 1400 | 2.12 |
|  | Sukienka operacyjna w kolorze zielonym/niebieskim/czerwonym oznaczone znakiem CE i spełniające wymagania dla wyrobu medycznego zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 (MDR) oraz zgodnie z wymaganiami normy PN EN 13795. Odzież wykonana ze specjalnej paroprzepuszczalnej (min. 3700 g/m²/24h) i chłonnej tkaniny elanobawełnianej. Gramatura tkaniny min. 140 g/m2-150 g/m2 zawartość bawełny min. 60%, tkanina wykończona w taki sposób, aby nie gromadziła ładunków elektrycznych. Odzież posiadająca w widocznym i łatwo dostępnym miejscu kolorowe oznaczenia identyfikujące rozmiar (umożliwiające łatwą identyfikację rozmiaru nawet przy wyrobie złożonym). Sukienka prosta, wycięcie w szpic, 2 kieszenie naszywane (1 lewa na piersi, 1 prawa dolna na wysokości bioder), do kolan, oznaczona kolorowym trokiem identyfikujący rozmiar sukienki. Każda sztuka oznaczona chipem (TAG UHF*). Dostępna w rozmiarze: S-XXXL Dokumenty dotyczące tkaniny, które należy dołączyć do oferty jako przedmiotowe środki dowodowe: Certyfikat niezależnego laboratorium potwierdzający pełną zgodność z normą PN EN 13795 Certyfikat Oeko-Tex Standard 100 klasa II z niezależnego laboratorium karta Danych Technicznych na tkaniny i wyroby. | 200 | 2.13 |
|  | Bluza piżamowa Tkanina flanela - 100 % bawełna, gramatura min.135 g/m2 -165 g/m2 bluza zapinana na guziki, długi rękaw, podkrój szyi wykończony kołnierzykiem, pastelowe kolory. Dostępna w rozmiarach: S-XXL Możliwość prania w temp. 60°C. Każda sztuka wyrobu zaopatrzona w chip (TAG UHF*) pozwalający na kontrolę rotacji wyrobu między klientem, a pralnią i umożliwiający zbieranie informacji ilości cykli prania. | 50 | 2.14 |
|  | Spodnie piżamowe 100 % bawełna, gramatura min.135 g/m2 -165 g/m2 spodnie proste z wdzianą w pasie gumką, pastelowe kolory. dostępne w rozmiarach: S-XXL Możliwość prania w temp. 60°C. Każda sztuka wyrobu zaopatrzona w chip (TAG UHF*) pozwalający na kontrolę rotacji wyrobu między klientem, a pralnią i umożliwiający zbieranie informacji ilości cykli prania. | 50 | 2.15 |
|  | Nakładka bawełniana (mop) do mycia i dezynfekcji powierzchni podłogowych. Posiadająca kieszeniowy system mocowania. Bawełniane pętelki myjące przeszyte do płóciennej podstawy za pomocą min. 3 par ściegów na środku oraz 2 na krawędziach nakładki, wykończenia pętelkowe. Skład 100% bawełna Wymiary nakładki: - długość mopa 43 cm (+/-5%), szerokość 14 cm (+/-5%) - kieszenie bawełniane, usztywnione, posiadające trójkątne otwory na odpływ wody wymiar 13cm x 8 cm (+/-5%) - waga minimum 190g temperatura prania 95 stopni - na jednej z kieszeni umieszczona etykieta z nazwą Wykonawcy - mop z trwale wszytym w jedną kieszeń chipem (TAG UHF *) Każda sztuka wyrobu zaopatrzona w chip (TAG-UHF*) pozwalający na kontrolę rotacji wyrobu między klientem a pralnią, umożliwiający zbieranie informacji o kolejnych cyklach prania. | 19 000 | 2.16 |

* przez TAG UHF Zamawiający rozumie chipowanie asortymentu za pomocą praktycznie niewyczuwalnych dla użytkownika miękkich, elastycznych pasków z wgrzanym w środek znacznikiem, pracujących w częstotliwości UHF 860-956 MHz.