SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

dla zadania inwestycyjnego pn.

„Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu DW nr 224 z ul. Świerkową i Wiejską w Grzybnie poprzez budowę zatok autobusowych, wyspy spowalniającej, przejścia sugerowanego oraz oświetlenia"

#### D.02.01.01h WZMOCNIENIE PODŁOŻA GRUNTOWEGO METODĄ WYMIANY DYNAMICZNEJ

Data: 29.09.2022

SPIS TREŚCI

1.	WSTĘP	5

1.1.	Nazwa zadania	5

1.2.	Przedmiot SST	5

1.3.	Zakres stosowania SST	5

1.4.	Informacje ogólne o terenie budowy	5

1.5.	Określenia podstawowe	5

1.6.	Ogólne wymagania dotyczące robót	5

2.	MATERIAŁY	5

2.1.	Ogólne wymagania dotyczące materiałów	5

3.	SPRZĘT	6

3.1.	Ogólne wymagania dotyczące sprzętu	6

3.2.	Dobór sprzętu do robót	7

3.3.	Dźwig do robót wymiany dynamicznej	7

3.4.	Sprzęt do wykonania iniekcji niskociśnieniowej	7

3.5.	Ładowarka	7

4.	TRANSPORT	7

4.1.	Ogólne wymagania dotyczące transportu	7

4.2.	Wymagania dotyczące transportu maszyn i materiałów	7

5.	WYKONANIE ROBÓT	7

5.1.	Ogólne zasady dotyczące wykonania robót	7

5.2.	Przygotowanie platformy roboczej	8

5.3.	Wytyczenie osi kolumn	8

5.4.	Wykonanie kolumn kamiennych metodą wymiany dynamicznej	8

5.5.	Wykonanie iniekcji niskociśnieniowej uformowanych kolumn kamiennych	8

5.6.	Wykonywanie robót w pobliżu budynków i infrastruktury technicznej	9

6.	KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT	9

6.1.	Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót	9

6.2.	Badania i pomiary Wykonawcy- zgodnie z D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”	10

6.3.	Badania i pomiary kontrolne- zgodnie z D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”	10

„Wymagania ogólne”	10

6.5.	Badania i pomiary arbitrażowe- zgodnie z D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”	10

6.6.	Badania i pomiary przed przystąpieniem do robót– zgodnie z D.M.00.00.00	10

„Wymagania ogólne”	10

6.7.	Informacje porządkowe	10

6.8.	Badania przed przystąpieniem do robót	10

6.9.	Kontrola w czasie robót	11

6.10.	Kontrola po wykonaniu robót	11

6.11.	Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi kolumnami	11

6.12.	Kontrola zakresu robót iniekcyjnych i ich zgodności z Dokumentacją Projektową	12

7.	OBMIAR ROBÓT	12

7.1.	Ogólne zasady obmiaru robót	12

7.2.	Jednostka obmiarowa	12

8.	ODBIÓR ROBÓT	12

8.1.	Ogólne zasady odbioru robót	12

8.2.	Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu	12

8.3.	Odbiór częściowy	12

8.4.	Odbiór ostateczny	12

8.5.	Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami	13

9.	PODSTAWA PŁATNOŚCI	13

9.1.	Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności	13

9.2.	Cena jednostki obmiarowej	13

9.3.	Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących	14

10.	PRZEPISY ZWIĄZANE	14

10.1.	Normy	14

10.2.	Inne dokumenty	15

# WSTĘP

# Nazwa zadania

# „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu DW nr 224 z ul. Świerkową i Wiejską w Grzybnie poprzez budowę zatok autobusowych, wyspy spowalniającej, przejścia sugerowanego oraz oświetlenia"

# Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem wzmocnienia podłoża gruntowego metodą wymiany dynamicznej z zastosowaniem kolumn kamiennych.

# Zakres stosowania SST

SST są stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach wojewódzkich.

# Określenia podstawowe

Słabe podłoże - warstwy gruntu nie spełniające wymagań, wynikających z warunków nośności lub stateczności albo warunków przydatności do użytkowania.

Wzmocnienie podłoża - geoinżynieryjne metody modyfikujące właściwości fizyko- mechaniczne gruntów poprzez trwałe nadanie podłożu gruntowemu właściwości zwiększających jego nośność oraz zmniejszających odkształcalność i wrażliwość na wpływ czynników atmosferycznych.

Kolumny kamienne – pionowe słupy z kruszywa, uformowane w gruncie metodą wymiany dynamicznej, przyspieszające konsolidację i wzmacniające słabe podłoże.

Technologia iniekcji niskociśnieniowej - sposób iniekcyjnego wzmacniania gruntu przy użyciu zaczynu cementowego, w którym iniekt wyrzucany jest z dysz iniekcyjnych w kierunku poziomym (po obwodzie zapuszczanej w grunt żerdzi iniekcyjnej o średnicy 40 mm) strumieniem pod ciśnieniem rzędu 3,0 – 5,0 MPa, przy czym żerdź iniekcyjna w trakcie wyrzucania iniektu podlega obrotowi.

Pozostałe określenia podstawowe podane w niniejszych SST są zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D.M.00.00.00 "Wymagania Ogólne", SST D.02.00.01 „Roboty ziemne. Wymagania ogólne” oraz w przepisach związanych wyszczególnionych w pkt. 10 niniejszego SST.

# Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D.M.00.00.00 "Wymagania Ogólne".

# MATERIAŁY

# Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w D.M.00.00.00. "Wymagania ogólne". Poszczególne rodzaje materiałów powinny pochodzić ze źródeł zatwierdzonych przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru.

  - Kruszywo do wykonania kolumn

Do wykonania kolumn konieczne jest stosowanie różnoziarnistego materiału grubookruchowego o ziarnach mieszczących się w granicach 10 – 300 mm i o trwałej strukturze. Należy użyć tego samego materiału co do wykonania zalądowania na terenie zalewiska. Preferowane są materiały ostrokrawędziste. Można używać rumosz z kamieniołomów, niesort ze żwirowni, żużel wielkopiecowy, gruz betonowy, łupek przywęglowy itp. Materiał nie może zawierać więcej niż 2% części organicznych. Materiały pochodzenia przemysłowego powinny posiadać niezbędne badania potwierdzające przydatność do wbudowania i nie mające niekorzystnego wpływu na środowisko naturalne. Użyte materiały nie mogą wchodzić w reakcję wodą i ulec lasowaniu się. Szczegółowe parametry fizyczne stosowanych materiałów zestawione są w poniższej tablicy 1.

Tablica 1. Parametry materiału stosowanego do wykonywania kolumn kamiennych

| Cecha materiału | Jednostka | Wymagana wartość |
| --- | --- | --- |
| Frakcje materiału | mm | 10 – 300 |
| Zawartość frakcji mniejszych niż 0.075 mm | % | < 3,0 |
| Wskaźnik różnoziarnistości | – | > 5,0 |
| Zawartość części organicznych | % | < 2,0 |
| Maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego wg Proctora | g / cm3 | > 1,6 |
| Wilgotność optymalna | % | < 12,0 |
| Straty prażenia | % | < 3,0 |
| Wskaźnik piaskowy | – | > 35 |
| Wskaźnik nośności CBR po 4 dobach nasycenia wodą | % | > 40 |
| Pęcznienie liniowe | % | < 2,0 |
| Wodoprzepuszczalność przy zagęszczeniu IS = 1,00 | m / dobę | > 8,0 |

  - Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów

Materiałami wbudowanymi są: cement, woda oraz dodatki stabilizujące zaczyn. Wymagania dla cementu i wody według SST M.13.01.00.

Dodatki stabilizujące zaczyn dobiera Wykonawca, (gdyż stanowią one składnik technologiczny nieodłącznie związany z firmowym procesem technologicznym) a szczegóły przedstawia Inżynierowi do zatwierdzenia.

# SPRZĘT

# Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D.M.00.00.00, „Wymagania ogólne" oraz w SST D.02.00.01, „Roboty ziemne. Wymagania ogólne”.

Wykonawca odpowiedzialny jest za szczegółowy dobór sprzętu zapewniający prawidłowe wykonanie robót określonych w Dokumentacji Technicznej oraz zgodnie z założoną technologią. Sprzęt powinien zapewnić wykonanie robót odpowiednio do warunków gruntowych i wymagań określonych w SST oraz w projekcie.

Wykonawca robót powinien dysponować odpowiednim parkiem maszynowym (części, zapasowe maszyny) dla zapewnienia ciągłości robót w przypadku awarii sprzętu.

Sprzęt używany do wykonania każdego z elementów robót musi być zaakceptowany przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru.

# Dobór sprzętu do robót

Sprzęt do wykonania wymiany dynamicznej powinien zostać dobrany w sposób indywidualny zależnie od:

-głębokości zagęszczania,

-rodzaju gruntów słabonośnych, głębokości i układu ich warstw,

-sposobu prowadzenia robót.

# Dźwig do robót wymiany dynamicznej

Do wykonania kolumn stosuje się specjalne urządzenia dźwigowe pozwalające na zrzucanie ciężkiego ubijaka z dużej wysokości. Urządzenia dźwigowe muszą mieć możliwość odczepiania ubijaka od liny i swobodne jego spadanie. Ubijak tworzą dwa ścięte stożki zetknięte ze sobą większymi podstawami. Stosowany ubijak powinien ważyć przynajmniej 10 t, a wysokość jego swobodnego opuszczania nie mniejsza niż 15 m.

Dodatkowo przy wykonywaniu wzmocnienia należy wykorzystywać ładowarki służące do zasypywania leja powstającego po zrzucaniu ubijaka, a także spycharki i ciężkie walce wibracyjne służące do wyrównania i zagęszczenia wierzchniej części podłoża po zakończeniu formowania kolumn kamiennych wbijanych.

# Sprzęt do wykonania iniekcji niskociśnieniowej

Do wykonania robót iniekcyjnych według technologii przewidzianej w niniejszej SST nieodzowny jest specjalistyczny sprzęt składający się z następujących elementów:

-	silos na cement

-	mikser (wysokoobrotowa mieszarka)

-	dozownik cementu i wody sterowany elektronicznie

-	agitator (stabilizator cementu)

-	zestaw pomp do iniekcji (zaczyn, woda, powietrze)

-	wiertnica iniekcyjna (głowica i żerdź z dyszami iniekcyjnymi).

Doboru sprzętu dokonuje Wykonawca i uzgadnia go z Inżynierem.

# Ładowarka

Do dostarczania materiału z miejsca składowania do miejsca wbudowania należy użyć ładowarki kołowej.

# TRANSPORT

# Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D.M.00.00.00, Wymagania ogólne" oraz SST D.02.00.01 „Roboty ziemne. Wymagania ogólne”.

# Wymagania dotyczące transportu maszyn i materiałów

Transport, rozładunek i montaż maszyn powinien odbywać się z zachowaniem wszystkich wymogów odnośnie przewozu maszyn budowlanych i zasad BHP.

Transport powinien być tak prowadzony, aby nie powodować zanieczyszczeń dróg i ulic.

# WYKONANIE ROBÓT

# Ogólne zasady dotyczące wykonania robót

Ogólne zasady prowadzenia robót podano w SST D.M.00.00.00 "Wymagania Ogólne".

Roboty należy wykonywać zgodnie z Dokumentacją Projektową uwzględniając dyspozycje lokalizacyjne i wynikające z niej uwarunkowania technologiczne. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z odnośnymi dokumentami dotyczącymi wykonywanych robót.

# Przygotowanie platformy roboczej

Przed przystąpieniem do wykonania wymiany dynamicznej należy przygotować wyrównaną, stabilną i wolną od przeszkód powierzchnię roboczą przystosowaną do ciągłej pracy ciężkiego sprzętu budowlanego w każdych warunkach pogodowych.

Jeśli po usunięciu wierzchniej warstwy gruntu warunki na dnie wykopu nie będą spełniały powyższego wymogu należy wykonać dodatkową platformę roboczą. Zasadniczo można w tym celu ułożyć na dnie wykopu ok. 30-centymetrowa warstwę wykonaną z taniego i łatwo dostępnego materiału ziarnistego.

Ze względu na pomocniczą funkcję tego materiału nie określa się w stosunku do niego dodatkowych wymagań. Zwierciadło wody gruntowej powinno być obniżone poniżej poziomu platformy roboczej o ile zachodzi taka potrzeba. Wymiary wykopu mierzone na poziomie platformy roboczej powinny zapewniać swobodny dostęp wiertnicy do wszystkich kolumn. w razie potrzeby zjazdu do wykopu należy wykonać pochylnie zjazdowe o minimalnej szerokości 3.5m i maksymalnym nachyleniu 1:4.

Platforma robocza powinna być wykonana nie niżej niż 0.5m ponad poziomem posadowienia fundamentu i ponad poziomem zwierciadła wód gruntowych.

# Wytyczenie osi kolumn

Przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem kolumn, należy geodezyjnie wytyczyć położenie ich średnic. Należy przyjąć dokładność wytyczenia ± 20 cm.

# Wykonanie kolumn kamiennych metodą wymiany dynamicznej

Kolumny kamienne należy wykonać w technologii wymiany dynamicznej za pomocą urządzenia dźwigowego i ubijaka w kształcie cygara, który spadając na powierzchnie terenu z dużej wysokości wbija głęboki krater o średnicy nieco większej od swej maksymalnej średnicy. Do krateru wsypywany jest do pełna materiał grubookruchowy o trwałej strukturze, który kolejnymi uderzeniami ubijaka wbijany jest w dno krateru aż do całkowitego jego napełnienia.

Osiągnięcie podstawą formowanej kolumny stropu gruntu nośnego sygnalizowane jest silnym oporem przeciw dalszemu przemieszczaniu kruszywa w dół. Po wybiciu krateru następuje jego ponowne wypełnienie kruszywem i dalsze kolejne wbijanie. Czynności te prowadzą do rozszerzania kolumny. Wyraźna redukcja wpędu w tym stadium oznacza koniec formowania.

# Wykonanie iniekcji niskociśnieniowej uformowanych kolumn kamiennych

Roboty iniekcyjne objęte niniejszą SST wykonywane mogą być tylko przez Wykonawcę posiadającego odpowiedni sprzęt do wykonywania iniekcji niskociśnieniowej oraz odpowiednie doświadczenie w prowadzeniu tego typu robót.

Iniekcja niskociśnieniowa uformowanej kolumny kamiennej polega na się na mieszaniu kruszywa w kolumnie z zaczynem cementowym wtłaczanym strumieniowo pod ciśnieniem rzędu 3,0 do 5,0 MPa.

Lokalnie struktura kolumny jest niszczona przez iniekt wypływający z dużą prędkością z dysz iniekcyjnych. Kruszywo mieszane jest z zaczynem w sposób jednorodny w strefie oddziaływania strumienia iniektu. Rezultatem iniekcji strumieniowej jest uformowanie regularnej strefy gruntobetonowej w kształcie walca (kolumny) o średnicy kilkudziesięciu centymetrów. Dodatkowo filtracyjno-konsolidujący charakter tej iniekcji powoduje nasączenie kruszywa kolumny zaczynem cementowym i w efekcie zeskalenie gruntu. Podczas iniekcji zaczyn z dużą energią penetruje obszar projektowanej średnicy kolumny. Energia iniektu wyrzucanego przez dysze gwałtownie spada w odległości większej od projektowanego promienia, nie powodując przemieszczeń gruntu.

W każdej kolumnie średnicy 1,50 m należy wykonać 4 otwory iniekcyjne (1 w śrdoku kolumny oraz 3 rozmieszczone równomiernie po obwodzie w odległości 0,50 m od środska kolumny)

Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia we własnym zakresie i na koszt własny Projektu organizacji robót, który winien zawierać m.in.:

-	ogólną organizację robót,

-	sposób rozmieszczenia sprzętu do iniekcji uwzględniający utrudnienia terenowe w dostępie do miejsca wykonywania iniekcji oraz konieczność zachowania ciągłości ruchu na przyległych trasach komunikacyjnych,

-	wytyczne technologiczne i dobór parametrów iniekcji gwarantujący spełnienie założonych w Dokumentacji Projektowej wymagań odnośnie pali iniekcyjnych,

-	sposoby zapewnienia bezpieczeństwa pracy oraz ochrony środowiska przed skażeniem,

-	harmonogram robót.

Powyższy projekt podlega akceptacji przez Inżyniera.

# Wykonywanie robót w pobliżu budynków i infrastruktury technicznej

Wykonawca przed przystąpieniem do robót budowlanych powinien wykonać inwentaryzację stanu technicznego budynków sąsiadujących z placem budowy będących w zasięgu drgań powstałych w trakcie wykonywania pali. Jako zasięg wpływu robót należy przyjąć odległość 100 m od miejsca opuszczania ubijaka.

# KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

# Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w D.M.00.00.00. "Wymagania ogólne" Badania należy wykonywać zgodnie z normami podanymi w niniejszym SST. Badania i pomiary dzielą się na:

    - badania i pomiary Wykonawcy – w ramach własnego nadzoru

    - badania i pomiary kontrolne – w ramach nadzoru Zamawiającego.

W uzasadnionych przypadkach w ramach badań i pomiarów kontrolnych dopuszcza się wykonanie badań i pomiarów kontrolnych dodatkowych lub badań i pomiarów arbitrażowych.

Badania obejmują:

- pobranie próbek,

- zapakowanie próbek do wysyłki,

- transport próbek z miejsca pobrania do placówki wykonującej badania,

- przeprowadzenie badania,

- sprawozdanie z badań.

Pomiary obejmują terenową weryfikację zrealizowanych robót.

# Badania i pomiary Wykonawcy- zgodnie z D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”

Zakres badań i pomiarów Wykonawcy powinien być:

    - nie mniejszy niż określony w Zakładowej Kontroli Produkcji dla dostarczanych na budowę materiałów i wyrobów budowlanych,

    - nie mniejszy niż zakres i częstotliwość badań i pomiarów kontrolnych określony w niniejszym SST.

# Badania i pomiary kontrolne- zgodnie z D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”

  - Badania i pomiary kontrolne dodatkowe- zgodnie z D.M.00.00.00

# „Wymagania ogólne”

# Badania i pomiary arbitrażowe- zgodnie z D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”

# Badania i pomiary przed przystąpieniem do robót– zgodnie z D.M.00.00.00

# „Wymagania ogólne”

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:

- przedstawić Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru do akceptacji źródła poboru materiałów;

- uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu materiału znakiem CE lub znakiem budowlanym B, Certyfikat Zgodności ZKP/Stałości Właściwości Użytkowych, deklarację właściwości użytkowych, KOT/EOT, aprobatę techniczną, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.),

- ew. wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, określone przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawi Inżynierowi/ Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.

# Informacje porządkowe

Każdy oddzielny odcinek wzmocnienia podłoża kolumnami wskazany w Dokumentacji Projektowej podlega odrębnej kontroli w pełnym zakresie. Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi/ Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.

Na wniosek Inżyniera/Inspektora Nadzoru, badania oraz analizę i opracowanie wyników, może wykonać jednostka badawcza niezależna od Wykonawcy robót, wyspecjalizowana w zakresie badań budowli metodą „in situ”.

Wykonawca obiektu zobowiązany jest do współpracy z tą jednostką w zakresie wykonania prac związanych z montażem i demontażem urządzeń badawczych, itp.

# Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przeprowadzić badania kruszywa przeznaczonego do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi w celu zaakceptowania materiału. Badania powinny obejmować właściwości określone w pkt. 2.2 niniejszej SST.

Przed rozpoczęciem robót, dla każdej dziennej działki roboczej, powinno być sprawdzone i odebrane wytyczenie rozmieszczenia kolumn.

# Kontrola w czasie robót

6.3.1.	Kontrola procesu formowania kolumn

Kontrola wykonywania kolumn dotyczy parametrów określonych Projektem Wykonawczym i bieżące śledzenie dokładności formowania kolumny. Wszystkie wykonane kolumny powinny mieć metryki wykonania.

Kontrola i pomiar długości i średnic losowo wybranych kolumn kamiennych zostaną wykonane przez odkrywkę. Kontrola zostanie przeprowadzona na 10 szt. kolumn kamiennych na 2000 szt. wykonanych. Na podstawie tych odkrywek zostanie oszacowana długość i średnica kolumn dla celów rozliczeniowych.

6.3.2.	Sprawdzanie kruszywa

Parametry kruszywa powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.2.

Badania kruszywa powinny być prowadzone przez dostawcę i potwierdzone odpowiednimi atestami. Na budowie należy pobierać próbki do badań parametrów jak w pkt. 2.2 jeden raz na 5000 ton dostarczonego kruszywa. Wyniki badań powinny być na bieżąco przekazywane Inżynierowi.

6.3.3.	Kontrola iniektu

Kontrola wykonywana wg zasad podanych w SST M.13.01.00.

# Kontrola po wykonaniu robót

Kontrola wykonanych kolumn kamiennych obejmuje wyrywkowe sprawdzenie liczby i zgodności rozmieszczenia kolumn z dokumentacją techniczną w ograniczonym rejonie, według wskazań Inżyniera. Rzeczywista odległości między kolumnami nie powinna odbiegać od projektowanej więcej niż o 0,5 m.

Sprawdzenie wykonania iniekcji niskociśnieniowej polega na sprawdzeniu liczby i rozmieszczenia otworów iniekcyjnych w kolumnie kamiennej.

Dodatkowo należy wykonać statyczne próbne obciążenie podłoża wzmocnionego kolumnami kamiennymi poprzez sztywną płytę stalową o wymiarach minimum 1,0 x 1,0 m lub płytą okrągłą o średnicy nie mniejszej niż. 1,0 m. Wartości obciążenia przekazywanego na płytę oraz wymagane wyniki określone są w Projekcie Wykonawczym wzmocnienia. Liczba badań nie może być mniejsza niż 20 na 2000 szt. wykonanych kolumn.

Po zakończeniu formowania kolumn, a przed profilowaniem i zagęszczeniem powierzchni terenu Wykonawca zgłasza roboty zanikające Inżynierowi do akceptacji. Fakt ten winien zostać odnotowany w Dzienniku Budowy.

# Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi kolumnami

W przypadku stwierdzenia braku osiągnięcia wymaganych projektem parametrów podłoża wzmocnionego kolumnami kamiennymi, Wykonawca przedłoży opinie eksperta ds. geotechnicznych w sprawie wpływu wadliwie wykonanego wzmocnienia na stateczność nasypu. Odpowiednie decyzje w sprawie koniecznych robót uzupełniających podejmuje Inżynier.

# Kontrola zakresu robót iniekcyjnych i ich zgodności z Dokumentacją Projektową

Kontrolę prowadzi się w trakcie prowadzenia robót iniekcyjnych sprawdzając rozstaw dokonanych otworów oraz ich głębokości (wg zagłębienia żerdzi iniekcyjnej).

# OBMIAR ROBÓT

# Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

# Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest 1 mb (metr bieżący) przy założonej średnicy kolumny 2,0 m. W przypadku rozbieżności pomiędzy wartością średnią zmierzoną w odkrywkach a zakładaną, zastosowany będzie współczynnik korygujący.

# ODBIÓR ROBÓT

# Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania Ogólne”.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, SST  i wymaganiami Inżyniera/Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania  wg pkt. 6 niniejszych SST dały wyniki pozytywne.

Do odbioru ostatecznego uwzględniane są wyniki badań i pomiarów kontrolnych, badań i pomiarów kontrolnych dodatkowych oraz badań i pomiarów arbitrażowych do wyznaczonych odcinków częściowych.

# Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu

Odbiór tych robót powinien być zgodny z wymaganiami punktu 8.2 SST D.M.00.00.00 "Wymagania Ogólne" oraz niniejszych SST.

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera/Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera/Inspektora Nadzoru.

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier/Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary.

# Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inżynier/Inspektor Nadzoru.

# Odbiór ostateczny

Roboty objęte niniejszymi SST podlegają odbiorowi na zasadzie robót zanikających i ulegających zakryciu, który jest dokonywany na podstawie wyników pomiarów, badań i oceny wizualnej.

Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie dokumenty z bieżącej kontroli jakości robót oraz Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami dokonanymi w trakcie robót (dokumentację powykonawczą).

Podstawą odbioru ostatecznego jest pisemne stwierdzenie przez Inspektora Nadzoru w Dzienniku Budowy zakończenia wszystkich robót związanych z niniejszymi SST, a także spełnienie wymagań określonych w dokumentacji projektowej i niniejszych SST.

Do odbioru końcowego robót Wykonawca musi przedstawić:

- Dokumentację Powykonawczą z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami dokonanymi w trakcie robót,

- wykonanie zagęszczenia metodą wymiany dynamicznej,

- ew. profilowanie podłoża,

- Inne dokumenty zażądane przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru.

# Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami

Jeżeli wystąpią wyniki negatywne dla materiałów i robót (nie spełniające wymagań określonych w SST), to Inżynier/Inspektor Nadzoru/Zamawiający wydaje Wykonawcy polecenie przedstawienia programu naprawczego, chyba że na wniosek jednej ze stron kontraktu zostaną wykonane badania lub pomiary arbitrażowe (zgodnie z pkt. 6.5 niniejszego SST), a ich wyniki będą pozytywne. Wykonawca w programie tym jest zobowiązany dokonać oceny wpływu na trwałość, przedstawić sposób naprawienia wady lub wnioskować o zredukowanie ceny kontraktowej.

Na zastosowanie programu naprawczego wyraża zgodę Inżynier/Inspektor Nadzoru/Zamawiający.

W przypadku braku zgody Inżyniera/Inspektora Nadzoru/Zamawiającego na zastosowanie programu naprawczego wszystkie materiały i roboty nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach SST zostaną odrzucone. Wykonawca wymieni materiały na właściwe i wykona prawidłowo roboty na własny koszt.

Jeżeli wymiana materiałów niespełniających wymagań lub wadliwie wykonane roboty spowodowują szkodę w innych, prawidłowo wykonanych robotach, to również te roboty powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt.

# PODSTAWA PŁATNOŚCI

# Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

# Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej obejmuje:

-	opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robót oraz Programu Zapewnienia Jakości,

-	prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

-	inwentaryzacja stanu technicznego budynków w zasięgu drgań powstałych w trakcie wymiany dynamicznej,

-	oznakowanie miejsca prowadzenia robót,

-	wykonanie i usunięcie platformy roboczej,

-	zastosowanie materiałów pomocniczych koniecznych do prawidłowego wykonania robót lub wynikających z przyjętej technologii robót,

-	wykonanie, a następnie rozebranie dróg technologicznych koniecznych do prowadzenia robót,

-	przygotowanie powierzchni roboczej umożliwiającej pracę sprzętu,

-	zakup i przygotowanie kruszywa do zasypywania kraterów,

-	dostarczenie mieszanki kruszywa na miejsce wbudowania i wykonanie platformy roboczej,

-	uformowanie w gruncie kolumn kamiennych wbijanych,

-	wykonanie iniekcji niskociśnieniowej jeżeli jest przewidziana,

-	sporządzenie metryki każdej wykonanej kolumny,

-	przeprowadzenie pomiarów i badań kontrolnych określonych w specyfikacji technicznej,

-	prace związane z zabezpieczeniem terenu przed napływem wody z przyległego terenu,

-	odwodnienie terenu w czasie prowadzenia robót obejmujące instalację pionowych drenów (studnie, igłofiltry) oraz pompowanie wody,

-	koszt transportu sprzętu,

-	montaż ściany tłumiącej drgania (tzw. ekran wibracyjny),

-	pomiar drgań powodowanych przez prowadzone roboty na budynki znajdujące się w pobliżu,

-	likwidację ewentualnych szkód w konstrukcjach budynków znajdujących się w zasięgu drgań powodowanych przez zrzucanie ubijaka,

-	zapewnienie bezpieczeństwa prowadzonych robót,

-	uporządkowanie terenu budowy,

-	wzmocnienie podłoża w miejscu przeprowadzenia badań, pomiarów i sprawdzeń kontrolnych.

Ponadto Wykonawca musi uzupełnić plan BIOZ o informacje o podjętych działaniach zmierzających do zapobiegania zagrożeniom wynikającym z zastosowanej technologii wzmocnienia.

# Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących

Cena wykonania robót określonych niniejszymi SST obejmuje:

- roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych,

- prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót itd.

# PRZEPISY ZWIĄZANE

# Normy

PN-B-02480:	Grunty budowlane. Określenia symbole, podział i opis gruntów

PN-B-03020:	Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.

PN-B-06714-15:	Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego PN-B-06714-42:	Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie

Los Angeles

PN-B-11111: Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.

Żwir i mieszanka

PN-B-11112: Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych.

PN-EN 12716:2002 Wykonawstwo specjalnych robót geotechniczych. Iniekcja strumieniowa. PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.

PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar. PN-EN 12716:2002	Wykonawstwo specjalnych robót geotechniczych. Iniekcja strumieniowa. PN-B-04452:2002	Geotechnika. Badania polowe.

PN-B-02481:1998	Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar. PN-88/B-04481	Grunty budowlane. Badania próbek gruntu

# Inne dokumenty

- Wytyczne wzmacniania podłoża gruntowego w budownictwie drogowym. IBDiM. Warszawa 2002.

- Wytyczne wykonywania badań podłoża gruntowego na potrzeby budownictwa drogowego. Załącznik do zarządzenia nr 22 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 27.06.2019 r.