**SPECYFIKACJA GŁOWICY ENI03**

**Zakres:**

* Wytłaczanie izolacji PVC, PE, XLPE i LSOH.
* Przykładowa ilość wytłaczanego surowca XLPE na tej linii to 270kg/godz.
* Gęstość wytłaczanych surowców jest w zakresie od 0,90 (PE)do 1,52g/cm³ (LSOH).
* Zakres izolowanych żył. Żyły Al. i Cu o kształcie okrągłym i sektorowym I, II i V klasy.
* Średnica przed izolacją od Ø 4mm do Ø 25mm,
* Średnica po izolacji od Ø 6,3mm do 28mm.
* Zakres temperatury wytłaczania: 120⁰C do 250⁰C.
* Głowica z możliwością podłączenia wytłaczarki dodatkowej.
* Rozdzielacz, dla wykonania pasków o szerokości 2x20%.
* Głowica z kompletem narzędzi (patryce i matryce)
* Podłączenie głowicy do wytłaczarki,
* By-pas manualny, do głowicy.

Przykładowe zdjęcie obecnej głowicy:

Obraz zawierający maszyna, Część samochodowa, metal, wirnik

Opis wygenerowany automatycznie

Istnieje możliwość obejrzenie linii w TF Kable, w czasie wizji lokalnej.