# Załącznik nr 12 do SIWZ

# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

# 1.   Łóżko polowe składane - metalowe WP5-2

Zakres remontu:

- demontaż starego leżyska, sprężyn i drucianych zaczepów;

- prostowanie, spawanie i uzupełnianie elementów metalowych, połączeniowych (nity, grzebienie) – w elementach, które wymagają tego typu prac;

- usunięcie starej farby z elementów metalowych i przygotowanie powierzchni do lakierowania metodą strumieniowo-ścierną z użyciem śrutu stalowego;

- naciąg sprężynowy wykonany ze stali o podwyższonej jakości, malowany proszkowo na kolor khaki;

- malowanie elementów metalowych metodą proszkową w kolorze khaki i wypalanie 
w piecu lakierniczym (polimeryzacja piecowa);

- montaż leżyska brezentowego BPT (zgodny z dołączonym rysunkiem), na naciągu sprężynowym z wprowadzonym drutem stalowym w obszycie brezentu wykonane 
z czarnej taśmy polipropylenowej;

- leżysko z tkaniny brezentowej BPT – impregnowana (przeciwgnilna i wodoodporna) 
w kolorze khaki o wytrzymałości wątka i osnowy na zrywanie – minimum 230 da/N. Parametry tkaniny potwierdzone certyfikatem wytwórcy lub kartą charakterystyki producenta.

- tkanina leżyska musi posiadać pozytywną ocenę (atest) co do higieniczności wyrobu

- wzmocnienia skórzane na narożnikach i w miejscach ruchomych stelaża;

- skóra do wykończeń stosowana w tapicerstwie lub kaletnictwie w kolorze czarnym;

- paski skórzane z ramką i spinką (spinające kołnierz leżyska ze stelażem);

- nici poliestrowe stosowane do wszywania kołnierza i wzmocnień o dużej wytrzymałości na zrywanie, nie mniej niż 70 da/N w kolorze khaki;

- egzemplarz  wzorcowy do obejrzenia i zwymiarowania znajduje się u Zamawiającego.

# 2.   Taboret polowy składany na metalowej podstawie WP5-7.

Zakres naprawy:

- prostowanie, spawanie elementów metalowych (w sprzęcie wymagającym tego typu napraw);

- usunięcie starej farby z elementów metalowych metodą strumieniowo-ścierną z użyciem śrutu stalowego i przygotowanie powierzchni do lakierowania;

- malowanie elementów metalowych metodą proszkową na kolor khaki i wypalanie 
w piecu lakierniczym (polimeryzacja piecowa);

- montaż nowego kompletnego siedziska brezentowego odpowiedniego do wzoru stelaża

- montaż kompletnego siedziska brezentowego BPT mocowanie do stelaża za pomocą sznurowania linką pod spodem

- leżysko z tkaniny brezentowej BPT – impregnowana (przeciwgnilna i wodoodporna) 
w kolorze khaki o wytrzymałości wątka i osnowy na zrywanie – minimum 230 da/N. Parametry tkaniny potwierdzone certyfikatem wytwórcy lub kartą charakterystyki producenta.

- tkanina leżyska musi posiadać pozytywną ocenę (atest) co do higieniczności wyrobu

- sznur - linka ∅6-8 mm w kolorze ciemnym o wytrzymałości przenoszącej obciążenia użytkowe min. 200 kg (certyfikat wytwórcy), końcówki zabezpieczone odkuwkami ze stali nierdzewnej lub tworzywem, długość umożliwiająca swobodną regulację napięcia siedziska;

- otwory wyłogów siedziska zabezpieczone oczkami metalowymi ze stali nierdzewnej lub innymi wyrobami metali nieżelaznych odpornych na korozję i średnicach umożliwiających sznurowanie;

- siedziska na obrzeżach obszyte taśmą koloru khaki zachodzącą od góry i dołu od 15 mm do 20 mm na siedzisko ;

- nici poliestrowe stosowane do wszywania taśmy o dużej wytrzymałości na zrywanie, nie mniej niż 70 da/N w kolorze khaki;

- egzemplarz  wzorcowy do obejrzenia i zwymiarowania znajduje się u Zamawiającego.

Dodatkowe wymagania:

- Sprzęt po naprawie winien spełniać wymagania w zakresie wytrzymałości oraz bezpieczeństwa użytkowania.

- Sprzęt stanowiący przedmiot umowy będzie odbierany i dostarczany po naprawie przez Wykonawcę i na jego koszt,

- Sprzęt  musi być oznakowany trwałym znakiem numeru katalogowego (WP5-7/20 -taborety, WP5-2/20 - łóżka) czcionką wielkości ok. 15 mm, na wewnętrznej stronie jednej z ram pod siedziskiem/leżyskiem (wymagana naklejka).