Specyfikacja techniczna dla paneli ściennych

dla sali sportowej

- W celu zapewnienia optymalnej akustyki wnętrz należy zastosować panele ścienne 
o praktycznym współczynniku pochłaniania dźwięku nie gorszym niż:

| d [mm] | c.w.k. [mm] | Praktyczny współczynnik pochłaniania dźwięku |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1000 Hz | 2000 Hz | 4000 Hz |
| 40 | 50 | 0,25 | 0,75 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

c.w.k. – całkowita wysokość konstrukcyjna (50mm – montaż bezpośredni)

- W celu zminimalizowania negatywnego wpływu na środowisko,  stosowane panele ścienne powinny:

- charakteryzować się równowagową emisją CO2 max 4,88 kg/m2 przez cały okres eksploatacji

- wykorzystywać do produkcji wełny min. 70% surowca pochodzącego z recyklingu

Powyższe parametry powinny być potwierdzone stosowną Deklaracją Środowiskową (EPD) 
III typu zgodną z PN-EN 15804 oraz ISO 14025.

- W celu ograniczenia źródła zanieczyszczenia powietrza we wnętrzach, należy stosować:

- materiały spełniające wymagania VOC klasy A (gdzie VOC oznacza Lotne Związki Organiczne)

Powyższe parametry powinny być potwierdzone stosownymi niezależnymi badaniami.

Panel ścienny z systemową konstrukcją nośną. System składa się z płyt ze sprasowanej wełny szklanej o łącznej przybliżonej wadze 5,0 kg/m2. Panele są przeznaczone do demontażu.

Produkt referencyjny:

Panele ścienne 40 mm na konstrukcji systemowej WP

Właściwości użytkowe:

- kolor paneli (wg NCS)		biały S 1002-Y, szary S 3502-G

- materiał rdzenia paneli     	wełna szklana

- grubość paneli		  	40 mm

- wymiary paneli 			2700x600 mm

- utrzymanie w czystości		możliwość odkurzania ręcznego i maszynowego oraz

przecierania na mokro raz w tygodniu

- odporność na uderzenia 	spełnia wymagania odpowiadające klasie 1A, zgodnie z EN 13964 aneks D i DIN 18032-3

Parametry techniczne:

- klasyfikacja ogniowa (wg klas)						co najmniej A2-s1, d0

- stosowane w pomieszczeniach o wilgotności względnej powietrza 	wg klasy C

- współczynnik pochłaniania dźwięku w					1,00

- możliwość przetworzenia:		w pełni nadaje się do powtórnego przetworzenia

Wszystkie parametry techniczne potwierdzone aprobatą techniczną ITB oraz atestem higienicznym na płyty wraz z konstrukcją.