Specyfikacja techniczna dla sufitu akustycznego

dla sali sportowej

- W celu zapewnienia optymalnej akustyki wnętrz należy zastosować sufity o praktycznym współczynniku pochłaniania dźwięku nie gorszym niż:

| d [mm] | c.w.k. [mm] | Praktyczny współczynnik pochłaniania dźwięku |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1000 Hz | 2000 Hz | 4000 Hz |
| 40 | 40 | 0,20 | 0,75 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 40 | 200 | 0,55 | 0,85 | 0,85 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

c.w.k. – całkowita wysokość konstrukcyjna (40mm – montaż bezpośredni, 200mm – montaż podwieszony)

- W celu zminimalizowania negatywnego wpływu na środowisko,  stosowane płyty sufitowe powinny:

- Wykorzystywać do produkcji wełny min. 70% surowca pochodzącego z recyklingu

Powyższe parametry powinny być potwierdzone stosowną Deklaracją Środowiskową (EPD) 
III typu zgodną z PN-EN 15804 oraz ISO 14025.

- W celu ograniczenia źródła zanieczyszczenia powietrza we wnętrzach, należy stosować materiały:

- spełniające wymagania VOC klasy A (gdzie VOC oznacza Lotne Związki Organiczne)

Powyższe parametry powinny być potwierdzone stosownymi niezależnymi badaniami.

Sufit akustyczny z widoczną konstrukcją nośną. System składa się z płyt ze sprasowanej wełny szklanej o łącznej przybliżonej wadze 6 kg/m² (mocowanie bezpośrednie) lub 10 kg/m² (dla konstrukcji podwieszanej). Płyty są przeznaczone do demontażu.

Produkt referencyjny:

Sufit gr. 40 mm na konstrukcji systemowej

Właściwości użytkowe:

- kolor płyt			biały NCS: S 1002-Y

- materiał rdzenia płyty     	wełna szklana

- grubość płyt		  	40 mm

- wymiary płyt			1200x600 mm

- odbicie światła 			> 70%

- utrzymanie w czystości		możliwość odkurzania ręcznego i maszynowego

oraz przecierania na mokro raz w tygodniu

Parametry techniczne:

- dopuszczalne obciążenie użytkowe na płytę 				0,5 kg (5N)

- klasyfikacja ogniowa (wg klas)						co najmniej A2-s1, d0

- stosowane w pomieszczeniach o wilgotności względnej powietrza 	wg klasy C

- współczynnik pochłaniania dźwięku w					1,00

- możliwość przetworzenia:		w pełni nadaje się do powtórnego przetworzenia

Wszystkie parametry techniczne potwierdzone Deklaracją Właściwości Użytkowych, zgodną 
z PN-EN 13964.