|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametr nazwa | Jednostka | SÓL DROGOWA DO POSYPYWANIA [DR] | |
| Wartość wymagana SIWZ | Wartość oferowana |
| Zawartość NaCl | % | min. 90 % |  |
| zawartość antyzbrylacza K4[Fe(CN)6].3H2O | mg/kg | minimum 20 mg/kg  maksymalnie 125 mg/kg |  |
| części nierozpuszczalne | % | maksymalnie 4% |  |
| zawartość wody | % | maksymalnie 3% |  |
| granulacja ziarna powyżej 8,0 mm | % | 0 |  |
| granulacja ziarna powyżej 6,0 mm | % | maksymalnie 10% |  |
| granulacja ziarna poniżej 1,0 mm | % | maksymalnie 45% |  |
| granulacja ziarna poniżej 0,125 mm | % | maksymalnie 10% |  |
| bez zawartości piachu i żwiru | | | TAK/NIE\* |
| kolor zbliżony do białego | | | TAK/NIE\* |

**Sól drogowa posiada atest higieniczny i badania techniczne aktualne na rok 2024. TAK/NIE\***