OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA – REJON I,  REJON II i REJON III

I. ZAKRES  ZAMÓWIENIA

Zamówienie obejmuje wykonanie budowy i przebudowy gminnych dróg gruntowych za pomocą ułożenia  wielootworowych płyt drogowych  typu YOMB  w 3 rejonach sołectw  GMINY KARTUZY:

| Lp. | Rejon I |
| --- | --- |
| 1 | Kiełpino, ul. M .Konopnickiej dz. nr 2/6, 2/38, 2/32 – budowa (40x3) m |
| 2 | Kiełpino, ul. Wrzosowa dz. nr 343, 822, 349/5, 351/7 – budowa (10x4) m + 30m2 |
| 3 | Kiełpino, ul. Leśna dz. nr 356 – budowa (80x4) m |
| 4 | Kiełpino, ul. Piękna dz. nr 336/13, 335/40, 335/41, 336/20– budowa (85x4) m |
| 5 | Kiełpino, ul. E. Orzeszkowej dz. nr 176/46– budowa (750 m2) z płyt drogowych pełnych powierzonych przez Inwestora |
| 6 | Kiełpino, ul. gen. J. Bema dz. nr 684/10, 685/2– budowa (108 m2) z płyt powierzonych + (30 m2) nowych |

| Lp. | Rejon II |
| --- | --- |
| 1 | Brodnica Dolna, ul. Jastrzębia dz. nr 492/13, 492/27 - budowa (2 pasy 55 m - 0,75 na długości drogi ) |
| 2 | Brodnica Górna, ul. Na Bagnach dz. nr 300, 247 – budowa (2 pasy 55 m - 0,75 na długości drogi ) |
| 3 | Dzierżążno, ul. Leszczynowa, dz. nr 341/9, 341/2, 342/8, 341/8 - budowa (80x3) m |
| 4 | Dzierżążno, ul. Kasztanowa, dz. nr 329/4 - budowa (40x3) m |
| 5 | Grzybno, ul. Jastrzębia, dz. nr 139/5 - budowa (45x3) m |
| 6 | Grzybno, ul. Podgórna, dz. nr 156, 159/7 - budowa (32x3) m |
| 7 | Grzybno, ul. Pogodna, dz. nr 146/19 - budowa (40x3) m |
| 8 | Mezowo, ul. Piaskowa dz. nr 260/3– budowa (28x4) m |
| 9 | Mezowo, ul. Boczna dz. nr 283– budowa (35x3) m |
| 10 | Ręboszewo, dz. nr 99/9– wymiana starych płyt yomb na nowe (30szt) |
| 11 | Mezowo, ul. Kiełpińska dz. nr 51/2– budowa (85x3) m |
| 12 | Sitno, dz. nr 81– budowa (85x3) m |

| Lp. | Rejon nr III |
| --- | --- |
| 1 | Łapalice - ul. Polna na dz. nr 228/2 – budowa drogi z płyt yomb (42,0*4,0) m |
| 2 | Mirachowo - ul. Podgórna na dz. nr 121 – budowa drogi z płyt yomb (52,0*3,0) m |
| 3 | Nowa Huta – droga na dz. nr 94 – budowa drogi z płyt yomb (35,0*3,0) m |
| 4 | Staniszewo – droga na Przytoki, droga nr G155250G- budowa drogi z płyt yomb (46,0*3,0) m |
| 5 | Prokowo – ul. Zielona na dz. nr 349 – budowa drogi z płyt yomb (176,0*3,0) m |
| 6 | Staniszewo – ul. Strażacka na dz. nr 377/5 i 377/9 – budowa drogi + zawrotka (3,0*10,0+8,0*15,0) m |
| 7 | Staniszewo – droga gminna NA KĘPĘ na dz. nr 446 – budowa drogi z płyt yomb 2 ślady na szer.1,0 m + 0,75 m tłuczeń pomiędzy płytami (115,0*2,75) m |

Dane techniczne, parametry jakie winny spełniać płyty drogowe żelbetowe typu YOMB  dostarczone na budowę w/w. dróg gruntowych:

- podstawowe, wymagane wymiary płyt yomb to: (100*75*12,5) cm wykonane zgodnie z normą PN-EN 1339:2005;

- płyty YOMB winny być podwójnie  krzyżowo zbrojone stalą wg normy   PN-ISO 6935-2, PN-ISO 6935-2/AK   w strefie dolnej  i  górnej  o minimalnej grubości prętów zbrojeniowych  fi 6 mm;

- grubość otuliny betonowej  prętów zbrojeniowych   to:   30 mm +/- 5 mm;

- wymagana odporność płyt  na ścieranie to: 18 000/5 000 (mm3/mm2);

- odporność na działanie mrozu, stopień mrozoodporności  F 150;

- wytrzymałość na ściskanie, klasa betonu nie mniejsza niż  C25/30;

- nasiąkliwość płyt winna być poniżej 5%;

- powierzchnia płyt winna być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze zwartej lub z formy, zgodnie z wymaganiami normowymi;

- krawędzie płyt winne być równe i proste – maksymalne odchyłki od wymiarów nominalnych to: na długości płyt +/- 5 mm, na szerokości  +/- 5 mm, na grubości       +/- 3 mm;

- do każdej dostarczonej na budowę  partii płyt yomb potencjalny  Wykonawca robót winien przedłożyć Zamawiającemu  CERTYFIKAT ZGODNOŚCI lub DEKLARACJE ZGODNOŚCI Z POLSKĄ NORMĄ

- Płyty drogowe – materiał Inwestora

Rejon I, II, III - Zakres prac budowlanych , drogowych do wykonania obejmuje  m.in.:

- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (wytyczenie trasy drogi oraz geodezyjny pomiar powykonawczy wykonanych robót) - trasa dróg w terenie równinnym i pagórkowatym.

- Roboty ziemne - mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV.

- Roboty ziemne - mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni w gruncie kat. I-IV

- Mechaniczne korytowanie poboczy jezdni.

- Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego  w terenie równinnym, pagórkowatym drogowym.

- Wykonanie poboczy po obu stronach jezdni o szer. 0,5 m z kruszywa łamanego.

- Budowa w Kiełpinie na ulicy E. Orzeszkowej drogi z płyt drogowych pełnych powierzonych przez  Inwestora w ilości około 750  m2 w przypadku użycia mniejszej ilości płyt ze względu na uszkodzenia należy zastosować płyty nowe w ramach wyceny.

- Budowa w Kiełpinie na ulicy gen. J. Bena drogi z płyt yomb z płyt powierzonych w ilości 108 m2 oraz z płyt yomb nowych.

- Budowa w Brodnicy Dolnej ul. Jastrzębiej do wykonania 2 pasy z płyt yomb wymiar 0,75 wzdłuż drogi.

- Budowa w Brodnicy Górnej  ul. Na Bagnach do wykonania 2 pasy z płyt yomb wymiar 0,75 wzdłuż drogi.

- Budowa drogi gminnej w Łapalicach-ul. Polna z płyt yomb na szer. 4,0 m (kontynuacja) oraz poboczy z kruszywa łamanego na szer. 0,50 m

- Budowa dróg gminnych z płyt yomb na szer.3,0 m i poboczy na szer.0,50 m z kruszywa łamanego w sołectwach: Mirachowie, Nowej Hucie, Staniszewie, Prokowie.

- Budowa drogi z płyt yomb w Staniszewie (droga na Kępę) -droga składająca się  z 2 pasów po 1,0 m oraz na szer. 0,75 m kruszywa łamanego pomiędzy płytami, pobocza po obu stronach drogi na szer. 0,50 m.

II. REALIZACJA  ZAMÓWIENIA

1. Wykonawca dokona zabezpieczenia i oznakowania miejsca robót lub odcinka robót. Wykonawca oznakowując odcinek robót obejmujący skrzyżowanie ma obowiązek powtórzyć oznakowanie za każdym skrzyżowaniem.

2.	Termin realizacji całego zamówienia (3 rejony dróg):

I  Rejon – 100 dni od dnia podpisania umowy,  gwarancja na  24 – 36 m-cy,   cena za inwestycje  ostateczna , kosztorys powykonawczy.

II  Rejon – 100 dni od dnia podpisania umowy,  gwarancja na  24 – 36 m-cy,   cena za inwestycje  ostateczna,  kosztorys powykonawczy.

III  Rejon – 100 dni od dnia podpisania umowy,  gwarancja na  24 – 36 m-cy,   cena za inwestycje  ostateczna - kosztorys powykonawczy.

3.	Po wykonanych robotach drogowych Wykonawca robót uporządkuje  teren budowy  na którym były prowadzone roboty  budowlane- drogowe. Wykonawca robót również uporządkuje teren przyległy do inwestycji, jeżeli w trakcie realizacji robót z niego korzystał.

4. Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym dla zastosowanych materiałów należy stosować przepisy norm zharmonizowanych. Wykonawca jest zobowiązany do zastosowania materiałów odpowiadających aktualnie obowiązującym w tym zakresie przepisom.

- Wykonawca robót jest zobowiązany do zastosowania materiałów budowlanych spełniających wymagania budowlane, techniczne i jakościowe, posiadające aktualne  aprobaty techniczne, certyfikaty, atesty itp.  z zachowaniem Polskich Norm, Norm Europejskich.

6. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca robót  dostarczał do akceptacji inspektorowi nadzoru inwestorskiego wszystkie wnioski  materiałowe przed ich wbudowaniem, zgłosił   sprzęt do realizacji zamówienia. Użyte materiały muszą posiadać stosowne certyfikaty i atesty oraz spełniać normy przewidziane przepisami prawa.

- Wykonawca robót jest zobowiązany do prowadzenia Książki Obmiarów, która będzie podstawą do rozliczeń i ustalenia wynagrodzenia za roboty wykonane na poszczególnych drogach.

- W przypadku odstąpienia od umowy, za dotychczas wykonane roboty budowlane i drogowe Zamawiający wypłaci Wykonawcy wynagrodzenie wyliczone na podstawie rzeczywiście wykonanych robót.

- Zamawiający nie zabezpiecza terenów budowy, to do obowiązków Wykonawcy robót należy ich zabezpieczenie i odpowiednie oznakowanie.

Sporządziła: J. Byczkowska ….................................

Sporządził: D. Myszk …............................................

ZATWIERDZIŁ:

…........................................................

(podpis Burmistrza lub osoby zastępującej)