SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

B - 02.04.02

ROBOTY MALARSKIE

SPIS TREŚCI

- WSTĘP

- MATERIAŁY

- SPRZĘT

- TRANSPORT

- WYKONANIE ROBÓT

- KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

- OBMIAR ROBÓT

- ODBIÓR ROBÓT

- PODSTAWA PŁATNOŚCI
10. PRZEPISY ZWIĄZANE

## WSTĘP

## Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru powłok malarskich w trakcie realizacji inwestycji, które zostaną wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Rozbiórka sali gimnastycznej oraz budowa hali sportowej z przebudową łącznika szkoły i infrastruktury technicznej”.

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

| Grupa | Klasa | Kategoria | Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 45400000-1 |  |  | Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych. |
|  | 45440000-3 |  | Roboty malarskie i szklarskie. |
|  |  | 45442000-7 | Nakładanie powierzchni kryjących. |
|  |  | 45442100-8 | Roboty malarskie. |

## Zakres stosowania

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

## Określenia podstawowe

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Podłoże malarskie – powierzchnia (np. betonu, tynku, drewna itp.) surowa, zagruntowana lub wygładzona, 
na której ma być wykonana powłoka malarska.

Powłoka malarska – stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałożona i rozprowadzona na podłoże, decydująca o właściwościach użytkowych i wyglądzie powierzchni malowanych.

Farba – płynna lub półpłynna zawiesina albo mieszanina silnie rozdrobnionych ciał stałych (np. pigmentu-barwnika i różnych wypełniaczy) w roztworze spoiwa.

## Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie powłok malarskich ścian i sufitów farbami zmywalnymi lateksowymi w kolorze piaskowym bądź białym oraz impregnujących, zgodnie z wyszczególnieniem w punkcie 2.

## Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót omówiono w punkcie 1.5 ogólnej specyfikacji technicznej.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Organizator przetargu zakłada, że Wykonawcą jest profesjonalna, wykwalifikowana firma budowlana 
i dlatego jego obowiązkiem jest sprecyzować szczegółowo zakres prac poprzez przedmiary i szczegółowe omówienie całej dokumentacji. Wykonawcy nie usprawiedliwia brak wiedzy technicznej.

Może się zdarzyć, że dokumentacja projektowa i przetargowa nie jest kompletna w każdym szczególe 
w związku z tym Wykonawca będzie musiał wykonać własne założenia dotyczące robót. Jeżeli podczas przetargu założenia te okażą się nieprawidłowe lub będą musiały zostać zmienione leży to w gestii Wykonawcy
i ani organizator przetargu ani Inwestor nie są za to odpowiedzialni. Wykonawca zweryfikuje dostarczone informacje z własna wiedzą i doświadczeniem tak, aby mógł przygotować ofertę.

Obowiązkiem Wykonawcy jest zabezpieczyć wszelkie informacje tak aby móc przedłożyć łączną cenę 
i zmodyfikowaną ofertę, zgodnie z którą ma on uzupełnić projekt wedle wymagań uzgodnionych z Inwestorem. Wymagane jest oświadczenie o spełnieniu parametrów opisanych w przedmiarze.

# MATERIAŁY

## Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania omówiono w punkcie 2 ogólnej specyfikacji technicznej.

## Materiały potrzebne do wykonania robót

    - Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.

    - Rozcieńczalniki

Należy stosować rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb odpowiadające normom państwowym lub mające cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem o jakości wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

    - Farby budowlane gotowe

Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Kolor farby zgodny z dokumentacją projektową.

Wymaga się, aby spełniona była norma EN ISO 11890-2:2006 dla wszystkich stosowanych farb.

- Farba silikatowa

Farba silikatowa / farbą krzemianowa, której głównym składnikiem jest rozwodniony krzemian potasu, czyli potasowe szkło wodne. Ze względu na swój skład jest odporna na warunki atmosferyczne. Wiązanie następuje dzięki dwutlenku węgla. Następnie farby silikatowe wiążą się z mineralnym podłożem. W ten sposób uzyskiwana jest dekoracyjna warstwa o wyjątkowej wytrzymałości, a także przyczepności.

Wymagane właściwości

- Odporność na wilgoć – farby wykazują się właściwościami hydrofobowymi, dzięki temu nie wchłaniają wilgoci, przez co nie przepuszczają jej do podłoża

- Doskonałą przyczepność do podłoża – jest to efekt dwuetapowego sposobu wiązania się farby podczas jej nakładania, a następnie wysychania. Silikatowa farba elewacyjna najpierw wiąże się z dwutlenkiem węgla, a następnie z mineralnym podłożem.

- Wysoką odporność na zanieczyszczenia – farby silikatowe przez wiele lat zachowują swój pierwotny wygląd. Ponieważ cząsteczki wody z zanieczyszczeniami nie są w stanie osiąść na powierzchni farby, a także wchłonąć się w jej strukturę.

- Odporność na korozję biologiczną – farba silikatowa jest odporna na rozwój mikroorganizmów, grzybów, a także mchu na elewacji,

- Odporność na czynniki atmosferyczne – elewacyjne farby silikatowe doskonale radzą sobie z wszelkimi czynnikami atmosferycznymi, szczególnie z opadami deszczu, śniegu, a także z silnym promieniowaniem słonecznym

| - Lokalizacja: | Ściany elewacyjne |
| --- | --- |
| - Kolor: | Wg zestawienie elwewcji INCLUDEPICTURE "https://www.avacecolours.co.uk/image/cache/catalog/NCS1950/S2000-S2055/2005-R80B-600x600.png" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "https://www.avacecolours.co.uk/image/cache/catalog/NCS1950/S2000-S2055/2005-R80B-600x600.png" \* MERGEFORMATINET |

- Farba akrylowa

Zastosowanym materiałem do malowania ścian we wnętrzach są farby akrylowe do wymalowań wewnętrznych, przeznaczone do stosowania na tynki cementowe, cementowo - wapienne, podłoża gipsowe, betonowe itp. Farby powinny odpowiadać obowiązującej normie PN-C-81914:2002 i posiadać ocenę higieniczną PZH. Farby akrylowe charakteryzują się dobrą przyczepnością do podłoża, odpornością na uszkodzenia mechaniczne, ścieranie i detergenty. Tworzą gładkie powłoki o jedwabistym wyglądzie, pozwalają na dyfuzję pary wodnej. Ponadto do malowania sufitów zastosowano farby emulsyjne

Bezwzględnie należy chronić farby przed działaniem czynników zewnętrznych – głównie chronić przed mrozem!

Oznaczenie/ ID – S1

| - Lokalizacja: | Ściany korytarzy, sal lekcyjnych, pokoi administracyjnych |
| --- | --- |
| - Kolor: | NSC S 1005-Y50R |
| - Rodzaj produktu: | dyspersyjna farba akrylowa |
| - Gęstość: | 1,45 kg/l |
| - Połysk: | mat |
| - Zawartość części stałych: | % wag. – 60, % obj. – 40 |
| - Wydajność: | 8-10 m2/l |
| - Temperatura malowania: | min. +5 st. C, max wilg. 80 % |
| - Czas schnięcia w 20 st. C, 60 % wilg. | sucha na dotyk –następne malowania całkowicie utwardzona – kilka dni |
| - Odporność na szorowanie na mokro: | klasa 1, PN-EN 13300 |
| - Współczynnik kontrastu (zdolność krycia): | klasa 2 (98,7) PN-EN 13300 |
| - Przenikanie pary wodnej: | klasa II, Sd=0,18 m PN-EN ISO 16000-9:2006 |
| - Zawartość LZO | max 10 g/l |
| - Całkowita emisja | < 190 ug/m2h po 28 dniach, PN-EN ISO 16000-9:2000 |
| - Rozcieńczenie | woda |
| - Spełnia wymogi emisji wg EN 15251 |  |
| - Oznakowanie europejskim znakiem ekologicznym Ecolabel. |  |

Oznaczenie/ ID – S5

| - Lokalizacja: | Pomieszczenia terapii, sypialni, jadalni Malowanie do wysokości 200cm |
| --- | --- |
| - Rodzaj produktu: | dyspersyjna lakier akrylowy |
| - Gęstość: | 1,03 kg/l |
| - Połysk: | półmat |
| - Zawartość części stałych: | % wag. – 21, % obj. – 18 |
| - Wydajność: | 5-8 m2/l |
| - Temperatura malowania: | min. +5 st. C, max wilg. 80 % |
| - Czas schnięcia w 20 st. C, 60 % wilg. | sucha na dotyk – 2h następne malowanie – 12 h całkowicie utwardzona – kilka dni |
| - Zawartość LZO | max 2,5 g/l |
| - Całkowita emisja | < 190 ug/m2h po 28 dniach, PN-EN ISO 16000-9:2000 |
| - Rozcieńczenie | woda |

Oznaczenie/ ID – S6

| - Lokalizacja: | Ściany pokoi mieszkalnych i korytarzy internatu |
| --- | --- |
| - Kolor: | NCS S 1002- Y |
| - Rodzaj produktu: | dyspersyjna farba akrylowa |
| - Gęstość: | 1,45 kg/l |
| - Połysk: | mat |
| - Zawartość części stałych: | % wag. – 60, % obj. – 40 |
| - Wydajność: | 8-10 m2/l |
| - Temperatura malowania: | min. +5 st. C, max wilg. 80 % |
| - Czas schnięcia w 20 st. C, 60 % wilg. | sucha na dotyk –następne malowania całkowicie utwardzona – kilka dni |
| - Odporność na szorowanie na mokro: | klasa 1, PN-EN 13300 |
| - Współczynnik kontrastu (zdolność krycia): | klasa 2 (98,7) PN-EN 13300 |
| - Przenikanie pary wodnej: | klasa II, Sd=0,18 m PN-EN ISO 16000-9:2006 |
| - Zawartość LZO | max 10 g/l |
| - Całkowita emisja | < 190 ug/m2h po 28 dniach, PN-EN ISO 16000-9:2000 |
| - Rozcieńczenie | woda |
| - Spełnia wymogi emisji wg EN 15251 |  |
| - Oznakowanie europejskim znakiem ekologicznym Ecolabel. |  |

Oznaczenie/ ID – S7

| - Lokalizacja: | Sanitariaty między oknami, jadalnia między oknami) |
| --- | --- |
| - Kolor: | NSC S 1005-Y50R |
| - Rodzaj produktu: | dyspersyjna farba akrylowa |
| - Gęstość: | 1,32 kg/l |
| - Połysk: | 5, mat |
| - Zawartość części stałych: | % wag. – 57, % obj. – 42 |
| - Wydajność: | 8-10 m2/l |
| - Temperatura malowania: | min. +5 st. C, max wilg. 80 % |
| - Czas schnięcia w 20 st. C, 60 % wilg. | sucha na dotyk – 1 h następne malowania całkowicie utwardzona – kilka dni |
| - Odporność na szorowanie na mokro: | klasa 1, PN-EN 13300 |
| - Współczynnik kontrastu (zdolność krycia): | klasa 2 (98,7) PN-EN 13300 |
| - Zawartość LZO | max 10 g/l |
| - Całkowita emisja | < 190 ug/m2h po 28 dniach, PN-EN ISO 16000-9:2000 |
| - Rozcieńczenie | woda |
| - Oznakowanie europejskim znakiem ekologicznym Ecolabel. |  |

Oznaczenie/ ID – S8

| - Lokalizacja: | Ściany Sali sportowej |
| --- | --- |
| - Kolor: | NCS S1015 Y50R |
| - Rodzaj produktu: | dyspersyjna farba akrylowa |
| - Gęstość: | 1,45 kg/l |
| - Połysk: | mat |
| - Zawartość części stałych: | % wag. – 60, % obj. – 40 |
| - Wydajność: | 8-10 m2/l |
| - Temperatura malowania: | min. +5 st. C, max wilg. 80 % |
| - Czas schnięcia w 20 st. C, 60 % wilg. | sucha na dotyk –następne malowania całkowicie utwardzona – kilka dni |
| - Odporność na szorowanie na mokro: | klasa 1, PN-EN 13300 |
| - Współczynnik kontrastu (zdolność krycia): | klasa 2 (98,7) PN-EN 13300 |
| - Przenikanie pary wodnej: | klasa II, Sd=0,18 m PN-EN ISO 16000-9:2006 |
| - Zawartość LZO | max 10 g/l |
| - Całkowita emisja | < 190 ug/m2h po 28 dniach, PN-EN ISO 16000-9:2000 |
| - Rozcieńczenie | woda |
| - Spełnia wymogi emisji wg EN 15251 |  |
| - Oznakowanie europejskim znakiem ekologicznym Ecolabel. |  |

Ponadto przewiduje się malowanie studzienek piwnicznych farbą chlorokauczukową do betonu w kolorze jasny szary.

    - Środki gruntujące

Przed malowaniem tynki należy pokryć gruntem głęboko wnikającym wg wymagań producenta farby. Należy stosować preparaty gruntujące zalecane przez producentów konkretnych produktów: farb, tynków.

Uwaga: Dopuszcza się zastosowanie materiałów równoważnych, po uprzednim uzgodnieniu z projektantem.

Przy wyborze rozwiązań należy przestrzegać prawa budowlanego, praw pokrewnych i szczególnych oraz kierować się wiedzą techniczną. Wszelkie zastosowane materiały muszą posiadać odpowiednie certyfikaty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

# SPRZĘT

## Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu, jego użytkowania omówiono w punkcie 3 ogólnej specyfikacji technicznej.

## Sprzęt do wykonywania robót

Do wykonywania robot należy stosować:

- pędzle i wałki,

- mieszadła napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania kompozycji składników farb,

- natryskowe agregaty malarskie ze sprężarkami,

- drabiny i rusztowania.

## TRANSPORT

## Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące transportu omówiono w punkcie 4 ogólnej specyfikacji technicznej.

## Transport materiałów

Farby w szczelnych opakowaniach można przewozić dowolnymi środkami transportu, zabezpieczone przed uszkodzeniami. Farby należy przewozić w warunkach dodatnich temperatur. Liczba środków transportu należy dostosować tak by zapewnić prowadzenie robót zgodnie z ich technologią oraz zasadą ciągłości frontu robót.

## Przechowywanie i składowanie materiałów

Przechowywać w oryginalnych, szczelnych opakowaniach w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wpływem warunków atmosferycznych w temperaturze dodatniej, zgodnie z instrukcją producenta. Bezwzględnie chronić przed mrozem.

# WYKONANIE ROBÓT

## Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia prac związanych z wykonaniem robót omówiono w punkcie 5 ogólnej specyfikacji technicznej.

UWAGA: Przed wykonaniem prac, należy przestawić próbki (modele dla elementów niestandardowych).

Próbki będą oceniane pod kątem ich charakterystyki wizualnej.

Wykonawca winien dostarczyć cały zakres próbek danego elementu robót budowlanych, w tych przypadkach, gdzie będzie wykorzystywany szeroki zakres kolorów, uziarnienia, faktury i innych właściwości.

## Warunki przystąpienia do robót

Przed przystąpieniem do wykonywania powłok malarskich i impregnacyjnych należy zakończyć roboty budowlane stanu surowego.  Roboty nie powinny być prowadzone:

- podczas opadów atmosferycznych (w przypadku robót na zewnątrz budynku),

- w temperaturze poniżej +5°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, aby w ciągu doby nie następował spadek temperatury poniżej 0°C,

- w temperaturze powyżej 25°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, aby temperatura podłoża nie była wyższa niż 20°C (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych).

## Przygotowanie podłoża

Podłoże musi być nośne, czyste, suche i wolne od zgorzelin, wykwitów, odspojeń. Mokre lub niewłaściwie przygotowane podłoże może powodować uszkodzenia powierzchni takie jak pęcherze lub pęknięcia następnych warstw. Nie stosować na wilgotne lub zanieczyszczone podłoża. Należy usunąć powłoki farb klejowych, wapiennych, źle przyczepne do podłoża warstwy starej farby.

## Przygotowanie materiałów

Materiał w opakowaniu jest gotowy do użycia. Farbę przed malowaniem należy dokładnie wymieszać. Przy nanoszeniu mechanicznym, w każdym urządzeniu należy ustawić odpowiednią ilość dozowanej wody, w celu zachowania spójności kolorystycznej pokrywanej powierzchni. W celu zachowania spójności barwy na całej powierzchni, do materiału w intensywnych odcieniach, z reguły dodaje się mniejszą ilość wody. Nadmierne rozcieńczenie materiału prowadzi do pogorszenia jego właściwości (barwa, krycie) oraz utrudnia aplikację. Na zagruntowane podłoże nakładać farbę nierozcieńczoną.

## Wykonanie robót

Roboty malarskie można rozpocząć, kiedy podłoża spełniają wymagania podane w pkt 5.3.

Prace należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farb, impregnatów i gruntów zawierającą informacje wymienione na etykiecie opakowania lub karcie produktu. Farby można nakładać pędzlem, wałkiem lub natryskiem pneumatycznym. Wykonywać malowanie zgodnie z zaleceniami producenta (zgodnie z zapisami 
w kartach technicznych producentów).

Ściany muszą być pokryte równo farbą przewidzianą w opisie, występowanie zacieków, widocznych zgrubień nakładania farby, zabrudzeń lub zmian jej faktury czy odcieni jest niedopuszczalne.

Wszystkie elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, należy zabezpieczyć i osłonić. Przy malowaniu ścian niedopuszczalne jest malowanie stykających się z malowaną powierzchnią futryn drzwiowych, ślusarki okiennej, sufitów podwieszonych itp. konieczne jest zabezpieczanie tych krawędzi taśmą klejącą. Tapety z włókna szklanego malować bezpośrednio farbą lub zastosować się do innych zaleceń ich producenta

Zabronione jest nakładanie farby na metale nie odizolowane emulsją ochronną.

Malowanie musi być wykonane przed założeniem listew przypodłogowych, listew podsufitowych i osprzętu elektrycznego.

# KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

## Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia kontroli jakości robót omówiono w punkcie 6 ogólnej specyfikacji technicznej.

## Badania w czasie wykonywania robót

Powierzchnia do malowania

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować:

- sprawdzenie wyglądu powierzchni,

- sprawdzenie wsiąkliwości,

- sprawdzenie wyschnięcia podłoża,

- sprawdzenie czystości.

Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne. Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3 s.

Roboty malarskie

Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania:

- dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach,

- dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach.

Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy wilgotności powietrza mniejszej od 65%.

Badania powinny obejmować:

- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,

- sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem,

Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo. Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub całkowicie 
i wykonać powtórnie.

# OBMIAR ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące obmiarów robót omówiono w punkcie 7 ogólnej specyfikacji technicznej.

Jednostką obmiarową jest metr kwadratowy (m2) powierzchni przeznaczonej do wykonania robót określonych niniejszą specyfikacją techniczną.

## ODBIÓR ROBÓT

## Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia odbioru robót omówiono w punkcie 8 ogólnej specyfikacji technicznej.

## Odbiór podłoży

Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podłoże, posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą do robót tynkowych 
lub odpowiednią szpachlówką. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.

Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed  gruntowaniem oczyścić.

## Wymagania przy odbiorze

- Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu 
i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania.

- Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru.

- Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie.

- Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym narzędziem powłoki od podłoża.

- Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką.

Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

# PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w części „Wymagania ogólne” pkt 9 specyfikacji technicznej.

Płatność za wykonane roboty odbywać się będzie na podstawie zapisów zawartych w umowie z Inwestorem.

# PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-69/B-10280 	Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi.

PN-EN 13300:2002	Farby i lakiery - Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na wewnętrzne ściany i sufity - Klasyfikacja.

PN-C-81914:2002	Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz

Umowa z Inwestorem.

Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy 
od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod.