SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

B - 02.04.06

WYKŁADZINY Z PCW ORAZ TEKSTYLNE

SPIS TREŚCI

- WSTĘP

- MATERIAŁY

- SPRZĘT

- TRANSPORT

- WYKONANIE ROBÓT

- KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

- OBMIAR ROBÓT

- ODBIÓR ROBÓT

- PODSTAWA PŁATNOŚCI
10. PRZEPISY ZWIĄZANE

# WSTĘP

## Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót polegajacych na ułożeniu wykładzin z PCW oraz wykładzin tekstylnych, które zostaną wykonane 
w ramach dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Rozbiórka sali gimnastycznej oraz budowa hali sportowej z przebudową łącznika szkoły i infrastruktury technicznej”.

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

| Grupa | Klasa | Kategoria | Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 45400000-1 |  |  | Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych. |
|  | 45433000-7 |  | Roboty remontowe i renowacyjne. |
|  |  | 45432111-5 | Posadzki elastyczne. |

## Zakres stosowania ST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

## Określenia podstawowe

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

## Zakres robót objętych ST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu ułożenie wykładzin z PCW zgodnie z dokumentacją projektową.

## Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 1.5 specyfikacji technicznej. Wykonanie podłóg z wykładzin rulonowych PCW winno być realizowane przez przedsiebiorstwo mające właściwe doświadczenie w realizacji tego typu robót i gwarantujace właściwą jakość ich wykonania. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca winien się dokładnie zaznajomić z całością dokumentacji technicznej oraz projektem organizacji robót. Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach technicznych należy wyjaśnic z autorami poszczególnych opracowań przed przystapieniem do robót.  Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga być dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora, a w przypadku zmian dotyczących zasadniczych elementów lub rozwiązań projektowych należy uzyskać dodatkową akceptację Projektantów.

# MATERIAŁY

  - Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w części „Wymagania ogólne” pkt 2 specyfikacji technicznej.  W czasie realizacji robót objętych niniejszą ST należy wykorzystywać niżej wymienione materiały:

- wykładziny systemowe z PCW,

- preparat głęboko penetrujacy,

- klej do klejenia wykładzin.

Do wykonania posadzek powinny być dobrane materiały (wykładziny, kleje, masy wygładzające, gruntowniki itp.) odpowiadające celowi zastosowania, odpowiadające normom państwowym (norma PN-EN ISO 10581:2014-02) lub świadectwom ich dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Wykładzina podłogowa powinna posiadać właściwą Ocenę Higieniczną i Certyfikat Instytutu Technologii Budowlanej. Dostarczone 
na budowę materiały powinny być zaopatrzone w odpowiednią etykietę lub nadruk na spodzie wykładziny. 
W przypadku klejów oraz preparatów wygładzających powinien być również podany sposób ich użycia. Kleje zastosowane do przyklejenia wykładzin powinny odpowiadać zaleceniom producenta wykładziny. Materiały powinny odpowiadac wymaganiom norm państwowych oraz posiadać świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

  - Materiały niezbędne do wykonania prac

Okładziny PCW

Materiał powinien być zgodny z obowiązującymi normami europejskimi, zwłaszcza z EN ISO 10582. Kolorystyka materiału powinna być dobrana zgodnie z zaleceniami Inwestora i Dokumentacją Projektową.

Powierzchnie wykończone okładziną winylową:

- Stosować się do indywidualnych zaleceń producenta.

- Powierzchnię przeznaczoną do wykończenia okładziną winylową należy dokładnie oczyścić, usunąć luźne płaty farby, odtłuścić. Stare powłoki farb klejowych i wapiennych należy bezwzględnie usunąć.

- Świeży tynk cementowo-wapienny można wykończyć wykładziną winylową nie wcześniej niż 3-4 tygodnie po nałożeniu. Powierzchnie gładkie zmatowić papierem ściernym. Ubytki i spękania uzupełnić szpachlówką akrylową, większe ubytki wewnątrz - gipsem, na zewnątrz - zaprawą cementową.

- Stosować się do układu wzoru według legendy w cz. rysunkowej dok. projektowej.

Przegrody pionowe

| ID | OPIS | PRZYKŁADOWA WIZUALIZACJA |
| --- | --- | --- |
| PO1 | Posadzki w korytarzach i salach lekcyjnych oraz bibliotece i pokojach administracyjnych: Wymagane parametry: - Rodzaj wykładziny - heterogeniczna PCW - Typ wykładziny - rulon - Grubość całkowita - 2 mm - Grubość warstwy użytkowej - 0,7 mm - Ciężar całkowity - 2800 gr/m2 - Wzmocnienie powierzchni - poliuretan PUR - Zabezpieczenie powierzchni - UV easy clean - Szerokość rolki - 200 cm - Wielkość opakowania - 40 m2 - Łączenie arkuszy wykładziny - sznury spawalnicze - Klasyfikacja zastosowań - EN685 34/43 - Klasa reakcji na ogień - EN13501 Bfl-s1 - Klasa ścieralności - EN 649 ISO 10582 Typ I - Odporność na odgniecenia - EN433 ≤ 0,05 mm - Stabilność wymiarów - EN434 ˂ 0,10 % - Elektrostatyczność - EN 1815: ≥ 2,0 kV - Odporność chemiczna - EN423 bardzo wysoka * - Odporność na fotele na kółkach - odporna wg. EN425 - Światłoodporność - EN ISO20105 ˃ 6 - Akustyka - EN 140-8 5 dB - Odporność na grzyby i bakterie - odporna wg. EN ISO846 - Antypoślizgowość - EN13893 DS: ≥0,30** - Antypoślizgowość - AS/NZS 4586 R10 - Antypoślizgowość - DIN51130 R10 | INCLUDEPICTURE "http://www.wykladzinywinylowe.floorplanet.pl/uploaded/product/mini2_5521_2.jpg" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.wykladzinywinylowe.floorplanet.pl/uploaded/product/mini2_5521_2.jpg" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.wykladzinywinylowe.floorplanet.pl/uploaded/product/mini2_5521_2.jpg" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.wykladzinywinylowe.floorplanet.pl/uploaded/product/mini2_5521_2.jpg" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.wykladzinywinylowe.floorplanet.pl/uploaded/product/mini2_5521_2.jpg" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.wykladzinywinylowe.floorplanet.pl/uploaded/product/mini2_5521_2.jpg" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.wykladzinywinylowe.floorplanet.pl/uploaded/product/mini2_5521_2.jpg" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.wykladzinywinylowe.floorplanet.pl/uploaded/product/mini2_5521_2.jpg" \* MERGEFORMATINET |
| PO2 | Posadzki w pokojach mieszkalnych: Wymagane parametry: - Rodzaj wykładziny - heterogeniczna PCW - Typ wykładziny - rulon - Grubość całkowita - 2 mm - Grubość warstwy użytkowej - 0,7 mm - Ciężar całkowity - 2800 gr/m2 - Wzmocnienie powierzchni - poliuretan PUR - Zabezpieczenie powierzchni - UV easy clean - Szerokość rolki - 200 cm - Wielkość opakowania - 40 m2 - Łączenie arkuszy wykładziny - sznury spawalnicze - Klasyfikacja zastosowań - EN685 34/43 - Klasa reakcji na ogień - EN13501 Bfl-s1 - Klasa ścieralności - EN 649 ISO 10582 Typ I - Odporność na odgniecenia - EN433 ≤ 0,05 mm - Stabilność wymiarów - EN434 ˂ 0,10 % - Elektrostatyczność - EN 1815: ≥ 2,0 kV - Odporność chemiczna - EN423 bardzo wysoka * - Odporność na fotele na kółkach - odporna wg. EN425 - Światłoodporność - EN ISO20105 ˃ 6 - Akustyka - EN 140-8 5 dB - Odporność na grzyby i bakterie - odporna wg. EN ISO846 - Antypoślizgowość - EN13893 DS: ≥0,30** - Antypoślizgowość - AS/NZS 4586 R10 - Antypoślizgowość - DIN51130 R10 |  |
| PO3 | Wykładzina do sal komputerowych i serwerowni: rodzaj: homogeniczne płytki PVC przewodzące ładunki elektrostatyczne krótka charakterystyka: płytki PCV przewodząca ładunki elektrostatyczne, przeznaczona do: serwerowni, sal operacyjnych, pomieszczeń z aparaturą kontrolno-pomiarową Wymagane parametry: - rodzaj wykładziny: homogeniczna wykładzina PCV - typ wykładziny: płytka - grubość całkowita: 2 mm - ciężar całkowity: 3600 g/m2 - rozmiar płytki: 610x610 mm - wielkość opakowania: 5,58 m2 - ilość kolorów: 8 - higieniczne łączenie płytek: sznury spawalnicze - klasyfikacja zastosowań EN 685: 34/43 - klasa reakcji na ogień EN 13501: Bfl-s1 - antystatyczność DIN 51953 / ESD S 7.1: 2,5 x 104-106 Ohm - właściwości antystatyczne AATCC-134: 0,1 KV - rozpad ładunków elektrostatycznych Test 4046: 0,01 sekundy - odporność na kółka foteli EN 425: odporna - antypoślizgowość DIN 51130: R9 - przewodnictwo cieplne DIN 52612: 0,309 W - elastyczność ASTM F 137: brak pęknięć - stabilność wymiarów EN 433: < 0,51 mm / 304,8 mm - odporność chemiczna EN 423: bardzo odporna - zastosowanie laboratoryjne UL779: zalecana - fabryczna gwarancja antystatyczności: dożywotnia |  |
| W1 | Wykładzina do ochrony podłogi sportowej: Profesjonalna nawierzchnia ochronna do rozkładania na halach sportowych o gr. 1,5 mm, szer. rolki 150 cm, ciężar 2kg/m2, odporność na ścieranie grupa "A", odporność na palność M3 |  |

Przegrody poziome

| ID | OPIS | PRZYKŁADOWA WIZUALIZACJA |
| --- | --- | --- |
| S2 | Wykładzina ścienna korytarzy. Elastyczna i trwała wykładzina ścienna i sufitowa z PCV delikatnym, marmurowym wzorem; łatwa do utrzymania w czystości Montaż do wys. 150cm. Kolor biscuit beige. Wymagane parametry: - Grubość całkowita wg EN 428 1.25mm - Rozmiar rolki wg EN 426 1.83m x30m = 54.9m - Waga EN 430Grupa 1: 1900 g/ m˛ - Trudnopalność: - BS 476: Część 6(I)<12(i1)<6\Klasa 0* - BS 476: Część 7Klasa 1/ASTM E648Klasa 1AS/NZS - Grupa 1 - ASTM F51/68 Klasa A - nie emituje pyłu. Odpowiedni do stosowania w pomieszczeniach typu „clean room” następującej klasy:ISO 14644- 11999Klasa 4 Bakteriostat - Wykładzina nie sprzyja rozwojowi mikroorganizmów. Nie jest również atakowana przez owady lub gryzonie. - Światłoodporność - ISO 105-B02 Metoda 3.6 ZASTOSOWANIE Wykładzinę ścienną należy stosować we wszystkich korytarzach i klatach schodowych do wysokości 150cm od poziomu podłogi | INCLUDEPICTURE "http://www.polyflor.pl/uploads/cmsProduct/thumb-985e04092-biscuit-beige.jpg" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.polyflor.pl/uploads/cmsProduct/thumb-985e04092-biscuit-beige.jpg" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.polyflor.pl/uploads/cmsProduct/thumb-985e04092-biscuit-beige.jpg" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.polyflor.pl/uploads/cmsProduct/thumb-985e04092-biscuit-beige.jpg" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.polyflor.pl/uploads/cmsProduct/thumb-985e04092-biscuit-beige.jpg" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.polyflor.pl/uploads/cmsProduct/thumb-985e04092-biscuit-beige.jpg" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.polyflor.pl/uploads/cmsProduct/thumb-985e04092-biscuit-beige.jpg" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.polyflor.pl/uploads/cmsProduct/thumb-985e04092-biscuit-beige.jpg" \* MERGEFORMATINET |
| S4 | Okładzina z włókna szklanego: - Tkane włókno szklane, o gr. 110 g/m2 - Klasa odporności na ogień B-s1,d0 - Okładzinę stosuje się pod wszystkie farby akrylowe ścienne. |  |

- UWAGA: Przestawione rysunki, obrazki i zdjęcia należy traktować jako poglądowe. Dobrany produkt może nieznacznie odbiegać od rzeczywistego produktu, ale powinien przypominać zaprezentowany oraz być zgodny z opisem. Wszystkie elementy należy zamontować w ilości oraz w miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej. Parametry materiałów - zgodnie z dokumentacja projektową oraz zaleceniami inwestora.

Roztwór do gruntowania

Dyspersyjny środek gruntujący przeznaczony do zagruntowania chłonnych lub niechłonnych mineralnych podłoży przed zastosowaniem zaprawy wygładzającej zalecany przez producenta wykładziny.

Masa wygładzająca

Zaprawa wyrównująca służy do wyrównywania stropów betonowych, posadzek cementowych i anhydrytowych pod wszelkiego rodzaju wykładziny.

Klej do wykładzin

Do przyklejania wykładzin podłogowych z czystego winylu lub z mieszanek winylowych w płytkach należy stosować klej epoksydowy bardzo małej emisji lotnych związków organicznych lub uniwersalny odporny na wysoką temperaturę i przystosowany do ogrzewania podłogowego.

- Wymagane parametry:

- Niezapalny.

- Odporny na wysokie temperatury.

- Zakres temperatur podczas montażu: +18°C do +29°C,

Cokoły

Cokół wykonać z wykładziny, wywinięcie na ścianę na h=10cm. Styk ściany wyoblić r=25mm przy zastosowaniu systemowych listew z PVC

# SPRZĘT

## Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części „Wymagania ogólne” pkt 3 specyfikacji technicznej.

  - Sprzęt do wykonywania robót

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. Do wykonania robót zwiazanych z wykonaniem posadzek z PCW podłogowych może być wykorzystany sprzęt podany poniżej lub inny zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego projektu:

- noże do przycinania wykładzin,

- pace i szpachelki stalowe,

- wałki dociskowe,

- liniały stalowe,

- zgrzewarka do wykładzin.

Do cięcia materiałów posadzkowych używać narzędzi dostosowanych do twardości płyt materiału. Sprzęt stosowany do robót budowlano - montażowych musi być użytkowany zgodnie ze swoim przeznaczeniem 
w zakresie zgodnym z dokumentacją techniczno-ruchową. Sprzęt musi odpowiadać wymaganym przepisom eksploatacyjnym w zakresie wymagań użytkowych, utrzymania odpowiedniego stanu technicznego, częstotliwości i zakresu kontroli stanu technicznego, przestrzegania warunków BHP i ochrony P.poż w czasie użytkowania sprzętu. Wykonawca jest zobowiązany sprawdzić ważność odpowiednich dokumentów.

# TRANSPORT

## Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części „Wymagania ogólne” pkt 4.

## Transport materiałów

Transport powinien odbywać się krytymi środkami transportu. Ułożenie i zabezpieczenie ładunku powinno być zgodne z przepisami transportowymi dotyczącymi transportu samochodowego. Podczas transportu materiały powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami, utratą stateczności i szkodliwymi wpływami atmosferycznymi. Wykładziny rulonowe oraz kleje przeznaczone do ich mocowania powinny być składowane 
w pomieszczeniach zamkniętych, suchych, w temperaturze 5-25°C. Należy je chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Kleje zachowują trwałość przez 6 miesięcy. Rolki przechowywać przez co najmniej 48 godzin w miejscu suchym i przewiewnym, nie wystawionym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych i opadów atmosferycznych, w temperaturze otoczenia minimum +12℃. Rolki wykładziny przechowywać pionowo. Materiał izolować od podłoża składając je np. na podestach.

# WYKONANIE ROBÓT

## Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 5 specyfikacji technicznej. Roboty budowlane związane z ułożeniem wykładziny rulonowej z PCW należy wykonać zgodnie 
z polskimi normami oraz wytycznymi technologicznymi producenta.

UWAGA: Przed wykonaniem prac, należy przestawić próbki (modele dla elementów niestandardowych).

Próbki będą oceniane pod kątem ich charakterystyki wizualnej.

Wykonawca winien dostarczyć cały zakres próbek danego elementu robót budowlanych, w tych przypadkach, gdzie będzie wykorzystywany szeroki zakres kolorów, uziarnienia, faktury i innych właściwości.

## Opis prowadzenia prac

Wymagania ogólne dla podłoży pod wykładziny

Podłoże, na którym może być ułożona wykładzina, powinno być stabilne, suche, twarde i gładkie. Do pomiaru tych parametrów użyć należy wyskalowanego klina oraz łaty niwelacyjnej o długości 2m (różnica poziomu nie może przekraczać 2mm). Należy sprawdzić wilgotność podłoża. Maksymalna wartość wilgotności dla jastrychu cementowego pod wykładziny naturalne wynosi 2,0 %.

W przypadku stwierdzenia zabrudzeń i niewielkich nierówności należy je przeszlifować maszyną jednotarczową z odpowiednią tarczą. Przeszlifowane podłoże należy odkurzyć przy pomocy odkurzacza przemysłowego.

Dylatacje technologiczne/przeciwskurczowe i szczeliny w podłożu powinny być wypełnione i trwale zamknięte.

Gruntowanie i wylewanie mas

Po dokonaniu niezbędnych czynności związanych z przygotowaniem podłoża przystępujemy do gruntowania.

W zależności od rodzaju podłoża dobieramy odpowiedni grunt (podłoże nasiąkliwe lub nienasiąkliwe) przystępujemy do wylewania masy. Grubość masy wygładzającej powinna wynosić w zakresie od 2mm do 5mm. Po wylaniu masę rozprowadzamy na podłożu raklą zębatą a odpowietrzamy specjalnym wałkiem odpowietrzającym. Po wyschnięciu szlifujemy powierzchnię w celu pozbycia się tzw. „mleczka cementowego”.

Instalacja wykładzin

Przed instalacją wykładzin należy sprawdzić numery serii w celu uniknięcia różnic w odcieniach (do jednego pomieszczenia należy dobierać wykładzinę z tej samej serii produkcyjnej). Wykładzina przed instalacją powinna być przechowywana w pomieszczeniu ok. 24h w celu przejęcia temperatury otoczenia (min. 18ºC). Po tym okresie należy docinać arkusze wykładziny. Przy pomocy odpowiedniej pacy z grzebieniem zębatym rozprowadzamy klej na całym wyznaczonym linią podłożu. Do klejenia wykładzin na podłożu używamy klejów dyspersyjnych (na bazie wody). W przypadku cokołów używamy kleju kontaktowego (pokrywamy nim zarówno powierzchnię ściany jak i wykładziny i pozostawiamy do wyschnięcia powierzchni kleju). Po wstępnym odparowaniu kleju (około 15 min) dociskamy wykładzinę do podłoża, następnie używając walca min 50kg pozbywamy się powietrza spod wykładziny (najpierw w poprzek, następnie wzdłuż arkusza). Następnie czynność powtarzamy na drugiej połowie arkusza. W celu wywinięcia wykładziny na ścianę należy podgrzać wykładzinę nagrzewnicą elektryczną, a rolką dociskową przycisnąć wykładzinę, aby dokładnie przylegała w miejscu łączenia się ściany z podłogą. Narożnik wewnętrzny wykonujemy na jednej ze ścian pod kątem 45º (unikamy cięcia i łączenia w miejscu łączenia się dwóch ścian). Narożnik zewnętrzny wykonujemy w ten sposób, że odginamy wykładzinę w miejscu styku podłoża z narożnikiem. Tniemy z jednej strony pod kątem 45º, nadmiar przesuwamy na drugą stronę. Brakującą część cokołu wykonujemy z dodatkowego trójkąta wyciętego z wykładzin. Aby trójkąt lepiej się układał, frezujemy go na lewej stronie frezarką ręczną. Dopasowujemy trójkąt, ewentualny nadmiar docinamy tak, aby krawędzie idealnie się stykały. Po wykonaniu wszelkich prac związanych z docinaniem i obróbką wykładzin, przyklejamy cokół klejem kontaktowym.

Po upływie 24h możemy przystąpić do prac związanych ze „spawaniem wykładzin”. Dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od płaszczyzny poziomej nie powinno być większe niż 2mm/m oraz 5mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia.

Instalacja wykładzin przewodzących

Kierunek układania płytek: Przed rozpoczęciem instalacji płytek określić należy rodzaj ułożenia, biorąc pod uwagę kształt pomieszczenia oraz wzór, w jakim mają być ułożone. Montaż płytek według wzoru w szachownicę lub w tym samym kierunku. Przy klejeniu rolek należy użyć kleju akrylowego w ilości 250g/m2.  Przy instalowaniu płytek należy użyć szpatułki typu K i kleju prądoprzewodzącego.

Uziemienie rolek powinno się odbywać za pomocą taśmy miedzianej w poprzek kierunków układanych rolek. Na każde 20 mb. powinno być odprowadzone jedno uziemienie. Złącza rolek na krótkim boku powinny być połączone dodatkowym pasem taśmy O dł. 100 cm. Klejenie zwykłym klejem akrylowym. Na taśmę miedzianą nanieść klej prądoprzewodzący. Płytki należy przykleić na całej powierzchni klejem prądoprzewodzącym, a taśmę miedzianą na każde 20 m odprowadzić jako uziemienie. Odległość od ściany około 200 mm.

Spawanie wykładzin

Pierwszą czynnością, jaką należy wykonać jest frezowanie wykładziny. Wykładzinę frezujemy na 2/3 grubości wykładziny. Prawidłowo i fachowo wykonany frez ma wpływ na wygląd połączonych brytów wykładziny. Do tych prac używamy frezarki ręcznej lub mechanicznej. Po wykonaniu frezowania możemy przystąpić do spawania na gorąco. Używając spawarek ręcznych lub automatu spawalniczego wprowadzamy sznur w styki wykładziny. Kolejną czynnością jest ścięcie nadmiaru sznura. Ścinanie odbywa się w dwóch etapach – pierwszy z nich to ścięcie jeszcze ciepłego sznura przy pomocy noża z płytką. Drugi po ostygnięciu sznura bezpośrednio na wykładzinie. Zbyt szybkie ścięcie może spowodować skurczenie, zapadanie się sznura w procesie stygnięcia.

  - Układanie wykładziny ściennej

    - Przygotowanie podłoża

Podłoże powinno być czyste, gładkie, twarde, suche i bez pęknięć oraz powinno spełniać:

- wymagania płaskości, dla której tolerancje wynoszą:

- 5mm na długości 2m prostej krawędzi;

- 2mm na długości 0.20m prostej krawędzi;

- wymagania pionowości:

- ± 12mm na całej wysokości.

Przed rozpoczęciem prac, należy sprawdzić czy krawędzie narożników wewnętrznych i zewnętrznych są proste i pionowe w linii, aby zapobiec odsadzeniu pasów. Jeśli tak nie jest, należy skorygować sytuację przez zrobienie połączenia blisko narożnika (ok. 5 cm od narożnika wewnętrznego i 20 cm od narożnika zewnętrznego, aby uzyskać pionowość.

Wykonać wszelkie niezbędne prace, kurz i inne drobiny muszą być gruntownie usunięte, aby uzyskać podłoże odpowiednie do położenia wykładziny na ścianie. Nowe i stare podłoża (włącznie z powierzchniami płyt gipsowo-kartonowych) należy zagruntować gruntem. Przed nałożeniem gruntu na podłoże należy usunąć luźną farbę i tapety.

    - Wykonanie robót

Ponieważ pokrycie ściany ma zachodzić na podwinięcie cokołu przyściennego na 2 do 3 cm (dotyczy tylko pomieszczeń mokrych z posadzką antypoślizgową), należy zastosować wypełnienie szpachlą, aby skompensować różnice grubości pomiędzy ścianą a wykładziną podłogową.

Zaznaczenia na podłożu lub wykładzinie należy robić wyłącznie ołówkiem grafitowym, ponieważ długopis może pozostawiać ślady mogące przenikać przez wykładzinę.

Rysunek 1. Układanie wykładzin na ściany w pomieszczeniach mokrych

Klej należy nakładać na podłoże przy pomocy pacy zębatej A4 z drobnymi ząbkami a następnie w kierunku pionowym wałkiem malarskim o średniej długości włosa. Ostrożnie nakładać klej pacą do wysokości ok. 2 do 3 cm nad zagięcie cokołu co stanowi szerokość, na którą będzie zachodzić wykładzina podłogowa. Nakładać wykładzinę; pasy można nakładać odwijając je pionowo lub poziomo stosując pas o szerokości 2 m i 0.5 m pas na górze identyczny z dolnym, robiąc 2 do 3 cm zakładkę na dolny pas.

W narożnikach nie używać dmuchawy na gorące powietrze z powodu nadmiernych naprężeń jakie mogą powstać w wykładzinie.

Wypchnąć powietrze przez wyciskanie w kierunku pionowym bez naciągania wykładziny by uniknąć późniejszych skurczów. Nie używać narzędzi, które mogą uszkodzić wykładzinę.

    - Wykonywanie połączeń

Nie należy robić żadnych pionowych połączeń bliżej niż 75 cm od węża prysznicowego lub punktu mocowania głowicy natryskowej.

Zaleca się 1 do 2 cm zakładki tworząc jednolite połączenie po odcięciu. Nie uszkodzić podłoża przy cięciu.

    - Narożniki

- Narożniki zewnętrzne

Dociskać wykładzinę aż do narożnika i zagiąć ją jednocześnie naciskając na narożnik przez szmatkę i rolkę do narożników pracując w kierunku pionowym. Posuwać się dalej dociskając wykładzinę poza narożnik.

- Narożniki wewnętrzne

Dopasować wykładzinę w narożniku przy pomocy rolki do narożników. Posuwać się wokół narożnika dociskając odchylającą się część posuwać się w kierunku pionowym.

    - Przejścia przez rury i punkty specjalne

Rury doprowadzające i odpływowe nie mogą wystawać więcej niż 5 cm; odstęp między rurami a ścianą nie może być mniejszy niż 5 cm tak, aby można było położyć wykładzinę. Po nałożeniu żywicy poliuretanowej na podłoże wokół rurociągu, wykonać przekłucie robiąc możliwie jak najmniejsze nacięcie na środku rury i zmiękczyć wykładzinę używając dmuchawy na gorące powietrze, aby ułatwić ułożenie wykładziny na podłożu. Wykładzina musi dostatecznie przylegać wokół rury.

Wykonać połączenia żywicą poliuretanową na ościeżnicach drzwi, okien i podsufitowe.

    - Cięcia

Obciąć nadmiar wykładziny ściennej przy suficie i wzdłuż ościeżnic drzwi i okien. Uszczelnić połączenia żywicą poliuretanową. Obciąć nadmiar wykładziny podłogowej przy listwie posługując się prostą kantówką (po zaznaczeniu rysikiem do listwy przypodłogowej), zwracając uwagę, aby nie uszkodzić wykładziny. Usunąć wszelkie ślady kleju z wykładziny ściennej. Docisnąć na zimno wykładzinę podłogową tworząc wodoszczelne połączenie na całym obwodzie pomieszczenia, aby zapobiec namnażaniu się bakterii pod wykładziną.

    - Połączenia zgrzewane

Unikać nadmiernych szczelin i zauważalnych ściśnięć na złączach. Dopuszczalna jest szczelina 0.2mm co umożliwi sfazowanie krawędzi podczas rowkowania, umożliwiając tym samym zgrzewanie.

Wykonać połączenia zgrzewane przed upływem 48 godzin od momentu przyklejenia wykładziny:

- usuwając wszelkie ślady kleju na złączach;

- wykonując frezowanie rowka używając ręcznego rylca, zwracając uwagę, aby nie uszkodzić podłoża podczas cięcia;

- zgrzewając wykładzinę używając sznura do zgrzewania, wyrównać spoinę ścinając nadmiar sznura w dwóch przejściach po ostygnięciu spoiny.

# KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

## Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 6 specyfikacji technicznej.

## Przebieg kontroli jakości robót

Kontrola jakości robót przy wykonywaniu podłóg z wykładzin polega na sprawdzeniu wszystkich faz pracy przy wykonywaniu podkładu i układaniu posadzki. Kontrola jakości powinna obejmować:

- sprawdzenie materiałów pod wzgledem ich zgodnosci z aktualnymi normami, dokumentacją techniczną 
i niniejszą ST,

- sprawdzenie wykonania podkładu,

- sprawdzenie poprawności wykonania posadzek z wykładzin.

Podczas odbioru jakościowego wykładzin, przeznaczonych do wykonania posadzek należy sprawdzić:

- zaświadczenie o jakości wystawione przez producenta,

- świadectwo dopuszczenia do stosowania wykładzin w tego typu obiektach,

- gatunek dostarczonych wykładzin,

- jednolitość wzoru lub barwy.

Wykładziny powinny posiadać oznaczenia na spodniej powierzchni:

- dane producenta,

- oznaczenie rodzaju, barwy i gatunku,

- numer świadectwa dopuszczenia do użytku w budownictwie lub obowiazujacej normy.

Kontrola jakości wykonanej posadzki obejmuje sprawdzenie:

- poprawnosci przylegania wykładziny do podłoża (niedopuszczalne jest występowanie miejsc nie przylegających, fałd, pecherzy, odstających brzegów),

- wygladu powierzchni – powierzchnie powinny byc równe, czyste, gładkie, nie zanieczyszczone.

# OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady obmiaru robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 7 specyfikacji technicznej.

Jednostka obmiarowa robót jest:

- ułożenie wykładzin rulonowych – m2 (metr kwadratowy),

- zgrzewanie wykładzin rulonowych – m2 (metr kwadratowy).

# ODBIÓR ROBÓT

## Ogólne zasady odbioru robót.

Ogólne zasady odbioru robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 8 specyfikacji technicznej.

Odbiór podkładu powinien być przeprowadzony w następujących etapach:

- po ułożeniu warstwy materiału izolacyjnego,

- podczas układania podkładu,

- po całkowitym stwardnieniu podkładu.

Odbiór podkładu powinien obejmować sprawdzenie:

- jakości zastosowanych materiałów,

- prawidłowosci ułożenia kolejnych warstw,

- grubości podkładu w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu,

- równości i zachowania dopuszczalnych odchyłek płaszczyzny podkładu,

- prawidłowości osadzenia elementów dodatkowych w podkładzie,

- poprawności wykonania i rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych.

Odbiór końcowy robót podłogowych powinien obejmować:

- ocenę zgodnosci wygladu wykonanej podłogi z dokumentacją techniczną,

- jakości zastosowanych materiałów,

- sprawdzenie dotrzymania warunków wykonywania prac na podstawie zapisów w dzienniku budowy.

Odbiór posadzki powinien obejmować:

- ocenę wyglądu zewnętrznego,

- sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni,

- sprawdzenie połączenia posadzki z podkładem,

- ocene prawidłowości osadzenia elementów dodatkowych w posadzce.

Dopuszczalne tolerancje:

- odchylenie powierzchni podkładu lub posadzki od płaszczyzny nie może przekraczac 2 mm/m i 5 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia,

- prześwit pomiędzy dwumetrową łatą przyłożona w dowolnym miejscu nie może być większy niż 
5 mm,

- odchylenie spoiny od linii prostej nie może być większe niż 1 mm/m lub 5 mm na całej długości spoiny w pomieszczeniu.

# PODSTAWA PŁATNOŚCI

Płatność za wykonane roboty odbywać się będzie na podstawie zapisów zawartych w umowie z Inwestorem.

# PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-EN ISO 10581:2014-02	Elastyczne pokrycia podłogowe -- Homogeniczne pokrycia podłogowe 
z polichlorku winylu – Specyfikacja.

PN-B-89002 		Elementy z tworzyw sztucznych dla budownictwa. Listwy podłogowe 
z polichlorku winylu.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Wydawnictwo z 2006 roku.

Umowa, warunki Umowy.

Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy 
od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod.