|  | PRO-ROAD Krzysztof Buk 60-175 Poznań ul. Przebiśniegowa 17 tel. 608 684 927 biuro@pro-road.pl NIP 785-167-76-57 REGON 302445607 |  |
| --- | --- | --- |
| EKSPERTYZA WRAZ Z PROJEKTEM NAPRAWY PRZEBUDOWY DROGI POWIATOWEJ NR 4767P NA ODCINKU OSIECZNA - GONIEMBICE |  |

| Lokalizacja: | gmina OSIECZNA powiat LESZCZYŃSKI województwo WIELKOPOLSKIE |
| --- | --- |
| Tom: | 2d – BRANŻA KONSTRUKCYJNA (GEOTECHNIKA) |
| Stadium opracowania: | PROJEKT WYKONAWCZY |
| Inwestor: | POWIAT LESZCZYŃSKI pl. Kościuszki 4b, 64-100 Leszno |
| Reprezentowany przez: | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W LESZNIE pl. Kościuszki 4c, 64-100 Leszno |

|  | Branża | Imię i Nazwisko | Numer uprawnień | Podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Projektant | Konstrukcyjno-budowlana (geotechnika) | mgr inż. Piotr Zalisz | upr. bud.: WKP/0056/POOK/06, WKP/0063/OWOK/03 specjalizacja geotechniczna WKP/0255/Sp-PWKb/23 upr. geol. MŚ VII-1446 |  |
| Sprawdzający | Konstrukcyjno-budowlana (geotechnika) | mgr inż. Waldemar Wawrocki | upr.bud. WKP/0050/POOK/07 |  |

Poznań,  23.07.2024r.

egz.

A.	CZĘŚĆ OPISOWA

- Opis techniczny

B.	CZĘŚĆ RYSUNKOWA

KG1.	Plan palowania                                                         skala 1:200

KG2.	Przekroje poprzeczne                                               skala 1:100

KG3.	Rysunek konstrukcyjny pala prefabrykowanego      skala 1:10, 1:20

C.	ZAŁĄCZNIKI

- Wyciąg z dokumentacji geotechnicznej

- Wyciąg z obliczeń

- Uprawnienia i zaświadczenia

A.   CZĘŚĆ   OPISOWA

I.	Opis techniczny

SPIS TREŚCI:

1.	Podstawa opracowania	5

2.	Przedmiot i zakres opracowania	5

3.	Opis warunków gruntowych	5

4.	Charakterystyka obiektu	5

5.	Omówienie obliczeń statyczno-wytrzymałościowych	5

6.	Rozwiązanie konstrukcyjne	6

6.1	Pale	6

6.2	Płyta żelbetowa	6

6.3	Platforma robocza	6

7.	Technologia wykonania fundamentów palowych	8

7.1	Kolejność robót	8

7.2	Szczegółowy opis proponowanych rozwiązań	8

8.	Kolizje	8

9.	Uwagi końcowe	9

- Podstawa opracowania

- Projekt Budowlano-Wykonawczy „rozbudowa z przebudową drogi powiatowej nr 4767P na odcinku Osieczna – Goniembice”. Bartosz Bartoszewski, czerwiec 2021r.

- OPINIA TECHNICZNA (dokumentacja 10143A/2024) Określenie przyczyny awarii drogi powiatowej nr 4767P, Osieczna - Goniembice. GT Projekt; ul. Parkowa 4, Swadzim k. Poznania, luty 2024

- Opinia geotechniczna określająca warunki gruntowo – wodne w podłożu drogi powiatowej nr 4767P Osieczna – Goniembice w km 6+500 ÷ 6+600. Inżynieria Wielkopolska Sp. z o.o. Sp. komandytowa ul. Józefa Hallera 6-8, 60-104 Poznań, 07.03.2024r.

- PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli.

- PN-83/B-02428. Fundamenty budowlane. Nośność pali i fundamentów palowych.

- PN-82 B-02004. Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne. Obciążenia pojazdami.

- PN-EN 12794. Prefabrykaty betonowe. Pale fundamentowe.

- PN-EN 1997-1. Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Część 1. Zasady ogólne.

- PN-EN 12699. Wykonawstwo specjalistycznych robót geotechnicznych. Pale przemieszczeniowe

- ASTM Designation D 4945. Standard Test Method for High-Strain Dynamic Testing of Piles.

- “Time dependence of bearing capacity of piles” Rikard Skov, Hans Denver; Centrum Pale A/S, Denmark

- Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest przedstawienie projektu wzmocnienia podłoża palami prefabrykowanymi pod nasyp drogowy w km 6+500,00÷6+624,57 drogi powiatowej nr 4767P Osieczna – Goniembice.

W projekcie podano: liczbę, długość i konstrukcję pali prefabrykowanych, ich lokalizacje, rzędne wbicia oraz podstawowe wymagania dotyczące wykonania płyty żelbetowej.

Rozmieszczenie pali pokazano w części rysunkowej projektu.

- Opis warunków gruntowych

W podłożu w rejonie projektowanego wzmocnienia od powierzchni terenu stwierdzono występowanie nasypów związanych z korpusem drogi powiatowej i ścieżki rowerowej. Nasypy uformowane są z mieszaniny piasków drobnych i gliniastych z domieszkami humusu, namułów organicznych i żwiru, o stwierdzonej maksymalnej miąższości około 1,0-3,6m, w stanie luźnym i średnio zagęszczonym oraz twardoplastycznym i plastycznym. Warstwa nasypowa podścielona jest nieciągłą serią osadów organicznych słabonośnych wykształconych jako torfy i namuły organiczne, której spąg zalega na głębokości około 1,8-7,8m p.p.t. Poniżej osadów organicznych stwierdzono występowanie osadów piaszczystych (głównie piaski drobne w stanie luźnym, średnio zagęszczonym i zagęszczonym o wartości stopnia zagęszczenia ID~20-70 [%]) i mułków zastoiskowych (głównie gliny pylaste, gliny pylaste zwięzłe oraz pyły i pyły piaszczyste w stanie plastycznym i twardoplastycznym o wartości wskaźnika konsystencji IC~0,60-0,90 / wartość stopnia plastyczności IL~0,40-0,10). W najgłębszym zbadanym podłożu stwierdzono występowanie serii iłów (głównie iły i iły pylaste oraz lokalnie pyły piaszczyste w stanie twardoplastycznym o wartości wskaźnika konsystencji IC~0,80-1,00 / wartość stopnia plastyczności IL~0,20-0,00) z wkładkami piasków drobnych i średnich w stanie średnio zagęszczonym (wartość stopnia zagęszczenia ID~40-65 [%]), których strop nawiercano na głębokości około 3,4-13,1m p.p.t.

- Charakterystyka obiektu

Przedmiotowy odcinek wzmocnienia podłoża znajduje się w km 6+500,00÷6+624,57 pod nasypem drogi powiatowej nr 4767P. Droga powiatowa nr 4767P wybudowana będzie w przekroju jednojezdniowym z dwoma pasami ruchu o szerokości 3,0m oraz ciągiem pieszo-rowerowym. W ciągu odcinka wzmocnienia projektuje się przepust w km 6+539,50 pełniący funkcję hydrotechniczną.

- Omówienie obliczeń statyczno-wytrzymałościowych

Obliczenie nośności pali przeprowadzono zgodnie z zasadami obowiązującej normy [5]. Rozstawy pali przyjęto tak, aby maksymalne obciążenie przypadające na pal nie było większe od jego obliczeniowej nośności.

Wyniki obliczeń nośności pali przedstawiono w Załączniku nr 2.

W celu wyznaczenia obciążeń działających na pale prefabrykowane przyjęto następujące obciążenia oraz współczynniki obliczeniowe:

- Obciążenie ruchem 	25,0 kN/m2    	(γf = 1,35)

- Ciężar warstw drogowych	23,0 kN/m3    	(γf = 1,35)

- Ciężar własny gruntu nasypowego	18,5 kN/m3   	(γf = 1,35)

- Płyta żelbetowa gr. 0,40m	25,0 kN/m3 	(γf = 1,35)

Przyjęte wysokości nasypu, rozstawy, obciążenia i długości pali na poszczególnych odcinkach zestawiono w Tablicy nr 1.

- Rozwiązanie konstrukcyjne

  - Pale

Zaprojektowano wzmocnienia podłoża wbijanymi żelbetowymi palami prefabrykowanymi. Przyjęto pale o przekroju poprzecznym 30x30cm z betonu klasy C40/50. Minimalne zbrojenie główne pali przyjęto ze stali o granicy plastyczności fy=500MPa i przekroju 8Ø12mm (zbrojenie TYP 8). Strzemiona przyjęto spiralne z prętów Ø5 mm ze stali o granicy plastyczności fy=500MPa.

Rysunek konstrukcyjny pala znajduje się w części rysunkowej projektu.

Projektowane rzędne głowic po wbiciu oraz długości pali podano w Tablicy nr 1. Łącznie zaprojektowano:

- 336szt. pali prefabrykowanych pod nasyp drogowy,

- 22szt. pali prefabrykowanych pod przepust.

W celu zweryfikowania przyjętych nośności pali przyjęto wykonanie 6 próbnych obciążeń pali w tym 1 próbne obciążenie statyczne i 5 próbnych obciążeń dynamicznych pali. Pale do próbnych obciążeń wydłużono w stosunku do pali docelowych o 1.0m przy pozostawieniu rzędnej stopy pala bez zmian. Projekt próbnego obciążenia pali opracuje wykonawca palowania i zatwierdzi u Projektanta obiektu.

  - Płyta żelbetowa

W celu podtrzymania korpusu nasypu drogowego i nawierzchni drogowej zaprojektowano płytę żelbetową o grubości 0,4m podpartą na prefabrykowanych palach żelbetowych. Górną powierzchnię płyty zaprojektowano na rzędnej 86,72m n.p.m. Pod przepustem w km 6+539,50 płytę zaniżono i dostosowano do rzędnych posadowienia przepustu. Dolną powierzchnię płyty (gr. 40cm) pod przepustem drogowym zaprojektowano na rzędnej 84,70m n.p.m. W razie konieczności należy obniżyć poziom zwierciadła wody gruntowej na czas wykonania robót ziemnych i fundamentowych pod konstrukcję żelbetową przepustu. Szczegóły konstrukcyjne płyty fundamentowej przedstawiono w tomie 2c.

  - Platforma robocza

- Platforma robocza musi stanowić stabilne podłoże dla ciężkiego sprzętu budowlanego, w tym dla pojazdów gąsiennicowych o masie 80 ton w każdych warunkach pogodowych.

- Platforma powinna znajdować się co najmniej 0,5m powyżej poziomu wody gruntowej.

- Platformę roboczą stanowić powinien nasyp z materiału niespoistego np. kruszywo łamane, piasek lub pospółka.

- W razie konieczności należy obniżyć poziom zwierciadła wody gruntowej na czas wykonania robót ziemnych związanych z wykonaniem platformy roboczej.

- Minimalna wymagana wartość wtórnego modułu odkształcenia Ev2 na poziomie górnej powierzchni platformy roboczej 40MPa.

- Powierzchnię platformy roboczej dla całego zakresu robót palowych zaprojektowano na rzędnej wynoszącej 86,22m n.p.m.

- Dopuszcza się wykonywanie pali z poziomu terenu lub z poziomu projektowanych głowic w zależności od uwarunkowań budowy i możliwości spełnienia powyższych wymagań.

Szczegóły rozwiązania projektowego, w tym rzędne, długości i nośności pali zestawiono w Tablicy nr 1 oraz na rysunkach konstrukcyjnych.
Tablica 1 Zestawienie pali.

- Technologia wykonania fundamentów palowych

  - Kolejność robót

W projekcie założono następującą kolejność robót:

- usunięcie ewentualnych kolizji branżowych;

- przygotowanie platform roboczych do wbijania pali;

- transport pali testowych na miejsce wbudowania;

- wytyczenie lokalizacji pali testowych;

- wbicie pali testowych;

- wykonanie próbnych obciążeń pali;

- analiza wyników oraz weryfikacja projektu palowania w zakresie robót palowych tj. w zakresie przyjętej długości;

- transport pali docelowych na miejsce wbudowania;

- wytyczenie lokalizacji pali docelowych;

- wbicie pali docelowych wraz z rozkuciem głowic;

- wykonanie warstwy technologicznej z betonu C12/16;

- wykonanie zbrojenia płyty zwieńczającej;

- betonowanie płyty

Większość w ww. robót można prowadzić równolegle.

  - Szczegółowy opis proponowanych rozwiązań

Pale, jako gotowe prefabrykaty, zostaną przywiezione na miejsce wbudowania i wbite palownicą  zgodnie z planem wzmocnienia.

W trakcie palowania docelowego zaleca się wbijać pale zaczynając od pali wewnętrznych i kończąc na palach zewnętrznych. Ostateczną decyzję o kolejności pogrążania pali podejmie Kierownik Robót Palowych.

Bezpośrednio po wbiciu głowice pali docelowych pod nasyp znajdować się będą na poziomie +0.03m w stosunku do spodu płyty żelbetowej (dotyczy pali bez rozkuwania głowicy) oraz na poziomie +0,60m w stosunku do spodu ław poddylatacyjnych i płyty pod przepustem (dotyczy pali z rozkuwaniem głowicy).

Pale należy zagłębiać zachowując tolerancje:

- położenie w planie pali pionowych i ukośnych (mierzone w poziomie roboczym):

    - na lądzie: e  0.1m;

- pochylenie pali pionowych i ukośnych:

    - i  imax  = 0.04 (0.04m/m);

gdzie i oznacza tangens kąta między projektowaną, a rzeczywistą osią pala;

- rzędna głowicy pali nierozkuwanych: -0.1m.

W przypadku stwierdzenia uszkodzenia wbijanego pala prefabrykowanego (np. złamanie pala, uszkodzenie głowicy pala uniemożliwiające jej odtworzenie lub nadbudowę itp.) należy w jego sąsiedztwie, tj. oś dodatkowego pala w odległości ~0.40m od osi uszkodzonego pala wbić dodatkowy pal o takich samych parametrach (przekrój, długość) jak pal uszkodzony. Kierunek (w planie) wbicia dodatkowego pala ustali na budowie Kierownik Robót Palowych dostosowując miejsce wbicia do możliwości występujących na budowie.

- Kolizje

Na obszarze projektowanych prac niezbędne jest wykonanie przekopów kontrolnych w celu weryfikacji lokalizacji sieci nie ujętych w projekcie. W przypadku stwierdzenia niezgodności lub natrafienia na niezinwentaryzowaną sieć należy wstrzymać prace i powiadomić o tym jej Właściciela i Projektanta niniejszego opracowania.

Wszelkie kolizje z elementami infrastruktury podziemnej, naziemnej lub napowietrznej powinny zostać zlokalizowane i usunięte przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem wzmocnienia gruntu.

Na budowie należy zweryfikować projektowany układ pali z projektowanymi sieciami.

- Uwagi końcowe

- Przed przystąpieniem do robót Wykonawca zinwentaryzuje i usunie wszystkie kolizje urządzeń obcych z projektowanymi robotami.

- W przypadku uszkodzenia nie zinwentaryzowanego urządzenia obcego należy niezwłocznie przerwać roboty, wezwać Kierownika Budowy, Inspektora Nadzoru i Projektanta oraz Właściciela urządzenia w celu uzgodnienia dalszego sposobu postępowania.

- Wszystkie prace związane z wbijaniem pali należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi zasadami BHP.

- Roboty palowe należy prowadzić pod ścisłym nadzorem geotechnicznym.

B.   CZĘŚĆ   RYSUNKOWA

KG1.	Plan palowania                                                         skala 1:200

KG2.	Przekroje poprzeczne                                               skala 1:100

KG3.	Rysunek konstrukcyjny pala prefabrykowanego      skala 1:10, 1:20

C.   ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr 1.
Wyciąg z dokumentacji geotechnicznej:

- Profile gruntowe z tabelami charakterystycznych parametrów geotechnicznych sondowań statycznych CPTU – 21 stron [3].

- Wykresy podstawowych charakterystyk sondowań statycznych CPTU – 21 stron [3].

Załącznik nr 2.
Wyciąg z obliczeń:

- Zestawienie obciążeń na pale –1 strona.

- Obliczenia nośności pali – 17 stron.

Załącznik nr 3.
Uprawnienia i zaświadczenia

- Oświadczenie projektantów –1 strona.

- Uprawnienia i zaświadczenia – 7 stron.