**DOSTAWA BIOMASY W ILOŚCI 26900 Mg**

**DANE DOTYCZĄCE PALIWA - BIOMASY**

 Paliwo w warunkach gwarancyjnych:

 Typ: zrębki drewna

 Pochodzenie: biomasa leśna

 Dodatkowe wymagania dotyczące biomasy:

 bez związków fluorowo-organicznych

 bez tworzyw sztucznych, powłok lub innych materiałów

 bez zawartości rtęci

 maks. zawartość azotu: 0,6 %

 Wartość opałowa, paliwo suche i wolne od popiołu: 19,4 MJ/kg

 Min. wartość opałowa: 7,00 MJ/kg

 Zawartość wilgoci: 30-55 %

 Właściwości fizyczne

 Gęstość nasypowa - 260-350 kg/m3

 Wymiary maksymalne 50x100x30 mm

 Zwartość frakcji drobnej (wymiar podłużny i/lub poprzeczny <1 mm) < 5%

 Czystość paliwa ≥ 60% czystej zrębki

**Dostawa transportem kolejowym lub drogowym franco magazyn MPEC Włocławek**