DANE TECHNICZNE

## Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa kształtek wodociągowych żeliwnych w zakresie średnic: DN 80 – DN 300

- Warunki ogólne:

- Zamawiający dopuszcza wyprodukowanie armatury przez różnych producentów

- Należy podać producentów określonych materiałów

- W przypadku, gdy Wykonawca załącza karty katalogowe na wyroby, których sam nie produkuje, to karty katalogowe muszą być kartami producenta, w przypadku kserokopii musi być ona poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

- Wielkość i sposób realizacji dostaw:

- Przekazanie Towaru do Działu Zaopatrzenia  Zamawiającego następować będzie na podstawie faktury VAT, lub WZ z podaniem nr zamówienia, lub e-faktury

- Okres udzielenia gwarancji na dostarczony towar wynosi 3 lata - licząc od daty produkcji.

- W okresie obowiązywania umowy, dostawie podlegać ma armatura z datą produkcji 2019/2020.

Warunki techniczne

Kształtki wodociągowe żeliwne w zakresie średnic: DN 80 – DN 300.

### Materiał

- żeliwo sferoidalne minimum EN-GJS-400-15 (wg DIN GGG 40)

(nie dopuszczamy innych rozwiązań materiałowych)

- pokrycie zewnętrzne: epoksydowe  – grubość powłoki nie mniejsza niż 250 mikronów i nie większa niż 800 mikronów

- pokrycie wewnętrzne: epoksydowe  – grubość powłoki nie mniejsza niż 250 mikronów i nie większa niż 800 mikronów

- rodzaj materiału  i średnica oznakowane na kształtce w sposób trwały

- Na kołnierzach w miejscu montażu uszczelki wyfrezowane rowki

- poz. 71 - 72 – Łącznik kołnierzowy kompensacyjny DN80, DN100 (Kompensator) służący do regulacji rurociągu przy montażu armatury kołnierzowej, podany zakres regulacji odnosi się do osi podłużnej rurociągu.

### 2. Ciśnienie

- PN 10

## 3. Wymagane dokumenty, które należy dołączyć do oferty

- Karta katalogowa producenta oferowanych materiałów, która powinna zawierać co najmniej zdjęcie bądź rysunek zamawianych kształtek, opis materiałowy wraz z podaniem dokładnych wymiarów

- Aktualny atest PZH

(W przypadku, gdy producent posiada jeden atest higieniczny na całokształt produkowanej armatury objętej przedmiotem zamówienia, dopuszczamy załączenie tylko jednego egzemplarza)

- Certyfikat zgodności lub Deklaracja właściwości użytkowych lub Aprobata techniczna

- Certyfikat RAL na zabezpieczenie antykorozyjne lub inny równoważny dokument w stosunku do Certyfikatu RAL, wydany przez niezależną jednostkę badawczo-certyfikującą, potwierdzający wykonanie następujących badań:

-	kontrola czystości powierzchni odlewu - wymagana czystość minimum 				SA2,5
	-	badanie grubość powłoki epoksydowej (zakres dopuszczalny od 250 do 800

mikronów),

-	badanie odporność na przebicie prądem stałym,

-	badanie przyczepności powłoki.

-	badanie odporności powłoki na uderzenia (test obciążnika spadającego z wysokości 1 m z pracą uderzeniową 5 Nm).

Zamawiający dopuszcza uzupełnienie o równoznaczne wyniki badań przeprowadzone we własnym zakresie przez producenta jedynie w obrębie:

-   kontroli czystości powierzchni odlewu – wymagana czystkość minimum SA2,5

- badaniu odporności powłoki na uderzenia (test obciążnika spadającego z wysokości 1m       z pracą uderzeniową 5 Nm)

W przypadku dostarczenia dokumentów równoważnych w stosunku do Certyfikatu RAL, na wykonane zabezpieczenie antykorozyjne armatury objętej postępowaniem, przedmiotowe badanie wykonane będzie na jednym elemencie z każdego rodzaju zamawianego asortymentu bez podziału na średnice i długość zabudowy.