Załącznik nr 1 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Awaryjna naprawa uszkodzonej nawierzchni betonowej placu na terenie Ośrodka Jeździeckiego przy ul. Słonecznej 51 UWM w Olsztynie

Awaryjna naprawa uszkodzonej nawierzchni betonowej placu na terenie Ośrodka Jeździeckiego przy ul. Słonecznej 51 UWM w Olsztynie zgodnie z przedmiarami tj:.

- Rozebranie istniejących fragmentów uszkodzonej nawierzchni betonowej

- Wyrównanie istniejącego podkładu

- Wykonanie nowej nawierzchni z betonu min. C30/37 W6 klasa ekspozycji XC4

- Wywóz i utylizacja materiałów rozbiórkowych