# Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót

(STWiOR)/ Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)

Remont drogi powiatowej nr 1503W miejscowości  Marynin i Siestrzeń

Część I. Opis przedmiotu zamówienia

- Roboty obejmują wykonanie robót drogowych polegających na wykonaniu remontu drogi powiatowej nr 1503W Marynin - Siestrzeń.

- Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje wykonanie: remontu drogi powiatowej nr 1503W w m. Marynin i Siestrzeń na odcinku od km 6+130,00 do km 7+937,70, tj. 1807,70mb, obejmującego frezowanie istniejących warstw nawierzchni na średnią grubość 10cm oraz ułożenie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno - asfaltowej AC16W 35/50 o gr. 6 cm po zagęszczeniu dla ruchu KR-4-5, warstwy ścieralnej z mieszanki grysowo-mastyksowej SMA 11 PMB 45/80-55 dla ruchu KR-4-5 gr. 5 cm po zagęszczeniu. Zakres robót obejmuje również wykonanie obustronnych poboczy z kruszywa łamanego 0/31,5mm gr. 15cm,  wykonanie remontu zatok autobusowych z kostki betonowej gr. 8cm, wraz z wymianą podbudowy na kruszywo łamane 0/31,5mm gr. 25cm, regulację wysokościową nawierzchni zjazdów i włączeń w drogi boczne z kostki betonowej wraz z wymianą podbudowy oraz regulację wysokościową zjazdów gruntowych i z kruszywa poprzez ułożenie nawierzchni z kruszywa łamanego 0/31,5mm śr. grubość 20cm. W ramach realizowanych robót może wystąpić konieczność regulacji włazów, skrzynek i innych elementów urządzeń obcych. Nawierzchnia w stanie istniejącym obramowana jest opornikiem betonowym, który nie podlega rozbiórce. W ramach stałej organizacji ruchu, należy odtworzyć oznakowanie poziome z mas chemoutwardzalnych w technologii grubowarstwowej oraz zamontować aktywne znaki pionowe D-6 z własnym zasilaniem solarnym na trzech przejściach dla pieszych (6 szt. znaków).

- Roboty przygotowawcze

- Prace pomiarowe winny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Punkty wierzchołkowe, punkty główne, pośrednie trasy muszą mieć oznaczenia określające jednoznacznie w sposób trwały charakterystykę i położenie tych punktów.

- Roboty rozbiórkowe obejmują frezowanie istniejącej nawierzchni, rozbiórkę istniejących zjazdów, części istniejącej podbudowy i poboczy, materiał z frezowania stanowi własność zamawiającego, wykonawca dostarczy urobek na teren Bazy PZD w m. Kozerki ul. Marsa 12, 05-825 Grodzisk Mazowiecki.

- Nawierzchnia warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC16W 35/50 o gr. 6 cm po zagęszczeniu dla ruchu KR-3/4, warstwy ścieralnej z mieszanki grysowo-mastyksowej SMA 11 PMB 45/80-55 dla ruchu KR-3/4 gr. 5 cm po zagęszczeniu. Ułożenie nawierzchni pełną szerokością. Zamawiający nie dopuszcza realizacji robót w technologii „połówkowej”.

- Pobocza - obustronne pobocza z kruszywa łamanego 0/31,5mm gr. 15cm po zagęszczeniu,

- Zatoki, zjazdy i włączenia w drogi boczne – należy uwzględnić wykonanie remontu zatok autobusowych z kostki betonowej gr. 8cm, wraz z wymianą podbudowy na kruszywo łamane 0/31,5mm gr. 25cm, regulację wysokościową nawierzchni zjazdów i włączeń w drogi boczne z kostki betonowej wraz z wymianą podbudowy oraz regulację wysokościową zjazdów gruntowych i z kruszywa poprzez ułożenie nawierzchni z kruszywa łamanego 0/31,5mm śr. grubość 20cm

- Urządzenia obce - należy uwzględnić konieczność regulacji istniejących włazów żeliwnych, wpustów ulicznych, skrzynek zaworów oraz skrzynek hydrantów.

- Oznakowanie pionowe i poziome – zakres robót obejmuje wykonanie oznakowania poziomego z mas chemoutwardzalnych oraz montaż aktywnych znaków pionowych D-6 z własnym zasilaniem solarnym na trzech przejściach dla pieszych (6 szt. znaków).

- Projekt organizacji ruchu na czas realizacji robót – przed przystąpieniem do robót wykonawca jest zobowiązany do wykonania projektu organizacji ruchu na czas wykonywania robót zgodnie z obowiązującymi przepisami, wraz z wprowadzeniem oraz utrzymaniem oznakowania czasowego robót.

- Warunki realizacji zamówienia

Roboty wykonać zgodnie z:

- Mapa poglądowa w skali 1:500

- Przedmiar robót.

- STWiOR - OPZ.

- Obowiązujące normami i przepisami, w zakresie wykonywanych robót.

CZĘŚĆ II. Roboty drogowe

- Roboty przygotowawcze

- Roboty pomiarowe

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK. Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Punkty wierzchołkowe, punkty główne, pośrednie trasy muszą mieć oznaczenia określające jednoznacznie w sposób trwały charakterystykę i położenie tych punktów.

- Roboty rozbiórkowe

Obejmują wykonanie frezowania nawierzchni jezdni, rozbiórkę istniejących warstw konstrukcyjnych zatok autobusowych, zjazdów, włączeń w drogi boczne i poboczy.

- Nawierzchnia jezdni.

Zakres robót obejmuje wykonanie:

- warstwy wiążącej  z betonu asfaltowego AC16W 35/50 o gr. 6cm po zagęszczeniu dla ruchu KR-4/5,

- warstwy ścieralnej z mieszanki grysowo-mastyksowej SMA 11 PMB 45/80-55 dla ruchu KR-4/5 gr. 5 cm po zagęszczeniu.

Nawierzchnię jezdni należy ułożyć pełną szerokością.

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego o gr. 6cm po zagęszczeniu z betonu asfaltowego AC 16W 35/50 dla ruchu KR-4/5. Mieszanka mineralno-asfaltowa musi spełniać wymagania zawarte w Wymaganiach Technicznych Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych WT-2. Zamawiający nie dopuszcza stosowania granulatu asfaltowego do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej i dodatków. Mieszankę mineralno-asfaltową na podbudowę wbudować zgodnie z wymaganiami zawartymi w WT-2 wraz z oczyszczeniem i skropieniem międzywarstwowym emulsją asfaltową niemodyfikowaną, spełniającą wymagania określone w normie PN-EN 13808 Asfalty i Lepiszcza Asfaltowe – Zasady Specyfikacji Kationowych Emulsji Asfaltowych. Mieszankę mineralno-asfaltową należy zaprojektować metodą empiryczną w oparciu o badania składu (uziarnienie mieszanki mineralnej i zawartość lepiszcza do betonu asfaltowego), zawartość wolnych przestrzeni, odporność na deformacje trwałe, odporność na działanie wody. Zamawiający nie dopuszcza stosowania granulatu asfaltowego do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej i kruszyw wapiennych. Recepta na mieszankę mineralno-asfaltową podlega zatwierdzeniu przez inspektora nadzoru. Do recepty należy załączyć badania materiałów wsadowych oraz próbki materiałów wsadowych (kruszywa, wypełniacz). Materiały będą podlegały badaniu na zlecenie zamawiającego przez niezależne laboratorium.

- warstwa ścieralna SMA. Warstwę ścieralną o gr. 5 cm po zagęszczeniu, należy wykonać z mieszanki mastyksowo - grysowej SMA 11S PMB 45/80-55 dla ruchu KR-4/5. Mieszanki mineralno-asfaltowe muszą spełniać wymagania zawarte w Wymaganiach Technicznych Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych WT-2. Mieszanki mineralno-asfaltowe należy zaprojektować metodą empiryczną w oparciu o badania typu (uziarnienie mieszanki mineralnej i zawartość lepiszcza do betonu asfaltowego), zawartość wolnych przestrzeni, odporność na deformacje trwałe, odporność na działanie wody. Zamawiający nie dopuszcza stosowania granulatu asfaltowego, kruszyw wapiennych i dodatków do produkcji betonu asfaltowego a SMA należy wykonać na kruszywach twardych gabro, bazalt. Mieszanki mineralno-asfaltowe na warstwę ścieralną wbudować zgodnie z wymaganiami zawartymi w WT-2 wraz oczyszczeniem i skropieniem międzywarstwowym emulsją asfaltową modyfikowaną spełniającą wymagania określone w normie PN-EN 13808 Asfalty i Lepiszcza Asfaltowe – Zasady Specyfikacji Kationowych Emulsji Asfaltowych. Złącza technologiczne (poprzeczne) należy równo obciąć a powierzchnię obciętej krawędzi uszczelnić samoprzylepną taśmą asfaltowo-kauczukową lub masą typu BORNIT w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru.

- Zatoki, zjazdy i włączenia w drogi boczne – należy uwzględnić wykonanie remontu zatok autobusowych z kostki betonowej gr. 8cm, wraz z wymianą podbudowy na kruszywo łamane 0/31,5mm gr. 25cm, regulację wysokościową nawierzchni zjazdów i włączeń w drogi boczne z kostki betonowej wraz z wymianą podbudowy oraz regulację wysokościową zjazdów gruntowych i z kruszywa poprzez ułożenie nawierzchni z kruszywa łamanego 0/31,5mm śr. grubość 20cm

- Urządzenia obce - należy uwzględnić konieczność regulacji istniejących włazów żeliwnych, wpustów ulicznych, skrzynek zaworów oraz skrzynek hydrantów.

- Oznakowanie pionowe i poziome – zakres robót obejmuje wykonanie oznakowania poziomego z mas chemoutwardzalnych oraz montaż aktywnych znaków pionowych D-6 z własnym zasilaniem solarnym na trzech przejściach dla pieszych (6 szt. znaków).

- Odbiory w trakcie realizacji zamówienia: Zgodnie z OST dla poszczególnego asortymentu robót. Dopuszczenie do przykrycia robót zanikających (wszystkich) wydaje przedstawiciel Zamawiającego. Wyniki badań należy wykonywać w obecności przedstawiciela Zamawiającego. Roboty zanikające należy zgłosić do odbioru wpisem do dziennika budowy i załączyć wyniki badań zgodnie z niniejszą STWiOR.

- Odbiór końcowy.

Wykonawca wykona roboty drogowe i zgłosi je do odbioru technicznego.

Po pozytywnym odbiorze technicznym, wpisanym do dziennika budowy (jeżeli dotyczy) przez przedstawiciela zamawiającego należy przygotować operat kolaudacyjny w zakresie wykonanych robót drogowych i złożyć go Zamawiającemu. Operat kolaudacyjny winien zawierać:

- pomiary cech geometrycznych wykonanych warstw: pomiar równości poprzecznej i podłużnej, szerokości zgodnie z OST oraz wyniki badań:, skład mieszanki na poszczególne warstwy, z wyciętych próbek z konstrukcji nawierzchni pomiar grubości, wskaźnik zagęszczenia, zawartość wolnych przestrzeni zgodnie z PN-EN 12697-8. Ilość próbek do pobrania po 4 na każdy pas ruchu jezdni dla drogi).

- atesty lub aprobaty techniczne wydane przez uprawnione instytucje na materiały wsadowe mieszanek asfaltowych Badania typu należy przedłożyć inspektorowi nadzoru do akceptacji.

- oświadczenie kierownika budowy - zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego,

- księga obmiaru wykonanych robót,

- sprawozdanie techniczne,

- szczegółowe zestawienie wykonanych robót.

- dokumentacja powykonawcza drogowa

- projekt czasowej organizacji ruchu

- BIOS zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru

- PZJ zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru

- Warunki płatności Zgodnie z warunkami określonymi w umowie. Koszty jednostkowe w tabeli kosztowej mają charakter ryczałtowy i obejmują całkowity koszt wykonania kompletnych elementów scalonych robót z nowych materiałów zgodnie z projektem budowlanym, OST, i obowiązującymi WT-1 i WT-2, normie PN-EN 13808 Asfalty i Lepiszcza Asfaltowe - Zasady Specyfikacji Kationowych Emulsji Asfaltowych, i niniejszą STWiOR.

- Obowiązki Wykonawcy:

- wykonanie robót drogowych i zgłoszenie ich do odbioru.

- złożenie operatu kolaudacyjny w zakresie wykonanych robót drogowych

- zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej zgodnie z obowiązującymi przepisami

- wykonanie projektu organizacji robót na czas wykonywania robót zgodnie z obowiązującymi przepisami, oznakowanie prowadzonych robót zgodnie z projektem organizacji ruchu oraz utrzymanie oznakowania w czasie wykonywania robót. O wprowadzeniu czasowej organizacji ruchu wykonawca powiadomi Wydział Komunikacji Powiatu Grodziskiego, Grodzisk Maz., ul. Daleka 11 z siedmiodniowym  wyprzedzeniem

- zorganizowanie zaplecza budowy na koszt Wykonawcy – zamawiający nie wskazuje miejsca zaplecza,

- ochrona mienia budowy – wykonawca ponosi odpowiedzialność za ochronę robót i za wszystkie materiały oraz urządzenia używane do wykonania robót od daty przekazania terenu budowy do daty odbioru końcowego,

- doprowadzenie energii elektrycznej i wody dla potrzeb zaplecza i budowy,

- uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót,

- zapewnienie dojazdu i dojścia pieszym do posesji oraz zapewnienie objazdu dla pojazdów na czas robót nawierzchniowych,

- zawiadomienie właścicieli urządzeń podziemnych o rozpoczęciu robót i protokólarne ustalenie z właścicielami stanu technicznego tych urządzeń. W rejonie urządzeń podziemnych roboty wykonywać w uzgodnieniu z właścicielami urządzeń.

- Wykonawca odpowiada za ochronę wszelkich instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, oraz pokryje koszty ewentualnych ich uszkodzeń w trakcie wykonywanych robót

- za stan bhp na stanowiskach pracy w zakresie prowadzonych robót na terenie budowy odpowiada Wykonawca

- wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim i Zamawiającemu, które powstały w wyniku wykonywanych robót przez Wykonawcę

### Warunkiem rozpoczęcia robót jest zatwierdzenie BIOZ i PZJ przez przedstawiciela Zamawiającego, przedstawienie i wdrożenie zatwierdzonych projektów czasowych organizacji ruchu, oraz spełnienie innych warunków zawartych w umowie.

- Przepisy prawa

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska, ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa i higieny pracy, prawa o ruchu drogowym, o drogach publicznych, prawa budowlanego, i inne związane w zakresie wykonywanych prac.

Wykonawca odpowiada za ochronę wszelkich instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, oraz pokryje koszty ewentualnych ich uszkodzeń w trakcie wykonywanych robót.