Zał. Nr ………… do SWZ

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODNOWIENIA OZNAKOWANIA POZIOMEGO NA DROGACH GMINNYCH I POWIATOWYCH MIASTA ŻYRARDOWA

- WSTĘP

  - Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odnowienia Oznakowania Poziomego są  wymagania techniczne dotyczące robót budowlanych polegających na odtworzeniu i/lub wykonaniu nowego oznakowania poziomego dróg Miasta Żyrardowa, w tym:

- - pasów rozdziału,

- - pasów segregacyjnych,

- - przejść dla pieszych,

- - stanowisk parkingowych,

- - strzałek kierunkowych,

- - napisów,

- - innych znaków poziomych

  - Zakres stosowania SST

Niniejszy dokument stanowi podstawę do wykonania robót budowlanych związanych z oznakowaniem poziomym dróg kategorii gminnej i powiatowej Miasta Żyrardowa o nawierzchni twardej.

  - Określenia

Wszystkie określenia użyte w niniejszym dokumencie są zgodne z nazewnictwem przyjętym w dokumentach normatywnych wg pkt. 1.4

  - Przepisy związane, normy i inne dokumenty odniesienia

    - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych  zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016r , poz. 1966)

    - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności , wymagań jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych Oznakowanie CE (Dz. U. nr 195, poz. 2011)

    - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych uprawnionych do ich wydania (Dz. U. nr 249, poz. 2497)

    - Załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r Szczegółowe warunki techniczne dla znaków drogowych poziomych i warunki ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2311)

    - Załącznik nr 1 i 4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. Szczegółowe warunki techniczne dla znaków drogowych poziomych i warunki mich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2311)

    - Warunki Techniczne. Poziome Oznakowanie dróg. POD-97. Seria „I” – Informacje, Instrukcje. Zeszyt nr 55. IBDiM, Warszawa, 1997.

    - Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych. Ogólne Specyfikacje Techniczne OST D-M-00.00.00. Wymagania ogólne. Warszawa, 2002. Jednostka autorska, opracowanie edytorskie i rozpowszechnienie: Branżowy zakład Doświadczalny Budownictwa Drogowego i Mostowego, Sp. z o.o. Warszawa

    - Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych i Autostrad. Oddział we Wrocławiu. Szczegółowe Specyfikacje Techniczne SST-07-01-01. OZNAKOWANIE POZIOME DRÓG. Wrocław, luty 2002.

    - PN-EN 1436:2000 z uwzględnieniem zmiany A1:2005                                                                                  Materiały do poziomego oznakowania dróg. Wymagania dotyczące poziomego oznakowania dróg.

- MATERIAŁY

  - Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich zakupu i składowania zostały podane w dokumencie wg pkt. 1.4.7 pkt.2

  - Dokumenty dopuszczające do stosowania materiałów

Każdy materiał zastosowany przez Wykonawcę do poziomego oznakowania dróg musi posiadać dopuszczenie do stosowania zgodnie z wymaganiami dokumentów wg pkt. 1.4.1÷1.4.3. W przypadku zastosowania przez Wykonawcę materiałów nie posiadających stosownego atestu, zostaną one na koszt Wykonawcy usunięte i zastąpione materiałami atestowanymi.

  - Badania materiałów, których jakość budzi wątpliwości

W przypadku zastosowania przez Wykonawcę materiałów, których jakość, cechy fizyczne, lub użytkowe budzą wątpliwości, ich przydatność do stosowania musi zostać potwierdzona stosownymi badaniami wykonanymi przez laboratorium akredytowanej zgodnie z pkt. 1.4.3 jednostki badawczej. Badania te będą wykonywane na koszt Wykonawcy.

  - Wymagania wobec materiałów do poziomego znakowania dróg

    - Materiały do malowania cienkowarstwowego

Jedno- lub wieloskładnikowe farby nakładane pędzlem, wałkiem, lub przez natrysk warstwą o grubości 0,6÷0,89 mm (na mokro) zgodnie z wymogami producenta. Właściwości fizyczne i użytkowe produktu powinny być udokumentowana aprobatą techniczną.

    - Materiały do malowania grubowarstwowego

Masy chemoutwardzalne (jedno- lub dwuskładnikowe) stosowane na zimno, lub masy termoplastyczne nakładane warstwą o grubości 3÷5 mm. Właściwości fizyczne i użytkowe produktu powinny być udokumentowana aprobatą techniczną.

    - Czas schnięcia oznakowania

Za czas schnięcia oznakowania przyjmuje się czas upływający między wykonaniem oznakowania a jego oddaniem do ruchu.

Czas schnięcia oznakowania nie powinien przekraczać czasu gwarantowanego przez producenta wyrobu z tym, ze nie może przekraczać 2 godzin w przypadku wymalowań nocnych i 1 godziny w przypadku wymalowań dziennych.

Metoda oznaczania czasu schnięcia znajduje się w dokumencie wg pkt. 1.4.6

    - Zestawienie wymagań dla materiałów

Zbiorcze zestawienie wymagań dla materiałów i oznakowań przedstawiono w dokumencie wg pkt. 1.4.8

  - Szczególne wymagania dotyczące materiałów

Nie dopuszcza się stosowania materiałów zawierających rozpuszczalniki aromatyczne (jak np. toluen, lub ksylen) w ilości większej, niż 10%, oraz zawierających benzen i rozpuszczalniki chlorowane. Materiały stosowane do znakowania nawierzchni nie powinny zawierać substancji zagrażających zdrowiu ludzi i powodujących skażenie środowiska.

- SPRZĘT

  - Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu zostały podane w dokumencie wg pkt. 1.4.7 pkt.2

  - Sprzęt do wykonywania oznakowania poziomego

Wykonawca oznakowania powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

- szczotek mechanicznych (zaleca się stosowanie szczotek wyposażonych w urządzenia odpylające) oraz  szczotek ręcznych,

- frezarek,

- sprężarek,

- malowarek,

- układarek mas termoplastycznych i chemoutwardzalnych,

- WYKONANIE ROBÓT

  - Ogólne zasady wykonywania robót

Ogólne zasady wykonywania robót określono w dokumencie wg pkt. 1.4.7 pkt.5

  - Warunki atmosferyczne

W czasie wykonywania oznakowania minimalna temperatura nawierzchni i powietrza powinna wynosić min. 5˚C, a wilgotność względna powietrza powinna być zgodna z zaleceniami producenta, lub wynosić max. 85%

  - Jednorodność nawierzchni znakowanej

Poprawność wykonania znakowania poziomego wymaga jednorodności nawierzchni znakowanej. Za powierzchnie jednorodne uznaje się powierzchnie, na których nierównomierności i/albo miejsca napraw nawierzchni (łaty, które nie odróżniają się od starej nawierzchni) nie stanowią więcej, niż 15% powierzchni znakowanej. W przeciwnym razie powierzchnię należy uznać za niejednorodną

  - Przygotowanie nawierzchni drogi do znakowania

Przed wykonaniem znakowania poziomego należy oczyścić powierzchnię drogi z pyłu, kurzu, piasku, smarów, oleju i innych zanieczyszczeń.

  - Wykonanie znakowania

Znakowanie i przedznakowanie należy wykonywać na suchej i czystej nawierzchni drogi.

    - Przedznakowanie                                                                                                   W przypadku wykonywania oznakowań nowych właściwe znakowanie należy poprzedzić wykonaniem przedznakowania stosując się do wytycznych zawartych w dokumentacji projektowej i zasadach określonych w dokumencie wg pkt.1.4.5. Do wykonania przedznakowania można stosować nietrwałą farbę, np. farbę silnie rozcieńczoną rozpuszczalnikiem. Zaleca się wykonywanie przedznakowania w formie cienkich linii lub kropek, a początek znakowania należy zaznaczyć małą kreska poprzeczną.

    - Znakowania cienkowarstwowe

Wykonanie znakowania powinno być zgodne z zaleceniami producenta materiałów, a w przypadku ich braku – zgodnie z poniższymi zasadami.

Farbę do znakowania cienkowarstwowego po otwarciu opakowania należy wymieszać w czasie 2÷4 min. Do uzyskania pełnej jednorodności. Przed, lub w czasie napełniania zbiornika malowarki zaleca się przecedzić farbę przez sito 0,6 mm. Nie wolno stosować do malowania mechanicznego farby, w której osad na dnie opakowania nie daje się całkowicie wymieszać, lub na jej powierzchni znajduje się kożuch. Farbę należy nakładać równomiernie zachowując wymiary i ostrość krawędzi. Grubość nanoszonej warstwy należy kontrolować przy pomocy grzebienia pomiarowego na szklanej lub metalowej płytce podkładanej na drodze malowarki. Ilość farby zużyta w czasie prac określona przez średnie zużycie na metr kwadratowy nie może się różnić od ilości ustalonej więcej, niż 20 %.

Wszystkie większe prace powinny być wykonane przy użyciu samojezdnych malowarek z automatycznym podziałem linii i posypywaniem kulkami szklanymi z ew. materiałem uszorstniającym. W przypadku mniejszych prac wielkość, wydajność i jakość sprzętu należy dostosować do zakresu i rozmiaru prac.

    - Znakowanie grubowarstwowe.

Wykonanie znakowania powinno być zgodne z zaleceniami producenta materiałów, a w przypadku ich braku – zgodnie z poniższymi zasadami.

Farbę należy nakładać równomiernie zachowując wymiary i ostrość krawędzi. Grubość nanoszonej warstwy należy kontrolować przy pomocy grzebienia pomiarowego na szklanej lub metalowej płytce podkładanej na drodze malowarki. Ilość farby zużyta w czasie prac określona przez średnie zużycie na metr kwadratowy nie może się różnić od ilości ustalonej więcej, niż 20 %.

W przypadku mas termoplastycznych wszystkie większe prace powinny być wykonane przy użyciu urządzeń samojezdnych z automatycznym podziałem linii i posypywaniem kulkami szklanymi i ew. materiałem uszorstniającym. W przypadku mniejszych prac wielkość, wydajność i jakość sprzętu należy dostosować do ich zakresu i rozmiaru.

W przypadku znakowania nawierzchni betonowej należy zastosować podkład poprawiający przyczepność nakładanej farby.

W przypadku dwuskładnikowych mas chemoutwardzalnych prace można wykonywać ręcznie przy użyciu prostych urządzeń.

    - Znakowanie  punktowymi elementami odblaskowymi.

Punktowym elementem odblaskowym powinna być naklejana, kotwiczona lub wbudowana w nawierzchnię płytka z materiału wytrzymującego przejazdy pojazdów samochodowych, zawierająca element odblaskowy umieszczony w ten sposób, aby zapewniał widzialność w nocy, a także w czasie opadów deszczu.

Element odblaskowy (retroreflektor)  będący częścią punktowego elementu odblaskowego może być:

- szklany lub plastikowy w całości lub z dodatkową warstwą odbijającą znajdująca się na powierzchni nie wystawionej zewnątrz i nienarażoną na przejazd pojazdów,

- plastikowy z warstwą zabezpieczającą przed ścieraniem, który może mieć  warstwę odbijającą tylko w miejscu nie wystawionym na ruch i w którym powierzchnie wystawione na ruch są zabezpieczone warstwami odpornymi na  ścieranie.

Profil punktowego elementu odblaskowego nie powinien mieć żadnych ostrych krawędzi od strony najeżdżanej przez pojazdy. Jeśli punktowy element odblaskowy jest wykonany z dwóch lub więcej części, każda z nich powinna być usuwana tylko za pomocą narzędzi polecanych przez producenta. Wysokość punktowego elementu nie może być większa, niż 15 mm. Barwa w przypadku oznakowania trwałego powinna być biała lub srebrzysta, a dla oznakowania czasowego – żółta. Właściwości punktowego elementu odblaskowego określa aprobata techniczna.

Wykonanie znakowania powinno być zgodne z zaleceniami producenta elementów znakowania, a w przypadku ich braku zgodnie z poniższymi zaleceniami:

  - przy mocowaniu elementów znakowania należy zwrócić szczególną uwagę na jego staranność i skuteczność,

  - nie wolno zmieniać ustalonego przez producenta kleju z uwagi na możliwość uzyskania różnej jego przyczepności do nawierzchni i do materiałów, z których elementy zostały wykonane,

  - w przypadku znakowania nawierzchni betonowych należy zastosować podkład poprawiający przyczepność przyklejanych elementów oznakowania do nawierzchni.

    - Usuwanie oznakowania poziomego

Usunięcie istniejącego oznakowania poziomego należy wykonać w sposób nie powodujący uszkodzenia nawierzchni.

Zaleca się wykonanie usunięcia oznakowania w następujący sposób:

- Cienkowarstwowego – metodą frezowania, piaskowania, wypalania, lub zamalowania,

- Grubowarstwowego – metodą frezowania,

- Punktowego – przy pomocy prostych narzędzi mechanicznych.

Środki zastosowane do usunięcia istniejącego oznakowania nie mogą pogarszać parametrów przyczepności do nawierzchni drogi oznakowania nowego, w tym szorstkości, trwałości i właściwości użytkowych.

Usuwanie oznakowania na czas robót drogowych może być wykonane przez zamalowanie nietrwałą farbą barwy czarnej.

Materiały stanowiące pozostałość po usunięciu oznakowania muszą zostać usunięte przez Wykonawcę na jego koszt.

    - Obowiązki Wykonawcy podczas prowadzenia robót w zakresie organizacji robót.

W ramach prowadzenia robót Wykonawca musi przygotować teren robót w zakresie:

- Sporządzenia i wdrożenia  projektu Tymczasowej Organizacji Ruchu na czas wykonywania robót,

- Wykonania bezpiecznych tymczasowych przejść dla pieszych i przejazdów dla pojazdów, oraz rowerzystów,

- Oznakowania w widoczny sposób terenu prowadzonych robót

- Uprzątnięcia terenu prowadzonych prac po ich zakończeniu z pozostałości materiałów budowlanych,

- Doprowadzenia wszystkich elementów infrastruktury pasa drogowego do stanu pierwotnego przed rozpoczęciem robót w tym: nawierzchni jezdni, chodników, trawników itp.

- Odtworzenia  po zakończeniu robót elementów Stałej Organizacji Ruchu (jeżeli na czas prowadzenia robót zostały one  zdemontowane lub zasłonięte),

- Zdemontowania i usunięcia po zakończeniu robót wszystkich elementów tymczasowych przejść dla pieszych i przejazdów dla pojazdów, oraz rowerów, a także wszystkich elementów ich tymczasowego oznakowania, jak np. bariery, taśmy, słupki, pachołki itp.

W zakresie organizacji i bezpiecznego prowadzenia robót Wykonawca jest zobowiązany do:

- Zgłaszania i uzgadniania z Zamawiającym terminów rozpoczęcia i zakończenia robót,

- Organizowania pracy w czasie jak najmniej uciążliwym dla użytkowników dróg – wskazana praca w nocy i weekendy, w przypadku robót wykonywanych na drogach oddanych do użytkowania,

- Zapewnienia nadzoru nad prowadzonymi robotami przez osoby posiadające stosowne uprawnienia do szkoleń stanowiskowych BHP,

- Zapewnienia wykonywania robót przez osoby przeszkolone w zakresie BHP ogólnie i stanowiskowo,

- Zapewnienia wykonywania robót przez osoby, których stan zdrowia nie ogranicza ich w zakresie wykonywanych prac,

- Zapewnienia prowadzącym roboty stosowne środki ochrony osobistej BHP i odpowiednie warunki pracy,

- Zapewnienia wszystkim użytkownikom tymczasowych przejść dla pieszych i przejazdów dla pojazdów,  rowerów, właściwego poziomu bezpieczeństwa na czas prowadzonych prac.

- KONTROLA JAKOŚCI I ODBIÓR ROBÓT

  - Ogólna zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w dokumencie wg pkt. 1.4.7

  - Wymagania wobec przedznakowania

Przedznakowanie powinno być wykonane wg pkt. 4.5.1

  - Wymagania wobec znakowania poziomego

Wymagania techniczno-użytkowe dla oznakowania poziomego określono w dokumencie wg pkt. 1.4.8 oraz wg pkt. 1.4.9

  - Tolerancje wymiarów nowego oznakowania

Tolerancje wymiarowe nowego oznakowania poziomego, zgodnego z dokumentacją projektową i dokumentem wg pkt. 1.4.5 powinno odpowiadać następującym wartościom:

- Szerokość linii: ±5 mm

- Długość linii: -50 mm / +150 mm

- Dla cyklu linii przerywanych składającego się z linii i przerwy nie może odbiegać od średniej liczonej z 10 kolejnych cykli: ±50 mm długości wymaganej

- Dla strzałek, liter i cyfr rozstaw punktów narożnikowych w odniesieniu do wzorca;

- dla wymiaru długości: ±50 mm

- dla wymiaru szerokości: ±20 mm

Przy wykonywaniu nowego oznakowania poziomego spowodowanego zmianami organizacji Ruchu należy dokładnie usunąć zbędne stare oznakowanie

  - Tolerancje wymiarów przy odnawianiu starego oznakowania

Przy odnawianiu istniejącego oznakowania  należy dążyć do pokrycia pełnej powierzchni istniejących znaków przy zachowaniu dopuszczalnych tolerancji podanych w pkt. 5.4

- OBMIAR ROBÓT

  - Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w dokumencie wg pkt. 1.4.7

  - Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową oznakowania poziomego jest m² (metr kwadratowy) powierzchni naniesionych znaków, lub liczba umieszczonych punktów elementów odblaskowych.

- ODBIÓR ROBÓT

  - Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w dokumencie wg pkt. 1.4.7

  - Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu w zalezności od przyjetego sposobu wykonania robót może być dokonany po:

- Oczyszczeniu powierzchni drogi

- Przedznakowaniu

- Frezowaniu nawierzchni przed wykonaniem znakowania grubowarstwowego

- Usunięciu istniejącego oznakowania poziomego

- Wykonaniu podkładu na nawierzchni betonowej

  - Odbiór końcowy

Odbioru końcowego należy dokonać po całkowitym zakończeniu robót na podstawie wyników pomiarów i badań jakościowych  eg pkt. 5

  - Odbiór pogwarancyjny

Odbiór pogwarancyjny następuje po upływie okresu gwarancyjnego ustalonego zgodnie z dokumentem wg pkt. 1.4.7. Sprawdzeniu podlegają  cechy oznakowania określone dokumentem wg

pkt. 1.4.6 i 1.4.8

Zaleca się stosowanie następujących minimalnych okresów gwarancyjnych:

    - Dla oznakowania cienkowarstwowego

- W miejscowościach i na odcinkach zamiejskich, z wyłączeniem przejść dla pieszych: 12 miesięcy,

- Na przejściach dla pieszych: 6 miesięcy,

    - Dla oznakowania grubowarstwowego lub znakowania punktowymi elementami odblaskowymi: 36 miesięcy

- PŁATNOŚCI

Cena jednostki obmiarowej robót (1m²) obejmuje:

- Prace pomiarowe, roboty przygotowawcze (w tym także zabezpieczenie istniejących elementów infrastruktury pasa drogowego)  i oznakowanie miejsca robót,

- Przygotowanie i dostarczenie materiałów,

- Oczyszczenie podłoża (nawierzchni),

- Przedznakowanie,

- Naniesienie powłoki znaków na powierzchnie drogi o kształtach i wymiarach zgodnych z dokumentacją projektową i dokumentem wg pkt. 1.4.5

- Ochrona znaków przed zniszczeniem przez pojazdy w czasie prowadzenia robót,

- Przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej