ZAŁĄCZNIK “A”

## SPECYFIKACJA  TECHNICZNA.

CARGI NA REMONT 2023/2024

Piec nr 2

Carga stożkowa 5750 x 28 x 1600 część cylindryczna 650

Carga 2c 5750 x 38 x  3000

Carga 2d 5750 x 38 x  3000

### Warunki techniczne wykonania i dostawy carg:

    - Cargi mają być wykonane z wewnętrznymi usztywnieniami  oraz  uchami transportowymi.

    - Wykonanie cargi z materiału St44K (P 295GH) wg podanych rysunków. Rysunek carg należy przedstawić do akceptacji zamawiającemu.

    - Cargi wykonać z blach atestowanych sprawdzonych metodą ultradźwiękową klasa P4/K4 wg. BN 84/0601 – 05

    - Powierzchnia cargi - bez czyszczenia i malowania, wolna od wad.

    - Pomiary kontrolne cargi należy wykonać;

- na średnicy wewnętrznej cargi z zachowaniem tolerancji  tj.  ± 3 mm,

- dopuszczalna owalność  0,2% średnicy cargi (liczona wg wzoru (Dmax-Dmin)x100/D

nomin [%]) conajmniej w dwóch płaszczyznach oddalonych o około 100 mm od krawędzi

cargi i w osi cargi,

- na powierzchni cargi w płaszczyźnie pomiarowej należy w sposób trwały i czytelny

oznaczyć punkty pomiarowe lub punkt „0” (na powierzchni wewnętrznej i zewnętrznej)

pozwalającej na jednoznaczne umiejscowienie przekroju i punktów pomiarowych na

powierzchniach cargi – propozycja oznakowania zostanie przedstawiona do zatwierdzenia

kupującemu,

- pomiary kontrolne zostaną udokumentowane stosowną kartą pomiarową.

- Wszystkie złącza spawane należy wykonać zgodnie z dokumentacją, w trakcie spawania zastosować podgrzewanie wstępne.

- Badania złączy spawanych - 100% złącz spawanych należy badać następującymi metodami:

a) wizualną - poziom jakości wg PN –EN ISO 5817 B

b) magnetyczno-proszkowe - poziom jakości wg PN –EN ISO 5817 B (poziom akceptacji 2x wg PN-EN ISO 23278)

c) ultradźwiękową – poziom jakości wg PN –EN ISO 5817 B (poziom akceptacji 2 wg PN-EN ISO 11666, klasa badania wg, PN-EN ISO 17640 B)

15.  Krawędzie blach do spawania i krawędzie cargi winny być przygotowane metodami obróbki

mechanicznej zgodnie z wytycznymi geometrycznymi zawartymi w dokumentacji technicznej.

- Lico spoin wewnątrz cargi może wystawać nad powierzchnię blachy max 2 mm.

- Cargę należy poddać obróbce cieplnej odprężającej.

- Przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu zapytania Sprzedający przedstawi Kupującemu do zatwierdzenia;

- rysunek wykonawczy cargi (rysunek w formie elektronicznej przekaże zlecającemu)

- szczegółowy harmonogram realizacji prac

- szczegółowy plan zapewnienia, jakości prac spawalniczych w tym WPS.

19.   W celu zapewnienia odpowiedniej, jakości Sprzedający zobowiązuje się do prowadzenia i

nadzorowania prac spawalniczych powierzyć uprawnionemu spawalnikowi.

20.    Sprzedający zobowiązuje się umożliwić dokonania przez przedstawicieli Kupującego

kontroli realizacji i zaawansowania prac, na każdym etapie realizacji przedmiotu

kontraktu, udostępniając dokumentację technologiczną i jakościową.

Odbiór DKJ u Wykonawcy z udziałem przedstawicielstwa Zamawiającego

Odbiór po dostawie w zakładzie Zamawiającego

Odbiór po montażu (oddaniu do eksploatacji) w zakładzie Zamawiającego

### Termin wykonania i dostarczenia cargi do dnia 30.09.2023.

Wymagane dokumenty przed przystąpieniem do odbioru technicznego:

Atesty materiałów hutniczych

Atesty materiałów spawalniczych

Karty pomiarów

Instrukcję technologiczną spawania - WPS

Wyniki badań spoin

Dokumenty potwierdzające wykonanie obróbki odprężającej.

Uprawnienia spawaczy wg. PN-EN 287 lub operatorów wg. PN-EN 1418

Uprawnienia osób wykonujących badania spoin wg. PN-EN 473

Uprawnienia osób nadzoru spawalniczego wg. PN-EN ISO 14731