Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Zakup płyt betonowych „JOMB””

Zamawiający :

Gmina Górowo Iławeckie

ul. Kościuszki 17

11-220 Górowo Iławeckie

- Przedmiot zamówienia

Płyty drogowe wielootworowe typu JOMB o wymiarach 75x100x12,5 cm w ilości 5000 szt. z transportem i wyładunkiem na plac Zamawiającego. Dostawy w godzinach 07:00 do 15:00 od poniedziałku do piątku w miejscu wskazanym przez Zamawiającego  tj. ul. Kościuszki 17 w Górowie Iławeckim.

- Wymagania jakościowe

Materiał powinien spełniać następujące wymagania:

- beton o klasie wytrzymałości minimum C25/30 wg PN-EN 206-1,

- stal stosowana do wykonania zbrojenia powinna spełniać wymagania PN-ISO 6935-1:1998, PN-ISO 6935-1/Ak:1998, PN-ISO 6935-2:1998, PN-ISO 6935-2,

- płyty pojedynczo zbrojone,

- zbrojenie płyt wielootworowych „JOMB” powinno być wykonane zgodnie z indywidualną dokumentacją techniczną producenta,

- grubość otuliny głównych prętów zbrojeniowych powinna wynosić 30 ± 5mm,

- wygląd zewnętrzny wg PN-EN 1339,

- odchyłki od wymiarów nominalnych: długość ±5 mm, szerokość ± 5 mm, grubość ± 5 mm,

- nasiąkliwość ≤5%,

- odporność na działanie mrozu F150,

- odporność na ścieranie 18 000/5 000 (mm3/mm2).