DANE TECHNICZNE

-------------------------------------------------------------

JAKOŚĆ : POLYNOVA 6093 PES

SUROWIEC : POLIESTER

NIĆ- PRZEKRÓJ mµ

OSNOWA : 500

WĄTEK : 700

NICI/CM

OSNOWA : 25

WĄTEK : 9,5

CIĘŻAR g/m² : 1250

PRZEWIEWNOŚĆ

L/dm²/min PRZY 20 mm HW : 1350

GRUBOŚĆ w mikronach : 1900

OTWARTA POWIERZCHNIA % : ok.16

ODPORNOŚĆ NA ZERWANIE N/cm

OSNOWA/WATEK : 3000

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------