Węgiel eko-groszek, specyfikacja:

1. wymagania: wartość opałowa nie mniejsza niż: 26000 kJ/kg;
2. spiekalność: 10;
3. popiół max: 8%;
4. siarka max: 0,8%;
5. wilgotność max: 4%