| Opracował: Mirosław Mroczek Stanowisko: Koordynator Gospodarki Magazynowej | Sprawdził: Szymon Hajost Stanowisko: Regionalny Technolog | Zatwierdził: Tomasz Szadach Stanowisko: Dyrektor Produkcji |
| --- | --- | --- |

| Obszar obowiązywania: | Libet S.A. i Spółki zależne |
| --- | --- |

Palety std. – duża (1200x1000)

| Deski: | grubość 23-25 mm, drewno iglaste; |
| --- | --- |
| Odległość między deskami: | max. 25 mm; |
| Deski skrajne: | długość 1200 mm; |
|  | 140-150 mm szerokości; |
|  | 3 gwoździe pierścieniowe dł. 65-70 mm; |
|  | deska ostrokrawędziowa; |
| Deski środkowe: | długość 1200 mm; |
|  | 90-120 mm szerokości; |
|  | 3 gwoździe pierścieniowe dł. 65-70 mm; |
|  | deska ostrokrawędziowa - dopuszcza się obliny bez kory pod warunkiem, że każda deska posiada min. 12 mm odkrycia na grubości deski; |
| Legarki: | długość 1000 mm; |
|  | drewno iglaste (60x70 mm); |
|  | oblina bez kory – dopuszcza się na płaszczyźnie elementu o szerokości do 15 mm mierzonej po przekątnej. |

Palety std. – mała (MP) (850x1000)

| Deski: | grubość 23-25 mm, drewno iglaste; |
| --- | --- |
| Odległość między deskami: | max. 25 mm; |
| Deski skrajne: | długość 850 mm; |
|  | 140-150 mm szerokości; |
|  | 3 gwoździe pierścieniowe dł. 65-70 mm; |
|  | deska ostrokrawędziowa; |
| Deski środkowe: | długość 850 mm; |
|  | 90-120 mm szerokości; |
|  | 3 gwoździe pierścieniowe dł. 65-70 mm; |
|  | deska ostrokrawędziowa - dopuszcza się obliny bez kory pod warunkiem, że każda deska posiada min. 12 mm odkrycia na grubości deski; |
| Legarki: | długość 1000 mm; |
|  | drewno iglaste (60x70 mm); |
|  | oblina bez kory – dopuszcza się na płaszczyźnie elementu o szerokości do 15 mm mierzonej po przekątnej. |

850

~300

170-190

60

70

1000

Paleta – duża (DP) (1250x1050)

| Deski: | grubość 23-25 mm, drewno iglaste; |
| --- | --- |
| Odległość między deskami: | max. 25 mm; |
| Deski skrajne: | długość 1250 mm; |
|  | 140-150 mm szerokości; |
|  | 3 gwoździe pierścieniowe dł. 65-70 mm; |
|  | deska ostrokrawędziowa; |
| Deski środkowe: | długość 1250 mm; |
|  | 90-120 mm szerokości; |
|  | 3 gwoździe pierścieniowe dł. 65-70 mm; |
|  | deska ostrokrawędziowa - dopuszcza się obliny bez kory pod warunkiem, że każda deska posiada min. 12 mm odkrycia na grubości deski; |
| Legarki: | długość 1050 mm; |
|  | drewno iglaste (60x70 mm); |
|  | oblina bez kory – dopuszcza się na płaszczyźnie elementu o szerokości do 15 mm mierzonej po przekątnej. |

Paleta – duża dla H6 (DPH6) (1200x1200)

| Deski: | grubość 23-25 mm, drewno iglaste; |
| --- | --- |
| Odległość między deskami: | max. 25 mm; |
| Deski skrajne: | długość 1200 mm; |
|  | 140-150 mm szerokości; |
|  | 3 gwoździe pierścieniowe dł. 65-70 mm; |
|  | deska ostrokrawędziowa; |
| Deski środkowe: | długość 1200 mm; |
|  | 90-120 mm szerokości; |
|  | 3 gwoździe pierścieniowe dł. 65-70 mm; |
|  | deska ostrokrawędziowa - dopuszcza się obliny bez kory pod warunkiem, że każda deska posiada min. 12 mm odkrycia na grubości deski; |
| Deski pod legarkami: | długość 900 mm; |
|  | 90-120 mm szerokości; |
|  | 3 gwoździe pierścieniowe dł. 65-70 mm; |
|  | deska ostrokrawędziowa - dopuszcza się obliny bez kory pod warunkiem, że każda deska posiada min. 12 mm odkrycia na grubości deski; |
| Legarki: | długość 1200 mm; |
|  | drewno iglaste (60x70 mm); |
|  | oblina bez kory – dopuszcza się na płaszczyźnie elementu o szerokości do 15 mm mierzonej po przekątnej. |

Paleta Wet Cast (650x650)

Paleta Wet Cast (1000x650)

Paleta Wet Cast (1000x750)

Paleta Wet Cast (1000x1000)

Paleta Wet Cast (1200x650)

Paleta Wet Cast (1300x650)

Paleta Wet Cast (1300x850)

Listwy przekładkowe