PAKIET 1

| 1 | Zwężka żeliwna FFR dwukołnierzowa symetryczna Ø 150/80 | szt | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Zwężka żeliwna FFR dwukołnierzowa symetryczna Ø 150/100 | szt | 1 |
| 3 | Kolano żeliwne typ Q dwukołnierzowe Ø200 | szt | 2 |
| 4 | Króciec żeliwny FF (dwukołnierzowy) fi80 L-100 | szt | 5 |

Wymagania techniczne dotyczące kształtek kołnierzowych:

- wykonane z żeliwa sferoidalnego minimum EN-GJS-400, zabezpieczone z zewnątrz

i wewnątrz antykorozyjnie farbą proszkową epoksydową (grubość powłoki min. 250 µm, wytrzymałość na uderzenie siłą 5 Nm z wysokości 1 m);

- jednolity odlew; nie dopuszcza się kołnierzy nakręcanych jedynie na gwint i punktowo spawanych;

- równoprzelotowy przepływ na całej długości kształtki (nie dotyczy zwężek i trójników redukcyjnych);

- zastosowanie do sieci wodociągowych, ciśnienie PN 16, kołnierze zwymiarowane 
i owiercone na PN 10 zgodnie z obowiązującą normą PN-EN;

- odlew korpusu z oznakowaniem określającym: producenta, średnicę, ciśnienie nominalne, klasę materiału;

- na kołnierzach w miejscu montażu uszczelki wyfrezowane rowki;

- oferowane produkty muszą posiadać atest PZH;