**Załącznik nr 1 do SIWZ**

**Znak sprawy: SA.270.2.3.2020**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Przedmiotem zamówienia jest:**

**A.** **Dostawa sortów mundurowych leśnika** wykonanych zgodnie z:

1. Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2017 r.   
   w sprawie wzorów mundurów leśnika i oznak dla osób uprawnionych do ich noszenia (Dz. U. z 2017 r. poz. 2466).

( <http://www.bedon.lasy.gov.pl/akty-prawne#.VQa0bI5iMgt> )

1. Zarządzeniem nr 16 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 14 marca 2005 r. w sprawie zmian w dokumentacji techniczno-technologicznej dla niektórych przedmiotów munduru leśnika,   
   ( <http://www.bedon.lasy.gov.pl/akty-prawne#.VQa0bI5iMgt> )
2. Zarządzeniem nr 44 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 14 maja 2012 r. w sprawie zmian w dokumentacji techniczno-technologicznej dla niektórych przedmiotów mundurów leśnika, ( <http://www.bedon.lasy.gov.pl/akty-prawne#.VQa0bI5iMgt> )
3. Zarządzeniem nr 54 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 6 lipca 2012 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 44 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 14 maja 2012 r. w sprawie zmian   
   w dokumentacji techniczno-technologicznej dla niektórych przedmiotów mundurów leśnika,

( <http://www.bedon.lasy.gov.pl/akty-prawne#.VQa0bI5iMgt> )

1. Zarządzeniem nr 62 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 15 lipca 2013 r. w sprawie wzorca oraz zasad i norm użytkowania mundurów leśnika przez pracowników Lasów Państwowych,   
   ( <http://www.bedon.lasy.gov.pl/akty-prawne#.VQa0bI5iMgt> )
2. Zarządzeniem nr 50 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 62 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 15 lipca 2013 r. w sprawie wzorca oraz zasad i norm użytkowania mundurów leśnika przez pracowników Lasów Państwowych.

( <http://www.bedon.lasy.gov.pl/akty-prawne#.VQa0bI5iMgt> )

Sorty mundurowe muszą byćzgodne z wymaganiami określonymi   
w obowiązujących zarządzeniach Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych dotyczących mundurów leśnika i dokumentacją techniczno-technologiczną.

Dokumentacja techniczno-technologiczna mundurów leśnika oraz dokumentacja fotograficzna sortów, dostępna jest do wglądu na stronie internetowej Ośrodka Rozwojowo-Wdrożeniowego Lasów Państwowych   
w Bedoniu:

<http://www.bedon.lasy.gov.pl/dokumentacja-techniczno-technologiczna#.VQad-45iMgt>

i

<http://www.bedon.lasy.gov.pl/fotograficzna-dokumentacja-sortow-mundurowych#.VPgyGC6H9HA>

**Na pełny zestaw sortów składa się:**

**I. MUNDUR WYJŚCIOWY LEŚNIKA**

**1. Mundur wyjściowy męski**

**a) opis ogólny**

**Marynarka**

Zapinana na dwa guziki jednorzędowe. Tył bez rozporka ze szwem pośrodku. W lewym przodzie u góry wykonana kieszeń piersiowa z listewką. W dołach przodów kieszenie z dwiema wypustkami i patką. Rękawy są wykonane jako dwuczęściowe z rozporkiem u dołu do którego przyszyty jest guzik, 10 cm od dołu rękawa wykonana jest stębnówka. W podszewce wykonane są dwie kieszenie wewnętrzne z wypustkami. Na stójce kołnierza przyszyty wieszak z taśmy wieszakowej. Guziki mundurowe administracyjne z orłem w koronie.

**Spodnie**

W przodach spodni dwie zakładki, kieszenie boczne skośne, przestębnowane na 0,5 cm od krawędzi. Lewy pasek jest przedłużony o 5 cm i zakończony prosto. Listewka lewa obrzucona, listewka prawa z przedłużeniem. W pasek jest wszytych 8 podtrzymywaczy oraz regulatory zapinane na guzik. Tylna kieszeń z dwoma wypustkami zapinana na guzik.

Zastosować gurt antypoślizgowy na stronie wewnętrznej pasa spodni.

**Wykaz głównych surowców użytych do produkcji munduru:**

**b) opis techniczny**

**Tkanina zasadnicza**

* kolor: oliwkowozielony wg ustalonego wzorca,
* skład surowcowy: 44 % wełna, 54 % poliester, 2 % lycra,
* masa powierzchniowa: 200 g/m2 ± 5 g/m2,
* trwałość kolorów wg PN-ISO 105 - nie mniej niż 4 stopnie,
* kurczliwość wg PN-EN 25077 do 2 %,
* wytrzymałość na rozciąganie wg PN-93/P-04968, w kierunku wzdłużnym   
  min. 48,5 daN, w kierunku poprzecznym min. 40 daN,
* odporność na pilling wg PN-91/P-04619 min. 4 stopnie.

***Alternatywnie z wykończeniem oleofobowym:***

1. **opis ogólny**

**Marynarka**

Marynarka jednorzędowa zapinana na dwa guziki. Tył ze szwem pośrodku.   
W przodach wykonane są kieszenie boczne z dwiema wypustkami i patką. W lewym przodzie u góry wykonana jest kieszeń piersiowa z listewką. Rękawy dwuczęściowe   
z rozporkiem u dołu. W odległości 10 cm od krawędzi dołu rękawa stębnówka. Podszewka – dwie kieszenie wewnętrzne z dwiema wypustkami, prawa zapinana jest na zapinkę i guzik. Nad lewą kieszenią wewnętrzną naszyta jest wszywka firmowa. W lewej kieszeni wewnętrznej wszyta jest wszywka ostrzegawcza i rozmiarowa.

**Spodnie**

Przody z jedną zakładką (nie odszywane), kieszenie boczne skośne - stębnowane na 0,5 cm. Przedłużenie paska lewego wykończone na prosto o długości 5 cm. Listewka lewa lamowana, listewka prawa z przedłużeniem. W pasek wszytych jest 8 podtrzymywaczy oraz ściągacze skierowane ku tyłowi zapinane na guzik. Jedna kieszeń tylna z dwiema wypustkami zapinana na guzik.

**b) opis techniczny**

**Tkanina zasadnicza:**

**Zestawienie wymagań techniczno-użytkowych dla wyrobu**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | PODSTAWOWA CHARAKTERYSTYKA WYROBU | | |
|  | Rodzaj wyrobu | Tkanina ubraniowa wełnopodobna z przędzy z mieszanki włókien wełnianych i poliestrowych z wykończeniem oleofobowym | |
|  | skład surowcowy | 45 % włókna wełniane  55 % włókna poliestrowe | PN-72/P-04604 |
|  | Splot | skośny zasadniczy lub skośny 2/2 (S lub Z)  raport splotu skośnego Ro=Rw ≤ 4  lub skośny wielorządkowy  lub wg ustalonego wzorca | PN-52/P-01701 |
|  | Kolor | wg ustalonego wzorca | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | WYMAGANIA DLA WYROBU | | |
| Parametr | Jednostka | Wymaganie/metoda badania |
|  | Masa powierzchniowa | g/m2 | 300 ±15  PN-ISO 3801:1993 |
|  | Siła maksymalna przy  rozciąganiu  osnowa/wątek | N | ≥500  PN-EN ISO 13934-1:2002 |
|  | Przesuwalność nitek w szwie  osnowa/wątek | mm | ≤4  PN-EN ISO 13936-2:2006 |
|  | Zmiana wymiarów po zamoczeniu w wodzie osnowa/wątek | % | ≤ ±2  PN-ISO 7771:1994 |
|  | Zmiana wymiarów po jednokrotnym czyszczeniu chemicznym osnowa/wątek | % | ≤ ±2  PN-EN ISO 3759:2011  Metoda prania chemicznego  PN-EN ISO 3175-2:2010 |
|  | Zmiana wymiarów  po prasowaniu  osnowa/wątek | % | ≤ ±2  PN-74/P-04625 |
|  | Odprężność po zmięciu | stopień | ≥4  PN-ISO 9867:1999 |
|  | Skłonność do mechacenia  i pillingu | stopień | ≥4  PN-EN ISO 12945-1:2002,  czas badania 2h |
|  | Efekt oleofobowy | stopień | ≥4  PN-EN ISO 14419:2010 |
|  | Odporność wybarwień na: |  |  |
| światło sztuczne | stopień | ≥5  PN-EN ISO 105-B02:2006, metoda 2 |
| pot kwaśny i alkaliczny  zmiana barwy  zabrudzenie bieli | stopień | ≥4  ≥4  PN EN ISO 105-E04:2011 |
| tarcie suche  zmiana barwy  zabrudzenie bieli  tarcie mokre  zmiana barwy  zabrudzenie bieli | stopień  stopień | ≥4  ≥4  PN EN ISO 105-X12:2005 |
| na wodę  zmiana barwy  zabrudzenie bieli | stopień | ≥4  PN-EN ISO 105-E01:2010 |
| na prasowanie na wilgotno zmiana barwy  zabrudzenie bieli | stopień | ≥4  PN-EN ISO 105-X 11:2000 |
| na rozpuszczalniki organiczne  zmiana barwy  zabrudzenie bieli | stopień | ≥4  PN-EN ISO 105-X05:1999 |
| czyszczenie chemiczne  zmiana barwy  zabrudzenie bieli | stopień | ≥4  PN-EN ISO 105-D01:2010 |

**Podszewka dla mundurów z ww. tkanin zasadniczych, jak niżej:**

**Zestawienie wymagań techniczno-użytkowych dla wyrobu**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | PODSTAWOWA CHARAKTERYSTYKA WYROBU | | |
|  | Rodzaj wyrobu | Tkanina podszewkowa | |
|  | Skład  surowcowy | 100% włókna wiskozowe ciągłe | PN-72/P-04604 |
|  | Splot | skośny zasadniczy  raport splotu skośnego Ro=Rw≤ 4 | PN-52/P-01701 |
|  | Kolor | wg ustalonego wzorca | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | WYMAGANIA DLA WYROBU | | |
| Parametr | Jednostka | Wymaganie/metoda badania |
|  | Masa powierzchniowa | g/m2 | 100 ±5  PN-ISO 3801:1993 |
|  | Siła maksymalna przy  rozciąganiu:  osnowa  wątek | N | ≥400  ≥350  PN-EN ISO 13934-1:2002 |
|  | Zmiana wymiarów po jednokrotnym czyszczeniu chemicznym osnowa/wątek | % | ≤ ±3  PN-EN ISO 3759:2011  Metoda prania chemicznego  PN-EN ISO 3175-2:2010 |
|  | Zmiana wymiarów  po prasowaniu | % | ≤ ±3  PN-74/P-04625 |
|  | Skłonność do mechacenia  i pillingu | stopień | ≥4  PN-EN ISO 12945-2:2002,  2 000 suwów Martindale'a |
|  | Przesuwalność nitek w szwie  osnowa/wątek | mm | ≤4  PN-EN ISO 13936-2:2006 |
|  | Odporność wybarwień na: |  |  |
| na pot kwaśny i alkaliczny zmiana barwy  zabrudzenie bieli | stopień | ≥4  ≥3-4  PN EN ISO 105-E04:2011 |
| tarcie suche  zmiana barwy  zabrudzenie bieli  tarcie mokre  zmiana barwy  zabrudzenie bieli | stopień  stopień | ≥4  ≥ 3 - 4  PN EN ISO 105-X12:2005 |
|  | Odporność wybarwień na: |  |  |
| na wodę  zmiana barwy  zabrudzenie bieli | stopień | ≥4  PN-EN ISO 105-E01:2010 |
| na prasowanie na wilgotno zmiana barwy  zabrudzenie bieli | stopień | ≥4  PN-EN ISO 105-X 11:2000 |
| na rozpuszczalniki organiczne zmiana barwy  zabrudzenie bieli | stopień | ≥4  PN-EN ISO 105-X05:1999 |
| czyszczenie chemiczne  zmiana barwy  zabrudzenie bieli | stopień | ≥4  PN-EN ISO 105-D01:2010 |

**2. Mundur wyjściowy damski**

**a) opis ogólny**

**Marynarka**

1. Marynarka jednorzędowa, zapinana na dwa guziki. W dole przodów kieszenie z dwiema wypustkami i patką. Tył ze szwem po środku. Rękawy dwuczęściowe z rozporkiem u dołu, do którego przyszyty jest guzik, 10 cm od dołu rękawa wykonana jest stebnówka. Podszewki z fałdą po środku. Na stójce przyszyty wieszak z taśmy wieszakowej. Guziki mundurowe administracyjne z orłem   
   w koronie.
2. Marynarka jednorzędowa zapinana na dwa guziki. Tył ze szwem po środku. Przody   
   z zaszewkami dopasowującymi do sylwetki. Rękawy dwuczęściowe, na wierzchniej części rękawa przyszyty guzik. W obu przodach wykonane są kieszenie boczne na dwie wypustki z patką.

Podszewka. W tyle pleców założona fałda, w szyjkę tyłu wszyty wieszaczek   
z podszewki. 4 cm poniżej szyjki tyłu umiejscowiona wszywka firmowa, pod nią wszywka kompozycyjna, ostrzegawcza razem z rozmiarem.

**Spodnie**

Spodnie długie swobodne w siedzeniu. W przednich częściach nogawek wykonane są kieszenie boczne skośne. W górnej części przednich nogawek zaszyte są zaszewki, od których biegnie w dół zaprasowany kant spodni. W górnej części tylnych nogawek wykonane są po dwie zaszewki. W pasek wszytych jest 6 podtrzymywaczy. Spodnia część paska odszyta jest z tkaniny zasadniczej, dołem obszytej lamówką. Rozporek zapinany na zamek błyskawiczny. Doły nogawek podwinięte i podszyte na podszewce.

Zastosować gurt antypoślizgowy na stronie wewnętrznej pasa spodni.

**Spódnica**

1. Prosta na podszewce. W górze przodu i tyłu po dwie zaszewki. W szwie środka tyłu w górze – zamek stębnowany obustronnie na 0,5 cm, w dole – kryty rozporek o długości uzależnionej od długości spódnicy. Pasek jednorzędowy o szerokości 3 cm, po bokach wszyte gumki. Zapięcie paska w tyle na guzik, od wewnątrz wieszczki z taśmy 2 lub 4 zależne od obwodu spódnicy.
2. Spódnica damska na podszewce.

PRZÓD:

* prosty z dwiema zaszewkami dł. 9 cm,
* pasek do spódnicy w całości – od boku po 5 cm na przodzie i tyle spódnicy guma marszcząca pasek.

TYŁ:

* prosty składający się z dwóch części,
* w dole kryty rozporek – długość uzależniona od długości spódnicy,
* w górę środka tyłu wszyty zamek – ostębnowany wokoło na 0,6 cm (pod zamkiem nie podklejane),
* dwie zaszewki – długość zaszewek 14 cm,
* zapięcie spódnicy paska w tyle na guzik wykończony w szpic,
* szerokość paska 3 cm,
* szwy boczne 2 cm,
* podwinięcie spódnicy dołem 3 cm,
* wieszaczki z podszewki – dł. wieszaczka w złożeniu 11 cm.
* wszywka opisowa wszyta pod pasek spódnicy na wysokości tylnej lewej zaszewki.

**b) opis techniczny**

**Wykaz głównych surowców użytych do produkcji munduru:**

**- odpowiednio, jak dla ww. munduru wyjściowego męskiego.**

**3. Koszula**

1. **opis ogólny**
2. Koszula męska w kolorze białym, z przodu zapinana na guziki. Kołnierz na odcinanej stójce. Tył z fałdami po bokach z doszywanym karczkiem tyłu. Przód lewy imitacja plisy szerokość 3,5 cm. Przód prawy podwinięty 1 + 3 cm do spodu. Na lewym przodzie naszyta kieszeń o ściętych rogach. Rękawy długie wszyte   
   w mankiety o rogach okrągłych zapinane na 2 guziki. Rozporek wykończony domkiem klasycznym. Dół koszuli podwinięty do spodu na aparacie 0,7 cm.
3. Koszula męska w kolorze białym, z przodu zapinana na guziki. Kołnierz na odcinanej stójce. Tył z fałdami po bokach z doszywanym karczkiem tyłu. Przód lewy - imitacja plisy szerokości 3,5 cm na aparat. Przód prawy podwinięty 1+3 cm do spodu. Na lewym przodzie naszyta kieszeń o ściętych rogach. Rękawy krótkie, w dole imitacja mankiecika szerokości 3 cm na aparat. Dół koszuli podwinięty do spodu na aparacie 0,7 cm.
4. **opis techniczny**

**Tkanina zasadnicza**

* kolor: biała,
* skład surowcowy: 55 % bawełna, 45 % poliester,
* gramatura: 133 g/m2

Wkładka z naniesieniem:

* kołnierz (2 warstwy),
* stójka (1 warstwa),
* mankiet – dot. długich rękawów (1 warstwa),
* plisa (1 warstwa).

Nici dobrane do koloru tkaniny.

Guziki w kolorze tkaniny zasadniczej – dwudziurkowe. Ilość guzików:

* wzrost 170 cm - 12 szt.
* wzrost 175-195 cm - 13 szt.

*Alternatywnie:*

* dopuszcza się wykonanie koszuli, o ww. opisie technicznym, z tkaniny   
  o składzie surowcowym z większym udziałem bawełny – nawet do 100 %.

**4. Bluzka damska**

1. **opis ogólny**
2. Bluzka w kolorze białym, z przodu zapinana na guziki. Kołnierz na odcinanej stójce. Tył z fałdami po bokach z doszywanym karczkiem tyłu. Przód lewy podwinięty 1 + 3 cm do spodu. Przód prawy imitacja plisy na 3,5 cm. Na lewym przodzie naszyta kieszeń o ściętych rogach. Rękawy długie wszyte w mankiety   
   o rogach okrągłych zapinane na 2 guziki. Rozporek wykończony domkiem klasycznym. Dół bluzki podwinięty do spodu na aparacie 0,7 cm.
3. Bluzka w kolorze białym, z przodu zapinana na guziki. Kołnierz na odcinanej stójce. Tył z fałdami po bokach z doszywanym karczkiem tyłu. Przód lewy podwinięty 1 + 3 cm do spodu. Przód prawy imitacja plisy na 3,5 cm. Na lewym przodzie naszyta kieszeń o ściętych rogach. Rękawy krótkie, imitacja mankiecika. Dół bluzki podwinięty do spodu na aparacie 0,7 cm.
4. **opis techniczny**

**Tkanina zasadnicza**

* kolor: biała,
* skład surowcowy: 55 % bawełna, 45 % poliester,
* gramatura: 133 g/m2

Wkładka z naniesieniem:

* kołnierz (1 warstwa),
* stójka (1 warstwa),
* mankiet – dot. długich rękawów (1 warstwa),
* plisa (1 warstwa).

Nici dobrane do koloru tkaniny.

Guziki w kolorze tkaniny zasadniczej – dwudziurkowe. Ilość guzików:

* wzrost 170 cm - 12 szt.
* wzrost 175-195 cm - 13 szt.

Zaszewki gorsetowe dla rozmiarów: 46 - 50.

*Alternatywnie:*

* dopuszcza się wykonanie bluzki, o ww. opisie technicznym, z tkaniny   
  o składzie surowcowym z większym udziałem bawełny – nawet do 100 %.

**5. Krawat**

1. **opis ogólny**

Krawat w kolorze zielonym (wg zatwierdzonego wzoru) złożony z 3 elementów, połączonych ze sobą dwoma szwami (stębnówka). Szerokość krawata 95 mm ± 5 mm, długość 1400 mm ± 50 mm.

1. **opis techniczny**

**Tkanina zasadnicza**

* krawat gładki lub splot fantazyjny apretura BO,
* skład surowcowy: poliester 100 % - mikrowłókna szer. 0.70 m,
* wątek – PE 110 dtex f 36 o gęstości 54/na 1 cm,
* osnowa – PE 50 dtex f18 o gęstości 84/na 1 cm,
* gramatura tkaniny wykończonej: ± 125 g/m2,
* typ wykończenia – naturalny lub apretura BO.

**Tkanina wkładkowa**

* symbol 1946-386-94-415-05-90 wg WT.

**Nici poliestrowe**

* 120 dtex x 2 wg PN-90/P-8101.

**6. Czapka do munduru wyjściowego**

1. **opis ogólny**

Czapka z denkiem owalnym wykonanym na podszewce półjedwabnej. Pośrodku denka na podszewce naszyta jest folia. Kwatery są bez podszewki. Kwatery czapki w przodzie usztywnione są włókniną termoplastyczną. Na otok nałożona jest taśma dekoracyjna. Daszek czapki koloru brązowego z brązowym spodem. Nad daszkiem przymocowany jest na dwóch guzikach pasek skórzany – brązowy ze sprzączką po prawej stronie. Na bokach kwater czapki przy szwach wprawione są po dwa wietrzniki brązowe (oczka szewskie). Galon srebrny w górnej części otoku.   
W przedniej części czapki zamocowane jest godło – stylizowany wizerunek orła.

1. **opis techniczny**

**Wykaz materiałów zasadniczych i dodatków:**

* tkanina zasadnicza oliwkowo-zielona,
* podszewka khaki,
* włóknina termoplastyczna s. 2062-649-507-046 CG,
* watolina s. 2079-226-411,
* aksamit (na otok) s. 1952-343-201170,
* daszek plastykowy brązowy,
* pasek skórzany brązowy, dwuczęściowy ze sprzączką,
* guziki bakelitowe wąsach,
* oczka szewskie brązowe,
* taśma potnikowa,
* potnik skórzany zielony,
* folia odzieżowa,
* nici dobrane do rodzaju i koloru tkaniny.

**Rodzaj szwów i ściegów maszynowych:**

* szwy zgodnie z PN-83/P-84501,
* występujące szwy: 0,6 cm; 1 cm; 2cm,
* ściegi maszynowe zgodnie z PN-83/P-84502,
* maszyna stebnówka: 4-5 ściegów na 1 cm,
* maszyna czapnicza: 3-4 ściegów na 1 cm,
* maszyna do szycia daszków: 3 ściegi na 1 cm.

**7. Płaszcz damski**

1. **opis ogólny**

Płaszcz z wełny na podszewce, zapinany z przodu na trzy guziki jednorzędowo. Kieszenie boczne skośne z patkami. Wykrój szyi wykończony kołnierzem na stójce - wykładany. Tył czteroczęściowy z rozporkiem z odcinanymi boczkami tyłu. W przodach dodatkowe cięcie modelujące ułożenie góry frontu. Rękawy dwuczęściowe wszywane z patkami zapinanymi na guzik. W lewym obłożeniu odszyta kieszeń wewnętrzna z podszewki zapinana na guzik.

1. **opis techniczny**

**Tkanina zasadnicza**

* kolor: oliwkowo-zielony wg zatwierdzonego wzoru,
* skład surowcowy: 65 % wełna, 15 % kaszmir, 20 % nylon,
* masa powierzchniowa: 390 g/m2 ±16 g/m2,
* trwałość kolorów wg PN-ISO 105 - nie mniej niż 3 stopnie,
* kurczliwość po praniu w 40 oC wg PN-EN 25077 od 3 do 4 %,
* wytrzymałość na rozciąganie wg PN-93/P-04968 min. 18 daN w obu kierunkach.

**Podszewka wiskozowa o splocie atłasowym:**

* kolor: khaki wg zatwierdzonego wzoru,
* skład surowcowy: 100 % wiskoza,
* masa powierzchniowa: 90 g/m2 ± 5 g/m2,
* splot skośny 3/1,
* trwałość kolorów w temp. 40 oC wg PN-EN 105 nie mniej niż 3 stopnie,

**8. Płaszcz męski**

1. **opis ogólny**

Płaszcz z wełny na podszewce, zapinany z przodu na trzy guziki jednorzędowo. Kieszenie boczne listewkowe. Wykrój szyi wykończony kołnierzem na stójce - wykładany. Tył dwuczęściowy prosty z rozporkiem. Rękawy dwuczęściowe wszywane. W lewym i prawym przodzie podszewki wykonane kieszenie wewnętrzne z dwiema wypustkami. Lewa kieszeń zapinana na zamek, prawa na guzik.

1. **opis techniczny**

**Tkanina zasadnicza**

* kolor: oliwkowo-zielony wg zatwierdzonego wzoru,
* skład surowcowy: 65 % wełna, 15 % kaszmir, 20 % nylon,
* masa powierzchniowa: 390 g/m2 ± 16 g/m2,
* trwałość kolorów wg PN-ISO 105 - nie mniej niż 3 stopnie,
* kurczliwość po praniu w 40 oC wg PN-EN 25077 od 3 do 4 %,
* wytrzymałość na rozciąganie wg PN-93/P-04968 min. 18 daN w obu kierunkach.

**Podszewka wiskozowa o splocie atłasowym:**

* kolor: khaki wg zatwierdzonego wzoru,
* skład surowcowy: 100 % wiskoza,
* masa powierzchniowa: 90 g/m2 ± 5 g/m2,
* splot skośny 3/1,
* trwałość kolorów w temp. 40 oC wg PN-EN 105 nie mniej niż 3 stopnie,

**9. Kapelusz damski**

1. **opis ogólny**

Kapelusz damski wykonany w 100 % z włosa króliczego. Powierzchnia filcu gładka. Kolor filcu 7531. Brzeg ronda zawijany na 12 mm w górę. Kapelusz zdobiony plecionką filcową w kolorze 5891 oraz podszewką jedwabną w kolorze 1071 - upięcie nr 419. Wewnątrz potnik ze wstążki brązowej szerokości 25-30 mm.

1. **opis techniczny**

**Wykaz materiałów zasadniczych i dodatków:**

* włos króliczy ze skór króliczych wg BN 83/7713-12. Skóry królików hodowlanych
* podszewka wg PN 86/P-06718. Tkaniny jedwabne. Stopnie jakości,
* taśma potnikowa,
* zdobienie plecione z filcu,
* nicie dobrane do radzaju i koloru tkaniny.

**10. Kapelusz męski**

1. **opis ogólny**

Kapelusz wykonany w 100 % z włosa króliczego. Powierzchnia filcu gładka. Kolor filcu zielony 7530 (wg zatwierdzonego wzoru). Kapelusz zdobiony plecionką filcową w kolorze nr 5891 (wg dokumentacji). Wewnątrz wszyty potnik z dwoiny bydlęcej potnikowej w kolorze brązowym. Połączenie końców potnika zdobione kokardą   
z jedwabnej tasiemki. Wewnątrz kapelusza podszewka jedwabna w kolorze białym.

1. **opis techniczny**

**Wykaz materiałów zasadniczych i dodatków:**

* kaplin filcowy (główka i rondo) wykonany z włosa króliczego (wg BN 83/7713-12. Skóry królików hodowlanych,
* podszewka jedwabna koloru białego (wg PN 86/P-06718. Tkaniny jedwabne. Stopnie jakości),
* dwoina bydlęca potnikowa wg BN79/7726-02. Skóry potnikowe,
* zdobienie plecione z filcu,
* nici dobrane do rodzaju i koloru tkaniny.

**11. Kurtka zimowa damska**

1. **opis ogólny**

Kurtka uszyta jest z tkaniny flauszowej. Kurtka na podszewce pikowanej (przód i tył). Rękawy ocieplone (ocieplenie + poszewka), zapinana z przodu na zamek przykryty listwą zapinaną na 4 guziki. Kieszenie boczne z patką. W bocznych częściach wykonane kieszenie pionowe. W górnych częściach przodu wykonane kieszenie skośne z wypustką. Tył trzyczęściowy na wysokości talii wykonany tunel ze sznurkiem z wyjściem wewnątrz w podszewce przez oczka. Rękawy pięcioczęściowe z mankietem i dwoma zakładkami, zapinane na dwa guziki. W prawym przodzie podszewki wykonana kieszeń z dwoma wypustkami z tkaniny zasadniczej zapinane na zapinkę i guzik. W lewym przodzie podszewki wykonana kieszeń wewnętrzna   
z dwoma wypustkami z tkaniny zasadniczej zapinana na zamek. Przody i tył podszewki pikowane. Dół kurtki podwinięty i ściągnięty sznurkiem. Większość stębnówek potrójna.

1. **opis techniczny**

**Wykaz głównych surowców użytych do produkcji kurtki:**

**- tkanina zasadnicza i podszewka jak Płaszcz damski - pkt 7.**

**12. Kurtka zimowa męska**

1. **opis ogólny**

Kurtka uszyta jest z tkaniny flauszowej. Kurtka na podszewce pikowanej (przód i tył), rękawy ocieplone (ocieplenie + podszewka), zapinana z przodu na zamek przykryty listwą zapinaną na 4 guziki. Kieszenie boczne z patką. W bocznych częściach wykonane kieszenie pionowe. W górnych częściach przodu wykonane kieszenie skośne z wypustką. Tył trzyczęściowy na wysokości talii wykonany tunel ze sznurkiem z wyjściem wewnątrz w podszewce przez oczka. Rękawy pięcioczęściowe z mankietem i dwoma zakładkami, zapinane na dwa guziki. W prawym przodzie podszewki wykonana kieszeń z dwoma wypustkami z tkaniny zasadniczej zapinane na zapinkę i guzik. W lewym przodzie podszewki wykonana kieszeń wewnętrzna z dwoma wypustkami z tkaniny zasadniczej zapinana na zamek. Przody i tył podszewki pikowane. Dół kurtki podwinięty i ściągnięty sznurkiem. Większość stębnówek potrójna.

1. **opis techniczny**

**Wykaz głównych surowców użytych do produkcji kurtki:**

**- tkanina zasadnicza i podszewka jak Płaszcz męski pkt 8.**

**13. Szalik**

**a) opis ogólny**

Wykonany z tkaniny łatwo wracającej do pierwotnego wyglądu po zgnieceniach lub zmoknięciu, o wysokim stopniu odporności na piling. Kolor zielony nieco ciemniejszy od płaszcza, w tej samej tonacji co kapelusz. Wymiar 140 cm x 25 cm.

**b) opis techniczny**

**Tkanina zasadnicza:**

* kolor zielony wg zatwierdzonego wzoru
* surowiec – 65 % wełna, 15 % kaszmir, 20 % nylon
* masa powierzchniowa – 390 g/m2 ± 16g/m2
* trwałość kolorów wg PN-ISO 105 - nie mniej niż 3 stopnie
* kurczliwość po praniu w 40 o C wg PN-EN 25077 od 3 do 4 %
* wytrzymałość na rozciąganie wg PN-93/P-04968 min. 18 daN w obu kierunkach.

**14. Rękawice do munduru (damskie i męskie)**

**a) opis ogólny**

Rękawiczki zimowe 5-cio palcowe ze skór bydlęcych rękawiczniczych, szyte maszynowo w kolorze brązowym. Sposób szycia – na wywrotkę. Na wierzchu jest haft ozdobny, 3-nitki dwurzędowe szyte na maszynach hafciarskich. W przegubie wszyta jest gumka jako ściągacz. Lamówka jest zawijana, a następnie  maszynowo przeszyta. Wkład ocieplany wykonany z anilany. Całość szyta nićmi poliestrowymi – synton 60, ściegiem płaskim stębnowym.

**b) opis techniczny**

**Wykaz materiałów zasadniczych i dodatków:**

* skóra bydlęca rękawicznicza o grubości 0,8 – 1,1 mm,
* nici: synton 60, poliestrowe,
* wkład dziany z anilany,
* gumka bieliźniana o szerokości 6 mm,
* torebka foliowa,
* wszywka z numerkiem wielkościowym,

**Rodzaj szwów i ściegów maszynowych:**

Boki rękawiczek oraz palce szyte są ściegiem płaskim stębnowym na wywrotkę, na maszynach laszówkach – gęstość ściegów wynosi 5-6 na 1 cm. Dopuszczalne jest sztukowanie elementów rękawiczek.

**15. Skarpety**

**Skarpety zimowe termoaktywne**

**a) opis ogólny**

Skarpety specjalne zimowe wykonane są w rozwiązaniu dzianiny pluszowej frotte lewoprawej platerowanej z wydzielonymi strefami konstrukcyjnymi. Umożliwiają swobodny, ruch stopy jednocześnie powodując odpowiednie przyleganie do stopy. Ściągacz z dzianiny lewo prawej podstawowej z wrobioną przędzą poliuretanową   
w formie przełożonego mankietu do wewnątrz. Skarpety posiadają wysokie walory wytrzymałościowe , antybakteryjne oraz termoregulacyjne. Skarpety posiadają płaski

szew przy palcach.

**b) opis techniczny**

**Zestawienie wymagań techniczno-użytkowych dla wyrobu**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | PODSTAWOWA CHARAKTERYSTYKA WYROBU | | |
| 1. | Rodzaj wyrobu | Dzianina rządkowa | |
| 2. | Skład  surowcowy | 55% włókna wełniane  30% włókna poliestrowe  12% włókna poliamidowe  3% włókna elastomerowe | PN-72/P-04604 |
| 3. | Kolor | wg ustalonego wzorca | |
| 4. | Sploty | wg ustalonego wzorca | PN-EN ISO 8388:2005 |
| 5. | Właściwości | izolacja termiczna, zwiększona zdolność odprowadzanie wilgoci | |
| 6. | Konstrukcja | ściągacz - nieuciskający, płaskie szwy, wysokość skarpety 34 cm | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | WYMAGANIA DLA WYROBU | | |
| Parametr | Jednostka | Wymaganie/metoda badania |
| 1. | Liczba kolumienek  i rządków lub  Masa liniowa przędzy  wyprutej | /cm  tex/dtex | wg ustalonego wzorca |
| 2. | Zmiana wymiarów  po jednokrotnym praniu  i suszeniu  długość stopy  długość całkowita | % | ≤ ± 12  ≤ ± 12  PN-EN ISO 5077:2011  Metody prania i suszenia PN-EN ISO  6330:2002+A1:2011, procedura prania: 6A (40°C), metoda suszenia A – na sznurze |
| 3. | Rozciągliwość poprzeczna ściągacza | cm | ≥ 20  PN-P-04887:1991 |
| 4. | Wytrzymałość na przebicie:  - wzmocnienie palców  - wzmocnienie pięt | N | ≥ 400  ≥ 400  PN-EN ISO 9073-5:2008 |
| 5. | Odporność wybarwień na: |  |  |
| pranie  zmiana barwy  zabrudzenie bieli | stopień | ≥ 4  PN-EN ISO 105-C06:2010, metoda A1S |
| pot kwaśny i alkaliczny  zmiana barwy  zabrudzenie bieli | stopień | ≥ 4  ≥ 3-4  PN EN ISO 105-E04:2011 |
| tarcie suche  zmiana barwy  zabrudzenie bieli  tarcie mokre  zmiana barwy  zabrudzenie bieli | stopień  stopień | ≥ 4  ≥ 3  Metoda badania PN EN ISO 105-X12:2005 |

**Skarpety przejściowe i letnie termoaktywne**

**Skarpety przejściowe termoaktywne**

**a) opis ogólny**

Skarpety przejściowe wykonane są w rozwiązaniu dzianiny pluszowej frotte lewoprawej platerowanej z wydzielonymi strefami konstrukcyjnymi. Umożliwiają swobodny ,ruch stopy jednocześnie powodując odpowiednie przyleganie do stopy. Ściągacz z dzianiny lewo prawej podstawowej z wrobioną przędzą poliuretanową  
w formie przełożonego mankietu do wewnątrz. Skarpety posiadają wysokie walory wytrzymałościowe , antybakteryjne oraz termoregulacyjne .Skarpety posiadają płaski

szew przy palcach.

**Skarpety letnie termoaktywne**

**b) opis ogólny**

Skarpety letnie wykonane są w rozwiązaniu dzianiny lewoprawej platerowanej  
z wydzielonymi strefami konstrukcyjnymi. Umożliwiają swobodny, ruch stopy jednocześnie powodując odpowiednie przyleganie do stopy. Ściągacz z dzianiny lewo prawej podstawowej z wrobioną przędzą poliuretanową w formie przełożonego mankietu do wewnątrz. Skarpety posiadają wysokie walory wytrzymałościowe, antybakteryjne oraz termoregulacyjne. Skarpety posiadają płaski szew przy palcach.

**c) opis techniczny**

**Zestawienie wymagań techniczno-użytkowych dla wyrobu**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | PODSTAWOWA CHARAKTERYSTYKA WYROBU | | |
| 1. | Rodzaj wyrobu | Dzianina | |
| 2. | Skład  surowcowy | 70% włókna bawełniane  18% włókna poliestrowe  10% włókna poliamidowe  2% włókna elastomerowe | PN-72/P-04604 |
| 3. | Kolor | wg ustalonego wzorca | |
| 4. | Sploty | wg ustalonego wzorca | PN-EN ISO 8388:2005 |
| 5. | Właściwości | zwiększona zdolność do odprowadzania wilgoci | |
| 6. | Konstrukcja | ściągacz - nieuciskający, płaskie szwy, wysokość skarpety: przejściowe - 28 cm, letnie - 22 cm | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | WYMAGANIA DLA WYROBU | | |
| Parametr | Jednostka | Wymaganie/metoda badania |
| 1. | Liczba kolumienek  i rządków lub  Masa liniowa przędzy  wyprutej | /cm  tex/dtex | wg ustalonego wzorca |
| 2. | Zmiana wymiarów  po jednokrotnym praniu  i suszeniu  długość stopy  długość całkowita | % | ≤ ± 12  ≤ ± 12  PN-EN ISO 5077:2011  Metody prania i suszenia PN-EN ISO  6330:2002+A1:2011, procedura prania: 6A (40°C), metoda suszenia A – na sznurze |
| 3. | Rozciągliwość poprzeczna ściągacza | cm | ≥ 20  PN-P-04887:1991 |
| 4. | Wytrzymałość na przebicie:  - wzmocnienie palców  - wzmocnienie pięt | N | ≥ 400  ≥ 400  PN-EN ISO 9073-5:2008 |
| 5. | Odporność wybarwień na: |  |  |
| pranie  zmiana barwy  zabrudzenie bieli | stopień | ≥ 4  PN-EN ISO 105-C06:2010, metoda A1S |
| pot kwaśny i alkaliczny  zmiana barwy  zabrudzenie bieli | stopień | ≥ 4  ≥ 3-4  PN EN ISO 105-E04:2011 |
| tarcie suche  zmiana barwy  zabrudzenie bieli  tarcie mokre  zmiana barwy  zabrudzenie bieli | stopień  stopień | ≥ 4  ≥ 3  Metoda badania PN EN ISO 105-X12:2005 |

**16. Półbuty do munduru wyjściowego (męskie i damskie)**

1. **opis ogólny**

**Półbuty męskie** wykonane ze skóry naturalnej, tj. wierzchy ze skóry bydlęcej, podszewki oraz wyściółki ze skóry świńskiej, natomiast podeszwy z kauczuku termoplastycznego.

1. **opis techniczny**

* wierzch - cholewka typu derbowego wykonana z brązowej skóry bydlęcej,
* przyszwa gładka bez łączeń i szyć ozdobnych,
* szycie ozdobne w części przedniej i tylnej obłożyn – szycie ozdobne nićmi   
  nr 10,
* podszewka – połączenie dzianiny bawełnianej (podszewka przyszwy) ze skórą świńską (podszewka obłożyn),
* wyściółka – skóra świńska wzmocniona pianką węglową,
* podpodeszwa – skóra wtórna typu TEXON,
* obcas podeszwy – malowany – imitacja składki,
* wysokość obcasa w tylnej części podeszwy 25 mm (+/- 2 mm),
* system montażu – klejony,
* system sznurowania – cztery oczka wzmocnione oczkiem metalowym od wewnątrz,
* górny brzeg obłożyn wykończony pianką poliuretanową,
* opakowanie – bez oznaczeń – logo producenta,
* numeracja obuwia – francuska od numeru 38 do numeru 50.

**Półbuty damskie (opis jak wyżej)** - w razie potrzeby, stosownie do § 13 ust. 3 Zarządzenia nr 62 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 15 lipca 2013 r. w sprawie wzorca oraz zasad i norm użytkowania mundurów leśnika przez pracowników Lasów Państwowych, znak: ER-1743-8/13.

# II. MUNDUR CODZIENNY LEŚNIKA

**1. Sweter (nowy wzór)**

1. **opis ogólny**

Sweter, wykonany jest z przędzy w kolorze ciemnozielonym o następującym składzie: 50% włókna wełniane, 50% włókna poliakrylonitrylowe. Jest to sweter typu półgolf. Na barkach i rękawach naszyte są wzmocnienia (łaty) z tkaniny (skład surowcowy – 55% włókna poliestrowe, 45% włókna bawełniane) w kolorze ciemnozielonym. Z tego samego materiału naszyta jest kieszeń na lewym boku swetra. Kieszeń ma oddzielny tunel na długopis. Dół swetra oraz rękawy wykończone są ściągaczami, przy czym rękawy mają wywijane mankiety. Poszczególne elementy swetra zszyto stębnówką łańcuszkową. Plisę przyszyto za pomocą łączarki. Kieszeń oraz wzmocnienia (łaty) przeszyto stębnówką dwuigłową.

1. **opis techniczny**

**Tkanina zasadnicza**

**Zestawienie wymagań techniczno-użytkowych dla wyrobu**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | PODSTAWOWA CHARAKTERYSTYKA WYROBU | | |
| 1. | Rodzaj wyrobu | Dzianina (zasadnicza i ściągaczowa) | |
| 2. | Skład surowcowy | 50% włókna wełniane  50% włókna poliakrylonitrylowe | PN-72/P-04604 |
| 3. | Splot |  | PN-EN ISO 8388:2005 |
| 3.1 | Dzianina zasadnicza | półmediolański |
| 3.2 | Dzianina ściągaczowa | dwuprawy 2x2 |
| 4. | Kolor (dzianina zasadnicza  i ściągaczowa) | wg ustalonego wzorca | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | WYMAGANIA DLA WYROBU (dzianina zasadnicza) | | |
| Parametr | Jednostka | Wymaganie/metoda badania |
|  | Masa powierzchniowa | g/m2 | 620 ±30  PN-P-04613:1997 |
|  | Liczba kolumienek  i rządków lub  Masa liniowa przędzy  wyprutej z dzianiny/ | /cm  tex/dtex | wg ustalonego wzorca |
|  | Zmiana wymiarów po jednokrotnym praniu  i suszeniu  kierunek wzdłużny  i kierunek poprzeczny | % | ≤ ± 6  PN-EN ISO 5077:2011  Metody prania i suszenia PN-EN ISO  6330:2002+A1:2011, procedura prania -symulowane pranie ręczne (40°C) metoda suszenia C - w stanie rozłożonym |
|  | Skłonność do mechacenia  i pillingu | stopień | ≥4 PN-EN ISO 12945-1:2002 czas badania 1h |
|  | Wytrzymałość na przebicie | N | ≥350  PN-EN ISO 9073-5:2008 |
|  | Odporność wybarwień na: |  |  |
| światło sztuczne | stopień | ≥5  PN-EN ISO 105-B02:2006 metoda 2 |
| pranie  zmiana barwy  zabrudzenie bieli | stopień | ≥4  PN-EN ISO 105-C06:2010 metoda A1S |
| pot kwaśny i alkaliczny  zmiana barwy  zabrudzenie bieli | stopień | ≥ 4  ≥ 3 - 4  PN EN ISO 105-E04:2011 |
| Odporność wybarwień na: |  |  |
| tarcie suche  zmiana barwy  zabrudzenie bieli  tarcie mokre  zmiana barwy  zabrudzenie bieli | stopień  stopień | ≥4  ≥ 3 - 4  PN EN ISO 105-X12:2005 |
| na wodę  zmiana barwy  zabrudzenie bieli | stopień | ≥4  PN-EN ISO 105-E01:2010 |
| Lp. | WYMAGANIA DLA WYROBU (dzianina ściągaczowa) | | |
| Parametr | Jednostka | Wymaganie/metoda badania |
|  | Masa powierzchniowa | g/m2 | 620 ±30  PN-P-04613:1997 |
|  | Liczba kolumienek  i rządków lub  Masa liniowa przędzy  wyprutej z dzianiny/ | /cm  tex/dtex | wg ustalonego wzorca |

**TKANINA NA WZMOCNIENIA**

**Zestawienie wymagań techniczno-użytkowych dla wyrobu**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | PODSTAWOWA CHARAKTERYSTYKA WYROBU | | |
| 1. | Rodzaj wyrobu | Tkanina na wzmocnienia | |
| 2. | Skład  surowcowy | 55% włókna poliestrowe  45% włókna bawełniane | PN-72/P-04604 |
| 3. | Splot | płócienny | PN-52/P-01701 |
| 4. | Kolor | wg ustalonego wzorca | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | WYMAGANIA DLA WYROBU | | |
| Parametr | Jednostka | Wymaganie/metoda badania |
|  | Masa powierzchniowa | g/m2 | 175 ± 10  PN-ISO 3801:1993 |
|  | Siła maksymalna przy rozciąganiu:  osnowa  wątek | N | ≥ 400  ≥ 300  Metoda badania PN-EN ISO 13934-1:2002 |
|  | Zmiana wymiarów po jednokrotnym praniu  i suszeniu  kierunek wzdłużny  i kierunek poprzeczny | % | ≤ ± 3  PN-EN ISO 5077:2011  Metody prania i suszenia PN-EN ISO  6330:2002+A1:2011, procedura prania - symulowane pranie ręczne (40°C), metoda suszenia C - w stanie rozłożonym |
|  | Skłonność do mechacenia  i pillingu | stopień | ≥4  PN-EN ISO 12945-1:2002, czas badania 2h |
|  | Ocena wyglądu wyrobu po domowym praniu i suszeniu | stopień | ≥4  PN-EN ISO 15487:2010  Metody prania i suszenia PN-EN ISO  6330:2002+A1:2011, procedura prania -symulowane pranie ręczne (40°C), metoda suszenia C - w stanie rozłożonym |
|  | Odporność wybarwień na: |  |  |
| na światło sztuczne | stopień | ≥5  PN-EN ISO 105-B02, metoda 2 |
| pot kwaśny i alkaliczny  zmiana barwy  zabrudzenie bieli | stopień | ≥4  ≥ 3 - 4  PN EN ISO 105-E04:2011 |
| tarcie suche  zmiana barwy  zabrudzenie bieli  tarcie mokre  zmiana barwy  zabrudzenie bieli | stopień  stopień | ≥4  ≥ 3 - 4  PN EN ISO 105-X12:2005 |
| pranie  zmiana barwy  zabrudzenie bieli | stopień | ≥4  PN-EN ISO 105-C06:2010, metoda A1S |
| na wodę  zmiana barwy  zabrudzenie bieli | stopień | ≥4  PN-EN ISO 105-E01:2010 |

**2. Kamizelka**

**a) opis ogólny**

Kamizelka na podszewce z jedną kieszenią wewnętrzną zapinana na zamek błyskawiczny, ocieplona włókniną puszystą sięgająca za biodra. Dołem zakończona tunelem z wciągniętym trokiem. Przody zapinane na zamek błyskawiczny kryty plisą zapinaną na zatrzaski. Na przodach naszyte cztery kieszenie z patkami zapinanymi na zatrzaski. Na lewym przodzie nad kieszenią nakładaną naszyty emblemat „Służba Leśna”. W dolnej części tej kieszeni wszyte półkółko. Kieszeń górna prawa   
z zamkiem i naszytymi mniejszymi kieszeniami. Szyja wykończona kołnierzem. Karczek odcięty z naszytymi paskami tkaniny. Na tyle kamizelki wszyte w szwy boczne dwie patki regulacyjne zapinane na zatrzaski. Zatrzaski mosiężne oksydowane.

**Wykaz głównych surowców użytych do produkcji kamizelki:**

**b) opis techniczny**

**Tkanina zasadnicza:**

* kolor ciemno-zielony wg zatwierdzonego wzoru,
* surowiec – 67 % poliester, 33 % wiskoza,
* masa powierzchniowa – 210 g/m2 ±11 g/m2,
* trwałość kolorów wg PN-ISO 105 - nie mniej niż 3 stopnie,
* kurczliwość po praniu w 60 oC wg PN-EN 25077 max 2 % w obu kierunkach,
* wytrzymałość na rozciąganie wg PN-93/P-04968 min. 35 daN w obu kierunkach,
* odporność na piling wg PN-P-04663 min. 4 stopnie.

**Podszewka:**

* kolor khaki wg wzoru,
* surowce – 100 % poliester,
* masa powierzchniowa – 66 g/m2 ± 10 g/m2,
* trwałość kolorów w temp. 40 oC wg PN-EN 105 min. 4 stopnie.

**3. Bluza z polaru typu windstoper**

**a) opis ogólny**

Bluza zapinana na zamek błyskawiczny kostkowy. Na przodach odszyte trzy kieszenie w ramkach z tkaniny wodoodpornej oddychającej zamykane kostkowymi zamkami błyskawicznymi. Na karczki przodów i tyłu naszyte są wzmocnienia (łaty)   
z tkaniny wodoodpornej, oddychającej. Rękawy jednoczęściowe, w podwinięciu wszyta guma do ściągacza. Dół bluzy ściągnięty sznurkami – gumą z możliwością regulacji obwodu stoperami dwufunkcyjnymi.

**Wykaz surowców użytych do produkcji bluzy:**

**b) opis techniczny**

**DZIANINA TYPU POLAR:**

**Zestawienie wymagań techniczno-użytkowych dla wyrobu**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | PODSTAWOWA CHARAKTERYSTYKA WYROBU | | |
| 1. | Rodzaj wyrobu | Wyrób trójwarstwowy z wykończeniem hydrofobowym | |
| 1.1 | Warstwa wierzchnia /warstwa spodnia | Dzianina typu polar | |
| 1.2 | Warstwa środkowa | Wiatroszczelna przepuszczająca parę wodną membrana polimerowa na bazie politetrafluoroetylenu lub poliestru lub poliuretanu | |
| 2. | Skład surowcowy |  | PN-72/P-04604 |
| 2.1 | Warstwa wierzchnia /warstwa spodnia | 100% włókna poliestrowe |
| 2.2 | Warstwa środkowa | 100% Politetrafluoroetylen (PTFE) lub 100% Poliester (PES) lub  100% Poliuretan (PU) |
| 3. | Splot (warstwa  wierzchnia/warstwa  spodnia) | lewoprawy pluszowy (jednostronny) | PN-EN ISO 8388:2005 |
| 4. | Kolor warstwy wierzchniej i spodniej | wg ustalonego wzorca | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | WYMAGANIA DLA WYROBU | | |
| Parametr | Jednostka | Wymaganie/metoda badania |
| 1 | Masa powierzchniowa | g/m2 | 330 ±20  PN-EN 12127:2000 |
| 2 | Zmiana wymiarów po jednokrotnym praniu  i suszeniu  kierunek wzdłużny  i kierunek poprzeczny | % | ≤ ± 4  PN-EN ISO 5077:2011  Metody prania i suszenia PN-EN ISO  6330:2002+A1:2011, procedura prania 6A (40°C), metoda suszenia A - na sznurze |
| 3 | Zmiana wymiarów po jednokrotnym praniu chemicznym  kierunek wzdłużny  i kierunek poprzeczny | N | ≤ ± 4  PN-EN ISO 3759:2011  Metoda prania chemicznego PN-EN ISO 3175-2:2010 |
| 4 | Skłonność do mechacenia  i pillingu | stopień | ≥4  Metoda badania PN- EN ISO 12945-1:2002 czas badania 4 h |
| 5 | Wytrzymałość na przebicie | N | ≥ 500  PN-EN ISO 9073-5:2008 |
| 6 | Opór cieplny Rct | m2K/W | ≥ 0,06  PN-EN 31092:1998+Ap1:2004 |
| 7 | Opór pary wodnej Ret | m2Pa/W | ≤ 10  PN-EN 31092:1998+Ap1:2004 |
| 8 | Wodoszczelność | cmH2O | ≥ 100  PN-EN 20811:1997 (60 cm/min) |
| Wodoszczelność po trzykrotnym praniu i suszeniu | cmH2O | ≥ 100  PN-EN 20811:1997 (60 cm/min) Metody prania i suszenia PN-EN ISO 6330:2002+A1:2011 procedura prania 6A (40°C), metoda suszenia A - na sznurze |
| 9 | Trwałość połączenia  warstw laminatu po trzykrotnym praniu  i suszeniu |  | Brak delaminacji  Metody prania i suszenia PN-EN ISO  6330:2002+A1:2011, procedura prania 6A (40°C), metoda suszenia A - na sznurze |
| 10 | Odporność wybarwień  na: |  |  |
| światło sztuczne | stopień | ≥ 5  PN-EN ISO 105-B02:2006, metoda 2 |
| pot kwaśny i alkaliczny  zmiana barwy  zabrudzenie bieli | stopień | ≥ 4  ≥ 4  PN EN ISO 105-E04:2011 |
| tarcie suche  zmiana barwy  zabrudzenie bieli  tarcie mokre  zmiana barwy  zabrudzenie bieli | stopień  stopień | ≥ 4  ≥ 3 - 4  PN EN ISO 105-X12:2005 |
| pranie  zmiana barwy  zabrudzenie bieli | stopień | ≥ 4  PN-EN ISO 105-C06:2010, metoda A1S |
| na wodę  zmiana barwy  zabrudzenie bieli | stopień | ≥4  PN-EN ISO 105-E01:2010 |
| na rozpuszczalniki  organiczne  zmiana barwy  zabrudzenie bieli | stopień | ≥4  PN-EN ISO 105-X05:1999 |
| czyszczenie chemiczne zmiana barwy  zabrudzenie bieli | stopień | ≥4  PN-EN ISO 105-D01:2010 |

**4. Kurtka do munduru codziennego**

Struktura kurtki składa się z:

* kurtki wierzchniej, z tkaniny wodoodpornej,
* bluzy/podpinki z polaru dwustronnego baranizowanego po prawej stronie.

**Kurtka wierzchnia**

**a) opis ogólny**

Na podszewce tzw. siatce, zapinana na zamek kostkowy dwusuwakowy przykryty plisą wierzchnią. Kieszenie dolne naszywane z ozdobną fałdą przykrytą patką. Kurtka cięta w pasie z wszytym tunelem z gumką – trokiem umożliwiającą ściągnięcie. Kurtka ze stójką, w której znajduje się zwijany kaptur. W części górnej 2 kieszenie – 1 cm listewki przykryte patkami i pionowa ramka z 2 listewek z podłożonym zamkiem. Rękawy 2 częściowe, z dwoma zakładkami na szwie łokciowym, wykończone mankietem częściowo ściągniętym gumą. W mankiecie wszyte ozdobne zapinki na zatrzaski umożliwiające regulacje. Na lewym rękawie w części dolnej naszyta ozdobna kieszonka przykryta patką. W części górnej tego samego rękawa naszyty emblemat „Służba Leśna”. Szwy podklejone na gorąco taśmą specjalną w celu zapewnienia nieprzemakalności w czasie silnego deszczu. Wewnątrz kurtki wszyty zamek do przypięcia podpinki ocieplającej. Napy mosiężne z wierzchnią częścią plastikową.

**Wykaz głównych surowców użytych do produkcji kurtki:**

**b) opis techniczny**

**Tkanina zasadnicza - kurtka:**

* kolor zielony wg wzoru,
* surowiec – 100 % poliester + laminat,
* laminat – wodoodporna membrana przepuszczająca parę wodną,
* masa powierzchniowa tkaniny zasadniczej – 150 g/m2 ±10 g/m2,
* trwałość kolorów wg PN-ISO 105 - nie mniej niż 3 stopnie,
* kurczliwość po praniu w 40 oC wg PN-EN 25077 max 2 % w obu kierunkach,
* wytrzymałość na rozciąganie wg PN-93/P-04968 min. 45 daN w obu kierunkach,
* wodoszczelność tkaniny zasadniczej wg PN-EN 20811, PN-ISO 811 przed użytkowaniem – min. 10000 mm, po 10 praniach wg PN-EN 25077 min 10000 mm,
* wodoszczelność uszczelnionych szwów wg PN-EN 20811, PN-ISO 811 – min 2000 mm, po 10 praniach 2000 mm,
* opór przechodzenia pary wodnej wg PN-EN 31092, PN-ISO 11092-Ret (model skóra) < 14 m2 x Pa/w.

**Podszewka siatkowa:**

* kolor wg zatwierdzonego wzoru,
* surowce – poliamid 100 %,
* masa powierzchniowa – 80 g/m2 ± 5 g/m2,
* trwałość kolorów w temp. 40 oC wg PN-EN 105 - nie mniej niż 3 stopnie,
* wielkość dziurek 1 ÷ 2 mm.

**Dzianina odzieżowa antypilingowa typu polar**

* kolor wg zatwierdzonego wzoru,
* surowiec – 100 % poliester,
* masa powierzchniowa wg PN-P- 04613:1997 - 355 g/m2 ±18 g/m2,
* rodzaj wykończenia – prawa strona baranizowana,
* kurczliwość wg PN-P-04797:1993 max 7 % ,
* odporność wybarwień wg PN – ISO 105 - min. 3 stopień,
* odporność na piling wg PN-P-04663:1992 - min. 3 stopień.

**Taśma uszczelniająca specjalna symbol T2V5l**

* kolor bezbarwny,
* skład surowca – poliuretan i folia PVC,
* szerokość – 2 cm, grubość 120 mikrometrów,
* temperatura strumienia gorącego powietrza, w którym następuje skuteczne łączenie z membraną tkaniny zasadniczej – 500-600 oC.

**Bluza do kurtki do munduru codziennego - podpinka polarowa.**

**a) opis ogólny**

Bluza wykonana jest z dwustronnej dzianiny typu polar, baranizowanej po prawej stronie. Zapinana na zamek błyskawiczny z trzema kieszeniami odszytymi zamkami. Dekolt wykończony stójką. Wykończenie dołu bluzy z tunelem na gumkę - trok do regulacji obwodu. Zamki kostkowe umożliwiające podpięcie do kurtki wierzchniej. Rękawy wykończone mankietem z polaru.

**Wykaz głównych surowców użytych do produkcji bluzy:**

**b) opis techniczny**

**DZIANINA TYPU POLAR:**

**Zestawienie wymagań techniczno-użytkowych dla wyrobu**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | PODSTAWOWA CHARAKTERYSTYKA WYROBU | | |
| 1. | Rodzaj wyrobu | Dzianina typu polar dwustronna, baranizowana po prawej stronie | |
| 2. | Skład surowcowy | 100 % włókna poliestrowe | PN-72/P-04604 |
| 3. | Splot | lewoprawy pluszowy dwustronny | PN-EN ISO 8388:2005 |
| 4. | Kolor | wg. ustalonego wzorca | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | WYMAGANIA DLA WYROBU | | |
| Parametr | Jednostka | Wymaganie/metoda badania |
| 1. | Masa powierzchniowa | g/m2 | 350 ±17  PN-P-04613:1997 |
| 2. | Zmiana wymiarów po jednokrotnym praniu  i suszeniu  kierunek wzdłużny  i kierunek poprzeczny | % | ≤ ± 4  PN-EN ISO 5077:2011  Metody prania i suszenia PN-EN ISO  6330:2002+A1:2011, procedura prania 6A (40°C), metoda suszenia A - na sznurze |
| 3. | Zmiana wymiarów po jednokrotnym praniu chemicznym  kierunek wzdłużny  i kierunek poprzeczny | % | ≤ ± 4  PN-EN ISO 3759:2011  Metoda prania chemicznego  PN-EN ISO 3175-2:2010 |
| 4. | Skłonność do  mechacenia  i pillingu | stopień | ≥ 4  Metoda badania PN- EN ISO 12945-1:2002 czas badania 4 h |
| 5. | Trwałość zamocowania włókien w okrywie | % | ≤ 1  PN-89/P-04659 |
| 6. | Wytrzymałość na przebicie | N | ≥ 300  PN-EN ISO 9073-5:2008 |
| 7. | Opór cieplny Rct | m2K/W | ≥ 0,15  PN-EN 31092:1998+Ap1:2004 |
| 8. | Odporność wybarwień na: |  |  |
| światło sztuczne | stopień | ≥ 5  PN-EN ISO 105-B02:2006, metoda 2 |
| pot kwaśny i alkaliczny  zmiana barwy  zabrudzenie bieli | stopień | ≥ 4  ≥ 4  PN EN ISO 105-E04:2011 |
| tarcie suche  zmiana barwy  zabrudzenie bieli  tarcie mokre  zmiana barwy  zabrudzenie bieli | stopień  stopień | ≥ 4  ≥ 3-4  PN EN ISO 105-X12:2005 |
| pranie  zmiana barwy  zabrudzenie bieli | stopień | ≥ 4  PN-EN ISO 105-C06:2010, metoda A1S |
| na wodę  zmiana barwy  zabrudzenie bieli | stopień | ≥4  PN-EN ISO 105-E01:2010 |
| na rozpuszczalniki  organiczne  zmiana barwy  zabrudzenie bieli | stopień | ≥4  PN-EN ISO 105-X05:1999 |
| czyszczenie chemiczne zmiana barwy  zabrudzenie bieli | stopień | ≥4  PN-EN ISO 105-D01:2010 |

**DZIANINA PODSZEWKOWA NA KIESZENIE:**

**Zestawienie wymagań techniczno-użytkowych dla wyrobu**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | PODSTAWOWA CHARAKTERYSTYKA WYROBU | | | | | | |
| 1. | Rodzaj wyrobu | | | Dzianina osnowowa podszewkowa | | | |
| 2. | Skład surowcowy | | | 100 % włókna syntetyczne ciągłe | | PN-72/P-04604 | |
| 3. | Splot | | | wg ustalonego wzorca | | PN-EN ISO 8388:2005 | |
| 4. | Kolor | | | wg ustalonego wzorca | | | |
| Lp. | | WYMAGANIA DLA WYROBU | | | | | | |
| Parametr | Jednostka | | Wymaganie/metoda badania | | | |
| Kieszenie boczne | | Kieszenie pozostałe | |
| 1. | | Masa powierzchniowa | g/m2 | | 160 ± 10 | | 80 ± 5 | |
| PN-P-04613:1997 | | | |
| 2. | | Wytrzymałość na przebicie | N | | ≥ 400 | | ≥ 300 | |
| PN-EN ISO 9073-5:2008 | | | |
| 3. | | Zmiana wymiarów po jednokrotnym praniu  i suszeniu kierunek wzdłużny  kierunek poprzeczny | % | | ≤ ± 4 PN-EN ISO 5077:2011 Metody prania i suszenia PN-EN ISO 6330:2002+A1:2011, procedura prania: 6A (40°C), metoda suszenia A – na sznurze | | | |
| 4. | | Zmiana wymiarów po jednokrotnym praniu  chemicznym kierunek wzdłużny  kierunek poprzeczny | % | | ≤ ± 4 PN-EN ISO 3759:2011 Metoda prania chemicznego  PN-EN ISO 3175-2:2010 | | | |
| 5. | | Odporność wybarwień na: |  | |  | | | |
| pot kwaśny i alkaliczny zmiana barwy zabrudzenie bieli | stopień | | ≥ 4 ≥ 3-4 PN-EN ISO 105-E04:2011 | | | |
| tarcie suche zmiana barwy zabrudzenie bieli tarcie mokre zmiana barwy zabrudzenie bieli | stopień  stopień | | ≥ 4  ≥ 3 PN-EN ISO 105-X12:2005 | | | |
| pranie zmiana barwy zabrudzenie bieli | stopień | | ≥ 4  PN-EN ISO 105-C06:2010, metoda A1S | | | |
| na wodę zmiana barwy zabrudzenie bieli | stopień | | ≥ 4  PN-EN ISO 105-E01:2010 | | | |
| na rozpuszczalniki  organiczne  zmiana barwy  zabrudzenie bieli | stopień | | ≥ 4  PN-EN ISO 105-X05:1999 | | | |

**5. Czapka zimowa**

**a) opis ogólny**

Czapka wykonana z tkaniny Bretex – wodoszczelnej, odpornej na wiatr   
i pozwalającej na swobodne oddychanie skóry, w kolorze khaki (kwatery, spód nauszników i części czołowej). Zewnętrzne części nauszników wykończone są tkaniną Polar – mającą zdolność zatrzymywania ciepła. W końcu jednego   
z nauszników wszyty jest pasek tkaniny zasadniczej z rzepem, druga część rzepa naszyta jest na drugi nausznik. Nad daszkiem naszyty jest pasek o szerokości 2 cm. Krawędzie nauszników czapki zimowej z tkaniny Bretex wykończone są lamówką   
z tkaniny zasadniczej. Czapka wewnątrz wykończona jest pikowaną podszewką.   
W przedniej części czapki zamocowane jest godło – stylizowany wizerunek orła

**b) opis techniczny**

Wykaz materiałów zasadniczych i dodatków:

* tkanina zasadnicza – Bretex,
* tkanina – Polar,
* podszewka,
* pianka odzieżowa,
* sztywnik,
* watolina.

Dodatki

* nici bawełnianopodobne,
* wkład usztywniający daszek,
* wszywka firmowa.

Wykonanie wg ustalonego wzoru.

**6. Peleryna**

**a) opis ogólny**

Długość tyłu peleryny do wysokości połowy łydek. Przody zapinane na mosiężne zatrzaski z wierzchnimi częściami z zielonego tworzywa, po bokach odszyte po skosie dwa otwory kryte plisami. Góra wykończona stójką od wewnętrznej strony odszytej dzianiną polarową. W szew doszycia stójki wszyty zamek spiralny do przypięcia kaptura, który jest jednocześnie pokrowcem dla peleryny zapinanym również na zamek spiralny. Kaptur pod brodę zapinany jest na zatrzask. Wewnątrz peleryna wykończona jest częściowo podszewką siatkową. Szwy podklejone są na gorąco taśmą specjalną w celu zapewnienia nieprzemakalności w czasie silnego deszczu.

**b) opis techniczny**

**Tkanina zasadnicza:**

* kolor zielony wg wzoru,
* surowiec – 100 % poliester + laminat,
* laminat – wodoodporna membrana przepuszczająca parę wodną,
* masa powierzchniowa tkaniny zasadniczej – 150 g/m2 ±10 g/m2,
* trwałość kolorów wg PN-ISO 105 - nie mniej niż 3 stopnie,
* kurczliwość po praniu w 40 oC wg PN-EN 25077 max 2 % w obu kierunkach,
* wytrzymałość na rozciąganie wg PN-93/P-04968 min. 45 daN w obu kierunkach,
* wodoszczelność tkaniny zasadniczej wg PN-EN 20811, PN-ISO 811 przed użytkowaniem – min. 10000 mm, po 10 praniach wg PN-EN 25077 min 10000 mm,
* wodoszczelność uszczelnionych szwów wg PN-EN 20811, PN-ISO 811 – min. 2000 mm, po 10 praniach 2000 mm,
* opór przechodzenia pary wodnej wg PN-EN 31092, PN-ISO 11092-Ret (model skóra) < 14 m2 x Pa/w.

**Podszewka siatkowa:**

* kolor wg zatwierdzonego wzoru,
* surowce – poliamid 100 %,
* masa powierzchniowa – 80 g/m2 ± 5 g/m2,
* trwałość kolorów w temp. 40 oC wg PN-EN 105 nie mniej niż 3 stopnie,
* wielkość dziurek 1÷2 mm.

**Dzianina odzieżowa antypilingowa typu polar**

* kolor wg zatwierdzonego wzoru,
* surowiec – 100 % poliester,
* masa powierzchniowa wg PN-P- 04613:1997 - 355 g/m2 ±18 g/m2,
* rodzaj wykończenia – prawa strona baranizowana,
* kurczliwość wg PN-P-04797:1993 max 7 %,
* odporność wybarwień wg PN – ISO 105 - min. 3 stopień,
* odporność na piling wg PN-P-04663÷1992 min. 3 stopień.

**Taśma uszczelniająca specjalna symbol T2V5l**

* kolor bezbarwny,
* skład surowca – poliuretan i folia PVC,
* szerokość – 2 cm, grubość 120 mikrometrów,
* temperatura strumienia gorącego powietrza, w którym następuje skuteczne łączenie z membraną tkaniny zasadniczej – 500-600 oC.

**7. Półbuty**

**a) opis ogólny**

Półbuty klejone w kolorze ciemnobrązowym na grubej, antypoślizgowej zelówce   
z membraną klimatyczną SYMPATEX lub GORETEX. Wnętrze wykończone dzianiną wyściółkową. Sznurowadła okrągłe.

**b) opis techniczny**

* materiał użyty do produkcji wierzchów: hudrofobizowany bukat o grubości   
  1,8-2,0 mm,
* podszewka z chłonną wyściółką i membraną klimatyczną – wodoodporną,
* oddychającą o możliwości wymiany minimum 2,5 kg pary wodnej na 1 m2 przez 24 godziny,
* oczka metalowe minimum 4 pary (zamiennie haki metalowe zamknięte lub otwarte, mogą być w połączeniu z oczkami),
* haki – 1 para,
* nit ozdobny – 1 para,
* sznurowadła bawełniane okrągłe dł. około 80 cm.

**III. MUNDUR TERENOWY LETNI I ZIMOWY   
MĘSKI I DAMSKI**

**1. Mundur letni**

**Bluza**

**a) opis ogólny**

Bluza - na podszewce, z jedną kieszenią wewnętrzną, sięgająca za biodra, zakończona paskiem w którym po bokach wszyte są dwa odcinki gumy. Przody zapięte na zamek przykryty plisą zapiętą na zatrzaski. Kieszenie dolne z mieszkiem   
i wejściem bocznym. Rękaw dwuczęściowy, wszywany, na łokciach dwie zakładki, zakończony mankietem w części z wszytą gumą i patką regulacyjną zapiętą na zatrzask. Na lewym rękawie naszyta kieszeń z patką, a 8 cm poniżej linii wszycia rękawa oznaka „Służba Leśna”. Szyja wykończona kołnierzem. Z tyłu bluzy na wysokości pasa wszyte po bokach patki regulacyjne, karczek odcięty, wykonane dwie kontrafałdy umożliwiające swobodę ruchu. Szwy wykończone ozdobną stębnówką na dwuigłówce.

**Spodnie**

**b) opis ogólny**

Spodnie – proste, długie w dole nogawek wszyta guma, zapinane pod stopą do wysokiego buta. W talii doszyty pasek ze szlufkami, kieszenie boczne odcięte. Z tyłu jedna kieszeń wykończona patką zapiętą na zatrzask. Na kolanach naszyte wzmocnienia z dodatkowej warstwy tkaniny, na prawym udzie naszyta kieszeń zapinana patką na zatrzask. Szwy wykończone stębnówką ozdobną na dwuigłowce.

**Kamizelka**

**c) opis ogólny**

Kamizelka - na podszewce z jedną kieszenią wewnętrzną, sięgającą za biodra krótsza o szerokość paska od kurtki. Pasek i kieszenie z przodu jak w kurtce.   
Z przodu i tyłu odcięty karczek i przepikowany na włókninie. Z tyłu na wysokości pasa po bokach dwie patki regulacyjne zapinane na zatrzaski. Szyja bez kołnierza. Szwy wykończone stębnówką ozdobną na dwuigłówce.

**Wykaz głównych surowców użytych do produkcji mundurów:**

**d) opis techniczny**

TKANINA ZASADNICZA:

**Zestawienie wymagań techniczno-użytkowych dla wyrobu**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | PODSTAWOWA CHARAKTERYSTYKA WYROBU | | |
| 1. | Rodzaj wyrobu | Tkanina ubraniowa bawełnopodobna z wykończeniem wodoodpornym, barwiona z nadrukiem maskującym z włókien odcinkowych bawełnianych i poliestrowych | |
| 2. | Skład  surowcowy | 85 % włókna bawełniane  15 % włókna poliestrowe | PN-72/P-04604 |
| 3. | Splot | skośny 2/2 S, nitki rip-stopowe  z odcinkowych włókien poliestrowych  w splocie tła rozmieszczone w sekwencjach  nie rzadziej niż co 10 mm | PN-52/P-01701 |
| 4. | Kolor (cztery kolory) | wg ustalonego wzorca | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | WYMAGANIA DLA WYROBU | | |
| Parametr | Jednostka | Wymaganie/metoda badania |
| 1. | Masa powierzchniowa | g/m2 | 190 ±10  PN-ISO 3801:1993 |
| 2. | Siła maksymalna przy  rozciąganiu  osnowa  wątek | N | ≥ 900  ≥ 500  PN-EN ISO 13934-1:2002 |
| 3. | Wytrzymałość na rozdzieranie  osnowa  watek | N | ≥ 35  ≥ 30  PN-EN ISO 13937-2:2002 |
| 4. | Zmiana wymiarów po jednokrotnym  praniu i suszeniu osnowa/wątek | % | ≤ ± 2  PN-EN ISO 5077:2011  Metody prania i suszenia PN-EN ISO  6330:2002+A1:2011, procedura prania: 2A (60°C), metoda suszenia E - bębnowe (40°C) |
| 5. | Zmiana wymiarów po pięciokrotnym praniu i suszeniu osnowa/wątek | % | ≤ ± 3 PN-EN ISO 5077:2011 Metody prania i suszenia PN-EN ISO 6330:2002+A1:2011, procedura prania: 2A (60°C), metoda suszenia E - bębnowe (40°C) |
| 6. | Przepuszczalność powietrza | mm/s | ≥ 30  PN-EN ISO 9237:1998 |
| 7. | Skłonność do mechacenia i pillingu | stopień | ≥ 4  PN-EN ISO 12945-1:2002, czas badania 2h |
| 8. | Odporność na deszcz,  nasiąkliwość | % | ≤ 30  PN-P-04629:1991, pkt. 2.5.1 (czas działania deszczu 5 min) |
| 9. | Odporność wybarwień na: |  |  |
| światło sztuczne | stopień | ≥ 5 PN-EN ISO 105-B02:2006, metoda 2 |
| pot kwaśny i alkaliczny zmiana barwy zabrudzenie bieli | stopień | ≥ 4 ≥ 4 PN-EN ISO 105-E04:2011 |
| tarcie suche zmiana barwy zabrudzenie bieli tarcie mokre zmiana barwy zabrudzenie bieli | stopień  stopień | ≥ 4  ≥ 3 PN-EN ISO 105-X12:2005 |
| na wodę zmiana barwy zabrudzenie bieli | stopień | ≥ 4  PN-EN ISO 105-E01:2010 |
| pranie zmiana barwy zabrudzenie bieli | stopień | ≥ 4  PN-EN ISO 105-C06:2010, metoda C1S |
| na prasowanie na wilgotno  zmiana barwy  zabrudzenie bieli | stopień | ≥ 4  PN-EN ISO 105-X11:2000 |
| na rozpuszczalniki organiczne zmiana barwy zabrudzenie bieli | stopień | ≥ 4  PN-EN ISO 105-X05:1999 |

DZIANINA PODSZEWKOWA (SIATKOWA):

**Zestawienie wymagań techniczno-użytkowych dla wyrobu**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | PODSTAWOWA CHARAKTERYSTYKA WYROBU | | |
| 1. | Rodzaj wyrobu | Dzianina podszewkowa (siatkowa) | |
| 2. | Skład surowcowy | 100 % włókna syntetyczne | PN-72/P-04604 |
| 3. | Splot | wg ustalonego wzorca | PN-EN ISO 8388:2005 |
| 4. | Kolor | wg ustalonego wzorca | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | WYMAGANIA DLA WYROBU | | |
| Parametr | Jednostka | Wymaganie/metoda badania |
| 1. | Masa powierzchniowa | g/m2 | 80 ± 5  PN-ISO 3801:1993 |
| 2. | Zmiana wymiarów po jednokrotnym i pięciokrotnym praniu i suszeniu osnowa/wątek | % | ≤ ± 3 PN-EN ISO 5077:2011 Metody prania i suszenia PN-EN ISO 6330:2002+A1:2011 mundur: procedura prania: 2A (60°C), metoda suszenia E – bębnowe (40°C) |
| 3. | Wytrzymałość na przebicie | N | ≥ 150  PN-EN ISO 9073-5:2008 |
| 4. | Odporność wybarwień na: |  |  |
| pot kwaśny i alkaliczny zmiana barwy zabrudzenie bieli | stopień | ≥ 4 ≥ 3-4 PN-EN ISO 105-E04:2011 |
| tarcie suche zmiana barwy zabrudzenie bieli tarcie mokre zmiana barwy zabrudzenie bieli | stopień  stopień | ≥ 4  ≥ 3 PN-EN ISO 105-X12:2005 |
| pranie zmiana barwy zabrudzenie bieli | stopień | ≥ 4  PN-EN ISO 105-C06:2010, metoda C1S |
| na wodę zmiana barwy zabrudzenie bieli | stopień | ≥ 4  PN-EN ISO 105-E01:2010 |

DZIANINA PODSZEWKOWA NA KIESZENIE:

**Zestawienie wymagań techniczno-użytkowych dla wyrobu**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | PODSTAWOWA CHARAKTERYSTYKA WYROBU | | |
| 1. | Rodzaj wyrobu | Dzianina osnowowa podszewkowa | |
| 2. | Skład surowcowy | 100 % włókna syntetyczne | PN-72/P-04604 |
| 3. | Splot | wg ustalonego wzorca | PN-EN ISO 8388:2005 |
| 4. | Kolor | wg ustalonego wzorca | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | WYMAGANIA DLA WYROBU | | |
| Parametr | Jednostka | Wymaganie/metoda badania |
| 1. | Masa powierzchniowa | g/m2 | 80 ± 5  PN-ISO 3801:1993 |
| 2. | Zmiana wymiarów po  jednokrotnym praniu  i suszeniu  kierunek wzdłużny  i kierunek poprzeczny | % | ≤ ± 4  PN-EN ISO 5077:2011  Metody prania i suszenia PN-EN ISO  6330:2002+A1:2011, procedura prania: 6A  (40°C), metoda suszenia A – na sznurze |
| 3. | Zmiana wymiarów po  jednokrotnym praniu  chemicznym  kierunek wzdłużny  i kierunek poprzeczny | % | ≤ ± 4  PN-EN ISO 3759:2011  Metoda prania chemicznego  PN-EN ISO 3175-2:2010 |
| 4. | Wytrzymałość na  przebicie | N | ≥ 300  PN-EN ISO 9073-5:2008 |
| 5. | Odporność wybarwień na: |  |  |
| pot kwaśny i alkaliczny zmiana barwy zabrudzenie bieli | stopień | ≥ 4 ≥ 3-4 PN-EN ISO 105-E04:2011 |
| tarcie suche zmiana barwy zabrudzenie bieli tarcie mokre zmiana barwy zabrudzenie bieli | stopień  stopień | ≥ 4  ≥ 3 PN-EN ISO 105-X12:2005 |
| pranie zmiana barwy zabrudzenie bieli | stopień | ≥ 4  PN-EN ISO 105-C06:2010, metoda A1S |
| na wodę zmiana barwy zabrudzenie bieli | stopień | ≥ 4  PN-EN ISO 105-E01:2010 |
| na rozpuszczalniki  organiczne  zmiana barwy  zabrudzenie bieli | stopień | ≥ 4  PN-EN ISO 105-X05:1999 |

**2. Mundur zimowy**

**Kurtka**

**a) opis ogólny**

Kurtka – ocieplana, na podszewce, z jedną kieszenią wewnętrzną. Przody kurtki zapinane na zamek kryty plisą zapinaną na zatrzaski. Na przodach naszyte trzy kieszenie z patkami zapinanymi na zatrzaski. Nad lewą górną kieszenią odszyta kieszeń w ramce z zamkiem. Rękaw wszywany dwuczęściowy, na łokciu dwie zakładki, zakończony mankietem zapinanym na zatrzask. Na lewym rękawie 8 cm poniżej linii wszycia naszyta oznaka „Służba Leśna". Tył kurtki z dwoma kontrafałdami po bokach. Na wysokości pasa naszyty tunel z wciągniętym trokiem do regulacji obwodu w pasie kurtki. Szyja wykończona kołnierzem wykładanym na podpięty zamkiem błyskawicznym kaptur.

**Spodnie**

**b) opis ogólny**

Spodnie – ocieplane, na podszewce, zwężane dołem do wysokiego buta. U dołu nogawki wszyta guma pod stopę. Na kolanach naszyte wzmocnienia z dodatkowej warstwy tkaniny, na prawym udzie naszyta kieszeń z patką zapinaną na zatrzask. Górne kieszenie odszyte w ramkach. Na wysokości talii w połowie obwodu wszyta   
w tunel guma. W tyle wszyte szelki gumowe z regulatorem długości zapinane   
z przodu klamrą. Rozporek zapinany na zamek kryty plisą.

**Wykaz głównych surowców użytych do produkcji mundurów:**

**c) opis techniczny**

TKANINA ZASADNICZA:

**Zestawienie wymagań techniczno-użytkowych dla wyrobu**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | PODSTAWOWA CHARAKTERYSTYKA WYROBU | | |
| 1. | Rodzaj wyrobu | Tkanina ubraniowa bawełniano-poliestrowa z wykończeniem wodoodpornym, barwiona z nadrukiem maskującym z mieszanki włókien odcinkowych bawełnianych i poliestrowych | |
| 2. | Skład  surowcowy | 50 % włókna bawełniane  50 % włókna poliestrowe | PN-72/P-04604 |
| 3. | Splot | skośny 2/1 Z, nitki rip-stopowe z mieszanki  włókien odcinkowych bawełnianych  i poliestrowych rozmieszczone w sekwencjach (po 2) nie rzadziej niż co 10 mm | PN-52/P-01701 |
| 4. | Kolor (występują cztery kolory) | wg ustalonego wzorca | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | WYMAGANIA DLA WYROBU | | |
| Parametr | Jednostka | Wymaganie/metoda badania |
| 1. | Masa powierzchniowa | g/m2 | 235 ±12  PN-ISO 3801:1993 |
| 2. | Siła maksymalna przy  rozciąganiu  osnowa  wątek | N | ≥ 1100  ≥ 650  PN-EN ISO 13934-1:2002 |
| 3. | Wytrzymałość na rozdzieranie  osnowa  wątek | N | ≥ 35  ≥ 30  PN-EN ISO 13937-2:2002 |
| 4. | Zmiana wymiarów po jednokrotnym  praniu i suszeniu osnowa/wątek | % | ≤ ± 2  PN-EN ISO 5077:2011  Metody prania i suszenia PN-EN ISO  6330:2002+A1:2011, procedura prania: 2A (60°C), metoda suszenia E - bębnowe (40°C) |
| 5. | Zmiana wymiarów po pięciokrotnym praniu i suszeniu osnowa/wątek | % | ≤ ± 3 PN-EN ISO 5077:2011 Metody prania i suszenia PN-EN ISO 6330:2002+A1:2011, procedura prania: 2A (60°C), metoda suszenia E - bębnowe (40°C) |
| 6. | Przepuszczalność powietrza | mm/s | ≥ 30  PN-EN ISO 9237:1998 |
| 7. | Skłonność do mechacenia i pillingu | stopień | ≥ 4  PN-EN ISO 12945-1:2002, czas badania 2h |
| 8. | Odporność na deszcz,  nasiąkliwość | % | ≤ 30  PN-P-04629:1991, pkt. 2.5.1 (czas działania deszczu 5 min) |
| 9. | Odporność wybarwień na: |  |  |
| światło sztuczne | stopień | ≥ 5 PN-EN ISO 105-B02:2006, metoda 2 |
| pot kwaśny i alkaliczny zmiana barwy zabrudzenie bieli | stopień | ≥ 4 ≥ 3-4 PN-EN ISO 105-E04:2011 |
| tarcie suche zmiana barwy zabrudzenie bieli tarcie mokre zmiana barwy zabrudzenie bieli | stopień  stopień | ≥ 4  ≥ 3 PN-EN ISO 105-X12:2005 |
| na wodę zmiana barwy zabrudzenie bieli | stopień | ≥ 4  PN-EN ISO 105-E01:2010 |
| pranie zmiana barwy zabrudzenie bieli | stopień | ≥ 4  PN-EN ISO 105-C06:2010, metoda C1S |
| na prasowanie na wilgotno  zmiana barwy  zabrudzenie bieli | stopień | ≥ 4  PN-EN ISO 105-X11:2000 |
| na rozpuszczalniki organiczne zmiana barwy zabrudzenie bieli | stopień | ≥ 4  PN-EN ISO 105-X05:1999 |

**3. Czapka letnia**

**a) opis ogólny**

Czapka – uszyta jest z pięciu elementów połączonych przestębnowanymi szwami centymetrowymi. Czołowy element usztywniony jest wkładem odzieżowym tkanym. Daszek czapki obszyty jest tkaniną zasadniczą i połączony szwem centymetrowym   
z przednią częścią czapki. Po obwodzie czapka wzmocniona jest lamówką z tkaniny zasadniczej usztywnioną wkładem odzieżowym. Z tyłu czapki w linii lamówki wszyte zapięcie będące jednocześnie regulatorem obwodu. W przedniej części czapki zamocowane jest godło – stylizowany wizerunek orła.

**Wykaz głównych surowców użytych do produkcji czapki:**

**b) opis techniczny**

TKANINA ZASADNICZA:

**Zestawienie wymagań techniczno-użytkowych dla wyrobu**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | PODSTAWOWA CHARAKTERYSTYKA WYROBU | | |
| 1. | Rodzaj wyrobu | Tkanina ubraniowa bawełnopodobna z wykończeniem wodoodpornym, barwiona z nadrukiem maskującym z włókien odcinkowych bawełnianych i poliestrowych | |
| 2. | Skład surowcowy | 85 % włókna bawełniane  15 % włókna poliestrowe | PN-72/P-04604 |
| 3. | Splot | skośny 2/2 S, nitki rip-stopowe  z odcinkowych włókien poliestrowych  w splocie tła rozmieszczone w sekwencjach  nie rzadziej niż co 10 mm | PN-52/P-01701 |
| 4. | Kolor (cztery kolory) | wg ustalonego wzorca | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | WYMAGANIA DLA WYROBU | | |
| Parametr | Jednostka | Wymaganie/metoda badania |
| 1. | Masa powierzchniowa | g/m2 | 190 ±10  PN-ISO 3801:1993 |
| 2. | Siła maksymalna przy  rozciąganiu  osnowa  wątek | N | ≥ 900  ≥ 500  PN-EN ISO 13934-1:2002 |
| 3. | Wytrzymałość na rozdzieranie  osnowa  wątek | N | ≥ 350  ≥ 300  PN-EN ISO 13937-2:2002 |
| 4. | Zmiana wymiarów po jednokrotnym  praniu i suszeniu osnowa/wątek | % | ≤ ± 2  PN-EN ISO 5077:2011  Metody prania i suszenia PN-EN ISO  6330:2002+A1:2011, procedura prania: 2A (60°C), metoda suszenia E - bębnowe (40°C) |
| 5. | Zmiana wymiarów po pięciokrotnym praniu i suszeniu osnowa/wątek | % | ≤ ± 3 PN-EN ISO 5077:2011 Metody prania i suszenia PN-EN ISO 6330:2002+A1:2011, procedura prania: 2A (60°C), metoda suszenia E - bębnowe (40°C) |
| 6. | Przepuszczalność powietrza | mm/s | ≥ 30  PN-EN ISO 9237:1998 |
| 7. | Skłonność do mechacenia i pillingu | stopień | ≥ 4  PN-EN ISO 12945-1:2002, czas badania 2h |
| 8. | Odporność na deszcz,  nasiąkliwość | % | ≤ 30  PN-P-04629:1991, pkt 2.5.1 (czas działania deszczu 5 min) |
| 9. | Odporność wybarwień na: |  |  |
| światło sztuczne | stopień | ≥ 5 PN-EN ISO 105-B02:2006, metoda 2 |
| pot kwaśny i alkaliczny zmiana barwy zabrudzenie bieli | stopień | ≥ 4 ≥ 4 PN-EN ISO 105-E04:2011 |
| tarcie suche zmiana barwy zabrudzenie bieli tarcie mokre zmiana barwy zabrudzenie bieli | stopień  stopień | ≥ 4  ≥ 3 PN-EN ISO 105-X12:2005 |
| na wodę zmiana barwy zabrudzenie bieli | stopień | ≥ 4  PN-EN ISO 105-E01:2010 |
| pranie zmiana barwy zabrudzenie bieli | stopień | ≥ 4  PN-EN ISO 105-C06:2010, metoda C1S |
| na prasowanie na wilgotno  zmiana barwy  zabrudzenie bieli | stopień | ≥ 4  PN-EN ISO 105-X11:2000 |
| na rozpuszczalniki organiczne zmiana barwy zabrudzenie bieli | stopień | ≥ 4  PN-EN ISO 105-X05:1999 |

**4. Czapka zimowa**

**a) opis ogólny**

Wierzch czapki uszyty jest z pięciu elementów zeszytych przestębnowanym szwem centymetrowym. Przednia wierzchnia część czapki wzmocniona jest wkładem odzieżowym. Do przedniej części czapki doszyty jest daszek w tkaninie zasadniczej. Na pozostałym obwodzie czapki doszyta jest dzianina futerkowa typu polar wykończona wodoodpornie przyszyta na tkaninie. Chroni uszy, twarz i tył głowy przed zimnem. Po wywinięciu na wierzch czapki elementy z dzianiny futerkowej łączone są ze sobą za pomocą troków. Wewnątrz czapki przyszyta jest podszewka ocieplana włókniną puszystą. W przedniej części czapki zamocowane jest godło – stylizowany wizerunek orła.

**Wykaz głównych surowców użytych do produkcji czapki:**

**b) opis techniczny**

TKANINA ZASADNICZA

**Zestawienie wymagań techniczno-użytkowych dla wyrobu**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | PODSTAWOWA CHARAKTERYSTYKA WYROBU | | | | | |
| 1. | Rodzaj wyrobu | | Tkanina ubraniowa bawełniano-poliestrowa z wykończeniem wodoodpornym, barwiona z nadrukiem maskującym z mieszanki włókien odcinkowych bawełnianych i poliestrowych | | | |
| 2. | Skład surowcowy | | 50 % włókna bawełniane  50 % włókna poliestrowe | | | PN-72/P-04604 |
| 3. | Splot | | skośny 2/1 Z, nitki rip-stopowe z mieszanki  włókien odcinkowych bawełnianych  i poliestrowych rozmieszczone w sekwencjach (po 2) nie rzadziej niż co 10 mm | | | PN-52/P-01701 |
| 4. | Kolor (występują cztery kolory) | | wg ustalonego wzorca | | | |
| Lp. | | WYMAGANIA DLA WYROBU | | | | |
| Parametr | | Jednostka | Wymaganie/metoda badania | |
| 1. | | Masa powierzchniowa | | g/m2 | 235 ±12  PN-ISO 3801:1993 | |
| 2. | | Siła maksymalna przy  rozciąganiu  osnowa  wątek | | N | ≥ 1100  ≥ 650  PN-EN ISO 13934-1:2002 | |
| 3. | | Wytrzymałość na  rozdzieranie:  osnowa  wątek | | N | ≥ 350  ≥ 300  PN-EN ISO 13937-2:2002 | |
| 4. | | Zmiana wymiarów po jednokrotnym  praniu i suszeniu osnowa/wątek | | % | ≤ ± 2  PN-EN ISO 5077:2011  Metody prania i suszenia PN-EN ISO  6330:2002+A1:2011, procedura prania: 2A (60°C), metoda suszenia E - bębnowe (40°C) | |
| 5. | | Zmiana wymiarów po pięciokrotnym praniu i suszeniu osnowa/wątek | | % | ≤ ± 3 PN-EN ISO 5077:2011 Metody prania i suszenia PN-EN ISO 6330:2002+A1:2011, procedura prania: 2A (60°C), metoda suszenia E - bębnowe (40°C) | |
| 6. | | Przepuszczalność powietrza | | mm/s | ≥ 30  PN-EN ISO 9237:1998 | |
| 7. | | Skłonność do mechacenia i pillingu | | stopień | ≥ 4  PN-EN ISO 12945-1:2002, czas badania 2h | |
| 8. | | Odporność na deszcz,  nasiąkliwość | | % | ≤ 30  PN-P-04629:1991, pkt 2.5.1 (czas działania deszczu 5 min) | |
| 9. | | Odporność wybarwień na: | |  |  | |
| światło sztuczne | | stopień | ≥ 5 PN-EN ISO 105-B02:2006, metoda 2 | |
| pot kwaśny i alkaliczny zmiana barwy zabrudzenie bieli | | stopień | ≥ 4 ≥ 3-4 PN-EN ISO 105-E04:2011 | |
| tarcie suche zmiana barwy zabrudzenie bieli tarcie mokre zmiana barwy zabrudzenie bieli | | stopień  stopień | ≥ 4  ≥ 3 PN-EN ISO 105-X12:2005 | |
| na wodę zmiana barwy zabrudzenie bieli | | stopień | ≥ 4  PN-EN ISO 105-E01:2010 | |
| pranie zmiana barwy zabrudzenie bieli | | stopień | ≥ 4  PN-EN ISO 105-C06:2010, metoda C1S | |
| na prasowanie na wilgotno  zmiana barwy  zabrudzenie bieli | | stopień | ≥ 4  PN-EN ISO 105-X11:2000 | |
| na rozpuszczalniki organiczne zmiana barwy zabrudzenie bieli | | stopień | ≥ 4  PN-EN ISO 105-X05:1999 | |

**5. Trzewiki typu „Sympatex” i „Goretex” (niskie, wysokie)**

**a) opis ogólny**

Trzewiki wykonane systemem klejonym ze skóry hydrofobizowanej o grubości   
1,9-2,3 mm w kolorze czarnym, na podeszwie o własnościach antypoślizgowych. Podszewka z membraną klimatyczną, wodoodporną, oddychającą (typu „Sympatex” lub „Goretex”) o możliwościach wymiany minimum 2,5 kg pary wodnej na 1 m2 przez 24 godziny.

Alternatywnie wprowadza się ocieplenie typu Thinsulate, minimum 600 gram. Wnętrze wykończone chłonną wyściółką.

**b) opis techniczny**

* wysokość buta - cholewka mierzona z boku na kostce 130-190 mm,
* sznurowane w oczka metalowe lub haki (mogą być jednocześnie) do 8 par w bucie,
* sznurowadła okrągłe o długości 140-180 cm, w zależności od wysokości buta,
* minimalna ilość szwów,

**IV. OZNAKI UZUPEŁNIAJĄCE MUNDUR LEŚNIKA**

**1. Oznaki służbowe wyhaftowane bajorkiem.**

* haftowane srebrnym bajorkiem na aksamicie w kolorze ciemnozielonym,
* kształt pięciokąta nieforemnego o wymiarach 72 mm wysokość i 50 mm szerokość,

**Przyjmuje się ponadto,** że w skład każdego munduru leśnika, o których mowa   
w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia, tj. munduru wyjściowego, codziennego   
i terenowego, wchodzą odpowiednio:

- **Oznaki identyfikacyjne,**

do każdej czapki munduru leśnika:

**- Stylizowany wizerunek orła,**

do każdego kapelusza:

**- Stylizowana gałązka modrzewia.**

**B. DOSTAWA ODZIEŻY I OBUWIA ROBOCZEGO**

**Przedmiotem zamówienia jest:**

**A.** **Dostawa środków ochrony indywidualnej** wykonanych zgodnie z:

* + - * W zakresie wymagań dla środków ochrony indywidualnej obowiązuje bezpośrednio od dnia 21.04.2018 r. rozporządzenie unijne PPER 2016/425/UE, przy czym przepisy dotyczące notyfikacji jednostek oceniających zgodność i procedurę komitetową stosuje się od   
        21.10.2016 r., a art. 45 ust. 1 PPER dotyczący ustanowienia   
        i powiadomienia Komisji Europejskiej o sankcjach od 21.03.2018 r.
      * Ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (tekst jednolity: Dz. U.   
        z 2019 r., poz. 1040 z późn. zm.),
      * Załącznikiem nr 3 do Protokołu dodatkowego nr 24 do Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, zawartego dnia 29 stycznia 1998 r. z późn. zm.,
      * Wyżej wymienione akty prawne dotyczące umundurowania - w przypadku zamówienia sortów bhp, zgodnych z ich parametrami.

**Na pełny zestaw sortów składa się:**

1. **Ubranie letnie (w tym dwie pary spodni).** Jakość szycia i tkanin ubrania roboczego letniego nie może być niższe niż obowiązujące w zakresie munduru terenowego letniego. Kolorystyka zgodnie z kolorystyką munduru terenowego. Komplet musi zapewniać szybkie odprowadzanie wilgoci   
   z powierzchni ciała i szybko wysychać. Spodnie minimum dwie kieszenie na ręce i dwie naszyte na nogawkach. Kurtka ze stójką zapinana na zamek, trzy kieszenie zewnętrzne, jedna wewnętrzna na dokumenty, dwie duże kieszenie wewnętrzne (możliwość schowania pojemnika z farbą w sprayu lub taśmy mierniczej) wszystkie kieszenie zapinane na zamek. Dolny obwód kurtki regulowany.
2. **Ubranie całoroczne.** Ubranie przeciwdeszczowe z membraną oddychającą. Kurtka ze stałym kapturem chowanym do stójki. Przód zapinany na zamki wodoodporne. Dwie wpuszczone kieszenie zapinane na zamki wodoodporne. Obwód mankietu regulowany. Spodnie z guma w pasie dopasowującą obwód, wewnątrz siatkowa podszewka. Przynajmniej dwie kieszenie boczne. Na dole nogawek taśmy regulujące obwód zapinane na napy. Kolorystyka nawiązująca do kolorystyki określonej dla terenowego munduru leśnika. Bluza polarowa z dwoma zapinanymi kieszeniami, regulowany obwód dołu bluzy. Gramatura dzianiny minimum 290g/m2. Spodnie polarowe z dwoma zapinanymi kieszeniami, z rozpinanymi nogawkami. Gramatura tkaniny minimum 190g/m2 .
3. **Ubranie ocieplane, tkanina z membraną oddychającą:** Ocieplina musi posiadać parametry zabezpieczające użytkownika przed zimnem do minus 20 °C. Kolorystyka zgodna z kolorystyką munduru terenowego. Wodoszczelność tkaniny wg PN-EN 343: wysokość słupa wody min. 10 000 mm (98 kP).. Współczynnik oporu pary wodnej wg PN-EN 343 (Ret) poniżej 15 m2\*Pa/W. Szwy podklejone taśmą PU.
4. **Kurtka przeciwdeszczowa, spodnie przeciwdeszczowe.**

**Dla pracowników ALP wykonujących obowiązki w terenie:**

* wodoszczelność wg PN-EN 343: wysokość słupa wody min. 10 000 mm (98 kPa),
* współczynnik oporu pary wodnej wg PN-EN 343 (Ret) poniżej 15 m2\*Pa/W,
* szwy podklejone taśmą PU.

Kurtka rozpinana z kapturem chowanym w kołnierzu, zapinana na zamek,   
z dwoma kieszeniami. Obwód mankietu regulowany. Kolor zielony. Spodnie   
z gumą w pasie dopasowującą obwód. Na dole nogawek taśmy regulujące obwód, zapinane na napy. Wewnątrz spodni siatkowa podszewka.

**Dla pracowników na stanowiskach robotniczych**

* wodoszczelność wg PN-EN 343: wysokość słupa wody min. 800 mm (8 kPa),
* współczynnik oporu pary wodnej wg PN-EN 343 (Ret) poniżej 40 m2\*Pa/W,
* szwy podklejone taśmą PU,
* dopuszcza się odzież z tworzywa,
* zalecana kolorystyka jaskrawa

Kurtka i spodnie z tkaniny poliestrowej, powlekanej PCV. Kurtka z kapturem ściąganym za troczki i chowanym w kołnierzu, zapinana na zamek lub napy,   
z dwoma kieszeniami. Spodnie wykończone w pasie rozciągliwa gumką. Kolor zielony.

1. **Koszula robocza, T-shirt.**

**Dla pracowników na stanowiskach robotniczych:**

Koszula: 100 % bawełna (flanela), t-shirt – 100 % bawełna, koszula robocza długi rękaw (flanelowa): w kratę z długim rękawem wykonana z bawełny 100% o gramaturze min. 180 g/m2, z usztywnionym kołnierzykiem, zapinana na guziki, rękaw z mankietami zapinana na guziki.

**Dla pracowników ALP wykonujących obowiązki w terenie:**

Koszula robocza z długim rękawem: 100 % bawełna lub 60% modal + 40 % bawełna, powinny odpowiadać kolorystyce ubrań letniego i ocieplanego (zielony, oliwkowy), Koszula krótki rękaw t-shirt: 100% bawełna, o gramaturze min. 180 g/m2, w kolorystyce ubrań letniego i ocieplanego (zielony, oliwkowy).

1. **Koszula termoaktywna. Koszula długi rękaw:** termoaktywna, koszula wykonana z włókien poliestrowych lub poliamidowych skutecznie odprowadzających wilgoć z powierzchni ciała na zewnątrz, dwuwarstwowa konstrukcja dzianiny, szwy płaskie, właściwości bakteriostatyczne. Produkt wytrzymały i jednocześnie elastyczny. Kolor zielony i oliwkowy. **Koszula krótki rękaw**: termoaktywna, koszula wykonana z włókien poliestrowych lub poliamidowych skutecznie odprowadzających wilgoć z powierzchni ciała na zewnątrz, dwuwarstwowa konstrukcja dzianiny, szwy płaskie, właściwości bakteriostatyczne. Produkt wytrzymały i jednocześnie elastyczny. Kolor zielony   
   i oliwkowy.
2. **Bielizna termoaktywna. Leginsy damskie termoaktywne:** wykonane   
   z włókien poliestrowych lub poliamidowych skutecznie odprowadzających wilgoć   
   z powierzchni ciała na zewnątrz, dwuwarstwowa konstrukcja dzianiny, szwy płaskie, właściwości bakteriostatyczne. Produkt wytrzymały i jednocześnie elastyczny. Kolor zielony lub oliwkowy. **Kalesony męskie termoaktywne:** wykonane z włókien poliestrowych lub poliamidowych skutecznie odprowadzających wilgoć z powierzchni ciała na zewnątrz, dwuwarstwowa konstrukcja dzianiny, szwy płaskie, właściwości bakteriostatyczne. Produkt wytrzymały i jednocześnie elastyczny. Kolor zielony lub oliwkowy.
3. **Skarpety.** Parametry skarpet nie mogą być niższe niż parametry skarpet do munduru leśnika. **Skarpety letnie:** o właściwościach termoaktywnych, tj. szybko odprowadzające wilgoć z powierzchni skóry. Wzmocnienia w miejscach narażonych na otarcie, płaskie szwy. Ściągacz w górnym brzegu skarpety zapowiadający zsuwaniu, nieuciskający. Konstrukcja wytrzymała na rozciąganie, przylegająca do ciała. W kolorystyce odzieży mundurowej (zielony, oliwkowy). **Skarpety zimowe:**  o właściwościach termoaktywnych, tj. szybko odprowadzające wilgoć z powierzchni skóry oraz o właściwościach termoregulujących – zachowanie stałej temperatury stopy. Wzmocnienia w miejscach narażonych na otarcie, płaskie szwy. Ściągacz w górnym brzegu skarpety zapobiegający zsuwaniu, nieuciskający. Konstrukcja wytrzymała na rozciąganie, przylegająca do ciała. W kolorystyce odzieży mundurowej (zielony, oliwkowy).
4. **Hełm ochronny.** Biały z logo Lasów Państwowych z możliwością regulacji obwodu. Termin ważności wg wskazań producenta w chwili dostawy nie krótszy niż 2 lata. Wymaganie dodatkowe dla używanych hełmów: niepogorszenie właściwości ochronne do – 30 °C (PN-EN 14052). Posiadający wymagane certyfikaty bezpieczeństwa i higieny pracy (bhp).
5. **Buty terenowe wodochronne z membraną oddychającą .** Trzewiki (oliwkowe, zielone, czarne) wykonane ze skóry licowej wodoodpornej, odporne na poślizg, zapewniające izolację przed chłodem, muszą posiadać membranę wodoszczelną, paro przepuszczalną wprasowaną bezpośrednio na wewnętrzną stronę cholewki; membrana:

* przepuszczalność pary wodnej nie mniej niż 2,0 mg/(cm2h) wg PN-EN ISO 20344,
* współczynnik oporu pary wodnej (Ret) poniżej 20 m2\*Pa/W wg PN-EN ISO 11092:2014.

1. **Kamizelka ostrzegawcza.** Kamizelka ostrzegawcza z dwuletnim okresem ważności, kolor żółty fluorescencyjny. Skład: 100 % poliester, dwa pasy odblaskowe, łatwa w konserwacji, zapinana na rzepy, z nadrukiem na plecach: SŁUŻBA LEŚNA, STRAŻ LEŚNA, LASY PAŃSTWOWE. Może być w wersji siatkowej. Certyfikaty: PE-EN ISO 20471:2013-07 i PN-EN ISO 13688:2013-12.
2. **Rękawice robocze.** Rękawice robocze z wytrzymałej powlekanej dzianiny zgodnie z normami EN 420 i EN 388. Certyfikat CE.
3. **Czapka letnia**  Lekka zielona bawełniana bejsbolówka z regulowanym obwodem. Usztywniona część czołowa, szwy podklejone taśmą.
4. **Czapka zimowa** Czapka zielona z nausznikami chowanymi do wewnątrz Daszek usztywniony, obszyty dwustronnie tkaniną. Nauszniki po wyciągnięciu osłaniają uszy i tył głowy, obszyte dzianina polarową.
5. **Okulary ochronne / gogle.** Wytrzymałe gogle ochronne   
   z możliwością noszenia na okularkach korekcyjnych, wytrzymałe na uszkodzenia mechaniczne w wyniku bezpośredniego uderzenia, ochrona chemiczna – duże cząstki pyłu, ochrona przed gazem i drobnymi cząstkami pyłu <5 mikronów   
   i kropelkami cieczy, rozgrzane odłamki. Posiadające certyfikat CE.
6. **Fartuch roboczy.** Fartuch z naszywkami czterema kieszeniami, z czego dwie kieszenie na piersiach zapinane. Tkanina powinna być wytrzymała i łatwa do konserwacji.

Odzież i obuwie robocze bhp powinny odpowiadać wzorcom określonym   
w Polskich Normach, tj. odzież ochronna i robocza dostarczona dla Pracowników Lasów Państwowych musi posiadać m.in. atesty, odpowiednie parametry techniczne, zapewnić bezpieczne wykonywanie czynności związanych z procesem pracy i musi być oznaczona symbolem CE. Opis odzieży i obuwia bhp zawierają Polskie Normy, a w szczególności:

* PN-EN 340:2006 - odzież ochronna, wymagania ogólne,
* PN-EN ISO 20345:2012 - środki ochrony indywidualnej, obuwie bezpieczne,
* PN-EN ISO 20346:2007/A1:2008 - środki ochrony indywidualnej, obuwie ochronne,
* PN-EN 343+A1:2008 - odzież ochronna, ochrona przed deszczem,
* PN-EN 14058:2007 - odzież ochronna, wyroby odzieżowe chroniące przed chłodem.

1. **Torba leśna (poliestrowa)**

**Wariant na ramię:**

Torba z tkaniny poliestrowej w kolorze zielonym lub moro. Orientacyjne wymiary 34x24x15 (szer. x wys. x głęb.). Składa się z minimum dwóch komór. Przynajmniej jedna komora pełnowymiarowa zamykana na zamek błyskawiczny, w komorze organizer na przybory piśmienne. Dodatkowe komory z zamkiem błyskawicznym (lub bez). Zamek głównej komory osłonięty klapą o wymiarach frontu torby, zapinaną na zatrzaski. W klapie płaska kieszeń zamykana na zamek błyskawiczny. Na górnej krawędzi uchwyt transportowy (rączka). Na wyposażeniu pasek (o regulowanej długości) do noszenia torby na ramieniu, zapinany na karabinki. Elementem paska jest podkładka antypoślizgowa na ramię.

**Wariant plecak:**

Plecak wykonany z tkaniny poliestrowej w kolorze zielonym lub moro. Orientacyjne wymiary 50x30x20 (szer. x wys. x głęb.). Komora główna zapinana na zamek błyskawiczny, kryty patką gwarantującą ochronę przed wilgocią. Wewnątrz organizer na przybory biurowe. Na froncie dwie kieszenie zamykane zamkiem błyskawicznym plus minimum jedna kieszeń boczna zamykana na zamek błyskawiczny. Tył plecaka usztywniony, od strony pleców z wyściółką gwarantującą komfort przy użytkowaniu. Szelki nośne z regulowaną długością, części nośnej z wyściółką. Plecak powinien być wyposażony dodatkowo w podtrzymujący pas biodrowy.

1. **Buty (gumowe) wodoodporne:** Kalosze wodoodporne wykonane   
   z tworzywa PVC. Posiadające podeszwę antypoślizgową. Posiadające wyciągany ocieplacz.
2. **Buty (gumowe) wodoodporne i ciepłochronne:** Buty gumowe ocieplone filcem. U góry posiadające wodoodporny kołnierz z ściągaczem. Posiadające wymienne wkładki ocieplające.
3. **Kamizelka ciepłochronna – robocza:** Kamizelka robocza ocieplana zapinana na zamek, posiadająca w dolnej części ściągacz. Posiadająca dwie kieszenie na ręce i minimum jedną kieszeń na piersi.

Grójec, dnia 18.02.2020 r.

Sporządził/a:

1. Maria Rudecka – opis przedmiotu dot. umundurowania,
2. Marcin Ukleja – opis przedmiotu dot. bhp.